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	ANEXO No 10. J FICHA TÉCNICA 



OBJETO DE PROCESO: ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS BOMBEROS POR LOTES
LOTE 2 UNIFORME DE CALLE
Numero ITEM en Formato siete (7) Propuesta Económica: 3


La presente ficha contiene las especificaciones mínimas que debe cumplir el Proponente así:



	

FICHA TECNICA

	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO.

	FALDA AZUL POLIESTER, VSICOSA, LANA

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	FALDA AZUL POLIESTER

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	CLASIFICACIÓN UNSPSC

	46181500: Ropa de seguridad
                                                                53102700: Uniformes 
                                                                53101900: Trajes

	UNIFORME DE CALLE

	TELA EXTERIOR
1. 63 % poliéster (+/- 5%), 29% Viscosa (+/- 5%) y 8% Lana (+/- 5%). Lavable a
     máquina y en seco.
2. Color Azul Oscuro
3. Peso 220.00 g/m2 (+/- 5%)
4. Resist. Rotura(Grab)Trama 377.00 Mínimo N Astm D5034
5. Resist. Rotura(Grab)Urdimbre 804.00 Mínimo N Astm D5034
6. Solidez al Color Al Frote (Seco) 4.00 Minimo E.G. Aatcc 8/Aatcc 116

	CORTE
1. Forro: 100% Poliéster
2. Entretela: Poliéster sin tejer
3. Atadura de la orilla: poliéster/ algodón cortado al sesgo.
4. Pretina: poliéster expandible y nylon mezclado con tira de silicona
5. Ganchos en la Pretina: plateado
6. Cierre: Invisible, Nylon de espiral #2.5

	DISEÑO Y CONFECCIÓN
1. Falda recta, hasta debajo de la rodilla
2. 10-12 puntos por cada 2.5 cm (todas las costuras)

	DELANTERO FALDA
1. Ancho de la pretina 4.0 cms
2. 2 pinzas de 11 cms

	ESPALDA DE LA FALDA
a. Pretina interna de poliéster expandible y nylon estirable con ojal para botón
b. En el medio esta localizado el cierre invisible de 20.32 cm
c. Gancho en la pretina para cerrar la falda
d. Abertura en la parte trasera, 22 cms, ubicada en el centro de la falda
e. 4 pinzas de 11 cms de largo (ver dibujo)
f. Margen de costura 2.5 cms extra

	TALLAS 
El contratista en un término de dos (2) días hábiles contados a partir de la audiencia de adjudicación allegara el molde de cada una de las tallas suministrar; cada talla debe registrar en el molde todas sus medidas; a fin de que sean la base para la definición final de tallas y su recibo final.

	DELANTERO FALDA:

	Tela: 63 % poliéster (+/- 5%), 29% Viscosa
(+/- 5%) y 8% Lana (+/- 5%). Lavable a
máquina y en seco.
	Composición: 63 % poliéster (+/- 5%),
29% Viscosa (+/- 5%) y 8% Lana (+/- 5%).
Lavable a máquina y en seco.

	Características: Falda recta hasta debajo de la rodilla con abertura en la parte de
atrás

	Color: Azul oscuro
	Peso: Peso: 220.00 g/m2 (+/- 5%)

	Cuidados de la prenda: Lavable a máquina y en seco

	Insumos: Botón de plástico de 4 huecos, Broches de ganchos plateados en la
pretina, cremallera de nylon de espiral No 2.5, atadura a la orilla:
Poliéster/algodón cortado al sesgo. Pretina: poliéster expandidle y nylon
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	ESPALDA DE LA FALDA

	Tela: 63 % poliéster (+/- 5%), 29% Viscosa
(+/- 5%) y 8% Lana (+/- 5%). Lavable a
máquina y en seco.
	Composición: 63 % poliéster (+/- 5%),
29% Viscosa (+/- 5%) y 8% Lana (+/- 5%).
Lavable a máquina y en seco.

	Características: Falda recta hasta debajo de la rodilla con abertura en la parte de
atrás

	Color: Azul oscuro 
	Peso: Peso: 220.00 g/m2 (+/- 5%)

	Cuidados de la prenda: Lavable a máquina y en seco

	Insumos: Botones de plástico de 4 huecos, Broches de ganchos plateados en la
pretina, cremallera de nylon de espiral No 2.5, atadura a la orilla:
Poliéster/algodón cortado al sesgo. Pretina: poliéster expandidle y nylon
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El proponente para cumplir con lo solicitado en el presente anexo, deberá aportar al momento del cierre, los catálogos del fabricante  o la ficha del fabricante del bien ofertado donde se pueda verificar el cumplimiento de cada una de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad.
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