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[bookmark: _Toc66969102][bookmark: _Toc296503999]ANEXO No. 1:
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Ciudad y Fecha, ________________

Señores:
MUNICIPIO DE PALMIRA 
Cra. 29 # Calle 30
Palmira, Valle del Cauca 
Ciudad

ASUNTO: PROPUESTA PARA LA SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. ___________________ 
[bookmark: _Hlk493761192]______________________, identificados con la cedula de ciudadanía número ________________, expedida en_________, actuando en nombre (propio) o (en representación de__________________), de conformidad con las condiciones que se estipulan en los documentos del proceso de selección, presentamos esta propuesta para el proceso de la referencia, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR, ASFALTO Y BASE DE IMPRIMACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO POR MEDIO DE BACHEO Y PARCHEO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA” para lo cual desde ahora me permito declarar lo siguiente:
1. Que tengo capacidad legal y estoy facultado para presentar esta propuesta.
2. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta, es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
3. Que ninguna Entidad o persona distinta al firmante tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 
4. Que, de acuerdo con los Pliegos de condiciones, hacemos la siguiente propuesta para la Selección Abreviada por Subasta inversa No. _______________  y en caso de que nos sea aceptada por el Municipio de Palmira - Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
5. Que, nos comprometemos a ejecutar totalmente el objeto del contrato que se derive de la presente selección, en el plazo establecido en los Pliegos de condiciones, a partir de la fecha de la orden de iniciación del mismo.
6. Que, esta propuesta es irrevocable en los términos del artículo 846 del Código de Comercio y que su vigencia es de __________ (__) días, contados a partir de la fecha de su presentación.
7. Que, Manifestamos que hemos examinado el documento de Pliegos de condiciones incluyendo todas y cada una de sus secciones, que estamos de acuerdo y en consecuencia cumplimos y aceptamos todas y cada una de las disposiciones en él contenidas para el Selección Abreviada por Subasta inversa No. _________________, así como las establecidas por la Ley.
8. Que, aceptamos que estarán a nuestro cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que genere la celebración del contrato objeto del presente proceso de selección.
9. Que, conocemos la información general, las fichas técnicas, las especificaciones técnicas generales y particulares, los estudios previos, el pliego de condiciones, las adendas y demás documentos de este proceso de selección y aceptamos los requisitos en ellos contenidos y en la ley, 
10. Que, para la evaluación financiera, la Entidad deberá contemplar los indicadores financieros de nuestro mejor año fiscal, el cual es establecido por este proponente de la siguiente forma:

	NOMBRE DEL INTEGRANTE
	MEJOR AÑO FISCAL A EVALUAR PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERO

	
	



(PARA EL CASO DE PROPONENTES PLURALES: INCLUIR TANTAS LÍNEAS COMO INTEGRANTES DEL PROPONENTE EXISTAN)

11. Que, en caso de que nos sea adjudicada la selección pública de la referencia, me comprometo a ejecutar totalmente el objeto del contrato, en el plazo establecido en los estudios previos y en los pliegos de condiciones, contado a partir de la fecha de iniciación del mismo.
12. Que, declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza de la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de la PROPUESTA PRESENTADA, así como el sitio para la ejecución del mismo; las condiciones generales y locales; las relacionadas con el transporte, el acceso, el clima, la disponibilidad de mano de obra, vías de comunicación, la situación de orden público, calidad, cantidad de los materiales que debe suministrarse, las características técnicas y demás requeridos para la ejecución del contrato y en general, todos los demás aspectos integrales del contrato sobre los cuales obtuvimos información y que en alguna forma afecten el trabajo o su costo y la ejecución del objeto contractual. 
13. Que, declaramos que es nuestra responsabilidad de cerciorarnos de las condiciones del sitio de ejecución del contrato, por lo cual desde ahora renunciamos expresamente a cualquier reclamación futura por falta de información o información parcial en este aspecto, declaramos expresamente que con la presentación de esta oferta calculamos todos y cada uno de los costos para cumplir a cabalidad con la propuesta presentada.
14. Que, en caso de adjudicación del contrato respectivo, nos comprometemos a suscribirlo, legalizarlo y a constituir las garantías requeridas en los términos y extensiones señaladas en los pliegos de condiciones.
15. Que, hemos conocido las adendas emitidas dentro del presente proceso de selección y que aceptamos su contenido.
16. Que, conozco y ACEPTO Ia forma de pago establecida en los pliegos de condiciones.
17. Que, me comprometo a actuar de buena fe en todo el proceso de selección del Contratista.
18. Que, Conozco el Estatuto General de Contratación de Ia Administración Pública y sus decretos reglamentarios.
19. Que garantizamos que el desarrollo del objeto contractual cumple a cabalidad con los requerimientos ambientales y reglamentarios.
20. Que, el Valor Total de nuestra Propuesta, es el indicado en la PROPUESTA ECONÓMICA, incluidos tributos, descuentos y demás costos directos e indirectos.
21. Que no hemos sido sancionado (s) mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  
(En caso de sanción, se debe indicar el nombre de la(s) entidad(es) sancionadoras. (DILIGENCIAR SOLO CUANDO EL PROPONENTE HA SIDO SANCIONADO) 

22. Me comprometo a no ceder, ni que se ceda por parte de alguno de sus integrantes, a ningún título, su participación en el consorcio, unión temporal o demás formas asociativas, a los demás integrantes o a un tercero. (DILIGENCIAR SOLO CUANDO EL PROPONENTE SEA CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O DEMÁS FORMAS ASOCIATIVAS) 
Acepto (tamos) expresamente que cualquier notificación o requerimiento relacionado con el presente proceso me (nos) sea efectuado por el SECOP II y de ser necesario, al siguiente correo electrónico ________.

Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:
· Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente al Municipio de Palmira-Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda, cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
· Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley, y no nos encontramos en los eventos de prohibiciones especiales para contratar, en especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
· Que no nos hallamos en conflicto de interés para contratar con el Palmira-Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda

Nos permitimos anexar los documentos solicitados por la entidad,

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________
Nit __________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: __________________________________
C.C. No. ______________________ De _____________________________
Dirección   ____________________________________________________
Teléfonos ___________________________ Fax _____________________
Ciudad   ______________________________________________________
FIRMA: ________________________________
NOMBRE DE QUIEN FIRMA- Representante legal del Proponente:

NOTA: Esta carta deberá ser presentada y firmada por el proponente con la propuesta respectiva. Si es persona jurídica, por quien conforme a la ley esté facultado; Si es consorcio o unión temporal por quien haya sido designado representante en el documento de constitución; Si actúa en calidad de apoderado, debe estar debidamente facultado por quien tenga la legitimación para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder correspondiente, con la debida presentación personal.

[bookmark: _Toc66969103][bookmark: _Toc213811707][bookmark: _Toc222563809][bookmark: _Toc222756032][bookmark: _Toc222756401][bookmark: _Toc222756454][bookmark: _Toc340051956]
ANEXO No. 2:
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO / UNIÓN TEMPORAL
 
Por     medio     del     presente     escrito     hacemos     constar     que     hemos     constituido     el  (CONSORCIO / UNIÓN TEMPORAL) para participar en el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. _____________ para “SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR, ASFALTO Y BASE DE IMPRIMACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO POR MEDIO DE BACHEO Y PARCHEO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.”

INTEGRANTES DEL CONSORCIO/ UNIÓN TEMPORAL:

1. Nombre (persona natural o jurídica integrante del consorcio/ unión temporal): ______________________	
C.C. o NIT: _____________________
Nombre del representante legal que suscribe el documento: __________________________ 	 Número de identificación: _____________________________________

2. Nombre (persona natural o jurídica integrante del consorcio/ unión temporal): ______________________	
C.C. o NIT: _____________________
Nombre del representante legal que suscribe el documento: __________________________ 	 Número de identificación: _____________________________________

(…)

PARTICIPACIÓN: 

	INTEGRANTE
	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
	OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA UNO EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - SOLO PARA UT

	Nombre del integrante
	% de participación
	Indicar

	
	
	



DURACIÓN: La duración del presente del (consorcio / unión temporal), será igual al plazo del contrato objeto del proceso de selección, su liquidación (si a ello hubiere lugar) y tres (3) años más.
COMPROMISOS: Al conformar el  (consorcio / unión temporal), para participar en el presente proceso de selección de Concurso de Méritos Abierto, sus integrantes nos comprometemos a:
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como suscribir el contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con la ALCALDÍA DE PALMIRA.
3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.
4. No ceder su participación en el  (consorcio / unión temporal), a otro integrante del mismo.
5. No revocar el  (consorcio / unión temporal), durante el tiempo de duración del contrato, su liquidación (si a ello hubiere lugar) y tres años más.

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO/ UNIÓN TEMPORAL: Para la organización y representación del  (consorcio / unión temporal), hemos designado como Representante a ___________________________, identificado con ______________, quien tendrá las siguientes facultades:
1. ________________________________
2. ________________________________
3. _______________________________

Y como representante suplente se ha designado a _______________, identificado con ___________, quien tendrá las mismas funciones que el representante principal, en caso de __________________.
CESIÓN: Manifestamos que en ningún caso, habrá cesión del contrato entre quienes integran el  (consorcio / unión temporal).
FACTURACIÓN: En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997 y para efectos de pago con respecto a la facturación, manifestamos lo siguiente: (por favor indicar la opción con una X (a, b o c)
a. ( 	) La facturación se va a efectuar en representación del  (consorcio / unión temporal), por el integrante ________________________, identificado con NIT. _________________.

b. ( 	) La facturación se va a presentar en forma separada por cada uno de los integrantes del  (consorcio / unión temporal), de acuerdo a su porcentaje de participación.

c. ( 	) La facturación la va a realizar el  (consorcio / unión temporal), con su propio NIT.

En cualquiera de las anteriores alternativas, las facturas cumplirán los requisitos establecidos en las disposiciones legales.
Para constancia se firma el presente documento en ____________, a los 	(_________) días del mes de ______________ de _____________.
NOMBRES Y FIRMAS: _______________________________
NOTA 1: El presente anexo constituye sólo un modelo, su contenido podrá ser variado por los proponentes, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el pliego.
NOTA 2: El documento deberá estar suscrito por cada uno de los representantes de los integrantes del consorcio o la unión temporal.
NOTA 3: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los asociados consideren pertinentes siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80/93.

COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Entre los suscritos _________________________ domiciliados en ___________________, (Sociedad constituida mediante Escritura Pública Nro. ______________otorgada en ______________ el día ________ de _______________ de ______________________ en la Notaria __________ de _____ Representada en este acto por ______________________________) mayor de edad, y vecino de _______________ quien obra en su carácter de _______________________ con amplias atribuciones al efecto por una parte y por la otra _________________________, domiciliado en ______________, (sociedad constituida mediante escritura Pública Nro._______ otorgada en _______________ el día _________ de__________ __________ en la Notaría ______ de _____________ Representada en este Acto por _______________________), mayor de edad, vecino de ________________, quien obra en su carácter de ________________ con amplias facultades al efecto, hemos convenido celebrar el presente Compromiso o Convenio de Constitución de Unión Temporal, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- Objeto: El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio de este documento, una Unión Temporal entre ____________________________________________________________________ y ______________________________________ para efectos de presentar una propuesta conjunta dentro del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. _______________   , abierto por el MUNICIPIO DE PALMIRA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, y cuyo objeto consiste en: “SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR, ASFALTO Y BASE DE IMPRIMACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO POR MEDIO DE BACHEO Y PARCHEO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.” SEGUNDA.- Denominación: La Unión Temporal actuará bajo el nombre de _____________________________; TERCERA.- Compromiso de las Partes: En virtud de lo anterior y en ejercicio de la facultad legal, nos comprometemos desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar dentro del citado proceso una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de adjudicación, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por el MUNICIPIO DE PALMIRA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA; CUARTA.- De la Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los integrantes de la Unión Temporal, respondemos solidariamente por la adjudicación, celebración y ejecución del contrato en caso de adjudicación total o parcial. En caso de presentarse sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, la responsabilidad será de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros; QUINTA. - Porcentaje de Participación y actividades: Los integrantes de la Unión Temporal acuerdan establecer el porcentaje de participación y actividades, así: _________________________________________________________________________________________________________________________________________; SEXTA.- Cesión: Celebrado el contrato en virtud de la adjudicación que se nos haga, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integran la Unión Temporal, ni en favor de terceros, salvo autorización previa, expresa y escrita del MUNICIPIO DE PALMIRA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA; SÉPTIMA.- De la Facultad para Contratar: Se hace constar, además, que quienes estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente Compromiso de constitución de Unión Temporal, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total o parcial; OCTAVA.- Duración de la Unión Temporal: Este Compromiso de Constitución de Unión Temporal entra en vida a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicación del contrato de obra pública, su duración será igual al  término de duración del contrato, y tres (3) años más. De lo contrario su duración será hasta cuando se produzca una adjudicación a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujeción a las disposiciones legales aplicables para el efecto; NOVENA.- Representación: Las partes acuerdan nombrar como Representante de la Unión Temporal, para todos los efectos a ________________________, mayor de edad y vecino de __________________, identificado con la cédula de ciudadanía No.________________ de ___________________, quien dispone de facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta que formulará la Unión Temporal y en general, para adelantar cualquier actuación que se requiera en relación con la oferta y/o contrato que se llegare a suscribir; DÉCIMA.- Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde ahora que el MUNICIPIO DE PALMIRA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA puede dirigirse a la Unión Temporal en la siguiente dirección _______________________________ Para constancia se firma en __________, a los___ días del mes de _______ 2020.
(NOTA: Los datos de escritura pública indicados en el formato y que se encuentran entre paréntesis solo se diligencia cuando el miembro sea una persona jurídica).
FIRMA ________ (Cada uno de los Integrantes) ___________________
IDENTIFICACION___________________
FIRMA ____________ (REPRESENTANTE UNION TEMPORAL) ___
IDENTIFICACIÓN____________________________________
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/VhrTnULEqscohKKU16H5_Dp1fcuL8a2sTRAVi-xnXfBtp9KKLwPvoHpIjMCrlGoMI2d_lU0Am5VB691p2U5PWI1w56kfKKvG4e4_Ss9qy-HpGOZuPmqyTiw2tF4eDvF1VJtIg-4ot4qmn6GU0Q]
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[bookmark: _Toc66969104]ANEXO No. 3:
FORMATO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA
PROCESO DE CONTRATACION 
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. _____________
[image: ]

El formato se publicará en el SECOP como documento adicional, en formato Excel.

[bookmark: _Toc66969105]ANEXO No. 4:
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Fecha,
Señores:
ALCALDÍA DE PALMIRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA 
Edificio del C.A.M.P, Calle 30 - Carrera 29, Esquina.
Ciudad

___________________________, identificado con cédula de ciudadanía _________________________(En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere) o de persona natural), de ______________(Razón social de la compañía),  identificada con Nit  o CC____________ ,  me permito certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, de todo el personal que se encuentra trabajando dentro de la misma. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
FIRMA____________________________________________________________
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)	
TARJETA PROFESIONAL
(Para el Revisor Fiscal) ___________________________________
Esta certificación debe estar suscrita por el Revisor Fiscal cuando corresponda. 
Sólo en el evento en que el proponente no esté obligado a tener Revisor Fiscal se aceptará la firma del Representante Legal
EN CASO DE QUE EL PROPONENTE NO TENGA PERSONAL A CARGO Y POR ENDE NO ESTE OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEBERÁ INDICARLO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que el proponente no tiene obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales:

FIRMA: _______________________
Nombre:
Identificación:  

[bookmark: _Toc66969106]
ANEXO No. 5:
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
ALCALDÍA DE PALMIRA
Secretaria de Desarrollo Institucional
Ciudad

Como proponente y representante legal de la empresa ___________________________ asumo los siguientes compromisos:

1. Actuaré en el presente proceso de contratación con estricto apego a las normas jurídicas y éticas propias de este tipo de procedimientos, y conforme a los principios de buena fe, transparencia y equidad;

2. Me abstendré de realizar u ofrecer, directa o indirectamente pagos de comisiones o dádivas, sobornos u otra forma de halago a empleado alguno del Municipio de Palmira, o de utilizar medios de presión con ocasión del proceso en el que participo;

3. No permitiré que ninguno de mis empleados o agente comisionista independiente lo haga en mi nombre;

4. Impartiré instrucciones y adoptaré todas las medidas necesarias para que todos mis empleados y agentes, y cualesquiera otros representantes, no incurran en conductas violatorias del presente pacto, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente el proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse del mismo, e impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los empleados y/o contratistas del Municipio de Palmira bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que puedan influir sobre dichos empleados y/o contratistas;

5. No utilizaré, en la etapa de evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de requisitos diferentes a los establecidos en el presente proceso contractual, para efectos de buscar la descalificación de mis competidores o modificar el orden de elegibilidad de las propuestas;

6. Denunciaré con la debida justificación y de manera inmediata ante las autoridades competentes, el Municipio de Palmira, la Veeduría Ciudadana y los demás órganos de control, cualquier actuación irregular ejecutada por empleados y/o contratistas de la Entidad y/o los proponentes.

Para constancia firmo en la ciudad de ______________ a los _____ (días) del mes de _____________ del año 2021.


Firma del representante legal: _______________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________
Nombre del representante legal: _____________________________
N.I.T: ______________________
C.C: ____________________




[bookmark: _Toc66969107]ANEXO No. 6:
PROPUESTA ECONÓMICA
[image: ]

El formato de oferta económica se publicará en el SECOP como documento adicional, en formato Excel.


[bookmark: _Toc66969108]ANEXO No. 7:
MINUTA DLE CONTRATO
[bookmark: Texto43][bookmark: _Toc66969109]
COMPLEMENTO AL CONTRATO <TIPOCONTRATO>  No. <NROCONTRATO>

CONTRATANTE:      MUNICIPIO DE PALMIRA

[bookmark: Texto3]CONTRATISTA: <NOMBREPROVEEDOR>   . <IDPROVEEDOR>  

OBJETO: <OBJETO>

VALOR: $ <TOTALCONTRATO>

Entre los suscritos a saber, el SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, XXXXXXXX, identificado con CC. No. XXXXXXXX, según el Decreto de nombramiento No. XXXXXX y Acta de posesión No. XXXXXX, delegado para celebrar este tipo de actos según el Decreto No. 009 del enero 7 de 2020, quien obra en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la normativa legal vigente que reglamenta el proceso Contractual Administrativo, específicamente lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la administración pública; Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, y quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO por una parte, y por otra, <NOMBREPROVEEDOR>   C.C. <IDPROVEEDOR>  , y  quien en adelante se denominará EL  CONTRATISTA, hemos convenido la celebración del  presente contrato de <TIPOCONTRATO>, con  observancia del trámite de  <MODALIDAD>  establecida en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 en concordancia con lo dispuesto en los  decretos reglamentarios. CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA.—Objeto: El objeto del presente contrato es la <OBJETO> todo de  conformidad con el proceso de <MODALIDAD> Nº <NROPROCESO>  los estudios previos, invitación publica la propuesta presentada por el contratista,  entre otros, documentos anexos que hacen parte integral del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA.—Obligaciones de las partes: a) EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el contrato en los términos establecidos por las disposiciones legales vigentes, en especial por lo prescrito en este documento  consistente en: <LISTABIENES> ,<LISTASERVICIOSSOLA> B) EL MUNICIPIO. - 1). Realizar los procedimientos y actuaciones que corresponda tendiente a garantizar el  respaldo presupuestal y financiero del presente contrato. 2) Cancelar oportunamente al contratista previa certificación Supervisor del contrato y agotamiento del trámite de cobro respectivo.  CLÁUSULA TERCERA. — Forma de pago y valor del contrato: Para los efectos legales  y fiscales  del presente contrato, el CONTRATISTA solo tendrá derecho al pago de que expresamente se determinan en  el presente contrato, el cual  tiene un valor de <TOTALCONTRATOLETRAS> ($<TOTALCONTRATO>) que será cancelado <FORMAPAGO>  previa certificación de recibo a satisfacción del Supervisor del contrato y el trámite de pago respectivo.  CLÁUSULA CUARTA.— Vigencia y plazo de ejecución del contrato: El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a entregar los bienes a entera satisfacción de El MUNICIPIO que son objeto del presente contrato, será de <DURACION>,   a partir de  la suscripción del acta de iniciación y hasta finalizar el plazo fijado.  Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, es decir, que el cumplimiento de las obligaciones se va sucediendo de manera escalonada en el tiempo, se verificará su cumplimiento total hasta el vencimiento del término previsto para su ejecución, pero el cumplimiento parcial de las obligaciones se verificará de acuerdo con los informes periódicos de cumplimiento presentados por el supervisor del contrato.  CLÁUSULA  QUINTA.— Relación laboral: El presente contrato no genera relación laboral con EL  CONTRATISTA ni con el personal que ella pudiere vincular, y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera del mismo.  CLÁUSULA SEXTA. — Sujeción de los pagos a la apropiación presupuestal: Las erogaciones que se causaren a favor del Contratista con cargo al presente contrato se atenderán con cargo al <RUBROS> según certificado  de disponibilidad presupuestal No <DISPONIBILIDAD> expedido por la Coordinación de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Municipal, correspondiente a la presente vigencia fiscal.     CLÁUSULA SÉPTIMA.—Garantías:  EL CONTRATISTA se obliga,  dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al  perfeccionamiento del contrato,  a constituir a favor de El MUNICIPIO, las garantías otorgadas a través de una compañía de seguros o entidad bancaria cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare los siguientes riesgos: XXXXXXX. CLÁUSULA  OCTAVA. — Afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y Pensiones. EL CONTRATISTA, deberá estar afiliado a una Empresa Promotora de Salud que le garantice la asistencia quirúrgica y hospitalaria con cubrimiento de incapacidades, lo cual demostrará con la presentación de la fotocopia del carnet correspondiente, así mismo como la afiliación al sistema de riesgos profesionales y pensiones. CLÁUSULA NOVENA.- Supervisión y coordinación de la ejecución del contrato- La supervisión y coordinación de la ejecución  del presente contrato estará a cargo de <DEPENDENCIA>   CLÁUSULA   DECIMA. — Multas: En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento al MUNICIPIO para efectuar la tasación y cobro, previo agotamiento del debido proceso acorde con lo establecido en la ley 1474 de 2011, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la Cámara de Comercio. CLÁUSULA DÉCIMA.—Cláusula penal pecuniaria: Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a favor del MUNICIPIO, EL CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria el valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, la que se podrán cobrar, previo agotamiento del debido proceso acorde con lo establecido en la ley 1474 de 2011, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única. CLÁUSULA UNDÉCIMA.—Caducidad y sus efectos: Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, El MUNICIPIO declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del  CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del Art. 5º de la Ley 80 de 1993, y el Art. 86 de la Ley 42 de 1993. En caso de que El MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante continué inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedora a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. CLÁUSULA DUODÉCIMA. —Suspensión temporal del contrato: Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. CLÁUSULA DECIMATERCERA. — Cesión: EL CONTRATISTA, no podrá ceder el presente contrato sin autorización por escrito del Municipio de Palmira. CLÁUSULA DECIMACUARTA. —Subcontratación: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la ejecución total del objeto del presente contrato sin la autorización escrita del Municipio. El MUNICIPIO podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que el subcontratista tenga derecho a reclamar indemnización de perjuicio ni a instaurar acciones en su contra. CLÁUSULA DECIMAQUINTA.  .—Interpretación, modificación y terminación unilaterales: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. DECIMASEXTA. —Liquidación del contrato: El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes, representadas por EL CONTRATISTA y el supervisor y/o interventor del contrato, al cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en ésta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá a EL CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del mismo. CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA.—Liquidación unilateral: Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por El MUNICIPIO y se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición. Terminación bilateral anticipada: Las partes de común acuerdo manifiestan que si EL CONTRATISTA no presenta los requisitos para la ejecución del contrato en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de la suscripción de éste, se terminará pudiendo El MUNICIPIO adjudicar y suscribir el contrato persona diferente. CLÁUSULA DECIMO OCTAVA. —. Inhabilidades e incompatibilidades: EL CONTRATISTA, con la suscripción de éste contrato afirma bajo juramento que no se halla incursa en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política, en los artículos 8º de la Ley 80 de 1993 y 83 de la Ley 104 de 1993, y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9º de la Ley 80 de 1993. De igual manera EL CONTRATISTA deberá estar a paz y salvo por todo concepto con el Municipio de Palmira. CLÁUSULA DECIMO NOVENA. —Perfeccionamiento y requisitos para la ejecución del contrato: Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la ejecución se requiere: 1. La existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, 2. Aprobación de las garantías. CLÁUSULA VIGÉSIMA. —Solución de controversias: Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. ----Confidencialidad: El contratista, en virtud de la suscripción del presente contrato se compromete a: 1) Manejar de manera confidencial la información que como tal le sea presentada y entregada, y toda aquella que se genere en torno a ella como fruto de la prestación de sus servicios. 2) Guardar confidencialidad sobre esa información y no emplearla en beneficio propio o de terceros mientras conserve sus características de confidencialidad. 3) Solicitar previamente y por escrito autorización para cualquier publicación relacionada con el tema del contrato, autorización que debe solicitarse ante el Supervisor y/o Interventor del contrato presentando el texto a publicar con un mes de antelación a la fecha en que desea enviar a edición. PARÁGRAFO: El desconocimiento de los compromisos descritos por el contratista, puede conllevar demandas civiles y penales según lo señalan las leyes colombianas. (Artículo 308, Ley 599 de 2000; Ley 256 de 1996;). CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA —— Documentos del contrato: Forman parte integral de este contrato los siguientes documentos: a) Estudios Previos donde se consigna la necesidad del servicio. b) Disponibilidad presupuestal; c) Oferta y;  d) Las garantías que se constituirá a favor del contratante; e) certificado Compromiso Presupuestal,  f) Aprobación de Pólizas.
ANEXO No. 8:
FICHAS TÉCNICAS
[bookmark: _Toc66969110]FICHA TECNICA No. 1 – BASE GRANULAR
	ÍTEM
	CÓDIGO UNSPSC
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
	UND
	CANTIDAD MÍNIMA

	1
	-
	Base granular para bacheo – Clase B
	M3
	230



DESCRIPCIÓN

Las actividades que deberá adelantar el CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato involucran el suministro en planta de base granular para bacheo.
REQUISITOS GENERALES
Todo el suministro se hará de acuerdo a los requerimientos de calidad estipulados en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías, versión 2013, y las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras correspondientes.  Los artículos referentes de las especificaciones de construcción del INVIAS para el control de calidad de cada uno de los materiales referidos en este documento son los que se relacionan a continuación:
· Base granular: Artículo 330 – 13, BASE GRANULAR.

Si el CONTRATISTA deseare o necesitare desviarse o apartarse de las especificaciones o normas mencionadas, deberá someter a aprobación de la entidad contratante, un informe en el cual se indique la naturaleza de los cambios y las nuevas especificaciones o normas que va a aplicar. Si la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA no las aprobare, el CONTRATISTA deberá ajustarse a los requisitos estipulados en estas especificaciones.
ENSAYOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE LOS AGREGADOS
Es responsabilidad del CONTRATISTA y bajo su coste, el ejecutar todas las pruebas y los ensayos de laboratorio especificados en el presente documento técnico y en lo dispuesto en el artículo 330-13 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías, en relación con el control de calidad de los agregados.  El CONTRATISTA deberá soportar técnicamente, y a través de un laboratorio certificado y acreditado, que los agregados suministrados cumplen a satisfacción con los requerimientos técnicos de calidad correspondientes.  Las frecuencias de los ensayos que deberá adelantar el CONTRATISTA para cada parámetro de control del material, corresponde a los estipulados en el presente documento o en lo definido en el artículo 330-13 de las especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Invias, asumiendo la menor frecuencia de muestro en cada caso.
En caso de que los resultados de laboratorio de las muestras de verificación recopilados por parte de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA no cumplan con algún parámetro de aceptación definido en el presente documento o aquellos estipulados en el artículo 330-13 de las especificaciones INVIAS, llámese control de procedencia, control de producción (granulometría, límite líquido, índice de plasticidad, equivalente de arena, valor azul, ensayo modificado de compactación), conservación de las propiedades de los agregados o cualquier otro, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA no pagará al CONTRATISTA, el material correspondiente al lote en cuestión suministrado en el día.
MATERIALES
ÍTEM 1: SUMINISTRO DE BASE GRANANULAR PARA BACHEO – CLASE B
Los agregados para la construcción de la base granular deberán satisfacer los requisitos de calidad indicados en la sección 330.2.1 del Artículo 330 - 13 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS. Además, se deberán ajustar a alguna de las franjas granulométricas que se muestran en la siguiente tabla, salvo que los documentos del proyecto indiquen otra cosa:
	Característica
	Norma 
Ensayo
	Requerimiento
Clase B

	Dureza (O)
	
	

	Desgaste en la máquina de Los Ángeles, (Gradación A), máximo (%) 
500 revoluciones
100 revoluciones
	E-128
	

40
8

	Degradación por abrasión en el equipo Micro Deval, máximo (%)
	E-238
	30

	Evaluación de la resistencia mecánica por el método
del 10 % de finos
- Valor en seco, mínimo (kN)
- Relación húmedo/seco, mínimo (%)
	E-224
	

70
75

	Durabilidad (O)
	
	

	Pérdida en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%)
- Sulfato de sodio
- Sulfato de magnesio
	E-220
	
12
18

	Limpieza (F)
	
	

	Límite líquido, máximo (%)
	E-125
	-

	Índice de plasticidad, máximo (%)
	E-125
E-126
	0

	Equivalente de arena, % mínimo
	E-133
	30

	Valor de azul de metileno, máximo
(Obligatorio cuando el equivalente de arena del material 
sea inferior a treinta [30], pero igual o superior a veinticinco [25])
	E-235
	10

	Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%)
	E-211
	2

	Geometría de las partículas (F)
	
	

	Índices de alargamiento y aplanamiento, máximo (%)
	E-230
	35

	Caras fracturadas, mínimo (%)
- Una cara
- Dos caras
	E-227
	
70
50

	Angularidad de la fracción fina, mínimo (%)
	E-239
	35

	Resistencia del material (F)
	
	

	CBR (%): porcentaje asociado al grado de compactación mínimo especificado (numeral 330.5.2.2.2); el CBR se medirá sobre muestras sometidas previamente a cuatro días de inmersión.
	E-148
	≥ 80



La base granular deberá ajustarse a las siguientes franjas granulométricas del material:

	TAMIZ
	%Pasa
	%Pasa
	Tolerancia (±)

	
	GRADACIÓN GRUESA
	GRADACIÓN FINA
	

	(mm)
	U.S. Standard
	BG-40
	BG-27
	BG-38
	BG-25
	

	37.5

	1 ½ “
	100
	-
	100
	-
	0%

	25.0
	1”
	75-100
	100
	70-100
	100
	7%

	19.0
	3/4”
	65-90
	75-100

	60-90
	70-100
	

	9.5
	3/8”
	45-68
	52-78
	45-75
	50-80
	

	4.75
	No.4
	30-50
	35-59
	30-60
	35-65
	6%

	2.00
	No.10
	15-35
	20-40
	20-45
	20-45
	

	0.425
	No.40
	7-20
	8-22
	10-30
	10-30
	

	0.075
	No.200
	0-9
	0-9
	5-15
-1
	5-15
	3%



Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la presente especificación, el material que produzca el proveedor deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme, sensiblemente paralela a los límites de la franja por utilizar, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior del tamiz adyacente y viceversa.
Calidad de los agregados
Al respecto, se deberán aplicar todas las indicaciones incluidas en el aparte 330.5.2 del Artículo 330-13 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías.
Control de procedencia
De cada fuente de agregados pétreos y para cualquier volumen previsto se tomarán cuatro (4) muestras representativas para realizar los ensayos especificados en el aparte 330-2.2 del Artículo 330-13 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías. Los resultados de ellos deberán satisfacer las exigencias indicadas en dicho aparte, so pena del rechazo de los materiales deficientes.
Control de producción
Durante la etapa de producción, se examinarán las descargas a los acopios y se ordenará el retiro de los agregados que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo especificado. Así mismo, se ordenará que se acopien por aparte aquellos que presenten una anomalía evidente de aspecto, como distinta coloración, plasticidad o segregación.
El Contratista deberá realizar los siguientes controles con la frecuencia indicada a continuación:
	CARACTERÍSTICAS
	NORMA DE ENSAYO INV
	FRECUENCIA

	Granulometría
	E-123
	Una(1) vez por jornada

	Límite líquido
	E-125
	Una(1) vez por jornada

	Índice de plasticidad
	E-125 y E-126
	Una(1) vez por jornada

	Equivalente de arena
	E-133
	Una(1) vez por jornada

	Valor de azul (si aplica)
	E-235
	Una(1) vez por jornada

	Ensayo modificado de compactación
	E-142
	Una(1) vez por jornada



No se permitirá el empleo de materiales que no satisfagan los requisitos de calidad indicados en el aparte 330.2.2 del Artículo 330-13 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías. En la eventualidad de que el resultado de alguna prueba sea insatisfactorio, se tomarán dos (2) muestras adicionales del material y se repetirá la prueba.
Conservación de las propiedades de los agregados
Los agregados no deberán sufrir una degradación excesiva con motivo de su manejo. Para verificarlo, cada semana se tomarán muestras representativas del material colocado y compactado durante la semana previa, las cuales se someterán a los ensayos que se indican a continuación:
	CARACTERÍSTICAS
	NORMA DE ENSAYO INV

	Granulometría
	E-123

	Límite líquido
	E-125

	Índice de plasticidad
	E-125 y E-126

	Equivalente de arena
	E-133





Ítem de pago
Suministro de base granular para bacheo clase B por metro cúbico suelto (m3) por peso según la densidad, se deberá adjuntar documentos como resultados de ensayos de laboratorio de los materiales y demás que deben ceñirse a los requerimientos técnicos y ajustarse a la norma en características, requisitos y valores de referencia, parámetros que definirán la aceptación o rechazo de los cambios previstos.
Me comprometo a las buenas prácticas, a la calidad del material y al buen servicio,


Firma del representante legal: _______________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________
Nombre del representante legal: _____________________________
N.I.T: ______________________
C.C: ___________________




[bookmark: _Toc66969111]FICHA TECNICA No. 2 – MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19

	ÍTEM
	CÓDIGO UNSPSC
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
	UND
	CANTIDAD MÍNIMA

	1
	301216
	Mezcla densa en Caliente MDC-19
	M3
	690



DESCRIPCIÓN
Las actividades que deberá adelantar el CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato involucran el suministro en planta de mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC-19.
REQUISITOS GENERALES
Todo el suministro se hará de acuerdo a los requerimientos de calidad estipulados en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías, versión 2013, y las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras correspondientes.  Los artículos referentes de las especificaciones de construcción del INVIAS para el control de calidad de cada uno de los materiales referidos en este documento son los que se relacionan a continuación:
· Mezcla Asfáltica tipo MDC - 19: Artículo 450 - 13, Mezclas Asfálticas en Caliente de Gradación Continua (Concreto Asfáltico).

Si el CONTRATISTA deseare o necesitare desviarse o apartarse de las especificaciones o normas mencionadas, deberá someter a aprobación de la entidad contratante, un informe en el cual se indique la naturaleza de los cambios y las nuevas especificaciones o normas que va a aplicar.  Si la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA no las aprobare, el CONTRATISTA deberá ajustarse a los requisitos estipulados en estas especificaciones.
ENSAYOS PARA CONTROL DE CALIDAD
Es responsabilidad del CONTRATISTA y bajo su coste, el ejecutar todas las pruebas y los ensayos de laboratorio especificados en el presente documento técnico y en lo dispuesto en el artículo 450-13 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías, en relación con el control de calidad de los materiales y elaboración de la mezcla.  El CONTRATISTA deberá soportar técnicamente, y a través de un laboratorio certificado y acreditado, que la mezcla asfáltica suministrada cumple a satisfacción con los requerimientos técnicos de calidad correspondientes.  Las frecuencias de los ensayos que deberá adelantar el CONTRATISTA para cada parámetro de control del material, corresponde a los estipulados en el presente documento o en lo definido en el artículo 450-13 de las especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Invias, asumiendo la menor frecuencia de muestro en cada caso.
Adicionalmente, por cada lote de producción, El CONTRATISTA estará en la obligación de suministrar a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, muestras testigo de la mezcla asfáltica entregada, con el objetivo de constatar los resultados de laboratorio entregados como control de calidad, por parte del CONTRATISTA.  Sin embargo, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA también tendrá la potestad de extraer núcleos testigo del material puesto en vía, para adelantar la verificación de calidad correspondiente.
En caso de que los resultados de laboratorio de las muestras de verificación o núcleos testigos recopilados por parte de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA no cumplan con algún parámetro de aceptación definido en el presente documento o aquellos estipulados en el artículo 450-13 de las especificaciones INVIAS, llámese estabilidad, flujo, contenido de asfalto, limpieza del agregado, contenido agua o cualquier otro, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA no pagará al CONTRATISTA, el material correspondiente al lote en cuestión suministrado en el día.
MATERIALES
ÍTEM 1: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19
Agregados pétreos y llenante mineral
Los agregados pétreos y el llenante mineral para la elaboración de las mezclas densas en caliente, deberán satisfacer los requisitos de calidad impuestos para ellos por el aparte 400.2.1 del Artículo 400 - 13 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS.  Así mismo, el agregado pétreo empleado para la elaboración de las mezclas asfálticas deberá cumplir los requisitos de calidad estipulados en la siguiente tabla:

	Característica
	Norma 
Ensayo
	Requerimiento

	Dureza Agregado Grueso
	
	

	Desgaste en la máquina de Los Ángeles, % máximo
500 revoluciones
100 revoluciones
	E-128
	
25
5

	Degradación por abrasión en el equipo Micro Deval, % máximo
	E-238
	25

	Coeficiente de Pulimiento Acelerado para rodadura, mínimo
	E-232
	0.45

	Durabilidad
	
	

	Perdida en ensayo de solidez en sulfato de magnesio, agregados fino y grueso, % máximo
	E-220
	18

	Limpieza Agregado Grueso
	
	

	Impurezas en agregado grueso, % máximo
	E-237
	0.5

	Limpieza, Gradación combinada
	
	

	Índice de plasticidad, % máximo
	E-125
E-126
	NP

	Equivalente de arena, % mínimo
	E-133
	50

	Valor de azul de metileno, máximo
(Obligatorio si no cumple requerimiento de equivalente de arena)
	E-235
	10

	Geometría de las partículas, agregado grueso
	
	

	Partículas planas y alargadas, relación 5:1, % máximo
	E-240
	10

	Caras fracturadas, % mínimo
Una cara
dos caras
	E-227
	
75
60



El conjunto de agregado grueso, agregado fino y llenante mineral deberá ajustarse a la siguiente gradación:
	TAMIZ
	%Pasa

	Normal
	Alterno
	MDC - 19

	25.0 mm
	1”
	-

	19.0 mm
	3/4”
	100

	12.5 mm
	1/2”
	80-95

	9.5 mm
	3/8”
	70-88

	4.75 mm
	No.4
	49-65

	2.00 mm
	No.10
	29-45

	425 m
	No.40
	14-25

	180 m
	No.80
	8-17

	75 m
	No.200
	4-8



Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la presente especificación, el material que produzca el proveedor deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme, sensiblemente paralela a los límites de la franja por utilizar, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior del tamiz adyacente y viceversa.
Material Bituminoso
El material bituminoso para elaborar la mezcla densa en caliente será cemento asfáltico del grado de penetración que corresponda, de acuerdo a las recomendaciones de la Tabla No. 450-8 del Artículo 450-13 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS.  Su calidad deberá estar conforme a lo establecido en la Tabla No. 410-1 del Artículo 410-13.
Cuando se requieran aditivos mejoradores de adherencia, deberán ajustarse a lo descrito en el artículo 412-13 de las especificaciones respectivas.
Explotación de materiales y elaboración de agregados
Rige lo indicado en el numeral 105.13.3 del Artículo 105-13 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías.
Diseño de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo
Rige todo lo que resulte aplicable del aparte 400.4.2 del Artículo 400-13 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS.
Las mezclas densas en caliente se diseñarán, salvo justificación en contrario, siguiendo el método Marshall, y aplicando los siguientes criterios:

	CARACTERÍSTICAS
	Valor Referencia

	
	

	Compactación (golpes/cara)
	75

	Estabilidad mínima (N)
	7500

	Flujo (mm)
	2 - 4

	Relación Estabilidad / Flujo (KN/mm)
	3.0 - 5.0

	Vacíos con aire
	3.0 – 5.0

	Vacíos en los agregados minerales, % mínimo (VAM)
	15.0

	% Vacíos llenos de asfalto (VFA), %
	65 - 78

	Relación llenante / asfalto efectivo en peso
	0.8 1.2

	Concentración de llenante
valor máximo
	Valor critico

	Espesor promedio de película de asfalto, mínimo um
	7.5

	Adherencia: Resistencia Retenida, % mínimo (E-725)
	80



Elaboración de la mezcla
Los agregados se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal que sea posible, con la instalación que se utilice, cumplir las tolerancias exigidas en la granulometría de la mezcla.  Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá poderse acopiar y manejar sin peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación.
Cada fracción del agregado se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de los mismos.  Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1.5 m), y no por montones cónicos.  Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.
Cuando se detecten anomalías en el suministro, los agregados se acopiarán por separado, hasta confirmar su aceptabilidad.  Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de procedencia de un agregado.
La carga de las tolvas en frío se realizará de forma que éstas contengan entre el cincuenta por ciento (50%) y el cien por ciento (100%) de su capacidad, sin rebosar.  En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones.
Las aberturas de salida de las tolvas en frío se regularán en forma tal, que la mezcla de todos los agregados se ajuste a la fórmula de obra de la alimentación en frío.  El caudal total de esta mezcla en frío se regulará de acuerdo con la producción prevista, no debiendo ser ni superior ni inferior, lo que permitirá mantener el nivel de llenado de las tolvas en caliente a la altura de calibración.
Los agregados se calentarán antes de su mezcla con el asfalto.  El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea.  Si el polvo recogido en los colectores cumple las condiciones exigidas al llenante y su utilización está prevista, se podrá introducir en la mezcla; en caso contrario, deberá eliminarse.  El tiro de aire en el secador se deberá regular de forma adecuada, para que la cantidad y la granulometría del llenante recuperado sean uniformes.  La dosificación del llenante de recuperación y/o el de aporte se hará de manera independiente de los agregados y entre sí.
En las plantas que no sean del tipo tambor secador - mezclador, deberá comprobarse que la unidad clasificadora en caliente proporcione a las tolvas en caliente agregados homogéneos; en caso contrario, se tomarán las medidas necesarias para corregir la heterogeneidad.  Las tolvas en caliente de las plantas continuas deberán mantenerse por encima de su nivel mínimo de calibración, sin rebosar.
Los agregados preparados como se ha indicado anteriormente, y eventualmente el llenante mineral seco, se pesarán o medirán exactamente y se transportarán al mezclador en las proporciones determinadas en la fórmula de trabajo.
Si la instalación de fabricación de la mezcla es de tipo continuo, se introducirá en el mezclador al mismo tiempo, la cantidad de asfalto requerida, a la temperatura apropiada, manteniendo la compuerta de salida a la altura que proporcione el tiempo teórico de mezcla especificado.  La tolva de descarga se abrirá intermitentemente para evitar segregaciones en la caída de la mezcla a la volqueta.
Si la instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el mezclador los agregados y el llenante, se agregará automáticamente el material bituminoso calculado para cada bachada, el cual deberá encontrarse a la temperatura adecuada y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado.
En ningún caso se introducirá en el mezclador el agregado caliente a una temperatura superior en más de quince grados Celsius (15oC) a la temperatura del asfalto.
En el momento de la mezcla, la temperatura del asfalto deberá ser tal, que su viscosidad se encuentre entre ciento cincuenta y trescientos centi Stokes (150 cSt - 300 cSt), verificándose que no se produzcan escurrimientos a dicha temperatura.
En mezcladores de ejes gemelos, el volumen de materiales no será tan grande que sobrepase los extremos de las paletas, cuando éstas se encuentren en posición vertical, siendo recomendable que no superen los dos tercios (2/3) de su altura.
A la descarga del mezclador, todos los tamaños del agregado deberán estar uniformemente distribuidos en la mezcla y sus partículas total y homogéneamente cubiertas.  La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada durante la definición de la fórmula de trabajo.
Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma, o las que presenten indicios de humedad. En este último caso, se retirarán los agregados de las correspondientes tolvas en caliente. También se rechazarán aquellas mezclas en las que la envuelta no sea perfecta.
Controles para la calidad del cemento asfáltico
Al respecto, se deberán aplicar todas las indicaciones incluidas en el aparte 410.5 del Artículo 410-13 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías.
Controles para la mezcla asfáltica
Contenido de asfalto
Al respecto, se aplicarán los mismos criterios establecidos en el aparte 450.5.2.3.1. del artículo 450-13 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS.
Granulometría de los agregados
Sobre las muestras utilizadas para hallar el contenido de asfalto, se determinará la composición granulométrica de los agregados.
La curva granulométrica de cada ensayo individual deberá ser sensiblemente paralela a los límites de la franja adoptada, ajustándose a la fórmula de trabajo con las tolerancias que se indican a continuación, pero sin permitir que la curva se salga de la franja:
Porcentaje que pasa el tamiz de 4.75 mm
(No.4) y mayores                                   ± 4% sobre el peso seco de los agregados

Porcentaje que pasa por tamices de 2.36 mm
(No.8), y de 300 m (No.50)                  ± 3% sobre el peso seco de los agregados

Porcentaje que pasa el tamiz de 75 m
(No.200)                                                 ± 2% sobre el peso seco de los agregados

En el caso que los valores obtenidos excedan las tolerancias, pero no salgan de la franja, el proveedor deberá preparar en el laboratorio una mezcla con la gradación defectuosa y el porcentaje medio de asfalto de la mezcla elaborada con este agregado.  Ella se someterá a las pruebas de valoración descritas en el aparte 450.4.2 del artículo 450-13.  Si los requisitos allí indicados no se cumplen, se rechazará el tramo o lote representado por esa muestra.
Vacíos con aire de probetas compactadas
Con un mínimo de dos (2) muestras de la mezcla elaborada, se compactarán dos probetas por muestra, a la temperatura apropiada según el cemento asfaltico utilizado, para la verificación en laboratorio de su estabilidad y flujo en el ensayo Marshall (INV E-748 o INV E-800).
A dichas probetas se les determinará previamente los vacíos con aire, cuyo valor promedio deberá encontrarse en el rango definido en la tabla presentada en el numeral 3.1.4 de este documento.
Resistencia
Con un mínimo de dos (2) muestras por lote de mezcla elaborada se moldearán probetas (tres por muestra), para verificar en el laboratorio su resistencia en el ensayo de inmersión - compresión (INV E-738).  Tres en condición de curado en seco y tres en estado húmedo.
La estabilidad media de las probetas (Em) deberá ser como mínimo, igual al noventa por ciento (90%) de la estabilidad de la mezcla de la fórmula de trabajo (Et).
Em  0.9 Et

Además, ningún valor individual (Ei) podrá exceder en más de veinticinco por ciento (25%) el valor de la estabilidad de la fórmula de trabajo (Et), y la estabilidad de cada probeta (Ei) deberá ser igual o superior a ochenta por ciento (80%) del valor medio de estabilidad, admitiéndose solo un valor individual por debajo de ese límite.
Ei  0.8 Em

La resistencia conservada promedio deberá ser como mínimo setenta y cinco por ciento (75%), sin que al respecto se acepte ninguna tolerancia.
El incumplimiento de alguna de estas exigencias acarrea el rechazo del lote representado por las muestras.
Flujo
El flujo medio de las probetas sometidas al ensayo de estabilidad (Fm) deberá encontrarse entre el ochenta por ciento (80%) y el ciento veinte por ciento (120%) del valor obtenido en la mezcla aprobada como fórmula de trabajo (Ft), pero no se permitirá que su valor se encuentre por fuera de los límites establecidos en la tabla presentada en el numeral 3.1.4 de este documento.
0.80 Ft  Fm  1.20 Ft

Si el flujo medio se encuentra dentro del rango establecido en la tabla referida anteriormente, pero no satisface la exigencia recién indicada en relación con el valor obtenido al determinar la fórmula de trabajo, la entidad contratante decidirá, al compararlo con las estabilidades, si el lote debe ser rechazado o aceptado.
Susceptibilidad a la humedad
Cada vez que la entidad contratante lo considere conveniente, de acuerdo con el aspecto y comportamiento de la mezcla elaborada, se verificará en el laboratorio la susceptibilidad de la mezcla compactada a la acción del agua, empleando el ensayo de tracción indirecta descrito en la norma de ensayo INV E–725.
Para ello, se moldearán seis (6) probetas con la mezcla que se está elaborando, tres (3) de las cuales se curarán en seco y tres (3) bajo condición húmeda, determinándose la resistencia promedio de cada grupo como lo establece la norma.  La resistencia del grupo curado en húmedo deberá ser, cuando menos, ochenta por ciento (80%) de la resistencia del grupo curado en seco, para que se considere que la mezcla es resistente a la humedad.
El incumplimiento de este requisito implicará la realización del ensayo sobre núcleos tomados de los diferentes lotes cuya mezcla considere la entidad contratante que puede presentar este problema (seis núcleos por lote, tres curados en seco y tres bajo condición húmeda).  Los lotes de material que no cumplan con el requisito serán rechazados.  Además, el suministro se deberá suspender hasta que se estudien e implementen las medidas que garanticen el cumplimiento de este requisito, las cuales pueden comprender desde la incorporación de un aditivo hasta la definición de una nueva fórmula de trabajo y un nuevo diseño de la mezcla.
Contenido de agua
Siempre que la apariencia de la mezcla asfáltica indique la posible presencia de agua en ella, se determinará el contenido de agua, según la norma de ensayo INV E–755 o INV E–783.
Se limitará el contenido de agua a un valor máximo de medio por ciento (0.5%).  Los volúmenes de material que no cumplan con este requisito serán rechazados por la entidad contratante.
Ítem de pago
Suministro de mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19 por metro cúbico suelto (m3) Por peso según la densidad, en caso de que la planta tenga previsto realizar un posible cambio de materiales que modifique la densidad, formula de trabajo y que influya en el valor del metro cubico de la mezcla, este deberá ser informado con anterioridad al contratante para su análisis, estudio y aprobación si es el caso, deberá adjuntar documentos como resultados de ensayos de laboratorio de los materiales nuevos, fórmulas de trabajo y demás que deben ceñirse a los requerimientos técnicos y ajustarse a la norma en características, requisitos y valores de referencia, parámetros que definirán la aceptación o rechazo de los cambios previstos.
Me comprometo a las buenas prácticas, a la calidad del material y al buen servicio,



Firma del representante legal: _______________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________
Nombre del representante legal: _____________________________
N.I.T: ______________________
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DESCRIPCIÓN
Las actividades que deberá adelantar el CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato involucran el suministro en planta de riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1.
REQUISITOS GENERALES
Todo el suministro se hará de acuerdo a los requerimientos de calidad estipulados en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías, versión 2013, y las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras correspondientes.  Los artículos referentes de las especificaciones de construcción del INVIAS para el control de calidad de cada uno de los materiales referidos en este documento son los que se relacionan a continuación:
· Riego de imprimación: Artículo 411 - 13, Suministro de Emulsión Asfáltica.  
Si el CONTRATISTA deseare o necesitare desviarse o apartarse de las especificaciones o normas mencionadas, deberá someter a aprobación de la entidad contratante, un informe en el cual se indique la naturaleza de los cambios y las nuevas especificaciones o normas que va a aplicar.  Si la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA no las aprobare, el CONTRATISTA deberá ajustarse a los requisitos estipulados en estas especificaciones.
ENSAYOS PARA CONTROL DE CALIDAD
Es responsabilidad del CONTRATISTA y bajo su coste, el ejecutar todas las pruebas y los ensayos de laboratorio especificados en el presente documento técnico y en lo dispuesto en el artículo 411-13 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías, en relación con el control de calidad de los materiales y elaboración de la mezcla.  El CONTRATISTA deberá soportar técnicamente, y a través de un laboratorio certificado y acreditado, que la Emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta tipo CRL‐1 suministrada cumple a satisfacción con los requerimientos técnicos de calidad correspondientes. El Contratista deberá entregar una certificación expedida por el fabricante de la emulsión asfáltica, donde se indiquen el tipo de emulsión asfáltica y velocidad de rotura, las fechas de elaboración y despacho, así como los resultados de ensayos de calidad efectuados sobre muestras representativas de la entrega, con la lista de verificación que muestre la conformidad con los requisitos establecidos en el numeral 411.4.1 del artículo 411-13 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías. 
No se aceptará el empleo de suministros de emulsión asfáltica que no se encuentren respaldados por la certificación del fabricante.
La certificación no evitará la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Municipio, ni implica necesariamente la aceptación de la entrega. De igual forma, el Municipio se abstendrá de aceptar el empleo de suministros de emulsión asfáltica que no se encuentren respaldados por la certificación del fabricante.
En caso de que los resultados de laboratorio de las muestras de verificación recopilados por parte de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA no cumplan con algún parámetro de aceptación definido en el presente documento o aquellos estipulados en el artículo 411-13 de las especificaciones INVIAS, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA no pagará al CONTRATISTA, el material correspondiente al lote en cuestión suministrado en el día.
MATERIALES
ÍTEM 1: EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA LENTA CRL-1 ARD
Emulsiones asfálticas
Las emulsiones asfálticas deberán satisfacer los requisitos de calidad impuestos para ellos por el aparte 411.4.1 del Artículo 411 - 13 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS. Así mismo, las emulsiones asfálticas deberán cumplir los requisitos de calidad estipulados en la siguiente tabla:

	Característica
	Norma 
Ensayo
	Requerimiento

	
	
	Mín.
	Máx.

	Viscosidad
Saybolt Furol a 25ºC, s 
Saybolt Furol a 50ºC, s
	E‐763
	
20
-
	
200
-

	Contenido de agua, %
	E-761
	-
	43

	Estabilidad durante almacenamiento ( 24 horas), % 
Sedimentación a los 5 días, %
	E-764
	
	1
5

	Destilación 
Contenido de asfalto residual, % 
Contenido de aceite, %
	E-762
	
57
-
	
-
-

	Tamizado
Retenido tamiz No. 20 (850 m), %
	E‐765
	
-
	
0.10

	Demulsibilidad, %
	E-766
	-
	-

	Rotura en ensayo de mezcla con cemento, %
	E-770
	-
	-

	Carga de partícula
	E-767
	Positiva

	pH
	E-768
	-
	6

	Cubrimiento del agregado y resistencia al desplazamiento
- Con agregado seco
- Con agregado seco y acción del agua
- Con agregado húmedo
- Con agregado húmedo y acción del agua
	E-769
	

-
-
-
-
	

-
-
-
-

	Ensayos sobre el residuo de destilación
	
	
	

	Penetración (25º C ,100 gr, 5 s), 0.1 mm 
- ARD 
- ARB
	E-706
	
60
100
	
100
250

	Ductilidad (25º C ,5 cm/min) , cm
	E-702
	40
	-

	Solubilidad en tricloroetileno, %
	E-713
	97.5
	-



Medida
La unidad de medida de la emulsión asfáltica será el litro (l), aproximado al litro completo, de emulsión incorporada en las mezclas y estabilizaciones ejecutadas a satisfacción del Interventor. El resultado de la medida se deberá reportar con la aproximación establecida para cada uno de los ítems, empleando el método de redondeo de la norma INV E‐823.
Debido a que al aplicar la emulsión en obra pierde el agua que contiene, la determinación de la cantidad de emulsión realmente utilizada se hará a partir del peso de la mezcla o estabilización aceptada en su posición final, el cual se obtendrá multiplicando el volumen aprobado por la densidad media obtenida en obra en cada lote. Al peso así determinado, se le aplicará el porcentaje promedio de asfalto que resulte de los ensayos de extracción sobre muestras representativas de la mezcla aceptada.
En el caso de mezclas recicladas, se deberá descontar el peso del asfalto incluido dentro del material que se está reciclando.
Como este valor corresponde únicamente a asfalto residual, su conversión a emulsión asfáltica se realizará de acuerdo con la concentración de ésta. Por último, la conversión de peso de emulsión a volumen se realizará considerando una densidad de un kilogramo por litro (1 kg/l). Para efectos de pago, se considerará siempre una emulsión asfáltica con una concentración de sesenta por ciento (60%); por lo tanto, si la emulsión suministrada y utilizada tiene una concentración diferente, se hará la conversión correspondiente mediante la expresión:

Siendo: : Concentración de la emulsión empleada, en porcentaje.
Ítem de pago
Suministro de emulsión asfáltica de rotura lenta CRL‐1 ARD por litro (l). Se deberá adjuntar documentos como resultados de ensayos de laboratorio de los materiales y demás que deben ceñirse a los requerimientos técnicos y ajustarse a la norma en características, requisitos y valores de referencia, parámetros que definirán la aceptación o rechazo de los cambios previstos.

Me comprometo a las buenas prácticas, a la calidad del material y al buen servicio,



Firma del representante legal: _______________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________
Nombre del representante legal: _____________________________
N.I.T: ______________________
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ANEXO No. 9:
PLAN DE SUMINISTRO DE MATERIAL
DESCRIPCIÓN
· Suministro en planta de base granular
· Suministro en planta de mezcla asfáltica densa en caliente, de referencia MDC-19.
· Suministro en planta de riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1.

El suministro de base granular, mezcla asfáltica densa en caliente y emulsión asfáltica por parte del CONTRATISTA estará supeditado a las necesidades que la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA requiera, según la programación de actividades que defina la entidad.
El alcance contractual que resulte del presente proceso de selección comprende las actividades que se describen a continuación:
EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO
La SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, informará al CONTRATISTA, al finalizar la semana anterior a la semana de ejecución, los días viernes de cada semana, la cantidad de material que se deberá suministrar en planta, para cada uno de los días correspondientes.
Para tales efectos se designarán dos responsables de la coordinación de suministro de mezcla, uno por parte del CONTRATISTA y otro por parte de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA. El responsable que designe EL CONTRATISTA deberá tener el poder de decisión en cuando a autorizaciones de programación y despacho de mezcla en la planta, de preferencia el jefe de producción de la planta. El Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda designará un ingeniero supervisor encargado de la coordinación del despacho del material.
Disponer en planta la cantidad de material solicitado por la entidad para un Suministro mínimo diario de acuerdo al PLAN DE SUMINISTRO y la programación de la entidad, independientemente si el día de la semana es hábil o no.

La SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA informará metódicamente un programa de suministros para cada día de la semana según formato adjunto, para el cual, el CONTRATISTA tendrá la obligación de disponer de la capacidad de producción correspondiente y de la logística respectiva para la adecuada y eficiente entrega del material. En consecuencia, los equipos de transporte dispuestos por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA para la recolección y transporte del material, no podrán estar sujetos a demoras mayores de una (1) hora para el cargue correspondiente a partir de la hora de reporte de llegada de volquetas con el despachador designado por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, so pena de imponerse una multa al CONTRATISTA equivalente a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), por cada hora o fracción de hora de demora, por cada vehículo en espera.
La SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA emitirá los correspondientes comprobantes de autorización de retiro de mezcla mediante el formato denominado FORMATO CONTROL DE MATERIALES (formato adjunto) el cual deberá estar debidamente diligenciado con sello y firma del funcionario que la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA designe; sin borrones, enmendaduras o tachones.
Para el despacho de mezcla, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA designará un funcionario que permanecerá en la planta durante el proceso de cargue de vehículos y despacho, para esto el contratista deberá proveer un espacio adecuado de trabajo para la permanencia de este funcionario.
A lo largo del periodo contractual de suministro, el CONTRATISTA solo podrá disponer de un (1) día de la semana para adelantar actividades de mantenimiento preventivo para los equipos de la planta, siempre y cuando dicha jornada sea acordada y planificada dentro del plan de suministro semanal, establecido entre el CONTRATISTA y la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URSBANA Y VIVIENDA.
El suministro de la base granular y mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19 será por metro cúbico suelto (m3) por peso según la densidad, y la base de imprimación con emulsión asfáltica será por litro (l) en caso de que la planta tenga previsto realizar un posible cambio de materiales que modifique la densidad, formula de trabajo este deberá ser informado con anterioridad al contratante para su análisis, estudio y aprobación si es el caso, deberá adjuntar documentos como resultados de ensayos de laboratorio de los materiales nuevos, fórmulas de trabajo y demás que deben ceñirse a los requerimientos técnicos y ajustarse a la norma en características, requisitos y valores de referencia, parámetros que definirán la aceptación o rechazo de los cambios previstos.
Adicionalmente, previa solicitud de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, y de acuerdo a la programación de suministro correspondiente, el CONTRATISTA deberá tener la disposición de realizar suministros de materiales, durante los días domingos y feriados programados y adicionalmente en jornadas nocturnas para cualquier día de la semana, sea o no día hábil.
Si se presenta el caso de que el CONTRATISTA no suministre alguno de los materiales a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, sin la justificación respectiva o con justificación que no satisfaga a la entidad, o en concordancia con lo programado en el plan de suministro semanal, se procederá a imponer una multa al CONTRATISTA equivalente a cinco (5) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) por cada día o fracción de día de incumplimiento, sin perjuicio del trámite de incumplimiento contractual a la luz de la legislación vigente y en especial por lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y normas complementarias
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Es responsabilidad del CONTRATISTA y bajo su coste, el ejecutar todas las pruebas y los ensayos de laboratorio especificados en el apéndice de Especificaciones Técnicas del presente proceso y en lo dispuesto en los artículos 330-13, 450-13 y 411-13 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías, en relación con el control de calidad de los materiales y elaboración de la mezcla.  El CONTRATISTA deberá soportar técnicamente, y a través de un laboratorio certificado y acreditado, que los materiales suministrados cumplen a satisfacción con los requerimientos técnicos de calidad correspondientes.
Las frecuencias de los ensayos que deberá adelantar el CONTRATISTA para cada parámetro de control del material, corresponde a los estipulados en el apéndice correspondiente de las Especificaciones Técnicas del presente proceso de selección o en lo definido en los artículos 330-13, 450-13 y 411-13 de las especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS, tomando para ello la menor frecuencia de muestra en cada caso.  En correspondencia de lo anterior, el CONTRATISTA entregará a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, los registros de los ensayos de laboratorio para el control de calidad de los materiales, ya sea mediante pruebas ejecutadas en los laboratorios propios del CONTRATISTA, y/o aquellos ejecutados por algún laboratorio particular contratado. En tal caso, la entidad deberá dar el visto bueno y aprobación de todos los laboratorios seleccionados por el CONTRATISTA. La SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA podrá solicitar al CONTRATISTA, el realizar ensayos de caracterización adicionales de la mezcla asfáltica entregada, si se presenta el indicio de algún cambio en las condiciones de entrega del material.
Los resultados de los ensayos de laboratorio entregados por parte del CONTRATISTA, se tendrán en cuenta para el recibo a satisfacción de los materiales. Sin embargo, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, tendrá la potestad de realizar en cualquier momento toma de muestras representativas de los materiales para la realización de ensayos de laboratorio y controles de calidad, y poder contrastar con las pruebas presentadas por el CONTRATISTA.
En caso de que los resultados de laboratorios entregados por el CONTRATISTA o los resultados de laboratorio asociados a las muestras de verificación o núcleos testigos recopilados por parte de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, no cumplan con algún parámetro de aceptación definido en las Especificaciones Técnicas del presente proceso de selección o aquellos estipulados en los artículos 330-13, 450-13 y 411-13 de las especificaciones INVIAS, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA no pagará al CONTRATISTA, el material correspondiente al lote en cuestión suministrado en el día.
De forma complementaria, el CONTRATISTA deberá presentar a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, la fórmula de trabajo obtenida de acuerdo al diseño de la mezcla asfáltica realizado según metodología Marshall.
Antes de iniciar el suministro de los materiales, o ante cualquier cambio en las condiciones de origen o manipulación del material, el CONTRATISTA deberá entregar a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, los registros de laboratorio actualizados donde se demuestre que satisfacen los requisitos de calidad impuestos los artículos 330-13, 450-13 y 411-13 de las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
Sistemáticamente, el CONTRATISTA deberá presentar a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, al terminar el día o a más tardar al inicio de la siguiente jornada de suministro, ya sea en medio físico y/o correo electrónico, los controles de calidad de las mezclas asfálticas suministradas durante la jornada. Se evaluará el contenido de asfalto, la distribución granulométrica del árido y los parámetros Marshall de acuerdo a la fórmula de trabajo, cumpliendo lo exigido para categoría de tránsito NT2 en la tabla 450 – 10, del artículo 450-13 de las especificaciones de construcción de Instituto Nacional de Vías.
Para garantizar los criterios de aceptación exigidos en las especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS, la base granular y las mezclas asfálticas suministradas por el CONTRATISTA deberán componerse de áridos que den lugar a una curva granulométrica uniforme, sensiblemente paralela a los límites del rango estipulado, sin variaciones bruscas entre la parte superior de un tamiz y la inferior del tamiz siguiente.  Además, el material deberá presentar una distribución de tamaños que esté muy cerca de la granulometría presentada en la fórmula de trabajo.  
Como complemento al control de calidad del suministro de la mezcla asfáltica, será obligación del CONTRATISTA y en presencia del ingeniero supervisor de la entidad o su personal auxiliar delegado, realizar la medición de la temperatura de la mezcla asfáltica al momento de ser cargada en las tolvas de los vehículos de transporte de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA. Dicho registro deberá ser incluido en las bitácoras de suministro.
En cualquier caso, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA podrá rechazar todas las mezclas asfálticas heterogéneas, carbonizadas o con apariencia de sobrecalentamiento, las mezclas con espuma, o las mezclas asfálticas que presenten indicios de contaminación o humedad.  
Adicionalmente, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA rechazará todas aquellas mezclas asfálticas en las que su apariencia muestre que la envuelta de los agregados y/o su respectiva manejabilidad no sea la adecuada, y aquellas mezclas que presenten indicios de contenidos de asfalto por debajo del especificado según su diseño de mezcla.

Firma del representante legal: _______________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________
Nombre del representante legal: _____________________________
N.I.T: ______________________
C.C: ___________________
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FORMATO CONTROL DE MATERIALES

El formato de oferta económica se publicará en el SECOP como documento adicional, en formato Excel.



ANEXO No. 12
MATRIZ DE RIESGOS

Se encuentra como documento anexo publicado en el SECOP II
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No. DE 

ORDEN

INTEGRANTE DEL PROPONENTE 

QUE ACREDITA LA 

EXPERIENCIA

ENTIDAD 

CONTRATANTE

No. DE 

CONTRATO

OBJETO

No. CONSECUTIVO 

RUP

I, C, UT, OTRA

% 

PARTICIPACIÓN

FECHA DE 

INICIO

FECHA 

FINAL

VALOR 

CONTRATO ($)

VALOR 

CONTRATO EN 

SMMLV DEL RUP

1

2

3

4

 * Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la información aquí contenida es cierta.

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

Nota 5:

Firma del representante legal: ______________________________________________________

Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________________________

Nombre del representante legal: ____________________________________________________

N.I.T: _________________________________________________________________________

C.C: __________________________________________________________________________

Alcaldía Municipal de Palmira

Nit.: 891.380.007-3

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIEMIENTO POR MEDIO DE BACHEO Y PARCHEO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

TOTAL SMMLV

PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO, OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO 

CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN, INDICAR ÚNICAMENTE EL VALOR QUE CORRESPONDE SEGÚN SU PARTICIPACIÓN

LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN SALARIOS MÍNIMOS REGISTRADOS EN EL RUP Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

PARA LA ACREDITACIÓN DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARÁN TODOS LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO

PARA CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA

CONTRATOS EJECUTADOS POR EL PROPONENTE Y REGISTRADOS EN EL R.U.P



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA

ANEXO No. 3

CUADRO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
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ÍTEM UND CANTIDAD

VALOR UNITARIO 

(SIN IVA)

VALOR TOTAL

1 M3 443,800

2 M3 45,800

3 l 5,818

 * El valor total incluye IVA e impuestos

* VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)

IVA DEL 19%

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA

ANEXO No. 6

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBARTA INVERSA No: __________________

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIEMIENTO POR MEDIO DE BACHEO Y 

PARCHEO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

VALOR TOTAL (ANTES DE IVA)

Firma del representante legal: ______________________________________________________

Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________________________

Nombre del representante legal: ____________________________________________________

N.I.T: _________________________________________________________________________

C.C: __________________________________________________________________________

PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN

BASE GRANULAR

MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19

EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1



Alcaldía Municipal de Palmira

Nit.: 891.380.007-3
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Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________________________

Nombre del representante legal: ____________________________________________________

N.I.T: _________________________________________________________________________

C.C: __________________________________________________________________________

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA

ANEXO No. 11

FORMATO CONTROL DE MATERIALES

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIEMIENTO POR MEDIO DE BACHEO Y PARCHEO DE VIAS URBANAS DEL 

MUNICIPIO DE PALMIRA

VERIFICACIÓN PARA PAGO



OBSERVACIONES



Alcaldía Municipal de Palmira

Nit.: 891.380.007-3

AUTORIZA EL CARGUE NOMBRE Y FIRMA GESTOR VIAL RECIBE EL CARGUE NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA



PLACA DE VOLQUETA CONDUCTOR FIRMA Y NOMBRE DESPACHADOR NOMBRE Y FIRMA



TEMPERATURA DE CARGUE HORA DE DESCARGUE



CANTIDAD DE DESCARGUE TEMPERATURA DESCARGUE



GESTOR VIAL

SITIO DE CARGUE SITIO DE DESCARGUE MATERIAL



FECHA COMUNA - BARRIO



CONSECUTIVO

00001

AUTORIZA

VOLQUETA

PLANTA

Firma del representante legal: ______________________________________________________



HORA DE CARGUE CANTIDAD
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