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	FICHA TÉCNICA

REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS 

ANEXO No. 2



OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE, LA COMPRA DE LOS ELEMENTOS DE DOTACION PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL. GRUPO 1: ROPA DE SEGURIDAD. GRUPO 2: CALZADO DE PROTECCIÓN”.
1. DESCRIPCION TECNICA DE LA NECESIDAD

	GRUPO #1



	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES

	1
	Overol de Dos (2) Piezas, Confeccionado en Drill Supernaval (Se anexan especificaciones técnicas)
	Fabricado en Dril Supernaval: COMPOSICIÓN 100% algodón;  Ancho total (full width): 170 ± 2%(cm); Ancho útil (cuttable width): 168,3 ± 2%(cm); Peso original (finished weight): 8,32 ± 4% (oz/yd²); Hilos urdimbre (construction warp): 130 ± 3% (Hilos/in); Hilos trama (construction weft): 61 ± 5% (v); Cambio dimensional urdimbre (shrinkage - warp): -4 a 0 (%);Cambio dimensional trama (shrinkage - weft): -4 a 0 (%);Pierna virada (skew movement): -3 a 3 (%); Resistencia a la tracción urdimbre (tensile strength - warp): Mín 177 (N); Resistencia a la tracción trama (tensile strength - weft): Mín 177 (N); Resistencia rasgo urdimbre (tear strength - warp): Mín 11 (N); Resistencia rasgo trama (tear strength - weft): Mín 11 (N); Resistencia deslizamiento urdimbre (warp slipage): Mín 111 (N); Resistencia deslizamiento trama (weft slipage): Mín 111 (N).
· Color caqui

· Con logos estampados

· Manga larga

· Amplitud en las piernas

· Dos (2) bolsillos delanteros internos

· Dos (2) bolsillos traseros con tapas

· Dos (2) bolsillos externos laterales con tapas

· Pretina reforzada

· Siete (7) pasadores distribuidos en el entorno

· Botones no sintéticos

· Dos (2) cintas reflectivas en cada manga del pantalón

· Cinta reflectiva de 2 pulgadas con mínimo 400 candelas de luminosidad

· Costuras a tres (3) hilos
· TALLAJE: tallas S, M, L, XL y XXL – tallaje nacional

	2
	Overol de Dos (2) Piezas Impermeable
	· Fabricado en PVC 

· Color amarillo

· Pantalón y Chaqueta

· Capucha integrada

· Logo en screen de la entidad

· Para uso industrial pesado
· TALLAJE: tallas S, M, L, XL y XXL – tallaje nacional

	3
	Chalecos
	Chaleco en dril supernaval color beige

Cuello en V y bordes negros de 1 cm

Parte frontal: en el bolsillo izquierdo del chaleco deberá portar el escudo de la Unidad de Mantenimiento Vial, el tamaño del logo es proporcional a la medida del bolsillo.

En el bolsillo derecho del chaleco deberá portar el logo Marca Ciudad, el tamaño del logo es proporcional a la medida del bolsillo.

Parte Posterior: en la parte posterior del Chaleco (en la espalda) se debe incluir el logo de la la Alcaldía Mayor de Bogotá, (12cm de alto) en la parte inferior las palabras Unidad Administrativa

Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. Debajo se debe contener el logo o escudo de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (20cm de

ancho el alto proporcional al ancho).

El espacio entre logo y logo deberá ser de 10 cm de arriba a abajo.

El material de las cintas reflectivas debe cumplir con la norma NTC 5563: “Puede ser micro esferas o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas / Lux x m2, en un

ángulo de observación de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados).

TALLAJE: tallas S, M, L, XL y XXL – tallaje nacional.

	4
	Chaqueta 
	Características de confección: 

1. Chaqueta impermeable, por una faz color amarillo y rojo según diseño. Ver diseño en anexo.
2. Cremallera frontal con solapa para cerrar con broches
3. Relleno sintético acolchonado. 

4. Capota doble faz removible.

5. Cuello con cremallera para guardar la capota

6. Mangas tradicionales – no removibles.

7. Puños de chaqueta reforzados con charretera.

8. Bolsillos: dos laterales al frente con cremallera; uno secreto interno con cremallera; uno externo vertical sobre el brazo izquierdo con tapa y cremallera.  Las cremalleras NO deben comer la tela. Ver diseño en anexo.

9. Bordado pecho lado izquierdo logo “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá”. Ver diseño en anexo.

10 Bordado espalda parte superior logo “Bogotá”. Ver diseño en anexo.

11 Bordado espalda parte inferior logo “Escudo de Alcaldía Mayor de Bogotá” – “Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. Ver diseño en anexo.

12. Dos (2) cintas reflectivas en cada brazo y dos (2) horizontales en espalda de un grosor mínimo de 5 cm cada una. Ver diseño en anexo. 
13. Tallaje nacional unisex en S, M, L, XL y XXL con marquilla que identifique la talla en cada unidad.

14. Todas las costuras deben ser continuas y/o con los respectivos remates para evitar que se deshagan, deben ser simétricas, exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abra o se encoja la prenda durante su uso.

Características de la tela 
CARACTERÍSTICAS

CALIFICACIÓN 

NORMA UTILIZADA

COMPOSICIÓN

Poliéster 90+/-3%

NTC 481

RESISTENCIA A LA TENSIÓN
Acrilato 10+/-3%

Urdimbre

90

Trama

75

MÁXIMO CAMBIO DIMENSIONAL EN PORCENTAJE

NTC 908

Urdimbre

1.0%

Trama

1.0%

SOLIDEZ DEL COLOR A

Frote

5/5 a 2/5

NTC 786

Sudor

5/5 a 3/5

NTC 772

LAVADO CASERO

Cambio de color

5/5 a 4/5

NTC 1155-2A

Manchado de Color

5/5 a 2/5

DESLIZAMIENTO (máximo)

25 lbf, 3m
Urdimbre
2mm

Trama
6mm

REPELENCIA AL AGUA (mínimo)

90%

AATCC-22

IMPERMEABILIDAD (mínimo)

80%

Método Hamaca

PESO POR METRO

155 gramos/metro +/- 7%

NTC 230

ANCHO TOTAL

150 +/- 3cm

NTC 228

TIPO DE ACABADO

Base impermeable repelente a líquidos

1. 


	GRUPO #2



	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES

	1
	Botas en Cuero Negro, con Puntera de Acero, Lengüeta Cosida en los Laterales
	· En cuero napa calibre 18/20

· Cordones en hilo

· Suela cosida y pegada en caucho vulcanizada compuesta con base en diferentes tipos de caucho, resistente a hidrocarburos huella tipo tractor, material altamente resistente a los hidrocarburos, grasas, desgaste, deslizamiento y a la flexión. ASTM F 2413-05, NTC ISO 20344 y NTC ISO 20347

· Plantilla: Tela PVC con base de poliéster, cal 2.00 mm

· Contrafuerte de talón en fibra que sea firme sin que afecte el confort

· Puntera: Dieléctrica en composite inyectad axtilex cumple Norma ASTM F 2412 y 2413 o acero para protección de riesgos mecánico (compresión e impacto)

· Forro de capellada en cambre

· Ojalate metálico 

· Cordonera reforzada en material

· Lengüeta pegada hasta el segundo remache de lado y lado

· Media caña alta

	2
	Botas de Seguridad con Puntera y Plantilla de Acero, Fabricada a Mano en 100% Caucho y Vulcanizado en Autoclave, Impermeable
	· Armada por piezas vulcanizadas en autoclave

· Caña reforzada

· Forro 100% en algodón super absorbente

· Refuerzos en capellada, contrafuerte y tobillos

· Puntera en acero Norma EN 12568 con refuerzos en caucho

· Entresuela en acero de conformidad con la Norma EN 12568

· Plantilla doble en espuma de caucho forrada 100% en algodón

· Suela antideslizante resistente a la abrasión

· 100% de impermeabilidad

· Color negro con distintivos amarillos

· Altura mínima de 33 cm


	CUADRO DE CANTIDADES PARA OFERTA ECONOMICA

	ITEMS GRUPO #1
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO SIN IVA
	PRECIO UNITARIO CON IVA

	Overol de Dos (2) Piezas, Confeccionado en Drill Supernaval
	Unidad (3)
	315
	
	

	Overol de Dos (2) Piezas Impermeable
	Unidad (1)
	105
	
	

	Chalecos 
	Unidad (4) 
	420
	
	

	Chaqueta 
	Unidad (2)
	210
	
	

	ÍTEMS GRUPO #2
	
	
	
	

	Botas en Cuero Negro, con Puntera de Acero, Lengüeta Cosida en los Laterales
	Par
	315
	
	

	Botas de Seguridad con Puntera y Plantilla de Acero, Fabricada a Mano en 100% Caucho y Vulcanizado en Autoclave, Impermeable
	Par
	210
	
	


1.2 UBICACIÓN
El lugar de ejecución del contrato será la ciudad de Bogotá D.C. en la sede de operativa “La Elvira” de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, la cual se encuentra ubicada en:
· Almacén Sede Operativa Calle 22d # 120-40 Predio La Elvira – Localidad Fontibón               de la ciudad de Bogotá D.C.
1.3 PLAZO
CUATRO (4) MESES
1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS:
Para la ejecución del contrato se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

· Las especificaciones técnicas deben sujetarse al manual de identidad visual de la UMV.
https://www.umv.gov.co/sisgestion2019/Documentos/ESTRATEGICOS/APIC/manual_de_identidad_en_obra_2020_2.pdf

· Los materiales indicados deben cumplirse sin posibilidad de otras opciones.

· El contratista debe designar una persona para la verificación del tallaje a cada uno de los trabajadores oficiales.
2.3. CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
De conformidad con el clasificador UNSPSC el servicio a contratar está identificado de la siguiente forma:

	CÓDIGOS UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Productos

	46181500
	Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad
	Seguridad y protección personal
	Ropa de seguridad


	Overoles e Impermeables 

	46181600
	Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad
	Seguridad y protección personal
	Calzado de Protección
	Botas de Cuero y Botas de Caucho
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EL SUSCRITO CERTIFICA QUE:


Me comprometo a cumplir en su totalidad con lo descrito en la ficha técnica, asumiendo las obligaciones que este compromiso acarrea.


   FIRMA*:		     NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:  	


*Este anexo debe ser suscrito por el representante legal.








