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CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

“SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA”

LOTE 1: TELAS

Características mínimas que se deben cumplir EN LA EJEUCION DEL CONTRATO:
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	La materia prima requeridas para la confección de prendas deben cumplir con las características técnicas contempladas en el presente anexo.
	
	

	El plazo máximo para la entrega de materias primas solicitadas en los treinta (30) días  para el material textil nacional  y (60) sesenta días para el material textil importado contados a partir de la fecha de la comunicación por parte del supervisor.  anexando para su entrega el correspondiente manifiesto de importación.
	
	

	En el caso de presentarse devolución por no conformidad en el material textil, el tiempo de respuesta a la resposición de la tela no podrá superar los 15 días calendario.
	
	

	Todo material textil, que sean requeridos deberán ingresar al Almacén General de la Entidad, ubicado en el complejo industrial Santa Lucía, Kilómetro 3.3 vía Funza, bodega 15D, con su respectiva remisión y/o acta de ingreso, deberán ser entregados en compañía de un funcionario del Almacén General, funcionario de grupo de control de calidad de la Fábrica y el supervisor del contrato o a quien él delegue.
	 
	

	Siguiendo con lo establecido en la GTMD 0004-A3  EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA”, versión actualizada, se solicitará DECLARACIONES DE CONFORMIDAD de primera y segunda parte o CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, los cuales deben ir debidamente soportados con sus informes de laboratorio donde se acredite el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de las fichas técnicas del presente proceso.
	
	


La materia prima requerida para la confección de uniformes deberá cumplir con las siguientes normas y especificaciones técnicas: 

	Policía Nacional: 
NTMD 0328-ACTUALIZACIÓN VIGENTE TELA PARA UNIFORMES DE COMBATE, FATIGA Y ASISTENCIA,
 
NTMD-0370 - NTMD-0371 ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO Y FEMENINO POLICÍA NACIONAL, 
ET-PN-GRUCA-DIRAF-239 ACTUALIZACIÓN VIGENTE,  
ET-PN-270- ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME PARA OPERACIONES ESPECIALES “COPES – JUNGLA”, 
NTMD-0007-ACTUALIZACIÓN VIGENTE TELA DE PAÑO PARA UNIFORMES
ET-PN-126- ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME DE GALA ECSAN,
NTMD-0353 ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME CEREMONIA FEMENINO POLICÍA NACIONAL
NTMD-0179- ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME CEREMONIA MASCULINO POLICÍA NACIONAL, 
NTMD-0372- ACTUALIZACIÓN VIGENTE CHAQUETA DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA NACIONAL
ET-PN-298 - ACTUALIZACIÓN VIGENTE CAMISA TIPO POLO MANGA LARGA POLICIA
ET – PN – 131 – ACTUALIZACIÓN VIGENTE “UNIFORME DE CALLE PARA MATERNIDAD POLICÍA NACIONAL”
NTMD-0133- ACTUALIZACIÓN VIGENTE CONFECCIÓN UNIFORME N°3 MASCULINO POLICIA NACIONAL
NTMD-0173- ACTUALIZACIÓN VIGENTE CONFECCIÓN DE UNIFORMES N° 3 FEMENINO POLICIA NACIONAL
NTMD-1073- ACTUALIZACIÓN VIGENTE CONFECCIÓN UNIFORME # 3 FEMENINO POLICIA NACIONAL

Armada Nacional: 
NTMD 0335- ACTUALIZACIÓN VIGENTE “CONFECCIÓN UNIFORME CAMUFLADO ARMADA NACIONAL
NTMD 0336- ACTUALIZACIÓN VIGENTE “DISEÑO DEL CAMUFLADO ARMADA NACIONAL,  por ser de carácter reservado de la NTMD

Fuerza Áerea: 
NTMD-0007-ACTUALIZACIÓN VIGENTE TELA DE PAÑO PARA UNIFORMES

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  
Ficha técnica 
1.33 TELA AZUL PIXELADO 100% POLIESTER , 
1.34 TELA INPEC CLASE A PIXELADO GRIS CAMUFLADO (GROPE), 
1.35 TELA RIP STOP CLASE A, PARA GORRA BEISBOLERA  INPEC

	

	


La verificación de los requisitos establecidos en la presente norma técnica estará sujeta a los lineamientos establecidos en la Guía Técnica GTMD-0004 “EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA”, actualización vigente, o la que la modifique o reemplace. Link de consulta: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Mindefensa/Normas%20Tecnicas/Archivos/GU%c3%8dAS/GTMD-0004-%20A3.pdf

FICHAS TÉCNICAS 
LOTE 1. TELAS 	
TELA RIP STOP  

	1.01 TELA  RIP STOP VERDE ACEITUNA 100 % POLIÉSTER

	1.02 TELA  RIP STOP ZUL OSCURO 100 % POLIÉSTER 

	Unidad de medida
	Metro 

	REQUISITOS
	TIPO 4
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	NTMD 0328-ACTUALIZACIÓN VIGENTE
TELA PARA UNIFORMES DE COMBATE, FATIGA Y ASISTENCIA
	 
	 

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	Composición 
	100% poliéster
	 
	 

	Tipo de tejido
	Rip-Stop Tafetán 1x1 con una línea en alto relieve cada 6 mm ± 1 mm hecha con doble hilo y/o retorcidos en la urdimbre y en la trama
	 
	 

	Coordenadas CIELAB 
	 
	 

	Color
	L*
	a*
	b*
	ΔEcmc 
	 
	 

	Verde Aceituna
	24
	-2.01
	4.93
	≤1,0
	
	

	Azul Oscuro
	15,30
	0,07
	-4,15
	≤1,2
	 
	 

	
Ancho útil de la tela sin incluir orillos, en cm        Mínimo
	150
	 
	 

	Número de hilos dado en hilos/cm  
	 
	 

	Urdimbre                                                               Mínimo
	47
	 
	 

	Trama                                                                    Mínimo
	30
	 
	 

	Resistencia a la tensión en N
	 
	 

	Urdimbre                                                                Mínimo
	1400
	 
	 

	Trama                                                                     Mínimo
	400
	 
	 

	Resistencia al desgarre en  N 
	 
	 

	Urdimbre                                                                Mínimo
	40
	 
	 

	Trama                                                                     Mínimo
	25
	 
	 

	Peso, en g/m²                                                         Mínimo
	240
	 
	 

	Cambio dimensional en urdimbre y trama, en %
	± 2
	 
	 

	Resistencia al deslizamiento de los hilos en costura en N,                                                                  Mínimo
	178
	 
	 

	Rigidez de la tela en g
	250 a 450
	 
	 

	Solidez del color al lavado después de tres ciclos. 
	 
	 

	Tipo de lavado
	3A
	 
	 

	Cambio de color                                                      Mínimo
	4
	 
	 

	Manchado                                                                Mínimo
	4
	 
	 

	Solidez del color a la traspiración. 
	 
	 

	Cambio de color                                                      Mínimo
	4
	 
	 

	Manchado                                                               Mínimo
	4
	 
	 

	Solidez del color a la luz. 
	 
	 

	Horas de exposición
	 80
	 
	 

	Calificación escala de grises, 
	 
	 

	Marrón, gris, oliva, café oscuro y negro  Mínimo
	3
	 
	 

	Demás colores y verde PONAL                              Mínimo
	4
	 
	 

	Solidez del color al frote de la tela verde aceituna 
	 
	 

	En seco,                                                                  Mínimo
	4
	 
	 

	En húmedo                                                              Mínimo
	4 
	 
	 

	Solidez del color a la abrasión 
	 
	 

	N° de ciclos
	10000
	 
	 

	Calificación escala de grises,
	3-4
	 
	 

	Tendencia a la formación de motas,                      Mínimo
	4
	 
	 

	PH del agua extraída de la tela terminada
	5,5 a 8,5
	 
	 

	Reducción de la actividad microbiana tras 30 lavados, en %                                                                            Mínimo
	90
	 
	 

	La tela debe ser teñida
	 
	 

	La urdimbre debe estar conformada por filamentos continuos texturizados de microfibra y la trama por filamentos continuos texturizados de microfibra alternados 1 a 1 con hilos hilados (spun).
	 
	 

	La línea en alto relieve debe contarse como un solo hilo tanto en la urdimbre como en la trama
	 
	 

	Que la tela está exenta de materiales y productos de acabados que causen irritación sobre la piel o puedan resultar perjudiciales para la salud.
	 
	 

	Que la tela empleó materias primas antiestáticas o se le aplicaron tratamientos antiestáticos.
	 
	 

	Que las materias primas y componentes químicos han sido usados comercialmente con seguridad, que el uso en contacto con la piel ha sido prolongado bajo condiciones normales, sin afectar la salud humana y que se encuentran dentro de los límites de la norma OEKO-TEX® Standard 100, para los productos clase II.
	 
	 

	Que la totalidad de las materias e insumos usados en la fabricación de la tela, así como los procesos productivos empleados en su fabricación, cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.
	 
	 

	Presentación
	Rollos de 120 a 160 metros. Como máximo dos empates en longitudes de 120 metros y máximo tres empates en longitudes mayores a 120 y hasta 160 metros y una distancia mínima entre empates de 15 metros.
En rollos sin empate se admite una longitud de 180 metros.
Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo
Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m
	 
	 

	
Empaque 
	Se debe enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos.
Debe venir en bolsa plástica negra polietileno con un espesor mínimo de 0,07mm; la bolsa debe contar con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y Rotulado

	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y nombre referenciado en el inventario de la fábrica, descripción y color de la tela (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.




	1.04 TELA RIP STOP 65/ 35 VERDE ACEITUNA

	1.05 TELA  RIP STOP 65/ 35 AZUL OSCURA

	Unidad de medida
	Metro 

	REQUISITOS
	VALORES
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	ET-PN-GRUCA-DIRAF-239 ACTUALIZACIÓN VIGENTE
	 
	 

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	Composición 
	65%± 3%Poliéster -35% ± 3%Algodón
	 
	 

	Tipo de tejido
	Rip-Stop Tafetán 1x1 con una línea en alto relieve cada 6 mm ± 1 mm hecha con doble hilo y/o retorcidos en la urdimbre y en la trama
	 
	 

	Ancho útil de la tela sin incluir orillos, en cm    Mínimo
	150
	 
	 

	Número de hilos dado en hilos/cm 
	 
	 

	Urdimbre                                                           Mínimo
	40
	 
	 

	Trama                                                               Mínimo
	20
	 
	 

	Resistencia a la tensión en N
	 
	 

	Urdimbre                                                           Mínimo
	800
	 
	 

	Trama                                                               Mínimo
	400
	 
	 

	Resistencia al desgarre en  N
	 
	 

	Urdimbre                                                           Mínimo
	25
	 
	 

	Trama                                                               Mínimo
	25
	 
	 

	Peso, en g/m²                                                   Mínimo
	230
	 
	 

	Cambio dimensional en urdimbre y trama, en %
	± 2
	 
	 

	Resistencia al deslizamiento de los hilos en costura en N,                                                                       Mínimo
	 
178
	 
	 

	Rigidez de la tela en g
	280 a 480
	 
	 

	Solidez del color al lavado después de tres ciclos.
	 
	 

	Tipo de lavado
	3A
	 
	 

	Cambio de color                                               Mínimo
	4
	 
	 

	Manchado                                                         Mínimo
	4
	 
	 

	Solidez del color a la traspiración.
	 
	 

	Cambio de color                                               Mínimo
	4
	 
	 

	Manchado                                                        Mínimo 
	4
	 
	 

	Solidez del color a la luz.
	 
	 

	Horas de exposición
	 80
	 
	 

	Cambio de color                                               Mínimo
	3-4
	 
	 

	Demás colores y verde PONAL                       Mínimo
	4
	 
	 

	Solidez del color al frote
	 
	 

	En seco,                                                            Mínimo
	4
	 
	 

	En húmedo                                                       Mínimo
	4 
	 
	 

	PH del agua extraída de la tela terminada
	5,5 a 8,5
	 
	 

	La tela debe ser teñida
	 
	 

	La línea en alto relieve debe contarse como un solo hilo tanto en la urdimbre como en la trama
	 
	 

	Que la tela está exenta de materiales y productos de acabados que causen irritación sobre la piel o puedan resultar perjudiciales para la salud.
	 
	 

	Que la tela empleó materias primas antiestáticas o se le aplicaron tratamientos antiestáticos.
	 
	 

	Que las materias primas y componentes químicos han sido usados comercialmente con seguridad, que el uso en contacto con la piel ha sido prolongado bajo condiciones normales, sin afectar la salud humana y que se encuentran dentro de los límites de la norma OEKO-TEX® Standard 100, para los productos clase II.
	 
	 

	Que la totalidad de las materias e insumos usados en la fabricación de la tela, así como los procesos productivos empleados en su fabricación, cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.
	 
	 

	Coordenadas CIEL*a*b*

	COLOR
	L*
	a*
	b*
	
	

	Verde Aceituna
	24
	-2.01
	4.93
	
	

	Para el color AZUL OSCURO será de acuerdo a la muestra de referencia definida por la entidad.
	
	

	El color verde aceituna debe presentar una diferencia de color ΔEcmc ≤ 1,0 cuando se
Compare contra las coordenadas CIEL*a*b*.
	
	

	Presentación
	Rollos de 120 a 160 metros. Como máximo dos empates en longitudes de 120 metros y máximo tres empates en longitudes mayores a 120 y hasta 160 metros y una distancia mínima entre empates de 15 metros.
En rollos sin empate se admite una longitud de 180 metros.
Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo
Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m
	 
	 

	
Empaque 
	Se debe enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos.
Debe venir en bolsa plástica negra polietileno con un espesor mínimo de 0,07mm; la bolsa debe contar con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y Rotulado

	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y nombre referenciado en el inventario de la fábrica, descripción y color de la tela (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Nota:  En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.





	1.06 TELA RIP STOP 65/ 35 VERDE (COPES)

	Unidad de medida
	Metro 

	REQUISITOS
	VALORES
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	ET-PN-270- ACTUALIZACIÓN VIGENTE
UNIFORME PARA OPERACIONES ESPECIALES “COPES – JUNGLA”
	 
	 

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	Composición 
	65%± 3%Poliéster -35% ± 3%Algodón
	 
	 

	Tipo de tejido
	Rip-Stop Tafetán 1x1 con una línea en alto relieve cada 6 mm ± 1 mm hecha con doble hilo y/o retorcidos en la urdimbre y en la trama
	 
	 

	Ancho útil de la tela sin incluir orillos, en cm    Mínimo
	150
	 
	 

	Número de hilos dado en hilos/cm 
	 
	 

	Urdimbre                                                           Mínimo
	40
	 
	 

	Trama                                                               Mínimo
	20
	 
	 

	Resistencia a la tensión en N
	 
	 

	Urdimbre                                                           Mínimo
	800
	 
	 

	Trama                                                               Mínimo
	600
	 
	 

	Resistencia al desgarre en  N
	 
	 

	Urdimbre                                                           Mínimo
	40
	 
	 

	Trama                                                               Mínimo
	26
	 
	 

	Peso, en g/m²                                                   Mínimo
	210
	 
	 

	Cambio dimensional en urdimbre y trama, en %
	± 2
	 
	 

	Solidez del color al lavado, (Unidades AATCC)
	 
	 

	Tipo de lavado
	3A
	 
	 

	Cambio de color                                               Mínimo
	4
	 
	 

	Manchado                                                         Mínimo
	4
	 
	 

	Solidez del color al frote, (Unidades AATCC)
	 
	 

	En seco,                                                            Mínimo
	4
	 
	 

	En húmedo                                                       Mínimo
	4 
	 
	 

	Solidez del color a la luz, (Unidades AATCC)
	
	

	Calificación                                                       Mínimo
	4
	
	

	Horas de exposición
	80
	
	

	Tendencia a la formación de motas,                Mínimo
	4
	
	

	La tela debe ser teñida
	 
	 

	Coordenadas CIEL*a*b*

	COLOR
	L*
	a*
	b*
	DEcmc
	
	

	Verde
	31.05
	-3.24
	6.51
	Máximo 1,5
	
	

	Presentación
	Rollos de 120 a 160 metros. Como máximo dos empates en longitudes de 120 metros y máximo tres empates en longitudes mayores a 120 y hasta 160 metros y una distancia mínima entre empates de 15 metros.
En rollos sin empate se admite una longitud de 180 metros.
Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo
Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m
	 
	 

	
Empaque 
	Se debe enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos.
Debe venir en bolsa plástica negra polietileno con un espesor mínimo de 0,07mm; la bolsa debe contar con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y Rotulado

	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción, (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.



PAÑOS – LANILLAS

	1.07 PAÑO VERDE

	1.08 PAÑO AZUL

	1.09 PAÑO BLANCO HUESO

	1.10 PAÑO NEGRA

	1.11 PAÑO GRIS

	Unidad de medida
	Metro

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	NTMD-0007-ACTUALIZACIÓN VIGENTE
TELA DE PAÑO PARA UNIFORMES
ET-PN-126- ACTUALIZACIÓN VIGENTE 
UNIFORME DE GALA ECSAN 

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	CARACTERÍSTICAS
	REQUISITOS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	TIPO DE TEJIDO
	TIPO VI TAFETÁN
	
	

	Composición
	 
	 
	 

	Lana, en %                                                                        Mínimo 
	43
	 
	 

	Poliéster, en %
	el resto
	 
	 

	Número de hilos en
	 
	 
	 

	Urdimbre, en hilos/cm                                                       Mínimo 
	20
	 
	 

	Número de hilos en
	 
	 
	 

	Trama, en hilos/cm                                                           Mínimo 
	19
	 
	 

	Peso, en g/m²                                                                   Mínimo                                      
	220
	 
	 

	Ancho de la tela (sin incluir orillos) en Metros                  Mínimo 
	1,50
	 
	 

	Resistencia a la tensión Urdimbre en Newton                  Mínimo 
	510
	 
	 

	Resistencia a la tensión en Trama en Newton                 Mínimo
	510
	 
	 

	Resistencia al desgarre en Newton (método elmendorf) Urdimbre y Trama                                                             Mínimo 
	36
	 
	 

	Cambio dimensional, en %                                              Máximo 
	2
	 
	 

	Solidez del color al lavado:  Tipo de lavado
	SECO
	 
	 

	Cambio de color                                                               Mínimo 
	4
	 
	 

	Manchado                                                                        Mínimo 
	4
	 
	 

	Solidez del color al frote:
	 
	 
	 

	En seco                                                                           Mínimo 
	4
	 
	 

	En húmedo                                                                      Mínimo 
	4
	 
	 

	Solidez del color a la traspiración:        
	 
	 
	 

	Cambio de color                                                               Mínimo 
	4
	 
	 

	Manchado                                                                        Mínimo 
	4
	 
	 

	Solidez del color a la luz:        
	 
	 
	 

	Calificación                                                                       Mínimo 
	4
	 
	 

	Exposición en horas                                                         Mínimo 
	20
	 
	 

	Tendencia al enmotamiento                                            Mínimo 
	4
	 
	 

	Resistencia al deslizamiento de los hilos, urdimbre y trama en 
                                                                                         Mínimo                                                             
	110
	 
	 

	El poliéster y la lana deben estar íntimamente ligados en el hilo de la tela, tanto en trama como en urdimbre. Este requisito debe ser reportado por el laboratorio al efectuar la prueba de composición.
	 
	 

	Coordenadas CIELAB para los colores de las telas de paño
	 
	 

	TIPO DE TEJIDO
	L*
	a*
	b*
	Decmc (2:1) Máximo
	 
	 

	TIPO VI    TAFETÁN  (Verde)
	25,0
	-1,00
	6,00
	1,00
	 
	 

	TIPO VI    TAFETÁN  (Azul oscuro)
	17,0
	0,50
	-4,50
	1,00
	
	 

	TIPO VI    TAFETÁN  (Blanco hueso)
	90,80
	-1,00
	8,60
	1,00
	
	 

	TIPO VI    TAFETÁN  (negra)
	16.70
	-0.10
	-1.30
	1.0
	
	

	TIPO VI    TAFETÁN  (gris)
	45.80
	2.10
	-1.55
	1.0
	
	

	Presentación
	Las telas se deben enrollar en centros de cartón u otro tipo de material que no afecte las propiedades de la tela.  En cualquier caso deben cubrirse con películas o bolsas plásticas de polietileno negro de un espesor mínimo 0,03 mm.
Los rollos de tela de paño deben contener un mínimo de 60 m de longitud con máximo un empate.
La  distancia  entre  empates  debe  ser  de  mínimo  15  m. En los rollos de tela que traen empates estos deben venir en un mismo tono.  Las uniones de empate deben ser cosidas con hilo blanco o marcadas con hilo de otro color en el orillo.
	 
	 

	
	Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y Rotulado

	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y nombre referenciado en el inventario de la fábrica, descripción y color de la tela (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Comparación visual. Cuando la diferencia de color DEcmc sea superior a 1.0 e inferior o igual a 1.3, se debe efectuar una comparación visual de la tela con una muestra patrón. La tela no debe presentar una calificación inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare contra la muestra patrón, La muestra patrón debe ser establecida por la entidad contratante. 

	Nota:  En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.



	1.12 PAÑO VERDE ESMERALDA

	Unidad de medida
	Metro

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	NTMD-0353 ACTUALIZACIÓN VIGENTE
UNIFORME CEREMONIA FEMENINO POLICÍA NACIONAL
NTMD-0179- ACTUALIZACIÓN VIGENTE 
UNIFORME CEREMONIA MASCULINO POLICÍA NACIONAL

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	CARACTERÍSTICAS
	REQUISITOS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	TIPO DE TEJIDO
	TIPO SARGA
	
	

	Composición
	 
	 
	 

	Lana, en %                                                      
	100
	 
	 

	Número de hilos en
	 
	 
	 

	Urdimbre, en hilos/cm                                       Mínimo 
	20
	 
	 

	Número de hilos en
	 
	 
	 

	Trama, en hilos/cm                                          Mínimo 
	19
	 
	 

	Peso, en g/m²                                                  Mínimo                                      
	220
	 
	 

	Ancho de la tela (sin incluir orillos) en Metros Mínimo 
	1,50
	 
	 

	Resistencia a la tensión Urdimbre en Newton Mínimo 
	510
	 
	 

	Resistencia a la tensión en Trama en Newton Mínimo
	510
	 
	 

	Resistencia al desgarre en Newton (método elmendorf) Urdimbre y Trama                          Mínimo 
	36
	 
	 

	Cambio dimensional, en %                              Máximo                                        
	2
	 
	 

	Solidez del color al lavado:        Tipo de lavado
	SECO
	 
	 

	Cambio de color                                               Mínimo 
	4
	 
	 

	Manchado                                                         Mínimo 
	4
	 
	 

	Solidez del color al frote:
	 
	 
	 

	En seco                                                             Mínimo 
	4
	 
	 

	En húmedo                                                       Mínimo 
	4
	 
	 

	Solidez del color a la traspiración:        
	 
	 
	 

	Cambio de color                                               Mínimo 
	4
	 
	 

	Manchado                                                        Mínimo 
	4
	 
	 

	Solidez del color a la luz:        
	 
	 
	 

	Calificación                                                      Mínimo 
	4
	 
	 

	Exposición en horas                                        Mínimo 
	20
	 
	 

	Tendencia al enmotamiento                            Mínimo 
	4
	 
	 

	Resistencia al deslizamiento de los hilos, urdimbre y trama en                                                          Mínimo 
	110
	 
	 

	Nota 1: Debe cumplir con lo establecido en la NTMD 0007 “Tela de paño para uniformes” actualización vigente, tabla 1, tela tipo VI. El material del vivo (ribete) debe ser lana 100%.
	 
	 

	Coordenadas CIELAB para los colores de las telas de paño
	 
	 

	
VERDE ESMERALDA
	L*
	a*
	b*
	Decmc (2:1) Máximo
	 
	 

	
	35,54
	-64,7
	10,83
	1.0
	
	 

	Presentación
	Las telas se deben enrollar en centros de cartón u otro tipo de material que no afecte las propiedades de la tela.  En cualquier caso deben cubrirse con películas o bolsas plásticas de polietileno negro de un espesor mínimo 0,03 mm.
Los rollos de tela de paño deben contener un mínimo de 60 m de longitud con máximo un empate.
La  distancia  entre  empates  debe  ser  de  mínimo  15  m. En los rollos de tela que traen empates estos deben venir en un mismo tono.  Las uniones de empate deben ser cosidas con hilo blanco o marcadas con hilo de otro color en el orillo.
	 
	 

	
	Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y Rotulado

	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y nombre referenciado en el inventario de la fábrica, descripción y color de la tela (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Comparación visual. Cuando la diferencia de color DEcmc sea superior a 1.0 e inferior o igual a 1.3, se debe efectuar una comparación visual de la tela con una muestra patrón. La tela no debe presentar una calificación inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare contra la muestra patrón, La muestra patrón debe ser establecida por la entidad contratante. 

	Nota:  En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.



	1.13 PAÑO VERDE NAL

	Unidad de medida
	Metro

	CARACTERÍSTICAS
	REQUISITOS

	TIPO DE TEJIDO
	PLANO DIAGONAL 2X2
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Composición
	 
	 
	 

	Lana, en %                                                         Mínimo 
	35
	 
	 

	Poliéster, en %
	65
	 
	 

	Número de hilos en
	 
	 
	 

	Urdimbre, en hilos/cm                                        Mínimo 
	39
	 
	 

	Número de hilos en
	 
	 
	 

	Trama, en hilos/cm                                             Mínimo 
	29
	 
	 

	Peso, en g/m²                                                     Mínimo                                      
	300
	 
	 

	Color
	verde
	
	

	Ancho de la tela (sin incluir orillos) en Metros    Mínimo 
	1,50
	 
	 

	Cambio dimensional, en %                                 Máximo 
	2
	 
	 

	Solidez del color al lavado: Tipo de lavado
	SECO
	 
	 

	Cambio de color                                                 Mínimo 
	4
	 
	 

	Manchado                                                          Mínimo 
	4
	 
	 

	Solidez del color al frote:
	 
	 
	 

	En seco                                                              Mínimo 
	4
	 
	 

	En húmedo                                                         Mínimo 
	4
	 
	 

	Solidez del color a la traspiración:        
	 
	 
	 

	Cambio de color                                                 Mínimo 
	4
	 
	 

	Manchado                                                          Mínimo 
	4
	 
	 

	Solidez del color a la luz:        
	 
	 
	 

	Calificación                                                        Mínimo 
	4
	 
	 

	Exposición en horas                                          Mínimo 
	22
	 
	 

	Tendencia al enmotamiento                               Mínimo 
	4
	 
	 

	Resistencia al deslizamiento de los hilos, 
urdimbre y trama en                                           Mínimo 
	110
	 
	 

	Presentación
	Las telas se deben enrollar en centros de cartón u otro tipo de material que no afecte las propiedades de la tela.  En cualquier caso deben cubrirse con películas o bolsas plásticas de polietileno negro de un espesor mínimo 0,03 mm.
Los rollos de tela de paño deben contener un mínimo de 60 m de longitud con máximo un empate.
La  distancia  entre  empates  debe  ser  de  mínimo  15  m. En los rollos de tela que traen empates estos deben venir en un mismo tono.  Las uniones de empate deben ser cosidas con hilo blanco o marcadas con hilo de otro color en el orillo.
Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	
	

	Empaque y Rotulado

	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y nombre referenciado en el inventario de la fábrica y descripción de la tela (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.



TELA PARA CHAQUETA

	1.14 TELA   100 % POLIÉSTER 

	Unidad de medida
	Metro 

	REQUISITOS
	VALOR
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	NTMD-0372- ACTUALIZACIÓN VIGENTE CHAQUETA DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA NACIONAL
	 
	 

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	Composición 
	100% poliéster
	 
	 

	Tipo de tejido
	Plano
	 
	 

	Color
	Amarillo fluorescente de alta visibilidad, según la NTC 5563,  azul oscuro, tono a tono con el material principal de la NTMD-0328 actualización vigente, con una calificación mínima en escala de grises de 4, las cuales podrán ser observadas en las instalaciones de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía.
	
	

	
Ancho útil de la tela sin incluir orillos, en cm        Mínimo
	150
	 
	 

	Número de hilos/cm  
	 
	 

	Urdimbre                                                               Mínimo
	40
	 
	 

	Trama                                                                   Mínimo
	29
	
	

	Peso, en g/m²                                                       Mínimo                                                       
	135
	
	

	Cambio dimensional                                             Máximo
	2
	
	

	Solidez del color al lavado. 
	 
	 

	Tipo de lavado
	2A
	 
	 

	Cambio de color                                                      Mínimo
	4
	 
	 

	Manchado                                                               Mínimo
	4
	 
	 

	Solidez del color al frote
	 
	 

	En seco,                                                                  Mínimo
	4
	 
	 

	En húmedo                                                              Mínimo
	3
	 
	 

	Solidez del color a la luz, Calificación
	
	

	Azul oscuro                                                             Mínimo
	 4
	
	

	Amarillo de alta visibilidad                                      Mínimo
	3-4
	
	

	Horas de exposición
	40
	
	

	Impermeabilidad
	Debe estar de acuerdo con el requisito establecido y el método de evaluación indicado en la NTC-5563
	
	

	Repelencia al agua                                                 Mínimo
	90
	 
	 

	Trasmisión de vapor de agua, en g/m² día,           Mínimo
	30000
	
	

	Repelencia a la mugre,                                          Mínimo
	4
	
	

	Presentación
	Rollos de 120 a 160 metros. Como máximo dos empates en longitudes de 120 metros y máximo tres empates en longitudes mayores a 120 y hasta 160 metros y una distancia mínima entre empates de 15 metros.
En rollos sin empate se admite una longitud de 180 metros.
Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo
Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m
	 
	 

	
Empaque 
	Se debe enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos.
Debe venir en bolsa plástica negra polietileno con un espesor mínimo de 0,07mm; la bolsa debe contar con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y Rotulado

	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. NO LAVAR EN SECO.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.



	1.15 TELA   100 % POLIÉSTER TÉRMICA

	Unidad de medida
	Metro 

	REQUISITOS
	VALOR
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	NTMD-0372 -ACTUALIZACIÓN VIGENTE  CHAQUETA DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA NACIONAL
	 
	 

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	Composición 
	100% poliéster
	 
	 

	Tipo de tejido
	De punto perchado
	 
	 

	Color
	Azul oscuro, tono a tono con el material principal, selección por medio de la carta de colores tono a tono con el color de las telas requeridas   para la confección de prendas, estas se podrán observar en las instalaciones de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía
	
	

	
Ancho útil de la tela sin incluir orillos, en cm        Mínimo
	150
	 
	 

	Peso, en g/m²                                                                                                            
	160 ± 20
	
	

	Cambio dimensional en %                                   Máximo
	2
	
	

	Solidez del color al lavado. 
	 
	 

	Tipo de lavado
	3A
	 
	 

	Cambio de color                                                      Mínimo
	4
	 
	 

	Manchado                                                               Mínimo
	4
	 
	 

	Solidez del color al frote
	 
	 

	En seco,                                                                  Mínimo
	4
	 
	 

	En húmedo                                                              Mínimo
	4
	 
	 

	Tendencia a la formación de motas,                       Mínimo
	4
	
	

	Presentación


	Rollos de mínimo 80 metros.  Como máximo un empate y una distancia mínima entre empates de 15 metros, Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo, Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m
	 
	 

	
	Se debe enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos.
Debe venir en bolsa plástica negra polietileno con un espesor mínimo de 0,07mm; la bolsa debe contar con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y Rotulado

	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Nota:  En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.



	1.16 TEJIDO  PUÑOS (AZUL OSCURO)

	Unidad de medida
	Metro

	REQUISITOS
	VALORES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Tejido
	De punto
	 
	 

	Composición, en %
Poliéster
Algodón
Spandex
	
60 ± 5
30 ± 5
Restante
	 
	 

	Color
	Azul oscuro y/o tono a tono con el color de la tela en que será utilizado,  estas se podrán observar en la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía.
	
	

	Ancho de la tela en cm
	80
	
	

	Peso, en g/m²    
	380 ± 20
	
	 

	Cambio dimensional, en % Máximo
	2
	
	 

	Solidez del color al lavado
	
	 

	Tipo de lavado
	3A
	
	

	Cambio de color,                                              Mínimo
	4
	
	 

	Manchado,                                                       Mínimo
	4
	
	

	Presentación
	Rollos de mínimo 60 metros.  
	 
	 

	
	Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	
	

	Empaque y Rotulado

	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Nota:  En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.



TELA 100% POLIESTER VERDE SEQUIA

	1.17 TELA VERDE SEQUIA                                                          

	Unidad de medida
	Metro

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	ET-PN-298 - ACTUALIZACIÓN VIGENTE 
CAMISA TIPO POLO MANGA LARGA POLICIA

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	REQUISITOS
	VALORES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Tejido
	Mini piqué
	 
	 

	Ancho útil mínimo en cms
	150
	
	

	Composición [%]
	 
	 
	 

	Poliéster
	100
	
	

	Masa por unidad de área, [g/m²] 
	200
	 
	 

	Cambio dimensional [%]   máximo
	± 2
	 
	 

	Solidez del color al lavado, mínimo [Unidades AATCC]
	
	 
	 

	Cambio de color
	4
	
	

	Manchado
	4
	 
	 

	Solidez del color al frote, mínimo [Unidades AATCC]
	 
	 
	 

	En seco
	4
	 
	 

	En húmedo
	4
	 
	 

	Solidez del color a la luz, mínimo [Unidades AATCC]
	 
	 
	 

	Calificación
	4
	 
	 

	Hora de exposición
	20
	 
	 

	Tendencia al enmotamiento, mínimo
	4
	 
	 

	Absorbencia de textiles máxima AATCC 79
	5
	 
	 

	Transmittance or Blocking of UV Radiation through (Transmisión o bloqueo de radiación UV) FabricAATCC 183 (mínimo)
	50 UPF
	 
	 

	Coordenadas CIELAB para la camisa
	
	

	Color
	L*
	a*
	b*
	DEcmc (2:1)
	 
	 

	 Verde sequía
	56,0
	-5,0
	5,0
	Máximo 1,5
	 
	 

	Presentación
	Rollos de mínimo 80 metros.  Como máximo un empate y una distancia mínima entre empates de 15 metros, Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo, Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m.
	 
	 

	
	Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y Rotulado
	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.



	1.18 TELA VERDE SEQUIA CAMISA 

	Unidad de medida
	Metro

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	ET – PN – 131 – ACTUALIZACIÓN VIGENTE
“UNIFORME DE CALLE PARA MATERNIDAD POLICÍA NACIONAL”

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	CARACTERÍSTICA
	REQUISITO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Ancho útil en cms                                  Mínimo
	150
	
	

	Composición, en %
Algodón
Poliéster
	45 a 55
El restante
	 
	 

	Tipo de tejido
	plano
	
	

	Peso, en g/m2                                        Mínimo
	110
	 
	 

	Numero de hilos/cm
Urdimbre                                                Mínimo
Trama                                                    Mínimo
	40
30
	 
	 

	Resistencia a la tensión, en urdimbre y trama, en N                                                      Mínimo
	200
	 
	 

	Resistencia al deslizamiento, en urdimbre y trama, en N                                           Mínimo
	120
	 
	 

	Resistencia al desgarre, en urdimbre y trama, en N                                                      Mínimo
	7,3
	 
	 

	Cambio dimensional %                         Máximo                                               
	2
	 
	 

	Solidez del color al lavado
Tipo de lavado
Cambio de color,                                   Mínimo
Manchado,                                            Mínimo
	2A
4
3
	 
	 

	Solidez del color al frote
Seco,                                                     Mínimo
Húmedo,                                                Mínimo
	4
4
	 
	 

	Solidez del color a la transpiración
Cambio de color,                                   Mínimo
Manchado,                                            Mínimo
	4
4
	 
	 

	Solidez del color a la luz
Calificación,                                           Mínimo
Horas de exposición,                             Mínimo
	4
10
	 
	 

	Planchado permanente                         Mínimo
	4
	 
	 

	Tendencia a la formación de motas      Mínimo
	4
	 
	 

	Coordenadas CIEL*a*b*10º-D65 para los de la tela para la camisa
	
	

	Color
	L*
	a*
	b*
	DEcmc(máximo)
	
	

	Verde
	56.0
	-5.0
	5.0
	≤1.0
	
	

	Presentación
	Rollos de mínimo 80 metros.
	 
	 

	
	Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y Rotulado

	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción, (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.




TELAS LICRADAS	

	1.19 TELA ELÁSTICA 

	Unidad de medida
	Metro 

	REQUISITOS
	VALORES
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	ET-PN-270- ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME PARA OPERACIONES ESPECIALES “COPES – JUNGLA”
	 
	 

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	Composición 
Poliéster
Elastano
	85 % ± 3 %
15 % ± 3 %
	 
	 

	Tipo de tejido
	PUNTO
	 
	 

	Ancho útil de la tela sin incluir orillos, en cm    Mínimo
	150
	 
	 

	Solidez del color al lavado, (Unidades AATCC)
	 
	 

	Tipo de lavado
	3A
	 
	 

	Cambio de color                                               Mínimo
	4
	 
	 

	Manchado                                                         Mínimo
	4
	 
	 

	Solidez del color al frote, (Unidades AATCC)
	 
	 

	En seco,                                                            Mínimo
	4
	 
	 

	En húmedo                                                       Mínimo
	4 
	 
	 

	Solidez del color a la luz, (Unidades AATCC)
	
	

	Calificación                                                       Mínimo
	4
	
	

	Horas de exposición
	80
	
	

	Tendencia a la formación de motas,                Mínimo
	4
	
	

	Coordenadas CIEL*a*b*

	COLOR
	L*
	a*
	b*
	Decm
	
	

	Verde
	31.05
	-3.24
	6.51
	Máximo 1,5
	
	

	Presentación
	Rollos de 120 a 160 metros. Como máximo dos empates en longitudes de 120 metros y máximo tres empates en longitudes mayores a 120 y hasta 160 metros y una distancia mínima entre empates de 15 metros.
En rollos sin empate se admite una longitud de 180 metros.
Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo
Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m
	 
	 

	
	Se debe enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos.
Debe venir en bolsa plástica negra polietileno con un espesor mínimo de 0,07mm; la bolsa debe contar con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y Rotulado

	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción, (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.




	1.20 TELA TEJIDO DE PUNTO SPANDEX - POLIÉSTER                                                       

	Unidad de medida
	Metro

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	ET-PN-131- ACTUALIZACIÓN VIGENTE  
UNIFORME DE CALLE PARA MATERNIDAD

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	REQUISITOS
	VALORES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Tejido
	Punto
	 
	 

	Ancho útil mínimo en cms
	150
	
	

	Composición [%] 
	 
	 

	Poliéster
	90 ± 2
	
	

	Spandex
	El resto
	
	

	Peso en g/m²
	245 ±20
	 
	 

	Solidez del color al lavado
	 
	 

	Cambio de color
	4
	
	

	Manchado
	4
	 
	 

	Solidez del color al frote, mínimo
	 
	 

	En seco
	4
	 
	 

	En húmedo
	4
	 
	 

	Color
	Color verde, negro y/o   tono a tono con el material principal, el cual podrá ser observado en la fábrica de confecciones.
	
	

	Presentación
	Rollos de mínimo 80 metros.  
	 
	 

	
	Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y Rotulado

	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción, (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.



	1.21 TELA TEJIDO PUNTO JERSEY                                                      

	Unidad de medida
	Metro

	REQUISITOS
	VALORES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Tejido
	Punto jersey
	 
	 

	Estructura
	Minijacguard
	
	

	Ancho útil mínimo en cms
	150
	
	

	Composición [%] 
	 
	 

	Poliéster
	100
	
	

	Peso en g/m²                                             Mínimo
	130
	 
	 

	Resistencia al estallido en N]                    Mínimo
	350
	
	

	Solidez del color al lavado                       
	 
	 

	Tipo de lavado
	2A
	
	

	Cambio de color                                         Mínimo
	4
	
	

	Manchado                                                   Mínimo
	4
	 
	 

	Solidez del color al frote
	 
	 

	En seco                                                      Mínimo
	4
	 
	 

	En húmedo                                                 Mínimo
	4
	 
	 

	Solidez del color a la luz
	
	

	Calificación                                                 Mínimo
	4
	
	

	Hora de exposición                                     Mínimo
	40
	
	

	Determinación absorción de la humedad
	90
	
	

	Color
	selección por medio de la carta de colores tono a tono con el color de las telas requeridas   para la confección de prendas, estas se podrán observar en las instalaciones de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía
	
	

	Presentación
	Rollos de mínimo 80 metros.  
	 
	 

	
	Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y Rotulado
	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción, (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	La tela será utilizada para la confección de los bolsillos del UNIFORME PARA OPERACIONES ESPECIALES “COPES – JUNGLA” de la POLICÍA NACIONAL

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.

	IMAGEN DE REFERENCIA
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FORROS

	1.22 FORRO (SEDA) POLIÉSTER 

	Unidad de medida
	Metro

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	NTMD-0173- ACTUALIZACIÓN VIGENTE
CONFECCIÓN DE UNIFORMES N° 3 FEMENINO POLICIA NACIONAL 
NTMD-0179- ACTUALIZACIÓN VIGENTE
UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL 
NTMD-0133- ACTUALIZACIÓN VIGENTE
CONFECCIÓN UNIFORME N°3 MASCULINO POLICIA NACIONAL 
NTMD-0353 ACTUALIZACIÓN VIGENTE 
UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	CARACTERÍSTICA
	VALOR
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Color
	Selección por medio de la carta de colores tono a tono con el color de las telas requeridas   para la confección de prendas, estas se podrán observar en las instalaciones de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía.
	 
	 

	Ancho en cms
	150
	
	

	Composición Poliéster, en %
	100
	 
	 

	Número de hilos en urdimbre, en hilos/cm       Mínimo 
	45
	 
	 

	Número de hilos en Trama, en hilos/cm           Mínimo 
	30
	 
	 

	Peso, en g/m2                                                   Máximo
	75 a 90
	 
	 

	Resistencia al deslizamiento de los hilos, en 
Urdimbre y en trama en N                                 Mínimo 
	150
	 
	 

	Solidez del Color a la transpiración
Cambio de Color                                               Mínimo 
manchado                                                         Mínimo
	
4
3
	 
	 

	Solidez del Color al lavado en seco
Cambio de Color                                               Mínimo
Transferencia                                                    Mínimo 
	
4
4
	 
	 

	Presentación
	Rollos de mínimo 80 metros.  Como máximo un empate y una distancia mínima entre empates de 15 metros, Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo, Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m
	 
	 

	
	Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y Rotulado

	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.






TELA BOLSILLO

	1.23 TELA PARA BOLSILLO 

	Unidad de medida
	Metro

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	NTMD-0133-ACTUALIZACIÓN VIGENTE 
CONFECCIÓN UNIFORME # 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL

	
	NTMD-0353-ACTUALIZACIÓN VIGENTE 
UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL

	
	NTMD-0179- ACTUALIZACIÓN VIGENTE
UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL

	
	NTMD-1073- ACTUALIZACIÓN VIGENTE
CONFECCIÓN UNIFORME # 3 FEMENINO POLICIA NACIONAL
ET- PN – 126- ACTUALIZACIÓN VIGENTE
UNIFORME DE GALA ECSAN PARA HOMBRE

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	CARACTERÍSTICAS
	REQUISITO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Color
	Selección por medio de la carta de colores tono a tono con el color de las telas requeridas   para la confección de prendas, estas se podrán observar en las instalaciones de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía
	 
	 

	Tejido
	Plano espina 2x2
	 
	 

	Composición
Algodón, en %
Poliéster, en %
	
	 
	 

	
	50 ± 5
	
	

	
	El resto
	
	

	Ancho útil en cms
	150
	 
	 

	Peso, en g/m²                                                 Mínimo
	170
	 
	 

	Número de hilos en Urdimbre, en hilos/cm     Mínimo 
	40
	 
	 

	Número de hilos en Trama, en hilos/cm         Mínimo 
	25
	 
	 

	Resistencia a la tensión, en  N                        Mínimo 
	250
	 
	 

	Resistencia al desgarre, en  N                        Mínimo 
	13
	 
	 

	Solidez del color al lavado en seco.
	4
	 
	 

	Cambio de color                                              Mínimo
	4
	
	

	Manchado                                                        Mínimo
	
	
	

	Solidez del color al frote
	4
	 
	 

	En seco                                                           Mínimo
	3
	
	

	En húmedo                                                      Mínimo
	 
	
	

	Presentación
	Rollos de mínimo 80 metros.  Como máximo un empate y una distancia mínima entre empates de 15 metros, Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo, Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m.
	 
	 

	
	Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y Rotulado

	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.



TELA PARA CAMISETAS

	1.24 TELA PARA CAMISETAS 100% POLIÉSTER

	1.25 TELA RIB 1 X 1 CAMISETA 100% POLIÉSTER

	Unidad de medida
	metro

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	NTMD-0077- ACTUALIZACIÓN VIGENTE- CAMISETA

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	REQUISITOS
	VALORES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Tejido
	De punto por trama
	 
	 

	Composición [%]
	
	 
	 

	Poliéster
	100
	
	

	Ancho útil
	 152 ± 2 cm
	
	

	Resistencia al estallido en N                           Mínimo
	350
	
	 

	Solidez del color al lavado, después de 05 lavados tipo 2A
	
	 

	Cambio de color                                               Mínimo
	4
	
	 

	Manchado                                                        Mínimo
	4
	
	

	Solidez del color al frote
	
	 

	En seco, todos los colores                               Mínimo
	4
	
	 

	En húmedo                                                      Mínimo
	3
	
	 

	Solidez del color a la luz de una muestra previamente sumergida en una solución de sudor ácido (40 horas)
	
	 

	Cambio de color, escala de grises
	4
	
	 

	Masa por unida de área en g/m²                      Mínimo
	130
	
	 

	Cambio dimensional en 3 lavados                   Máximo
	4-5%
	
	

	pH
	5.5 a 8.5
	
	 

	Tendencia a la formación de motas (PILLING)Mínimo
	4
	
	 

	Determinación absorción de la humedad, en  Mínimo
	90
	
	 

	Reducción de la actividad microbiana tras 20 lavados tipo 2A, en %                                                 Mínimo
	90
	
	 

	Coordenadas CIEL*a*b*10º-D65 para los colores de la tela

	Fuerza
	Color
	L*
	a*
	b*
	 
	 

	Policía Nacional
	Verde
	25,0
	-1,0
	6,0
	
	

	Policía Nacional
	Azul-Policía
	15.3
	0.07
	─4,15
	
	

	Todas las fuerzas
	Blanco óptico
	Índice de Blancura ≥ 145 (escala CIE)
	
	

	
	
	Nivel de tinte: entre 0 y 1,5
	
	

	Para la tela en un solo tono y cuando la diferencia de color DEcmc sea superior a 1,5 y menor o igual a 1,8 se debe efectuar una comparación visual de la tela con una muestra de referencia. La tela no debe presentar una calificación inferior a 4 en la escala de grises.
	
	

	Las coordenadas definidas para las camisetas de Policía Nacional de color verde corresponden a coordenadas desarrolladas en composición mezcla: 50% hasta 65% poliéster – el resto algodón, las camisetas de color azul corresponde a coordenadas desarrolladas en composición 100% poliéster, todas en tejido de punto por trama.
	
	

	Selección por medio de la carta de colores tono a tono con el color de las TELAS requeridas para la confección de prendas, estas se podrán observar en la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía.
	
	

	Presentación
	Rollos de mínimo 80 metros.
En los rollos de tela que traen empates, estos deben venir del mismo tono.
	 
	 

	
	Las telas se deben enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos.
Las telas se deben empacar en bolsas de polietileno negro con un espesor mínimo de 0,07 mm, biodegradables.
	 
	 

	Empaque y Rotulado
	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción del elemento (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	 
	 

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	 
	 

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	
	

	
	Identificación del número de tono.
	
	

	
	Fecha y número del contrato.
	
	

	
	Ítem del contrato
	
	

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	
	

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.



	1.26 TELA PARA CAMISETAS 100% ALGODÓN

	1.27 ELA RIB 1 X 1 CAMISETA 100% ALGODÓN

	Unidad de medida
	Metro

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	 NTMD-0077- ACTUALIZACIÓN VIGENTE- CAMISETA

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	REQUISITOS
	VALORES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Tejido
	De punto por trama
	 
	 

	Composición [%] 
	 
	 

	Algodón
	100
	
	

	Ancho útil
	152 ± 2 cm
	
	

	Resistencia al estallido en N                                  Mínimo
	350
	
	 

	Solidez del color al lavado, después de 05 lavados tipo 2A
	
	 

	Cambio de color                                                     Mínimo
	4
	
	 

	Manchado                                                              Mínimo
	4
	
	

	Solidez del color al frote
	
	 

	En seco, todos los colores                                     Mínimo
	4
	
	 

	En húmedo                                                             Mínimo
	3
	
	 

	Solidez del color a la luz de una muestra previamente sumergida en una solución de sudor ácido (40 horas)
	
	 

	Cambio de color, escala de grises
	4
	
	 

	Masa por unida de área en g/m²                           Mínimo
	180
	
	 

	Cambio dimensional en 3 lavados                        Máximo
	4-5%
	
	

	pH
	5.5 a 8.5
	
	 

	Tendencia a la formación de motas (PILLING)     Mínimo
	4
	
	 

	Determinación absorción de la humedad, en mm Mínimo
	90
	
	 

	Reducción de la actividad microbiana tras 20 lavados tipo 2A, en %                                                                 Mínimo
	90
	
	 

	Coordenadas CIEL*a*b*10º-D65 para los colores de la tela

	Fuerza
	Color
	L*
	a*
	b*
	 
	 

	Policía Nacional
	Verde
	25.0
	-1.0
	6.0
	 
	 

	Policía Nacional
	Azul-Policía
	15.3
	0.07
	─4,15
	
	

	Todas las fuerzas
	Blanco óptico
	Índice de Blancura ≥ 145 (escala CIE)
	
	

	
	
	Nivel de tinte: entre 0 y 1,5
	
	

	Para la tela en un solo tono y cuando la diferencia de color DEcmc sea superior a 1,5 y menor o igual a 1,8 se debe efectuar una comparación visual de la tela con una muestra de referencia. La tela no debe presentar una calificación inferior a 4 en la escala de grises.
	
	

	Las coordenadas definidas para las camisetas de Policía Nacional de color verde corresponden a coordenadas desarrolladas en composición mezcla: 50% hasta 65% poliéster – el resto algodón, las camisetas de color azul corresponde a coordenadas desarrolladas en composición 100% poliéster, todas en tejido de punto por trama.
	
	

	Selección por medio de la carta de colores tono a tono con el color de las TELAS requeridas para la confección de prendas, estas se podrán observar en la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía.
	
	

	Presentación
	Rollos de mínimo 80 metros.
En los rollos de tela que traen empates, estos deben venir del mismo tono.
	 
	 

	
	Las telas se deben enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos.
Las telas se deben empacar en bolsas de polietileno negro con un espesor mínimo de 0,07 mm, biodegradables.
	 
	 

	Empaque y Rotulado
	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción del elemento (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	 
	 

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	 
	 

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	
	

	
	Identificación del número de tono.
	
	

	
	Fecha y número del contrato.
	
	

	
	Ítem del contrato
	
	

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	
	

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.



	1.28 TELA PARA CAMISETAS POLIÉSTER-ALGODÓN

	1.29 TELA RIB 1 X 1 CAMISETA POLIÉSTER-ALGODÓN

	Unidad de medida
	Metro

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	 NTMD-0077- ACTUALIZACIÓN VIGENTE- CAMISETA

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	REQUISITOS
	VALORES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Tejido
	De punto por trama
	 
	 

	Composición [%]
	 
	 
	 

	Poliéster
	50  hasta  65
	
	

	Algodón
	El resto
	
	

	Ancho útil
	185 ± 5 cm
	
	

	Resistencia al estallido en N                                  Mínimo
	350
	
	 

	Solidez del color al lavado, después de 05 lavados tipo 2A
	
	 

	Cambio de color                                                     Mínimo                               
	4
	
	 

	Manchado                                                               Mínimo                                 
	4
	
	

	Solidez del color al frote
	
	 

	En seco, todos los colores                                     Mínimo
	4
	
	 

	En húmedo                                                             Mínimo                                
	3
	
	 

	Solidez del color a la luz de una muestra previamente sumergida en una solución de sudor ácido (40 horas)
	
	 

	Cambio de color, escala de grises
	4
	
	 

	Masa por unida de área en g/m²                             Mínimo
	170
	
	 

	Cambio dimensional en 3 lavados                         Máximo
	4-5%
	
	

	pH
	5.5 a 8.5
	
	 

	Tendencia a la formación de motas (PILLING)      Mínimo
	4
	
	 

	Determinación absorción de la humedad, en mm  Mínimo
	90
	
	 

	Reducción de la actividad microbiana tras 20 lavados tipo 2A, en %                                                                 Mínimo                               
	90
	
	 

	Coordenadas CIEL*a*b*10º-D65 para los colores de la tela

	Fuerza
	Color
	L*
	a*
	b*
	 
	 

	Policía Nacional
	Verde
	25.0
	-1.0
	6.0
	 
	 

	Policía Nacional
	Azul-Policía
	15.3
	0.07
	─4,15
	
	

	Todas las fuerzas
	Blanco óptico
	Índice de Blancura ≥ 145 (escala CIE)
	
	

	
	
	Nivel de tinte: entre 0 y 1,5
	
	

	Para la tela en un solo tono y cuando la diferencia de color DEcmc sea superior a 1,5 y menor o igual a 1,8 se debe efectuar una comparación visual de la tela con una muestra de referencia. La tela no debe presentar una calificación inferior a 4 en la escala de grises.
	
	

	Las coordenadas definidas para las camisetas de Policía Nacional de color verde corresponden a coordenadas desarrolladas en composición mezcla: 50% hasta 65% poliéster – el resto algodón, las camisetas de color azul corresponde a coordenadas desarrolladas en composición 100% poliéster, todas en tejido de punto por trama.
	
	

	Selección por medio de la carta de colores tono a tono con el color de las TELAS requeridas para la confección de prendas, estas se podrán observar en la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía.
	
	

	Presentación
	Rollos de mínimo 80 metros.
En los rollos de tela que traen empates, estos deben venir del mismo tono.
	 
	 

	
	Las telas se deben enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos.
Las telas se deben empacar en bolsas de polietileno negro con un espesor mínimo de 0,07 mm, biodegradables.
	 
	 

	Empaque y Rotulado
	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción del elemento (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	 
	 

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	 
	 

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	
	

	
	Identificación del número de tono.
	
	

	
	Fecha y número del contrato.
	
	

	
	Ítem del contrato
	
	

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	
	

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.



	1.30 TELA PARA CAMISETAS POLIÉSTER-ELASTANO

	1.31 ELA RIB 1 X 1 CAMISETA POLIÉSTER-ELASTANO

	Unidad de medida
	Metro

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	 NTMD-0077- ACTUALIZACIÓN VIGENTE- CAMISETA

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	REQUISITOS
	VALORES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Tejido
	De punto por trama
	 
	 

	Composición [%]
	 
	 
	 

	Poliéster
	80 ± 1
	
	

	Elastano
	20 ± 1
	
	

	Ancho útil
	152 ± 2 cm
	
	

	Resistencia al estallido en N                                  Mínimo
	350
	
	 

	Solidez del color al lavado, después de 05 lavados tipo 2A
	
	 

	Cambio de color                                                     Mínimo                               
	4
	
	 

	Manchado                                                               Mínimo                                 
	4
	
	

	Solidez del color al frote
	
	 

	En seco, todos los colores                                     Mínimo
	4
	
	 

	En húmedo                                                             Mínimo                                
	3
	
	 

	Solidez del color a la luz de una muestra previamente sumergida en una solición de sudor ácido (40 horas)
	
	 

	Cambio de color, escala de grises
	4
	
	 

	Masa por unida de área en g/m²                             Mínimo
	170
	
	 

	Cambio dimensional en 3 lavados                          Máximo
	4-5%
	
	

	pH
	5.5 a 8.5
	
	 

	Tendencia a la formación de motas (PILLING)      Mínimo
	4
	
	 

	Determinación absorción de la humedad, en mm  Mínimo
	90
	
	 

	Reducción de la actividad microbiana tras 20 lavados tipo 2A, en %                                                                 Mínimo                               
	90
	
	 

	Coordenadas CIEL*a*b*10º-D65 para los colores de la tela

	Fuerza
	Color
	L*
	a*
	b*
	 
	 

	Policía Nacional
	Verde
	25.0
	-1.0
	6.0
	 
	 

	Policía Nacional
	Azul-Policía
	15.3
	0.07
	─4,15
	
	

	Todas las fuerzas
	Blanco óptico
	Índice de Blancura ≥ 145 (escala CIE)
	
	

	
	
	Nivel de tinte: entre 0 y 1,5
	
	

	Para la tela en un solo tono y cuando la diferencia de color DEcmc sea superior a 1,5 y menor o igual a 1,8 se debe efectuar una comparación visual de la tela con una muestra de referencia. La tela no debe presentar una calificación inferior a 4 en la escala de grises.
	
	

	Las coordenadas definidas para las camisetas de Policía Nacional de color verde corresponden a coordenadas desarrolladas en composición mezcla: 50% hasta 65% poliéster – el resto algodón, las camisetas de color azul corresponde a coordenadas desarrolladas en composición 100% poliéster, todas en tejido de punto por trama.
	
	

	Selección por medio de la carta de colores tono a tono con el color de las TELAS requeridas para la confección de prendas, estas se podrán observar en la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía.
	
	

	Presentación
	Rollos de mínimo 80 metros.
En los rollos de tela que traen empates, estos deben venir del mismo tono.
	 
	 

	
	Las telas se deben enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos.
Las telas se deben empacar en bolsas de polietileno negro con un espesor mínimo de 0,07 mm, biodegradables.
	 
	 

	Empaque y Rotulado
	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción del elemento (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	 
	 

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	 
	 

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	
	

	
	Identificación del número de tono.
	
	

	
	Fecha y número del contrato.
	
	

	
	Ítem del contrato
	
	

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	
	

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.



	1.32 TELA TAFILETE AZUL OSCURO                                                 

	Unidad de medida
	Metro

	REQUISITOS
	VALORES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Tejido
	Plano
	 
	 

	Peso en g/m²,                                Mínimo
	123
	
	

	Composición [%]
	 
	 
	 

	Algodón
	100
	
	

	Fibra
	Discontinua 100%
	 
	 

	Elaboración
	Teñido
	
	

	Ligamento
	Tafetán
	
	

	Ancho útil en cms
	150 ± 3
	
	

	Color
	Color verde, negro, azul oscuro, tono a tono con el material principal, el cual podrá ser observado en la fábrica de confecciones.
	
	

	Presentación
	Rollos de mínimo 60 metros.  
	 
	 

	
	Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y rotulado

	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción, (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.



	1.33 TELA AZUL PIXELADO 100% POLIESTER
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	Unidad de medida
	Metro 
	 
	 

	Coordenadas de Colorimetría de la tela
	 
	 

	Color
	L*
	a*
	b*
	Decmc máx. ≤1,5
	 
	 

	NEGRO AZUL
	16.40
	-0.57
	-5.53
	1.5
	 
	 

	AZUL OSCURO
	19.60
	0.21
	-11.83
	1.5
	 
	 

	AZUL CLARO
	24.47
	-0.42
	-14.91
	1.5
	 
	 

	CLARO
	40.13
	-1.77
	-14.99
	1.5
	 
	 

	REQUISITO
	PARÁMETRO
	NORMA TÉCNICA
	
	

	TEJIDO 
	Plano
	 
	 
	 

	COMPOSICIÓN
	100% POLIÉSTER
	NTC 481 
	 
	 

	ANCHO:
	154 ± 2 cm
	ASTM D3774
	 
	 

	ANCHO CORTABLE:
	152 ± 2 cm
	ASTM D3774
	 
	 

	PESO (MASA/UNIDAD DE ÁREA)
	255 ± 15 g/m2
	ASTM D3776
	 
	 

	ABSORCIÓN (ORIGINAL):
	Max 5.00 s
	AATCC 79
	 
	 

	RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA :
	Min 400.00 N
	ASTM D5034
	 
	 

	RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE :
	Min 1600.00 N
	ASTM D5034
	 
	 

	DESLIZAMIENTO COSTUR - TRAMA:
	Min 178.00 N
	ISO 13936-1
	 
	 

	DESLIZAMIENTO COSTUR - URDIMB:
	Min 178.00 N
	ISO 13936-1
	 
	 

	RESIST.AL RASGADO (TRAMA):
	Min 25.00 N
	ASTM D2261
	 
	 

	RESIST.RASGADO (URDIMBRE) :
	Min 50.00 N
	ASTM D2261
	 
	 

	CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO):
	0 ± 2 %
	AATCC 135
	 
	 

	CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO):
	0 ± 2 %
	AATCC 135
	 
	 

	SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO :
	Min 4.00 e.g.
	AATCC8 / AATCC116
	 
	 

	SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO) :  
	Min 3.00 e.g.
	AATCC8 / AATCC116
	 
	 

	SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIÉSTER:
	Min 4.00 e.g.
	AATCC 61
	 
	 

	SOL.COL.LAV.MANC 2A - ALGODÓN:
	Min 3.00 e.g.
	AATCC 61
	 
	 

	SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR:
	Min 4.00 e.g.
	AATCC 61
	 
	 

	SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST:
	Min 4.00 e.g.
	AATCC 15
	 
	 

	SOL. COL TRANSP ACIDA CAMB COL:
	Min 4.00 e.g
	AATCC 15
	 
	 

	SOL COLOR LUZ (20 AFU) INTERIOR:
	Min 4.00 e.g.
	AATCC 16 OPC 3
	 
	 

	SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR:
	Min 4.00 e.g.
	AATCC 16 OPC 3
	
	

	PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE:
	Min 4.00 e
	ISO 12945-2
	 
	 

	PILLING RANDOM
	Min 4.00 e
	ASTM D3512
	
	

	RESIST.ENGANCHE(TRAMA) :
	Min 3.00 e
	ASTM D3939
	 
	 

	RESIST.ENGANCHE(URDIMBRE) :
	Min 3.00 e
	ASTM D3939
	 
	 

	MALLAS O PASADAS TOTALES:
	41 ± 4 hilo/cm
	ASTM D3775/ ASTM D8007
	 
	 

	HILOS O COLUMNAS TOTALES
	52 ± 2 hilo/cm
	ASTM D3775 / ASTM D8007
	 
	 

	CERTIFICACIÓN DE ORIGEN CUMPLE LLAMA CFR 1610 CLASE I
	
	

	Colorantes: se deben emplear colorantes dispersos y tinta según aplique para teñir la TELA de composición 100% poliéster
	 
	 

	PRESENTACIÓN
	Rollos de 80 metros. Como máximo un empate y una distancia mínima entre empates de 15 metros.
Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo
Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m
	 
	 

	
	Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y Rotulado
	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción del elemento (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	 
	 

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	 
	 

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	
	

	
	Identificación del número de tono.
	
	

	
	Fecha y número del contrato.
	
	

	
	Ítem del contrato
	
	

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	
	

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.

	IMAGEN DE REFERENCIA
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	1.34 TELA INPEC CLASE A PIXELADO GRIS CAMUFLADO (GROPE)

	Unidad de medida
	Metro 
	 
	 

	CARACTERISTICAS
	REQUISITOS EXIGIDOS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	TEJIDO 
	Plano, Rip-Stop Tafetán 1x1 con una línea en alto relieve cada 6 mm ± 1 mm hecha con doble hilo y/o retorcidos en la urdimbre y en la trama.
	 
	 

	COMPOSICIÓN DE LA  TELA (%)
	Algodón 55 a 65, Poliéster hasta completar 100%
	
	

	ANCHO (cm)                               Mínimo
	150
	 
	 

	Hilos en Urdimbre (hil/cm)           Mínimo
	40
	 
	 

	Hilos en Trama (hil/cm)                Mínimo
	20
	 
	 

	Peso (gr/ m²)                                Mínimo
	240
	 
	 

	Cambio Dimencional en Urdimbre (%)
	3%
	 
	 

	Cambio Dimencional en Trama     (%)
	3%
	 
	 

	Pilling                                          Mínimo
	4
	 
	 

	Resistencia a la tensión en 
Urdimbre (N)                               Mínimo
	500
	 
	 

	Resistencia a la tensión en Trama     (N)                                Mínimo
	400
	 
	 

	Resistencia al deslizamiento en 
Urdimbre (N)                               Mínimo
	178
	 
	 

	Resistencia al deslizamiento en 
Trama (N)                                   Mínimo
	178
	 
	 

	Resistencia al rasgo en 
Urdimbre (N)                              Mínimo
	25
	 
	 

	Resistencia al rasgo en 
Trama (N)                                  Mínimo
	25
	 
	 

	Frote húmedo - Manchado                                 Mínimo
	3
	 
	 

	Frote seco - Manchado             Mínimo
	4
	 
	 

	Lavado IIA – Cambio de color   Mínimo
	4
	 
	 

	Lavado IIA – Manchado            Mínimo
	3 
	 
	 

	Luz – 40 Horas                         Mínimo
	3 - 4
	 
	 

	Sudor Acido – Cambio de color Mínimo
	4
	 
	 

	Sudor Acido – Manchado          Mínimo
	4
	
	

	PH del Agua (ph)
	5.5 a 8.5
	 
	 

	Colorimetria  DE en cm            Máximo
	1.0
	
	

	COORDENADAS DE COLORIMETRÍA TELA GRIS CAMUFLADO

	TONO
	L*
	a*
	b*
	Decmc Máximo ≤ 1.5
	
	

	Negro
	18.07
	0.68
	-1.80
	1.5
	
	

	Gris medio
	31.60
	1.80
	1.72
	1.5
	
	

	Gris oscuro
	20.66
	1.54
	-2.99
	1.5
	
	

	Gris claro
	39.48
	3.88
	0.41
	1.5
	
	

	Presentación
	Rollos de 80 metros. Como máximo un empate y una distancia mínima entre empates de 15 metros.
Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo
Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m
	 
	 

	
	Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	
	

	Empaque y Rotulado
	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción del elemento (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	 
	 

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	 
	 

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	
	

	
	Identificación del número de tono.
	
	

	
	Fecha y número del contrato.
	
	

	
	Ítem del contrato
	
	

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	
	

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.

	IMAGEN DE REFERENCIA
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	1.35 TELA RIP STOP CLASE A, PARA GORRA BEISBOLERA  INPEC

	Unidad de medida
	Metro 

	CARACTERÍSTICAS
	ESTÁNDAR
	MÉTODO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	TEJIDO 
	Plano
	 
	 

	Color
	Selección del color por medio de la carta de colores, se podrá observar en las instalaciones de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía
	 
	 

	COMPOSICIÓN
	100% POLIÉSTER
	NTC 481 (Método químico solubilidad)
	 
	 

	ANCHO
	152.00+ - 2 cm
	NTC 228, método 1.
	 
	 

	ANCHO CORTABLE
	150.00+ - 3 cm
	
	 
	 

	PESO ( MASA / UNIDAD DE ÁREA)
	247.00 + - 10 g/ m2
	NTC 230, método 5.
	 
	 

	RESISTENCIA ROTURA ( GRABA) TRAMA
	450.00 mínimo N
	NTC 754-1, Ensayo de agarre A.
	 
	 

	RESISTENCIA ROTURA ( GRABA ) URDIMBRE
	1000.00 mínimo N
	
	 
	 

	RESISTENCIA. DESLIZA. HILO COSTURA TRAMA
	89.00 mínimo N
	NTC 1386-1 una abertura de 6 mm.
	 
	 

	RESISTENCIA. DESLIZA. HILO COSTURA TRAMA
	89.00 mínimo N
	
	 
	 

	RESISTENCIA AL RASGADO ( TRAMA)
	30.00 mínimo N
	ASTM D2261
	 
	 

	RESISTENCIA AL RASGADO ( URDIMBRE)
	50.00 mínimo N
	ASTM D2261
	 
	 

	SOL. COLOR AL FROTE (SECO)
	4.00 mínimo e.g
	NTC 786.
	 
	 

	SOLIDEZ COLOR FROTE HÚMEDO
	3.00 mínimo e.g
	
	 
	 

	SOLIDEZ COLOR LAVADO DOM. IND. ( MANCHADO)
	3.00 mínimo e.g
	NTC 1155-3, “testigo de algodón”,
	 
	 

	
	
	NTC 4873-2. Escala AATCC de 9 grados.  Calificación visual, 4873-3.  Escala AATCC de 9 grados.
	 
	 

	
	
	Calificación visual.
	 
	 

	FORMAC. MOTAS ( PILLIING ) 7000 CICLOS
	4.00 mínimo e.
	NTC 2051-2 (Random Tumbler Pilling Tester)
	 
	 

	RESISTENCIA ENGANCHE ( TRAMA)
	3.00 mínimo e.
	ASTM D3939
	 
	 

	RESISTENCIA ENGANCHE ( URDIEMBRE)
	4.00 mínimo e.
	ASTM D3939
	 
	 

	CAMBIO DIMENSIONAL LAVADO ( TRAMA)
	2.00 mínimo %
	NTC 908
	 
	 

	CAMBIO DIMENSIONAL LAVADO ( URDIMBRE)
	2.00 mínimo %
	
	 
	 

	SOL. DEL COLOR AL LAVADO SECO ( CAMBIO DE COLOR)
	4.00 mínimo e.g
	AATCC 132
	 
	 

	SOL. COLOR AL LAVADO SECO ( SANGRADO)
	4.00 mínimo visual
	AATCC 132
	 
	 

	SOLIDEZ COLOR LUZ ( 20 HORAS)
	4.00 mínimo e.g
	Solidez del color: NTC 1479,
	 
	 

	SOLIDEZ COLOR LUZ ( 40 HORAS)
	4.00 mínimo e.g
	
	 
	 

	ABSORCIÓN)
	5.00 mínimo s.g
	AATCC 79
	 
	 

	PRESENTACIÓN
	La tela se debe enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40 mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos. 
Las telas se deben empacar en bolsas de polietileno negro con un espesor mínimo de 0,07 mm.
La tela debe empacarse en rollos de 120 a 160 metros, y como máximo dos empates en longitudes de 120 metros y máximo tres empates en longitudes mayores a 120 y hasta 160 metros y una distancia mínima entre empates de 15 metros. 
En rollos sin empates se admite una longitud hasta de 180 metros.
Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo.
En los rollos de tela que traen empates estos deben venir en un mismo tono.
	 
	 

	Empaque y Rotulado
	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y descripción del elemento (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	 
	 

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	 
	 

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	
	

	
	Identificación del número de tono.
	
	

	
	Fecha y número del contrato.
	
	

	
	Ítem del contrato
	
	

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	
	

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.



TELA RIP STOP CAMUFLADA ARMADA- ET 100% POLIESTER VERDE

	1.36 TELA RIP STOP CAMUFLADA ARMADA- ET 100% POLIESTER VERDE

	Unidad de medida
	Metro 

	REQUISITOS
	TELA TIPO 4
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	NTMD 0328-ACTUALIZACIÓN VIGENTE
TELA PARA UNIFORMES DE COMBATE, FATIGA Y ASISTENCIA
NTMD 0335- ACTUALIZACIÓN VIGENTE “CONFECCIÓN UNIFORME CAMUFLADO ARMADA NACIONAL
NTMD 0336- ACTUALIZACIÓN VIGENTE “DISEÑO DEL CAMUFLADO ARMADA NACIONAL,  por ser de carácter reservado de la NTMD del material textil objeto de contratación se suministrará a los interesados en participar, previa suscripción del formato “PACTO DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN”
	 
 
	 
 

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en las normas citadas anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	Composición 
	100% poliéster
	 
	 

	
Coordenadas CIEL*a*b 
	 
	 

	Color
	L*
	a*
	b*
	Decmc = 1.5
	 
	 

	VERDE CLARO (BASE)
	61.88
	-6.03
	14.64
	1.5
	 
	 

	VERDE CLARO (MEDIO)
	53.89
	-9.88
	22.42
	1.5
	 
	 

	VERDE OSCURO (MEDIO)
	48.73
	-10.03
	19.18
	1.5
	 
	 

	VERDE OSCURO 
	38.03
	-11.95
	10.18
	1.5
	 
	 

	MARRÓN
	30.39
	3.13
	10.18
	1.5
	 
	 

	CAFÉ OSCURO
	21.36
	1.59
	2.86
	1.5
	 
	 

	Tipo de tejido
	Rip-Stop Tafetán 1x1 con una línea en alto relieve cada 6 mm ± 1 mm hecha con doble hilo y/o retorcidos en la urdimbre y en la trama
	 
	 

	Para las TELA camufladas de la Armada Nacional, dado que no cuentan con un área suficientemente grande para una lectura confiable de cada color, para la verificación de las coordenadas de color establecidas en la presente norma, el fabricante de la tela debe estampar los colores sólidos (sin líneas ondulantes ni otro diseño superficial) en círculos de 10 mm ± 1 mm de diámetro en uno de sus orillos, estos deberán estar dentro del diseño de la tela camuflada pixelada y hacer parte del ancho útil o cortable de la tela.
	 
	 

	Ancho útil de la tela sin incluir orillos, en cm    Mínimo
	150
	 
	 

	Número de hilos dado en hilos/cm  
	 
	 

	Urdimbre                                                           Mínimo
	47
	 
	 

	Trama                                                               Mínimo
	30
	 
	 

	Resistencia a la tensión en N 
	 
	 

	Urdimbre                                                           Mínimo
	1400
	 
	 

	Trama                                                               Mínimo
	400
	 
	 

	Resistencia al desgarre en  N 
	 
	 

	Urdimbre                                                           Mínimo
	40
	 
	 

	Trama                                                               Mínimo
	25
	 
	 

	Peso, en g/m²                                                  Mínimo
	240
	 
	 

	Cambio dimensional en urdimbre y trama, en %
	± 2
	 
	 

	Resistencia al deslizamiento de los hilos en costura en N,                                                                Mínimo
	178
	 
	 

	Rigidez de la tela en g
	250 a 450
	 
	 

	Solidez del color al lavado después de tres ciclos.
	 
	 

	Tipo de lavado
	3A
	 
	 

	Cambio de color                                                Mínimo
	4
	 
	 

	Manchado                                                         Mínimo
	4
	 
	 

	Solidez del color a la traspiración. 
	 
	 

	Cambio de color                                                Mínimo
	4
	 
	 

	Manchado                                                         Mínimo
	4
	 
	 

	Solidez del color a la luz.
	 
	 

	Horas de exposición
	80 
	 
	 

	Calificación escala de grises, 
	 
	 

	Marrón, gris, oliva, café oscuro y negro            Mínimo
	3
	 
	 

	Demás colores y verde PONAL                        Mínimo
	4
	 
	 

	Solidez del color al frote de la tela camuflada 
	 
	 

	En seco, todos los colores,                              Mínimo
	4
	 
	 

	En húmedo, colores                                                    
	 
	 

	Verde oscuro, café oscuro, marrón, negro,      Mínimo
	2-3
	 
	 

	En húmedo demás colores                               Mínimo
	3-4
	 
	 

	Solidez del color a la abrasión 
	 
	 

	N° de ciclos
	10000
	 
	 

	Calificación escala de grises,
	3-4
	 
	 

	Tendencia a la formación de motas,                 Mínimo
	4
	 
	 

	PH del agua extraída de la tela terminada
	5,5 a 8,5
	 
	 

	Reducción de la actividad microbiana tras 30 lavados, en %                                                   Mínimo
	90
	 
	 

	la tela camuflada debe ser teñida en un tono base y luego sobreimpresa con el diseño y registro de las respectivas áreas del camuflado de la fuerza según corresponda
	 
	 

	La urdimbre debe estar conformada por filamentos continuos texturizados de microfibra y la trama por filamentos continuos texturizados de microfibra alternados 1 a 1 con hilos hilados (spun).
	 
	 

	La línea en alto relieve debe contarse como un solo hilo tanto en la urdimbre como en la trama
	 
	 

	Las solideces del color del camuflado se deben realizar por color y las probetas se deben cortar de tal manera que el color a evaluar sea el de mayor cobertura
	 
	 

	Para la calificación de solidez del color al lavado, cambio del color marrón en tela pixelada, se admite una calificación de 3-4
	 
	 

	Que la tela está exenta de materiales y productos de acabados que causen irritación sobre la piel o puedan resultar perjudiciales para la salud.
	 
	 

	Que la tela empleó materias primas antiestáticas o se le aplicaron tratamientos antiestáticos.
	 
	 

	Que las materias primas y componentes químicos han sido usados comercialmente con seguridad, que el uso en contacto con la piel ha sido prolongado bajo condiciones normales, sin afectar la salud humana y que se encuentran dentro de los límites de la norma OEKO-TEX® Standard 100, para los productos clase II.
	 
	 

	Que la totalidad de las materias e insumos usados en la fabricación de la tela, así como los procesos productivos empleados en su fabricación, cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.
	 
	 

	Presentación
	Rollos de 120 a 160 metros. Como máximo dos empates en longitudes de 120 metros y máximo tres empates en longitudes mayores a 120 y hasta 160 metros y una distancia mínima entre empates de 15 metros.
En rollos sin empate se admite una longitud de 180 metros.
Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo
Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m
	 
	 

	
Empaque 
	Se debe enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos.
Debe venir en bolsa plástica negra polietileno con un espesor mínimo de 0,07mm; la bolsa debe contar con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y Rotulado

	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y nombre referenciado en el inventario de la fábrica, descripción y color de la tela (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.




	1.37 PAÑO BLANCO HUESO FUERZA AÉREA

	1.38 PAÑO AZUL MEDIA NOCHE FUERZA AÉREA

	Unidad de medida
	Metro

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	NTMD-0007- ACTUALIZACIÓN VIGENTE 
TELA DE PAÑO PARA UNIFORMES

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	CARACTERÍSTICAS
	REQUISITOS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	TIPO DE TEJIDO
	TIPO VI TAFETÁN
	
	

	Composición
	 
	 
	 

	Lana, en %                                                                        Mínimo 
	43
	 
	 

	Poliéster, en %
	el resto
	 
	 

	Número de hilos en
	 
	 
	 

	Urdimbre, en hilos/cm                                                       Mínimo 
	20
	 
	 

	Número de hilos en
	 
	 
	 

	Trama, en hilos/cm                                                           Mínimo 
	19
	 
	 

	Peso, en g/m²                                                                   Mínimo                                      
	220
	 
	 

	Ancho de la tela (sin incluir orillos) en Metros                  Mínimo 
	1,50
	 
	 

	Resistencia a la tensión Urdimbre en Newton                  Mínimo 
	510
	 
	 

	Resistencia a la tensión en Trama en Newton                 Mínimo
	510
	 
	 

	Resistencia al desgarre en Newton (método elmendorf) Urdimbre y Trama                                                             Mínimo 
	36
	 
	 

	Cambio dimensional, en %                                              Máximo 
	2
	 
	 

	Solidez del color al lavado:        Tipo de lavado
	SECO
	 
	 

	Cambio de color                                                               Mínimo 
	4
	 
	 

	Manchado                                                                        Mínimo 
	4
	 
	 

	Solidez del color al frote:
	 
	 
	 

	En seco                                                                           Mínimo 
	4
	 
	 

	En húmedo                                                                      Mínimo 
	4
	 
	 

	Solidez del color a la traspiración:        
	 
	 
	 

	Cambio de color                                                               Mínimo 
	4
	 
	 

	Manchado                                                                         Mínimo 
	4
	 
	 

	Solidez del color a la luz:        
	 
	 
	 

	Calificación                                                                       Mínimo 
	4
	 
	 

	Exposición en horas                                                         Mínimo 
	20
	 
	 

	Tendencia al enmotamiento                                             Mínimo 
	4
	 
	 

	Resistencia al deslizamiento de los hilos, urdimbre y trama en  
                                                                                         Mínimo                                                                                                                                                                   
	110
	 
	 

	El poliéster y la lana deben estar íntimamente ligados en el hilo de la tela, tanto en trama como en urdimbre. Este requisito debe ser reportado por el laboratorio al efectuar la prueba de composición.
	 
	 

	Coordenadas CIELAB para los colores de las telas de paño
	 
	 

	TIPO DE TEJIDO
	L*
	a*
	b*
	Decmc (2:1) Máximo
	 
	 

	TIPO VI    TAFETÁN  (Blanco hueso)
	89.90
	-0.06
	8,50
	1,00
	
	 

	TIPO VI    TAFETÁN  (Azul media noche) 
	18.70
	0.30
	-5.00
	1.0
	
	

	Presentación
	Las telas se deben enrollar en centros de cartón u otro tipo de material que no afecte las propiedades de la tela.  En cualquier caso deben cubrirse con películas o bolsas plásticas de polietileno negro de un espesor mínimo 0,03 mm.
Los rollos de tela de paño deben contener un mínimo de 60 m de longitud con máximo un empate.
La  distancia  entre  empates  debe  ser  de  mínimo  15  m. En los rollos de tela que traen empates estos deben venir en un mismo tono.  Las uniones de empate deben ser cosidas con hilo blanco o marcadas con hilo de otro color en el orillo.
	 
	 

	
	Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y Rotulado

	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y nombre referenciado en el inventario de la fábrica, descripción y color de la tela (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Comparación visual. Cuando la diferencia de color DEcmc sea superior a 1.0 e inferior o igual a 1.3, se debe efectuar una comparación visual de la tela con una muestra patrón. La tela no debe presentar una calificación inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare contra la muestra patrón, La muestra patrón debe ser establecida por la entidad contratante. 

	Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.



	1.39 TELA PAÑO TIPO V DIAGONAL 2X2 (FUERZA AÉREA)

	Unidad de medida
	Metro

	Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela.
	NTMD-0007- ACTUALIZACIÓN VIGENTE 
TELA DE PAÑO PARA UNIFORMES

	Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también  se encuentran:

	CARACTERÍSTICAS
	REQUISITOS EXIGIDOS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	TIPO DE TEJIDO
	TIPO V DIAGONAL 2X2
	
	

	Composición
Lana, en %                                                      
	De 42% a 48% Lana y el resto poliéster hasta completar el 100%
	 
 
	 
 

	Número de hilos en
Urdimbre, en hilos/cm                          Mínimo                                             
	 
27
	 
 
	 
 

	Número de hilos en
Trama, en hilos/cm                              Mínimo                                                         
	 
25
	 
 
	 
 

	Peso, en g/m²                                                                                       
	De 265 a 288
	 
	 

	Ancho de la tela (sin incluir orillos) en Metros
                                                             Mínimo 
	1,52
	 
	 

	Resistencia a la tensión Urdimbre en Newton 
                                                            Mínimo                                                                     
	800
	 
	 

	Resistencia a la tensión en Trama en Newton
                                                             Mínimo
	650
	 
	 

	Resistencia al desgarre en Newton (método elmendorf) 
Urdimbre                                             Mínimo                                                                     
Trama                                                  Mínimo                                                                  
	

40
35
	 
	 

	Cambio dimensional, en %      
                                                            Máximo 
	2
	 
	 

	Solidez del color al lavado:        Tipo de lavado
	SECO
	 
	 

	Cambio de color                                  Mínimo                                                        
	4
	 
	 

	Manchado                                            Mínimo                            
	4
	 
	 

	Solidez del color al frote:
	 
	 
	 

	En seco                                                Mínimo                                                                  
	4
	 
	 

	En húmedo                                           Mínimo                                                                   
	4
	 
	 

	Solidez del color a la traspiración:        
	 
	 
	 

	Cambio de color                                    Mínimo                                                          
	4
	 
	 

	Manchado                                             Mínimo                                                            
	4
	 
	 

	Solidez del color a la luz:        
	 
	 
	 

	Calificación                                            Mínimo                                                        
	4
	 
	 

	Exposición en horas                              Mínimo                                                  
	30
	 
	 

	Tendencia al enmotamiento                  Mínimo                                       
	4
	 
	 

	Resistencia al deslizamiento de los hilos, urdimbre y trama en                              Mínimo                                                 
	110
	 
	 

	El poliéster y la lana deben estar íntimamente ligados en el hilo de la tela, tanto en trama como en urdimbre. Este requisito debe ser reportado por el laboratorio al efectuar la prueba de composición.
	 
	 

	Coordenadas CIELAB para los colores de las telas de paño
	 
	 

	FUERZA
	TIPO DE TEJIDO
	L*
	a*
	b*
	DEcmc (2:1) Máximo
	 
	 

	Fuerza Aérea
	TIPO V 
DIAGONAL 2X2     (Azul )
	19.98
	-0,08
	-9.2
	1.00
	 
	 

	Presentación
	Las telas se deben enrollar en centros de cartón u otro tipo de material que no afecte las propiedades de la tela.  En cualquier caso deben cubrirse con películas o bolsas plásticas de polietileno negro de un espesor mínimo 0,03 mm.
Los rollos de tela de paño deben contener un mínimo de 60 m de longitud con máximo un empate.
La  distancia  entre  empates  debe  ser  de  mínimo  15  m. En los rollos de tela que traen empates estos deben venir en un mismo tono.  Las uniones de empate deben ser cosidas con hilo blanco o marcadas con hilo de otro color en el orillo.
	 
	 

	
	Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable.
	 
	 

	Empaque y Rotulado

	Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
	
	

	
	Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso.
	
	

	
	Código y nombre referenciado en el inventario de la fábrica y descripción  (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
	
	

	
	Composición de la tela, en %.
	
	

	
	Longitud de la pieza o rollo, en metros.
	
	

	
	Peso
	
	

	
	Ancho útil
	
	

	
	Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806.
	
	

	
	Nombre del fabricante o marca registrada.
	
	

	
	País de origen.
	 
	 

	
	Identificación del número de tono.
	 
	 

	
	Fecha y número del contrato.
	 
	 

	
	Ítem del contrato
	 
	 

	
	Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad.
	 
	 

	Comparación visual. Cuando la diferencia de color DEcmc sea superior a 1.0 e inferior o igual a 1.3, se debe efectuar una comparación visual de la tela con una muestra patrón. La tela no debe presentar una calificación inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare contra la muestra patrón, La muestra patrón debe ser establecida por la entidad contratante. 

	Nota: Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad.



NOTAS 

NOTA 1: en caso que las especificaciones técnicas de la Policía Nacional (ET-PN), normas técnicas del Ministerio de Defensa (NTMD), de uno o más elementos contemplados en el presente proceso sea actualizada, la firma adjudicataria deberá adquirir el compromiso de suministrar los elementos de acuerdo a los requisitos de las nuevas versiones de las normas; para tal efecto de requerirse hacer ajustes en los precios unitarios, estos se harán de acuerdo con 2 cotizaciones de empresas independientes y la del contratista, analizadas por el supervisor del contrato para determinar el precio unitario, acorde con las variaciones realizadas. Estos cambios serán avisados al contratista por parte del supervisor del contrato con mínimo 15 días de anticipación.

Una vez determinado el precio del bien, el supervisor del contrato mediante acta en la cual se establece el valor de la (s) materia prima (s) y demás compromisos pactados, será enviado a la Dirección General de la Entidad para su respectiva evaluación y aprobación por parte del ordenador del gasto.

Una vez aprobada dicha modificación por el ordenador del gasto, se deberá realizar el trámite correspondiente al modificatorio del contrato.

NOTA 2: En caso de requerirse algúna materia prima no relacionada en el anexo técnico, el proponente seleccionado se compromete a seguir con el siguiente procedimiento:

1. Se presentará al contratista por parte del Supervisor, solicitud y ficha técnica del elemento a adquirir, la respuesta a esta solicitud deberá ser entregada con un plazo no mayor a 2 días hábiles, los precios deberán encontrarse dentro del rango del mercado.
2. Los elementos solicitados deberán cumplir con las características de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica 
3. Para la determinación del precio se contará con dos (2) cotizaciones de empresas independientes y la del contratista, más una cotización presentada por la Fábrica de Confecciones, una vez allegadas las cotizaciones se someterá a un análisis comparativo por parte del supervisor del contrato en el cual se consideran los precios del mercado, la oportunidad y favorabilidad de la oferta, únicamente se viabilizara la cotización de menor precio y el contratista se someterá al menor precio de adquisición. 
4. El precio debe incluir todos los gastos, costos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, entendiendo que se asumen por cuenta del proponente.
5. Los elementos serán incluidos en la lista de entrega periódica en las mismas condiciones de suministro de bienes previstos en el presente estudio, así mismo, los precios ofrecidos se mantendrán durante la ejecución del contrato.
6. Todas las entregas deberán reportarse con la presentación de la respectiva remisión y factura, discriminando la relación de los elementos con su respectivo valor, que deberá ser concordante con el valor aprobado por el supervisor del contrato.
7. Una vez determinado el precio del bien, el supervisor del contrato mediante acta en la cual se establece el valor del (los) insumo y/o materia prima (s) y demás compromisos pactados, será enviada a la Dirección General de la Entidad para su respectiva evaluación y aprobación por parte del ordenador del gasto.
8. Una vez aprobada dicha modificación por el ordenador del gasto, se deberá realizar el trámite correspondiente al modificatorio del contrato.

NOTA 3. ROTULADO

Para la entrega de los elementos, la empresa adjudicataria deberán rotular las unidades de empaque de los productos, con la siguiente información:

CAMPOS DE TELA
	Columna 
	Tipo
	Descripción

	VendorUniqueID
	Una sola línea de texto
	ID único

	VendorLot #
	Una sola línea de texto
	Número de lote

	BENEFICIOS
	Número
	ID de solicitud de compra

	PRItemID
	Número
	ID de línea de solicitud de compra

	inv2Vendor
	Una sola línea de texto
	Nombre del proveedor

	Contrdescr
	Una sola línea de texto
	Descripción

	PRColor
	Una sola línea de texto
	Color

	PRQty
	Número
	Cantidad de solicitud de compra

	PRUOM
	Una sola línea de texto
	Unidad de medida de solicitud de compra

	Ancho
	Número
	Ancho

	Largura
	Número
	Largura

	Peso
	Número
	Peso

	Peso alquitrán
	Número
	Tela / ArtículoSolo peso

	InvrNotes1
	Varias líneas de texto
	Notas

	PartCount
	Número
	Recuento de piezas

	Th-AMTCone
	Número
	Recuento de conos

	Th-AMTPack
	Número
	Amt por paquete

	TH-AMTBOX
	Número
	Unidades por Caja

	TH-PACBOX
	Número
	Pack por caja

	RawMatrialType
	Una sola línea de texto
	Tipo textil (tela, botón, etc.)

	RemisionNumber
	Número
	Número de remisión


Los Vendedores o distribuidores DEBEN poner un "|| Entre cada campo

[image: Qr code

Description automatically generated]

CAMPOS DE PIEZAS
	Columna 
	Tipo
	Descripción

	VendorUniqueID
	Una sola línea de texto
	ID único

	VendorLot #
	Una sola línea de texto
	Número de lote

	BENEFICIOS
	Número
	ID de solicitud de compra

	PRItemID
	Número
	ID de línea de solicitud de compra

	inv2Vendor
	Una sola línea de texto
	Nombre del proveedor

	Contrdescr
	Una sola línea de texto
	Descripción

	PRColor
	Una sola línea de texto
	Color

	PRQty
	Número
	Cantidad de solicitud de compra

	PRUOM
	Una sola línea de texto
	Unidad de medida de solicitud de compra

	Ancho
	Número
	Ancho

	Largura
	Número
	Largura

	Peso
	Número
	Peso

	Peso alquitrán
	Número
	Peso de la tela solo

	InvrNotes1
	Varias líneas de texto
	Notas

	PartCount
	Número
	Recuento de piezas

	Th-AMTCone
	Número
	Recuento de conos

	Th-AMTPack
	Número
	Amt por paquete

	TH-AMTBOX
	Número
	Unidades por Caja

	TH-PACBOX
	Número
	Pack por caja

	RawMatrialType
	Una sola línea de texto
	Tipo textil (tela, botón, etc.)

	RemisionNumber	
	Número	
	Número de remisión



Los Vendedores o distribuidores DEBEN poner un "|| Entre cada campo
[image: Qr code
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NOTA 4. VISITA TÉCNICA VOLUNTARIA 

[bookmark: _Hlk95440156]Con el fin de revisar muestras patrón (Para los lotes que aplique) y estructurar la oferta, los interesados podrán hacer una visita técnica no obligatoria a las instalaciones de la Fábrica de Confecciones del FORPO, ubicada en la carrera 51D N° 46 - 02 sur, barrio Venecia (Bogotá D.C.), teléfonos 5640509-5640788.

Parra realizar la visita, los interesados la podrán solicitar a través de la plataforma SECOP II, para su realización a más tardar en la fecha límite para presentación de observaciones, indicando la siguiente información:

•	Nombre o razón social del interesado solicitante 
•	Nombre e identificación del funcionario que participará en la visita

El Fondo Rotatorio de la Policía no será responsable del transporte, ni de la movilización de los interesados que realicen la visita técnica, ni de ningún gasto que se genere para su realización.

Los interesados en participar en este proceso de contratación, no podrán aludir desconocimiento de características técnicas por su no asistencia a la visita técnica, siendo de su total responsabilidad su participación o no y los resultados que durante la vista se generen.

Una vez terminada la visita no se volverá a realizar bajo ninguna circunstancia. 

La persona encargada de atender la visita técnica, estará a cargo del funcionario que sea designado por la coordinación de la Fábrica de Confecciones.


DOCUMENTOS A APORTAR PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:
Para las entregas parciales o totales se realizarán de acuerdo a la GTMD-0004-A3 “EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA”, la cual cita en su numeral 3.1.5 lo siguiente:

(…)

“Dentro de los plazos descritos en los contratos podrán realizarse entregas parciales, de común acuerdo entre el contratante y el contratista, para lo cual este último deberá presentar el respectivo certificado de conformidad por cada entrega parcial y se aplicará su evaluación técnica aplicando el numeral 3.1 al 3.9 de la presente guía”

(…)


LOTE 1. TELAS
	
	EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	Cumple 
	No cumple

	ANEXO TÉCNICO
	Anexo técnico, diligenciamiento de cumplimiento de las especificaciones técnicas, firmada por el Representante Legal.
	
	
	

	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
	Declaración de conformidad de acuerdo con la NTC-ISO/IEC-17050-1 y NTC-ISO/IEC-17050-2 en la cual garantice el cumplimiento de la totalidad de los parámetros establecidos en el anexo técnico, firmada por el Representante Legal.
	Declaración de conformidad de acuerdo con la NTC-ISO/IEC-17050-1 y NTC-ISO/IEC-17050-2 en la cual garantice el cumplimiento de la totalidad de los parámetros establecidos en el anexo técnico, firmada por el Representante Legal.
	
	

	
	Ficha técnica del fabricante que incluya todos los materiales de composición. (Que debe ser coincidente con lo requerido en la ficha técnica).
Vida útil del elemento.

Debe indicar que el material no es reutilizado ni re manufacturado.
	Ficha técnica del fabricante que incluya todos los materiales de composición. (Que debe ser coincidente con lo requerido en la ficha técnica).
Dimensiones del lote y número de serie.
Descripción de los controles de calidad realizados, debe incluir la verificación de diseño inspecciones Vida útil del elemento.
Debe indicar que el material no es reutilizado ni re manufacturado.
	
	

	IDONEIDAD TÉCNICA
	Certificación de los fabricantes (no mayor a treinta (30) días anterior al cierre del presente proceso), con vigencia del plazo de ejecución y liquidación del contrato, debe ser conferida directamente al oferente, en la que conste de manera clara y expresa que se cuenta con la autorización para ofrecer y vender el material textil para confección. 
	
	
	

	CAPACIDAD OPERATIVA
	Certificación de fabricante en el cual indique que Que cuenta con capacidad operativa de fabricación mensual de 100.000 metros de la TELA RIP STOP AZUL OSCURO 100 % POLIÉSTER, ítem 1.02; con área productiva aproximada de 100.000 m2.
Que en caso de ser adjudicatario, se compromete a realizar entregas de 100.000 metros mensuales de tela rip stop azul oscura 100% poliéster, ítem 1.02, tecnología requerida, capacidad instalada, sitios de almacenamiento, medios de transporte y demás infraestructura administrativa, logística y de personal.

(certificación no mayor a treinta (30) días anterior al cierre del presente proceso)
	
	
	

	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
	
	GTMD-0004 versión actualizada para “EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA  (numeral 3.7 Certificación)[image: ]
	
	

	GARANTÍA TÉCNICA
	Garantía técnica mínima de doce (12) meses, firmada por el Representante Legal.
	Garantía técnica mínima de doce (12) meses, firmada por el Representante Legal.
	
	

	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST
	Certificación  de cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, firmada por el Representante Legal y el Responsable de Ejecución del Sistema SG-SST (Con licencia vigente), del oferente, de acuerdo a lo estipulado en Resolución No. 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo.
	
	
	

	
	Certificación de cumplimiento del protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, tipificado en la Resolución N°. 000666 de 2020 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y demás normas decretadas por el Gobierno Nacional y el Distrito de Bogotá expedidas por la Emergencia Sanitaria y que se encuentran vigentes.
	
	
	

	ASPECTO AMBIENTAL
	Certificación expedido por el representante legal y firmado por un técnico, tecnólogo o profesional ambiental, en el cual acredite el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable a las actividades de la producción de los insumos o materias primas a adquirir con el presente contrato. En caso, de que el oferente sea un comercializador o distribuidor, el documento a presentar debe ser expedido por el fabricante de los insumos o materias primas.
	Plan de Gestión Ambiental y/o su equivalente.
Fichas técnicas que especifiquen los componentes y porcentajes de composición de las bolsas.
	
	



NOTA: Para los extranjeros sin sucursal ni domicilio en Colombia, deberán presentar certificación firmada por el representante legal o documento equivalente a su país de origen. 

GARANTÍA TÉCNICA 
Garantía técnica mínima de doce (12) meses, firmada por el Representante Legal.

Al presentarse algún defecto de calidad que afecte el uso previsto sobre el bien suministrado, este debe ser subsanado en un período máximo de quince días (15) hábiles sin costo adicional para la ENTIDAD CONTRATANTE. El porcentaje de elementos que presenten fallas durante los meses de garantía no podrá exceder al diez (10%) por ciento de la totalidad de los bienes adquiridos. En caso de presentarse este hecho, se hará efectiva la póliza de garantía que ampara el cumplimiento del Contrato, y la calidad de los bienes ofrecidos por el CONTRATISTA.


Elaboró:




Mediante el diligenciamiento y suscripción del presente anexo, manifiesto, que acepto y me comprometo a cumplir con todos y cada una de las especificaciones técnicas mínimas establecidas.




________________________________________________________
FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE
IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL:
[bookmark: _GoBack]
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