CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

“SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA”

LOTE 1: TELAS

# Características mínimas que se deben cumplir EN LA EJEUCION DEL CONTRATO:

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- |
| La materia prima requeridas para la confección de prendas deben cumplir con las características técnicas contempladas en el presente anexo. |  |  |
| El plazo máximo para la entrega de materias primas solicitadas en los treinta (30) días para el material textil nacional y (60) sesenta días para el material textil importado contados a partir de la fecha de la comunicación por parte del supervisor. anexando para su entrega el correspondiente manifiesto de importación. |  |  |
| En el caso de presentarse devolución por no conformidad en el material textil, el tiempo de respuesta a la resposición de la tela no podrá superar los 15 días calendario. |  |  |
| Todo material textil, que sean requeridos deberán ingresar al Almacén General de la Entidad, ubicado en el complejo industrial Santa Lucía, Kilómetro 3.3 vía Funza, bodega 15D, con su respectiva remisión y/o acta de ingreso, deberán ser entregados en compañía de un funcionario del Almacén General, funcionario de grupo de control de calidad de la Fábrica y el supervisor del contrato o a quien él delegue. |  |  |
| Siguiendo con lo establecido en la GTMD 0004-A3 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA”, versión actualizada, se solicitará DECLARACIONES DE CONFORMIDAD de primera y segunda parte o CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, los cuales deben ir debidamente soportados con sus informes de laboratorio donde se acredite el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de las fichas técnicas del presente proceso. |  |  |

La materia prima requerida para la confección de uniformes deberá cumplir con las siguientes normas y especificaciones técnicas:

Policía Nacional: NTMD 0328-ACTUALIZACIÓN VIGENTE TELA PARA UNIFORMES DE COMBATE, FATIGA Y ASISTENCIA, NTMD-0370 - NTMD-0371 ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME No. 4 DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA MASCULINO Y FEMENINO POLICÍA NACIONAL, ET-PN-GRUCA-DIRAF-239 ACTUALIZACIÓN VIGENTE, ET-PN-270- ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME PARA OPERACIONES ESPECIALES “COPES – JUNGLA”, NTMD-0007-ACTUALIZACIÓN VIGENTE TELA DE PAÑO PARA UNIFORMES ET-PN-126- ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME DE GALA ECSAN, NTMD-0353 ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME CEREMONIA FEMENINO POLICÍA NACIONAL NTMD-0179- ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME CEREMONIA MASCULINO POLICÍA NACIONAL, NTMD-0372- ACTUALIZACIÓN VIGENTE CHAQUETA DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA NACIONAL ET-PN-298 - ACTUALIZACIÓN VIGENTE CAMISA TIPO POLO MANGA LARGA POLICIA ET – PN – 131 – ACTUALIZACIÓN VIGENTE “UNIFORME DE CALLE PARA MATERNIDAD POLICÍA NACIONAL” NTMD-0133- ACTUALIZACIÓN VIGENTE CONFECCIÓN UNIFORME N°3 MASCULINO POLICIA NACIONAL NTMD-0173- ACTUALIZACIÓN VIGENTE CONFECCIÓN DE UNIFORMES N° 3 FEMENINO POLICIA NACIONAL NTMD-1073- ACTUALIZACIÓN VIGENTE CONFECCIÓN UNIFORME # 3 FEMENINO POLICIA NACIONAL Armada Nacional: NTMD 0335- ACTUALIZACIÓN VIGENTE “CONFECCIÓN UNIFORME CAMUFLADO ARMADA NACIONAL NTMD 0336- ACTUALIZACIÓN VIGENTE “DISEÑO DEL CAMUFLADO ARMADA NACIONAL, por ser de carácter reservado de la NTMD Fuerza Áerea: NTMD-0007-ACTUALIZACIÓN VIGENTE TELA DE PAÑO PARA UNIFORMES Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Ficha técnica 1.33 TELA AZUL PIXELADO 100% POLIESTER , 1.34 TELA INPEC CLASE A PIXELADO GRIS CAMUFLADO (GROPE), 1.35 TELA RIP STOP CLASE A, PARA GORRA BEISBOLERA INPEC

La verificación de los requisitos establecidos en la presente norma técnica estará sujeta a los lineamientos establecidos en la Guía Técnica GTMD-0004 “EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA”, actualización vigente, o la que la modifique o reemplace. Link de consulta: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Mindefensa/Normas%20Tecnicas/Archivos/GU%c3%8dAS/GTMD-0004-%20A3.pdf

# FICHAS TÉCNICAS

- LOTE 1. TELAS

TELA RIP STOP

| 1.01 TELA RIP STOP VERDE ACEITUNA 100 % POLIÉSTER |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.02 TELA RIP STOP ZUL OSCURO 100 % POLIÉSTER |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad de medida |  |  |  |  | Metro |  |  |
| REQUISITOS |  |  |  |  | TIPO 4 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. |  |  |  |  | NTMD 0328-ACTUALIZACIÓN VIGENTE TELA PARA UNIFORMES DE COMBATE, FATIGA Y ASISTENCIA |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |  |  |  |  |
| Composición |  |  |  |  | 100% poliéster |  |  |
| Tipo de tejido |  |  |  |  | Rip-Stop Tafetán 1x1 con una línea en alto relieve cada 6 mm ± 1 mm hecha con doble hilo y/o retorcidos en la urdimbre y en la trama |  |  |
| Coordenadas CIELAB |  |  |  |  |  |  |  |
| Color | L* | a* | b* |  | ΔEcmc |  |  |
| Verde Aceituna | 24 | -2.01 | 4.93 |  | ≤1,0 |  |  |
| Azul Oscuro | 15,30 | 0,07 | -4,15 |  | ≤1,2 |  |  |
| Ancho útil de la tela sin incluir orillos, en cm Mínimo |  |  |  |  | 150 |  |  |
| Número de hilos dado en hilos/cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Urdimbre Mínimo |  |  |  |  | 47 |  |  |
| Trama Mínimo |  |  |  |  | 30 |  |  |
| Resistencia a la tensión en N |  |  |  |  |  |  |  |
| Urdimbre Mínimo |  |  |  |  | 1400 |  |  |
| Trama Mínimo |  |  |  |  | 400 |  |  |
| Resistencia al desgarre en N |  |  |  |  |  |  |  |
| Urdimbre Mínimo |  |  |  |  | 40 |  |  |
| Trama Mínimo |  |  |  |  | 25 |  |  |
| Peso, en g/m² Mínimo |  |  |  |  | 240 |  |  |
| Cambio dimensional en urdimbre y trama, en % |  |  |  |  | ± 2 |  |  |
| Resistencia al deslizamiento de los hilos en costura en N, Mínimo |  |  |  |  | 178 |  |  |
| Rigidez de la tela en g |  |  |  |  | 250 a 450 |  |  |
| Solidez del color al lavado después de tres ciclos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de lavado |  |  |  |  | 3A |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Manchado Mínimo |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Solidez del color a la traspiración. |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Manchado Mínimo |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Solidez del color a la luz. |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de exposición |  |  |  |  | 80 |  |  |
| Calificación escala de grises, |  |  |  |  |  |  |  |
| Marrón, gris, oliva, café oscuro y negro Mínimo |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Demás colores y verde PONAL Mínimo |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Solidez del color al frote de la tela verde aceituna |  |  |  |  |  |  |  |
| En seco, Mínimo |  |  |  |  | 4 |  |  |
| En húmedo Mínimo |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Solidez del color a la abrasión |  |  |  |  |  |  |  |
| N° de ciclos |  |  |  |  | 10000 |  |  |
| Calificación escala de grises, |  |  |  |  | 3-4 |  |  |
| Tendencia a la formación de motas, Mínimo |  |  |  |  | 4 |  |  |
| PH del agua extraída de la tela terminada |  |  |  |  | 5,5 a 8,5 |  |  |
| Reducción de la actividad microbiana tras 30 lavados, en % Mínimo |  |  |  |  | 90 |  |  |
| La tela debe ser teñida |  |  |  |  |  |  |  |
| La urdimbre debe estar conformada por filamentos continuos texturizados de microfibra y la trama por filamentos continuos texturizados de microfibra alternados 1 a 1 con hilos hilados (spun). |  |  |  |  |  |  |  |
| La línea en alto relieve debe contarse como un solo hilo tanto en la urdimbre como en la trama |  |  |  |  |  |  |  |
| Que la tela está exenta de materiales y productos de acabados que causen irritación sobre la piel o puedan resultar perjudiciales para la salud. |  |  |  |  |  |  |  |
| Que la tela empleó materias primas antiestáticas o se le aplicaron tratamientos antiestáticos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Que las materias primas y componentes químicos han sido usados comercialmente con seguridad, que el uso en contacto con la piel ha sido prolongado bajo condiciones normales, sin afectar la salud humana y que se encuentran dentro de los límites de la norma OEKO-TEX® Standard 100, para los productos clase II. |  |  |  |  |  |  |  |
| Que la totalidad de las materias e insumos usados en la fabricación de la tela, así como los procesos productivos empleados en su fabricación, cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente. |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación |  |  |  | Rollos de 120 a 160 metros. Como máximo dos empates en longitudes de 120 metros y máximo tres empates en longitudes mayores a 120 y hasta 160 metros y una distancia mínima entre empates de 15 metros. En rollos sin empate se admite una longitud de 180 metros. Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m |  |  |  |
| Empaque |  |  |  | Se debe enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos. Debe venir en bolsa plástica negra polietileno con un espesor mínimo de 0,07mm; la bolsa debe contar con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |  |
| Empaque y Rotulado |  |  |  | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |  |
|  |  |  |  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |  |
|  |  |  |  | Código y nombre referenciado en el inventario de la fábrica, descripción y color de la tela (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |  |
|  |  |  |  | Composición de la tela, en %. |  |  |  |
|  |  |  |  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |  |
|  |  |  |  | Peso |  |  |  |
|  |  |  |  | Ancho útil |  |  |  |
|  |  |  |  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |  |
|  |  |  |  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |  |
|  |  |  |  | País de origen. |  |  |  |
|  |  |  |  | Identificación del número de tono. |  |  |  |
|  |  |  |  | Fecha y número del contrato. |  |  |  |
|  |  |  |  | Ítem del contrato |  |  |  |
|  |  |  |  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.04 TELA RIP STOP 65/ 35 VERDE ACEITUNA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05 TELA RIP STOP 65/ 35 AZUL OSCURA |  |  |  |  |  |  |
| Unidad de medida |  |  | Metro |  |  |  |
| REQUISITOS |  |  | VALORES |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. |  |  | ET-PN-GRUCA-DIRAF-239 ACTUALIZACIÓN VIGENTE |  |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |  |  |  |
| Composición |  |  | 65%± 3%Poliéster -35% ± 3%Algodón |  |  |  |
| Tipo de tejido |  |  | Rip-Stop Tafetán 1x1 con una línea en alto relieve cada 6 mm ± 1 mm hecha con doble hilo y/o retorcidos en la urdimbre y en la trama |  |  |  |
| Ancho útil de la tela sin incluir orillos, en cm Mínimo |  |  | 150 |  |  |  |
| Número de hilos dado en hilos/cm |  |  |  |  |  |  |
| Urdimbre Mínimo |  |  | 40 |  |  |  |
| Trama Mínimo |  |  | 20 |  |  |  |
| Resistencia a la tensión en N |  |  |  |  |  |  |
| Urdimbre Mínimo |  |  | 800 |  |  |  |
| Trama Mínimo |  |  | 400 |  |  |  |
| Resistencia al desgarre en N |  |  |  |  |  |  |
| Urdimbre Mínimo |  |  | 25 |  |  |  |
| Trama Mínimo |  |  | 25 |  |  |  |
| Peso, en g/m² Mínimo |  |  | 230 |  |  |  |
| Cambio dimensional en urdimbre y trama, en % |  |  | ± 2 |  |  |  |
| Resistencia al deslizamiento de los hilos en costura en N, Mínimo |  |  | 178 |  |  |  |
| Rigidez de la tela en g |  |  | 280 a 480 |  |  |  |
| Solidez del color al lavado después de tres ciclos. |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de lavado |  |  | 3A |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Manchado Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Solidez del color a la traspiración. |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Manchado Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Solidez del color a la luz. |  |  |  |  |  |  |
| Horas de exposición |  |  | 80 |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  |  | 3-4 |  |  |  |
| Demás colores y verde PONAL Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Solidez del color al frote |  |  |  |  |  |  |
| En seco, Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| En húmedo Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| PH del agua extraída de la tela terminada |  |  | 5,5 a 8,5 |  |  |  |
| La tela debe ser teñida |  |  |  |  |  |  |
| La línea en alto relieve debe contarse como un solo hilo tanto en la urdimbre como en la trama |  |  |  |  |  |  |
| Que la tela está exenta de materiales y productos de acabados que causen irritación sobre la piel o puedan resultar perjudiciales para la salud. |  |  |  |  |  |  |
| Que la tela empleó materias primas antiestáticas o se le aplicaron tratamientos antiestáticos. |  |  |  |  |  |  |
| Que las materias primas y componentes químicos han sido usados comercialmente con seguridad, que el uso en contacto con la piel ha sido prolongado bajo condiciones normales, sin afectar la salud humana y que se encuentran dentro de los límites de la norma OEKO-TEX® Standard 100, para los productos clase II. |  |  |  |  |  |  |
| Que la totalidad de las materias e insumos usados en la fabricación de la tela, así como los procesos productivos empleados en su fabricación, cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente. |  |  |  |  |  |  |
| Coordenadas CIEL*a*b* |  |  |  |  |  |  |
| COLOR | L* | a* |  | b* |  |  |
| Verde Aceituna | 24 | -2.01 |  | 4.93 |  |  |
| Para el color AZUL OSCURO será de acuerdo a la muestra de referencia definida por la entidad. |  |  |  |  |  |  |
| El color verde aceituna debe presentar una diferencia de color ΔEcmc ≤ 1,0 cuando se Compare contra las coordenadas CIEL*a*b*. |  |  |  |  |  |  |
| Presentación |  |  | Rollos de 120 a 160 metros. Como máximo dos empates en longitudes de 120 metros y máximo tres empates en longitudes mayores a 120 y hasta 160 metros y una distancia mínima entre empates de 15 metros. En rollos sin empate se admite una longitud de 180 metros. Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m |  |  |  |
| Empaque |  |  | Se debe enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos. Debe venir en bolsa plástica negra polietileno con un espesor mínimo de 0,07mm; la bolsa debe contar con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |  |
| Empaque y Rotulado |  |  | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |  |
|  |  |  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |  |
|  |  |  | Código y nombre referenciado en el inventario de la fábrica, descripción y color de la tela (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |  |
|  |  |  | Composición de la tela, en %. |  |  |  |
|  |  |  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |  |
|  |  |  | Peso |  |  |  |
|  |  |  | Ancho útil |  |  |  |
|  |  |  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |  |
|  |  |  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |  |
|  |  |  | País de origen. |  |  |  |
|  |  |  | Identificación del número de tono. |  |  |  |
|  |  |  | Fecha y número del contrato. |  |  |  |
|  |  |  | Ítem del contrato |  |  |  |
|  |  |  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |  |  |  |

| 1.06 TELA RIP STOP 65/ 35 VERDE (COPES) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida |  |  | Metro |  |  |  |
| REQUISITOS |  |  | VALORES |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. |  |  | ET-PN-270- ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME PARA OPERACIONES ESPECIALES “COPES – JUNGLA” |  |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |  |  |  |
| Composición |  |  | 65%± 3%Poliéster -35% ± 3%Algodón |  |  |  |
| Tipo de tejido |  |  | Rip-Stop Tafetán 1x1 con una línea en alto relieve cada 6 mm ± 1 mm hecha con doble hilo y/o retorcidos en la urdimbre y en la trama |  |  |  |
| Ancho útil de la tela sin incluir orillos, en cm Mínimo |  |  | 150 |  |  |  |
| Número de hilos dado en hilos/cm |  |  |  |  |  |  |
| Urdimbre Mínimo |  |  | 40 |  |  |  |
| Trama Mínimo |  |  | 20 |  |  |  |
| Resistencia a la tensión en N |  |  |  |  |  |  |
| Urdimbre Mínimo |  |  | 800 |  |  |  |
| Trama Mínimo |  |  | 600 |  |  |  |
| Resistencia al desgarre en N |  |  |  |  |  |  |
| Urdimbre Mínimo |  |  | 40 |  |  |  |
| Trama Mínimo |  |  | 26 |  |  |  |
| Peso, en g/m² Mínimo |  |  | 210 |  |  |  |
| Cambio dimensional en urdimbre y trama, en % |  |  | ± 2 |  |  |  |
| Solidez del color al lavado, (Unidades AATCC) |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de lavado |  |  | 3A |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Manchado Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Solidez del color al frote, (Unidades AATCC) |  |  |  |  |  |  |
| En seco, Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| En húmedo Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Solidez del color a la luz, (Unidades AATCC) |  |  |  |  |  |  |
| Calificación Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Horas de exposición |  |  | 80 |  |  |  |
| Tendencia a la formación de motas, Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| La tela debe ser teñida |  |  |  |  |  |  |
| Coordenadas CIEL*a*b* |  |  |  |  |  |  |
| COLOR | L* | a* | b* | DEcmc |  |  |
| Verde | 31.05 | -3.24 | 6.51 | Máximo 1,5 |  |  |
| Presentación |  |  | Rollos de 120 a 160 metros. Como máximo dos empates en longitudes de 120 metros y máximo tres empates en longitudes mayores a 120 y hasta 160 metros y una distancia mínima entre empates de 15 metros. En rollos sin empate se admite una longitud de 180 metros. Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m |  |  |  |
| Empaque |  |  | Se debe enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos. Debe venir en bolsa plástica negra polietileno con un espesor mínimo de 0,07mm; la bolsa debe contar con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |  |
| Empaque y Rotulado |  |  | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |  |
|  |  |  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |  |
|  |  |  | Código y descripción, (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |  |
|  |  |  | Composición de la tela, en %. |  |  |  |
|  |  |  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |  |
|  |  |  | Peso |  |  |  |
|  |  |  | Ancho útil |  |  |  |
|  |  |  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |  |
|  |  |  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |  |
|  |  |  | País de origen. |  |  |  |
|  |  |  | Identificación del número de tono. |  |  |  |
|  |  |  | Fecha y número del contrato. |  |  |  |
|  |  |  | Ítem del contrato |  |  |  |
|  |  |  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |  |  |  |

PAÑOS – LANILLAS

| 1.07 PAÑO VERDE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.08 PAÑO AZUL |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.09 PAÑO BLANCO HUESO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 PAÑO NEGRA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 PAÑO GRIS |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad de medida |  |  | Metro |  |  |  |  |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. |  |  | NTMD-0007-ACTUALIZACIÓN VIGENTE TELA DE PAÑO PARA UNIFORMES ET-PN-126- ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME DE GALA ECSAN |  |  |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS |  |  | REQUISITOS |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| TIPO DE TEJIDO |  |  | TIPO VI TAFETÁN |  |  |  |  |
| Composición |  |  |  |  |  |  |  |
| Lana, en % Mínimo |  |  | 43 |  |  |  |  |
| Poliéster, en % |  |  | el resto |  |  |  |  |
| Número de hilos en |  |  |  |  |  |  |  |
| Urdimbre, en hilos/cm Mínimo |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Número de hilos en |  |  |  |  |  |  |  |
| Trama, en hilos/cm Mínimo |  |  | 19 |  |  |  |  |
| Peso, en g/m² Mínimo |  |  | 220 |  |  |  |  |
| Ancho de la tela (sin incluir orillos) en Metros Mínimo |  |  | 1,50 |  |  |  |  |
| Resistencia a la tensión Urdimbre en Newton Mínimo |  |  | 510 |  |  |  |  |
| Resistencia a la tensión en Trama en Newton Mínimo |  |  | 510 |  |  |  |  |
| Resistencia al desgarre en Newton (método elmendorf) Urdimbre y Trama Mínimo |  |  | 36 |  |  |  |  |
| Cambio dimensional, en % Máximo |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Solidez del color al lavado: Tipo de lavado |  |  | SECO |  |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Manchado Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Solidez del color al frote: |  |  |  |  |  |  |  |
| En seco Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| En húmedo Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Solidez del color a la traspiración: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Manchado Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Solidez del color a la luz: |  |  |  |  |  |  |  |
| Calificación Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Exposición en horas Mínimo |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Tendencia al enmotamiento Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Resistencia al deslizamiento de los hilos, urdimbre y trama en Mínimo |  |  | 110 |  |  |  |  |
| El poliéster y la lana deben estar íntimamente ligados en el hilo de la tela, tanto en trama como en urdimbre. Este requisito debe ser reportado por el laboratorio al efectuar la prueba de composición. |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordenadas CIELAB para los colores de las telas de paño |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE TEJIDO | L* | a* |  | b* | Decmc (2:1) Máximo |  |  |
| TIPO VI TAFETÁN (Verde) | 25,0 | -1,00 |  | 6,00 | 1,00 |  |  |
| TIPO VI TAFETÁN (Azul oscuro) | 17,0 | 0,50 |  | -4,50 | 1,00 |  |  |
| TIPO VI TAFETÁN (Blanco hueso) | 90,80 | -1,00 |  | 8,60 | 1,00 |  |  |
| TIPO VI TAFETÁN (negra) | 16.70 | -0.10 |  | -1.30 | 1.0 |  |  |
| TIPO VI TAFETÁN (gris) | 45.80 | 2.10 |  | -1.55 | 1.0 |  |  |
| Presentación | Las telas se deben enrollar en centros de cartón u otro tipo de material que no afecte las propiedades de la tela. En cualquier caso deben cubrirse con películas o bolsas plásticas de polietileno negro de un espesor mínimo 0,03 mm. Los rollos de tela de paño deben contener un mínimo de 60 m de longitud con máximo un empate. La distancia entre empates debe ser de mínimo 15 m. En los rollos de tela que traen empates estos deben venir en un mismo tono. Las uniones de empate deben ser cosidas con hilo blanco o marcadas con hilo de otro color en el orillo. |  |  |  |  |  |  |
|  | Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |  |  |  |  |
| Empaque y Rotulado | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |  |  |  |  |
|  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |  |  |  |  |
|  | Código y nombre referenciado en el inventario de la fábrica, descripción y color de la tela (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |  |  |  |  |
|  | Composición de la tela, en %. |  |  |  |  |  |  |
|  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |  |  |  |  |
|  | Peso |  |  |  |  |  |  |
|  | Ancho útil |  |  |  |  |  |  |
|  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |  |  |  |  |
|  | País de origen. |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificación del número de tono. |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha y número del contrato. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ítem del contrato |  |  |  |  |  |  |
|  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |  |  |  |  |
| Comparación visual. Cuando la diferencia de color DEcmc sea superior a 1.0 e inferior o igual a 1.3, se debe efectuar una comparación visual de la tela con una muestra patrón. La tela no debe presentar una calificación inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare contra la muestra patrón, La muestra patrón debe ser establecida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.12 PAÑO VERDE ESMERALDA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida | Metro |  |  |  |  |  |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. | NTMD-0353 ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME CEREMONIA FEMENINO POLICÍA NACIONAL NTMD-0179- ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME CEREMONIA MASCULINO POLICÍA NACIONAL |  |  |  |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS | REQUISITOS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| TIPO DE TEJIDO | TIPO SARGA |  |  |  |  |  |
| Composición |  |  |  |  |  |  |
| Lana, en % | 100 |  |  |  |  |  |
| Número de hilos en |  |  |  |  |  |  |
| Urdimbre, en hilos/cm Mínimo | 20 |  |  |  |  |  |
| Número de hilos en |  |  |  |  |  |  |
| Trama, en hilos/cm Mínimo | 19 |  |  |  |  |  |
| Peso, en g/m² Mínimo | 220 |  |  |  |  |  |
| Ancho de la tela (sin incluir orillos) en Metros Mínimo | 1,50 |  |  |  |  |  |
| Resistencia a la tensión Urdimbre en Newton Mínimo | 510 |  |  |  |  |  |
| Resistencia a la tensión en Trama en Newton Mínimo | 510 |  |  |  |  |  |
| Resistencia al desgarre en Newton (método elmendorf) Urdimbre y Trama Mínimo | 36 |  |  |  |  |  |
| Cambio dimensional, en % Máximo | 2 |  |  |  |  |  |
| Solidez del color al lavado: Tipo de lavado | SECO |  |  |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo | 4 |  |  |  |  |  |
| Manchado Mínimo | 4 |  |  |  |  |  |
| Solidez del color al frote: |  |  |  |  |  |  |
| En seco Mínimo | 4 |  |  |  |  |  |
| En húmedo Mínimo | 4 |  |  |  |  |  |
| Solidez del color a la traspiración: |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo | 4 |  |  |  |  |  |
| Manchado Mínimo | 4 |  |  |  |  |  |
| Solidez del color a la luz: |  |  |  |  |  |  |
| Calificación Mínimo | 4 |  |  |  |  |  |
| Exposición en horas Mínimo | 20 |  |  |  |  |  |
| Tendencia al enmotamiento Mínimo | 4 |  |  |  |  |  |
| Resistencia al deslizamiento de los hilos, urdimbre y trama en Mínimo | 110 |  |  |  |  |  |
| Nota 1: Debe cumplir con lo establecido en la NTMD 0007 “Tela de paño para uniformes” actualización vigente, tabla 1, tela tipo VI. El material del vivo (ribete) debe ser lana 100%. |  |  |  |  |  |  |
| Coordenadas CIELAB para los colores de las telas de paño |  |  |  |  |  |  |
| VERDE ESMERALDA | L* | a* | b* | Decmc (2:1) Máximo |  |  |
|  | 35,54 | -64,7 | 10,83 | 1.0 |  |  |
| Presentación | Las telas se deben enrollar en centros de cartón u otro tipo de material que no afecte las propiedades de la tela. En cualquier caso deben cubrirse con películas o bolsas plásticas de polietileno negro de un espesor mínimo 0,03 mm. Los rollos de tela de paño deben contener un mínimo de 60 m de longitud con máximo un empate. La distancia entre empates debe ser de mínimo 15 m. En los rollos de tela que traen empates estos deben venir en un mismo tono. Las uniones de empate deben ser cosidas con hilo blanco o marcadas con hilo de otro color en el orillo. |  |  |  |  |  |
|  | Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |  |  |  |
| Empaque y Rotulado | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |  |  |  |
|  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |  |  |  |
|  | Código y nombre referenciado en el inventario de la fábrica, descripción y color de la tela (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |  |  |  |
|  | Composición de la tela, en %. |  |  |  |  |  |
|  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |  |  |  |
|  | Peso |  |  |  |  |  |
|  | Ancho útil |  |  |  |  |  |
|  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |  |  |  |
|  | País de origen. |  |  |  |  |  |
|  | Identificación del número de tono. |  |  |  |  |  |
|  | Fecha y número del contrato. |  |  |  |  |  |
|  | Ítem del contrato |  |  |  |  |  |
|  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |  |  |  |
| Comparación visual. Cuando la diferencia de color DEcmc sea superior a 1.0 e inferior o igual a 1.3, se debe efectuar una comparación visual de la tela con una muestra patrón. La tela no debe presentar una calificación inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare contra la muestra patrón, La muestra patrón debe ser establecida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |  |  |  |

| 1.13 PAÑO VERDE NAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida | Metro |  |  |
| CARACTERÍSTICAS | REQUISITOS |  |  |
| TIPO DE TEJIDO | PLANO DIAGONAL 2X2 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Composición |  |  |  |
| Lana, en % Mínimo | 35 |  |  |
| Poliéster, en % | 65 |  |  |
| Número de hilos en |  |  |  |
| Urdimbre, en hilos/cm Mínimo | 39 |  |  |
| Número de hilos en |  |  |  |
| Trama, en hilos/cm Mínimo | 29 |  |  |
| Peso, en g/m² Mínimo | 300 |  |  |
| Color | verde |  |  |
| Ancho de la tela (sin incluir orillos) en Metros Mínimo | 1,50 |  |  |
| Cambio dimensional, en % Máximo | 2 |  |  |
| Solidez del color al lavado: Tipo de lavado | SECO |  |  |
| Cambio de color Mínimo | 4 |  |  |
| Manchado Mínimo | 4 |  |  |
| Solidez del color al frote: |  |  |  |
| En seco Mínimo | 4 |  |  |
| En húmedo Mínimo | 4 |  |  |
| Solidez del color a la traspiración: |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo | 4 |  |  |
| Manchado Mínimo | 4 |  |  |
| Solidez del color a la luz: |  |  |  |
| Calificación Mínimo | 4 |  |  |
| Exposición en horas Mínimo | 22 |  |  |
| Tendencia al enmotamiento Mínimo | 4 |  |  |
| Resistencia al deslizamiento de los hilos, urdimbre y trama en Mínimo | 110 |  |  |
| Presentación | Las telas se deben enrollar en centros de cartón u otro tipo de material que no afecte las propiedades de la tela. En cualquier caso deben cubrirse con películas o bolsas plásticas de polietileno negro de un espesor mínimo 0,03 mm. Los rollos de tela de paño deben contener un mínimo de 60 m de longitud con máximo un empate. La distancia entre empates debe ser de mínimo 15 m. En los rollos de tela que traen empates estos deben venir en un mismo tono. Las uniones de empate deben ser cosidas con hilo blanco o marcadas con hilo de otro color en el orillo. Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |
| Empaque y Rotulado | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |
|  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |
|  | Código y nombre referenciado en el inventario de la fábrica y descripción de la tela (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |
|  | Composición de la tela, en %. |  |  |
|  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |
|  | Peso |  |  |
|  | Ancho útil |  |  |
|  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |
|  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |
|  | País de origen. |  |  |
|  | Identificación del número de tono. |  |  |
|  | Fecha y número del contrato. |  |  |
|  | Ítem del contrato |  |  |
|  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |

TELA PARA CHAQUETA

| 1.14 TELA 100 % POLIÉSTER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida | Metro |  |  |
| REQUISITOS | VALOR | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. | NTMD-0372- ACTUALIZACIÓN VIGENTE CHAQUETA DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA NACIONAL |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |
| Composición | 100% poliéster |  |  |
| Tipo de tejido | Plano |  |  |
| Color | Amarillo fluorescente de alta visibilidad, según la NTC 5563, azul oscuro, tono a tono con el material principal de la NTMD-0328 actualización vigente, con una calificación mínima en escala de grises de 4, las cuales podrán ser observadas en las instalaciones de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía. |  |  |
| Ancho útil de la tela sin incluir orillos, en cm Mínimo | 150 |  |  |
| Número de hilos/cm |  |  |  |
| Urdimbre Mínimo | 40 |  |  |
| Trama Mínimo | 29 |  |  |
| Peso, en g/m² Mínimo | 135 |  |  |
| Cambio dimensional Máximo | 2 |  |  |
| Solidez del color al lavado. |  |  |  |
| Tipo de lavado | 2A |  |  |
| Cambio de color Mínimo | 4 |  |  |
| Manchado Mínimo | 4 |  |  |
| Solidez del color al frote |  |  |  |
| En seco, Mínimo | 4 |  |  |
| En húmedo Mínimo | 3 |  |  |
| Solidez del color a la luz, Calificación |  |  |  |
| Azul oscuro Mínimo | 4 |  |  |
| Amarillo de alta visibilidad Mínimo | 3-4 |  |  |
| Horas de exposición | 40 |  |  |
| Impermeabilidad | Debe estar de acuerdo con el requisito establecido y el método de evaluación indicado en la NTC-5563 |  |  |
| Repelencia al agua Mínimo | 90 |  |  |
| Trasmisión de vapor de agua, en g/m² día, Mínimo | 30000 |  |  |
| Repelencia a la mugre, Mínimo | 4 |  |  |
| Presentación | Rollos de 120 a 160 metros. Como máximo dos empates en longitudes de 120 metros y máximo tres empates en longitudes mayores a 120 y hasta 160 metros y una distancia mínima entre empates de 15 metros. En rollos sin empate se admite una longitud de 180 metros. Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m |  |  |
| Empaque | Se debe enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos. Debe venir en bolsa plástica negra polietileno con un espesor mínimo de 0,07mm; la bolsa debe contar con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |
| Empaque y Rotulado | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |
|  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |
|  | Código y descripción (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |
|  | Composición de la tela, en %. |  |  |
|  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |
|  | Peso |  |  |
|  | Ancho útil |  |  |
|  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. NO LAVAR EN SECO. |  |  |
|  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |
|  | País de origen. |  |  |
|  | Identificación del número de tono. |  |  |
|  | Fecha y número del contrato. |  |  |
|  | Ítem del contrato |  |  |
|  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |

| 1.15 TELA 100 % POLIÉSTER TÉRMICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida | Metro |  |  |
| REQUISITOS | VALOR | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. | NTMD-0372 -ACTUALIZACIÓN VIGENTE CHAQUETA DE SERVICIO URBANO DE SEGURIDAD CIUDADANA POLICÍA NACIONAL |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |
| Composición | 100% poliéster |  |  |
| Tipo de tejido | De punto perchado |  |  |
| Color | Azul oscuro, tono a tono con el material principal, selección por medio de la carta de colores tono a tono con el color de las telas requeridas para la confección de prendas, estas se podrán observar en las instalaciones de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía |  |  |
| Ancho útil de la tela sin incluir orillos, en cm Mínimo | 150 |  |  |
| Peso, en g/m² | 160 ± 20 |  |  |
| Cambio dimensional en % Máximo | 2 |  |  |
| Solidez del color al lavado. |  |  |  |
| Tipo de lavado | 3A |  |  |
| Cambio de color Mínimo | 4 |  |  |
| Manchado Mínimo | 4 |  |  |
| Solidez del color al frote |  |  |  |
| En seco, Mínimo | 4 |  |  |
| En húmedo Mínimo | 4 |  |  |
| Tendencia a la formación de motas, Mínimo | 4 |  |  |
| Presentación | Rollos de mínimo 80 metros. Como máximo un empate y una distancia mínima entre empates de 15 metros, Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo, Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m |  |  |
|  | Se debe enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos. Debe venir en bolsa plástica negra polietileno con un espesor mínimo de 0,07mm; la bolsa debe contar con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |
| Empaque y Rotulado | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |
|  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |
|  | Código y descripción (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |
|  | Composición de la tela, en %. |  |  |
|  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |
|  | Peso |  |  |
|  | Ancho útil |  |  |
|  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |
|  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |
|  | País de origen. |  |  |
|  | Identificación del número de tono. |  |  |
|  | Fecha y número del contrato. |  |  |
|  | Ítem del contrato |  |  |
|  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |

| 1.16 TEJIDO PUÑOS (AZUL OSCURO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida | Metro |  |  |
| REQUISITOS | VALORES | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Tejido | De punto |  |  |
| Composición, en % Poliéster Algodón Spandex | 60 ± 5 30 ± 5 Restante |  |  |
| Color | Azul oscuro y/o tono a tono con el color de la tela en que será utilizado, estas se podrán observar en la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía. |  |  |
| Ancho de la tela en cm | 80 |  |  |
| Peso, en g/m² | 380 ± 20 |  |  |
| Cambio dimensional, en % Máximo | 2 |  |  |
| Solidez del color al lavado |  |  |  |
| Tipo de lavado | 3A |  |  |
| Cambio de color, Mínimo | 4 |  |  |
| Manchado, Mínimo | 4 |  |  |
| Presentación | Rollos de mínimo 60 metros. |  |  |
|  | Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |
| Empaque y Rotulado | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |
|  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |
|  | Código y descripción (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |
|  | Composición de la tela, en %. |  |  |
|  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |
|  | Peso |  |  |
|  | Ancho útil |  |  |
|  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |
|  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |
|  | País de origen. |  |  |
|  | Identificación del número de tono. |  |  |
|  | Fecha y número del contrato. |  |  |
|  | Ítem del contrato |  |  |
|  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |

TELA 100% POLIESTER VERDE SEQUIA

| 1.17 TELA VERDE SEQUIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida |  | Metro |  |  |  |  |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. |  | ET-PN-298 - ACTUALIZACIÓN VIGENTE CAMISA TIPO POLO MANGA LARGA POLICIA |  |  |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS |  | VALORES |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Tejido |  | Mini piqué |  |  |  |  |
| Ancho útil mínimo en cms |  | 150 |  |  |  |  |
| Composición [%] |  |  |  |  |  |  |
| Poliéster |  | 100 |  |  |  |  |
| Masa por unidad de área, [g/m²] |  | 200 |  |  |  |  |
| Cambio dimensional [%] máximo |  | ± 2 |  |  |  |  |
| Solidez del color al lavado, mínimo [Unidades AATCC] |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de color |  | 4 |  |  |  |  |
| Manchado |  | 4 |  |  |  |  |
| Solidez del color al frote, mínimo [Unidades AATCC] |  |  |  |  |  |  |
| En seco |  | 4 |  |  |  |  |
| En húmedo |  | 4 |  |  |  |  |
| Solidez del color a la luz, mínimo [Unidades AATCC] |  |  |  |  |  |  |
| Calificación |  | 4 |  |  |  |  |
| Hora de exposición |  | 20 |  |  |  |  |
| Tendencia al enmotamiento, mínimo |  | 4 |  |  |  |  |
| Absorbencia de textiles máxima AATCC 79 |  | 5 |  |  |  |  |
| Transmittance or Blocking of UV Radiation through (Transmisión o bloqueo de radiación UV) FabricAATCC 183 (mínimo) |  | 50 UPF |  |  |  |  |
| Coordenadas CIELAB para la camisa |  |  |  |  |  |  |
| Color | L* | a* | b* | DEcmc (2:1) |  |  |
| Verde sequía | 56,0 | -5,0 | 5,0 | Máximo 1,5 |  |  |
| Presentación |  | Rollos de mínimo 80 metros. Como máximo un empate y una distancia mínima entre empates de 15 metros, Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo, Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m. |  |  |  |  |
|  |  | Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |  |  |
| Empaque y Rotulado |  | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |  |  |
|  |  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |  |  |
|  |  | Código y descripción (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |  |  |
|  |  | Composición de la tela, en %. |  |  |  |  |
|  |  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |  |  |
|  |  | Peso |  |  |  |  |
|  |  | Ancho útil |  |  |  |  |
|  |  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |  |  |
|  |  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |  |  |
|  |  | País de origen. |  |  |  |  |
|  |  | Identificación del número de tono. |  |  |  |  |
|  |  | Fecha y número del contrato. |  |  |  |  |
|  |  | Ítem del contrato |  |  |  |  |
|  |  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |  |  |  |

| 1.18 TELA VERDE SEQUIA CAMISA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida |  | Metro |  |  |  |  |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. |  | ET – PN – 131 – ACTUALIZACIÓN VIGENTE “UNIFORME DE CALLE PARA MATERNIDAD POLICÍA NACIONAL” |  |  |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICA |  | REQUISITO |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Ancho útil en cms Mínimo |  | 150 |  |  |  |  |
| Composición, en % Algodón Poliéster |  | 45 a 55 El restante |  |  |  |  |
| Tipo de tejido |  | plano |  |  |  |  |
| Peso, en g/m2 Mínimo |  | 110 |  |  |  |  |
| Numero de hilos/cm Urdimbre Mínimo Trama Mínimo |  | 40 30 |  |  |  |  |
| Resistencia a la tensión, en urdimbre y trama, en N Mínimo |  | 200 |  |  |  |  |
| Resistencia al deslizamiento, en urdimbre y trama, en N Mínimo |  | 120 |  |  |  |  |
| Resistencia al desgarre, en urdimbre y trama, en N Mínimo |  | 7,3 |  |  |  |  |
| Cambio dimensional % Máximo |  | 2 |  |  |  |  |
| Solidez del color al lavado Tipo de lavado Cambio de color, Mínimo Manchado, Mínimo |  | 2A 4 3 |  |  |  |  |
| Solidez del color al frote Seco, Mínimo Húmedo, Mínimo |  | 4 4 |  |  |  |  |
| Solidez del color a la transpiración Cambio de color, Mínimo Manchado, Mínimo |  | 4 4 |  |  |  |  |
| Solidez del color a la luz Calificación, Mínimo Horas de exposición, Mínimo |  | 4 10 |  |  |  |  |
| Planchado permanente Mínimo |  | 4 |  |  |  |  |
| Tendencia a la formación de motas Mínimo |  | 4 |  |  |  |  |
| Coordenadas CIEL*a*b*10º-D65 para los de la tela para la camisa |  |  |  |  |  |  |
| Color | L* | a* | b* | DEcmc(máximo) |  |  |
| Verde | 56.0 | -5.0 | 5.0 | ≤1.0 |  |  |
| Presentación |  | Rollos de mínimo 80 metros. |  |  |  |  |
|  |  | Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |  |  |
| Empaque y Rotulado |  | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |  |  |
|  |  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |  |  |
|  |  | Código y descripción, (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |  |  |
|  |  | Composición de la tela, en %. |  |  |  |  |
|  |  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |  |  |
|  |  | Peso |  |  |  |  |
|  |  | Ancho útil |  |  |  |  |
|  |  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |  |  |
|  |  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |  |  |
|  |  | País de origen. |  |  |  |  |
|  |  | Identificación del número de tono. |  |  |  |  |
|  |  | Fecha y número del contrato. |  |  |  |  |
|  |  | Ítem del contrato |  |  |  |  |
|  |  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |  |  |  |

TELAS LICRADAS

| 1.19 TELA ELÁSTICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida |  |  | Metro |  |  |  |
| REQUISITOS |  |  | VALORES |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. |  |  | ET-PN-270- ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME PARA OPERACIONES ESPECIALES “COPES – JUNGLA” |  |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |  |  |  |
| Composición Poliéster Elastano |  |  | 85 % ± 3 % 15 % ± 3 % |  |  |  |
| Tipo de tejido |  |  | PUNTO |  |  |  |
| Ancho útil de la tela sin incluir orillos, en cm Mínimo |  |  | 150 |  |  |  |
| Solidez del color al lavado, (Unidades AATCC) |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de lavado |  |  | 3A |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Manchado Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Solidez del color al frote, (Unidades AATCC) |  |  |  |  |  |  |
| En seco, Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| En húmedo Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Solidez del color a la luz, (Unidades AATCC) |  |  |  |  |  |  |
| Calificación Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Horas de exposición |  |  | 80 |  |  |  |
| Tendencia a la formación de motas, Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Coordenadas CIEL*a*b* |  |  |  |  |  |  |
| COLOR | L* | a* | b* | Decm |  |  |
| Verde | 31.05 | -3.24 | 6.51 | Máximo 1,5 |  |  |
| Presentación |  |  | Rollos de 120 a 160 metros. Como máximo dos empates en longitudes de 120 metros y máximo tres empates en longitudes mayores a 120 y hasta 160 metros y una distancia mínima entre empates de 15 metros. En rollos sin empate se admite una longitud de 180 metros. Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m |  |  |  |
|  |  |  | Se debe enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos. Debe venir en bolsa plástica negra polietileno con un espesor mínimo de 0,07mm; la bolsa debe contar con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |  |
| Empaque y Rotulado |  |  | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |  |
|  |  |  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |  |
|  |  |  | Código y descripción, (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |  |
|  |  |  | Composición de la tela, en %. |  |  |  |
|  |  |  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |  |
|  |  |  | Peso |  |  |  |
|  |  |  | Ancho útil |  |  |  |
|  |  |  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |  |
|  |  |  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |  |
|  |  |  | País de origen. |  |  |  |
|  |  |  | Identificación del número de tono. |  |  |  |
|  |  |  | Fecha y número del contrato. |  |  |  |
|  |  |  | Ítem del contrato |  |  |  |
|  |  |  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |  |  |  |

| 1.20 TELA TEJIDO DE PUNTO SPANDEX - POLIÉSTER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida | Metro |  |  |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. | ET-PN-131- ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME DE CALLE PARA MATERNIDAD |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |
| REQUISITOS | VALORES | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Tejido | Punto |  |  |
| Ancho útil mínimo en cms | 150 |  |  |
| Composición [%] |  |  |  |
| Poliéster | 90 ± 2 |  |  |
| Spandex | El resto |  |  |
| Peso en g/m² | 245 ±20 |  |  |
| Solidez del color al lavado |  |  |  |
| Cambio de color | 4 |  |  |
| Manchado | 4 |  |  |
| Solidez del color al frote, mínimo |  |  |  |
| En seco | 4 |  |  |
| En húmedo | 4 |  |  |
| Color | Color verde, negro y/o tono a tono con el material principal, el cual podrá ser observado en la fábrica de confecciones. |  |  |
| Presentación | Rollos de mínimo 80 metros. |  |  |
|  | Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |
| Empaque y Rotulado | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |
|  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |
|  | Código y descripción, (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |
|  | Composición de la tela, en %. |  |  |
|  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |
|  | Peso |  |  |
|  | Ancho útil |  |  |
|  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |
|  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |
|  | País de origen. |  |  |
|  | Identificación del número de tono. |  |  |
|  | Fecha y número del contrato. |  |  |
|  | Ítem del contrato |  |  |
|  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |

| 1.21 TELA TEJIDO PUNTO JERSEY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida | Metro |  |  |
| REQUISITOS | VALORES | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Tejido | Punto jersey |  |  |
| Estructura | Minijacguard |  |  |
| Ancho útil mínimo en cms | 150 |  |  |
| Composición [%] |  |  |  |
| Poliéster | 100 |  |  |
| Peso en g/m² Mínimo | 130 |  |  |
| Resistencia al estallido en N] Mínimo | 350 |  |  |
| Solidez del color al lavado |  |  |  |
| Tipo de lavado | 2A |  |  |
| Cambio de color Mínimo | 4 |  |  |
| Manchado Mínimo | 4 |  |  |
| Solidez del color al frote |  |  |  |
| En seco Mínimo | 4 |  |  |
| En húmedo Mínimo | 4 |  |  |
| Solidez del color a la luz |  |  |  |
| Calificación Mínimo | 4 |  |  |
| Hora de exposición Mínimo | 40 |  |  |
| Determinación absorción de la humedad | 90 |  |  |
| Color | selección por medio de la carta de colores tono a tono con el color de las telas requeridas para la confección de prendas, estas se podrán observar en las instalaciones de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía |  |  |
| Presentación | Rollos de mínimo 80 metros. |  |  |
|  | Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |
| Empaque y Rotulado | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |
|  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |
|  | Código y descripción, (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |
|  | Composición de la tela, en %. |  |  |
|  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |
|  | Peso |  |  |
|  | Ancho útil |  |  |
|  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |
|  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |
|  | País de origen. |  |  |
|  | Identificación del número de tono. |  |  |
|  | Fecha y número del contrato. |  |  |
|  | Ítem del contrato |  |  |
|  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |
| La tela será utilizada para la confección de los bolsillos del UNIFORME PARA OPERACIONES ESPECIALES “COPES – JUNGLA” de la POLICÍA NACIONAL |  |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |
| IMAGEN DE REFERENCIA |  |  |  |

FORROS

| 1.22 FORRO (SEDA) POLIÉSTER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida | Metro |  |  |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. | NTMD-0173- ACTUALIZACIÓN VIGENTE CONFECCIÓN DE UNIFORMES N° 3 FEMENINO POLICIA NACIONAL NTMD-0179- ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL NTMD-0133- ACTUALIZACIÓN VIGENTE CONFECCIÓN UNIFORME N°3 MASCULINO POLICIA NACIONAL NTMD-0353 ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |
| CARACTERÍSTICA | VALOR | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Color | Selección por medio de la carta de colores tono a tono con el color de las telas requeridas para la confección de prendas, estas se podrán observar en las instalaciones de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía. |  |  |
| Ancho en cms | 150 |  |  |
| Composición Poliéster, en % | 100 |  |  |
| Número de hilos en urdimbre, en hilos/cm Mínimo | 45 |  |  |
| Número de hilos en Trama, en hilos/cm Mínimo | 30 |  |  |
| Peso, en g/m2 Máximo | 75 a 90 |  |  |
| Resistencia al deslizamiento de los hilos, en Urdimbre y en trama en N Mínimo | 150 |  |  |
| Solidez del Color a la transpiración Cambio de Color Mínimo manchado Mínimo | 4 3 |  |  |
| Solidez del Color al lavado en seco Cambio de Color Mínimo Transferencia Mínimo | 4 4 |  |  |
| Presentación | Rollos de mínimo 80 metros. Como máximo un empate y una distancia mínima entre empates de 15 metros, Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo, Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m |  |  |
|  | Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |
| Empaque y Rotulado | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |
|  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |
|  | Código y descripción (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |
|  | Composición de la tela, en %. |  |  |
|  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |
|  | Peso |  |  |
|  | Ancho útil |  |  |
|  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |
|  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |
|  | País de origen. |  |  |
|  | Identificación del número de tono. |  |  |
|  | Fecha y número del contrato. |  |  |
|  | Ítem del contrato |  |  |
|  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |

TELA BOLSILLO

| 1.23 TELA PARA BOLSILLO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida | Metro |  |  |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. | NTMD-0133-ACTUALIZACIÓN VIGENTE CONFECCIÓN UNIFORME # 3 MASCULINO POLICIA NACIONAL |  |  |
|  | NTMD-0353-ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME DE CEREMONIA FEMENINO POLICIA NACIONAL |  |  |
|  | NTMD-0179- ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME DE CEREMONIA MASCULINO POLICIA NACIONAL |  |  |
|  | NTMD-1073- ACTUALIZACIÓN VIGENTE CONFECCIÓN UNIFORME # 3 FEMENINO POLICIA NACIONAL ET- PN – 126- ACTUALIZACIÓN VIGENTE UNIFORME DE GALA ECSAN PARA HOMBRE |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS | REQUISITO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Color | Selección por medio de la carta de colores tono a tono con el color de las telas requeridas para la confección de prendas, estas se podrán observar en las instalaciones de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía |  |  |
| Tejido | Plano espina 2x2 |  |  |
| Composición Algodón, en % Poliéster, en % |  |  |  |
|  | 50 ± 5 |  |  |
|  | El resto |  |  |
| Ancho útil en cms | 150 |  |  |
| Peso, en g/m² Mínimo | 170 |  |  |
| Número de hilos en Urdimbre, en hilos/cm Mínimo | 40 |  |  |
| Número de hilos en Trama, en hilos/cm Mínimo | 25 |  |  |
| Resistencia a la tensión, en N Mínimo | 250 |  |  |
| Resistencia al desgarre, en N Mínimo | 13 |  |  |
| Solidez del color al lavado en seco. | 4 |  |  |
| Cambio de color Mínimo | 4 |  |  |
| Manchado Mínimo |  |  |  |
| Solidez del color al frote | 4 |  |  |
| En seco Mínimo | 3 |  |  |
| En húmedo Mínimo |  |  |  |
| Presentación | Rollos de mínimo 80 metros. Como máximo un empate y una distancia mínima entre empates de 15 metros, Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo, Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m. |  |  |
|  | Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |
| Empaque y Rotulado | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |
|  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |
|  | Código y descripción (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |
|  | Composición de la tela, en %. |  |  |
|  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |
|  | Peso |  |  |
|  | Ancho útil |  |  |
|  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |
|  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |
|  | País de origen. |  |  |
|  | Identificación del número de tono. |  |  |
|  | Fecha y número del contrato. |  |  |
|  | Ítem del contrato |  |  |
|  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |

TELA PARA CAMISETAS

| 1.24 TELA PARA CAMISETAS 100% POLIÉSTER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25 TELA RIB 1 X 1 CAMISETA 100% POLIÉSTER |  |  |  |  |  |  |
| Unidad de medida |  | metro |  |  |  |  |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. |  | NTMD-0077- ACTUALIZACIÓN VIGENTE- CAMISETA |  |  |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS |  | VALORES |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Tejido |  | De punto por trama |  |  |  |  |
| Composición [%] |  |  |  |  |  |  |
| Poliéster |  | 100 |  |  |  |  |
| Ancho útil |  | 152 ± 2 cm |  |  |  |  |
| Resistencia al estallido en N Mínimo |  | 350 |  |  |  |  |
| Solidez del color al lavado, después de 05 lavados tipo 2A |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  | 4 |  |  |  |  |
| Manchado Mínimo |  | 4 |  |  |  |  |
| Solidez del color al frote |  |  |  |  |  |  |
| En seco, todos los colores Mínimo |  | 4 |  |  |  |  |
| En húmedo Mínimo |  | 3 |  |  |  |  |
| Solidez del color a la luz de una muestra previamente sumergida en una solución de sudor ácido (40 horas) |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de color, escala de grises |  | 4 |  |  |  |  |
| Masa por unida de área en g/m² Mínimo |  | 130 |  |  |  |  |
| Cambio dimensional en 3 lavados Máximo |  | 4-5% |  |  |  |  |
| pH |  | 5.5 a 8.5 |  |  |  |  |
| Tendencia a la formación de motas (PILLING)Mínimo |  | 4 |  |  |  |  |
| Determinación absorción de la humedad, en Mínimo |  | 90 |  |  |  |  |
| Reducción de la actividad microbiana tras 20 lavados tipo 2A, en % Mínimo |  | 90 |  |  |  |  |
| Coordenadas CIEL*a*b*10º-D65 para los colores de la tela |  |  |  |  |  |  |
| Fuerza | Color | L* | a* | b* |  |  |
| Policía Nacional | Verde | 25,0 | -1,0 | 6,0 |  |  |
| Policía Nacional | Azul-Policía | 15.3 | 0.07 | ─4,15 |  |  |
| Todas las fuerzas | Blanco óptico | Índice de Blancura ≥ 145 (escala CIE) |  |  |  |  |
|  |  | Nivel de tinte: entre 0 y 1,5 |  |  |  |  |
| Para la tela en un solo tono y cuando la diferencia de color DEcmc sea superior a 1,5 y menor o igual a 1,8 se debe efectuar una comparación visual de la tela con una muestra de referencia. La tela no debe presentar una calificación inferior a 4 en la escala de grises. |  |  |  |  |  |  |
| Las coordenadas definidas para las camisetas de Policía Nacional de color verde corresponden a coordenadas desarrolladas en composición mezcla: 50% hasta 65% poliéster – el resto algodón, las camisetas de color azul corresponde a coordenadas desarrolladas en composición 100% poliéster, todas en tejido de punto por trama. |  |  |  |  |  |  |
| Selección por medio de la carta de colores tono a tono con el color de las TELAS requeridas para la confección de prendas, estas se podrán observar en la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía. |  |  |  |  |  |  |
| Presentación | Rollos de mínimo 80 metros. En los rollos de tela que traen empates, estos deben venir del mismo tono. |  |  |  |  |  |
|  | Las telas se deben enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos. Las telas se deben empacar en bolsas de polietileno negro con un espesor mínimo de 0,07 mm, biodegradables. |  |  |  |  |  |
| Empaque y Rotulado | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |  |  |  |
|  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |  |  |  |
|  | Código y descripción del elemento (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |  |  |  |
|  | Composición de la tela, en %. |  |  |  |  |  |
|  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |  |  |  |
|  | Peso |  |  |  |  |  |
|  | Ancho útil |  |  |  |  |  |
|  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |  |  |  |
|  | País de origen. |  |  |  |  |  |
|  | Identificación del número de tono. |  |  |  |  |  |
|  | Fecha y número del contrato. |  |  |  |  |  |
|  | Ítem del contrato |  |  |  |  |  |
|  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |  |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |  |  |  |

| 1.26 TELA PARA CAMISETAS 100% ALGODÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.27 ELA RIB 1 X 1 CAMISETA 100% ALGODÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad de medida |  | Metro |  |  |  |  |  |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. |  | NTMD-0077- ACTUALIZACIÓN VIGENTE- CAMISETA |  |  |  |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS |  | VALORES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Tejido |  | De punto por trama |  |  |  |  |  |
| Composición [%] |  |  |  |  |  |  |  |
| Algodón |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Ancho útil |  | 152 ± 2 cm |  |  |  |  |  |
| Resistencia al estallido en N Mínimo |  | 350 |  |  |  |  |  |
| Solidez del color al lavado, después de 05 lavados tipo 2A |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Manchado Mínimo |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Solidez del color al frote |  |  |  |  |  |  |  |
| En seco, todos los colores Mínimo |  | 4 |  |  |  |  |  |
| En húmedo Mínimo |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Solidez del color a la luz de una muestra previamente sumergida en una solución de sudor ácido (40 horas) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de color, escala de grises |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Masa por unida de área en g/m² Mínimo |  | 180 |  |  |  |  |  |
| Cambio dimensional en 3 lavados Máximo |  | 4-5% |  |  |  |  |  |
| pH |  | 5.5 a 8.5 |  |  |  |  |  |
| Tendencia a la formación de motas (PILLING) Mínimo |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Determinación absorción de la humedad, en mm Mínimo |  | 90 |  |  |  |  |  |
| Reducción de la actividad microbiana tras 20 lavados tipo 2A, en % Mínimo |  | 90 |  |  |  |  |  |
| Coordenadas CIEL*a*b*10º-D65 para los colores de la tela |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuerza | Color | L* |  | a* | b* |  |  |
| Policía Nacional | Verde | 25.0 |  | -1.0 | 6.0 |  |  |
| Policía Nacional | Azul-Policía | 15.3 |  | 0.07 | ─4,15 |  |  |
| Todas las fuerzas | Blanco óptico | Índice de Blancura ≥ 145 (escala CIE) |  |  |  |  |  |
|  |  | Nivel de tinte: entre 0 y 1,5 |  |  |  |  |  |
| Para la tela en un solo tono y cuando la diferencia de color DEcmc sea superior a 1,5 y menor o igual a 1,8 se debe efectuar una comparación visual de la tela con una muestra de referencia. La tela no debe presentar una calificación inferior a 4 en la escala de grises. |  |  |  |  |  |  |  |
| Las coordenadas definidas para las camisetas de Policía Nacional de color verde corresponden a coordenadas desarrolladas en composición mezcla: 50% hasta 65% poliéster – el resto algodón, las camisetas de color azul corresponde a coordenadas desarrolladas en composición 100% poliéster, todas en tejido de punto por trama. |  |  |  |  |  |  |  |
| Selección por medio de la carta de colores tono a tono con el color de las TELAS requeridas para la confección de prendas, estas se podrán observar en la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía. |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación |  |  | Rollos de mínimo 80 metros. En los rollos de tela que traen empates, estos deben venir del mismo tono. |  |  |  |  |
|  |  |  | Las telas se deben enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos. Las telas se deben empacar en bolsas de polietileno negro con un espesor mínimo de 0,07 mm, biodegradables. |  |  |  |  |
| Empaque y Rotulado |  |  | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |  |  |
|  |  |  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |  |  |
|  |  |  | Código y descripción del elemento (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |  |  |
|  |  |  | Composición de la tela, en %. |  |  |  |  |
|  |  |  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |  |  |
|  |  |  | Peso |  |  |  |  |
|  |  |  | Ancho útil |  |  |  |  |
|  |  |  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |  |  |
|  |  |  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |  |  |
|  |  |  | País de origen. |  |  |  |  |
|  |  |  | Identificación del número de tono. |  |  |  |  |
|  |  |  | Fecha y número del contrato. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ítem del contrato |  |  |  |  |
|  |  |  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.28 TELA PARA CAMISETAS POLIÉSTER-ALGODÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.29 TELA RIB 1 X 1 CAMISETA POLIÉSTER-ALGODÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad de medida |  |  | Metro |  |  |  |  |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. |  |  | NTMD-0077- ACTUALIZACIÓN VIGENTE- CAMISETA |  |  |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS |  |  | VALORES |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Tejido |  |  | De punto por trama |  |  |  |  |
| Composición [%] |  |  |  |  |  |  |  |
| Poliéster |  |  | 50 hasta 65 |  |  |  |  |
| Algodón |  |  | El resto |  |  |  |  |
| Ancho útil |  |  | 185 ± 5 cm |  |  |  |  |
| Resistencia al estallido en N Mínimo |  |  | 350 |  |  |  |  |
| Solidez del color al lavado, después de 05 lavados tipo 2A |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Manchado Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Solidez del color al frote |  |  |  |  |  |  |  |
| En seco, todos los colores Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| En húmedo Mínimo |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Solidez del color a la luz de una muestra previamente sumergida en una solución de sudor ácido (40 horas) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de color, escala de grises |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Masa por unida de área en g/m² Mínimo |  |  | 170 |  |  |  |  |
| Cambio dimensional en 3 lavados Máximo |  |  | 4-5% |  |  |  |  |
| pH |  |  | 5.5 a 8.5 |  |  |  |  |
| Tendencia a la formación de motas (PILLING) Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Determinación absorción de la humedad, en mm Mínimo |  |  | 90 |  |  |  |  |
| Reducción de la actividad microbiana tras 20 lavados tipo 2A, en % Mínimo |  |  | 90 |  |  |  |  |
| Coordenadas CIEL*a*b*10º-D65 para los colores de la tela |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuerza |  | Color | L* | a* | b* |  |  |
| Policía Nacional |  | Verde | 25.0 | -1.0 | 6.0 |  |  |
| Policía Nacional |  | Azul-Policía | 15.3 | 0.07 | ─4,15 |  |  |
| Todas las fuerzas |  | Blanco óptico | Índice de Blancura ≥ 145 (escala CIE) |  |  |  |  |
|  |  |  | Nivel de tinte: entre 0 y 1,5 |  |  |  |  |
| Para la tela en un solo tono y cuando la diferencia de color DEcmc sea superior a 1,5 y menor o igual a 1,8 se debe efectuar una comparación visual de la tela con una muestra de referencia. La tela no debe presentar una calificación inferior a 4 en la escala de grises. |  |  |  |  |  |  |  |
| Las coordenadas definidas para las camisetas de Policía Nacional de color verde corresponden a coordenadas desarrolladas en composición mezcla: 50% hasta 65% poliéster – el resto algodón, las camisetas de color azul corresponde a coordenadas desarrolladas en composición 100% poliéster, todas en tejido de punto por trama. |  |  |  |  |  |  |  |
| Selección por medio de la carta de colores tono a tono con el color de las TELAS requeridas para la confección de prendas, estas se podrán observar en la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía. |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación | Rollos de mínimo 80 metros. En los rollos de tela que traen empates, estos deben venir del mismo tono. |  |  |  |  |  |  |
|  | Las telas se deben enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos. Las telas se deben empacar en bolsas de polietileno negro con un espesor mínimo de 0,07 mm, biodegradables. |  |  |  |  |  |  |
| Empaque y Rotulado | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |  |  |  |  |
|  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |  |  |  |  |
|  | Código y descripción del elemento (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |  |  |  |  |
|  | Composición de la tela, en %. |  |  |  |  |  |  |
|  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |  |  |  |  |
|  | Peso |  |  |  |  |  |  |
|  | Ancho útil |  |  |  |  |  |  |
|  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |  |  |  |  |
|  | País de origen. |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificación del número de tono. |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha y número del contrato. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ítem del contrato |  |  |  |  |  |  |
|  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |  |  |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.30 TELA PARA CAMISETAS POLIÉSTER-ELASTANO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.31 ELA RIB 1 X 1 CAMISETA POLIÉSTER-ELASTANO |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad de medida |  |  | Metro |  |  |  |  |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. |  |  | NTMD-0077- ACTUALIZACIÓN VIGENTE- CAMISETA |  |  |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS |  |  | VALORES |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Tejido |  |  | De punto por trama |  |  |  |  |
| Composición [%] |  |  |  |  |  |  |  |
| Poliéster |  |  | 80 ± 1 |  |  |  |  |
| Elastano |  |  | 20 ± 1 |  |  |  |  |
| Ancho útil |  |  | 152 ± 2 cm |  |  |  |  |
| Resistencia al estallido en N Mínimo |  |  | 350 |  |  |  |  |
| Solidez del color al lavado, después de 05 lavados tipo 2A |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Manchado Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Solidez del color al frote |  |  |  |  |  |  |  |
| En seco, todos los colores Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| En húmedo Mínimo |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Solidez del color a la luz de una muestra previamente sumergida en una solición de sudor ácido (40 horas) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de color, escala de grises |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Masa por unida de área en g/m² Mínimo |  |  | 170 |  |  |  |  |
| Cambio dimensional en 3 lavados Máximo |  |  | 4-5% |  |  |  |  |
| pH |  |  | 5.5 a 8.5 |  |  |  |  |
| Tendencia a la formación de motas (PILLING) Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Determinación absorción de la humedad, en mm Mínimo |  |  | 90 |  |  |  |  |
| Reducción de la actividad microbiana tras 20 lavados tipo 2A, en % Mínimo |  |  | 90 |  |  |  |  |
| Coordenadas CIEL*a*b*10º-D65 para los colores de la tela |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuerza |  | Color | L* | a* | b* |  |  |
| Policía Nacional |  | Verde | 25.0 | -1.0 | 6.0 |  |  |
| Policía Nacional |  | Azul-Policía | 15.3 | 0.07 | ─4,15 |  |  |
| Todas las fuerzas |  | Blanco óptico | Índice de Blancura ≥ 145 (escala CIE) |  |  |  |  |
|  |  |  | Nivel de tinte: entre 0 y 1,5 |  |  |  |  |
| Para la tela en un solo tono y cuando la diferencia de color DEcmc sea superior a 1,5 y menor o igual a 1,8 se debe efectuar una comparación visual de la tela con una muestra de referencia. La tela no debe presentar una calificación inferior a 4 en la escala de grises. |  |  |  |  |  |  |  |
| Las coordenadas definidas para las camisetas de Policía Nacional de color verde corresponden a coordenadas desarrolladas en composición mezcla: 50% hasta 65% poliéster – el resto algodón, las camisetas de color azul corresponde a coordenadas desarrolladas en composición 100% poliéster, todas en tejido de punto por trama. |  |  |  |  |  |  |  |
| Selección por medio de la carta de colores tono a tono con el color de las TELAS requeridas para la confección de prendas, estas se podrán observar en la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía. |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación | Rollos de mínimo 80 metros. En los rollos de tela que traen empates, estos deben venir del mismo tono. |  |  |  |  |  |  |
|  | Las telas se deben enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos. Las telas se deben empacar en bolsas de polietileno negro con un espesor mínimo de 0,07 mm, biodegradables. |  |  |  |  |  |  |
| Empaque y Rotulado | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |  |  |  |  |
|  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |  |  |  |  |
|  | Código y descripción del elemento (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |  |  |  |  |
|  | Composición de la tela, en %. |  |  |  |  |  |  |
|  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |  |  |  |  |
|  | Peso |  |  |  |  |  |  |
|  | Ancho útil |  |  |  |  |  |  |
|  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |  |  |  |  |
|  | País de origen. |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificación del número de tono. |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha y número del contrato. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ítem del contrato |  |  |  |  |  |  |
|  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |  |  |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.32 TELA TAFILETE AZUL OSCURO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida | Metro |  |  |
| REQUISITOS | VALORES | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Tejido | Plano |  |  |
| Peso en g/m², Mínimo | 123 |  |  |
| Composición [%] |  |  |  |
| Algodón | 100 |  |  |
| Fibra | Discontinua 100% |  |  |
| Elaboración | Teñido |  |  |
| Ligamento | Tafetán |  |  |
| Ancho útil en cms | 150 ± 3 |  |  |
| Color | Color verde, negro, azul oscuro, tono a tono con el material principal, el cual podrá ser observado en la fábrica de confecciones. |  |  |
| Presentación | Rollos de mínimo 60 metros. |  |  |
|  | Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |
| Empaque y rotulado | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |
|  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |
|  | Código y descripción, (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |
|  | Composición de la tela, en %. |  |  |
|  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |
|  | Peso |  |  |
|  | Ancho útil |  |  |
|  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |
|  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |
|  | País de origen. |  |  |
|  | Identificación del número de tono. |  |  |
|  | Fecha y número del contrato. |  |  |
|  | Ítem del contrato |  |  |
|  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |

| 1.33 TELA AZUL PIXELADO 100% POLIESTER |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida |  |  |  | Metro |  |  |  |  |
| Coordenadas de Colorimetría de la tela |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Color | L* |  |  | a* | b* | Decmc máx. ≤1,5 |  |  |
| NEGRO AZUL | 16.40 |  |  | -0.57 | -5.53 | 1.5 |  |  |
| AZUL OSCURO | 19.60 |  |  | 0.21 | -11.83 | 1.5 |  |  |
| AZUL CLARO | 24.47 |  |  | -0.42 | -14.91 | 1.5 |  |  |
| CLARO | 40.13 |  |  | -1.77 | -14.99 | 1.5 |  |  |
| REQUISITO |  |  |  | PARÁMETRO |  | NORMA TÉCNICA |  |  |
| TEJIDO |  |  |  | Plano |  |  |  |  |
| COMPOSICIÓN |  |  |  | 100% POLIÉSTER |  | NTC 481 |  |  |
| ANCHO: |  |  |  | 154 ± 2 cm |  | ASTM D3774 |  |  |
| ANCHO CORTABLE: |  |  |  | 152 ± 2 cm |  | ASTM D3774 |  |  |
| PESO (MASA/UNIDAD DE ÁREA) |  |  |  | 255 ± 15 g/m2 |  | ASTM D3776 |  |  |
| ABSORCIÓN (ORIGINAL): |  |  |  | Max 5.00 s |  | AATCC 79 |  |  |
| RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA : |  |  |  | Min 400.00 N |  | ASTM D5034 |  |  |
| RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE : |  |  |  | Min 1600.00 N |  | ASTM D5034 |  |  |
| DESLIZAMIENTO COSTUR - TRAMA: |  |  |  | Min 178.00 N |  | ISO 13936-1 |  |  |
| DESLIZAMIENTO COSTUR - URDIMB: |  |  |  | Min 178.00 N |  | ISO 13936-1 |  |  |
| RESIST.AL RASGADO (TRAMA): |  |  |  | Min 25.00 N |  | ASTM D2261 |  |  |
| RESIST.RASGADO (URDIMBRE) : |  |  |  | Min 50.00 N |  | ASTM D2261 |  |  |
| CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): |  |  |  | 0 ± 2 % |  | AATCC 135 |  |  |
| CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO): |  |  |  | 0 ± 2 % |  | AATCC 135 |  |  |
| SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO : |  |  |  | Min 4.00 e.g. |  | AATCC8 / AATCC116 |  |  |
| SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO) : |  |  |  | Min 3.00 e.g. |  | AATCC8 / AATCC116 |  |  |
| SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIÉSTER: |  |  |  | Min 4.00 e.g. |  | AATCC 61 |  |  |
| SOL.COL.LAV.MANC 2A - ALGODÓN: |  |  |  | Min 3.00 e.g. |  | AATCC 61 |  |  |
| SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR: |  |  |  | Min 4.00 e.g. |  | AATCC 61 |  |  |
| SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: |  |  |  | Min 4.00 e.g. |  | AATCC 15 |  |  |
| SOL. COL TRANSP ACIDA CAMB COL: |  |  |  | Min 4.00 e.g |  | AATCC 15 |  |  |
| SOL COLOR LUZ (20 AFU) INTERIOR: |  |  |  | Min 4.00 e.g. |  | AATCC 16 OPC 3 |  |  |
| SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: |  |  |  | Min 4.00 e.g. |  | AATCC 16 OPC 3 |  |  |
| PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: |  |  |  | Min 4.00 e |  | ISO 12945-2 |  |  |
| PILLING RANDOM |  |  |  | Min 4.00 e |  | ASTM D3512 |  |  |
| RESIST.ENGANCHE(TRAMA) : |  |  |  | Min 3.00 e |  | ASTM D3939 |  |  |
| RESIST.ENGANCHE(URDIMBRE) : |  |  |  | Min 3.00 e |  | ASTM D3939 |  |  |
| MALLAS O PASADAS TOTALES: |  |  |  | 41 ± 4 hilo/cm |  | ASTM D3775/ ASTM D8007 |  |  |
| HILOS O COLUMNAS TOTALES |  |  |  | 52 ± 2 hilo/cm |  | ASTM D3775 / ASTM D8007 |  |  |
| CERTIFICACIÓN DE ORIGEN CUMPLE LLAMA CFR 1610 CLASE I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colorantes: se deben emplear colorantes dispersos y tinta según aplique para teñir la TELA de composición 100% poliéster |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTACIÓN |  |  |  | Rollos de 80 metros. Como máximo un empate y una distancia mínima entre empates de 15 metros. Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |  |  |
| Empaque y Rotulado |  |  | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Código y descripción del elemento (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Composición de la tela, en %. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Peso |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ancho útil |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | País de origen. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Identificación del número de tono. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fecha y número del contrato. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ítem del contrato |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |  |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMAGEN DE REFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.34 TELA INPEC CLASE A PIXELADO GRIS CAMUFLADO (GROPE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida |  |  | Metro |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS |  |  | REQUISITOS EXIGIDOS |  |  |  | CUMPLE |  | NO CUMPLE |
| TEJIDO |  |  | Plano, Rip-Stop Tafetán 1x1 con una línea en alto relieve cada 6 mm ± 1 mm hecha con doble hilo y/o retorcidos en la urdimbre y en la trama. |  |  |  |  |  |  |
| COMPOSICIÓN DE LA TELA (%) |  |  | Algodón 55 a 65, Poliéster hasta completar 100% |  |  |  |  |  |  |
| ANCHO (cm) Mínimo |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Hilos en Urdimbre (hil/cm) Mínimo |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Hilos en Trama (hil/cm) Mínimo |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Peso (gr/ m²) Mínimo |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |
| Cambio Dimencional en Urdimbre (%) |  |  | 3% |  |  |  |  |  |  |
| Cambio Dimencional en Trama (%) |  |  | 3% |  |  |  |  |  |  |
| Pilling Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Resistencia a la tensión en Urdimbre (N) Mínimo |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Resistencia a la tensión en Trama (N) Mínimo |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Resistencia al deslizamiento en Urdimbre (N) Mínimo |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  |
| Resistencia al deslizamiento en Trama (N) Mínimo |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  |
| Resistencia al rasgo en Urdimbre (N) Mínimo |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Resistencia al rasgo en Trama (N) Mínimo |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Frote húmedo - Manchado Mínimo |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Frote seco - Manchado Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Lavado IIA – Cambio de color Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Lavado IIA – Manchado Mínimo |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Luz – 40 Horas Mínimo |  |  | 3 - 4 |  |  |  |  |  |  |
| Sudor Acido – Cambio de color Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Sudor Acido – Manchado Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| PH del Agua (ph) |  |  | 5.5 a 8.5 |  |  |  |  |  |  |
| Colorimetria DE en cm Máximo |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| COORDENADAS DE COLORIMETRÍA TELA GRIS CAMUFLADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TONO | L* | a* |  | b* | Decmc Máximo ≤ 1.5 |  |  |  |  |
| Negro | 18.07 | 0.68 |  | -1.80 | 1.5 |  |  |  |  |
| Gris medio | 31.60 | 1.80 |  | 1.72 | 1.5 |  |  |  |  |
| Gris oscuro | 20.66 | 1.54 |  | -2.99 | 1.5 |  |  |  |  |
| Gris claro | 39.48 | 3.88 |  | 0.41 | 1.5 |  |  |  |  |
| Presentación |  |  | Rollos de 80 metros. Como máximo un empate y una distancia mínima entre empates de 15 metros. Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |  |  |  |  |
| Empaque y Rotulado |  |  | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Código y descripción del elemento (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Composición de la tela, en %. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Peso |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ancho útil |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | País de origen. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Identificación del número de tono. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fecha y número del contrato. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ítem del contrato |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |  |  |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMAGEN DE REFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.35 TELA RIP STOP CLASE A, PARA GORRA BEISBOLERA INPEC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida | Metro |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS | ESTÁNDAR | MÉTODO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| TEJIDO | Plano |  |  |  |
| Color | Selección del color por medio de la carta de colores, se podrá observar en las instalaciones de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía |  |  |  |
| COMPOSICIÓN | 100% POLIÉSTER | NTC 481 (Método químico solubilidad) |  |  |
| ANCHO | 152.00+ - 2 cm | NTC 228, método 1. |  |  |
| ANCHO CORTABLE | 150.00+ - 3 cm |  |  |  |
| PESO ( MASA / UNIDAD DE ÁREA) | 247.00 + - 10 g/ m2 | NTC 230, método 5. |  |  |
| RESISTENCIA ROTURA ( GRABA) TRAMA | 450.00 mínimo N | NTC 754-1, Ensayo de agarre A. |  |  |
| RESISTENCIA ROTURA ( GRABA ) URDIMBRE | 1000.00 mínimo N |  |  |  |
| RESISTENCIA. DESLIZA. HILO COSTURA TRAMA | 89.00 mínimo N | NTC 1386-1 una abertura de 6 mm. |  |  |
| RESISTENCIA. DESLIZA. HILO COSTURA TRAMA | 89.00 mínimo N |  |  |  |
| RESISTENCIA AL RASGADO ( TRAMA) | 30.00 mínimo N | ASTM D2261 |  |  |
| RESISTENCIA AL RASGADO ( URDIMBRE) | 50.00 mínimo N | ASTM D2261 |  |  |
| SOL. COLOR AL FROTE (SECO) | 4.00 mínimo e.g | NTC 786. |  |  |
| SOLIDEZ COLOR FROTE HÚMEDO | 3.00 mínimo e.g |  |  |  |
| SOLIDEZ COLOR LAVADO DOM. IND. ( MANCHADO) | 3.00 mínimo e.g | NTC 1155-3, “testigo de algodón”, |  |  |
|  |  | NTC 4873-2. Escala AATCC de 9 grados. Calificación visual, 4873-3. Escala AATCC de 9 grados. |  |  |
|  |  | Calificación visual. |  |  |
| FORMAC. MOTAS ( PILLIING ) 7000 CICLOS | 4.00 mínimo e. | NTC 2051-2 (Random Tumbler Pilling Tester) |  |  |
| RESISTENCIA ENGANCHE ( TRAMA) | 3.00 mínimo e. | ASTM D3939 |  |  |
| RESISTENCIA ENGANCHE ( URDIEMBRE) | 4.00 mínimo e. | ASTM D3939 |  |  |
| CAMBIO DIMENSIONAL LAVADO ( TRAMA) | 2.00 mínimo % | NTC 908 |  |  |
| CAMBIO DIMENSIONAL LAVADO ( URDIMBRE) | 2.00 mínimo % |  |  |  |
| SOL. DEL COLOR AL LAVADO SECO ( CAMBIO DE COLOR) | 4.00 mínimo e.g | AATCC 132 |  |  |
| SOL. COLOR AL LAVADO SECO ( SANGRADO) | 4.00 mínimo visual | AATCC 132 |  |  |
| SOLIDEZ COLOR LUZ ( 20 HORAS) | 4.00 mínimo e.g | Solidez del color: NTC 1479, |  |  |
| SOLIDEZ COLOR LUZ ( 40 HORAS) | 4.00 mínimo e.g |  |  |  |
| ABSORCIÓN) | 5.00 mínimo s.g | AATCC 79 |  |  |
| PRESENTACIÓN | La tela se debe enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40 mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos. Las telas se deben empacar en bolsas de polietileno negro con un espesor mínimo de 0,07 mm. La tela debe empacarse en rollos de 120 a 160 metros, y como máximo dos empates en longitudes de 120 metros y máximo tres empates en longitudes mayores a 120 y hasta 160 metros y una distancia mínima entre empates de 15 metros. En rollos sin empates se admite una longitud hasta de 180 metros. Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo. En los rollos de tela que traen empates estos deben venir en un mismo tono. |  |  |  |
| Empaque y Rotulado | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |  |
|  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |  |
|  | Código y descripción del elemento (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |  |
|  | Composición de la tela, en %. |  |  |  |
|  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |  |
|  | Peso |  |  |  |
|  | Ancho útil |  |  |  |
|  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |  |
|  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |  |
|  | País de origen. |  |  |  |
|  | Identificación del número de tono. |  |  |  |
|  | Fecha y número del contrato. |  |  |  |
|  | Ítem del contrato |  |  |  |
|  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |  |

TELA RIP STOP CAMUFLADA ARMADA- ET 100% POLIESTER VERDE

| 1.36 TELA RIP STOP CAMUFLADA ARMADA- ET 100% POLIESTER VERDE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida |  |  | Metro |  |  |  |
| REQUISITOS |  |  | TELA TIPO 4 |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. |  |  | NTMD 0328-ACTUALIZACIÓN VIGENTE TELA PARA UNIFORMES DE COMBATE, FATIGA Y ASISTENCIA NTMD 0335- ACTUALIZACIÓN VIGENTE “CONFECCIÓN UNIFORME CAMUFLADO ARMADA NACIONAL NTMD 0336- ACTUALIZACIÓN VIGENTE “DISEÑO DEL CAMUFLADO ARMADA NACIONAL, por ser de carácter reservado de la NTMD del material textil objeto de contratación se suministrará a los interesados en participar, previa suscripción del formato “PACTO DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN” |  |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en las normas citadas anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |  |  |  |
| Composición |  |  | 100% poliéster |  |  |  |
| Coordenadas CIEL*a*b |  |  |  |  |  |  |
| Color | L* | a* | b* | Decmc = 1.5 |  |  |
| VERDE CLARO (BASE) | 61.88 | -6.03 | 14.64 | 1.5 |  |  |
| VERDE CLARO (MEDIO) | 53.89 | -9.88 | 22.42 | 1.5 |  |  |
| VERDE OSCURO (MEDIO) | 48.73 | -10.03 | 19.18 | 1.5 |  |  |
| VERDE OSCURO | 38.03 | -11.95 | 10.18 | 1.5 |  |  |
| MARRÓN | 30.39 | 3.13 | 10.18 | 1.5 |  |  |
| CAFÉ OSCURO | 21.36 | 1.59 | 2.86 | 1.5 |  |  |
| Tipo de tejido |  |  | Rip-Stop Tafetán 1x1 con una línea en alto relieve cada 6 mm ± 1 mm hecha con doble hilo y/o retorcidos en la urdimbre y en la trama |  |  |  |
| Para las TELA camufladas de la Armada Nacional, dado que no cuentan con un área suficientemente grande para una lectura confiable de cada color, para la verificación de las coordenadas de color establecidas en la presente norma, el fabricante de la tela debe estampar los colores sólidos (sin líneas ondulantes ni otro diseño superficial) en círculos de 10 mm ± 1 mm de diámetro en uno de sus orillos, estos deberán estar dentro del diseño de la tela camuflada pixelada y hacer parte del ancho útil o cortable de la tela. |  |  |  |  |  |  |
| Ancho útil de la tela sin incluir orillos, en cm Mínimo |  |  | 150 |  |  |  |
| Número de hilos dado en hilos/cm |  |  |  |  |  |  |
| Urdimbre Mínimo |  |  | 47 |  |  |  |
| Trama Mínimo |  |  | 30 |  |  |  |
| Resistencia a la tensión en N |  |  |  |  |  |  |
| Urdimbre Mínimo |  |  | 1400 |  |  |  |
| Trama Mínimo |  |  | 400 |  |  |  |
| Resistencia al desgarre en N |  |  |  |  |  |  |
| Urdimbre Mínimo |  |  | 40 |  |  |  |
| Trama Mínimo |  |  | 25 |  |  |  |
| Peso, en g/m² Mínimo |  |  | 240 |  |  |  |
| Cambio dimensional en urdimbre y trama, en % |  |  | ± 2 |  |  |  |
| Resistencia al deslizamiento de los hilos en costura en N, Mínimo |  |  | 178 |  |  |  |
| Rigidez de la tela en g |  |  | 250 a 450 |  |  |  |
| Solidez del color al lavado después de tres ciclos. |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de lavado |  |  | 3A |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Manchado Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Solidez del color a la traspiración. |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Manchado Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Solidez del color a la luz. |  |  |  |  |  |  |
| Horas de exposición |  |  | 80 |  |  |  |
| Calificación escala de grises, |  |  |  |  |  |  |
| Marrón, gris, oliva, café oscuro y negro Mínimo |  |  | 3 |  |  |  |
| Demás colores y verde PONAL Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| Solidez del color al frote de la tela camuflada |  |  |  |  |  |  |
| En seco, todos los colores, Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| En húmedo, colores |  |  |  |  |  |  |
| Verde oscuro, café oscuro, marrón, negro, Mínimo |  |  | 2-3 |  |  |  |
| En húmedo demás colores Mínimo |  |  | 3-4 |  |  |  |
| Solidez del color a la abrasión |  |  |  |  |  |  |
| N° de ciclos |  |  | 10000 |  |  |  |
| Calificación escala de grises, |  |  | 3-4 |  |  |  |
| Tendencia a la formación de motas, Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |
| PH del agua extraída de la tela terminada |  |  | 5,5 a 8,5 |  |  |  |
| Reducción de la actividad microbiana tras 30 lavados, en % Mínimo |  |  | 90 |  |  |  |
| la tela camuflada debe ser teñida en un tono base y luego sobreimpresa con el diseño y registro de las respectivas áreas del camuflado de la fuerza según corresponda |  |  |  |  |  |  |
| La urdimbre debe estar conformada por filamentos continuos texturizados de microfibra y la trama por filamentos continuos texturizados de microfibra alternados 1 a 1 con hilos hilados (spun). |  |  |  |  |  |  |
| La línea en alto relieve debe contarse como un solo hilo tanto en la urdimbre como en la trama |  |  |  |  |  |  |
| Las solideces del color del camuflado se deben realizar por color y las probetas se deben cortar de tal manera que el color a evaluar sea el de mayor cobertura |  |  |  |  |  |  |
| Para la calificación de solidez del color al lavado, cambio del color marrón en tela pixelada, se admite una calificación de 3-4 |  |  |  |  |  |  |
| Que la tela está exenta de materiales y productos de acabados que causen irritación sobre la piel o puedan resultar perjudiciales para la salud. |  |  |  |  |  |  |
| Que la tela empleó materias primas antiestáticas o se le aplicaron tratamientos antiestáticos. |  |  |  |  |  |  |
| Que las materias primas y componentes químicos han sido usados comercialmente con seguridad, que el uso en contacto con la piel ha sido prolongado bajo condiciones normales, sin afectar la salud humana y que se encuentran dentro de los límites de la norma OEKO-TEX® Standard 100, para los productos clase II. |  |  |  |  |  |  |
| Que la totalidad de las materias e insumos usados en la fabricación de la tela, así como los procesos productivos empleados en su fabricación, cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente. |  |  |  |  |  |  |
| Presentación |  |  | Rollos de 120 a 160 metros. Como máximo dos empates en longitudes de 120 metros y máximo tres empates en longitudes mayores a 120 y hasta 160 metros y una distancia mínima entre empates de 15 metros. En rollos sin empate se admite una longitud de 180 metros. Las uniones de empate deben hacerse con hilo blanco o marcado con hilo de otro color en el orillo Un rollo de tela no debe tener más de dos (2) empates de tela de las mismas características o costuras por cada 100m |  |  |  |
| Empaque |  |  | Se debe enrollar en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y deben tener un diámetro interno de 40mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos. Debe venir en bolsa plástica negra polietileno con un espesor mínimo de 0,07mm; la bolsa debe contar con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |  |
| Empaque y Rotulado |  |  | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |  |
|  |  |  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |  |
|  |  |  | Código y nombre referenciado en el inventario de la fábrica, descripción y color de la tela (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |  |
|  |  |  | Composición de la tela, en %. |  |  |  |
|  |  |  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |  |
|  |  |  | Peso |  |  |  |
|  |  |  | Ancho útil |  |  |  |
|  |  |  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |  |
|  |  |  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |  |
|  |  |  | País de origen. |  |  |  |
|  |  |  | Identificación del número de tono. |  |  |  |
|  |  |  | Fecha y número del contrato. |  |  |  |
|  |  |  | Ítem del contrato |  |  |  |
|  |  |  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |  |  |  |

| 1.37 PAÑO BLANCO HUESO FUERZA AÉREA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.38 PAÑO AZUL MEDIA NOCHE FUERZA AÉREA |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad de medida |  |  | Metro |  |  |  |  |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. |  |  | NTMD-0007- ACTUALIZACIÓN VIGENTE TELA DE PAÑO PARA UNIFORMES |  |  |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS |  |  | REQUISITOS |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| TIPO DE TEJIDO |  |  | TIPO VI TAFETÁN |  |  |  |  |
| Composición |  |  |  |  |  |  |  |
| Lana, en % Mínimo |  |  | 43 |  |  |  |  |
| Poliéster, en % |  |  | el resto |  |  |  |  |
| Número de hilos en |  |  |  |  |  |  |  |
| Urdimbre, en hilos/cm Mínimo |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Número de hilos en |  |  |  |  |  |  |  |
| Trama, en hilos/cm Mínimo |  |  | 19 |  |  |  |  |
| Peso, en g/m² Mínimo |  |  | 220 |  |  |  |  |
| Ancho de la tela (sin incluir orillos) en Metros Mínimo |  |  | 1,50 |  |  |  |  |
| Resistencia a la tensión Urdimbre en Newton Mínimo |  |  | 510 |  |  |  |  |
| Resistencia a la tensión en Trama en Newton Mínimo |  |  | 510 |  |  |  |  |
| Resistencia al desgarre en Newton (método elmendorf) Urdimbre y Trama Mínimo |  |  | 36 |  |  |  |  |
| Cambio dimensional, en % Máximo |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Solidez del color al lavado: Tipo de lavado |  |  | SECO |  |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Manchado Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Solidez del color al frote: |  |  |  |  |  |  |  |
| En seco Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| En húmedo Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Solidez del color a la traspiración: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Manchado Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Solidez del color a la luz: |  |  |  |  |  |  |  |
| Calificación Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Exposición en horas Mínimo |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Tendencia al enmotamiento Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Resistencia al deslizamiento de los hilos, urdimbre y trama en Mínimo |  |  | 110 |  |  |  |  |
| El poliéster y la lana deben estar íntimamente ligados en el hilo de la tela, tanto en trama como en urdimbre. Este requisito debe ser reportado por el laboratorio al efectuar la prueba de composición. |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordenadas CIELAB para los colores de las telas de paño |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE TEJIDO | L* | a* |  | b* | Decmc (2:1) Máximo |  |  |
| TIPO VI TAFETÁN (Blanco hueso) | 89.90 | -0.06 |  | 8,50 | 1,00 |  |  |
| TIPO VI TAFETÁN (Azul media noche) | 18.70 | 0.30 |  | -5.00 | 1.0 |  |  |
| Presentación | Las telas se deben enrollar en centros de cartón u otro tipo de material que no afecte las propiedades de la tela. En cualquier caso deben cubrirse con películas o bolsas plásticas de polietileno negro de un espesor mínimo 0,03 mm. Los rollos de tela de paño deben contener un mínimo de 60 m de longitud con máximo un empate. La distancia entre empates debe ser de mínimo 15 m. En los rollos de tela que traen empates estos deben venir en un mismo tono. Las uniones de empate deben ser cosidas con hilo blanco o marcadas con hilo de otro color en el orillo. |  |  |  |  |  |  |
|  | Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |  |  |  |  |
| Empaque y Rotulado | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |  |  |  |  |
|  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |  |  |  |  |
|  | Código y nombre referenciado en el inventario de la fábrica, descripción y color de la tela (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |  |  |  |  |
|  | Composición de la tela, en %. |  |  |  |  |  |  |
|  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |  |  |  |  |
|  | Peso |  |  |  |  |  |  |
|  | Ancho útil |  |  |  |  |  |  |
|  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |  |  |  |  |
|  | País de origen. |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificación del número de tono. |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha y número del contrato. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ítem del contrato |  |  |  |  |  |  |
|  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |  |  |  |  |
| Comparación visual. Cuando la diferencia de color DEcmc sea superior a 1.0 e inferior o igual a 1.3, se debe efectuar una comparación visual de la tela con una muestra patrón. La tela no debe presentar una calificación inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare contra la muestra patrón, La muestra patrón debe ser establecida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.39 TELA PAÑO TIPO V DIAGONAL 2X2 (FUERZA AÉREA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad de medida |  |  | Metro |  |  |  |  |  |
| Normas- especificaciones técnicas aplicables a la tela. |  |  | NTMD-0007- ACTUALIZACIÓN VIGENTE TELA DE PAÑO PARA UNIFORMES |  |  |  |  |  |
| Deben cumplirse todas las características técnicas descritas en la norma citada anteriormente, dentro de las cuales también se encuentran: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS |  |  | REQUISITOS EXIGIDOS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| TIPO DE TEJIDO |  |  | TIPO V DIAGONAL 2X2 |  |  |  |  |  |
| Composición Lana, en % |  |  | De 42% a 48% Lana y el resto poliéster hasta completar el 100% |  |  |  |  |  |
| Número de hilos en Urdimbre, en hilos/cm Mínimo |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
| Número de hilos en Trama, en hilos/cm Mínimo |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| Peso, en g/m² |  |  | De 265 a 288 |  |  |  |  |  |
| Ancho de la tela (sin incluir orillos) en Metros Mínimo |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  |
| Resistencia a la tensión Urdimbre en Newton Mínimo |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| Resistencia a la tensión en Trama en Newton Mínimo |  |  | 650 |  |  |  |  |  |
| Resistencia al desgarre en Newton (método elmendorf) Urdimbre Mínimo Trama Mínimo |  |  | 40 35 |  |  |  |  |  |
| Cambio dimensional, en % Máximo |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Solidez del color al lavado: Tipo de lavado |  |  | SECO |  |  |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Manchado Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Solidez del color al frote: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En seco Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| En húmedo Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Solidez del color a la traspiración: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de color Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Manchado Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Solidez del color a la luz: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calificación Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Exposición en horas Mínimo |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| Tendencia al enmotamiento Mínimo |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Resistencia al deslizamiento de los hilos, urdimbre y trama en Mínimo |  |  | 110 |  |  |  |  |  |
| El poliéster y la lana deben estar íntimamente ligados en el hilo de la tela, tanto en trama como en urdimbre. Este requisito debe ser reportado por el laboratorio al efectuar la prueba de composición. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordenadas CIELAB para los colores de las telas de paño |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUERZA | TIPO DE TEJIDO | L* |  | a* | b* | DEcmc (2:1) Máximo |  |  |
| Fuerza Aérea | TIPO V DIAGONAL 2X2 (Azul ) | 19.98 |  | -0,08 | -9.2 | 1.00 |  |  |
| Presentación |  | Las telas se deben enrollar en centros de cartón u otro tipo de material que no afecte las propiedades de la tela. En cualquier caso deben cubrirse con películas o bolsas plásticas de polietileno negro de un espesor mínimo 0,03 mm. Los rollos de tela de paño deben contener un mínimo de 60 m de longitud con máximo un empate. La distancia entre empates debe ser de mínimo 15 m. En los rollos de tela que traen empates estos deben venir en un mismo tono. Las uniones de empate deben ser cosidas con hilo blanco o marcadas con hilo de otro color en el orillo. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Debe venir en bolsa plástica negra polietileno de alta resistencia con porcentaje de material reciclado o biodegradable. |  |  |  |  |  |  |
| Empaque y Rotulado |  | Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Código QR que arroje la misma información que el rotulo impreso. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Código y nombre referenciado en el inventario de la fábrica y descripción (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Composición de la tela, en %. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Longitud de la pieza o rollo, en metros. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Peso |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ancho útil |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos de acuerdo a la norma técnica NTC 1806. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre del fabricante o marca registrada. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | País de origen. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identificación del número de tono. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fecha y número del contrato. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ítem del contrato |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Código de barras de acuerdo con el sistema de codificación de cada entidad. |  |  |  |  |  |  |
| Comparación visual. Cuando la diferencia de color DEcmc sea superior a 1.0 e inferior o igual a 1.3, se debe efectuar una comparación visual de la tela con una muestra patrón. La tela no debe presentar una calificación inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare contra la muestra patrón, La muestra patrón debe ser establecida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Nota: En caso que por razones de producción la Fábrica de Confecciones requiera realizar ajustes en las cantidades, características o colores del material textil, el proveedor deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTAS

NOTA 1: en caso que las especificaciones técnicas de la Policía Nacional (ET-PN), normas técnicas del Ministerio de Defensa (NTMD), de uno o más elementos contemplados en el presente proceso sea actualizada, la firma adjudicataria deberá adquirir el compromiso de suministrar los elementos de acuerdo a los requisitos de las nuevas versiones de las normas; para tal efecto de requerirse hacer ajustes en los precios unitarios, estos se harán de acuerdo con 2 cotizaciones de empresas independientes y la del contratista, analizadas por el supervisor del contrato para determinar el precio unitario, acorde con las variaciones realizadas. Estos cambios serán avisados al contratista por parte del supervisor del contrato con mínimo 15 días de anticipación.

Una vez determinado el precio del bien, el supervisor del contrato mediante acta en la cual se establece el valor de la (s) materia prima (s) y demás compromisos pactados, será enviado a la Dirección General de la Entidad para su respectiva evaluación y aprobación por parte del ordenador del gasto.

Una vez aprobada dicha modificación por el ordenador del gasto, se deberá realizar el trámite correspondiente al modificatorio del contrato.

NOTA 2: En caso de requerirse algúna materia prima no relacionada en el anexo técnico, el proponente seleccionado se compromete a seguir con el siguiente procedimiento:

- Se presentará al contratista por parte del Supervisor, solicitud y ficha técnica del elemento a adquirir, la respuesta a esta solicitud deberá ser entregada con un plazo no mayor a 2 días hábiles, los precios deberán encontrarse dentro del rango del mercado.

- Los elementos solicitados deberán cumplir con las características de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica

- Para la determinación del precio se contará con dos (2) cotizaciones de empresas independientes y la del contratista, más una cotización presentada por la Fábrica de Confecciones, una vez allegadas las cotizaciones se someterá a un análisis comparativo por parte del supervisor del contrato en el cual se consideran los precios del mercado, la oportunidad y favorabilidad de la oferta, únicamente se viabilizara la cotización de menor precio y el contratista se someterá al menor precio de adquisición.

- El precio debe incluir todos los gastos, costos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, entendiendo que se asumen por cuenta del proponente.

- Los elementos serán incluidos en la lista de entrega periódica en las mismas condiciones de suministro de bienes previstos en el presente estudio, así mismo, los precios ofrecidos se mantendrán durante la ejecución del contrato.

- Todas las entregas deberán reportarse con la presentación de la respectiva remisión y factura, discriminando la relación de los elementos con su respectivo valor, que deberá ser concordante con el valor aprobado por el supervisor del contrato.

- Una vez determinado el precio del bien, el supervisor del contrato mediante acta en la cual se establece el valor del (los) insumo y/o materia prima (s) y demás compromisos pactados, será enviada a la Dirección General de la Entidad para su respectiva evaluación y aprobación por parte del ordenador del gasto.

- Una vez aprobada dicha modificación por el ordenador del gasto, se deberá realizar el trámite correspondiente al modificatorio del contrato.

NOTA 3. ROTULADO

Para la entrega de los elementos, la empresa adjudicataria deberán rotular las unidades de empaque de los productos, con la siguiente información:

# CAMPOS DE TELA

| Columna | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| VendorUniqueID | Una sola línea de texto | ID único |
| VendorLot # | Una sola línea de texto | Número de lote |
| BENEFICIOS | Número | ID de solicitud de compra |
| PRItemID | Número | ID de línea de solicitud de compra |
| inv2Vendor | Una sola línea de texto | Nombre del proveedor |
| Contrdescr | Una sola línea de texto | Descripción |
| PRColor | Una sola línea de texto | Color |
| PRQty | Número | Cantidad de solicitud de compra |
| PRUOM | Una sola línea de texto | Unidad de medida de solicitud de compra |
| Ancho | Número | Ancho |
| Largura | Número | Largura |
| Peso | Número | Peso |
| Peso alquitrán | Número | Tela / ArtículoSolo peso |
| InvrNotes1 | Varias líneas de texto | Notas |
| PartCount | Número | Recuento de piezas |
| Th-AMTCone | Número | Recuento de conos |
| Th-AMTPack | Número | Amt por paquete |
| TH-AMTBOX | Número | Unidades por Caja |
| TH-PACBOX | Número | Pack por caja |
| RawMatrialType | Una sola línea de texto | Tipo textil (tela, botón, etc.) |
| RemisionNumber | Número | Número de remisión |

Los Vendedores o distribuidores DEBEN poner un "|| Entre cada campo

# CAMPOS DE PIEZAS

| Columna | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| VendorUniqueID | Una sola línea de texto | ID único |
| VendorLot # | Una sola línea de texto | Número de lote |
| BENEFICIOS | Número | ID de solicitud de compra |
| PRItemID | Número | ID de línea de solicitud de compra |
| inv2Vendor | Una sola línea de texto | Nombre del proveedor |
| Contrdescr | Una sola línea de texto | Descripción |
| PRColor | Una sola línea de texto | Color |
| PRQty | Número | Cantidad de solicitud de compra |
| PRUOM | Una sola línea de texto | Unidad de medida de solicitud de compra |
| Ancho | Número | Ancho |
| Largura | Número | Largura |
| Peso | Número | Peso |
| Peso alquitrán | Número | Peso de la tela solo |
| InvrNotes1 | Varias líneas de texto | Notas |
| PartCount | Número | Recuento de piezas |
| Th-AMTCone | Número | Recuento de conos |
| Th-AMTPack | Número | Amt por paquete |
| TH-AMTBOX | Número | Unidades por Caja |
| TH-PACBOX | Número | Pack por caja |
| RawMatrialType | Una sola línea de texto | Tipo textil (tela, botón, etc.) |
| RemisionNumber | Número | Número de remisión |

Los Vendedores o distribuidores DEBEN poner un "|| Entre cada campo

NOTA 4. VISITA TÉCNICA VOLUNTARIA

Con el fin de revisar muestras patrón (Para los lotes que aplique) y estructurar la oferta, los interesados podrán hacer una visita técnica no obligatoria a las instalaciones de la Fábrica de Confecciones del FORPO, ubicada en la carrera 51D N° 46 - 02 sur, barrio Venecia (Bogotá D.C.), teléfonos 5640509-5640788.

Parra realizar la visita, los interesados la podrán solicitar a través de la plataforma SECOP II, para su realización a más tardar en la fecha límite para presentación de observaciones, indicando la siguiente información:

•	Nombre o razón social del interesado solicitante

•	Nombre e identificación del funcionario que participará en la visita

El Fondo Rotatorio de la Policía no será responsable del transporte, ni de la movilización de los interesados que realicen la visita técnica, ni de ningún gasto que se genere para su realización.

Los interesados en participar en este proceso de contratación, no podrán aludir desconocimiento de características técnicas por su no asistencia a la visita técnica, siendo de su total responsabilidad su participación o no y los resultados que durante la vista se generen.

Una vez terminada la visita no se volverá a realizar bajo ninguna circunstancia.

La persona encargada de atender la visita técnica, estará a cargo del funcionario que sea designado por la coordinación de la Fábrica de Confecciones.

# DOCUMENTOS A APORTAR PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Para las entregas parciales o totales se realizarán de acuerdo a la GTMD-0004-A3 “EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA”, la cual cita en su numeral 3.1.5 lo siguiente:

(…)

“Dentro de los plazos descritos en los contratos podrán realizarse entregas parciales, de común acuerdo entre el contratante y el contratista, para lo cual este último deberá presentar el respectivo certificado de conformidad por cada entrega parcial y se aplicará su evaluación técnica aplicando el numeral 3.1 al 3.9 de la presente guía”

(…)

LOTE 1. TELAS

|  | EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Cumple | No cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TÉCNICO | Anexo técnico, diligenciamiento de cumplimiento de las especificaciones técnicas, firmada por el Representante Legal. |  |  |  |
| DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD | Declaración de conformidad de acuerdo con la NTC-ISO/IEC-17050-1 y NTC-ISO/IEC-17050-2 en la cual garantice el cumplimiento de la totalidad de los parámetros establecidos en el anexo técnico, firmada por el Representante Legal. | Declaración de conformidad de acuerdo con la NTC-ISO/IEC-17050-1 y NTC-ISO/IEC-17050-2 en la cual garantice el cumplimiento de la totalidad de los parámetros establecidos en el anexo técnico, firmada por el Representante Legal. |  |  |
|  | Ficha técnica del fabricante que incluya todos los materiales de composición. (Que debe ser coincidente con lo requerido en la ficha técnica). Vida útil del elemento. Debe indicar que el material no es reutilizado ni re manufacturado. | Ficha técnica del fabricante que incluya todos los materiales de composición. (Que debe ser coincidente con lo requerido en la ficha técnica). Dimensiones del lote y número de serie. Descripción de los controles de calidad realizados, debe incluir la verificación de diseño inspecciones Vida útil del elemento. Debe indicar que el material no es reutilizado ni re manufacturado. |  |  |
| IDONEIDAD TÉCNICA | Certificación de los fabricantes (no mayor a treinta (30) días anterior al cierre del presente proceso), con vigencia del plazo de ejecución y liquidación del contrato, debe ser conferida directamente al oferente, en la que conste de manera clara y expresa que se cuenta con la autorización para ofrecer y vender el material textil para confección. |  |  |  |
| CAPACIDAD OPERATIVA | Certificación de fabricante en el cual indique que Que cuenta con capacidad operativa de fabricación mensual de 100.000 metros de la TELA RIP STOP AZUL OSCURO 100 % POLIÉSTER, ítem 1.02; con área productiva aproximada de 100.000 m2. Que en caso de ser adjudicatario, se compromete a realizar entregas de 100.000 metros mensuales de tela rip stop azul oscura 100% poliéster, ítem 1.02, tecnología requerida, capacidad instalada, sitios de almacenamiento, medios de transporte y demás infraestructura administrativa, logística y de personal. (certificación no mayor a treinta (30) días anterior al cierre del presente proceso) |  |  |  |
| CERTIFICADO DE CONFORMIDAD |  | GTMD-0004 versión actualizada para “EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA (numeral 3.7 Certificación) |  |  |
| GARANTÍA TÉCNICA | Garantía técnica mínima de doce (12) meses, firmada por el Representante Legal. | Garantía técnica mínima de doce (12) meses, firmada por el Representante Legal. |  |  |
| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST | Certificación de cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, firmada por el Representante Legal y el Responsable de Ejecución del Sistema SG-SST (Con licencia vigente), del oferente, de acuerdo a lo estipulado en Resolución No. 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo. |  |  |  |
|  | Certificación de cumplimiento del protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, tipificado en la Resolución N°. 000666 de 2020 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y demás normas decretadas por el Gobierno Nacional y el Distrito de Bogotá expedidas por la Emergencia Sanitaria y que se encuentran vigentes. |  |  |  |
| ASPECTO AMBIENTAL | Certificación expedido por el representante legal y firmado por un técnico, tecnólogo o profesional ambiental, en el cual acredite el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable a las actividades de la producción de los insumos o materias primas a adquirir con el presente contrato. En caso, de que el oferente sea un comercializador o distribuidor, el documento a presentar debe ser expedido por el fabricante de los insumos o materias primas. | Plan de Gestión Ambiental y/o su equivalente. Fichas técnicas que especifiquen los componentes y porcentajes de composición de las bolsas. |  |  |

NOTA: Para los extranjeros sin sucursal ni domicilio en Colombia, deberán presentar certificación firmada por el representante legal o documento equivalente a su país de origen.

# GARANTÍA TÉCNICA

Garantía técnica mínima de doce (12) meses, firmada por el Representante Legal.

Al presentarse algún defecto de calidad que afecte el uso previsto sobre el bien suministrado, este debe ser subsanado en un período máximo de quince días (15) hábiles sin costo adicional para la ENTIDAD CONTRATANTE. El porcentaje de elementos que presenten fallas durante los meses de garantía no podrá exceder al diez (10%) por ciento de la totalidad de los bienes adquiridos. En caso de presentarse este hecho, se hará efectiva la póliza de garantía que ampara el cumplimiento del Contrato, y la calidad de los bienes ofrecidos por el CONTRATISTA.

Elaboró:

Mediante el diligenciamiento y suscripción del presente anexo, manifiesto, que acepto y me comprometo a cumplir con todos y cada una de las especificaciones técnicas mínimas establecidas.

________________________________________________________

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE

IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

EMAIL: