ANEXO No. 3

GRUPO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TECNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.

Señor proponente DEBERA describir las condiciones técnicas de su ofrecimiento, indicando marca y referencia el mismo, no bata solo el compromiso de cumplir

	FICHA TECNICA No 01

	Clasificación del bien o servicio 
	42132200 Guantes y accesorios médicos



	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	GUANTES DE SEGURIDAD NITRILO EXTRA-GRUESO 

	Calidad
	ANSI 105:2016 ABR mínimo 3 y/o EN388:2016 mínimo 4102X
EN ISO 374-1:2016 TIPO A  mínimo AJKOPT
debe incluir la pictografía correspondiente



	Generalidades 
	Guante elaborado en nitrilo 100% 


	Requisitos generales
	Guante elaborado en nitrilo, en color azul o verde. Guantes de Nitrilo extra grueso hasta el codo, sin talcos.   

Deben ser guantes para que los servidores puedan manipular objetos húmedos o engrasados con menos fuerza de agarre y más control. 
Además, que brinde protección segura contra productos químicos para
una seguridad añadida. 

Cumplimiento de normas de calidad internacional, expedida por un organismo reconocido mundialmente.

	Requisitos específicos
	· Entre 18 y 20 pulgadas de longitud

· Libre de talcos
· Textura en palma para facilitar el agarre

· calibre del grosor  mínimo: 0,55 milésimas de pulgadas
NOTA: al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca y referencia para efectos de corroborar el cumplimiento, así como la ficha técnica avalada por distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, con el fin de validar las especificaciones de la presente ficha técnica. 
El oferente deberá allegarla en físico en su propuesta en la lengua original junto con la traducción simple al castellano, por tratarse de documentos especializados de amplia utilización y aceptación en idioma distinto al castellano, según lo requerido por la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente
INDICAR MARCA Y REFERENCIA



	Empaque  y rotulado
	Par (Del total de pares adquiridos  el 10% debe ser Talla S, 20% en talla M  y el 40%  Talla L y 0% Talla XL).

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD DE MEDIDA: Par
PRESENTACIÓN: La entrega final de los pares podrá ser en caja o bolsa de acuerdo a lo establecido por cada fabricante, debidamente rotulado


	FICHA TÉCNICA No 02

	Clasificación del bien o servicio 
	42132200/ Guantes y accesorios médicos


	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	GUANTES DE NITRILO (DE SEGURIDAD)

	Calidad
	EN ISO 374-1:2016 TIPO B,  mínimo KPT 
EN ISO 374-5:2016 

Grado Examinación Médico o EN 455-1:2000


	Generalidades 
	Guante elaborado en nitrilo 100% 

	Requisitos generales
	Guante elaborado en nitrilo, en color azul o verde. 

	Requisitos específicos
	Libre de látex

Ambidiestro.

Textura en todos los dedos para un mejor agarre

Mínimo 9.5 pulgadas de longitud.

Libre de polvo.

Calibre entre mínimo de 4,5 y máximo de 6.0 milésimas de pulgadas en el guante.

Cumplimiento de normas de calidad internacional, expedida por un organismo reconocido mundialmente.
NOTA: al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca y referencia para efectos de corroborar el cumplimiento, así como la ficha técnica avalada por distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, con el fin de validar las especificaciones de la presente ficha técnica. 
El oferente deberá allegarla en físico en su propuesta en la lengua original junto con la traducción simple al castellano, por tratarse de documentos especializados de amplia utilización y aceptación en idioma distinto al castellano, según lo requerido por la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente

INDICAR MARCA Y REFERENCIA



	Empaque y rotulado
	Par (Del total de pares adquiridos el 10% debe ser Talla S, 20% en talla M y el 40% Talla L y 0% Talla XL).

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD DE MEDIDA: Par

La entrega final de los pares podrá ser en caja de 50 o 100 pares de acuerdo a lo establecido por cada fabricante, debidamente rotulado


	FICHA TECNICA No 03

	Clasificación del bien o servicio 
	42132200/ Guantes y accesorios médicos

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	GUANTES DE SEGURIDAD NITRILO Y NEOPRENO

	Calidad
	EN ISO 374-1:2016 TIPO A, JKLOPST

EN 420:2003 +A1:2009

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016

EN 421:2010



	Generalidades 
	Guante, en color azul, verde o morado.

	Requisitos generales
	Guantes de Nitrilo y Neopreno desechable delgado, resistente a los químicos, hecho de un material compuesto sintético para una protección química resistente. 

	Requisitos específicos
	· Diseño ergonómico que brinde un ajuste y sensación cómodos para tiempos de uso prolongados. 

· Con tres capas para una protección superior contra productos químicos agresivos, baja tasa de orificios aceptable (0.65 AQL) para una protección confiable contra sustancias peligrosas.

· Dedos texturizados.

 NOTA: al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca y referencia para efectos de corroborar el cumplimiento, así como la ficha técnica avalada por distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, con el fin de validar las especificaciones de la presente ficha técnica. 
El oferente deberá allegarla en físico en su propuesta en la lengua original junto con la traducción simple al castellano, por tratarse de documentos especializados de amplia utilización y aceptación en idioma distinto al castellano, según lo requerido por la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente

INDICAR MARCA Y REFERENCIA



	Empaque  y rotulado
	Pares. (Del total de los pares adquiridos el 20% Talla S, 40%Talla M  y 40%  Talla L).



	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD DE MEDIDA: Par

La entrega final de los pares podrá ser en la caja o bolsa de acuerdo a lo establecido por cada fabricante


	FICHA TÉCNICA No 04

	Clasificación del bien o servicio 
	42132200/ Guantes y accesorios médicos

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	GUANTES DE SEGURIDAD FIBRA DE POLIETILENO Y NITRILO

	Calidad
	ANSI 105:2016 NIVEL 3 ABR   y/o 
EN 388: 2016 mínimo 3121


	Generalidades 
	Guantes en fibra de polietileno de muy alta densidad con resistencia anticorte 

	Requisitos generales
	Guantes Talla M, L y XL

	Requisitos específicos
	· Con recubrimiento de Espuma de Nitrilo (palma). 
· Puño tejido. 
NOTA: al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca y referencia para efectos de corroborar el cumplimiento, así como la ficha técnica avalada por distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, con el fin de validar las especificaciones de la presente ficha técnica. 
El oferente deberá allegarla en físico en su propuesta en la lengua original junto con la traducción simple al castellano, por tratarse de documentos especializados de amplia utilización y aceptación en idioma distinto al castellano, según lo requerido por la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente

INDICAR MARCA Y REFERENCIA



	
	Bolsa x 1 Par- 30% Talla M, 40% Talla L y 30% XL

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD DE MEDIDA: Par

PRESENTACIÓN: Bolsa x 1 Par.


Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.
____________________________

Nombre y firma del representante legal

CC

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

