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[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _GoBack]ANEXO N° 2

ADQUISICIÓN DE INSUMOS (ENTRETELAS Y GUATA) PARA LA CONFECCIÓN DE GORRAS TIPO BEISBOLERA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
	ÍTEM 1. ENTRETELA NO TEJIDA PARA BORDADO BACKING

	CANTIDAD A ADQUIRIR EN EL PRESENTE PROCESO 
	50 METROS LINEALES 

	CARACTERÍSTICAS
	REQUISITOS EXIGIDOS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	COLOR
	Negro / Crudo
	 
	 

	PESO g/m2  
	50 gr/m2 ± 10
	 
	 

	MATERIAL
	100 % polipropileno o poliéster
	 
	 

	ADHESIVO
	No
	 
	 

	Ancho  útil de la tela  en metros
	mínimo 1.50
	 
	 

	Presentación
	Empacado en bolsas, debidamente rotulado con la descripción de la tela, color, metraje, proveedor del material, numero de contrato.
	 
	 




	ÍTEM 2. ENTRETELA  PARA GORRAS 

	CANTIDAD A ADQUIRIR EN EL PRESENTE PROCESO 
	1300 METROS LINEALES 

	CARACTERÍSTICAS
	REQUISITOS EXIGIDOS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Composición, 
	100% Poliéster 
	 
	 

	Color
	Blanco o negro (previa coordinación con el supervisor)
	 
	 

	Peso g/m2                  mínimo
	315  
	 
	 

	Ancho  útil de la tela  en metros    mínimo
	1.50 
	 
	 

	Número de hilos / cm
	 
	 

	Urdimbre     mínimo
	18
	 
	 

	Trama          mínimo
	09
	 
	 

	Condición para fusionado
	Debe presentar resina en poliéster 
	
	

	Condiciones de termo fijación 
		
	Prensa Eléctrica

	Temperatura  (°c)
	120°-160°

	Presión (gr/cm2)
	2 – 4 Bares

	Tiempo (seg)
	15” – 20”



	
	

	Características 
	Entretela usada para confección de gorras, 
La entretela debe mantener la apariencia lisa al ser manipulada durante el proceso, debe retomar su forma original.
	 
	 

	Presentación
	Rollo de 50 metros mínimo; empacado en bolsas, debidamente rotulado con la descripción de la tela, color, metraje, proveedor del material, numero de contrato.

	
	



	ÍTEM 3. ENTRETELA NO TEJIDA NEGRA

	CANTIDAD A ADQUIRIR EN EL PRESENTE PROCESO 
	320 METROS LINEALES 

	CARACTERÍSTICAS
	REQUISITOS EXIGIDOS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	COLOR
	Negro 
	 
	 

	PESO g/m2  
	40 gr/m2 ± 10
	 
	 

	MATERIAL
	100 % polipropileno o poliéster
	 
	 

	ADHESIVO
	No
	 
	 

	Ancho  útil de la tela  en metros
	mínimo 1.50
	 
	 

	Presentación
	Empacado en bolsas, debidamente rotulado con la descripción de la tela, color, metraje, proveedor del material, numero de contrato.
	 
	 

	
	
	
	



	ÍTEM 4. GUATA PRENSADA

	CANTIDAD A ADQUIRIR EN EL PRESENTE PROCESO 
	700 METROS LINEALES 

	CARACTERÍSTICAS
	REQUISITOS EXIGIDOS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	COLOR
	Negro o Blanco
	 
	 

	PESO g/m2  
	Mínimo 40 g/m2
	 
	 

	MATERIAL
	100 % poliéster prensada
	 
	 

	ESPESOR
	Mínimo 2,0 ± 0,5
	 
	 

	Ancho  útil de la tela  en metros
	mínimo 1.50
	 
	 

	Presentación
	Empacado en bolsas, debidamente rotulado con la descripción de la tela, color, metraje, proveedor del material, numero de contrato.
	 
	 




3. CUADRO DE MUESTRAS Y DOCUMENTOS A APORTAR PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Las muestras solicitadas para el proceso de selección, serán utilizadas como muestra de referencia comparativa con las entregas que realice el contratista que sea adjudicado.
El comité técnico realizará  pruebas  de los ítems en que fue solicitada la declaración de conformidad emitida por el proponente (de acuerdo con la NTC-ISO/IEC-17050-1 y NTC-ISO/IEC-17050-2); en estas pruebas, se determinará el cumplimiento de las especificaciones técnicas de tipo cualitativo verificables y las someterá a pruebas de funcionalidad que se describen a continuación con el fin de establecer su nivel de desempeño en el proceso de producción de la Fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio.



	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD DE MUESTRAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN
	EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
	EN LA ENTREGA PARCIAL Y TOTAL DEL PRODUCTO POR EL PROVEEDOR
	PLAN DE MUESTRA PARA ENTREGA DE LOTES

	1
	ENTRETELA NO TEJIDA PARA BORDADO BACKING
	1 metro
	Declaración de Conformidad de acuerdo con la NTC  ISO/IEC 17050-1 Y NTC  ISO/IEC 17050-2
	Declaración de Conformidad de acuerdo con la NTC  ISO/IEC 17050-1 Y NTC  ISO/IEC 17050-2
	Tabla 5 GTMD-0004-A2 (guía técnica del min defensa

	2
	ENTRETELA  FUSIONABLE PARA GORRAS
	1 metro
	
	
	

	3
	ENTRETELA NO TEJIDA COLOR NEGRO
	1 metro
	
	
	

	4
	GUATA PRENSADA
	1 metro
	
	
	



Nota 1: las muestras deberán ser radicadas con una  (1) hora de anterioridad al cierre de la presentación de la oferta, la no presentación de estas muestras y el no cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas serán causal de rechazo de la oferta. 

Nota 2: la declaración de conformidad de acuerdo con la NTC-ISO/IEC-17050-1 y NTC-ISO/IEC-17050-2,  hace referencia al documento que debe ser emitido directamente por el oferente  de los productos en la cual indica que los elementos ofertados por el proponente cumplen con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas la cual debe venir soportada por documentos que acrediten esta condición, por ejemplo ensayos de lote o en serie, revisión, verificación y validación de diseño, inspecciones o cualquier otro  soporte.

Nota 3: en las pruebas de campo se determinará el cumplimiento de las especificaciones técnicas de tipo cualitativo verificables y se someterá a pruebas de funcionalidad descritas con el fin de establecer su nivel de desempeño en el proceso de producción de la Fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio.

Nota 4: en caso que el Fondo Rotatorio de la Policía requiera realizar ajustes a los ítems contratados, en cuanto a sus cantidades, color o tipo, el contratista deberá ajustarse a los requerimientos realizados por la Entidad; de lo anterior se dará aviso con mínimo 15 días de antelación a su entrega, para tal efecto se mantendrán los precios unitarios del contrato.

Nota 5: para la entrega de los elementos, la empresa adjudicataria deberá rotular las unidades de empaque de los productos, con la siguiente información, además de aquella que sea solicitada en forma particular en la correspondiente especificación técnica:

ROTULADO
Descripción del producto.
Datos del proveedor o fabricante.
País de origen
Número y año del contrato.
Número de unidades que contiene
Nota 6: Para el empaque el contratista deberá cumplir estrictamente con la normatividad ambiental aplicable y con los principios de responsabilidad ambiental, utilizando material amigable con el medio ambiente.


2. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Para la presentación de la oferta y entrega: el proponente deberá presentar declaración de conformidad de acuerdo con la NTC-ISO/IEC-17050-1 Y NTC-ISO/IEC-17050-2, hace referencia al documento que debe ser emitido directamente por el oferente de los productos en el cual debe indicar que los elementos ofertados por el proponente cumplen con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas en el anexo 1, la cual debe venir soportada por los siguientes documentos:

· Ficha técnica del fabricante que incluya el material de composición. (Que debe ser coincidente con lo requerido en la ficha técnica).
· Dimensiones del lote y número de serie.
· Debe indicar que el material no es reutilizado ni re manufacturado.

3. GARANTÍA TÉCNICA 
Se ha previsto con el fin de asegurar la calidad de los bienes a adquirir, que el oferente adjunte a su oferta mediante documento firmado por el Representante Legal, que contenga una garantía técnica de calidad de 12 meses contados a partir del expedición del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Al presentarse algún defecto de calidad, el no cumplimento de la ficha técnica, durante el transcurso de la garantía técnica, que afecte el uso previsto sobre el bien suministrado por ítem, debe ser subsanado en un período máximo de tres (3) días hábiles sin costo adicional para la ENTIDAD CONTRATANTE.

El porcentaje de los bienes que presenten deficiencias durante el periodo de garantía técnica, no podrá exceder el diez (10%) por ciento, para la fecha de entrega establecida; este porcentaje aplicara únicamente a la primera devolución. 

Adicionalmente, en el caso de que se identifiquen nuevamente no conformidades de calidad en el material suministrado en calidad de reposición, el porcentaje no podrá ser superior al (20%) veinte por ciento de la cantidad de metros que presentó deficiencias de calidad inicialmente, para lo cual el contratista deberá hacer las reposiciones de los elementos con las condiciones de óptima calidad, con el fin de no generar desgaste en los procesos de revisión de la tela entregada en calidad de reposición; si se presenta alguno de los hechos anteriormente descritos, se podrá afectar la póliza de garantía única que ampara la calidad de los bienes entregados por el CONTRATISTA. 

Mediante el diligenciamiento y suscripción del presente anexo, manifiesto, que acepto y me comprometo a cumplir con todos y cada una de las especificaciones técnicas mínimas.


Firma del Proponente
Nombre O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE
Identificación (C.C. o nit):
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
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