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Las especificaciones, planos y anexos que hacen parte de los estudios y diseños se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas y el empleo de los materiales de acuerdo con su descripción en los planos y detalles constructivos.  Cualquier detalle que se halla omitido en las especificaciones, en los planos, o en ambos, pero que deba formar parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.
Los cambios que proponga el contratista deberán ser consultados por escrito al Interventor y no podrán ejecutarse sin la aceptación escrita de éste. En caso contrario, cualquier trabajo sin previa aprobación escrita por el interventor, será por cuenta y riesgo del contratista.
Las presentes especificaciones técnicas constituyen un conjunto de instrucciones con validez contractual para el futuro desarrollo de las obras y contienen las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales y a las unidades de obra incluidas en el documento.
Las especificaciones particulares de construcción de cada proyecto prevalecen sobre las especificaciones generales y podrán modificarlas o complementarlas. Todos los trabajos que no estén cubiertos por otras especificaciones se ejecutarán conforme a las presentes especificaciones.
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A continuación, se describen las principales normas aplicadas en la ejecución de los estudios y diseños y elaboración del presente documento de especificaciones técnicas:
Norma vigente con relación al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicación del proyecto para los tramites de obtención de las licencias o permisos.
Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia.
Decreto 945 de 2017, por el cual se modifica parcialmente el reglamento colombiano de construcciones Sismo Resistentes NSR -10.
Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. 
NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.
Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Resolución 14862 de 1985, Por la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos.
Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.
Normas de Salubridad (entre otras: Ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).
Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989. 
Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano.
Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.
Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental municipal y nacional.
Resolución 2413 de 1979 Min. de Trabajo y seguridad social. Establece el reglamento de higiene y seguridad en la construcción.
Resolución 627 de 2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.
Resolución 0330 de 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009.
Código colombiano de fontanería NTC-1500.
NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.
NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.
NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.
NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio - Nacional Fire Protection Association.
NFPA 101 Código de Seguridad Humana.
NTC-1669, Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones.
Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
NTC-2050, Código Eléctrico Nacional.
Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, que fija las condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación, Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones.
Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía.
NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, Reglamento de redes internas de telecomunicaciones (RITEL) en los casos que apliquen.
ISO/IEC 11801 Sistemas de cableado genéricos para las instalaciones del cliente.
EIA/TIA 568 B, 568 C Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales (Como instalar el cableado).
 ANSI/TIA/EIA -568-B.1 Requerimientos generales.
ANSI/TIA/EIA -568-B.2 Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado.
ANSI/TIA/EIA -568-B.3 Componentes de cableado, Fibra óptica.
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector vivienda ciudad y territorio, expedido por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
Decreto 1285 de 2015, por medio del cual se modifica el decreto 1077 de 2015, en lo relacionado con los lineamientos de construcción sostenible para edificaciones, expedido por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.
Resolución 0549 de 2015, por medio de la cual se reglamentan los parámetros y lineamientos de construcciones sostenibles, del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
Ley 819 de 2003, Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
Documentos CONPES relacionados
Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios.
Legislación de tránsito vehicular y peatonal.
Norma NTC 2505 Instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales y comerciales.
Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico No. 46 de A.I.S.)
Estudio de microzonificación sísmica del lugar donde se desarrollará el proyecto.
NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería.
49) Constitución Política de 1991, arts.: 01, 02, 13, 49, 79, 95, 103, 104, 105, 310 y 365.
Ley 21 de 1991, Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989.
Ley 99 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
Ley 1523 del 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.
Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participación Ciudadana.
Ley 152 de 1994, por la cual se habla de la ley orgánica del Plan de Desarrollo.
Ley 388 de 1997, Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.
Ley 689 de 2001, por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.
Ley 743 de 2002, por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal.
Decreto 2623 de 2009, Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
Decreto 1429 de 1995 por el cual se reglamenta el Capítulo I del Título V de la Ley 142 de 1994, en relación con el Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios.
Decreto 2041 de 2014, Por la cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
Directiva Presidencial No. 10 de 2002, Programa de renovación de la administración pública: hacia un estado comunitario.
Resolución 0312 de 2019 estándares mínimos del SG-SST.
Resolución 2400 de 1979: Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones Diario Oficial No. 41.148 de 23 de diciembre de 1993.
Decreto 2323 2006 Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 9a de 1979 en relación con la red nacional de laboratorios y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 49865 del 06 de mayo de 2016.
Ley 1122 de 2007 Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, publicada en el Diario Oficial No. 46.506 de 9 de enero de 2007.
Ley 1438 de 2011 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Plan Decenal para la Salud Publica. Diario Oficial No. 47.957 de 19 de enero de 2011.
 Decreto 780 de 2016 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. Diario Oficial No. 49865 del 06 de mayo de 2016.
Plan Nacional de Desarrollo - Ley 1955 de 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.
Resolución 2053 de 2019 Por medio de la cual se definen las reglas y los requisitos para la expedición de los conceptos técnicos de viabilidad de los proyectos de inversión cuya fuente de financiación o cofinanciación sea el Presupuesto General de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, para los financiados con recursos de la entidad territorial, y los de infraestructura física, equipamiento fijo y dotación biomédica, considerados de control especial de oferta para la prestación de servicios de salud', publicada en el Diario Oficial No. 51.032 de 1 de agosto 2019.
Resolución 3100 de 2019 Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. Diario Oficial No. 51.149 de 26 de noviembre 2019.
Resolución 14861 de 1985 Por la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos.
Resolución 0293 de 2004 Por la cual se reglamentan los procedimientos para la elaboración del Catastro Físico Hospitalario de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención del Sector Público.
Decreto 2157 de 2017, “por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012".
Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto de acuerdo con las particularidades del diseño y construcción de este, determinadas por factores del entorno (localización de cada Proyecto) y su regulación específica.
NSR-2010 – REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMORESISTENTE 
NTC-1500 - CODIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA
NTC-4595 – PLANEAMIENTO Y DISEÑO DE INSTALACIONES Y AMBIENTES ESCOLARES
RETIE – REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
RETILAP – REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO PUBLICO
NFPA – NORMA DE DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB
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Antes de iniciar los trabajos PNN y el contratista deben firmar el Acta de Iniciación.
El interventor o la persona designada por PNN no tiene autorización para exonerar al constructor de ninguna de sus obligaciones o deberes ni puede sin autorización escrita del gerente o su delegado, ordenar trabajo que implique variaciones de plazo o valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras principales. Todas las comunicaciones u órdenes del interventor deben ser expedidas o ratificadas por escrito.
El contratista recibirá los planos o esquemas que le suministre PNN y en estos se basará para la ejecución de los trabajos. Cualquier trabajo hecho antes de la entrega de los planos será a riesgo del contratista. PNN tendrá derecho de hacer todos los cambios en el diseño que sean necesarios. La entrega por parte de PNN de estos cambios no releva al Contratista de la obligación que tiene de cumplir con todo lo indicado en los planos, especificaciones, normas técnicas o instrucciones de PNN, ni de su responsabilidad en la ejecución de las obras.
El Contratista será, desde el comienzo hasta la finalización y aceptación de la Obra por parte de PNN, el único y absoluto responsable de la protección de la Obra y los materiales localizados en los sitios para ser incorporados a los trabajos y de todos los elementos suministrados por PNN para su uso en conexión con la obra. Si sucediera cualquier daño o pérdida a la Obra o a otros elementos por cualquier causa, el Contratista deberá reparar dicho daño o pérdida de tal manera que, al terminar el trabajo, la Obra o los elementos estén en buenas condiciones y de conformidad con lo exigido en el Contrato. El Contratista será responsable por cualquier daño ocasionado a la Obra en el curso de las operaciones realizadas por él, con el propósito de reparar o reemplazar antes o después de la finalización de los trabajos o del Contrato, obras defectuosas o que no estén de acuerdo con lo especificado en el Contrato.
El Contratista deberá suministrar la mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para realizar las actividades inherentes a la labor que se va a ejecutar. Es responsabilidad del Contratista proporcionar las instalaciones provisionales y la organización y dirección requeridas para realizar la obra dentro de los plazos convenidos y de acuerdo con los planos, estas especificaciones, normas técnicas y las instrucciones de PNN.
El Contratista adelantará los trabajos con el cuidado necesario para reducir al mínimo los daños y obstrucciones en vías, propiedades públicas o privadas y servicios públicos y/o privados, y tomará las debidas precauciones para garantizar su estabilidad.
El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social se hayan emanado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. El Contratista debe tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de sus trabajadores y del público directa e indirectamente afectado.
El Contratista deberá gestionar anticipadamente los permisos y licencias que requiera para excavación, de cierre de vías y/o corte de servicios. Los correspondientes gastos de gestión, derechos, licencias y consumo de servicios públicos, correrán por cuenta exclusiva del Contratista y deberán tenerse en cuenta dentro del presupuesto de la obra.
El Contratista deberá estudiar y conocer cuidadosamente todo lo concerniente a la naturaleza del trabajo y a los sitios del mismo, las condiciones generales y locales, y las relacionadas con el transporte, disposición, manejo y almacenamiento de materiales.
[bookmark: _Toc134804860]PATENTES

El constructor es el único responsable del uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros que no hayan sido entregadas por PNN. PNN no pagará ningún costo generado por este concepto.
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Si durante la ejecución de las obras se encuentran objetos arqueológicos, paleontológicos, minerales de interés comercial o científico u objetos de interés histórico o valores: como el caso de ruinas prehistóricas, sitios de asentamientos indígenas o de época colonial, reliquias, fósiles, meteoritos y otros valores; el constructor debe tomar de inmediato las medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio afectado y notificar a PNN y a la autoridad que tenga a cargo la responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos y seguir las instrucciones dadas por EL PNN .Además, el constructor debe, cuando lo pida PNN , colocar un equipo permanente de vigilancia mientras se reciben indicaciones precisas sobre su manejo.
Cuando la investigación y evaluación de los hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés comercial o científico retrase el avance de la obra, PNN y el Contratista deben efectuar los ajustes en el programa de trabajo.
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En caso de contradicciones entre los Planos y las Especificaciones Particulares de Construcción, prevalece lo prescrito en éstas últimas. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre las Especificaciones Generales. Lo mencionado en las Especificaciones Particulares y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que, a juicio del Interventor, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato.
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que adviertan en estos documentos el Interventor o el Constructor, deberán informarse por escrito al Supervisor del Proyecto.
[bookmark: _Toc134804863]SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

El Constructor deberá redactar un estudio sobre seguridad y salud y elaborar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para la aplicación de aquel.  En todo caso, el Constructor tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad industrial necesarias en todas sus instalaciones y en los frentes de trabajo y en las proximidades afectadas por ellos y de mantener programas permanentes que tiendan a lograr y mantener una adecuada salud física y mental de todo su personal, de acuerdo con las normas vigentes sobre el particular.
En las zonas de las obras, el Constructor deberá disponer instalaciones sanitarias adecuadas y en la cantidad apropiada para uso por parte del personal adscrito a las obras y deberá garantizar que las condiciones de salubridad de las mismas estén de acuerdo con las exigencias de la reglamentación vigente.
El Constructor será el único responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de medidas de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo.
El Constructor deberá ceñirse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y a las instrucciones que sobre el tema le suministre el Interventor. En todo caso, tomará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se pudieran requerirse para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir a causa de ellos.
[bookmark: _Toc134804864]ASPECTOS AMBIENTALES

El Constructor está obligado elaborar e implementar un plan de manejo ambiental encaminado a desarrollar un conjunto de actividades destinadas a fortalecer el conocimiento y el respeto por el patrimonio ambiental. Dichas actividades deberán estar dirigidas hacia su personal técnico y obrero que está en contacto permanente con la obra y con el medio ambiente.  El contenido de estas actividades, su cronograma y la metodología de ejecución deberán ser puestos a consideración del Interventor y requerirán de la aprobación de éste para su desarrollo.
De igual forma el Contratista deberá regirse bajo los lineamientos de Gestión Ambiental estipulados por PNN.
Los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental, en proyectos que no requieran de licencia ambiental, serán obtenidos por el Constructor, quien será responsable de su manejo y utilización, así como de los costos que demande su obtención.
El diseño y ubicación de los campamentos y sus instalaciones deberán ser tales que no produzcan contaminación de aguas superficiales ni de posibles fuentes subterráneas de agua potable y requieren para su funcionamiento con destino a la obra, del visto bueno del Interventor.  Por ningún motivo se permitirá que su instalación se realice en sitios ecológicamente sensibles, zonas con especies bióticas protegidas o en peligro de extinción y lugares con nivel freático cercano a la superficie (profundidad menor que 3m), sin las obras de mitigación pertinente.
Los campamentos deberán contar, como mínimo, con instalaciones de agua potable, servicios sanitarios y energía eléctrica. Así mismo, el área de talleres y depósitos deberá disponer de sistemas de recolección de desechos sólidos con su respectiva clasificación y dispositivos de drenaje apropiados para conducir las aguas lluvias y evitar contaminaciones al suelo y a cursos naturales de agua.
[bookmark: _Toc134804865]RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONSTRUCTOR

Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo de acuerdo con los planos y especificaciones; para lo cual, someterá muestras de los materiales a utilizar para la aprobación del Interventor y deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el Título I de la NSR-10- Supervisión Técnica.  
El contratista está obligado a verificar los planos y las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos.
Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor, de lo contrario si se presenta la necesidad, deberán hacerse las correcciones después de adelantada la obra.  El costo de estas será por cuenta del contratista.
Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica, se hace con el objeto de establecer estándar de calidad, tipo y características.  El contratista podrá usar productos similares que cumplan con dichos requerimientos, previa aprobación del Interventor.
Los materiales suministrados y demás elementos que el constructor emplee en las obras deben ser de primera calidad, cumplir con las indicaciones de PNN otras normas nacionales o internacionales aprobadas por PNN, deben estar de acuerdo con el objeto que se les destinan y pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados por PNN. La aprobación de los materiales, no exonera la responsabilidad del Contratista por la calidad de la obra.
Como condición de recibo para el pago de cualquier actividad que requiera suministro de materiales, el Contratista debe presentar el Certificado de Conformidad por parte de PNN de acuerdo con los criterios para la evaluación de la conformidad de los productos que adquiere PNN. PNN exigirá solamente un certificado de conformidad por producto suministrado.
Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos.
Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del contratista.
Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar.
Una vez finalizada la obra, el contratista deberá elaborar y entregar en original los planos récord de la misma.
El constructor debe tener los vehículos y equipos adecuados para las características y magnitud de las obras y en la cantidad requerida, que garanticen su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, programas y plazos. Además, debe mantenerlos en condiciones óptimas para garantizar la ejecución de los trabajos a realizar.
La calidad de los equipos o los daños que puedan sufrir, no eximen al contratista del cumplimiento de sus obligaciones. PNN se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparación de equipos inadecuados o ineficientes o que no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean obstáculo para cumplir con el proyecto. La operación de los equipos no debe presentar emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los límites permisibles de contaminación, según las normas ambientales vigentes.
[bookmark: _Toc134804866]ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Antes de iniciar la obra, el contratista y/o sub contratista, debe presentar a la Interventoría un programa de trabajo, que permita establecer el orden y duración de cada una de las etapas de la obra discriminado con insumos y rendimientos.
El contratista y/o sub contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y un almacén de materiales y herramientas (campamento) que cumpla con los requerimientos legales vigentes.
Tanto los materiales y herramientas deberán ser revisados por el Interventor para comprobar que son los requeridos para la ejecución de la obra. En caso contrario fijará un plazo prudencial para que el contratista y/o sub contratista lo lleve a la obra.
[bookmark: _Toc134804867]MODIFICACIONES

Si durante la localización, el contratista y/o sub contratista encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones del terreno, dará aviso al interventor; quién será el encargado de tomar una decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista y/o sub contratista, debe ser aprobado o rechazado por el Interventor, quién a su vez podrá hacer los cambios que considere desde el punto de vista técnico y económico convenientes previa consulta con PNN.
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista y/o sub contratista.  El interventor deberá consignar en los planos definitivos todos los cambios que se realicen durante el proceso de la obra.
Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberán ser consultados con el proyectista y aprobados por el Interventor.  El contratista deberá presentar al Interventor para su aprobación, un plan de inversión del anticipo, el cual debe estar de acuerdo con el diagrama de ruta crítica presentada en el contrato.
[bookmark: _Toc134804868]MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras.  Así mismo, deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. 
Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir los riesgos consecuentes por pérdida, deterioro o mala calidad de los mismos.
El contratista deberá suministrar a la Interventoría, con la anticipación debida, las muestras que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el interventor estime pertinente efectuar para determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos; todo lo cual, será por cuenta del contratista.
Cuando el material sea rechazado por la Interventoría, el contratista a su costa, deberá retirarlo y reemplazarlo.  Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando cada una de ellas, deberán ser revisadas por la Interventoría, para establecer la calidad y medida de las mismas y para efectuar las pruebas o ensayos que se estime pertinente.
Si el contratista omitiere este procedimiento, la Interventoría podrá ordenarle, el descubrimiento de las obras no visibles.  Los gastos que tal operación demande serán por cuenta del contratista.
Las aprobaciones, por parte de la Interventoría, de los materiales, no exoneran al contratista de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones de los pliegos.

[bookmark: _Toc134804869]PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas de construcción teniendo como base los requerimientos de las normas citadas en el numeral 1.2 “Normatividad aplicada” del presente documento y estarán a cargo del contratista.  Si fuere preciso, a juicio de la Interventoría, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos serán bajo la responsabilidad del contratista. También se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda.  Sí dichas pruebas indican que la Interventoría tenía razón en sus dudas, entonces el contratista asumirá los costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumirá la Interventoría.  Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por la Interventoría.
De igual forma la toma de estos ensayos o pruebas deberán garantizar el cumplimiento del Título I de la Norma NSR-10- Supervisión Técnica, que será verificado por la interventoría.
[bookmark: _Toc134804870]MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo.
Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.  La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demás que se requieran.  De presentarse daño en las maquinarias o equipos, el contratista deberá repararlos o reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas.
El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos.
El contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.
[bookmark: _Toc134804871]MANO DE OBRA

Es obligación del contratista suministrar, y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran.
Cuando a juicio de la Interventoría, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo.
El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción.  No obstante, lo anterior, PNN se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la Interventoría considera que hay motivo para ello.
Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, corren por cuenta del contratista.  Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la Interventoría, deberá ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido.
Es obligación del contratista suscribir contratos de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la Interventoría copia de esos contratos.  Además, deberá entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía.  Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el contratista deberá presentar relaciones del mismo con los siguientes datos:
· Nombre
· Documento de identificación
· Libreta Militar
· Certificado de servicios con el CONTRATISTA u otro patrono.
· Domicilio.
· Certificado Médico (Copia)
· Cargo que desempeña.
· Otros que requiera la Interventoría para poder hacer las respectivas revisiones.

Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras.  El contratista deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.  El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los sub contratistas.
Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el contratista a sus trabajadores - y que tendrá en cuenta al formular su propuesta- son como mínimo, los que señala el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias.
Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con PNN y que toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista.
[bookmark: _Toc134804872]CANTIDADES DE OBRA

El contratista deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se pacten en el contrato de obra de acuerdo a su modalidad dando cabal cumplimiento al objeto contractual del proyecto. En el caso que se identifiquen mayores cantidades de obra en donde previo informe del interventor del contrato se indique que se requieren ejecutar mayores cantidades de obra y que el presupuesto estimado no alcanza a cubrir esas mayores cantidades, dichas cantidades de obras adicionales se ejecutarán una vez la entidad expida los CDP y RP que garanticen el pago de esas mayores cantidades. La entidad no reconocerá mayores cantidades al contratista y que hayan sido ejecutadas sin previa aprobación de la entidad y que afecten el presupuesto oficial estimado.
[bookmark: _Toc134804873]OBRAS MAL EJECUTADAS

El contratista deberá reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.  
Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoría, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en este pliego de condiciones o que no cumplan con los requerimientos legales vigentes.
El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la Interventoría le indique.  Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Interventoría, se podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.  Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.
No se pagará ninguna obra construida por error del Contratista, ni trabajo alguno que sea necesario llevar a cabo para corregir errores, ni ninguna obra que no haya sido aprobada previamente por EL PNN.
[bookmark: _Toc134804874]DAÑOS

Si el trabajo se hace adecuadamente conforme a las normas y planos del proyecto e indicaciones de PNN y se presentan daños causados por eventos no imputables al contratista, si PNN ordena correcciones, el constructor debe efectuarlas y el costo es asumido por PNN.
Las siguientes actividades serán responsabilidad del Contratista y este deberá repararlas por su cuenta y costo:
Daños que se ocasionen a las personas, animales, vehículos, en redes de servicios públicos, andenes, separadores, pavimentos, edificaciones como: edificios, puentes, obras de arte y demás estructuras vecinas al proyecto, los cultivos, recursos naturales y otras propiedades, por causas imputables al constructor.
Toda obra adicional que haga el constructor, por negligencia, conveniencia, para la operación de sus equipos o por fuera de los límites definidos en los planos.
Cualquier daño posterior a la ejecución de las obras, causado por negligencia del constructor.
Las irregularidades que excedan las tolerancias exigidas en los planos, especificaciones, normas técnicas o indicaciones de PNN.

[bookmark: _Toc134804875]ACTIVIDADES QUE NO TIENEN MEDIDA NI PAGO POR SEPARADO

No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos, sus costos deben estar incluidos en los precios unitarios de los ítems correspondientes:
Uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros que no hayan sido entregadas por PNN.
Elaboración del programa de obra y métodos constructivos. 
Los equipos y vehículos requeridos para el desarrollo de la obra.
Reparaciones, demoras y obras adicionales ocasionadas por el uso en la obra de materiales que no cumplen con los requisitos de calidad exigidos.
Daños ocasionados en las obras por causas imputables al contratista.
Permisos y licencias que se requieran. Los gastos de gestión, derechos, licencias y consumo de servicios públicos, correrán por cuenta exclusiva del Contratista y deberán tenerse en cuenta dentro del presupuesto de la obra.
Los costos relacionados con materiales, instalación y mantenimiento de campamentos de las obras no se pagarán por separado y se deberán incluir dentro de los costos administrativos.
Los costos de comisión de topografía no se pagarán por separado, deberán incluirse dentro de los costos administrativos.
Todas las especificaciones técnicas suministradas se complementan con lo indicado en los planos, diagramas y detalles entregados; en caso de presentarse contradicción entre la información aquí especificada y los demás documentos que hacen parte del pliego de condiciones, el oferente deberá solicitar las aclaraciones por escrito a la Dependencia que encabeza el proceso licitatorio. 

[bookmark: _Toc134804876]ADQUISICION Y MANEJO DE MADERAS 

Esta sección cubre el suministro de mano de obra, materiales, equipo y la ejecución de todo el trabajo relativo a la fabricación y montaje de las estructuras temporales en madera del Parque Natural Chingaza 
Comprenden: muros, columnas, estructuras de pisos, estructuras de cubiertas, senderos, escaleras, etc.
Todas las estructuras de madera liviana deben ser construidas de conformidad con las especificaciones de acuerdo con las líneas y dimensiones mostradas en los planos estructurales y arquitectónicos.

[bookmark: _Toc134804877]MATERIALES

[bookmark: _Toc134804878]Madera

La madera utilizada para el presente proyecto debe cumplir con la ley forestal, así como todas las disposiciones dispuestas por el medio ambiente y las corporaciones regionales para su obtención y comercialización.
 La madera que se utilizará para la construcción de las estructuras del presente proyecto (Campings, Bloque Administrativo, Baterías de Baños, Sendero, Portadas, etc.) será Pino Patula de acuerdo con la Tabla G-B.6 de NSR-10 y debe cumplir con los requerimientos de calidad especificados en G1.3.2 de NSR-10. La calidad de la madera debe ser Estructural Normal según G1.3.3 de NSR-10. Las desviaciones admisibles de la madera aserrada serán la especificadas en la Tabla G-1.3-1 de NSR-10
Para el almacenamiento de los elementos de madera, estos deben apilarse horizontalmente evitando el contacto directo con el suelo, deben tener circulación de aire, pero sin exposición directa al sol ni al agua.
Toda la madera utilizada para este proyecto debe estar inmunizada por vacío presión con proporción de 9 Kg/m3
[bookmark: _Toc134804879]Cemento

El cemento que se usará para concretos y lechadas deberá cumplir con lo estipulado en la NSR-10, Capitulo C.3 literal C.3.2. Sólo se aceptará cemento de calidad y características uniformes que no pierda resistencia por almacenamiento en condiciones normales y en caso de que se suministre en sacos, estos deberán ser lo suficientemente herméticos, fuertes e impermeables para que el cemento no sufra alteraciones durante el transporte, manejo y almacenamiento.
El cemento en sacos deberá almacenarse en sitios secos, libres de humedad, bien ventilados y aislados del suelo o de cualquier ambiente húmedo.  No deberán colocarse más de 14 sacos sobre otro, para periodos más largos hasta sesenta (60) días como máximo.
Cuando el cemento haya sido almacenado en la obra durante un periodo mayor de dos meses, no podrá ser utilizado a menos que los cilindros ejecutados con este material y los ensayos especiales sobre el mismo, demuestren que el cemento está en condiciones satisfactorias.

[bookmark: _Toc134804880] Agregados

Los agregados finos para la fabricación de concreto, deberá cumplir con lo especificado en la NSR-10, Capitulo C.3 literal C.3.3.
El Contratista deberá controlar que los despachos de materiales que se hagan de determinada fuente, sean de calidad uniforme y vengan libre de lodo y material orgánico.
El almacenamiento de agregados finos y gruesos deberá hacerse especialmente preparados para este fin, permitiendo que el material se conserve libre de tierra o de elementos extraños. Cada agregado se almacenará separadamente en forma tal que se evite la separación o segregación de tamaños. No se permitirá la operación de equipo de tracción con oruga, sobre pilas de agregado grueso. La extracción de los materiales de las pilas de agregado se hará de forma que se elimine hasta el máximo la separación de los materiales. El Contratista debe obtener del Contratante o Interventor del Proyecto la aprobación de los agregados antes de utilizarlos.
Las pilas de los agregados deberán proveerse con facilidades de drenaje con anterioridad a sus usos.  El Contratista deberá mantener durante todo el tiempo un almacenamiento suficiente de agregados que le permita el vaciado continuo de concreto según el flujo necesario.

[bookmark: _Toc134804881] Agua.

El agua para la mezcla del concreto deberá cumplir con lo especificado en la NSR-10, Capitulo C.3 literal C.3.4.

[bookmark: _Toc134804882]Clases de concretos

Concreto simple
Consiste en una mezcla de cemento tipo Portland, agua, agregados finos, combinados en las proporciones adecuadas según la clase de concreto requeridos.

Concreto ciclópeo
Consistente en una mezcla de concreto Simple con piedra fuerte, sólida y limpia, de forma angular y superficie áspera, que garantice la adherencia del concreto. El volumen total de la piedra deberá quedar rodeado de una capa no inferior a 5 cm de espesor.  La proporción de mezcla será 60% en concreto simple y 40% en piedra. Al retirar las formaletas se tendrá especial cuidado en no desportillar las superficies ni las aristas.


[bookmark: _Toc134804883]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICAS

[bookmark: _Toc134804884]CAMPAMENTO Y PRELIMINARES DE OBRA

[bookmark: _Toc134804885]PRELIMINARES

	1. ITEM 1,01
	2. NOMBRE ITEM: campamento módulo de 250 m2 para contratista de obra más modulo 26 m2 para interventoría, más dos módulos tipo almacén de 20 m2. estructura de vara de calvo más tabla chapa mas cubierta en teja zinc

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(glb)

	4. DESCRIPCIÓN
Adecuación completa de campamento módulo de 250 m2 para contratista de obra más modulo 26 m2 para interventoría, más dos módulos tipo almacén de 20 m2. estructura de vara de calvo más tabla chapa más cubierta en teja zinc

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado para la ubicación de los módulos o en campo definir espacios con base en acceso a Agua y evacuación de aguas residuales.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes del área donde se ejecutará la obra, y construcción de módulos, Adecuación completa de campamento módulo de 250 m2 para contratista de obra más modulo 26 m2 para interventoría, más dos módulos tipo almacén de 20 m2. estructura de vara de calvo más tabla chapa más cubierta en teja zinc. El contratista puede utilizar como alternativa el uso de contenedores de habitación y de oficina, sin embargo, el valor reconocido será el mismo para el área prevista en la descripción de la actividad. No se le reconocerá valores adicionales al previsto en esta actividad durante toda la ejecución del proyecto, incluso en el caso que se lleguen a presentar mayores días de ejecución del proyecto. 

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Madera Tablas Chapa
Tejas de Zinc
Estacas clavos y demás elementos
Puntilla común


	11. EQUIPO
Equipo topográfico (nivel de precisión, estación total, plomadas, trípodes, etc)
herramienta Menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales y/o hidrosanitarios.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por el valor global establecido para el campamento ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría con el mínimo de área solicitada en esta especificación. La medida será obtenida por cálculos realizados en campo. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación de provisiones eléctricas 15Kva

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(glb)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de provisiones eléctricas 15 kva, instalaciones de conductos, cableado y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento eléctrico de los módulos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de puntos eléctricos en los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema eléctrico de los módulos.
Localizar puntos eléctricos.
Demarcar e identificar convenientemente cada elemento eléctrico.
Acometidas e instalación de tubería para cableado eléctrico.
Sondeo de cables por tubería eléctrica.
Instalación de toma corriente y de interruptores.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir, suministrar e instalar el cableado eléctrico, toma corrientes e interruptores y todos los demás elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Normas a tener en cuenta RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo eléctrico.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano unifilar, planos eléctricos todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cable cobre aislado 90° 12awg		
cable encauchetado 3 x 14		
tablero bifasico con puerta - 18 circuitos		
tabla burra 10x2.2 a 2.7cm x 2.9m - eucalipto		
terminal conector emt 1/2" emt		
union galvanizada emt 1/2"		
caja 2400 cuadrada 3 huecos 3/4"		
cinta aislante caucho bajo voltaje 600-1000v (7m) negra		
conector resorte rojo/amarillo 14-10 awg		
conector autodesforre amarillo 		
tornillo lamina 3/8 		
tomacorriente doble 2p+t futura			

	11. EQUIPO
Equipo Eléctrico y herramienta menor.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos eléctricos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por la actividad global (glb) ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o eléctricos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104270989]1. ITEM 1,03
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación tuberia pvc-p 1/2" rde 21

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Realizar Excavaciones para la red provisional
Instalar la tubería para la red provisional
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes, metros lineales de tubería, donde se distribuye en la zona constructiva de la red provisional de agua para el campamento. Al final del proyecto se deberá realizar el retiro total de los elementos provisionales utilizados para el campamento y disponerlos cumpliendo con normas ambientales vigentes.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
TUBERIA PVC-P RDE 21	
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 	
soldaura pvc liquida 1/4 gl	
estopa 200 g		
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104271695]1. ITEM 1,04
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación puntos de agua fría 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de puntos de agua fría ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p ½”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
ADAPTADOR PVC-P 1/2		
cinta teflon		
codo PVC-P 1/2		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P RDE 21				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104272281]
1. ITEM 1,05
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación registros de corte 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de registros de corte ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para unir los registros.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Registro corte 1/2	
cinta teflón				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	
1. ITEM 1,06
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación caja tapa registro 0,30x0,30

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tapa registro y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para la ubicación exacta la caja tapa registro, para la inspección del sistema hidráulico de los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Formaletas para la fundición de la tapa registro de .30m x 0.30m
Realizar mezcla de concreto para la tapa registro.
Fundir formaletas, dejar secar y actuar el concreto.
Después de unos días desencofrar y curar el concreto de la tapa, para una mejora en las propiedades mecánicas del concreto.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
tapa registro 30x30	
concreto 2000 psi 					
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	[bookmark: _Hlk104274408]1. ITEM 1,07
	2. NOMBRE ITEM: localización y replanteo general del proyecto

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de las áreas, para la adecuación completa de los elementos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales y arquitectónicos
Localizar ejes Hidrosanitarios, eléctricos
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes del área donde se ejecutará la obra, mediante levantamiento topográfico.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Durmiente ordinario 0.04 x 0.04 mt 
Estacas clavos y demás elementos
Puntilla común		
				

	11. EQUIPO

Equipo topográfico (nivel de precisión, estación total, plomadas, trípodes, etc)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804886]DEMOLICIONES EDIFICACIONES EXISTENTES- 8 PLATAFORMAS BBQ Y BAÑOS MULTIPLES

[bookmark: _Toc134804887]DEMOLICIONES Y DESMONTES

	1. ITEM 1,01
	2. NOMBRE ITEM: Demolición edificación existente, retiro de escombro; incluye cargue y descargue en botadero certificado

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de edificaciones existentes, para demoler y retirar, cargar y descargar en botadero certificado.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica para la ubicación e identificación de las edificaciones existentes.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Demarcar e identificar convenientemente cada estructura para demoler.
Demoler cuidadosamente desde cubiertas, después muros y por ultimo la parte estructural como columnas y vigas de amarre.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Demoler cuidadosamente las estructuras existentes, para evitar accidentes en los trabajadores.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES
derecho a botadero	
				

	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
martillo demoledor 90 libras		
minicargador 257		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804888]CAMPING ZONA 1

[bookmark: _Toc134804889]PRELIMINARES

	[bookmark: _Hlk104464740][bookmark: _Hlk96454179] 1. ITEM 1,01
	2. NOMBRE ITEM: Localización Y Replanteo

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de las áreas, para la adecuación completa de los elementos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes del área donde se ejecutará la obra, mediante levantamiento topográfico.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Durmiente ordinario 0.04 x 0.04 mt 
Estacas clavos y demás elementos
Puntilla común

	11. EQUIPO
Equipo topográfico (nivel de precisión, estación total, plomadas, trípodes, etc)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




[bookmark: _Toc134804890]CIMENTACION

	1. ITEM No 2,01
	2. NOMBRE ITEM: excavación manual en tierra para pilotes φ=0.4m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación manual, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra hasta el botadero autorizado por la Entidad responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a los pilotes y otros de acuerdo con las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Retiro de material vegetal
Excavación hasta el nivel detallado en planos
Retiro de Tierra


	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Según ART 600 – Excavaciones varias.


	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del ítem.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (Ml) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc.)




	[bookmark: _Hlk104279288]1. ITEM No 2,02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de concreto para pilotes f´c 21 Mpa  φ=0.40m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Concreto para pilotes con el fin de proteger y reforzar la cimentación y adaptación con las condiciones naturales del terreno.

debe garantizar la resistencia y demás requerimientos indicados en los planos estructurales y recomendaciones de estudios de suelos en su análisis unitario debe considerar todos los costos de acarreo que sean necesarios. El concreto tendrá un f´c 21 Mpa  φ=0.40m

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Excavación preliminar y de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Verificar el estudio de suelos.
Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista
Limpiar fondo de la excavación.
Retirar materias orgánicas.
Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.
Verificar cotas inferiores de cimentación

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos para concreto (NSR 2010)

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
concreto 3000 psi 
Materiales para la correcta ejecución del ítem.

	EQUIPO
vibrador para concreto		
herramienta menor cuadrilla aa - albañeria		
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR VIGENTE.
Normas técnicas aplicables.
Normas de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables 
Seguir recomendaciones de interventoría.
Estudio de suelos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles
NTC 550

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
e)     Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc)




	1. ITEM No 2,03
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación de pilotes de madera φ=0.15m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN
pilotes de madera inmunizadas, con el fin de proteger y reforzar la cimentación y adaptación con las condiciones naturales del terreno.

debe garantizar la resistencia y demás requerimientos indicados en los planos estructurales y recomendaciones de estudios de suelos en su análisis unitario debe considerar todos los costos de accesorios que sean necesarios. 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Excavación preliminar y de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  
Alinear el pilote de madera para su nivelación horizontal y vertical


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista
Limpiar fondo de la excavación.
Retirar materias orgánicas.
Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.
Verificar cotas inferiores de cimentación
Introducir los pilotes inmunizados
Vaciar el concreto para reforzar a un más las cimentaciones.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos para concreto (NSR 2010)

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Materiales para la correcta ejecución del ítem. 
pilotes de madera φ=0.15m		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300	

	EQUIPO
herramienta menor cuadrilla dd - carpinteria de madera		
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR VIGENTE.
Normas técnicas aplicables.
Normas de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables 
Seguir recomendaciones de interventoría.
Estudio de suelos 
Especificaciones técnicas
Planos de detalles
NTC 550

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
e)     Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, et




[bookmark: _Toc134804891][bookmark: _Hlk104315316]ESTRUCTURA

	[bookmark: _Hlk104280698]1. ITEM No 3.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x130 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 40 x 130 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 3.02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 80x80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300  

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 80 x 80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104281151]1. ITEM No 3.03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300  

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 40 x 80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104281356]
1. ITEM No 3.04
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación estructura en madera liviana pino patula área cubierta inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablon pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		
Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor 30 mm			


	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla dd - carpinteria de madera		
herramienta menor cuadrilla bb - instalaciones				


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104281938]1. ITEM No 3.05
	2. NOMBRE ITEM Estructura en madera liviana pino patula área plataforma inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300       

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablón pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l	
Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor 30 mm				


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




[bookmark: _Toc134804892]MAMPOSTERÍA

	[bookmark: _Hlk104282263]
1. ITEM No 4.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de listón en madera estructural en madera tipo pino patula inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300                              
Dimensiones: 0.04m x 0.04m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales, inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
madera pino 40 x 40 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300
pintura hidrofuga para madera 20 l		

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 4.02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de muro en madera tipo pino patula inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales, inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablón pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l				

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
	


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804893]CUBIERTA 

	[bookmark: _Hlk104294210]1. ITEM No 5.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Cubierta tipo sándwich. Inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación Cubierta tipo sándwich. Inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad, dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
Se procede a la instalación de la teja por medio de tornillos y pernos.
Después se inyecta en línea continua el poliuretano expandido de alta densidad.
Y se finaliza colocando la capa superior de la teja mediante pernos y tornillos.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
teja tipo sándwich deck con aislamiento en polipropileno expandido de alta densidad de 50 mm		
TORNILLERIA cubierta		
 ACCESORIOS INSTALACION cubierta		
PERFIL TERMINAL cubierta				

	11. EQUIPO
Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla aa - albañeria		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)	

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	[bookmark: _Hlk104352260]1. ITEM No 5.02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación aislamiento térmico de cubierta en polietileno cal 40 "Incluye: Pintura hidrofuga, jumbolon, sellante elástico y todos los insumos necesarios para su correcta instalación"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación aislamiento térmico de cubierta en polietileno cal 40 "Incluye: Pintura hidrofuga, jumbolon, sellante elástico y todos los insumos necesarios para su correcta instalación “dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos arquitectónicos, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
Se procede a la instalación del aislamiento térmico.
Y se finaliza colocando la capa superior de la teja mediante pernos y tornillos.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
laminas tríplex 19 mm		
pintura hidrofuga		
tornillería cubierta		
polietileno cal 40		
jumbolon 5 mm		
sellante elástico					

	11. EQUIPO
Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla aa - albañeria		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)	

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




[bookmark: _Toc134804894][bookmark: _Hlk104352745]REDES DE AGUA POTABLE

	[bookmark: _Hlk104304173]1. ITEM 6,01
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería PVC-P RDE 21 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p ½”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cinta teflon		
codo PVC-P 1/2		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P RDE 21 ½”				

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 6,02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación puntos de agua fría 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de puntos de agua fría ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p ½”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
ADAPTADOR PVC-P 1/2		
cinta teflon		
codo PVC-P 1/2		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P RDE 21				

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	[bookmark: _Hlk104307997]1. ITEM 6,03
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación registros de corte 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de registros de corte ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para unir los registros.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Registro corte 1/2	
cinta teflón				
				

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 6,04
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación caja tapa registro 0,30x0,30

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tapa registro y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para la ubicación exacta la caja tapa registro, para la inspección del sistema hidráulico de los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Formaletas para la fundición de la tapa registro de .30m x 0.30m
Realizar mezcla de concreto para la tapa registro.
Fundir formaletas, dejar secar y actuar el concreto.
Después de unos días desencofrar y curar el concreto de la tapa, para una mejora en las propiedades mecánicas del concreto.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
tapa registro 30x30	
concreto 2000 psi 			

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




[bookmark: _Toc134804895]REDES DE AGUAS RESIDUALES Y JABONOSAS.

	1. ITEM 7,01
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería sanitaria 2”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería sanitaria 2“y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p ½”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
TUBERIA PVC-S 2"		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
estopa 200 g					


	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 7,02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Salida sanitaria 2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de Salida sanitaria 2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para PVC-s.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de PVC-s
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-s 2”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
codo sanitario cxc 2"	
union sanitaria 2"	
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 	
soldaura pvc liquida 1/4 gl	
estopa 200 g	
TUBERIA PVC-S 2"				
				

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM No 7,03
	2. NOMBRE ITEM excavación manual 

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación manual, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra hasta el botadero autorizado por la Entidad Distrital responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a las vigas de cimentación, dados, foso de ascensores, pozos eyectores y otros de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Según Art. 600 – Excavaciones varias (INVIAS)

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero

	EQUIPO
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM No 7,04
	2. NOMBRE ITEM Relleno en subbase

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por Relleno en subbase, de cubrir o colocar material hasta el tope, autorizado por la Entidad responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se analizará el material extraído para volver a reutilizarlo y compactarlo.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a los rellenos dados de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser reutilizado las excavaciones autorizados para rellenar y nivelar el terreno, autorizado por la autoridad competente del medio ambiente.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material para el relleno de excavaciones
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 320 Subbase (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Relleno con material existente de excavación.		

	EQUIPO
herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
vibro compactador a gasolina (rana)		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos estructurales y arquitectónicos.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




[bookmark: _Toc134804896][bookmark: _Hlk104317796]REDES ELÉCTRICAS

	[bookmark: _Hlk104309159]1. ITEM 8,01
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de salida para interruptor sencillo (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de salida para interruptor sencillo (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de salida para interruptor sencillo.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cable cu aislado thhn/thwn no 12 awg				
tubo emt ø 3/4" x 3.05m				
curva emt ø3/4"				
terminal conector emt 3/4"				
unión galvanizada emt 3/4"				
caja 2400 cuadrada 3 huecos 3/4"				
cinta aislante caucho bajo voltaje 600-1000v (7m) negra				
conector resorte rojo/amarillo 14-10 awg				
conector autodesforre amarillo 				
interruptor sencillo								
				

	11. EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos eléctricos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	[bookmark: _Hlk104311430]1. ITEM 8,02
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de salida de iluminación led hermética 20w en tubería PVC o emt, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de salida para iluminación led hermética 20w (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de salida para interruptor sencillo.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cable cu aislado thhn/thwn no 12				
cable encauchetado 3 x 14				
tubo emt ø 3/4" x 3.05m				
curva emt ø3/4"				
terminal conector emt 3/4"				
union galvanizada emt 3/4"				
caja 2400 cuadrada 3 huecos 3/4"				
cinta aislante caucho bajo voltaje 600-1000v (7m) negra				
conector resorte rojo/amarillo 14-10 awg				
conector autodesforre amarillo 				
tornillo lamina 3/8 				
tomacorriente doble 2p+t futura				
luminaria led hermetica 20w				

	11. EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos eléctricos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	[bookmark: _Hlk104312044]1. ITEM 8,03
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de tomacorriente doble monofásica 15a/120v (red normal gfci) incluye, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de tomacorriente doble monofásica 15a/120v (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de tomacorriente doble monofásica 15a/120v.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cable cu aislado thhn/thwn no 12				
cable encauchetado 3 x 14				
tubo emt ø 3/4" x 3.05m				
curva emt ø 3/4"				
terminal conector emt 3/4"				
unión galvanizada emt 3/4"				
caja 2400 cuadrada 3 huecos 3/4"				
cinta aislante caucho bajo voltaje 600-1000v (7m) negra				
conector resorte rojo/amarillo 14-10 awg				
conector autodesforre amarillo 				
tornillo lamina 3/8 				
toma doble falla 20a (gfci) línea abitare				
tapa intemperie metálica								


	11. EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos electricos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 8,04
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de tablero trifásico para 9 circuitos con espacio para totalizador.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de tablero trifásico para 9 circuitos con espacio para totalizador. (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de tablero trifásico para 9 circuitos con espacio para totalizador.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de tablero trifásico para 9 circuitos con espacio para totalizador, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Tablero trifásico con puerta - 9 ctos				

	11. EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE  PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 8,05
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v. (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Breaker tripolar enchufable 3x30a 120v			

	11. EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 8,06
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de breaker monopolar enchufable 20a 120v

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de breaker monopolar enchufable 20a 120v (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Breaker tripolar enchufable 3x30a 120v			

	11. EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




[bookmark: _Toc134804897]CAMPING ZONA 2

[bookmark: _Toc134804898]PRELIMINARES 

	1. ITEM 1,01
	2. NOMBRE ITEM: Localización Y Replanteo

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de las áreas, para la adecuación completa de los elementos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes del área donde se ejecutará la obra, mediante levantamiento topográfico.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Durmiente ordinario 0.04 x 0.04 mt 
Estacas clavos y demás elementos
Puntilla común

	11. EQUIPO
Equipo topográfico (nivel de precisión, estación total, plomadas, trípodes, etc)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)






[bookmark: _Toc134804899]CIMENTACION

	1. ITEM No 2,01
	2. NOMBRE ITEM: excavación manual en tierra para pilotes φ=0.4m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación manual, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra hasta el botadero autorizado por la Entidad responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a los pilotes y otros de acuerdo con las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Retiro de material vegetal
Excavación hasta el nivel detallado en planos
Retiro de Tierra


	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Según ART 600 – Excavaciones varias.


	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del ítem.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (Ml) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc.)




	1. ITEM No 2,02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de concreto para pilotes f´c 21 Mpa  φ=0.40m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Concreto para pilotes con el fin de proteger y reforzar la cimentación y adaptación con las condiciones naturales del terreno.

debe garantizar la resistencia y demás requerimientos indicados en los planos estructurales y recomendaciones de estudios de suelos en su análisis unitario debe considerar todos los costos de acarreo que sean necesarios. El concreto tendrá un f´c 21 Mpa  φ=0.40m

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Excavación preliminar y de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Verificar el estudio de suelos.
Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista
Limpiar fondo de la excavación.
Retirar materias orgánicas.
Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.
Verificar cotas inferiores de cimentación

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos para concreto (NSR 2010)

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
concreto 3000 psi 
Materiales para la correcta ejecución del ítem.

	EQUIPO
vibrador para concreto		
herramienta menor cuadrilla aa - albañeria		
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR VIGENTE.
Normas técnicas aplicables.
Normas de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables 
Seguir recomendaciones de interventoría.
Estudio de suelos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles
NTC 550

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
e)     Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc)




	1. ITEM No 2,03
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación de pilotes de madera φ=0.15m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN
pilotes de madera inmunizadas, con el fin de proteger y reforzar la cimentación y adaptación con las condiciones naturales del terreno.

debe garantizar la resistencia y demás requerimientos indicados en los planos estructurales y recomendaciones de estudios de suelos en su análisis unitario debe considerar todos los costos de accesorios que sean necesarios. 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Excavación preliminar y de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  
Alinear el pilote de madera para su nivelación horizontal y vertical


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista
Limpiar fondo de la excavación.
Retirar materias orgánicas.
Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.
Verificar cotas inferiores de cimentación
Introducir los pilotes inmunizados
Vaciar el concreto para reforzar a un más las cimentaciones.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos para concreto (NSR 2010)

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Materiales para la correcta ejecución del ítem. 
pilotes de madera φ=0.15m		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300	

	EQUIPO
herramienta menor cuadrilla dd - carpinteria de madera		
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR VIGENTE.
Normas técnicas aplicables.
Normas de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables 
Seguir recomendaciones de interventoría.
Estudio de suelos 
Especificaciones técnicas
Planos de detalles
NTC 550

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
e)     Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, et




[bookmark: _Toc134804900]ESTRUCTURA


	1. ITEM No 3.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x130 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 40 x 130 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 3.02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 80x80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300  

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 80 x 80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 3.03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300  

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 40 x 80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 3.04
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Escalera caracol 16 pasos φ=2.00m en madera inmunizada tipo pino patula. Baranda en madera con columna central en acero

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Und)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación Escalera caracol 16 pasos φ=2.00m en madera inmunizada tipo pino patula. Baranda en madera con columna central en acero

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quién lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
escalera caracol 16 pasos φ=2.00m en madera inmunizada tipo pino patula. baranda en madera con columna central en acero		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l				

	11. EQUIPO
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
herramienta menor cuadrilla bb - instalaciones				

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por unidad suministrada e instalada, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM No 3.05
	2. NOMBRE ITEM Estructura en madera liviana pino patula área plataforma inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300       

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablón pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l	
Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor 30 mm				


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804901][bookmark: _Hlk104321440]MAMPOSTERÍA

	
1. ITEM No 4.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de listón en madera estructural en madera tipo pino patula inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300                              
Dimensiones: 0.04m x 0.04m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales, inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
madera pino 40 x 40 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300
pintura hidrofuga para madera 20 l		

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104315909]1. ITEM No 4.02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Muro banca en madera tipo pino patula inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300      

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales, inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablón pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l				

	11. EQUIPO
Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	[bookmark: _Hlk104317239]
1. ITEM No 4.03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de antepecho en lamina de madera tipo pino patula inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300  

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales, inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quién lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablón pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l				

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




[bookmark: _Toc134804902]CUBIERTA

	1. ITEM No 5.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación estructura en madera liviana pino patula área cubierta inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales, inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablón pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9 kg/m3
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300
pintura hidrofuga para madera 20 l

	11. EQUIPO
Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM No 5.02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación aislamiento térmico de cubierta en polietileno cal 40 "Incluye: Pintura hidrofuga, jumbolon, sellante elástico y todos los insumos necesarios para su correcta instalación"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación aislamiento térmico de cubierta en polietileno cal 40 "Incluye: Pintura hidrofuga, jumbolon, sellante elástico y todos los insumos necesarios para su correcta instalación “dimensionadas de acuerdo con las indicaciones de los planos arquitectónicos, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
Se procede a la instalación del aislamiento térmico.
Y se finaliza colocando la capa superior de la teja mediante pernos y tornillos.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
laminas tríplex 19 mm		
pintura hidrofuga		
tornillería cubierta		
polietileno cal 40		
jumbolon 5 mm		
sellante elástico					

	11. EQUIPO
Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla aa - albañeria		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)	

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804903]REDES ELÉCTRICAS

	[bookmark: _Hlk104453320]1. ITEM 6,01
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de salida para interruptor sencillo (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de salida para interruptor sencillo (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de salida para interruptor sencillo.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES

cable cu aislado thhn/thwn no 12 awg				
tubo emt ø 3/4" x 3.05m				
curva emt ø3/4"				
terminal conector emt 3/4"				
unión galvanizada emt 3/4"				
caja 2400 cuadrada 3 huecos 3/4"				
cinta aislante caucho bajo voltaje 600-1000v (7m) negra				
conector resorte rojo/amarillo 14-10 awg				
conector autodesforre amarillo 				
interruptor sencillo								
				

	11. EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	[bookmark: _Hlk104453562]1. ITEM 6,02
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de salida de iluminación led hermética 20w en tubería PVC o emt, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de salida para iluminación led hermética 20w (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de salida para interruptor sencillo.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES

cable cu aislado thhn/thwn no 12				
cable encauchetado 3 x 14				
tubo emt ø 3/4" x 3.05m				
curva emt ø3/4"				
terminal conector emt 3/4"				
union galvanizada emt 3/4"				
caja 2400 cuadrada 3 huecos 3/4"				
cinta aislante caucho bajo voltaje 600-1000v (7m) negra				
conector resorte rojo/amarillo 14-10 awg				
conector autodesforre amarillo 				
tornillo lamina 3/8 				
tomacorriente doble 2p+t futura				
luminaria led hermetica 20w

	11. EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	[bookmark: _Hlk104454062]1. ITEM 6,03
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de tomacorriente doble monofásica 15a/120v (red normal gfci) incluye, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de tomacorriente doble monofásica 15a/120v (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de tomacorriente doble monofásica 15a/120v.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES

cable cu aislado thhn/thwn no 12				
cable encauchetado 3 x 14				
tubo emt ø 3/4" x 3.05m				
curva emt ø 3/4"				
terminal conector emt 3/4"				
unión galvanizada emt 3/4"				
caja 2400 cuadrada 3 huecos 3/4"				
cinta aislante caucho bajo voltaje 600-1000v (7m) negra				
conector resorte rojo/amarillo 14-10 awg				
conector autodesforre amarillo 				
tornillo lamina 3/8 				
toma doble falla 20a (gfci) línea abitare				
tapa intemperie metálica								


	11. EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	[bookmark: _Hlk104462207]1. ITEM 6,04
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de tablero trifásico para 9 circuitos con espacio para totalizador.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de tablero trifásico para 9 circuitos con espacio para totalizador. (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de tablero trifásico para 9 circuitos con espacio para totalizador.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de tablero trifásico para 9 circuitos con espacio para totalizador, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Tablero trifásico con puerta - 9 ctos	

	11. EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	[bookmark: _Hlk104462633]1. ITEM 6,05
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v. (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Breaker tripolar enchufable 3x30a 120v

	11. EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 6,06
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de breaker monopolar enchufable 20a 120v

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de breaker monopolar enchufable 20a 120v (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Breaker tripolar enchufable 3x30a 120v

	11. EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804904]CAMPING ZONA 3.

[bookmark: _Toc134804905]PRELIMINARES 

	
1. ITEM 1,01
	2. NOMBRE ITEM: Localización Y Replanteo

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de las áreas, para la adecuación completa de los elementos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes del área donde se ejecutará la obra, mediante levantamiento topográfico.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Durmiente ordinario 0.04 x 0.04 mt 
Estacas clavos y demás elementos
Puntilla común		
				

	11. EQUIPO

Equipo topográfico (nivel de precisión, estación total, plomadas, trípodes, etc)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)



[bookmark: _Toc134804906]CIMENTACION 

	
1. ITEM No 2,01
	2. NOMBRE ITEM excavación manual en tierra para pilotes φ=0.4m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación manual, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra hasta el botadero autorizado por la Entidad Distrital responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos Alfonso Uribe AUS.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a las vigas de cimentación, dados, foso de ascensores, pozos eyectores y otros de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material pasa 200 en material granular menor al 12%
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (Ml) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





2,2 suministro e instalación de concreto de limpieza
	
1. ITEM No 2,02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de concreto para pilotes f´c 21 Mpa  φ=0.40m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN

Concreto para pilotes con el fin de proteger y reforzar la cimentación y adaptación con las condiciones naturales del terreno.

debe garantizar la resistencia y demás requerimientos indicados en los planos estructurales y recomendaciones de estudios de suelos en su análisis unitario debe considerar todos los costos de acarreo que sean necesarios. El concreto tendrá un f´c 21 Mpa  φ=0.40m

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Excavación preliminar y de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Verificar el estudio de suelos otorgado por Alfonso Uribe S y CÍA.
Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista
Limpiar fondo de la excavación.
Retirar materias orgánicas.
Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.
Verificar cotas inferiores de cimentación

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos para concreto (NSR 2010)

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES

concreto 3000 psi 	
Materiales para la correcta ejecución del ítem.

	EQUIPO
vibrador para concreto		
herramienta menor cuadrilla aa - albañeria		
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR VIGENTE.
Normas técnicas aplicables.
Normas de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables 
Seguir recomendaciones de interventoría.
Estudio de suelos Alfonso Uribe S.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles
NTC 550

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
e)     Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…





	
1. ITEM No 2,03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de pilotes de madera φ=0.15m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN

pilotes de madera inmunizadas, con el fin de proteger y reforzar la cimentación y adaptación con las condiciones naturales del terreno.

debe garantizar la resistencia y demás requerimientos indicados en los planos estructurales y recomendaciones de estudios de suelos en su análisis unitario debe considerar todos los costos de accesorios que sean necesarios. 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Excavación preliminar y de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Verificar el estudio de suelos otorgado por Alfonso Uribe S y CÍA.
Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista
Limpiar fondo de la excavación.
Retirar materias orgánicas.
Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.
Verificar cotas inferiores de cimentación
Introducir los pilotes inmunizados
Vaciar el concreto para reforzar a un mas las cimentaciones.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos para concreto (NSR 2010)

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
	
Materiales para la correcta ejecución del ítem. 
pilotes de madera φ=0.15m		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300	

	EQUIPO
herramienta menor cuadrilla dd - carpinteria de madera		
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR VIGENTE.
Normas técnicas aplicables.
Normas de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables 
Seguir recomendaciones de interventoría.
Estudio de suelos Alfonso Uribe S.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles
NTC 550

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
e)     Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…



[bookmark: _Toc134804907]ESTRUCTURA

	
1. ITEM No 3.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x130 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 40 x 130 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 3.02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300  

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 80 x 80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 3.03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Escalera caracol 16 pasos φ=2.00m en madera inmunizada tipo pino patula. Baranda en madera con columna central en acero

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Und)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación Escalera caracol 16 pasos φ=2.00m en madera inmunizada tipo pino patula. Baranda en madera con columna central en acero

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
escalera caracol 16 pasos φ=2.00m en madera inmunizada tipo pino patula. baranda en madera con columna central en acero		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l				


	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
herramienta menor cuadrilla bb - instalaciones				


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 3.04
	2. NOMBRE ITEM Estructura en madera liviana pino patula área plataforma inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablon pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		
Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor 30 mm				


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 3.05
	2. NOMBRE ITEM suministro e instalación aislamiento térmico para placas en espuma expansiva de poliuretano de alta densidad para Glampling "Incluye: Lamina de superboard de 8 mm, Tornillería de 2 “, Sellante elástico, Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor mínimo 50 mm y todos los insumos necesarios para su correcta instalación"                

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
lamina de superboard de 8 mm		
tornillería de 2 "		
aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor mínimo 50 mm		
sellante elástico		

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 3.06
	2. NOMBRE ITEM Malla en Nylon tipo glamping exterior para zona de estar

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
lamina de superboard de 8 mm		
tornillería de 2 "		
aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor mínimo 50 mm		
sellante elástico		

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804908]MAMPOSTERÍA

	
1. ITEM No 4.01
	2. NOMBRE ITEM Muro interior en madera inmunizada tipo pino patula. madera inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales, inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
madera pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 4.02
	2. NOMBRE ITEM Muro exterior en madera inmunizada tipo pino patula. madera inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300    

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales, inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablón pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l				

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
	


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 4.03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación aislamiento térmico para muros en espuma expansiva de poliuretano de alta densidad para Glampling "Incluye: Aislante en espuma de poliuretano expandido espesor mínimo 50 mm, sellante elástico, tornillería de 2“y todos los insumos necesarios para su correcta instalación"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
aislamiento térmico para muros en espuma expansiva de poliuretano de alta densidad para Glampling "Incluye: Aislante en espuma de poliuretano expandido espesor mínimo 50 mm, sellante elástico, tornillería de 2“y todos los insumos necesarios para su correcta instalación"

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
Instalación de aislante en espuma con tornillería
Aplicación de sellante elástico.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
TORNILLERIA DE 2 "		
Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor minimo 50 mm		
SELLANTE ELASTICO						

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
	


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804909]VENTANERIA Y PUERTAS 

	
1.ITEM No 5,01

	2. NOMBRE ITEM: Ventana corrediza en carpintería en aluminio, con rotura de puente térmico según plano de carpinterías, de color similar a la carpintería exterior del edificio. Ventana compuesta por perfiles de aluminio. Esquinas de marcos y hojas ensambladas con escuadras de altas prestaciones que garantizan una unión sólida y duradera. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 24 x 1.8 mm de espesor.  doble vidrio comun de 5mm, separados por una camara de aire de 8mm. Pelicla de control solar al 50%instalada sobre el vidrio interior.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Carpintería de aluminio en ventanas, con rotura de puente térmico según plano de carpinterías, de color similar al resto de carpinterías exteriores del edificio. Ventana tipo canal europeo o equivalente, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Esquinas de marcos y hojas ensambladas con escuadras de altas prestaciones que garantizan una unión sólida y duradera. Herrajes, accesorios y juntas de alta calidad. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 24 x 1.8 mm de espesor.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Realizable una vez se haya culminado el capítulo de carpintería en madera.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Seguir indicaciones del fabricante

	7.ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra
Trasiego vertical y horizontal en obra.

	ENSAYOS A REALIZAR
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanquidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E750 
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
GASDFGD 1,000 m2 SFPA.3ab 4,500 M MOOA.1a 0,607 h %0200 2,000 H

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Revisar en planos

	10. MATERIALES
Ventaneria en aluminio con sistema de rotura de puente térmico, RPT, doble vidrio  5mm común, separados por una cámara de aire de 8mm. Incluye perfilería y película de control solar al 50% instalada sobre el vidrio interior. Chazo multiuso.
silicona antihongos sello juntas tipo Sika o similar		
chazo multiuso		
tornillo   2x12 			

	11. EQUIPO
Se debe utilizar la herramienta necesaria para ejecutar la obra a cabalidad.  

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluidos	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
UNE-EN 12208:2000 CLASE E750 
UNE-EN 12210:2000 CLASE C5

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Trasiego vertical y horizontal en la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1.ITEM No 5,02
	2. NOMBRE ITEM: Puerta Ventana en carpintería en aluminio, con rotura de puente térmico según plano de carpinterías, de color similar a la carpintería exterior del edificio. Ventana compuesta por perfiles de aluminio. Esquinas de marcos y hojas ensambladas con escuadras de altas prestaciones que garantizan una unión sólida y duradera. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 24 x 1.8 mm de espesor.  doble vidrio común de 5mm, separados por una cámara de aire de 8mm. Película e control solar al 50% sobre el vidrio interior

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Puerta ventana con marco en aluminio puerta batiente, con rotura de puente térmico según plano de carpinterías, de color similar al resto de carpinterías exteriores del edificio. Ventana tipo canal europeo o equivalente, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Esquinas de marcos y hojas ensambladas con escuadras de altas prestaciones que garantizan una unión sólida y duradera. Herrajes, accesorios y juntas de alta calidad. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 24 x 1.8 mm de espesor.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Realizable una vez se haya culminado el capítulo de carpintería en madera.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Seguir indicaciones del fabricante

	7.ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra
Trasiego vertical y horizontal en obra.

	ENSAYOS A REALIZAR
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanquidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E750 
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
GASDFGD 1,000 m2 SFPA.3ab 4,500 M MOOA.1a 0,607 h %0200 2,000 H

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Revisar en planos

	10. MATERIALES
Ventaneria en aluminio con sistema de rotura de puente térmico, RPT, doble vidrio  5mm común, separados por una cámara de aire de 8mm. Incluye perfilería y película de control solar al 50% instalada sobre el vidrio interior. Chazo multiuso.
silicona antihongos sello juntas tipo Sika o similar		
chazo multiuso		
tornillo   2x12 			

	11. EQUIPO
Se debe utilizar la herramienta necesaria para ejecutar la obra a cabalidad.  

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluidos	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
UNE-EN 12208:2000 CLASE E750 
UNE-EN 12210:2000 CLASE C5

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Trasiego vertical y horizontal en la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 5.04
	2. NOMBRE ITEM: REJILLA DE VENTILACION DE 0,30m x 0,30 m 

	3. UNIDAD DE MEDIDA (un) 

	DESCIPCIÓN 

Rejilla de ventilación de medidas 0,30 m x 0,30 m, aire de retorno de hoja curva fija el cual usa unos perfiles donde dan a nuestra parrilla un flujo de aire suave y silencioso además de aumentar la rigidez eliminando posibles vibraciones. Los perfiles están montados en el marco fijo especial, donde también elimina vibración retenida en extruido de canales en los miembros del marco, evitando el aflojamiento. También proporciona una unión excepcional, diseño para máxima resistencia. 

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
•	Verificar dimensiones en campo 
•	Realizable una vez se haya culminado el capítulo de estructura en madera, ventaneria y demás acabados.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
• Seguir indicaciones del fabricante 

	7.ALCANCE 
Para este fin el Contratista deberá́ considerar las siguientes labores: 
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6 
Materiales descritos en el numeral 10 
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra 


	8. ENSAYOS A REALIZAR 
 NO APLICA

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
• Revisar en planos

	10. MATERIALES 

•	Rejilla 0,30m x 0,30 m 
•	Chazo multiuso 
•	Tornillo de 2x12. 
•	Perfilería en aluminio con rotura de puente térmico, verificar disposiciones de fabricante



	11. EQUIPO 
• Se debe utilizar la herramienta necesaria para ejecutar la obra a cabalidad.

	12. DESPERDICIOS
 Incluidos Sí				
	13. MANO DE OBRA				
Incluidos Sí

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
• Especificaciones del fabricante 

	15.MEDIDA Y FORMA DEPAGO 
Se medirá́ y pagará por Unidad (un) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será́ obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será́ el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
a)  Materiales descritos en el numeral 10. 
b)  Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 
c)  Mano de obra. 
d)  Transportes dentro y fuera de la obra. 
e)  Trasiego vertical y horizontal en la obra. 
f)  Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

	16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá́ reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




[bookmark: _Toc134804910]CUBIERTA
[bookmark: _Hlk104476864]
	
1. ITEM No 6.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Cubierta tipo sándwich. Inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación Cubierta tipo sándwich. Inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad, dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
Se procede a la instalación de la teja por medio de tornillos y pernos.
Después se inyecta en línea continua el poliuretano expandido de alta densidad.
Y se finaliza colocando la capa superior de la teja mediante pernos y tornillos.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
teja tipo sándwich deck con aislamiento en polipropileno expandido de alta densidad de 50 mm		
TORNILLERIA cubierta		
 ACCESORIOS INSTALACION cubierta		
PERFIL TERMINAL cubierta				

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla aa - albañeria		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)	

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 6.02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación aislamiento térmico de cubierta en polietileno cal 40 "Incluye: Pintura hidrofuga, jumbolon, sellante elástico y todos los insumos necesarios para su correcta instalación"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación aislamiento térmico de cubierta en polietileno cal 40 "Incluye: Pintura hidrofuga, jumbolon, sellante elástico y todos los insumos necesarios para su correcta instalación “dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos arquitectónicos, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
Se procede a la instalación de la teja por medio de tornillos y pernos.
Después se inyecta en línea continua el poliuretano expandido de alta densidad.
Y se finaliza colocando la capa superior de la teja mediante pernos y tornillos.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
laminas tríplex 19 mm		
pintura hidrofuga		
tornillería cubierta		
polietileno cal 40		
jumbolon 5 mm		
sellante elástico					

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla aa - albañeria		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)	

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804911][bookmark: _Hlk104477644]REDES DE AGUA POTABLE.

	[bookmark: _Hlk104356711]
1. ITEM 7,01
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería PVC-P RDE 21 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p ½”



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
cinta teflon		
codo PVC-P 1/2		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P RDE 21 ½”				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 7,02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería PVC-P RDE 21 3/4"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P 3/4” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p 3/4”



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría 3/4”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
cinta teflon		
codo PVC-P ¾”		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P RDE 21 ¾”				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 7,03
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación puntos de agua fría 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de puntos de agua fría ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p ½”



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
ADAPTADOR PVC-P 1/2		
cinta teflon		
codo PVC-P 1/2		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P RDE 21				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 7,04
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación registros de corte 3/4"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de registros de corte ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para unir los registros.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Registro corte 1/2	
cinta teflón				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 7,05
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación registros de corte 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de registros de corte ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para unir los registros.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes registro de corte ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Registro corte 1/2	
cinta teflón				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)



	[bookmark: _Hlk104366342]
1. ITEM 7,06
	2. NOMBRE ITEM: caja tapa registro 0,30x0,30

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tapa registro y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para la ubicación exacta la caja tapa registro, para la inspección del sistema hidráulico de los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Formaletas para la fundición de la tapa registro de .30m x 0.30m
Realizar mezcla de concreto para la tapa registro.
Fundir formaletas, dejar secar y actuar el concreto.
Después de unos días desencofrar y curar el concreto de la tapa, para una mejora en las propiedades mecánicas del concreto.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
tapa registro 30x30	
concreto 2000 psi 					
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804912]REDES DE AGUA CALIENTE

	
1. ITEM 8,01
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación tubería C PVC 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería C PVC 1/2"y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para C PVC 1/2"
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de C PVC 1/2"
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador C PVC 1/2"



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua C PVC 1/2”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
cinta teflon		
codo C PVC 1/2"		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA C PVC 1/2" RDE 21 ½”				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 8,02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación puntos de agua caliente 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de puntos de agua caliente  ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para c-pvc.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de c-pvc
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador c-pvc ½”



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
ADAPTADOR PVC-P 1/2		
cinta teflon		
codo C-PVC 1/2		
limpiador para c-pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA C-PVC RDE 21				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 8,03
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación registros de corte 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de registros de corte ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para unir los registros.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes registro de corte ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Registro corte 1/2	
cinta teflón				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 8,04
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación calentador 9,5 kw

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de calentador 9,5 kw y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para unir el calentador a los accesorios y tubería de PVC.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes o ubicación del calentador, y verificar su correcto funcionamiento después de la instalación.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
calentador electrónico 3000 c 9.5 kw		
cinta teflón				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)



[bookmark: _Toc134804913]REDES DE AGUAS RESIDUALES Y JABONOSAS.

	
1. ITEM 9,01
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería sanitaria 2”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería sanitaria 2“y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p ½”



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
TUBERIA PVC-S 2"		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
estopa 200 g					
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104365742]
1. ITEM 9,02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería sanitaria 3”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería sanitaria 3“y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p 3”



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos sanitarios 3”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
TUBERIA PVC-S 3”		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
estopa 200 g					
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104447589]
1. ITEM 9,03
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería sanitaria 4”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería sanitaria 4“y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p 4”



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos sanitarios 4”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
TUBERIA PVC-S 4”		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
estopa 200 g					
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104365916]
1. ITEM 9,04
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Salida sanitaria 2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de Salida sanitaria 2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para PVC-s.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de PVC-s
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-s 2”



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
codo sanitario cxc 2"	
union sanitaria 2"	
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 	
soldaura pvc liquida 1/4 gl	
estopa 200 g	
TUBERIA PVC-S 2"				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104368095]
1. ITEM 9,05
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Salida sanitaria 4"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de Salida sanitaria 4" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para PVC-s.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de PVC-s
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-s 4"


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida sanitaria 4", donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
codo sanitario cxc 4"
union sanitaria 4"	
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 	
soldaura pvc liquida 1/4 gl	
estopa 200 g	
TUBERIA PVC-S 4"				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 9,06
	2. NOMBRE ITEM: caja tapa registro 0,50x0,50

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tapa registro y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para la ubicación exacta la caja tapa registro, para la inspección del sistema hidráulico de los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Formaletas para la fundición de la tapa registro 0,50m x 0,50m
Realizar mezcla de concreto para la tapa registro.
Fundir formaletas, dejar secar y actuar el concreto.
Después de unos días desencofrar y curar el concreto de la tapa, para una mejora en las propiedades mecánicas del concreto.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
tapa registro 0,50m x 0,50m	
concreto 2000 psi 					
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)



	
1. ITEM No 9,07
	2. NOMBRE ITEM Excavación manual 

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación manual, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra hasta el botadero autorizado por la Entidad Distrital responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos Alfonso Uribe AUS.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a las vigas de cimentación, dados, foso de ascensores, pozos eyectores y otros de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material pasa 200 en material granular menor al 12%
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 9,08
	2. NOMBRE ITEM Relleno en subbase

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por Relleno en subbase, de cubrir o colocar material hasta el tope, autorizado por la Entidad Distrital responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos Alfonso Uribe AUS.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se analizará el material extraído para volver a reutilizarlo y compactarlo.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a los rellenos dados de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser reutilizado las excavaciones autorizados para rellenar y nivelar el terreno, autorizado por la autoridad competente del medio ambiente.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material para el relleno de excabaciones
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Relleno con material existente de excavación.		

	EQUIPO
herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
vibro compactador a gasolina (rana)		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos estructurales y arquitectónicos.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804914]10.APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS	

	[bookmark: _Hlk104368475]
1. ITEM 10,01
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación sanitario (incluye grifería)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de sanitario con grifería y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador para PVC-s.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de PVC-s
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-s 
Ensamble de sanitario con mortero
Unión e instalación de grifería del sanitario.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del sanitario ya instalado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cemento blanco		
Sika Flex 1a		
SANITARIO CORONA CON GRIFERIA					
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104368837]
1. ITEM 10,02

	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación lavamanos de colgar (incluye grifería)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de lavamanos de colgar (incluye grifería) y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador para PVC.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de PVC
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC 
Ensamble de lavamanos de colgar (incluye grifería)
Unión e instalación de grifería del lavamanos de colgar 


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del lavamanos de colgar ya instalado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cemento blanco		
LAVAMANOS FREE REF. 3891001 CORONA		
GRIFERÍA MONOCONTROL Y ACCESORIOS LAVAMANOS							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104370156]
1. ITEM 10,03

	2. NOMBRE ITEM: Mesón con poceta en granito natural 20mm. equivalente o superior

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de Mesón con poceta en granito natural 20mm y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento del Mesón con poceta en granito natural 20mm y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de Mesón con poceta en granito natural 20mm


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del Mesón con poceta en granito natural 


	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cemento blanco		
MESON EN GRANITO NATURAL 1.80 X 0.60 DE 20 MM	
							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 10,04

	2. NOMBRE ITEM: Mueble para mesón de baño

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de Mueble para mesón de baño y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento del Mueble para mesón de baño y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de Mueble para mesón de baño 

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del Mueble para mesón de baño


	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cemento blanco		
Mesón de baño	
							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104388953]
1. ITEM 10,05

	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación barra para discapacitados

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de barra para discapacitados y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento barra para discapacitados y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el elemento de barra para discapacitados.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de barra para discapacitados

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento de la barra para discapacitados 

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS REF.: 8 AA-508, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	
							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104389182]1. ITEM 10,06

	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación dispensador de toallas de manos

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de dispensador de toallas de manos y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento del dispensador de toallas de manos y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el elemento dispensador de toallas de manos.
Emplear nivel de precisión para ubicación e instalación.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de dispensador de toallas de manos.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del dispensador de toallas de manos

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANOS REF.: 706150001 CORONA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	
							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 10,07

	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación dosificador de jabón

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de dosificador de jabón y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento de dosificador de jabón y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el elemento dosificador de jabón.
Emplear nivel de precisión para ubicación e instalación.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de dosificador de jabón.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del dosificador de jabón

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
Dosificador de jabón líquido de pared ref. 706510001 de corona, incluye elementos de fijación	
							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 10,08

	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación dispensador de papel

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de dispensador de papel y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento del dispensador de papel y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el elemento dispensador de papel.
Emplear nivel de precisión para ubicación e instalación.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble del dispensador de papel

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del dispensador de papel

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
Dispensador de papel higiénico de sobreponer ref.: 8-aa-845 de a&a, incluye elementos de fijación	
							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 10,09

	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación DUCHA CON GRIFERIA MONOCONTROL

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de ducha con grifería mono control y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento de la ducha con grifería mono control y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el elemento ducha con grifería mono control.
Emplear nivel de precisión para ubicación e instalación.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de la ducha con grifería mono control

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento de la ducha con grifería mono control

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
DUCHA CON GRIFERIA MONOCONTROL		
cemento blanco		
cinta teflon			
							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 10,10

	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación de divisiones sanitarias en vidrios templado

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de divisiones sanitarias en vidrios templado y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento de divisiones sanitarias en vidrios templado y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica los elementos de divisiones sanitarias en vidrios templado.
Emplear nivel de precisión para ubicación e instalación.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de la ducha con grifería mono control

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento de las divisiones sanitarias en vidrios templado

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
Kit División De Baño En Acero Inoxidable Para Vidrio Templado			
							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804915]ACABADOS ENCHAPES.

	1.ITEM No 11,01
	2. NOMBRE ITEM baldosa de granito habana trani de 30 cm con grano trani nº 1 - 2. espesor 2,1 cm ref. 132201 o equivalente.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Este ítem hace referencia al suministro e instalación de cerámica en los suelos que indiquen los planos arquitectónicos y/o estructurales y de detalle.
Requisitos mínimos para enchapes de muros de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y/o estructurales y de detalle. Dentro del precio debe incluirse los win en las esquinas y remates de enchape.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Realizable una vez se haya culminado el capítulo de carpintería metálica, aluminio y madera.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y verificar localización.
Verificar plomos y niveles.
Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para garantizar un baldosín de primera calidad, de igual tamaño y color. 
Humedecer el pañete. 
Plomar y nivelar.
Estampillar con Pegacor o equivalente, cubriendo el 100% de la superficie de la baldosa.
Iniciar colocación por la hilada inferior.
Plomar y nivelar hilada por hilada.
Enchapar hasta altura indicada en Planos arquitectónicos y/o estructurales.
Emboquillar con lechada de cemento blanco y blanco de zinc.
Limpiar con trapo limpio y húmedo tres horas después de la emboquillada.
Proteger filos con perfiles ó win de aluminio, según se indique en los planos arquitectónicos y/o estructurales.
No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ó aristas en mal estado y diferente tonalidad.
Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles.
Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación.

	7.ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra
Trasiego vertical y horizontal en obra.

	ENSAYOS A REALIZAR
Resistencia al cuarteo ISO 10545-11
Resistencia al congelamiento ISO 10545.12

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Las superficies deben quedar perfectamente niveladas.
El mortero a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir no estar pasado.
El enchape de los muros debe estar completamente aplomado.
Todas las superficies deben estar correctamente emboquilladas para asegurar la estética del trabajo.
El enchape no debe tener ningún residuo del mortero a usar para su disposición final en el muro.
Según especificación los filos deben estar correctamente protegidos.


	10. MATERIALES
BALDOSA EN GRANITO HABANA GRANO TRANI 		
mortero 1:4		
BRILLO COMERCIAL				

	11. EQUIPO
Se debe utilizar la herramienta necesaria para ejecutar la obra a cabalidad.  

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluidos	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma ISO 10545-11
Norma ISO 10545.12

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Trasiego vertical y horizontal en la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804916] RED DE GAS PROPANO.

	[bookmark: _Hlk104449234]
1. ITEM 12,01
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación tubería cobre tipo l (incluye accesorios) 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería cobre tipo l (incluye accesorios) 1/2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador 
Ensamblar y unir la tubería y accesorios tubería cobre tipo l (incluye accesorios) 1/2"	
Soldar con estaño 95,5 cada punto necesario para la continuidad de la tubería.	

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes donde estará la tubería cobre tipo l (incluye accesorios) 1/2", que se distribuirán en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
TUBERIA COBRE TIPO L  1/2" 		
SOLDADURA ESTAÑO 95,5		
pasta fundente estaño							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104449937]
1. ITEM 12,02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación válvula mariposa de corte gas 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de válvula mariposa de corte gas 1/2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para las respectivas zonas constructivas.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador 
Ensamblar y unir la tubería y accesorios de la válvula mariposa de corte gas 1/2"	
Soldar con estaño 95,5 cada punto necesario para la continuidad de la válvula mariposa de corte gas 1/2"	

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes donde estará la válvula mariposa de corte gas 1/2", que se distribuirán en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
válvula mariposa de corte gas 1/2"		
SOLDADURA ESTAÑO 95,5		
pasta fundente estaño									
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos redes de gas y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 12,03
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación regulador baja presión

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de regulador baja presión y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para las respectivas zonas constructivas.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador 
Ensamblar y unir la tubería y accesorios de regulador baja presión
Soldar con estaño 95,5 cada punto necesario para la continuidad de la válvula mariposa de corte gas 1/2"	

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes donde estará la válvula mariposa de corte gas 1/2", que se distribuirán en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
regulador presión gas 1/2										
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos redes de gas y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104451953]
1. ITEM 12,04
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación calentador de paso gas propano 10,20kw

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de calentador de paso gas propano 10,20kw y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para las respectivas zonas constructivas.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador 
Ensamblar y unir la tubería y accesorios de calentador de paso gas propano 10,20kw 
Soldar con estaño 95,5 cada punto necesario para la continuidad de calentador de paso gas propano 10,20kw	

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes donde estará el calentador de paso gas propano 10,20kw, que se distribuirán en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos redes de gas y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
calentador de paso gas propano 10,20kw									
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos redes de gas y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 12,05
	2. NOMBRE ITEM: cilindro gas (empresa prestadora)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de cilindro gas (empresa prestadora) y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para las respectivas zonas constructivas.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador 
Ensamblar y unir la tubería y accesorios de cilindro gas (empresa prestadora)
Soldar con estaño 95,5 cada punto necesario para la continuidad de cilindro gas (empresa prestadora)	

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes donde estará el cilindro gas (empresa prestadora), que se distribuirán en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos redes de gas y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
cilindro gas propano 40 lb						
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos redes de gas y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804917]REDES ELÉCTRICAS

	
1. ITEM 13,01
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de salida de iluminación led vintage en tubería pvc o emt, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de salida para iluminación led vintage en tubería PVC (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de salida para interruptor sencillo.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cable cu aislado thhn/thwn no 12				
cable encauchetado 3 x 14				
tubo emt ø 3/4" x 3.05m				
curva emt ø3/4"				
terminal conector emt 3/4"				
union galvanizada emt 3/4"				
caja 2400 cuadrada 3 huecos 3/4"				
cinta aislante caucho bajo voltaje 600-1000v (7m) negra				
conector resorte rojo/amarillo 14-10 awg				
conector autodesforre amarillo 				
tornillo lamina 3/8 				
tomacorriente doble 2p+t futura				
luminaria tipo vintage 6w									
				

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 13,02
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de salida para interruptor sencillo (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de salida para interruptor sencillo (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de salida para interruptor sencillo.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cable cu aislado thhn/thwn no 12 awg				
tubo emt ø 3/4" x 3.05m				
curva emt ø3/4"				
terminal conector emt 3/4"				
unión galvanizada emt 3/4"				
caja 2400 cuadrada 3 huecos 3/4"				
cinta aislante caucho bajo voltaje 600-1000v (7m) negra				
conector resorte rojo/amarillo 14-10 awg				
conector autodesforre amarillo 				
interruptor sencillo								
				

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 13,03
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de tomacorriente doble monofásica 15a/120v (red normal gfci) incluye, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de tomacorriente doble monofásica 15a/120v (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de tomacorriente doble monofásica 15a/120v.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cable cu aislado thhn/thwn no 12				
cable encauchetado 3 x 14				
tubo emt ø 3/4" x 3.05m				
curva emt ø 3/4"				
terminal conector emt 3/4"				
unión galvanizada emt 3/4"				
caja 2400 cuadrada 3 huecos 3/4"				
cinta aislante caucho bajo voltaje 600-1000v (7m) negra				
conector resorte rojo/amarillo 14-10 awg				
conector autodesforre amarillo 				
tornillo lamina 3/8 				
toma doble falla 20a (gfci) línea abitare				
tapa intemperie metálica								
										
				

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104454675]
1. ITEM 13,04
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de salida para interruptor conmutable sencillo (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de salida para interruptor conmutable sencillo (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de salida para interruptor conmutable sencillo 

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 12 AWG				
TUBO EMT Ø 3/4" X 3.05M				
CURVA EMT Ø3/4"				
TERMINAL CONECTOR EMT 3/4"				
UNION GALVANIZADA EMT 3/4"				
CAJA 2400 CUADRADA 3 HUECOS 3/4"				
CINTA AISLANTE CAUCHO BAJO VOLTAJE 600-1000V (7M) NEGRA				
CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 14-10 AWG				
CONECTOR AUTODESFORRE AMARILLO 				
INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO														
				

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104454814]1. ITEM 13,05
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de salida para interruptor conmutable doble (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de salida para interruptor conmutable doble (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de salida para interruptor conmutable doble

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 12 AWG				
TUBO EMT Ø 3/4" X 3.05M				
CURVA EMT Ø3/4"				
TERMINAL CONECTOR EMT 3/4"				
UNION GALVANIZADA EMT 3/4"				
CAJA 2400 CUADRADA 3 HUECOS 3/4"				
CINTA AISLANTE CAUCHO BAJO VOLTAJE 600-1000V (7M) NEGRA				
CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 14-10 AWG				
CONECTOR AUTODESFORRE AMARILLO 				
INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE														
				

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)

	1. ITEM 13,06
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de salida de iluminación led vintage en tubería PVC o emt, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de iluminación led vintage en tubería PVC o emt (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de iluminación led vintage en tubería PVC o emt

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 12				
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14				
TUBO EMT Ø 3/4" X 3.05M				
CURVA EMT Ø3/4"				
TERMINAL CONECTOR EMT 3/4"				
UNION GALVANIZADA EMT 3/4"				
CAJA 2400 CUADRADA 3 HUECOS 3/4"				
CINTA AISLANTE CAUCHO BAJO VOLTAJE 600-1000V (7M) NEGRA				
CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 14-10 AWG				
CONECTOR AUTODESFORRE AMARILLO 				
TORNILLO LAMINA 3/8 				
TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T FUTURA				
LUMINARIA TIPO VINTAGE 6W				

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 13,07
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de salida para calentadores en tubería PVC o emt, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de salida para calentadores en tubería PVC o emt (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento).

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de salida para calentadores en tubería PVC o emt

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 12				
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14				
TUBO EMT Ø 3/4" X 3.05M				
CURVA EMT Ø3/4"				
TERMINAL CONECTOR EMT 3/4"				
UNION GALVANIZADA EMT 3/4"				
CAJA 2400 CUADRADA 3 HUECOS 3/4"				
CINTA AISLANTE CAUCHO BAJO VOLTAJE 600-1000V (7M) NEGRA				
CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 14-10 AWG				
CONECTOR AUTODESFORRE AMARILLO 				
TORNILLO LAMINA 3/8 				
TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T FUTURA						

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 13,08
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de salida de iluminación led deco step en tubería pvc o emt, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de salida de iluminación led deco step en tubería PVC o emt (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento).

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de salida de iluminación led deco step en tubería PVC o emt

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 12				
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14				
TUBO EMT Ø 3/4" X 3.05M				
CURVA EMT Ø3/4"				
TERMINAL CONECTOR EMT 3/4"				
UNION GALVANIZADA EMT 3/4"				
CAJA 2400 CUADRADA 3 HUECOS 3/4"				
CINTA AISLANTE CAUCHO BAJO VOLTAJE 600-1000V (7M) NEGRA				
CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 14-10 AWG				
CONECTOR AUTODESFORRE AMARILLO 				
TORNILLO LAMINA 3/8 				
TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T FUTURA				
LUMINARIA LED DECO STEP 6W									

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 13,09
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de salida para sensor de movimiento de iluminación 180 grados (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de salida para sensor de movimiento de iluminación 180 grados (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento).

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de salida para sensor de movimiento de iluminación 180 grados.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 12				
TUBO EMT Ø 3/4" X 3.05M				
CURVA EMT Ø3/4"				
TERMINAL CONECTOR EMT 3/4"				
UNION GALVANIZADA EMT 3/4"				
CAJA 2400 CUADRADA 3 HUECOS 3/4"				
CINTA AISLANTE CAUCHO BAJO VOLTAJE 600-1000V (7M) NEGRA				
CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 14-10 AWG				
CONECTOR AUTODESFORRE AMARILLO 				
SENSOR DE MOVIMIENTO 180 GRADOS											

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)

	
1. ITEM 13,10
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de tablero trifásico para 12 circuitos con espacio para totalizador.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de tablero trifásico para 12 circuitos con espacio para totalizador. (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de tablero trifásico para 12 circuitos con espacio para totalizador.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de tablero trifásico para 12 circuitos con espacio para totalizador, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Tablero trifásico con puerta - 9 ctos				
							
										
				

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104462892]
1. ITEM 13,11
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de breaker monopolar enchufable 20a 120v

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de breaker monopolar enchufable 20a 120v (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Breaker tripolar enchufable 3x30a 120v			

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 13,12
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de breaker bipolar enchufable 2x30a 120v

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de breaker bipolar enchufable 2x30a 120v (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de breaker bipolar enchufable 2x30a 120v


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de breaker bipolar enchufable 2x30a 120v, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
 breaker bipolar enchufable 2x30a 120v		

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 13,13
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v. (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Breaker tripolar enchufable 3x30a 120v			

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804918]BATERÍA DE BAÑOS ZONA 1. 

[bookmark: _Toc134804919][bookmark: _Hlk104486458]PRELIMINARES

	1. ITEM 1,01
	2. NOMBRE ITEM: Localización Y Replanteo

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de las áreas, para la adecuación completa de los elementos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes del área donde se ejecutará la obra, mediante levantamiento topográfico.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Durmiente ordinario 0.04 x 0.04 mt 
Estacas clavos y demás elementos
Puntilla común

	11. EQUIPO
Equipo topográfico (nivel de precisión, estación total, plomadas, trípodes, etc)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804920]CIMENTACION

	1. ITEM No 2,01
	2. NOMBRE ITEM: excavación manual en tierra para pilotes φ=0.4m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación manual, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra hasta el botadero autorizado por la Entidad responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a los pilotes y otros de acuerdo con las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Retiro de material vegetal
Excavación hasta el nivel detallado en planos
Retiro de Tierra


	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Según ART 600 – Excavaciones varias.


	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del ítem.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (Ml) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc.)




	1. ITEM No 2,02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de concreto para pilotes f´c 21 Mpa  φ=0.40m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Concreto para pilotes con el fin de proteger y reforzar la cimentación y adaptación con las condiciones naturales del terreno.

debe garantizar la resistencia y demás requerimientos indicados en los planos estructurales y recomendaciones de estudios de suelos en su análisis unitario debe considerar todos los costos de acarreo que sean necesarios. El concreto tendrá un f´c 21 Mpa  φ=0.40m

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Excavación preliminar y de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Verificar el estudio de suelos.
Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista
Limpiar fondo de la excavación.
Retirar materias orgánicas.
Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.
Verificar cotas inferiores de cimentación

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos para concreto (NSR 2010)

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
concreto 3000 psi 
Materiales para la correcta ejecución del ítem.

	EQUIPO
vibrador para concreto		
herramienta menor cuadrilla aa - albañeria		
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR VIGENTE.
Normas técnicas aplicables.
Normas de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables 
Seguir recomendaciones de interventoría.
Estudio de suelos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles
NTC 550

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
e)     Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc)




	1. ITEM No 2,03
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación de pilotes de madera φ=0.15m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN
pilotes de madera inmunizadas, con el fin de proteger y reforzar la cimentación y adaptación con las condiciones naturales del terreno.

debe garantizar la resistencia y demás requerimientos indicados en los planos estructurales y recomendaciones de estudios de suelos en su análisis unitario debe considerar todos los costos de accesorios que sean necesarios. 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Excavación preliminar y de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  
Alinear el pilote de madera para su nivelación horizontal y vertical


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista
Limpiar fondo de la excavación.
Retirar materias orgánicas.
Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.
Verificar cotas inferiores de cimentación
Introducir los pilotes inmunizados
Vaciar el concreto para reforzar a un más las cimentaciones.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos para concreto (NSR 2010)

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Materiales para la correcta ejecución del ítem. 
pilotes de madera φ=0.15m		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300	

	EQUIPO
herramienta menor cuadrilla dd - carpinteria de madera		
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR VIGENTE.
Normas técnicas aplicables.
Normas de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables 
Seguir recomendaciones de interventoría.
Estudio de suelos 
Especificaciones técnicas
Planos de detalles
NTC 550

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
e)     Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, et




[bookmark: _Toc134804921]ESTRUCTURA

	1. ITEM No 3.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x130 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 40 x 130 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo con planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 3.02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 80x80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300  

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 80 x 80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 3.03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300  

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 40 x 80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM No 3.04
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación estructura en madera liviana pino patula área cubierta inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300 

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quién lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablon pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		
Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor 30 mm			


	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla dd - carpinteria de madera		
herramienta menor cuadrilla bb - instalaciones				


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 3.05
	2. NOMBRE ITEM Estructura en madera liviana pino patula área plataforma inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300       

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablon pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		
Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor 30 mm				

	11. EQUIPO
Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




[bookmark: _Toc134804922]MAMPOSTERIA

	1. ITEM No 4.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación muro en madera inmunizada tipo pino patula. Soporte de plataforma dimensión variable

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales, inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablón pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l				

	11. EQUIPO
Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




[bookmark: _Toc134804923]VENTANERIA Y PUERTAS

	[bookmark: _Hlk104476208]
1.ITEM No 5,01
	2. NOMBRE ITEM: Ventana corrediza en carpintería en aluminio según plano de carpinterías, de color similar a la carpintería exterior del edificio. VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO COLOR SIMILAR A CARPINTERIA EXTERIOR MATE LISO + VIDRIO MONOLITICO INC TMP 6 MM + SELLADOR CLIMATICO TIPO DOW SILL O SIMILAR +ALFAJIA Pelicula de control solar al 50%instalada sobre el vidrio interior.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Ventana corrediza en carpintería en aluminio según plano de carpinterías, de color similar a la carpintería exterior del edificio. VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO COLOR SIMILAR A CARPINTERIA EXTERIOR MATE LISO + VIDRIO MONOLITICO INC TMP 6 MM + SELLADOR CLIMATICO TIPO DOW SILL O SIMILAR +ALFAJIA Película de control solar al 50%instalada sobre el vidrio interior. Herrajes, accesorios y juntas de alta calidad. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 24 x 1.8 mm de espesor.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Realizable una vez se haya culminado el capítulo de carpintería en madera.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Seguir indicaciones del fabricante

	7.ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra
Trasiego vertical y horizontal en obra.

	ENSAYOS A REALIZAR
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanquidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E750 
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
GASDFGD 1,000 m2 SFPA.3ab 4,500 M MOOA.1a 0,607 h %0200 2,000 H

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Revisar en planos

	10. MATERIALES
Silicona antihongos sello juntas tipo Sika o similar
Chazo multiuso
Tornillo de 2x12.

	11. EQUIPO
Se debe utilizar la herramienta necesaria para ejecutar la obra a cabalidad.  

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluidos	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
UNE-EN 12208:2000 CLASE E750 
UNE-EN 12210:2000 CLASE C5

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Trasiego vertical y horizontal en la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1.ITEM No 5,02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación espejo flotado para baños sin marco y sin bisel e= 3mm.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación espejo flotado para baños sin marco y sin bisel e= 3mm.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Realizable una vez se haya culminado el capítulo de carpintería en madera.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Seguir indicaciones del fabricante

	7.ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra
Trasiego vertical y horizontal en obra.

	ENSAYOS A REALIZAR
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanquidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E750 
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
GASDFGD 1,000 m2 SFPA.3ab 4,500 M MOOA.1a 0,607 h %0200 2,000 H

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Revisar en planos

	10. MATERIALES
espejo genérico sin bisel  e= 3 mm		
accesorios varios instalación espejos				

	11. EQUIPO
Se debe utilizar la herramienta necesaria para ejecutar la obra a cabalidad.  

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluidos	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
UNE-EN 12208:2000 CLASE E750 
UNE-EN 12210:2000 CLASE C5

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Trasiego vertical y horizontal en la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM No 5.03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación puerta batiente en madera inmunizada tipo pino, dimensiones 2.3 x 0.80m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos arquitectónicos, inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
puerta pino maciza 0.86 x 2.03 m		
bisagras 3" x3

	11. EQUIPO
Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804924]CUBIERTA

	1. ITEM No 6.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Cubierta tipo sándwich. Inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación Cubierta tipo sándwich. Inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad, dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
Se procede a la instalación de la teja por medio de tornillos y pernos.
Después se inyecta en línea continua el poliuretano expandido de alta densidad.
Y se finaliza colocando la capa superior de la teja mediante pernos y tornillos.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
teja tipo sándwich deck con aislamiento en polipropileno expandido de alta densidad de 50 mm		
TORNILLERIA cubierta		
 ACCESORIOS INSTALACION cubierta		
PERFIL TERMINAL cubierta				

	11. EQUIPO
Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla aa - albañeria		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)	

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo con planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM No 6.02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación aislamiento térmico de cubierta en polietileno cal 40 "Incluye: Pintura hidrofuga, jumbolon, sellante elástico y todos los insumos necesarios para su correcta instalación"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación aislamiento térmico de cubierta en polietileno cal 40 "Incluye: Pintura hidrofuga, jumbolon, sellante elástico y todos los insumos necesarios para su correcta instalación “dimensionadas de acuerdo con las indicaciones de los planos arquitectónicos, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
Se procede a la instalación del aislamiento térmico.
Y se finaliza colocando la capa superior de la teja mediante pernos y tornillos.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
laminas tríplex 19 mm		
pintura hidrofuga		
tornillería cubierta		
polietileno cal 40		
jumbolon 5 mm		
sellante elástico					

	11. EQUIPO
Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla aa - albañeria		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)	

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




[bookmark: _Toc134804925]REDES DE AGUA POTABLE

	[bookmark: _Hlk104477848]1. ITEM 7,01
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería PVC-P RDE 21 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p ½”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cinta teflon		
codo PVC-P 1/2		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P RDE 21 ½”				


	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 7,02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería PVC-P RDE 21 3/4"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P 3/4” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p 3/4”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría 3/4”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cinta teflon		
codo PVC-P ¾”		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P RDE 21 ¾”				

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	[bookmark: _Hlk104477999]1. ITEM 7,03
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería PVC-P RDE 21 1"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P 1” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-P 1”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua PVC-P 1”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cinta teflon		
codo PVC-P 1”		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldadura PVC liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P 1”				
				

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 7,04
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación tuberia pvc-p rde 21 1,1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P 1,1/2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-P 1,1/2"

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua PVC-P 1,1/2", donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cinta teflon		
codo PVC-P 1,1/2”		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldadura PVC liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P 1,1/2"				

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 7,05
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación puntos de agua fría 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de puntos de agua fría ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de acueducto.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p ½”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
ADAPTADOR PVC-P 1/2		
cinta teflon		
codo PVC-P 1/2		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P RDE 21				
				

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 7,06
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación registros de corte 3/4"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de registros de corte 3/4” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para unir los registros.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Registro corte 3/4	
cinta teflón				

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 7,07
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación registros de corte 1,1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de registros de corte 1,1/2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para unir los registros.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes registro de corte 1,1/2" donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Registro corte 1,1/2"	
cinta teflón	

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 7,08
	2. NOMBRE ITEM: caja tapa registro 0,30x0,30

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tapa registro y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para la ubicación exacta la caja tapa registro, para la inspección del sistema hidráulico de los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Formaletas para la fundición de la tapa registro de .30m x 0.30m
Realizar mezcla de concreto para la tapa registro.
Fundir formaletas, dejar secar y actuar el concreto.
Después de unos días desencofrar y curar el concreto de la tapa, para una mejora en las propiedades mecánicas del concreto.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
tapa registro 30x30	
concreto 2000 psi 

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	
1. ITEM 7,09
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación puntos de agua caliente 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación puntos de agua caliente 1/2" todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para C PVC 1/2"
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de C PVC 1/2"
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador C PVC 1/2"

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua C PVC 1/2”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
cinta teflon		
codo C PVC 1/2"		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
PUNTO DE AGUA CALIENTE PVC 1/2" RDE 21		
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 7,10
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación red de suministro de agua caliente 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de red de agua caliente 1/2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para c-pvc.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de c-pvc
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador c-pvc ½”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
ADAPTADOR PVC-P 1/2		
cinta teflon		
codo C-PVC 1/2		
limpiador para c-pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA C-PVC RDE 21				
				

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 7,11
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación calentador 9,5 kw

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de calentador 9,5 kw y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para unir el calentador a los accesorios y tubería de PVC.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes o ubicación del calentador, y verificar su correcto funcionamiento después de la instalación.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
calentador electrónico 3000 c 9.5 kw
cinta teflón

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 7,12
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación calentador 5,5 kw

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de calentador 5,5 kw y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para unir el calentador a los accesorios y tubería de PVC.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes o ubicación del calentador, y verificar su correcto funcionamiento después de la instalación.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
calentador electrónico 3000 c 5,5 kw		
cinta teflón


	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804926]REDES DE AGUAS RESIDUALES Y JABONOSAS.

	[bookmark: _Hlk104479116]1. ITEM 8,01
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería sanitaria 2”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería sanitaria 2“y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p ½”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua de salida donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
TUBERIA PVC-S 2"		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
estopa 200 g

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 8,02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería sanitaria 3”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería sanitaria 3” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p 3”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de 3”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
TUBERIA PVC-S 3”		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
estopa 200 g					

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 8,03
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería sanitaria 4”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería sanitaria 4” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p 4”


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos sanitarios 4”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
TUBERIA PVC-S 4”		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
estopa 200 g


	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104549158]1. ITEM 8,04
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Salida sanitaria 2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de Salida sanitaria 2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para PVC-s.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de PVC-s
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-s 2”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua , donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
codo sanitario cxc 2"	
union sanitaria 2"	
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 	
soldaura pvc liquida 1/4 gl	
estopa 200 g	
TUBERIA PVC-S 2"				
				

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 8,05
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Salida sanitaria 4"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de Salida sanitaria 4" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para PVC-s.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de PVC-s
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-s 4"

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida sanitaria 4", donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
codo sanitario cxc 4"
union sanitaria 4"	
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 	
soldaura pvc liquida 1/4 gl	
estopa 200 g	
TUBERIA PVC-S 4"	

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 8,06
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación caja de inspección 0,50x0,50

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tapa registro y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para la ubicación exacta la caja tapa registro, para la inspección del sistema hidráulico de los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Formaletas para la fundición de la tapa registro 0,50m x 0,50m
Realizar mezcla de concreto para la tapa registro.
Fundir formaletas, dejar secar y actuar el concreto.
Después de unos días desencofrar y curar el concreto de la tapa, para una mejora en las propiedades mecánicas del concreto.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
tapa registro 0,50m x 0,50m	
concreto 2000 psi 					
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	
1. ITEM No 8,07
	2. NOMBRE ITEM Excavación manual 

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación manual, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra hasta el botadero autorizado por la Entidad Distrital responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos Alfonso Uribe AUS.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a las vigas de cimentación, dados, foso de ascensores, pozos eyectores y otros de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material pasa 200 en material granular menor al 12%
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 8,07
	2. NOMBRE ITEM excavación manual en material común

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación manual, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra hasta el botadero autorizado por la Entidad Distrital responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos Alfonso Uribe AUS.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques.
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a las vigas de cimentación, dados, foso de ascensores, pozos eyectores y otros de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material pasa 200 en material granular menor al 12%
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM No 8.08
	2. NOMBRE ITEM Relleno en subbase

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por Relleno en subbase, de cubrir o colocar material hasta el tope, autorizado por la Entidad responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se analizará el material extraído para volver a reutilizarlo y compactarlo.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a los rellenos dados de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser reutilizado las excavaciones autorizados para rellenar y nivelar el terreno, autorizado por la autoridad competente del medio ambiente.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material para el relleno de excavaciones
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 320 Subbase (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Relleno con material existente de excavación.		

	EQUIPO
herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
vibro compactador a gasolina (rana)		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos estructurales y arquitectónicos.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804927]APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS	

	1. ITEM 9,01
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación sanitario (incluye grifería)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de sanitario con grifería y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador para PVC-s.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de PVC-s
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-s 
Ensamble de sanitario con mortero
Unión e instalación de grifería del sanitario.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del sanitario ya instalado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cemento blanco		
Sika Flex 1a		
SANITARIO CORONA CON GRIFERIA					
				

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 9,02
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación lavamanos de colgar (incluye grifería)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de lavamanos de colgar (incluye grifería) y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador para PVC.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de PVC
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC 
Ensamble de lavamanos de colgar (incluye grifería)
Unión e instalación de grifería del lavamanos de colgar 


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del lavamanos de colgar ya instalado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cemento blanco		
LAVAMANOS FREE REF. 3891001 CORONA		
GRIFERÍA MONOCONTROL Y ACCESORIOS LAVAMANOS							
				

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 9,03
	2. NOMBRE ITEM: Mesón con poceta en granito natural 20mm. equivalente o superior

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de Mesón con poceta en granito natural 20mm y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento del Mesón con poceta en granito natural 20mm y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de Mesón con poceta en granito natural 20mm


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del Mesón con poceta en granito natural 

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cemento blanco		
MESON EN GRANITO NATURAL 1.80 X 0.60 DE 20 MM	

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 9,04
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación barra para discapacitados

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de barra para discapacitados y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento barra para discapacitados y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el elemento de barra para discapacitados.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de barra para discapacitados

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento de la barra para discapacitados 

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS REF.: 8 AA-508, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 9,05
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación dispensador de toallas de manos

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de dispensador de toallas de manos y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento del dispensador de toallas de manos y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el elemento dispensador de toallas de manos.
Emplear nivel de precisión para ubicación e instalación.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de dispensador de toallas de manos.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del dispensador de toallas de manos

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANOS REF.: 706150001 CORONA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 9,06
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación dosificador de jabón

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de dosificador de jabón y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento de dosificador de jabón y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el elemento dosificador de jabón.
Emplear nivel de precisión para ubicación e instalación.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de dosificador de jabón.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del dosificador de jabón

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
Dosificador de jabón líquido de pared ref. 706510001 de corona, incluye elementos de fijación	

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc.)




	1. ITEM 9,07
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación dispensador de papel

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de dispensador de papel y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento del dispensador de papel y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el elemento dispensador de papel.
Emplear nivel de precisión para ubicación e instalación.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble del dispensador de papel

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del dispensador de papel

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Dispensador de papel higiénico de sobreponer ref.: 8-aa-845 de a&a, incluye elementos de fijación

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 9,08
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación ducha con grifería Mono control

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de ducha con grifería mono control y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento de la ducha con grifería mono control y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el elemento ducha con grifería mono control.
Emplear nivel de precisión para ubicación e instalación.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de la ducha con grifería mono control

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento de la ducha con grifería mono control

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
DUCHA CON GRIFERIA MONOCONTROL		
cemento blanco		
cinta teflon			

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 9,09
	2. NOMBRE ITEM: Divisiones duchas en acero inoxidable, calibre 20

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de divisiones sanitarias en vidrios templado y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento de divisiones sanitarias en vidrios templado y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica los elementos de divisiones sanitarias en vidrios templado.
Emplear nivel de precisión para ubicación e instalación.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de la ducha con grifería mono control

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento de las divisiones sanitarias en vidrios templado

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
Kit División De Baño En Acero Inoxidable Para Vidrio Templado			


	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




[bookmark: _Toc134804928]REDES ELÉCTRICAS

	1. ITEM 10,01
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de salida de iluminación led hermetica 20w en tubería pvc o emt, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesairo para su correcto funcionamiento

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de salida para iluminación led hermética 20w en tubería PVC o emt (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de salida para interruptor sencillo.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cable cu aislado thhn/thwn no 12				
cable encauchetado 3 x 14				
tubo emt ø 3/4" x 3.05m				
curva emt ø3/4"				
terminal conector emt 3/4"				
union galvanizada emt 3/4"				
caja 2400 cuadrada 3 huecos 3/4"				
cinta aislante caucho bajo voltaje 600-1000v (7m) negra				
conector resorte rojo/amarillo 14-10 awg				
conector autodesforre amarillo 				
tornillo lamina 3/8 				
tomacorriente doble 2p+t futura				
luminaria tipo vintage 6w									

	11. EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 10,02
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de salida para interruptor sencillo (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de salida para interruptor sencillo (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de salida para interruptor sencillo.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cable cu aislado thhn/thwn no 12 awg				
tubo emt ø 3/4" x 3.05m				
curva emt ø3/4"				
terminal conector emt 3/4"				
unión galvanizada emt 3/4"				
caja 2400 cuadrada 3 huecos 3/4"				
cinta aislante caucho bajo voltaje 600-1000v (7m) negra				
conector resorte rojo/amarillo 14-10 awg				
conector autodesforre amarillo 				
interruptor sencillo


	11. EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 10,03
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de salida para calentadores en tubería PVC o emt, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de salida para calentadores en tubería PVC o emt (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento).

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de salida para calentadores en tubería PVC o emt

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 12				
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14				
TUBO EMT Ø 3/4" X 3.05M				
CURVA EMT Ø3/4"				
TERMINAL CONECTOR EMT 3/4"				
UNION GALVANIZADA EMT 3/4"				
CAJA 2400 CUADRADA 3 HUECOS 3/4"				
CINTA AISLANTE CAUCHO BAJO VOLTAJE 600-1000V (7M) NEGRA				
CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 14-10 AWG				
CONECTOR AUTODESFORRE AMARILLO 				
TORNILLO LAMINA 3/8 				
TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T FUTURA						

	11. EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 10,04
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de tablero trifásico para 9 circuitos con espacio para totalizador.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de tablero trifásico para 9 circuitos con espacio para totalizador. (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de tablero trifásico para 12 circuitos con espacio para totalizador.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de tablero trifásico para 12 circuitos con espacio para totalizador, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Tablero trifásico con puerta - 9 ctos				


	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 10,05
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de breaker monopolar enchufable 20a 120v

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de breaker monopolar enchufable 20a 120v (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de breaker tripolar enchufable 20a 120v.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de breaker tripolar enchufable 20a 120v, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Breaker monopolar enchufable 20a 120v			

	11. EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc.)




	1. ITEM 10,06
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de breaker bipolar enchufable 2x30a 120v

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de breaker bipolar enchufable 2x30a 120v (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de breaker bipolar enchufable 2x30a 120v


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de breaker bipolar enchufable 2x30a 120v, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
 breaker bipolar enchufable 2x30a 120v		

	11. EQUIPO
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 10,07
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v. (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Breaker tripolar enchufable 3x30a 120v			

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




[bookmark: _Toc134804929]ACABADOS ENCHAPES.

	1.ITEM No 11,01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de baldosa de granito habana trani de 30 cm con grano trani nº 1 - 2. espesor 2,1 cm ref : 132201  o equivalente.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de baldosa de granito habana trani de 30 cm con grano trani nº 1 - 2. espesor 2,1 cm ref : 132201  o equivalente.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Realizable una vez se haya culminado el capítulo de carpintería metálica, aluminio y madera.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y verificar localización.
Verificar plomos y niveles.
Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para garantizar un baldosín de primera calidad, de igual tamaño y color. 
Humedecer el pañete. 
Plomar y nivelar.
Estampillar con Pegacor o equivalente, cubriendo el 100% de la superficie de la baldosa.
Iniciar colocación por la hilada inferior.
Plomar y nivelar hilada por hilada.
Enchapar hasta altura indicada en Planos arquitectónicos y/o estructurales.
Emboquillar con lechada de cemento blanco y blanco de zinc.
Limpiar con trapo limpio y húmedo tres horas después de la emboquillada.
Proteger filos con perfiles ó win de aluminio, según se indique en los planos arquitectónicos y/o estructurales.
No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ó aristas en mal estado y diferente tonalidad.
Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles.
Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación.

	7.ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra
Trasiego vertical y horizontal en obra.

	ENSAYOS A REALIZAR
Resistencia al cuarteo ISO 10545-11
Resistencia al congelamiento ISO 10545.12

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Las superficies deben quedar perfectamente niveladas.
El mortero a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir no estar pasado.
El enchape de los muros debe estar completamente aplomado.
Todas las superficies deben estar correctamente emboquilladas para asegurar la estética del trabajo.
El enchape no debe tener ningún residuo del mortero a usar para su disposición final en el muro.
Según especificación los filos deben estar correctamente protegidos.


	10. MATERIALES
BALDOSA EN GRANITO HABANA GRANO TRANI 		
mortero 1:4		
BRILLO COMERCIAL				

	11. EQUIPO
Se debe utilizar la herramienta necesaria para ejecutar la obra a cabalidad.  

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluidos	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma ISO 10545-11
Norma ISO 10545.12

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Trasiego vertical y horizontal en la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc.)




[bookmark: _Toc134804930]BATERÍA DE BAÑOS ZONA 2.
[bookmark: _Hlk104545010]
[bookmark: _Toc134804931]PRELIMINARES

	1. ITEM 1,01
	2. NOMBRE ITEM: Localización Y Replanteo

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de las áreas, para la adecuación completa de los elementos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes del área donde se ejecutará la obra, mediante levantamiento topográfico.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Durmiente ordinario 0.04 x 0.04 mt 
Estacas clavos y demás elementos
Puntilla común		
				

	11. EQUIPO

Equipo topográfico (nivel de precisión, estación total, plomadas, trípodes, etc)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804932] CIMENTACION

	
1. ITEM No 2,01
	2. NOMBRE ITEM excavación manual en tierra para pilotes φ=0.4m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación manual, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra hasta el botadero autorizado por la Entidad Distrital responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos Alfonso Uribe AUS.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a las vigas de cimentación, dados, foso de ascensores, pozos eyectores y otros de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material pasa 200 en material granular menor al 12%
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (Ml) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 2,02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de concreto para pilotes f´c 21 Mpa  φ=0.40m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN

Concreto para pilotes con el fin de proteger y reforzar la cimentación y adaptación con las condiciones naturales del terreno.

debe garantizar la resistencia y demás requerimientos indicados en los planos estructurales y recomendaciones de estudios de suelos en su análisis unitario debe considerar todos los costos de acarreo que sean necesarios. El concreto tendrá un f´c 21 Mpa  φ=0.40m

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Excavación preliminar y de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Verificar el estudio de suelos otorgado por Alfonso Uribe S y CÍA.
Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista
Limpiar fondo de la excavación.
Retirar materias orgánicas.
Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.
Verificar cotas inferiores de cimentación

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos para concreto (NSR 2010)

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES

concreto 3000 psi 	
Materiales para la correcta ejecución del ítem.

	EQUIPO
vibrador para concreto		
herramienta menor cuadrilla aa - albañeria		
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR VIGENTE.
Normas técnicas aplicables.
Normas de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables 
Seguir recomendaciones de interventoría.
Estudio de suelos Alfonso Uribe S.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles
NTC 550

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
e)     Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…





	1. ITEM No 2,03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de pilotes de madera φ=0.15m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN

pilotes de madera inmunizadas, con el fin de proteger y reforzar la cimentación y adaptación con las condiciones naturales del terreno.

debe garantizar la resistencia y demás requerimientos indicados en los planos estructurales y recomendaciones de estudios de suelos en su análisis unitario debe considerar todos los costos de accesorios que sean necesarios. 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Excavación preliminar y de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Verificar el estudio de suelos otorgado por Alfonso Uribe S y CÍA.
Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista
Limpiar fondo de la excavación.
Retirar materias orgánicas.
Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.
Verificar cotas inferiores de cimentación
Introducir los pilotes inmunizados
Vaciar el concreto para reforzar a un mas las cimentaciones.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos para concreto (NSR 2010)

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
	
Materiales para la correcta ejecución del ítem. 
pilotes de madera φ=0.15m		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300	

	EQUIPO
herramienta menor cuadrilla dd - carpinteria de madera		
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR VIGENTE.
Normas técnicas aplicables.
Normas de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables 
Seguir recomendaciones de interventoría.
Estudio de suelos Alfonso Uribe S.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles
NTC 550

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
e)     Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…


[bookmark: _Toc134804933]ESTRUCTURA

	1. ITEM No 3.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x130 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 40 x 130 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 3.02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 80x80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300  

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 80 x 80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 3.03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300  

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 80 x 80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 3.04
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación estructura en madera liviana pino patula área plataforma inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300     

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablon pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		
Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor 30 mm			


	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla dd - carpinteria de madera		
herramienta menor cuadrilla bb - instalaciones				


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804934]MAMPOSTERIA 

	
1. ITEM No 4.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de listón en madera estructural en madera tipo pino patula inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300                              
Dimensiones: 0.04m x 0.04m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales, inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
madera pino 40 x 40 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 4.02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de muro en madera tipo pino patula inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales, inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablón pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l				

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
	


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804935]VENTANERIA Y PUERTAS

	
1.ITEM No 5,01
	2. NOMBRE ITEM Ventana corrediza en carpintería en aluminio, con rotura de puente térmico según plano de carpinterías, de color similar a la carpintería exterior del edificio. Ventana compuesta por perfiles de aluminio. Esquinas de marcos y hojas ensambladas con escuadras de altas prestaciones que garantizan una unión sólida y duradera. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 24 x 1.8 mm de espesor.  doble vidrio común de 5mm, separados por una cámara de aire de 8mm. Película de control solar al 50%instalada sobre el vidrio interior.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Carpintería de aluminio en ventanas, con rotura de puente térmico según plano de carpinterías, de color similar al resto de carpinterías exteriores del edificio. Ventana tipo canal europeo o equivalente, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Esquinas de marcos y hojas ensambladas con escuadras de altas prestaciones que garantizan una unión sólida y duradera. Herrajes, accesorios y juntas de alta calidad. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 24 x 1.8 mm de espesor.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Realizable una vez se haya culminado el capítulo de carpintería en madera.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Seguir indicaciones del fabricante

	7.ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra
Trasiego vertical y horizontal en obra.

	ENSAYOS A REALIZAR
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanquidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E750 
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
GASDFGD 1,000 m2 SFPA.3ab 4,500 M MOOA.1a 0,607 h %0200 2,000 H

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Revisar en planos

	10. MATERIALES
Silicona antihongos sello juntas tipo Sika o similar
Chazo multiuso
Tornillo de 2x12.		

	11. EQUIPO
Se debe utilizar la herramienta necesaria para ejecutar la obra a cabalidad.  

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluidos	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
UNE-EN 12208:2000 CLASE E750 
UNE-EN 12210:2000 CLASE C5

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Trasiego vertical y horizontal en la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1.ITEM No 5,02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación espejo flotado para baños sin marco y sin bisel e= 3mm.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación espejo flotado para baños sin marco y sin bisel e= 3mm.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Realizable una vez se haya culminado el capítulo de carpintería en madera.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Seguir indicaciones del fabricante

	7.ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra
Trasiego vertical y horizontal en obra.

	ENSAYOS A REALIZAR
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanquidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E750 
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
GASDFGD 1,000 m2 SFPA.3ab 4,500 M MOOA.1a 0,607 h %0200 2,000 H

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Revisar en planos

	10. MATERIALES
espejo genérico sin bisel  e= 3 mm		
accesorios varios instalación espejos				

	11. EQUIPO
Se debe utilizar la herramienta necesaria para ejecutar la obra a cabalidad.  

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluidos	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
UNE-EN 12208:2000 CLASE E750 
UNE-EN 12210:2000 CLASE C5

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Trasiego vertical y horizontal en la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104543614]1. ITEM No 5.03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de puerta batiente en madera inmunizada tipo pino patula, dimensiones 2.3m x 0.86m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos arquitectónicos, inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
puerta pino maciza 0.86 x 2.03 m		
bisagras 3" x3						

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
	


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 5.04
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación celosía según diseño

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos arquitectónicos, inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
Celosía según diseño 							

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
	


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804936]CUBIERTA

	
1. ITEM No 6.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Cubierta tipo sándwich. Inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación Cubierta tipo sándwich. Inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad, dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
Se procede a la instalación de la teja por medio de tornillos y pernos.
Después se inyecta en línea continua el poliuretano expandido de alta densidad.
Y se finaliza colocando la capa superior de la teja mediante pernos y tornillos.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
teja tipo sándwich deck con aislamiento en polipropileno expandido de alta densidad de 50 mm		
TORNILLERIA cubierta		
 ACCESORIOS INSTALACION cubierta		
PERFIL TERMINAL cubierta				

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla aa - albañeria		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)	

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 6.02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación aislamiento térmico de cubierta en polietileno cal 40 "Incluye: Pintura hidrofuga, jumbolon, sellante elástico y todos los insumos necesarios para su correcta instalación"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación aislamiento térmico de cubierta en polietileno cal 40 "Incluye: Pintura hidrofuga, jumbolon, sellante elástico y todos los insumos necesarios para su correcta instalación “dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos arquitectónicos, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
Se procede a la instalación de la teja por medio de tornillos y pernos.
Después se inyecta en línea continua el poliuretano expandido de alta densidad.
Y se finaliza colocando la capa superior de la teja mediante pernos y tornillos.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
laminas tríplex 19 mm		
pintura hidrofuga		
tornillería cubierta		
polietileno cal 40		
jumbolon 5 mm		
sellante elástico					

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla aa - albañeria		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)	

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804937]REDES DE AGUA POTABLE

	
1. ITEM 7,01
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería PVC-P RDE 21 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p ½”



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
cinta teflon		
codo PVC-P 1/2		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P RDE 21 ½”				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 7,02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería PVC-P RDE 21 3/4"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P 3/4” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p 3/4”



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría 3/4”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
cinta teflon		
codo PVC-P ¾”		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P RDE 21 ¾”				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 7,03
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación puntos de agua fría 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de puntos de agua fría ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p ½”



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
ADAPTADOR PVC-P 1/2		
cinta teflon		
codo PVC-P 1/2		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P RDE 21				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 7,04
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación registros de corte 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de registros de corte 1/2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para unir los registros.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes registro de corte 1/2" donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Registro corte 1/2"	
cinta teflón				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 7,05
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación registros de corte 3/4"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de registros de corte ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para unir los registros.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Registro corte 1/2	
cinta teflón				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)



	1. ITEM 7,06
	2. NOMBRE ITEM: caja tapa registro 0,30x0,30

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tapa registro y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para la ubicación exacta la caja tapa registro, para la inspección del sistema hidráulico de los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Formaletas para la fundición de la tapa registro de .30m x 0.30m
Realizar mezcla de concreto para la tapa registro.
Fundir formaletas, dejar secar y actuar el concreto.
Después de unos días desencofrar y curar el concreto de la tapa, para una mejora en las propiedades mecánicas del concreto.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
tapa registro 30x30	
concreto 2000 psi 					
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 7,07
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación red de suministro de agua caliente 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de red de agua caliente 1/2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para c-pvc.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de c-pvc
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador c-pvc ½”



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
ADAPTADOR PVC-P 1/2		
cinta teflon		
codo C-PVC 1/2		
limpiador para c-pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA C-PVC RDE 21				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 7,08
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación puntos de agua caliente 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación puntos de agua caliente 1/2" todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para C PVC 1/2"
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de C PVC 1/2"
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador C PVC 1/2"



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua C PVC 1/2”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
cinta teflon		
codo C PVC 1/2"		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
PUNTO DE AGUA CALIENTE PVC 1/2" RDE 21		
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 7,09
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación calentador 9,5 kw

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de calentador 9,5 kw y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para unir el calentador a los accesorios y tubería de PVC.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes o ubicación del calentador, y verificar su correcto funcionamiento después de la instalación.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
calentador electrónico 3000 c 9.5 kw		
cinta teflón				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804938]REDES DE AGUAS RESIDUALES Y JABONOSAS.

	
1. ITEM 8,01
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería sanitaria 2”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería sanitaria 2“y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p ½”



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
TUBERIA PVC-S 2"		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
estopa 200 g					
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 8,02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería sanitaria 3”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería sanitaria 3” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p 3”



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de 3”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
TUBERIA PVC-S 3”		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
estopa 200 g					
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 8,03
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería sanitaria 4”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería sanitaria 4” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p 4”


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos sanitarios 3”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
TUBERIA PVC-S 4”		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
estopa 200 g					
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 8,04
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Salida sanitaria 2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de Salida sanitaria 2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para PVC-s.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de PVC-s
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-s 2”



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
codo sanitario cxc 2"	
union sanitaria 2"	
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 	
soldaura pvc liquida 1/4 gl	
estopa 200 g	
TUBERIA PVC-S 2"				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 8,05
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Salida sanitaria 4"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de Salida sanitaria 4" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para PVC-s.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de PVC-s
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-s 4"


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida sanitaria 4", donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
codo sanitario cxc 4"
union sanitaria 4"	
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 	
soldaura pvc liquida 1/4 gl	
estopa 200 g	
TUBERIA PVC-S 4"				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 8,06
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación caja de inspección 0,50x0,50

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tapa registro y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para la ubicación exacta la caja tapa registro, para la inspección del sistema hidráulico de los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Formaletas para la fundición de la tapa registro 0,50m x 0,50m
Realizar mezcla de concreto para la tapa registro.
Fundir formaletas, dejar secar y actuar el concreto.
Después de unos días desencofrar y curar el concreto de la tapa, para una mejora en las propiedades mecánicas del concreto.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
tapa registro 0,50m x 0,50m	
concreto 2000 psi 					
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 8,07
	2. NOMBRE ITEM Excavación manual 

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación manual, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra hasta el botadero autorizado por la Entidad Distrital responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos Alfonso Uribe AUS.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a las vigas de cimentación, dados, foso de ascensores, pozos eyectores y otros de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material pasa 200 en material granular menor al 12%
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 8,08
	2. NOMBRE ITEM Relleno en subbase

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por Relleno en subbase, de cubrir o colocar material hasta el tope, autorizado por la Entidad Distrital responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos Alfonso Uribe AUS.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se analizará el material extraído para volver a reutilizarlo y compactarlo.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a los rellenos dados de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser reutilizado las excavaciones autorizados para rellenar y nivelar el terreno, autorizado por la autoridad competente del medio ambiente.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material para el relleno de excabaciones
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Relleno con material existente de excavación.		

	EQUIPO
herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
vibro compactador a gasolina (rana)		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos estructurales y arquitectónicos.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804939]APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS	

	
1. ITEM 9,01
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación sanitario (incluye grifería)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de sanitario con grifería y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador para PVC-s.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de PVC-s
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-s 
Ensamble de sanitario con mortero
Unión e instalación de grifería del sanitario.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del sanitario ya instalado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cemento blanco		
Sika Flex 1a		
SANITARIO CORONA CON GRIFERIA					
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 9,02

	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación lavamanos de colgar (incluye grifería)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de lavamanos de colgar (incluye grifería) y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador para PVC.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de PVC
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC 
Ensamble de lavamanos de colgar (incluye grifería)
Unión e instalación de grifería del lavamanos de colgar 


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del lavamanos de colgar ya instalado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cemento blanco		
LAVAMANOS FREE REF. 3891001 CORONA		
GRIFERÍA MONOCONTROL Y ACCESORIOS LAVAMANOS							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 9,03

	2. NOMBRE ITEM: Mesón con poceta en granito natural 20mm. equivalente o superior

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de Mesón con poceta en granito natural 20mm y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento del Mesón con poceta en granito natural 20mm y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de Mesón con poceta en granito natural 20mm


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del Mesón con poceta en granito natural 


	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cemento blanco		
MESON EN GRANITO NATURAL 1.80 X 0.60 DE 20 MM	
							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 9,04

	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación barra para discapacitados

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de barra para discapacitados y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento barra para discapacitados y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el elemento de barra para discapacitados.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de barra para discapacitados

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento de la barra para discapacitados 

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS REF.: 8 AA-508, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	
							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 9,05

	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación dispensador de toallas de manos

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de dispensador de toallas de manos y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento del dispensador de toallas de manos y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el elemento dispensador de toallas de manos.
Emplear nivel de precisión para ubicación e instalación.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de dispensador de toallas de manos.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del dispensador de toallas de manos

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANOS REF.: 706150001 CORONA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	
							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 9,06

	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación dosificador de jabón

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de dosificador de jabón y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento de dosificador de jabón y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el elemento dosificador de jabón.
Emplear nivel de precisión para ubicación e instalación.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de dosificador de jabón.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del dosificador de jabón

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
Dosificador de jabón líquido de pared ref. 706510001 de corona, incluye elementos de fijación	
							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 9,07

	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación dispensador de papel

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de dispensador de papel y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento del dispensador de papel y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el elemento dispensador de papel.
Emplear nivel de precisión para ubicación e instalación.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble del dispensador de papel

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento del dispensador de papel

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
Dispensador de papel higiénico de sobreponer ref.: 8-aa-845 de a&a, incluye elementos de fijación	
							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 9,08

	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación ducha con grifería Mono control

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de ducha con grifería mono control y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento de la ducha con grifería mono control y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el elemento ducha con grifería mono control.
Emplear nivel de precisión para ubicación e instalación.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de la ducha con grifería mono control

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento de la ducha con grifería mono control

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
DUCHA CON GRIFERIA MONOCONTROL		
cemento blanco		
cinta teflon			
							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 9,09

	2. NOMBRE ITEM: Divisiones duchas en acero inoxidable, calibre 20

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de divisiones sanitarias en vidrios templado y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el buen funcionamiento de divisiones sanitarias en vidrios templado y demás elementos necesarios para la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica los elementos de divisiones sanitarias en vidrios templado.
Emplear nivel de precisión para ubicación e instalación.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamble de la ducha con grifería mono control

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Supervisar la instalación y el buen funcionamiento de las divisiones sanitarias en vidrios templado

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
Kit División De Baño En Acero Inoxidable Para Vidrio Templado			
							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804940]REDES ELÉCTRICAS

	1. ITEM 10,01
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de salida de iluminación led hermética 20w en tubería pvc o emt, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de salida de iluminación led hermética 20w en tubería pvc o emt, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de salida para interruptor sencillo.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 12				
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14				
TUBO EMT Ø 3/4" X 3.05M				
CURVA EMT Ø3/4"				
TERMINAL CONECTOR EMT 3/4"				
UNION GALVANIZADA EMT 3/4"				
CAJA 2400 CUADRADA 3 HUECOS 3/4"				
CINTA AISLANTE CAUCHO BAJO VOLTAJE 600-1000V (7M) NEGRA				
CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 14-10 AWG				
CONECTOR AUTODESFORRE AMARILLO 				
TORNILLO LAMINA 3/8 				
TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T FUTURA				
LUMINARIA LED HERMETICA 20W													
				

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 10,02
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de salida para interruptor sencillo (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de salida para interruptor sencillo (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de salida para interruptor sencillo.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cable cu aislado thhn/thwn no 12 awg				
tubo emt ø 3/4" x 3.05m				
curva emt ø3/4"				
terminal conector emt 3/4"				
unión galvanizada emt 3/4"				
caja 2400 cuadrada 3 huecos 3/4"				
cinta aislante caucho bajo voltaje 600-1000v (7m) negra				
conector resorte rojo/amarillo 14-10 awg				
conector autodesforre amarillo 				
interruptor sencillo								
				

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 10,03
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de salida para calentadores en tubería PVC o emt, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de salida para calentadores en tubería PVC o emt (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento).

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de salida para calentadores en tubería PVC o emt

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida para interruptor sencillo, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
CABLE CU AISLADO THHN/THWN NO 12				
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14				
TUBO EMT Ø 3/4" X 3.05M				
CURVA EMT Ø3/4"				
TERMINAL CONECTOR EMT 3/4"				
UNION GALVANIZADA EMT 3/4"				
CAJA 2400 CUADRADA 3 HUECOS 3/4"				
CINTA AISLANTE CAUCHO BAJO VOLTAJE 600-1000V (7M) NEGRA				
CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 14-10 AWG				
CONECTOR AUTODESFORRE AMARILLO 				
TORNILLO LAMINA 3/8 				
TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T FUTURA						

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 10,04
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de tablero trifásico para 12 circuitos con espacio para totalizador.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de tablero trifásico para 12 circuitos con espacio para totalizador. (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de tablero trifásico para 12 circuitos con espacio para totalizador.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de tablero trifásico para 12 circuitos con espacio para totalizador, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Tablero trifásico con puerta - 9 ctos				
							
										
				

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 10,05
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de breaker monopolar enchufable 20a 120v

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de breaker monopolar enchufable 20a 120v (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Breaker tripolar enchufable 3x30a 120v			

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 10,06
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de breaker bipolar enchufable 2x30a 120v

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de breaker bipolar enchufable 2x30a 120v (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de breaker bipolar enchufable 2x30a 120v


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de breaker bipolar enchufable 2x30a 120v, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
 breaker bipolar enchufable 2x30a 120v		

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 10,07
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v. (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Breaker tripolar enchufable 3x30a 120v			

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





11.Acabados Enchapes.
	
1.ITEM No 11,01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de baldosa de granito habana trani de 30 cm con grano trani nº 1 - 2. espesor 2,1 cm ref : 132201  o equivalente.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de baldosa de granito habana trani de 30 cm con grano trani nº 1 - 2. espesor 2,1 cm ref : 132201  o equivalente.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Realizable una vez se haya culminado el capítulo de carpintería metálica, aluminio y madera.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y verificar localización.
Verificar plomos y niveles.
Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para garantizar un baldosín de primera calidad, de igual tamaño y color. 
Humedecer el pañete. 
Plomar y nivelar.
Estampillar con Pegacor o equivalente, cubriendo el 100% de la superficie de la baldosa.
Iniciar colocación por la hilada inferior.
Plomar y nivelar hilada por hilada.
Enchapar hasta altura indicada en Planos arquitectónicos y/o estructurales.
Emboquillar con lechada de cemento blanco y blanco de zinc.
Limpiar con trapo limpio y húmedo tres horas después de la emboquillada.
Proteger filos con perfiles ó win de aluminio, según se indique en los planos arquitectónicos y/o estructurales.
No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ó aristas en mal estado y diferente tonalidad.
Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles.
Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación.

	7.ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra
Trasiego vertical y horizontal en obra.

	ENSAYOS A REALIZAR
Resistencia al cuarteo ISO 10545-11
Resistencia al congelamiento ISO 10545.12

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Las superficies deben quedar perfectamente niveladas.
El mortero a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir no estar pasado.
El enchape de los muros debe estar completamente aplomado.
Todas las superficies deben estar correctamente emboquilladas para asegurar la estética del trabajo.
El enchape no debe tener ningún residuo del mortero a usar para su disposición final en el muro.
Según especificación los filos deben estar correctamente protegidos.


	10. MATERIALES
BALDOSA EN GRANITO HABANA GRANO TRANI 		
mortero 1:4		
BRILLO COMERCIAL				

	11. EQUIPO
Se debe utilizar la herramienta necesaria para ejecutar la obra a cabalidad.  

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluidos	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma ISO 10545-11
Norma ISO 10545.12

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Trasiego vertical y horizontal en la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804941]MIRADOR MONTERREDONDO.

[bookmark: _Toc134804942]PRELIMINARES

	
1. ITEM 1,01
	2. NOMBRE ITEM: Localización Y Replanteo

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de las áreas, para la adecuación completa de los elementos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes del área donde se ejecutará la obra, mediante levantamiento topográfico.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Durmiente ordinario 0.04 x 0.04 mt 
Estacas clavos y demás elementos
Puntilla común		
				

	11. EQUIPO

Equipo topográfico (nivel de precisión, estación total, plomadas, trípodes, etc)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)



[bookmark: _Toc134804943]CIMENTACION
 
	
1. ITEM No 2,01
	2. NOMBRE ITEM excavación manual en tierra para pilotes φ=0.4m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación manual, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra hasta el botadero autorizado por la Entidad Distrital responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos Alfonso Uribe AUS.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a las vigas de cimentación, dados, foso de ascensores, pozos eyectores y otros de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material pasa 200 en material granular menor al 12%
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (Ml) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 2,02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de concreto para pilotes f´c 21 Mpa  φ=0.40m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN

Concreto para pilotes con el fin de proteger y reforzar la cimentación y adaptación con las condiciones naturales del terreno.

debe garantizar la resistencia y demás requerimientos indicados en los planos estructurales y recomendaciones de estudios de suelos en su análisis unitario debe considerar todos los costos de acarreo que sean necesarios. El concreto tendrá un f´c 21 Mpa  φ=0.40m

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Excavación preliminar y de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Verificar el estudio de suelos otorgado por Alfonso Uribe S y CÍA.
Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista
Limpiar fondo de la excavación.
Retirar materias orgánicas.
Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.
Verificar cotas inferiores de cimentación

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos para concreto (NSR 2010)

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES

concreto 3000 psi 	
Materiales para la correcta ejecución del ítem.

	EQUIPO
vibrador para concreto		
herramienta menor cuadrilla aa - albañeria		
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR VIGENTE.
Normas técnicas aplicables.
Normas de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables 
Seguir recomendaciones de interventoría.
Estudio de suelos Alfonso Uribe S.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles
NTC 550

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
e)     Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…





	
1. ITEM No 2,03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de pilotes de madera φ=0.15m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN

pilotes de madera inmunizadas, con el fin de proteger y reforzar la cimentación y adaptación con las condiciones naturales del terreno.

debe garantizar la resistencia y demás requerimientos indicados en los planos estructurales y recomendaciones de estudios de suelos en su análisis unitario debe considerar todos los costos de accesorios que sean necesarios. 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Excavación preliminar y de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Verificar el estudio de suelos otorgado por Alfonso Uribe S y CÍA.
Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista
Limpiar fondo de la excavación.
Retirar materias orgánicas.
Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.
Verificar cotas inferiores de cimentación
Introducir los pilotes inmunizados
Vaciar el concreto para reforzar a un mas las cimentaciones.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos para concreto (NSR 2010)

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
	
Materiales para la correcta ejecución del ítem. 
pilotes de madera φ=0.15m		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300	

	EQUIPO
herramienta menor cuadrilla dd - carpinteria de madera		
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR VIGENTE.
Normas técnicas aplicables.
Normas de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables 
Seguir recomendaciones de interventoría.
Estudio de suelos Alfonso Uribe S.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles
NTC 550

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
e)     Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…





[bookmark: _Toc134804944]ESTRUCTURA

	
1. ITEM No 3.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x130 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 40 x 130 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 3.02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 80x80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300  

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 80 x 80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 3.03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300  

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 80 x 80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 3.04
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación estructura en madera liviana pino patula área plataforma inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300     

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablon pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		
Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor 30 mm			


	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla dd - carpinteria de madera		
herramienta menor cuadrilla bb - instalaciones				


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804945]MAMPOSTERIA

	
1. ITEM No 4.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de muro en madera tipo pino patula inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales, inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablón pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l				

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
	


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804946]BLOQUE ADMINISTRATIVO
[bookmark: _Toc134804947]PRELIMINARES

	1. ITEM 1,01
	2. NOMBRE ITEM: Localización Y Replanteo

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de las áreas, para la adecuación completa de los elementos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes del área donde se ejecutará la obra, mediante levantamiento topográfico.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Durmiente ordinario 0.04 x 0.04 mt 
Estacas clavos y demás elementos
Puntilla común		
				

	11. EQUIPO

Equipo topográfico (nivel de precisión, estación total, plomadas, trípodes, etc)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 1,02
	2. NOMBRE ITEM: demolición de pisos

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de pisos existentes (con y sin enchape) para su posterior demolición

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica para la ubicación e identificación de las zonas donde se encuentran instalados los pisos


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Demoler los pisos previamente instalados, de tal forma que no se vean afectados elementos estructurales tales como muros o columnas.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Demoler cuidadosamente las estructuras existentes, para evitar accidentes en los trabajadores.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10.MATERIALES
derecho a botadero	


	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
martillo demoledor 90 libras		
minicargador 257		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,03
	2. NOMBRE ITEM: demolición de muros

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de muros estructurales y no estructurales ya existentes para su posterior demolición.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica para la ubicación e identificación de las zonas donde se encuentran ubicados los muros en las edificaciones existentes.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Demoler cuidadosamente los muros de las edificaciones existentes, incluye la demolición de materiales que se encuentren dentro de éste, tales como acero de refuerzo, marcos, tapas, tuberías, entre otros. Esta demolición no debe afectar elementos estructurales.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Demoler cuidadosamente las estructuras existentes, para evitar accidentes en los trabajadores.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES


	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
martillo demoledor 90 libras		
minicargador 257		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,04
	2. NOMBRE ITEM: demolición columnata en concreto

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de las columnas de la edificación existente, para su posterior demolición, incluye retiro de escombro; incluye cargue y descargue en botadero certificado

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica para la ubicación e identificación de los elementos estructurales a demoler.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Posterior a la demolición de los muros, demoler cuidadosamente las columnas previamente construidas, incluye la demolición de materiales que se encuentren dentro de éste, tales como acero de refuerzo, marcos, tapas, tuberías, entre otros. Dicha demolición se debe realizar de tal manera que las esquirlas y/o fragmentos de concreto no causen daño a los trabajadores.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Demoler cuidadosamente las estructuras existentes, para evitar accidentes en los trabajadores.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES
derecho a botadero	
				

	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
martillo demoledor 90 libras		
minicargador 257		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc.…)





	1. ITEM 1,05
	2. NOMBRE ITEM: Desmonte vigas de amarre

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de vigas de amarre existentes para su posterior demolición. 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica para la ubicación e identificación de los elementos estructurales a demoler.
Disponer el escombro cumpliendo lo establecido en el PMA
Cargar el escombro
Transportar el escombro a botadero certificado
Descargar el escombro

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Desmontar las vigas de amarre que hagan parte de la estructura existente, incluye la remoción de materiales que se encuentren dentro de éste, tales como acero de refuerzo, marcos, tapas, tuberías, entre otros. Dicho desmonte se debe realizar de tal manera que los fragmentos de concreto removido no provoquen accidentes entre los trabajadores.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Demoler cuidadosamente las estructuras existentes, para evitar accidentes en los trabajadores.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES
derecho a botadero	
				

	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
martillo demoledor 90 libras		
minicargador 257		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,06
	2. NOMBRE ITEM: Desmonte dinteles en concreto

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de dinteles en concreto dentro de las estructuras existentes para su posterior demolición. 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica para la ubicación e identificación de los dinteles a demoler

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Demoler cuidadosamente dinteles en concreto existentes.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Demoler cuidadosamente las estructuras existentes, para evitar accidentes en los trabajadores.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES


	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
martillo demoledor 90 libras		
minicargador 257		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,07
	2. NOMBRE ITEM: Demolición de mesones y alfajías en concreto

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de mesones y alfajías en concreto para su posterior demolición. 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Retiro y desmonte de tuberías y otros accesorios (en caso de que existan)
Desmonte de ventanería

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Posterior al desmonte de tuberías, accesorios y ventanería, se realiza la demolición de mesones y alfajías hechos en concreto.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Demoler cuidadosamente las estructuras existentes, para evitar accidentes en los trabajadores.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES


	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
martillo demoledor 90 libras		
minicargador 257		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,08
	2. NOMBRE ITEM: Desmonte de puertas metálicas

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(UND)

	4. DESCRIPCIÓN
Este ítem hace referencia a todas las actividades necesarias para desmontar y retirar del área del proyecto las puertas metálicas de la edificación existente. 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Localizar los elementos metálicos que se van a desmontar.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Desmontar la hoja de la puerta
Retirar los tornillos de las bisagras de la hoja.
Retirar los tapalux que rodean el marco de la puerta
Retiro del marco.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Demoler cuidadosamente las estructuras metálicas existentes, para evitar accidentes en los trabajadores.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES
derecho a botadero	
				

	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
martillo demoledor 90 libras		
minicargador 257		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de puerta desmontada con su marco, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,09
	2. NOMBRE ITEM: Desmonte de ventana fija

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Este ítem hace referencia a todas las actividades necesarias para desmontar y retirar del área del proyecto las ventanas previamente instaladas. 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Localizar las ventanas que se van a desmontar.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Retirar los pisa – vidrios.
Retirar el vidrio de la ventana.
Retirar los tornillos del marco.
Retiro del marco.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Desmontar cuidadosamente las ventanas existentes, para evitar accidentes en los trabajadores.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES
derecho a botadero	
				

	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
martillo demoledor 90 libras		
minicargador 257		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m2) de ventana desmontada con su marco, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,10
	2. NOMBRE ITEM: Desmonte de aparatos sanitarios

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(UND)

	4. DESCRIPCIÓN
Este ítem hace referencia a todas las actividades necesarias para desmontar y retirar aparatos sanitarios incluyendo accesorios, tanques de agua y tuberías de conexión y desagüe. 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
N.A

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Retirar acoflex sanitario o manguera que permite el paso del agua.
Sellar la salida hidráulica con tapones en PVC del diámetro que se requiera.
Desmontar accesorias, tanque y tuberías de desagüe.
Retirar los aparatos sanitarios del área de trabajo.
Sellar con un tapón la inspección de salida sanitaria/desagüe. 

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Desmontar cuidadosamente las ventanas existentes, para evitar accidentes en los trabajadores.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES


	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
martillo demoledor 90 libras		
minicargador 257		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m2) de ventana desmontada con su marco, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,11
	2. NOMBRE ITEM: Retiro de escombros

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Este ítem hace referencia al aseo de la zona de trabajo y retiro, transporte y disposición final de escombros hasta el botadero autorizado por la entidad responsable

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Preparar convenientemente la zona de botadero autorizada de acuerdo con el plan de manejo ambiental

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Retirar del área del proyecto los escombros provenientes de demoliciones.
Cargue de vehículos especializados para el transporte de los escombros.
Transporte al botadero autorizado (localizado en un radio menos o igual a 15km del área del proyecto).
La colocación o disposición final de los escombros se debe realizar de forma ordenada.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Desmontar y demoler cuidadosamente todos los elementos, para evitar accidentes en los trabajadores. Dentro de esta labor se encuentra todo el transporte interno y externo del lugar de la obra que permita disponer en Botadero todas las demoliciones desarrolladas en el proyecto.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES
derecho a botadero	
				

	11. EQUIPO

Volqueta de 6m3.
Herramienta menor.
Retroexcavadora – cargadora.	

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será por metro cubico (m3) debidamente retirado, ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 1,12
	2. NOMBRE ITEM excavación manual en material común

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación manual, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra hasta el botadero autorizado por la Entidad Distrital responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos Alfonso Uribe AUS.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques.
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a las vigas de cimentación, dados, foso de ascensores, pozos eyectores y otros de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material pasa 200 en material granular menor al 12%
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Toc65390232]1.ITEM No. 1,13
	[bookmark: _Toc65390233]2. NOMBRE ITEM Relleno en material común

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al conjunto de actividades necesarias para realizar la preparación, procesamiento, colocación y compactación de relleno en material común,  el cual se utilizará para cimentaciones de estructuras, edificaciones y todos los demás rellenos compactados necesarios para realizar las obras señaladas dentro de los planos arquitectónicos, planos estructurales e informe geotécnico

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DELÍTEM
Consultar y verificar recomendaciones del estudio de suelos, de los planos estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios y eléctricos.
Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Asegurar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.
Aprobar y seleccionar el recebo.
Aprobar métodos para colocación y compactación del material.
Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cm o lo recomendado en estudio geotécnico.
Rociar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto de compactación óptima, según estudio geotécnico.
compactar por medio de equipo mecánico, compactador tipo dinapac o similar

	7.ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
Toda fundación deberá ser drenada en forma satisfactoria, y no se deberá colocar ningún material de relleno hasta tanto el nivel de implantación haya sido secado ya listado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
Toda fundación deberá ser drenada en forma satisfactoria, y no se deberá colocar ningún material de relleno hasta tanto el nivel de implantación haya sido secado y alistado.

	 10. MATERIALES
Material de recebo para relleno

	11.EQUIPO
Herramienta menor
Cilindro compactador
Cargador bobcat


	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]  SÍ	NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDA	[image: ]  SÍ	NO

	14 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMADEPAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	 17. OTROS (imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,14
	2. NOMBRE ITEM: Desmonte de puertas en madera

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(UND)

	4. DESCRIPCIÓN
Este ítem hace referencia a todas las actividades necesarias para desmontar y retirar del área del proyecto las puertas en madera de la edificación existente.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Localizar los elementos que se van a desmontar.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Retirar los tornillos de las bisagras del marco
Retirar la puerta
Retiro del marco.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Demoler cuidadosamente las estructuras metálicas existentes, para evitar accidentes en los trabajadores.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES
derecho a botadero	
				

	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
martillo demoledor 90 libras		
minicargador 257		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de puerta desmontada con su marco, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,15
	2. NOMBRE ITEM: Desmonte de cubiertas

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Este ítem hace referencia a todas las actividades necesarias para desmontar las cubiertas de la estructura existente

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
N.A

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Retirar los elementos empleados para acabados (tejas u otro tipo) de ser necesario.
Desmontar la estructura retirando las columnas y correas.
Retirar los perfiles de la pared.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Demoler cuidadosamente las estructuras metálicas existentes, para evitar accidentes en los trabajadores.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES
derecho a botadero	
				

	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
martillo demoledor 90 libras		
minicargador 257		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será metro cuadrado (M2) de cubierta desmontada, incluyendo retiro de estructura, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804948]ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

	[bookmark: _Toc65390244]1.ITEM No. 2,01
	[bookmark: _Toc65390245]2. NOMBRE Acero de refuerzo

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(KG)

	4. DESCRIPCIÓN
comprende el suministro, corte, figuración, colocación y amarre del refuerzo de acero de 420 mpa instalado según las indicaciones que contienen los planos estructurales.

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DELÍTEM
almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
mantener identificado el hierro en los sitios de almacenamiento
consultar refuerzos de acero en planos estructurales.
verificar medidas, cantidades y despieces.
notificar a la interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie, evitando deformaciones que generen esfuerzos residuales antes de su colocación.
consultar figuración y cuantía de acero en planos estructurales. verificar medidas, cantidades y despieces.
cumplir con las especificaciones de los planos estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
realizar las respectivas cartillas de pedido.
recibo del acero el cual debe cumplir con la figuración que se establece en planos estructurales de despiece.
armada y amarre del acero de refuerzo.
proteger el acero de refuerzo contra sustancias que impidan adherencia con matriz cementante.

	7.	ALCANCE
para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
inspeccionar la concordancia del acero de refuerzo en planos; para tal efecto debe culminarla colocación de refuerzo con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.
verificar acabados para aceptación 

	8. ENSAYOS AREALIZAR
ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTMA370).
ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTMA370).

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
Tener en cuenta las demás indicaciones dadas por el fabricante

	10. MATERIALES
acero fy= 420mpa
alambre negro n°18

	11.EQUIPO
HERRAMIENTAMENOR

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDA	[image: ]SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMADEPAGO
Se medirá y pagará por kilogramo (kg) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos estructurales y arquitectonicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlasasucostoysinqueimpliquemodificacionesy/oadicionesenel plazo y en el
valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	[bookmark: _Toc65390242]1.ITEM No. 2,02
	[bookmark: _Toc65390243]2. NOMBRE ITEM: placa de contrapiso

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere a la construcción de la placa de contrapiso en concreto reforzado conforme las resistencias indicadas en los planos y entre los ejes indicados

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Consultar estudio de suelos.
Consultar cimentación en planos estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Verificar excavación y concreto de limpieza.
Verificar localización y dimensiones.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Verificar que las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas se hayan fijado.
Colocar los testeros en los bordes y extender la malla electrosoldada.
Verificar las dimensiones, niveles y bordes de la placa.
Vaciar el concreto con el nivel y espesor indicado.
Vibrar el concreto.
Realizar fraguado de acuerdo a los requerimientos.

	7.ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
los materiales utilizados deberán cumplir con las especificaciones generales, la resistencia del acero y el concreto debe ser la especificada en los planos de construcción.
el suministro y vaciado del concreto ha de ser continuo para evitar juntas en lugares que no han sido aprobados por la interventoría.
las mallas electrosoldadas y el acero de refuerzo utilizado deberán limpiarse con grata metálica, para retirar oxido, mortero, grasa o cualquier otro elemento que a juicio del interventor perjudique la adherencia entre el concreto y el acero.
se debe controlar el curado del concreto durante el fraguado manteniendo la superficie humedecida.

	ENSAYOS AREALIZAR
NTC 454 concretos
NTC 129 practica para la toma de muestras de agregados
NTC 396 método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto
NTC 550 elaboración y curado de especímenes de concreto de obra
NTC 1377 elaboración y curado de especímenes de concreto para ensayos de laboratorio

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
La tolerancia para su recibo a satisfacción, son las indicadas en la nsr-10

	10.MATERIALES
Concreto grava común 4000 psi 		
Tabla burra ordinario 0.30 m		
Repisa ordinario		
Planchón ordinario		
Para de clavo		
Puntilla		
Incremento bombeo		

	11.EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO
	13. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMADEPAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1.ITEM No. 2,03
	2. NOMBRE ITEM: Vigas de cimentación en concreto

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere a la construcción de vigas de cimentación, diseñadas para trasladar entre columnas el 5% de la carga axial de ellas.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Consultar estudio de suelos.
Consultar cimentación en planos estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Verificar excavación y concreto de limpieza.
Verificar localización y dimensiones.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Establecer la ubicación, las dimensiones y características de armado de las vigas.
Colocar separadores y distanciadores que garanticen el embebido del acero durante el vertido del concreto.
Armar la canasta de acero de refuerzo de acuerdo al despiece especificado en los planos de cimentación.
Armar y plomar la formaleta, marcar internamente el nivel de altura que alcanzará el elemento.
Aplicar desmoldante a la formaleta (acpm).
Verter el concreto hasta el nivel indicado.
Vibrar el concreto para eliminar burbujas.
Desencofrar (transcurrido el tiempo correspondiente luego del vertido).
Realizar curado del concreto.

	7.ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
Para la fundida deberá contarse mínimo con dos vibradores para concreto (uno eléctrico y uno a gasolina).
No se debe exagerar el uso del vibrador para evitar que la pasta de la mezcla se salga de la formaleta. 
En el momento de recibir la mezcla de concreto, debe realizarse el ensayo de asentamiento y la toma de los diferentes cilindros para los diferentes ensayos de compresión. tanto este proceso, como la manipulación, curado y traslado de estos elementos debe de realizarse de acuerdo a lo estipulado en la NSR-10.

	ENSAYOS AREALIZAR
NTC 454 concretos
NTC 129 practica para la toma de muestras de agregados
NTC 396 método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto
NTC 550 elaboración y curado de especímenes de concreto de obra
NTC 1377 elaboración y curado de especímenes de concreto para ensayos de laboratorio

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
En el momento de recibir la mezcla de concreto, debe realizarse el ensayo de asentamiento y la toma de los diferentes cilindros para los diferentes ensayos de compresión; tanto este proceso, como la manipulación, curado y traslado de estos elementos debe de realizarse de acuerdo a lo estipulado en la nsr-10.

	10.MATERIALES
Concreto grava común 4000 psi 		
Tabla burra ordinario 0.30 m		
Repisa ordinario		
Planchón ordinario		
Para de clavo		
Puntilla		
Incremento bombeo		

	11.EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO
	13. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMADEPAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1.ITEM No. 2,04
	2. NOMBRE ITEM:  Dados en concreto (Zapatas y Pedestales)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere a la construcción de dados en concreto, diseñados para transmitir las cargas de la estructura que van por las columnas hacia la cimentación, correspondientes a las zapatas y los pedestales en concreto.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Consultar estudio de suelos.
Consultar cimentación en planos estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Verificar excavación y concreto de limpieza.
Verificar localización y dimensiones.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Establecer la ubicación, las dimensiones y características de armado de los dados y zapatas.
Colocar separadores y distanciadores que garanticen el embebido del acero durante el vertido del concreto.
Armar la canasta de acero de refuerzo de acuerdo al despiece especificado en los planos de cimentación.
Armar y plomar la formaleta, marcar internamente el nivel de altura que alcanzará el elemento.
Aplicar desmoldante a la formaleta (acpm).
Verter el concreto hasta el nivel indicado.
Vibrar el concreto para eliminar burbujas.
Desencofrar (transcurrido el tiempo correspondiente luego del vertido).
Realizar curado del concreto.

	7.ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
Para la fundida deberá contarse mínimo con dos vibradores para concreto (uno eléctrico y uno a gasolina).
No se debe exagerar el uso del vibrador para evitar que la pasta de la mezcla se salga de la formaleta. 
En el momento de recibir la mezcla de concreto, debe realizarse el ensayo de asentamiento y la toma de los diferentes cilindros para los diferentes ensayos de compresión. tanto este proceso, como la manipulación, curado y traslado de estos elementos debe de realizarse de acuerdo a lo estipulado en la NSR-10.

	ENSAYOS AREALIZAR
NTC 454 concretos
NTC 129 practica para la toma de muestras de agregados
NTC 396 método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto
NTC 550 elaboración y curado de especímenes de concreto de obra
NTC 1377 elaboración y curado de especímenes de concreto para ensayos de laboratorio

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
En el momento de recibir la mezcla de concreto, debe realizarse el ensayo de asentamiento y la toma de los diferentes cilindros para los diferentes ensayos de compresión; tanto este proceso, como la manipulación, curado y traslado de estos elementos debe de realizarse de acuerdo a lo estipulado en la nsr-10.

	10.MATERIALES
Concreto grava común 4000 psi 		
Tabla burra ordinario 0.30 m		
Repisa ordinario		
Planchón ordinario		
Para de clavo		
Puntilla		
Incremento bombeo		

	11.EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO
	13. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y estructurales. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1.ITEM No. 2,05
	2. NOMBRE ITEM: Placa en concreto

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere a la construcción de la placa de entrepiso en concreto reforzado de 21 mpa entre los ejes indicados

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Consultar estudio de suelos.
Consultar cimentación en planos estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Verificar excavación y concreto de limpieza.
Verificar localización y dimensiones.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Verificar que las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas se hayan fijado.
Colocar los testeros en los bordes y extender la malla electrosoldada.
Verificar las dimensiones, niveles y bordes de la placa.
Vaciar el concreto con el nivel y espesor indicado.
Vibrar el concreto.
Realizar fraguado de acuerdo a los requerimientos.

	7.ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
los materiales utilizados deberán cumplir con las especificaciones generales, la resistencia del acero y el concreto debe ser la especificada en los planos de construcción.
el suministro y vaciado del concreto ha de ser continuo para evitar juntas en lugares que no han sido aprobados por la interventoría.
las mallas electrosoldadas y el acero de refuerzo utilizado deberán limpiarse con grata metálica, para retirar oxido, mortero, grasa o cualquier otro elemento que a juicio del interventor perjudique la adherencia entre el concreto y el acero.
se debe controlar el curado del concreto durante el fraguado manteniendo la superficie humedecida.

	ENSAYOS AREALIZAR
NTC 454 concretos
NTC 129 practica para la toma de muestras de agregados
NTC 396 método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto
NTC 550 elaboración y curado de especímenes de concreto de obra
NTC 1377 elaboración y curado de especímenes de concreto para ensayos de laboratorio

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
La tolerancia para su recibo a satisfacción, son las indicadas en la nsr-10

	10.MATERIALES
Concreto grava común 4000 psi 		
Tabla burra ordinario 0.30 m		
Repisa ordinario		
Planchón ordinario		
Para de clavo		
Puntilla		
Incremento bombeo		

	11.EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO
	13. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMADEPAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	[bookmark: _Toc65390246]1.ITEM No. 2,06
	[bookmark: _Toc65390247]2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación de Malla electrosoldada Q7

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(KG)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación de la malla electrosoldada para placas de contrapiso, entrepiso o cubierta, según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. La malla electrosoldada se utilizará como refuerzo de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto o como refuerzo principal de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría. Las mallas deberán cumplir con lo especificado en las normas NTC 1925 y NTC 2310.
Para la colocación y anclajes de las mallas electrosoldadas deberá cumplirse todos los requisitos establecidos en las NSR 2010

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
Mantener identificado el hierro en los sitios de almacenamiento
Consultar refuerzos de acero en planos estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces.
Notificar a la interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie, evitando deformaciones que generen esfuerzos residuales antes de su colocación.
Consultar figuración y cuantía de acero en planos estructurales. verificar medidas, cantidades y despieces.
Cumplir con las especificaciones de los planos estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
Realizar las respectivas cartillas de pedido.
Recibo del acero el cual debe cumplir con la figuración que se establece en planos estructurales de despiece.
Armada y amarre del acero de refuerzo.
Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que impidan adherencia con matriz cementante.
Almacenar las mallas electrosoldadas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
Mantener identificado el hierro en los sitios de almacenamiento
Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces. 
Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.
Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a separaciones, diámetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro. 
Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.
Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.

	7.	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
Inspeccionar la concordancia del acero de refuerzo en planos; para tal efecto debe culminarla colocación de refuerzo con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.
Verificar acabados para aceptación

	8. ENSAYOS AREALIZAR
ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTMA370).
ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTMA370).

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
Tener en cuenta las demás indicaciones dadas por elfabricante

	 10. MATERIALES
Malla electrosoldada
Alambre negro n°18

	11.EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]       SÍ	NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDA	[image: ]         SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por kilogramo (kg) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlasasucostoysinqueimpliquemodificacionesy/oadicionesenel plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	[bookmark: _Toc65390234]1.ITEM No. 2,07
	[bookmark: _Toc65390235]2. NOMBRE ITEM: Concreto de limpieza

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
este ítem se refiere al concreto que debe ser colocado al fondo de todas las excavaciones de las estructuras con el fin de facilitar el armado del acero según las indicaciones dadas en los planos estructurales y de esta forma garantizar la limpieza, los recubrimientos del acero y las dimensiones de las estructuras de cimentación.

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DELÍTEM
consultar estudio de suelos
consultar cimentación en planos estructurales.
Verificar excavaciones.
verificar cotas de cimentación.
Limpiar fondo de la excavación.
Retirar materias orgánicas.
Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.
El solado de limpieza debe colocarse inmediatamente después de terminada la excavación. Si esto no puede realizarse la excavación deberá dejarse de 0.15 a 0.20 metros encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para colocar el concreto. El espesor del solado será de máximo 5 centímetros. El concreto de limpieza se colocará debajo de: las vigas de cimentación del muro de contención, vigas de amarre y zapatas.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
antes de comenzar la colocación del concreto de limpieza, el ingeniero de suelos deberá aprobar el suelo de fundación.
el fondo de la excavación debe encontrarse limpio de cualquier material suelto que no le permita desempeñar las funciones al concreto de limpieza.
la mezcla de concreto pobre tendrá una resistencia a la compresión de 14.0 mpa, medida a los 28 días. el espesor de este concreto será de 5cms, debe proveer una capa firme, limpia y razonablemente lisa, que facilite la colocación correcta del acero de refuerzo.
el concreto de limpieza no se considera parte del recubrimiento inferior al acero de refuerzo.

	7.ALCANCE
para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
se recomienda que este concreto tenga un sobre ancho respecto a la proyección en planta de los elementos estructurales de la cimentación, con el fin de montar en ellos la formaleta y faciliten la alineación y nivelación de ella. el constructor utilizará concretos certificados por una planta concretera de reconocida trayectoria o mezclados en obra cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la norma nsr 10 para tal efecto y siguiendo las recomendaciones dadas en el plano estructural no. 1 para cualquiera de los casos.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
NTC 454 concretos
NTC 129 practica para la toma de muestras de agregados
NTC 396 método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto
NTC 550 elaboración y curado de especímenes de concreto de obra
NTC 1377 elaboración y curado de especímenes de concreto para ensayos de laboratorio

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
antes de su colocación se deben revisar todos los niveles de excavación, es por cuenta del contratista cualquier retiro o aumento de este material que se deba hacer por sobre excavaciones o falta de ellas. debe existir una comisión topográfica encargada de revisar las cotas de cimentación. 

	MATERIALES
Concreto impermeabilizado de 14,0 mpa.

	11.EQUIPO
HERRAMIENTAMENOR

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDA	[image: ]SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMADEPAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1. ITEM No 2.08
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación poliestireno extruido para impermeabilización 

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
Es recomendado para una amplia gama de aplicaciones: aislamiento, armado, pegado, aislamiento acústico y sellado; aislamiento e impermeabilización de cubiertas, mejora eficiencia energética a largo plazo

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
Para obtener un mejor desempeño, las superficies deben estar limpias, libres de aceite y polvo;
Para una mejor expansión y fijación de la espuma, pulverice con agua en forma de niebla antes de la aplicación;


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con los elementos estipulados por el fabricante.
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Expandir las láminas de poliestireno en la superficie a impermeabilizar y/o aislar.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos a utilizar en este proceso de instalación y resistencia del material son los especificados en las normas ASTM E 84 /SD 25/50

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Para el manejo del producto, se recomienda el uso de EPP (gafas de protección y guantes);
Apariencia (visual): Líquido comprimido ligeramente amarilleado con poco olor. Después de curado, sólido ligeramente amarilleado.
Temperatura de aplicación: +5 a 45°C
Temperatura de servicio: -60 a 100°C

	10. MATERIALES
Panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 0,35 m²K/W, conductividad térmica 0,03

	11. EQUIPO
Herramienta menor.
Dotación de elementos de seguridad.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.


	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales estipulado en el Ítem, no se cobrarán ni pagarán metros lineales de esta actividad, por lo cual dentro de su precio estarán incluidos los elementos y anclajes de fijación, según recomendaciones del proveedor. El precio será el acordado en el contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 2.09
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación pérgola, incluye cubierta en policarbonato y todos los accesorios necesarios para su adecuada instalación   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
El perfil metálico en conjunto con la repisa en madera impermeabilizada al vacío y la cubierta en policarbonato alveolar forman una estructura de interés arquitectónico especial.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
La repisa de madera debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillos
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quién lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
Perfiles metálicos de 15x15
Soldadura
Anticorrosivo
Esmalte blanco
Platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético, serie 300
Repisa en madera de 4x9 inmunizada al vacío
Durmiente de 4x4 inmunizado al vacío
Policarbonato alveolar 6mm, 5.90x2.10m		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804949]MAMPOSTERÍA Y CIELO RASO

Mampostería en bloque BTC
	[bookmark: _Toc65390261]1.ITEM No. 3,01
	[bookmark: _Toc65390262]2. NOMBRE ITEM: Mamposteria en bloque Suelo Cemento

	3. UNIDADDEMEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
esta especificación se refiere a la construcción de muros en bloque Suelo Cemento Ecológico, según ubicación dada en los planos de detalles arquitectónicos, los cuales deben cumplir con las dimensiones y detalles constructivos que se indican en los planos.

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar norma NSR 10(D4.5.10)
consultar planos arquitectónicos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
los bloques se humedecerán antes de colocarse y se pegarán con mortero de cemento y arena en proporción 1:4, los resanes se harán con mezcla húmeda en la misma proporción.
para la construcción de los muros de mampostería el contratista deberá utilizar mano de obra calificada, provista de las herramientas y guías necesarias para el control de alineamiento, nivelación y plomo de los muros.
cada bloque debe colocarse sobre una capa uniforme de mortero de pega no mayor de 1,5cm, que hará junta horizontal, debidamente alineado, nivelado e hilado. a los extremos de los bloques también se les debe colocar una capa uniforme de mortero de pega no mayor de 1,5cm, que conformará la junta vertical; posteriormente se procede con la segunda hilada de bloques construida en la misma forma, haciendo traba de por lo menos media unidad cuidando que se coloque suficiente mortero para la junta horizontal. una vez que el mortero de las juntas haya fraguado hasta el punto de tomar las huellas de los dedos, se repasarán las juntas para obtener el acabado requerido para su posterior revoque.
las hiladas que conforman el muro deben colocarse bien alineadas y plomadas.
si los muros que se cruzan no pueden construirse simultáneamente, se deben proveer trabas en el primero que se construya. si es necesario enlazar el muro nuevo con el antiguo, se debe practicar en este una regata del ancho de un bloque o ladrillo y de profundidad igual por lo menos a la mitad de su espesor.
cada cuatro hiladas según detalles estructurales para elementos no estructurales mostrados en los planos, se deben colocar dentro del mortero de pega 2 varillas de ø 4 mm; los anclajes, columnetas y cintas en concreto se pagarán en el ítem respectivo.
debe evitarse hasta donde sea posible tener que romper los muros ya construidos para insertar tuberías y anclajes. en los remates de los muros contra las estructuras de concreto se deben dejar dilataciones que se llenaran con cortes de láminas de poliestireno de baja densidad.

	7.ALCANCE
para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
los medios bloques serán cortados en la obra por medios mecánicos, no se aceptan bloques cortados con palustre.
tolerancias constructivas para muros de mampostería, tabla d 4.2 de la nsr-10
se revisarán el plomo como los alineamientos de los muros, así como las escuadras

	8. ENSAYOS A REALIZAR

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
para morteros de pega y unidades de mampostería consultar el título d 3.8 “evaluación y aceptación de mampostería” de la NSR-10.

	MATERIALES
Bloque Suelo Cemento Ecológico
Cemento gris
Agua
Arena de peña cernida
Cemento Blanco
Componente de Tierra para pega
Grafil
Impermeabilizante

	11.EQUIPO
Cortadora de ladrillo
Herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDA	[image: ]SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMADEPAGO
se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
en caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1. ITEM No 3,02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación revestimiento exterior en madera

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino patula, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo con las indicaciones de los planos estructurales, inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9 kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quién lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado. En esta actividad se incluye todas las piezas necesarias para el revestimiento, las cuales deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo con las indicaciones de los planos estructurales, inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
madera pino 40 x 40 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		

	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1.ITEM NO 3,03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación panel de fibrocemento 10mm doble cara con aislante.

	3. UNIDADDEMEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere a la construcción de muros de doble cara en fibrocemento (superboard) con un espesor de 10mm con aislante

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DELÍTEM
consultar norma NSR 10(D4.5.10)
consultar planos arquitectónicos y de detalle.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar planos arquitectónicos y de detalle.
Colocar perfilería canal en piso y techo con clavo de pistola.
Fijar perfiles tipo paral sobre la canal cuidando que se conserve una distancia de 60cm entre ellos y que estén plomados.
Modular las láminas de fibrocemento y cortar las que sean necesarias para generar las piezas.
Fijar las láminas a los perfiles con tornillos autoperforantes para fibrocemento.
Antes de tapar la segunda cara colocar la fibra de vidrio tipo frescasa entre los perfiles tipo paral. Tapar la segunda cara.
Encintar y empastar las juntas de las láminas. Lijar hasta dejar una superficie lisa.

	7.ALCANCE
para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
Los paneles se cortarán en obra por medios mecánicos.
Se revisarán el plomo como los alineamientos de los muros.

	8. ENSAYOS A REALIZAR

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
Paneles debidamente cortados.
Muros completamente rectos (verificar aplome).

	MATERIALES
Placas de fibrocemento e = 10mm, 2.44x1.22m
Parales y elementos de soporte
Tornillería

	11.EQUIPO
cortadora manual
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDA	[image: ]SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMADEPAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	
[bookmark: _Toc65391816]1.ITEM No. 3,04
	[bookmark: _Toc65391817]2. NOMBRE ITEM: Pañete impermeabilizado

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al suministro y aplicación de pañete impermeabilizado para recubrir muros sometidos a humedad permanente. Se debe aplicar en los muros indicados en los planos y/o por el interventor.

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
los pañetes se realizarán en el momento en que la levantada del muro esté totalmente terminada y se hayan verificado el plomo y escuadra del mismo; adicionalmente, deben estar instaladas todas las tuberías (eléctrica, hidrosanitaria y de cualquier otra especialidad)
se utilizará mortero en proporción 1:3; por ser pañete impermeabilizado, a la mezcla debe agregársele integralmente un aditivo del tipo sika 1, o similar, siguiendo las recomendaciones indicadas por el proveedor del producto. el pañete deberá tener un espesor máximo de 2,0cms, el contratista deberá tomar plomos y escuadras para trazar maestras en la totalidad del área antes de iniciar la actividad, de tal forma que se garantice una superficie uniforme. se afinará con llana de madera.
la actividad se realizará en dos etapas, en una primera se hará un llenado inicial en toda el área a pañetar y posteriormente se recorrerá la superficie sobre las maestras con boquillera para remover el exceso y en la segunda etapa, realizada unas horas después, se terminará de llenar y se repetirá la actividad anterior con boquillera y llana de madera. no se aceptarán juntas de construcción visibles. el contratista deberá tomar las precauciones del caso, retirando del piso todo el mortero suelto caído como consecuencia del llenado de la placa.
el pañete que se detecte no adherido a los muros, que no quede a nivel, hilado, a plomo, o a escuadra debe repetirse.
el contratista garantizará la adherencia del mortero tomando con anterioridad las medidas necesarias para lograrlo. a las pantallas y muros de contención que vayan a ser pañetadas, se les debe amarrar sobre su superficie una malla electrosoldada de bajo calibre y luego en una primera etapa safarriar dicha área, 12 horas después se harán los llenados requeridos de acuerdo con las maestras trazadas, recorre la superficie con boquillera metálica para quitar el exceso y afinar con llana de madera.
para estas actividades no se permiten abultamientos que no garanticen superficies homogéneas con los pañetes ya construidos. la elaboración de dilataciones o goteras bajo placas ya pañetadas se realizarán paralelamente con esta actividad.
los materiales deben ser trasegados por el contratista, desde los puntos de acopio hasta las zonas de construcción.
el mortero ya mezclado (dosificado con la resistencia adecuada), será suministrado por el contratista. es responsabilidad del contratista el trasiego desde la zona de mezclado hasta la pluma, cargarlo en los baldes, recibirlos y trasegarlos en cada piso. es responsabilidad del contratista el trasiego del ladrillo desde la zona del almacenamiento o corte hasta la pluma, cargarlo en los baldes, recibirlos y trasegarlos en cada piso. el trasporte vertical será por cuenta del contratista, mediante el plumero, o la torre grúa. todo el escombro o sobrante producido por la ejecución de esta actividad deberá ser trasladado por el mismo operario a los puntos de acopio dispuestos en cada piso, para ser retirado de la obra posteriormente. esta actividad incluye los costos de la mano de obra por filos, dilataciones, goteros, etc que se requieran. no se pagarán lineales, todas las medidas se tomarán y acumularán por el área real.

	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8.	ENSAYOS AREALIZAR

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
Pañetes verificados a plomo y nivel
Superficie de pañetes perfectamente lisos, sin ondulaciones
Superficies a escuadra

	MATERIALES
mortero 1:3
sika 1

	EQUIPO
Herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





[bookmark: _Toc134804951]CUBIERTA

	1.ITEM No. 4,01
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Cubierta tipo sandwich. Inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al suministro e instalación de cubierta modular tipo sándwich con aislamiento en poliuretano expandido de alta densidad, e=50mm. Según especificación de planos arquitectónicos.

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos
Almacenar el material de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, paralelismo y nivelación de la cara superior, y realizar correcciones: pendiente mínima requerida y distancia entre correas.
Ejecutar instalación por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante, debido a la extensión y complejidad de la cubierta.
Rolar las bandejas o cubiertas si así está especificado.
Colocar la cubierta sobre perfiles cerrados de lámina o cualquier estructura prevista mediante sistemas de anclaje o clips tipo sándwich “C” diseñados por el fabricante.
Utilizar tornillos cincados de cabeza estrella o hexagonal de ¾” de largo en estructuras metálicas.
Utilizar tornillos auto - roscantes en estructuras de madera.
Iniciar colocación de teja al lado opuesto al viento predominante de lluvia.
Colocar clips en primera y última correas, trazar posición de clips restantes con ayuda de un hilo.
Atornillar la primera hilada de clips, enganchar el primer módulo y dejar caer sobre la correa.
Colocar siguiente hilera de clips montándolos sobre módulo anterior y atornillar a las correas.
Enganchar el nuevo módulo al anterior y dejar caer sobre la correa.
Rectificar periódicamente las distancias y alineamientos de los clips para perfecta instalación.
Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra mampostería, canales o cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del fabricante.
Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones

	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8.	ENSAYOS AREALIZAR

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

	MATERIALES
Cubierta tipo sándwich deck, con aislamiento en poliuretano expandido de alta densidad.
Accesorios de instalación
Perfil terminal

	EQUIPO
Herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1.ITEM No. 4,02
	2. NOMBRE ITEM suministro e instalación aislamiento térmico de cubierta en polietileno cal 40 "Incluye: Pintura hidrofuga, Yumbolon, sellante elástico y todos los insumos necesarios para su correcta instalación"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al suministro e instalación de aislamiento térmico de cubierta en polietileno cal 40, para el control térmico de las infraestructuras.

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos
Almacenar el material de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, paralelismo y nivelación de la cara superior, y realizar correcciones: pendiente mínima requerida y distancia entre correas.
Ejecutar instalación por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante, debido a la extensión y complejidad de la cubierta.
Colocar las láminas triplex 19mm
Utilizar tornillos cincados de cabeza estrella o hexagonal de ¾” de largo en estructuras metálicas.
Utilizar tornillos auto - roscantes en estructuras de madera.
Iniciar colocación del polietileno.
Instalar jumbolon.
Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra mampostería, canales o cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del fabricante.
Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones

	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8.	ENSAYOS AREALIZAR

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

	MATERIALES
Láminas triplex 19mm
Accesorios de instalación
Polietileno cal 40
Jumbolon 5mm.
Sellante elástico

	EQUIPO
Herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1.ITEM No. 4,03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación flashing en lámina galvanizada cal 26

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al suministro e instalación de flanches en lámina galvanizada de calibre 26, con forma y dimensiones especificadas en los planos arquitectónicos, detalle de cubierta

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos
Almacenar el material de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Verificar desarrollo, despieces y modulaciones de lámina para control de desperdicios.
Garantizar protecciones eficaces.
Determinar sistemas de anclaje a los elementos estructurales del proyecto.
Elaborar flashings en lámina galvanizada según especificación en planos de detalle. para proteger cubiertas y muros contra las filtraciones de aguas lluvias.
Si las juntas de los bloques o ladrillos son paralelas a la pendiente del techo, servirán para incrustar un extremo del flanche y asegurarlo adecuadamente. Posteriormente se debe sellar con una masilla de elasticidad permanente o con un mortero semi- plástico
Cuando no se puede incrustar la lámina dentro de la pega, se procede a hacer una regata a todo lo largo del muro, paralela a la pendiente del techo y a la altura adecuada, sin debilitar el muro. Luego se introduce la pestaña de la lámina, se asegura con unos clavos y posteriormente se rellena la regata y se procede a sellarla exteriormente en la forma descrita anteriormente.
El sentido de colocación de los flanshings inclinados debe hacerse de la parte inferior hacia la superior, con uniones soldadas o grafadas o traslapando el flanche superior sobre la inferior un mínimo de 10 cm. debidamente ajustado con un sellante flexible.
Verificar niveles y pendientes finales para aceptación.

	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8.	ENSAYOS AREALIZAR

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

	MATERIALES
Láminas galvanizada calibre 26
Soldadura eléctrica 0.04 kg.
Wash primer y pintura

	EQUIPO
Herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	
1.ITEM No. 4,04
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación canal metálica en lámina galvanizada calibre 20, con acabado en color blanco.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al suministro e instalación canal metálica en lámina galvanizada calibre 20, desarrollo 60cm, con la forma y dimensiones especificadas en los planos arquitectónicos y detalles de cubierta.

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos
Almacenar el material de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar ensambles de los elementos en lámina con las instalaciones sanitarias.
Verificar desarrollo de las canales y despieces y modulaciones de lámina para control de desperdicios.
Garantizar protecciones eficaces.
Elaborar canales en lámina galvanizada según especificación y perfiles señalados en planos de detalle para recolección de aguas lluvias.
Determinar sistemas de anclaje a los elementos estructurales del proyecto.
Fijar elementos con herrajes y tornillería diseñada para el sistema.
Realizar soldaduras y agrafes en los sitios previamente definidos.
Verificar niveles y pendientes finales para aceptación

	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8.	ENSAYOS AREALIZAR

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

	MATERIALES
Láminas galvanizada calibre 20
Soldadura eléctrica 0.04 kg.
Wash primer y pintura

	EQUIPO
Herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)






	1.ITEM No. 4,05
	2. NOMBRE ITEM Perfiles de protección remate cubierta

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al suministro e instalación de perfiles en lámina galvanizada de calibre 24, con forma y dimensiones especificadas en los planos arquitectónicos, detalle de cubierta

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos
Almacenar el material de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Verificar desarrollo, despieces y modulaciones de lámina para control de desperdicios.
Garantizar protecciones eficaces.
Determinar sistemas de anclaje a los elementos estructurales del proyecto.
Elaborar los perfiles de protección de remate de cubierta en lámina galvanizada según especificación en planos de detalle. para proteger cubiertas
Verificar niveles y pendientes finales para aceptación.

	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8.	ENSAYOS AREALIZAR

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

	MATERIALES
Láminas galvanizada calibre 24
Soldadura eléctrica 0.04 kg.


	EQUIPO
Herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





Bajante en tubería 3"
	1.ITEM No. 4,06
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación bajante de 3” para evacuación de aguas lluvia

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al suministro e instalación tubería de 3” para la construcción de bajante de aguas lluvia

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos
Almacenar el material de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Verificar la inclinación de la cubierta.
Verificar que la canal este instalada adecuadamente y no presente ningún daño.
Unir la tubería a la canal.
Luego de tener el bajante unido a la canal, se procede a unirlo al desagüe.

	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8.	ENSAYOS AREALIZAR

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
El bajante debe tener dimensiones acordes con la cantidad de agua que recibe la canal de la cubierta para su adecuada y rápida evacuación

	MATERIALES
Tragante aluminio 5x3”

	EQUIPO
Tubería PVC para aguas lluvia 3”
Accesorios PVC para aguas lluvia 3”
Anclajes a pared.
Limpiador y soldadura para PVC

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





cupulas tragantes tipo granada 3" en aluminio
	
1.ITEM No. 4,07
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación cúpulas tragantes tipo granada 3” en aluminio.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(UND)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al suministro e instalación cupulas tragantes para desagüe de aguas lluvia, de acuerdo en lo especificado en los planos arquitectónicos.

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos
Almacenar el material de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Emplear tragantes en cubiertas.
colocar después del proceso de colocación manto o afinado impermeabilizado.
colocar tragantes con diámetros indicados, según especificación de los planos de instalaciones y de detalle.
Dejar perfectamente empotradas los tragantes en el material de pendientado y muy bien cubiertas lateralmente por el mismo

	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8.	ENSAYOS AREALIZAR

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

	MATERIALES
Tragante aluminio 5x3”

	EQUIPO
Herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





 
	1.ITEM No. 4,08
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación tubería estructural, incluye anticorrosivo y esmalte

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Kg)

	4. DESCRIPCIÓN
Corresponde al suministro e instalación de las estructuras metálicas en perfiles DE ACERO FORMADOS EN FRIO, tipo perlines tipo C, tipo Z, perfil I, perfil tipo cajón, etc. con sus correspondientes elementos de ensamble y conexión (pernos, tensores, platinas, etc.), requeridos para el ensamble, fijación estabilidad y adecuado funcionamiento de la estructura. La estructura debe entregarse con protección anticorrosiva y acabada en esmalte. Estos perfiles deberán ir muy bien anclados o soldados para el óptimo funcionamiento de la estructura.

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos y estructurales
Almacenar el material de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en cuenta el tipo y tamaño de las tejas a usar, los espacios de los elementos de apoyo (vigas, correas, alfardas, etc.), el sentido de colocación de las tejas y los elementos o accesorios a utilizar como caballetes, limatones, limahoyas, áreas de ventilación e iluminación, bajantes, etc.
Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la estructura en la obra, ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento y trazar las distancias entra cada uno de ellos.
Colocar los perfiles que harán de vigas soleras y viga cumbrera y anclarlas con pernos a las cintas de amarre o viga de coronación.
Instalar los perfiles que harán de alfardas distanciadas de 1 y 1,20 metros y soldarlas a la viga cumbrera y las vigas soleras.
Instalar las varillas lisas G-40 que harán de correas sobre las alfardas y soldarlas con ellas, estas irán espaciadas según el tamaño de la teja a instalar ya que se amarran a este elemento.

	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8.	ENSAYOS AREALIZAR

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
La estructura deberá quedar perfectamente cuadrada y amarrada a los muros/vigas/columnas para no tener dificultad a la hora de instalar el tejado.

	MATERIALES
Perfil tipo C 120x60x2mm
Tubo 120

	EQUIPO
Herramienta menor
Equipo de soldadura.
Manilas.
Poleas.
Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta.
Taladro.

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (kg) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





[bookmark: _Toc134804952]REDES DE AGUA POTABLE

	1. ITEM NO 5,01

	
	NOMBRE ÍTEM: Suministro e instalación tuberia pvc-p rde 21 1/2

	3. UNIDAD DE MEDIDA         (ML)           

	4. DESCRIPCIÓN
Corresponde al suministro e instalación de la red de suministro de agua en tubería PVC presión que estará de acuerdo a la norma ICONTEC 382 y será adecuada para la presión de diseño, con los diámetros especificados en los planos de instalaciones hidráulicas – suministro de agua.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Las tuberías pvc-p, deberán cumplir la ntc 382. debe emplearse tubería de pvc-p de fabricación nacional, de una marca que certifique las pruebas de producto realizadas. la presión mínima de trabajo de la tubería a instalar debe ser 200 psi con la relación rde menor en cada diámetro, de acuerdo con la tabla siguiente.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
La fijación de tuberías suspendidas y sus accesorios se hace por medio de abrazaderas, las cuales no deberán colocarse distanciadas más de 3.00 MT en los tramos verticales, ni más de 2.00 MT en tramos horizontales. Si la red es subterránea, la profundidad mínima para colocar la tubería deberá ser 60 CM y el fondo deberá ser de E= 10 CM en arena gruesa o recebo sin piedras; el relleno puede ser material proveniente de excavaciones, libre de rocas y objetos punzantes. La prueba deberá hacerse a una presión de 150 PSI constante durante 6 horas. Las tuberías deberán cumplir las especificaciones de la sección de Generalidades. Todo tramo de tubería será sometido a prueba a una presión de 150 PSI por un lapso no menor a 2 horas, verificando que no existan fugas en algún elemento, si ocurre esto, deberá cambiarse por uno nuevo.  En ningún caso se permitirán remiendos en la tubería para evitar fugas. Incluye la tubería, los accesorios necesarios para cada diámetro y tipo de tubería y adicionalmente, la excavación, el relleno bajo y sobre la tubería y la prueba de la misma.

	ALCANCE
El alcance del presente ítem se limita a:
Materiales descritos
Equipos descritos
Mano de obra.


	ENSAYOS A REALIZAR
NTC-1500 código colombiano de fontanería. (Ensayo de presión hidrostática)

	9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN
Instalar la tubería de pvc-p de acuerdo con la norma ntc 832, en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante.

	10. MATERIALES
Tubería PVC – P RDE 21 de ½”
Estopa.
Limpiador para PVC
Soldadura PVC liquida.

	11. EQUIPO
Equipos y herramienta menor	

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	13.MANO DE OBRA
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
NTC 1500 código colombiano de fontanería 
reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – ras. resolución 0330 de 2017
internacional plumbing code
normas de construcción especificas
Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.   
Recomendaciones del Estudio de Suelos 
Norma NSR10.
Normas NTC y ASTM.

	5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1. ITEM NO 5,02

	
	NOMBRE ÍTEM: Suministro e instalación tuberia pvc-p rde 21 3/4"

	3. UNIDAD DE MEDIDA         (ML)           

	4. DESCRIPCIÓN
Corresponde al suministro e instalación de la red de suministro de agua en tubería PVC presión que estará de acuerdo a la norma ICONTEC 382 y será adecuada para la presión de diseño, con los diámetros especificados en los planos de instalaciones hidráulicas – suministro de agua.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Las tuberías pvc-p, deberán cumplir la ntc 382. debe emplearse tubería de pvc-p de fabricación nacional, de una marca que certifique las pruebas de producto realizadas. la presión mínima de trabajo de la tubería a instalar debe ser 200 psi con la relación rde menor en cada diámetro, de acuerdo con la tabla siguiente.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
La fijación de tuberías suspendidas y sus accesorios se hace por medio de abrazaderas, las cuales no deberán colocarse distanciadas más de 3.00 MT en los tramos verticales, ni más de 2.00 MT en tramos horizontales. Si la red es subterránea, la profundidad mínima para colocar la tubería deberá ser 60 CM y el fondo deberá ser de E= 10 CM en arena gruesa o recebo sin piedras; el relleno puede ser material proveniente de excavaciones, libre de rocas y objetos punzantes. La prueba deberá hacerse a una presión de 150 PSI constante durante 6 horas. Las tuberías deberán cumplir las especificaciones de la sección de Generalidades. Todo tramo de tubería será sometido a prueba a una presión de 150 PSI por un lapso no menor a 2 horas, verificando que no existan fugas en algún elemento, si ocurre esto, deberá cambiarse por uno nuevo.  En ningún caso se permitirán remiendos en la tubería para evitar fugas. Incluye la tubería, los accesorios necesarios para cada diámetro y tipo de tubería y adicionalmente, la excavación, el relleno bajo y sobre la tubería y la prueba de la misma.

	ALCANCE
El alcance del presente ítem se limita a:
Materiales descritos
Equipos descritos
Mano de obra.


	ENSAYOS A REALIZAR
NTC-1500 código colombiano de fontanería. (Ensayo de presión hidrostática)

	9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN
Instalar la tubería de pvc-p de acuerdo con la norma ntc 832, en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante.

	10. MATERIALES
Tubería PVC – P RDE 21 de 3/4”
Estopa.
Limpiador para PVC
Soldadura PVC liquida.

	11. EQUIPO
Equipos y herramienta menor	

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	13.MANO DE OBRA
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
NTC 1500 código colombiano de fontanería 
reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – ras. resolución 0330 de 2017
internacional plumbing code
normas de construcción especificas
Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.   
Recomendaciones del Estudio de Suelos 
Norma NSR10.
Normas NTC y ASTM.

	5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1. ITEM NO 5,03

	
	NOMBRE ÍTEM: Suministro e instalación tuberia pvc-p rde 21 1"

	3. UNIDAD DE MEDIDA         (ML)           

	4. DESCRIPCIÓN
Corresponde al suministro e instalación de la red de suministro de agua en tubería PVC presión que estará de acuerdo a la norma ICONTEC 382 y será adecuada para la presión de diseño, con los diámetros especificados en los planos de instalaciones hidráulicas – suministro de agua.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Las tuberías pvc-p, deberán cumplir la ntc 382. debe emplearse tubería de pvc-p de fabricación nacional, de una marca que certifique las pruebas de producto realizadas. la presión mínima de trabajo de la tubería a instalar debe ser 200 psi con la relación rde menor en cada diámetro, de acuerdo con la tabla siguiente.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
La fijación de tuberías suspendidas y sus accesorios se hace por medio de abrazaderas, las cuales no deberán colocarse distanciadas más de 3.00 MT en los tramos verticales, ni más de 2.00 MT en tramos horizontales. Si la red es subterránea, la profundidad mínima para colocar la tubería deberá ser 60 CM y el fondo deberá ser de E= 10 CM en arena gruesa o recebo sin piedras; el relleno puede ser material proveniente de excavaciones, libre de rocas y objetos punzantes. La prueba deberá hacerse a una presión de 150 PSI constante durante 6 horas. Las tuberías deberán cumplir las especificaciones de la sección de Generalidades. Todo tramo de tubería será sometido a prueba a una presión de 150 PSI por un lapso no menor a 2 horas, verificando que no existan fugas en algún elemento, si ocurre esto, deberá cambiarse por uno nuevo.  En ningún caso se permitirán remiendos en la tubería para evitar fugas. Incluye la tubería, los accesorios necesarios para cada diámetro y tipo de tubería y adicionalmente, la excavación, el relleno bajo y sobre la tubería y la prueba de la misma.

	ALCANCE
El alcance del presente ítem se limita a:
Materiales descritos
Equipos descritos
Mano de obra.


	ENSAYOS A REALIZAR
NTC-1500 código colombiano de fontanería. (Ensayo de presión hidrostática)

	9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN
Instalar la tubería de pvc-p de acuerdo con la norma ntc 832, en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante.

	10. MATERIALES
Tubería PVC – P RDE 21 de 1”
Estopa.
Limpiador para PVC
Soldadura PVC liquida.

	11. EQUIPO
Equipos y herramienta menor	

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	13.MANO DE OBRA
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
NTC 1500 código colombiano de fontanería 
reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – ras. resolución 0330 de 2017
internacional plumbing code
normas de construcción especificas
Planos Hidráulicos y Sanitarios.
Catálogo del fabricante.   
Recomendaciones del Estudio de Suelos 
Norma NSR10.
Normas NTC y ASTM.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1. ITEM No 5,04
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación puntos de agua fria   1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación puntos de agua fría realizados con tubería PVC – P RDE 21 de ½” conectada a la red interior de la edificación mediante un sistema de derivaciones con TEES.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Verificar la disponibilidad de espacio para la instalación de los puntos de agua fría

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
la instalación y unión de las tuberías deberá hacerse limpiando previamente la unión, siguiendo las recomendaciones del fabricante, para garantizar que las uniones queden herméticas. la tubería deberá quedar colocada totalmente de acuerdo con la localización indicada en los planos y con las instrucciones de la interventoría.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Todas las dimensiones físicas y tolerancias de las tuberías de PVC-P deben estar de acuerdo a los requerimientos exigidos por la norma NTC-382

	10. MATERIALES
Tubería PVC-P RDE 21 de ½”
Adaptador PVC-P ½”
Limpiador líquido para PVC.
Soldadura liquida para PVC	

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 5,05
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación registro de corte ½” (calentador)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(UND)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación registro de corte de ½”, este registro controla el paso de agua hacia el calentador.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Verificar la disponibilidad de espacio para la instalación del registro
Revisar detalles de los planos hidráulicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Ubicar el lugar preciso donde se requiere el registro
Cortar la tubería de acuerdo a las dimensiones del registro.
Limpiar los extremos de la tubería.
Pegar con soldadura un adaptador macho en cada uno de los extremos de la tubería en la sección cortada.
Enroscar el registro a los adaptadores. (si el registro es de este tipo)
En caso de que el registro sea de extremos lisos, no se requiere de la instalación de adaptadores, y este se soldará directamente a la tubería.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
La unión entre tuberías y adaptadores debe realizarse únicamente con soldadura PVC.

	10. MATERIALES
Registro de corte (válvula de bola) de ½”
Codo presión PVC-P ½”
Limpiador líquido para PVC.
Soldadura liquida para PVC	

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 5,06
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación registro de corte ½” 

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(UND)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación registro de corte de ½”, este registro controla el paso de agua hacia las tuberías y aparatos sanitarios de la edificación.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Verificar la disponibilidad de espacio para la instalación del registro
Revisar detalles de los planos hidráulicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Ubicar el lugar preciso donde se requiere el registro
Cortar la tubería de acuerdo a las dimensiones del registro.
Limpiar los extremos de la tubería.
Pegar con soldadura un adaptador macho en cada uno de los extremos de la tubería en la sección cortada.
Enroscar el registro a los adaptadores. (si el registro es de este tipo)
En caso de que el registro sea de extremos lisos, no se requiere de la instalación de adaptadores, y este se soldará directamente a la tubería.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
La unión entre tuberías y adaptadores debe realizarse únicamente con soldadura PVC.

	10. MATERIALES
Registro de corte (válvula de bola) de ½”
Codo presión PVC-P ½”
Limpiador líquido para PVC.
Soldadura liquida para PVC	

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 5,07
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación registro de corte 3/4” 

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(UND)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación registro de corte de 3/4”, este registro controla el paso de agua hacia las tuberías y aparatos sanitarios de la edificación.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Verificar la disponibilidad de espacio para la instalación del registro
Revisar detalles de los planos hidráulicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Ubicar el lugar preciso donde se requiere el registro
Cortar la tubería de acuerdo a las dimensiones del registro.
Limpiar los extremos de la tubería.
Pegar con soldadura un adaptador macho en cada uno de los extremos de la tubería en la sección cortada.
Enroscar el registro a los adaptadores. (si el registro es de este tipo)
En caso de que el registro sea de extremos lisos, no se requiere de la instalación de adaptadores, y este se soldará directamente a la tubería.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
La unión entre tuberías y adaptadores debe realizarse únicamente con soldadura PVC.

	10. MATERIALES
Registro de corte (válvula de bola) de 3/4”
Codo presión PVC-P 3/4”
Limpiador líquido para PVC.
Soldadura liquida para PVC	

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 5,08
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación registro de corte 1 ½” 

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(UND)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación registro de corte de 1 ½”, este registro controla el paso de agua hacia las tuberías y aparatos sanitarios de la edificación.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Verificar la disponibilidad de espacio para la instalación del registro
Revisar detalles de los planos hidráulicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Ubicar el lugar preciso donde se requiere el registro
Cortar la tubería de acuerdo a las dimensiones del registro.
Limpiar los extremos de la tubería.
Pegar con soldadura un adaptador macho en cada uno de los extremos de la tubería en la sección cortada.
Enroscar el registro a los adaptadores. (si el registro es de este tipo)
En caso de que el registro sea de extremos lisos, no se requiere de la instalación de adaptadores, y este se soldará directamente a la tubería.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
La unión entre tuberías y adaptadores debe realizarse únicamente con soldadura PVC.

	10. MATERIALES
Registro de corte (válvula de bola) de 1 ½”
Codo presión PVC-P 1 ½”
Limpiador líquido para PVC.
Soldadura liquida para PVC	

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 5,09
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación caja tapa registro 0.30x0.30m 

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(UND)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tapa de registro de 0.30x0.30m indicadas en los planos, para el correspondiente cubrimiento y protección de los registros.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos arquitectónicos
Revisar detalles de los planos hidráulicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Limpiar el área aledaña al registro para asegurarse de que este quede libre y en buen funcionamiento.
Limpiar los extremos de la tapa.
Colocar sobre la parte posterior de la tapa cemento blanco.
Colocar cemento blanco sobre el orillo del muero donde se ubicará la tapa.
Ubicar la tapa sobre el muro/recuadro (estructura de soporte) que rodea el registro.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
La unión entre tuberías y adaptadores debe realizarse únicamente con soldadura PVC.

	10. MATERIALES
Tapa registro 0.30x0.30
Cemento blanco

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 5,10
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación puntos de agua caliente ½”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación puntos de agua fría realizados con tubería CPVC de ½” conectada a la red interior de la edificación mediante un sistema de derivaciones con TEES.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Verificar la disponibilidad de espacio para la instalación de los puntos de agua fría

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
la instalación y unión de las tuberías deberá hacerse limpiando previamente la unión, siguiendo las recomendaciones del fabricante, para garantizar que las uniones queden herméticas. la tubería deberá quedar colocada totalmente de acuerdo con la localización indicada en los planos y con las instrucciones de la interventoría.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Todas las dimensiones físicas y tolerancias de las tuberías de PVC-P deben estar de acuerdo a los requerimientos exigidos por la norma NTC-382

	10. MATERIALES
Tubería CPVC de ½”
Adaptador CPVC ½”
Codo CPVC ½”
Cinta teflón
Limpiador líquido para PVC.
Soldadura liquida para PVC	

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 5,11
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación red de suministro de agua caliente ½”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación puntos de agua caliente realizados con tubería PVC – P RDE 21 de ½” conectada a la red interior de la edificación mediante un sistema de derivaciones con TEES.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Verificar la disponibilidad de espacio para la instalación de los puntos de agua fría

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
la instalación y unión de las tuberías deberá hacerse limpiando previamente la unión, siguiendo las recomendaciones del fabricante, para garantizar que las uniones queden herméticas. la tubería deberá quedar colocada totalmente de acuerdo con la localización indicada en los planos y con las instrucciones de la interventoría.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Todas las dimensiones físicas y tolerancias de las tuberías de PVC-P deben estar de acuerdo a los requerimientos exigidos por la norma NTC-382

	10. MATERIALES
Tubería PVC-P RDE 21 de ½”
Estopa
Limpiador líquido para PVC.
Soldadura liquida para PVC	

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 5,12
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación calentador eléctrico 9.5 kw

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de un calentador eléctrico, el cual estará conectado directamente a la red de suministro de agua caliente.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos hidráulicos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Ubicar el punto donde se requiere instalar el comentador.
Empotrar los ganchos que servirán como enganche entre el calentador y el muro.
Limpiar los extremos del tubo conductor de la red de agua caliente.
Conectar la válvula de seguridad – retención suministrada por el proveedor.
Finalmente ensamblar la válvula al calentador y empotrar el artefacto.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Todas las dimensiones físicas y tolerancias de las tuberías de PVC-P deben estar de acuerdo a los requerimientos exigidos por la norma NTC-382

	10. MATERIALES
Calentador eléctrico 3000 o 9.6 kw

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Las provistas por el fabricante del calentador.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad instalada (un) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 5,13
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación calentador eléctrico 5.5 kw

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de un calentador eléctrico, el cual estará conectado directamente a la red de suministro de agua caliente.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos hidráulicos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Ubicar el punto donde se requiere instalar el comentador.
Empotrar los ganchos que servirán como enganche entre el calentador y el muro.
Limpiar los extremos del tubo conductor de la red de agua caliente.
Conectar la válvula de seguridad – retención suministrada por el proveedor.
Finalmente ensamblar la válvula al calentador y empotrar el artefacto.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Todas las dimensiones físicas y tolerancias de las tuberías de PVC-P deben estar de acuerdo a los requerimientos exigidos por la norma NTC-382

	10. MATERIALES
Calentador eléctrico 3000 o 5.5 kw – 110V

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad instalada (un) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM No 5,14
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación manguera fp pesada 1”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación puntos de manguera fp pesada de 1”, incluye accesorios. Estas instalaciones se harán de acuerdo a lo estipulado en los planos hidráulicos y detalles arquitectónicos del proyecto

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos hidráulicos.
Revisar planos – detalles arquitectónicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Ubicar el punto hidráulico donde se debe instalar la manguera de llave.
Cerrar el registro de control para evitar accidente con gastos innecesarios de agua.
Retirar con una llave de tubo u hombre-solo el tapón que este cerrando el punto hidráulico.
Limpiar el codo galvanizado del punto hidráulico.
Si la interventoría requiere colocar la llave retirada a la pared (es lo más recomendable), al codo se le debe pegar un tubo.
Pegar al tubo un adaptador hembra.
A la rosca de la llave que entra al adaptador hembra se le debe colocar teflón para evitar goteras.
Luego de colocar el teflón se enrosca la llave al adaptador hembra con un hombre-solo o llave de tubo.
Luego de que la llave este bien enroscada, se procede abrir el registro de control de agua para verificar que no hallado quedado alguna gotera


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Todas las dimensiones físicas y tolerancias de las tuberías de PVC-P deben estar de acuerdo a los requerimientos exigidos por la norma NTC-382

	10. MATERIALES
Manguera pesada pf de 1”	

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 5,15
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación manguera fp pesada 1 1/2”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación puntos de manguera fp pesada de 1 1/2”, incluye accesorios. Estas instalaciones se harán de acuerdo a lo estipulado en los planos hidráulicos y detalles arquitectónicos del proyecto

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos hidráulicos.
Revisar planos – detalles arquitectónicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Ubicar el punto hidráulico donde se debe instalar la manguera de llave.
Cerrar el registro de control para evitar accidente con gastos innecesarios de agua.
Retirar con una llave de tubo u hombre-solo el tapón que este cerrando el punto hidráulico.
Limpiar el codo galvanizado del punto hidráulico.
Si la interventoría requiere colocar la llave retirada a la pared (es lo más recomendable), al codo se le debe pegar un tubo.
Pegar al tubo un adaptador hembra.
A la rosca de la llave que entra al adaptador hembra se le debe colocar teflón para evitar goteras.
Luego de colocar el teflón se enrosca la llave al adaptador hembra con un hombre-solo o llave de tubo.
Luego de que la llave este bien enroscada, se procede abrir el registro de control de agua para verificar que no hallado quedado alguna gotera


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Todas las dimensiones físicas y tolerancias de las tuberías de PVC-P deben estar de acuerdo a los requerimientos exigidos por la norma NTC-382

	10. MATERIALES
Manguera pesada pf de 1 1/2”	

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804953]REDES DE AGUAS RESIDUALES Y JABONOSAS

	1 ITEM No. 6,01
	
	[bookmark: _Toc65602356]2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 2”

	3. UNIDAD DE MEDIDA                    metro–(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Consiste en el suministro e instalación de tubería en PVC-S de 2” necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red de desagüe, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material a utilizar en tubería corresponde a PVC-S y deberá cumplir con lo establecido en NTC 1087 y NTC 1260.

	
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ITEM
Los tramos de tubería deben almacenarse en forma horizontal usando una superficie plana o bloques de madera que permitan que el apoyo sea de 9 cm de ancho y espaciados un máximo de 1.50 m.
Durante el transporte los tubos deben amarrarse para protegerlos, usando amarres no metálicos. No debe ponerse carga adicional sobre tubos.
Para almacenamiento en obra deben separarse los tubos por tamaño y arrumarse en alturas de máximo 1.50 m de alto.
Cuando la tubería va a estar expuesta al sol, debe protegerse con un material opaco, manteniendo adecuada ventilación.
Durante el cargue y descargue de los tubos no los arroje al piso ni los golpee.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.

	
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
En la zona donde lo indique el proyecto, se efectuará el trazo de ejes, y referencias de niveles para alojar la tubería. Previo a la colocación de la tubería se ejecutará la zanja correspondiente para el alojamiento de esta. Las dimensiones de esta pueden consultarse en el plano de detalles.
Las zanjas deberán construirse de acuerdo con los taludes, rasantes y forma requeridas por las secciones transversales correspondientes, sin que sobresalgan raíces, troncos, rocas u otro material obstructivo. El Contratista deberá mantener en buen estado de funcionamiento todas las zanjas y cauces excavados por él hasta la aceptación final de la obra.
El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo la pendiente de diseño de la tubería y de forma uniforme. 
Las tuberías, accesorios, el material de juntas se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su instalación.
El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y elementos de suspensión que no puedan dañar la conducción. 
Una vez situados los tubos en el fondo de la zanja, deberán examinarse de nuevo para verificar de que su interior esté libre de tierra, piedras, suciedad, etc., para a continuación realizar su centrado, alineación e inmovilización. 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes, con una desviación máxima respecto al trazado en planta y alzado del proyecto de ±10 mm. 
Los extremos libres de las tuberías instaladas deberán ser tapados diariamente al finalizar la jornada de trabajo. 
Una vez instalada la tubería se efectuará el relleno y compactado de la zanja por capas.
Deberá prestarse especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto habrá de reducirse en lo necesario el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 


	
ALCANCE
Trabajos  descritos en el numerales 5 y 6.
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Desperdicios y mano de obra.
Transporte interno de materiales.

	
ENSAYOS A REALIZAR
Se debe comprobar la estanqueidad del sistema según lo indicado en el numeral 4.12.2 realizando una prueba de estanqueidad mediante llenado con agua.

	
TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
Las dimensiones físicas y tolerancias de las tuberías de PVC doble pared deben estar de acuerdo a los requerimientos exigidos por la Norma NTC3722-3.

	
MATERIALES
tuberia pvc sanitaria 2"
soldadura liquida pvc	
limpiador removedor pvc	
estopa	
union pvc sanitario 2" 	

	
EQUIPO
Herramienta menor.

	
DESPERDICIOS
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]
	
MANO DE OBRA
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]

	
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. Resolución 0330 de 2017
International Plumbing Code
Normas de construcción especificas

	
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado
dentro del contrato e incluye:
Materiales
Equipos y herramientas.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	
OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)
No procede.





	1 ITEM No. 6,02
	
	2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 3”

	3. UNIDAD DE MEDIDA                    metro–(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Consiste en el suministro e instalación de tubería en PVC-S de 3” necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red de desagüe, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material a utilizar en tubería corresponde a PVC-S y deberá cumplir con lo establecido en NTC 1087 y NTC 1260.

	
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ITEM
Los tramos de tubería deben almacenarse en forma horizontal usando una superficie plana o bloques de madera que permitan que el apoyo sea de 9 cm de ancho y espaciados un máximo de 1.50 m.
Durante el transporte los tubos deben amarrarse para protegerlos, usando amarres no metálicos. No debe ponerse carga adicional sobre tubos.
Para almacenamiento en obra deben separarse los tubos por tamaño y arrumarse en alturas de máximo 1.50 m de alto.
Cuando la tubería va a estar expuesta al sol, debe protegerse con un material opaco, manteniendo adecuada ventilación.
Durante el cargue y descargue de los tubos no los arroje al piso ni los golpee.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.

	
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
En la zona donde lo indique el proyecto, se efectuará el trazo de ejes, y referencias de niveles para alojar la tubería. Previo a la colocación de la tubería se ejecutará la zanja correspondiente para el alojamiento de esta. Las dimensiones de esta pueden consultarse en el plano de detalles.
Las zanjas deberán construirse de acuerdo con los taludes, rasantes y forma requeridas por las secciones transversales correspondientes, sin que sobresalgan raíces, troncos, rocas u otro material obstructivo. El Contratista deberá mantener en buen estado de funcionamiento todas las zanjas y cauces excavados por él hasta la aceptación final de la obra.
El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo la pendiente de diseño de la tubería y de forma uniforme. 
Las tuberías, accesorios, el material de juntas se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su instalación.
El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y elementos de suspensión que no puedan dañar la conducción. 
Una vez situados los tubos en el fondo de la zanja, deberán examinarse de nuevo para verificar de que su interior esté libre de tierra, piedras, suciedad, etc., para a continuación realizar su centrado, alineación e inmovilización. 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes, con una desviación máxima respecto al trazado en planta y alzado del proyecto de ±10 mm. 
Los extremos libres de las tuberías instaladas deberán ser tapados diariamente al finalizar la jornada de trabajo. 
Una vez instalada la tubería se efectuará el relleno y compactado de la zanja por capas.
Deberá prestarse especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto habrá de reducirse en lo necesario el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

	
ALCANCE
Trabajos  descritos en el numerales 5 y 6.
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Desperdicios y mano de obra.
Transporte interno de materiales.

	
ENSAYOS A REALIZAR
Se debe comprobar la estanqueidad del sistema según lo indicado en el numeral 4.12.2 realizando una prueba de estanqueidad mediante llenado con agua.

	
TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
Las dimensiones físicas y tolerancias de las tuberías de PVC doble pared deben estar de acuerdo a los requerimientos exigidos por la Norma NTC3722-3.

	
MATERIALES
tuberia pvc sanitaria 3"
soldadura liquida pvc	
limpiador removedor pvc	
estopa	
union pvc sanitario 3
" 	

	
EQUIPO
Herramienta menor.

	
DESPERDICIOS
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]
	
MANO DE OBRA
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]

	
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. Resolución 0330 de 2017
International Plumbing Code
Normas de construcción especificas

	
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado
dentro del contrato e incluye:
Materiales
Equipos y herramientas.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)
No procede.




	1 ITEM No. 6,03
	
	2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 4”

	3. UNIDAD DE MEDIDA                    metro–(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Consiste en el suministro e instalación de tubería en PVC-S de 4” necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red de desagüe, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material a utilizar en tubería corresponde a PVC-S y deberá cumplir con lo establecido en NTC 1087 y NTC 1260.

	
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ITEM
Los tramos de tubería deben almacenarse en forma horizontal usando una superficie plana o bloques de madera que permitan que el apoyo sea de 9 cm de ancho y espaciados un máximo de 1.50 m.
Durante el transporte los tubos deben amarrarse para protegerlos, usando amarres no metálicos. No debe ponerse carga adicional sobre tubos.
Para almacenamiento en obra deben separarse los tubos por tamaño y arrumarse en alturas de máximo 1.50 m de alto.
Cuando la tubería va a estar expuesta al sol, debe protegerse con un material opaco, manteniendo adecuada ventilación.
Durante el cargue y descargue de los tubos no los arroje al piso ni los golpee.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.

	
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
En la zona donde lo indique el proyecto, se efectuará el trazo de ejes, y referencias de niveles para alojar la tubería. Previo a la colocación de la tubería se ejecutará la zanja correspondiente para el alojamiento de esta. Las dimensiones de esta pueden consultarse en el plano de detalles.
Las zanjas deberán construirse de acuerdo con los taludes, rasantes y forma requeridas por las secciones transversales correspondientes, sin que sobresalgan raíces, troncos, rocas u otro material obstructivo. El Contratista deberá mantener en buen estado de funcionamiento todas las zanjas y cauces excavados por él hasta la aceptación final de la obra.
El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo la pendiente de diseño de la tubería y de forma uniforme. 
Las tuberías, accesorios, el material de juntas se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su instalación.
El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y elementos de suspensión que no puedan dañar la conducción. 
Una vez situados los tubos en el fondo de la zanja, deberán examinarse de nuevo para verificar de que su interior esté libre de tierra, piedras, suciedad, etc., para a continuación realizar su centrado, alineación e inmovilización. 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes, con una desviación máxima respecto al trazado en planta y alzado del proyecto de ±10 mm. 
Los extremos libres de las tuberías instaladas deberán ser tapados diariamente al finalizar la jornada de trabajo. 
Una vez instalada la tubería se efectuará el relleno y compactado de la zanja por capas.
Deberá prestarse especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto habrá de reducirse en lo necesario el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 


	
ALCANCE
Trabajos  descritos en el numerales 5 y 6.
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Desperdicios y mano de obra.
Transporte interno de materiales.

	
ENSAYOS A REALIZAR
Se debe comprobar la estanqueidad del sistema según lo indicado en el numeral 4.12.2 realizando una prueba de estanqueidad mediante llenado con agua.

	
TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
Las dimensiones físicas y tolerancias de las tuberías de PVC doble pared deben estar de acuerdo a los requerimientos exigidos por la Norma NTC3722-3.

	
MATERIALES
tuberia pvc sanitaria 4"
soldadura liquida pvc	
limpiador removedor pvc	
estopa	
union pvc sanitario 4" 	

	
EQUIPO
Herramienta menor.

	
DESPERDICIOS
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]
	
MANO DE OBRA
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]

	
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. Resolución 0330 de 2017
International Plumbing Code
Normas de construcción especificas

	
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado
dentro del contrato e incluye:
Materiales
Equipos y herramientas.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	
OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)
No procede.






Suministro e instalación tubería Novafort 6”
	1 ITEM No. 6,04
	
	2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOVAFORT 6”

	3. UNIDAD DE MEDIDA                    metro–(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Consiste en el suministro e instalación de tubería Novafort 6” necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red de desagüe, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material a utilizar en tubería corresponde a PVC-S y deberá cumplir con lo establecido en NTC 1087 y NTC 1260.

	
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ITEM
Los tramos de tubería deben almacenarse en forma horizontal usando una superficie plana o bloques de madera que permitan que el apoyo sea de 9 cm de ancho y espaciados un máximo de 1.50 m.
Durante el transporte los tubos deben amarrarse para protegerlos, usando amarres no metálicos. No debe ponerse carga adicional sobre tubos.
Para almacenamiento en obra deben separarse los tubos por tamaño y arrumarse en alturas de máximo 1.50 m de alto.
Cuando la tubería va a estar expuesta al sol, debe protegerse con un material opaco, manteniendo adecuada ventilación.
Durante el cargue y descargue de los tubos no los arroje al piso ni los golpee.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.

	
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
En la zona donde lo indique el proyecto, se efectuará el trazo de ejes, y referencias de niveles para alojar la tubería. Previo a la colocación de la tubería se ejecutará la zanja correspondiente para el alojamiento de esta. Las dimensiones de esta pueden consultarse en el plano de detalles.
Las zanjas deberán construirse de acuerdo con los taludes, rasantes y forma requeridas por las secciones transversales correspondientes, sin que sobresalgan raíces, troncos, rocas u otro material obstructivo. El Contratista deberá mantener en buen estado de funcionamiento todas las zanjas y cauces excavados por él hasta la aceptación final de la obra.
El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo la pendiente de diseño de la tubería y de forma uniforme. 
Las tuberías, accesorios, el material de juntas se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su instalación.
El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y elementos de suspensión que no puedan dañar la conducción. 
Una vez situados los tubos en el fondo de la zanja, deberán examinarse de nuevo para verificar de que su interior esté libre de tierra, piedras, suciedad, etc., para a continuación realizar su centrado, alineación e inmovilización. 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes, con una desviación máxima respecto al trazado en planta y alzado del proyecto de ±10 mm. 
Los extremos libres de las tuberías instaladas deberán ser tapados diariamente al finalizar la jornada de trabajo. 
Una vez instalada la tubería se efectuará el relleno y compactado de la zanja por capas.
Deberá prestarse especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto habrá de reducirse en lo necesario el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 


	
ALCANCE
Trabajos  descritos en el numerales 5 y 6.
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Desperdicios y mano de obra.
Transporte interno de materiales.

	
ENSAYOS A REALIZAR
Se debe comprobar la estanqueidad del sistema según lo indicado en el numeral 4.12.2 realizando una prueba de estanqueidad mediante llenado con agua.

	
TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
Las dimensiones físicas y tolerancias de las tuberías de PVC doble pared deben estar de acuerdo a los requerimientos exigidos por la Norma NTC3722-3.

	
MATERIALES
Tubería PVC Novafort 6"
Adhesivo epóxido Novafort 	

	
EQUIPO
Herramienta menor.

	
DESPERDICIOS
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]
	
MANO DE OBRA
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]

	
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. Resolución 0330 de 2017
International Plumbing Code
Normas de construcción especificas

	
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado
dentro del contrato e incluye:
Materiales
Equipos y herramientas.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	
OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)
No procede.



	1. ITEM No 6,05
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación salidas sanitarias de 2”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación salidas sanitarias 2”, las cuales se encargan de conducir las aguas sanitarias hacía las cajas de inspección. 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos hidráulicos.
Revisar que la tubería no tenga fisuras

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Ubicar los puntos donde se requiere la instalación de salidas sanitarias.
Realizar los cortes necesarios sobre la tubería de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos
Limpiar los extremos tanto de la tubería como del accesorio (codo).
Unir el codo a la tubería usando soldadura para PVC liquida.
Cuando se hayan unido la tubería y el accesorio se les dará un cuarto de vuelta para sellen con mayor facilidad.
Dejar secar la soldadura y verificar con una prueba de agua que no haya ninguna filtración.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Todas las dimensiones físicas y tolerancias de las tuberías de PVC-P deben estar de acuerdo a los requerimientos exigidos por la norma NTC-382

	10. MATERIALES
Codo sanitario cxc 2”
Unión sanitaria 2”
Tubería PVC – S 2”
Soldadura PVC liquida
Limpiador para PVC liquido
Estopa

	11. EQUIPO
Herramienta menor		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 6,06
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación salidas sanitarias de 4”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación salidas sanitarias 4”, las cuales se encargan de conducir las aguas sanitarias hacía las cajas de inspección. 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos hidráulicos.
Revisar que la tubería no tenga fisuras

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Ubicar los puntos donde se requiere la instalación de salidas sanitarias.
Realizar los cortes necesarios sobre la tubería de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos
Limpiar los extremos tanto de la tubería como del accesorio (codo).
Unir el codo a la tubería usando soldadura para PVC liquida.
Cuando se hayan unido la tubería y el accesorio se les dará un cuarto de vuelta para sellen con mayor facilidad.
Dejar secar la soldadura y verificar con una prueba de agua que no haya ninguna filtración.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Todas las dimensiones físicas y tolerancias de las tuberías de PVC-P deben estar de acuerdo a los requerimientos exigidos por la norma NTC-382

	10. MATERIALES
Codo sanitario cxc 4”
Unión sanitaria 4”
Tubería PVC – S 4”
Soldadura PVC liquida
Limpiador para PVC liquido
Estopa

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)

	1. ITEM No 6,07
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación caja de inspección 0.50x0.50m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación caja de inspección enterrada de 0.50x0.50m (incluye suministro e instalación de ladrillo tolete, mortero de pega 1:4, revestimiento interior con mortero de espesor 2cm 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos hidráulicos.
Revisar planos estructurales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Coordinar localización de pases, inspecciones, ventilaciones y cimientos.
Establecer pases para instalaciones técnicas.
Verificar dimensiones plomos y secciones.
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Verificar dimensiones plomos y secciones.
Realizar resanes y reparaciones.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Todas las dimensiones físicas y tolerancias de las tuberías de PVC-P deben estar de acuerdo a los requerimientos exigidos por la norma NTC-382

	10. MATERIALES
Ladrillo recocido común
Mortero corriente (1:4) de 2000 psi
Marco y tapa caja de inspección cs275

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 6,08
	2. NOMBRE ITEM excavación manual en material común

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación manual, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques 
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a las vigas de cimentación, dados, foso de ascensores, pozos eyectores y otros de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material pasa 200 en material granular menor al 12%
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 6,09
	2. NOMBRE ITEM Relleno con subbase

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Este ítem corresponde a todas las actividades necesarias para la preparación, procesamiento, colocación y compactación del material procedente de la excavación para ser empleado como subbase.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Consultar y verificar recomendaciones del estudio de suelos.
Verificar condiciones y niveles del terreno donde se realizará el relleno.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Seleccionar y aprobar el recebo.
Seleccionar y aprobar métodos de colocación y compactación del material.
Colocar y extender el material en capas horizontales del espesor indicado por el especialista.
Rociar el material con agua para alcanzar la humedad optima de compactación.
Compactar por medio de equipo mecánico

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR


	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
No se deberá colocar ningún material de relleno hasta tanto el nivel de implantación haya sido secado y alistado.

	10. MATERIALES
		

	11. EQUIPO
Herramienta menor.
Cilindro compactador
Cargador bobcat.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) material debidamente colocado, compactado, ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM No 6,09
	2. NOMBRE ITEM Relleno con subbase

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Este ítem corresponde a todas las actividades necesarias para la preparación, procesamiento, colocación y compactación del material procedente de la excavación para ser empleado como subbase.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Consultar y verificar recomendaciones del estudio de suelos.
Verificar condiciones y niveles del terreno donde se realizará el relleno.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Seleccionar y aprobar el recebo.
Seleccionar y aprobar métodos de colocación y compactación del material.
Colocar y extender el material en capas horizontales del espesor indicado por el especialista.
Rociar el material con agua para alcanzar la humedad optima de compactación.
Compactar por medio de equipo mecánico

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR


	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
No se deberá colocar ningún material de relleno hasta tanto el nivel de implantación haya sido secado y alistado.

	10. MATERIALES
		

	11. EQUIPO
Herramienta menor.
Cilindro compactador
Cargador bobcat.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) material debidamente colocado, compactado, ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)



[bookmark: _Toc134804954]REDES DE AGUAS LLUVIAS

Suministro e instalación tubería sanitaria 3”
	1 ITEM No. 7,01
	
	2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 3”

	3. UNIDAD DE MEDIDA                    metro–(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Consiste en el suministro e instalación de tubería en PVC-S de 3” necesarios para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la red de desagüe, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material a utilizar en tubería corresponde a PVC-S y deberá cumplir con lo establecido en NTC 1087 y NTC 1260.

	
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ITEM
Los tramos de tubería deben almacenarse en forma horizontal usando una superficie plana o bloques de madera que permitan que el apoyo sea de 9 cm de ancho y espaciados un máximo de 1.50 m.
Durante el transporte los tubos deben amarrarse para protegerlos, usando amarres no metálicos. No debe ponerse carga adicional sobre tubos.
Para almacenamiento en obra deben separarse los tubos por tamaño y arrumarse en alturas de máximo 1.50 m de alto.
Cuando la tubería va a estar expuesta al sol, debe protegerse con un material opaco, manteniendo adecuada ventilación.
Durante el cargue y descargue de los tubos no los arroje al piso ni los golpee.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.

	
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
En la zona donde lo indique el proyecto, se efectuará el trazo de ejes, y referencias de niveles para alojar la tubería. Previo a la colocación de la tubería se ejecutará la zanja correspondiente para el alojamiento de esta. Las dimensiones de esta pueden consultarse en el plano de detalles.
Las zanjas deberán construirse de acuerdo con los taludes, rasantes y forma requeridas por las secciones transversales correspondientes, sin que sobresalgan raíces, troncos, rocas u otro material obstructivo. El Contratista deberá mantener en buen estado de funcionamiento todas las zanjas y cauces excavados por él hasta la aceptación final de la obra.
El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo la pendiente de diseño de la tubería y de forma uniforme. 
Las tuberías, accesorios, el material de juntas se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su instalación.
El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y elementos de suspensión que no puedan dañar la conducción. 
Una vez situados los tubos en el fondo de la zanja, deberán examinarse de nuevo para verificar de que su interior esté libre de tierra, piedras, suciedad, etc., para a continuación realizar su centrado, alineación e inmovilización. 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes, con una desviación máxima respecto al trazado en planta y alzado del proyecto de ±10 mm. 
Los extremos libres de las tuberías instaladas deberán ser tapados diariamente al finalizar la jornada de trabajo. 
Una vez instalada la tubería se efectuará el relleno y compactado de la zanja por capas.
Deberá prestarse especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto habrá de reducirse en lo necesario el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 


	
ALCANCE
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6.
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Desperdicios y mano de obra.
Transporte interno de materiales.

	
ENSAYOS A REALIZAR
Se debe comprobar la estanqueidad del sistema según lo indicado en el numeral 4.12.2 realizando una prueba de estanqueidad mediante llenado con agua.

	
TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
Las dimensiones físicas y tolerancias de las tuberías de PVC doble pared deben estar de acuerdo a los requerimientos exigidos por la Norma NTC3722-3.

	
MATERIALES
tuberia pvc sanitaria 3"
soldadura liquida pvc	
limpiador removedor pvc	
estopa	
union pvc sanitario 3
" 	

	
EQUIPO
Herramienta menor.

	
DESPERDICIOS
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]
	
MANO DE OBRA
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]

	
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. Resolución 0330 de 2017
International Plumbing Code
Normas de construcción especificas

	
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado
dentro del contrato e incluye:
Materiales
Equipos y herramientas.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	
OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)
No procede.





	1. ITEM No 7,02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación salidas sanitarias de 3”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	Unidad (un)

	4.DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación salidas sanitarias 3”, las cuales se encargan de conducir las aguas sanitarias hacía las cajas de inspección. 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos hidráulicos.
Revisar que la tubería no tenga fisuras

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Ubicar los puntos donde se requiere la instalación de salidas sanitarias.
Realizar los cortes necesarios sobre la tubería de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos
Limpiar los extremos tanto de la tubería como del accesorio (codo).
Unir el codo a la tubería usando soldadura para PVC liquida.
Cuando se hayan unido la tubería y el accesorio se les dará un cuarto de vuelta para sellen con mayor facilidad.
Dejar secar la soldadura y verificar con una prueba de agua que no haya ninguna filtración.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Prueba de presión hidrostática.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Todas las dimensiones físicas y tolerancias de las tuberías de PVC-P deben estar de acuerdo a los requerimientos exigidos por la norma NTC-382

	10. MATERIALES
Codo sanitario cxc 3”
Unión sanitaria 3”
Tubería PVC – S 3”
Soldadura PVC liquida
Limpiador para PVC liquido
Estopa

	11. EQUIPO
Herramienta menor		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. Resolución 0330 de 2017
International Plumbing Code
Normas de construcción especificas

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




[bookmark: _Toc134804955]APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS

suministro e instalación sanitaria (incluye grifería)
	1. ITEM No 8,01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación sanitario (incluye grifería)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4.DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro e instalación de sanitarios (incluye grifería)

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos hidráulicos.
Revisar planos – detalles arquitectónicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Ubicar los puntos donde se requiere la instalación de los sanitarios.
Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el sanitario.
Colocar mortero alrededor del desagüe.
Colocar el sanitario sobre el mortero y verificar que esté a nivel con un nivel de mano.
Retirar el exceso de mortero.
Colocar entre el acoflex y el punto hidráulico una válvula de regulación rosca hembra de ½”.
Colocar el acoflex en la válvula de regulación y punto de entrada de agua al tanque del sanitario
Emboquillar con cemento blanco la parte inferior del sanitario.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 


	10. MATERIALES
Cemento blanco
Sikaflex 1ª
Sanitario corona con grifería

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 8,02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación lavamanos de colgar (incluye grifería)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4.DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro e instalación de lavamanos de colgar (incluye grifería)

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos hidráulicos.
Revisar planos – detalles arquitectónicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Ubicar los puntos donde se requiere la instalación de lavamanos.
Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el lavamanos.
Marcar en el muro los puntos donde será fijado el lavamanos
Perforar los agujeros en dichos puntos.
Fijar el lavamanos al muro mediante tornillos.
Conectar el drenaje del lavamanos a la pared.
Conectar la tubería de suministro de agua al lavamanos con el acoflex.
Colocar entre el acoflex y el punto hidráulico una válvula de regulación rosca hembra de ½”
Colocar el acoflex en la válvula de regulación y punto de entrada de agua al lavamanos.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
No deben haber filtraciones en la conexión acoflex – punto de desagüe. 

	10. MATERIALES
Cemento blanco
Lavamanos free
Grifería mono control y accesorios

	11. EQUIPO

Herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 8,03
	2. NOMBRE ITEM Mesón con poceta en granito natural 20mm equivalente o superior

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro e instalación de mesón con poceta en granito natural, espesor de 20mm.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos – detalles arquitectónicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Extender sobre la superficie de colocación una capa de mortero 1:3 con el espesor indicado por el especialista.
Colocar el enchape (mesón en granito) sobre la capa de mortero.
Apisonar hasta obtener una superficie recta (no debe presentar ninguna inclinación el mesón).
Pulir con piedra de carborundum No. 36 hasta obtener superficie lisa y continua.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
La superficie del mesón deberá ser completamente lisa.
El mesón no debe tener ninguna inclinación, verificar aplome.


	10. MATERIALES
Mesón granito natural de 1.80 x 0.60 de 20mm

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 8,04
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación dispensador de toallas de manos

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4.DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro e instalación de dispensador de toallas de mano.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos – detalles arquitectónicos
Verificar ubicación.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Instalar siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Marcar en el muro los puntos donde será fijado el dispensador
Perforar los agujeros en dichos puntos.
Fijar el dispensador al muro mediante tornillos.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 


	10. MATERIALES
Dispensador de toallas de manos

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 8,05
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación dosificador de jabón

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4.DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro e instalación de dosificador de jabón.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos – detalles arquitectónicos
Verificar ubicación.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Instalar siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Marcar en el muro los puntos donde será fijado el dosificador
Perforar los agujeros en dichos puntos.
Fijar el dosificador al muro mediante tornillos.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 


	10. MATERIALES
Dosificador de jabón

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM No 8,06
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación dispensador de papel

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4.DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro e instalación de dispensador de papel

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos – detalles arquitectónicos
Verificar ubicación.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Instalar siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Marcar en el muro los puntos donde será fijado el dispensador
Perforar los agujeros en dichos puntos.
Fijar el dispensador al muro mediante tornillos.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 


	10. MATERIALES
Dispensador de papel

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804956]REDES ELÉCTRICAS

	ITEM N. 9,01
	suministro e instalación de salida para interruptor sencillo (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	UNIDAD DE MEDIDA	 (un) - Unidad

	DESCRIPCIÓN
Comprende el suministro, montaje, mano de obra y pruebas de Interruptor sencillo 1P de 15A 250V, montaje en superficie o empotrado, en caja galvanizada 2800 con suplemento, incluyendo cableado 3x12 AWG HFFR LS, tubería EMT o PVC ¾” según la necesidad, incluyendo todos sus respectivos accesorios y elementos de fijación. También, se debe tener en cuenta los lineamientos establecidos en la normatividad nacional respecto a los materiales aprobados para los diferentes lugares y tipos de instalación. Las cajas empleadas para este ítem deben cumplir con lo establecido en el artículo 20.5 del RETIE y todos los demás estándares citados en este.

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ITEM
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.
Almacenar elementos de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Contratar mano de obra especializada.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
La unidad de Interruptor empotrable se compondrá del material definido en Memoria, Pliego de Condiciones y Presupuesto, y de los accesorios específicos y de todos los elementos necesarios para su suportación y fijación en obra.
El montaje de todos estos elementos se atendrá, de forma general, a lo especificado en la documentación del fabricante y RETIE, así como el resto de Normativa y Legislación vigente aplicable. Se deben seguir los siguientes pasos:
Los interruptores se deben instalar en las ubicaciones y cantidades indicadas en los planos.
Los tomacorrientes deben ser de color blanco.
Consultar planos arquitectónicos y de iluminación para verificar la localización.
Consultar y cumplir con los reglamentos y especificaciones del proveedor local.
Someter muestras para la aprobación de la interventoría.
Instalar tuberías de acuerdo con los recorridos y tamaños indicados en planos.
Instalar las cajas de conexiones, todas las cajas deben contar con suplemento y deben estar conectadas al sistema de puesta a tierra del edificio.
Instalar los conductores según lo indicado en planos y cuadros de cargas
Ejecutar empalmes, siendo estos protegidos con conector de tipo resorte marca 3M o similar, para el calibre de conductor requerido.
Instalación del interruptor
Instalación de marquilla, indicando el tablero y el circuito al que pertenece.
Revisión, ejecución de pruebas y aceptación por parte de la interventoría.

	ALCANCE
Trabajos  descritos en el numerales 5 y 6.
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Desperdicios y mano de obra.
Transporte interno de materiales.

	ENSAYOS A REALIZAR
Se probará el correcto funcionamiento de cada unidad instalada.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
No aplica

	MATERIALES
Interruptor sencillo 1P 15A 250V
Caja 2800 galvanizada
Tubería EMT o PVC ¾”
Accesorios EMT o PVC ¾”
Cable de cobre HFFR LS 3x12AWG
Cinta aislante súper 33 - 3M X 20 M.
Chazos
Tornillos
Amarres plásticos. 
Kit de marquillado
Todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item.

	EQUIPO
Herramienta menor
Herramienta eléctrica

	DESPERDICIOS
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]
	MANO DE OBRA
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Las normas, reglamentos y recomendaciones empleadas en el desarrollo del presente documento se enumeran a continuación:
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)
Manual del Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050). Métodos y materiales de las instalaciones. Secciones (300-324).
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).


	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	ITEM N. 9,02
	Suministro e instalación de salida para interruptor doble (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	UNIDAD DE MEDIDA	u - Unidad

	DESCRIPCIÓN
Comprende el suministro, montaje, mano de obra y pruebas de Interruptor sencillo 1P de 15A 250V, montaje en superficie o empotrado, en caja galvanizada 2800 con suplemento, incluyendo cableado 3x12 AWG HFFR LS, tubería EMT o PVC ¾” según la necesidad, incluyendo todos sus respectivos accesorios y elementos de fijación. También, se debe tener en cuenta los lineamientos establecidos en la normatividad nacional respecto a los materiales aprobados para los diferentes lugares y tipos de instalación. Las cajas empleadas para este ítem deben cumplir con lo establecido en el artículo 20.5 del RETIE y todos los demás estándares citados en este.

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ITEM
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.
Almacenar elementos de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Contratar mano de obra especializada.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
La unidad de Interruptor empotrable se compondrá del material definido en Memoria, Pliego de Condiciones y Presupuesto, y de los accesorios específicos y de todos los elementos necesarios para su suportación y fijación en obra.
El montaje de todos estos elementos se atendrá, de forma general, a lo especificado en la documentación del fabricante y RETIE, así como el resto de Normativa y Legislación vigente aplicable. Se deben seguir los siguientes pasos:
Los interruptores se deben instalar en las ubicaciones y cantidades indicadas en los planos.
Los tomacorrientes deben ser de color blanco.
Consultar planos arquitectónicos y de iluminación para verificar la localización.
Consultar y cumplir con los reglamentos y especificaciones del proveedor local.
Someter muestras para la aprobación de la interventoría.
Instalar tuberías de acuerdo con los recorridos y tamaños indicados en planos.
Instalar las cajas de conexiones, todas las cajas deben contar con suplemento y deben estar conectadas al sistema de puesta a tierra del edificio.
Instalar los conductores según lo indicado en planos y cuadros de cargas
Ejecutar empalmes, siendo estos protegidos con conector de tipo resorte marca 3M o similar, para el calibre de conductor requerido.
Instalación del interruptor
Instalación de marquilla, indicando el tablero y el circuito al que pertenece.
Revisión, ejecución de pruebas y aceptación por parte de la interventoría.

	ALCANCE
Trabajos  descritos en el numerales 5 y 6.
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Desperdicios y mano de obra.
Transporte interno de materiales.

	ENSAYOS A REALIZAR
Se probará el correcto funcionamiento de cada unidad instalada.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
No aplica

	MATERIALES
Interruptor sencillo 1P 15A 250V
Caja 2800 galvanizada
Tubería EMT o PVC ¾”
Accesorios EMT o PVC ¾”
Cable de cobre HFFR LS 3x12AWG
Cinta aislante súper 33 - 3M X 20 M.
Chazos
Tornillos
Amarres plásticos. 
Kit de marquillado
Todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item.

	EQUIPO
Herramienta menor
Herramienta eléctrica

	DESPERDICIOS
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]
	MANO DE OBRA
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Las normas, reglamentos y recomendaciones empleadas en el desarrollo del presente documento se enumeran a continuación:
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)
Manual del Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050). Métodos y materiales de las instalaciones. Secciones (300-324).
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).


	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)






	ITEM N. 9,03
	suministro e instalación de salida para interruptor conmutable sencillo (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	
UNIDAD DE MEDIDA	u - Unidad

	
DESCRIPCIÓN
Comprende el suministro, montaje, mano de obra y pruebas de Interruptor conmutable sencillo 1P de 15A 250V, montaje en superficie o empotrado, en caja galvanizada 2800 con suplemento, incluyendo cableado 3x12 AWG HFFR LS, tubería EMT o PVC ¾” según la necesidad, incluyendo todos sus respectivos accesorios y elementos de fijación. También, se debe tener en cuenta los lineamientos establecidos en la normatividad nacional respecto a los materiales aprobados para los diferentes lugares y tipos de instalación. Las cajas empleadas para este ítem deben cumplir con lo establecido en el artículo 20.5 del RETIE y todos los demás estándares citados en este.

	
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ITEM
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.
Almacenar elementos de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Contratar mano de obra especializada.

	
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
La unidad de Interruptor empotrable se compondrá del material definido en Memoria, Pliego de Condiciones y Presupuesto, y de los accesorios específicos y de todos los elementos necesarios para su suportación y fijación en obra.
El montaje de todos estos elementos se atendrá, de forma general, a lo especificado en la documentación del fabricante y RETIE, así como el resto de Normativa y Legislación vigente aplicable. Se deben seguir los siguientes pasos:
Los interruptores se deben instalar en las ubicaciones y cantidades indicadas en los planos.
Los tomacorrientes deben ser de color blanco.
Consultar planos arquitectónicos y de iluminación para verificar la localización.
Consultar y cumplir con los reglamentos y especificaciones del proveedor local.
Someter muestras para la aprobación de la interventoría.
Instalar tuberías de acuerdo con los recorridos y tamaños indicados en planos.
Instalar las cajas de conexiones, todas las cajas deben contar con suplemento y deben estar conectadas al sistema de puesta a tierra del edificio.
Instalar los conductores según lo indicado en planos y cuadros de cargas
Ejecutar empalmes, siendo estos protegidos con conector de tipo resorte marca 3M o similar, para el calibre de conductor requerido.
Instalación del interruptor
Instalación de marquilla, indicando el tablero y el circuito al que pertenece.
Revisión, ejecución de pruebas y aceptación por parte de la interventoría.

	
ALCANCE
Trabajos  descritos en el numerales 5 y 6.
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Desperdicios y mano de obra.
Transporte interno de materiales.

	 
ENSAYOS A REALIZAR
Se probará el correcto funcionamiento de cada unidad instalada.

	
TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
No aplica

	
MATERIALES
Interruptor sencillo 1P 15A 250V
Caja 2800 galvanizada
Tubería EMT o PVC ¾”
Accesorios EMT o PVC ¾”
Cable de cobre HFFR LS 3x12AWG
Cinta aislante súper 33 - 3M X 20 M.
Chazos
Tornillos
Amarres plásticos. 
Kit de marquillado
Todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item.

	 
EQUIPO
Herramienta menor
Herramienta eléctrica

	 
DESPERDICIOS
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]
	 
MANO DE OBRA
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]

	
REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Las normas, reglamentos y recomendaciones empleadas en el desarrollo del presente documento se enumeran a continuación:
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)
Manual del Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050). Métodos y materiales de las instalaciones. Secciones (300-324).
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).


	 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	 
OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)
No aplica





	ITEM N. 9,04
	suministro e instalación de salida de iluminación led hermética 20w en tubería pvc o emt, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	UNIDAD DE MEDIDA	         (un) Unidad

	DESCRIPCIÓN
Luminaria para sobreponer, tecnología LED de alta duración, luz blanca de alto brillo con batería recargable y botón de prueba. Caja termoplástica moldeada por inyección. Todas las luminarias deberán contar con certificado de conformidad RETILAP.


	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ITEM
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.
Almacenar elementos de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Contratar mano de obra especializada.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar planos arquitectónicos y de iluminación para verificar la localización.
Consultar y cumplir con los reglamentos y especificaciones del proveedor local.
Someter muestras para la aprobación de la interventoría.
Verificar el lugar destinado para la instalación de la luminaria
Instalar la luminaria lo más cerca posible a su salida de iluminación correspondiente
Fijar la luminaria por medio de soportes de resorte o guayas de acero con sus accesorios, según aplique
Poner a tierra las partes metálicas expuestas de la luminaria
Conectar la luminaria al sistema de control KNX/DALI, según aplique

	ALCANCE
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6.
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Desperdicios y mano de obra.
Transporte interno de materiales.

	ENSAYOS A REALIZAR
Se probará el correcto funcionamiento de cada unidad instalada.
Se probará la operación de la luminaria en baterías

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
EL montaje y peust en marcha de la luminaria debe cumplir en todos los casos con lo estipulado en los planos y en la normatividad local. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias del interventor de obra.

	MATERIALES
Luminaria LED Hermética 20W
Cable encauchetado 3x12AWG
Clavija según nivel de tensión marca CODELCA o similar
Elementos de fijación
Todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item.

	EQUIPO
Herramienta menor
Herrmaienta elécrtica

	DESPERDICIOS
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]
	MANO DE OBRA
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Las normas, reglamentos y recomendaciones empleadas en el desarrollo del presente documento se enumeran a continuación:
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)
Manual del Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050). Métodos y materiales de las instalaciones. Secciones (300-324).
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	 
OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	ITEM N. 9,05
	suministro e instalación de salida de iluminación tipo led round panel sobreponer 12w en tubería pvc o emt, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	UNIDAD DE MEDIDA	         (UND)

	DESCRIPCIÓN
Luminaria para sobreponer, tecnología LED de alta duración, luz blanca de alto brillo con batería recargable y botón de prueba. Caja termoplástica moldeada por inyección. Todas las luminarias deberán contar con certificado de conformidad RETILAP.


	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ITEM
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.
Almacenar elementos de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Contratar mano de obra especializada.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar planos arquitectónicos y de iluminación para verificar la localización.
Consultar y cumplir con los reglamentos y especificaciones del proveedor local.
Someter muestras para la aprobación de la interventoría.
Verificar el lugar destinado para la instalación de la luminaria
Instalar la luminaria lo más cerca posible a su salida de iluminación correspondiente
Fijar la luminaria por medio de soportes de resorte o guayas de acero con sus accesorios, según aplique
Poner a tierra las partes metálicas expuestas de la luminaria
Conectar la luminaria al sistema de control KNX/DALI, según aplique

	ALCANCE
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6.
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Desperdicios y mano de obra.
Transporte interno de materiales.

	ENSAYOS A REALIZAR
Se probará el correcto funcionamiento de cada unidad instalada.
Se probará la operación de la luminaria en baterías

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
EL montaje y peust en marcha de la luminaria debe cumplir en todos los casos con lo estipulado en los planos y en la normatividad local. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias del interventor de obra.

	MATERIALES
Luminaria LED PANEL RD 12W
Cable encauchetado 3x12AWG
Clavija según nivel de tensión marca CODELCA o similar
Elementos de fijación
Todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item.

	EQUIPO
Herramienta menor
Herrmaienta elécrtica

	DESPERDICIOS
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]
	MANO DE OBRA
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Las normas, reglamentos y recomendaciones empleadas en el desarrollo del presente documento se enumeran a continuación:
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)
Manual del Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050). Métodos y materiales de las instalaciones. Secciones (300-324).
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	 
OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)
Las fihas técnicas de los equipos instalados se encuentran en los anexos de cálculo eléctrico de cada edificio.





	ITEM N. 9,06
	suministro e instalación de salida de iluminación tipo led panel redonda 12w en tubería pvc o emt, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	UNIDAD DE MEDIDA	         (UND)

	DESCRIPCIÓN
Luminaria para sobreponer, tecnología LED de alta duración, luz blanca de alto brillo con batería recargable y botón de prueba. Caja termoplástica moldeada por inyección. Todas las luminarias deberán contar con certificado de conformidad RETILAP.


	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ITEM
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.
Almacenar elementos de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Contratar mano de obra especializada.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar planos arquitectónicos y de iluminación para verificar la localización.
Consultar y cumplir con los reglamentos y especificaciones del proveedor local.
Someter muestras para la aprobación de la interventoría.
Verificar el lugar destinado para la instalación de la luminaria
Instalar la luminaria lo más cerca posible a su salida de iluminación correspondiente
Fijar la luminaria por medio de soportes de resorte o guayas de acero con sus accesorios, según aplique
Poner a tierra las partes metálicas expuestas de la luminaria
Conectar la luminaria al sistema de control KNX/DALI, según aplique

	ALCANCE
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6.
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Desperdicios y mano de obra.
Transporte interno de materiales.

	ENSAYOS A REALIZAR
Se probará el correcto funcionamiento de cada unidad instalada.
Se probará la operación de la luminaria en baterías

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
EL montaje y peust en marcha de la luminaria debe cumplir en todos los casos con lo estipulado en los planos y en la normatividad local. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias del interventor de obra.

	MATERIALES
Luminaria LED PANEL RD 12W
Cable encauchetado 3x12AWG
Clavija según nivel de tensión marca CODELCA o similar
Elementos de fijación
Todos los demás elementos necesarios para ejecutar de forma correcta este item.

	EQUIPO
Herramienta menor
Herrmaienta elécrtica

	DESPERDICIOS
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]
	MANO DE OBRA
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Las normas, reglamentos y recomendaciones empleadas en el desarrollo del presente documento se enumeran a continuación:
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)
Manual del Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050). Métodos y materiales de las instalaciones. Secciones (300-324).
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	 
OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)
Las fihas técnicas de los equipos instalados se encuentran en los anexos de cálculo eléctrico de cada edificio.





	ITEM N. 9,07
	suministro e instalación de tomacorriente doble monofásica 15a/120v (red normal) incluye, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	3. UNIDAD DE MEDIDA                    UN - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN
Comprende el suministro, transporte e instalación de tomacorrientes dobles monofásicos tipo 15ª/120v (red regulada) con protección contra falla a tierra (GFCI) requerido en cada punto donde lo indiquen los planos eléctricos. Los tomacorrientes serán instalados en caja 2800 galvanizada con suplemento, de calibre 20 como mínimo, incluyendo cableado 3x12 AWG HFFR LS, alambre de cobre calibre 14AWG para continuidad, tubería EMT o PVC ¾” según la necesidad, incluyendo todos sus respectivos accesorios y elementos de fijación. También, se debe tener en cuenta los lineamientos establecidos en la normatividad nacional respecto a los materiales aprobados para los diferentes lugares y tipos de instalación. Las cajas empleadas para este ítem deben cumplir con lo establecido en el artículo 20.5 del RETIE y todos los demás estándares citados en este. El cableado deberá estar debidamente marcado, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. Los conductores de la acometida serán CENTELSA PROCABLES o SIMILAR, nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de producto.  Todos los empalmes deberán ser protegidos con conector de tipo resorte para el calibre de conductor requerido, marca 3M o similar. La toma deberá ser del tipo NEMA 5-15R GFCI y tanto esta como la clavija que sea conectada debe cumplir con los lineamientos establecidos en el artículo 20.10 del RETIE y todos los demás estándares citados en este.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM

Consultar Planos Arquitectónicos y eléctricos verificar localización.
Consultar Planos de Detalles.
Verificar las medidas de los ambientes.
Consultar la Norma.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar planos arquitectónicos y de tomas para verificar la localización.
Consultar y cumplir con los reglamentos y especificaciones del proveedor local.
Someter muestras para la aprobación de la interventoría.
Instalar tuberías de acuerdo con los recorridos y tamaños indicados en planos.
Instalar las cajas de conexiones, todas las cajas deben contar con suplemento y deben estar conectadas al sistema de puesta a tierra del edificio.
Instalar los conductores según lo indicado en planos y cuadros de cargas
Ejecutar empalmes, siendo estos protegidos con conector de tipo resorte marca 3M o similar, para el calibre de conductor requerido.
Instalación de la toma
Instalación de marquilla, indicando el tablero y el circuito al que pertenece.
Revisión, ejecución de pruebas y aceptación por parte de la interventoría.

	7. ALCANCE
Adquisición del material.
Transporte del material al aeropuerto. 
Suministro de equipos y herramientas para la correcta instalación. 
Instalación y tendido de tubería, incluyendo accesorios, soportes, etiquetas, etc…
Garantías por defectos o instalación.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Inspección visual. 
Verificación dimensional. 
Operación mecánica. 
Operación eléctrica.
Pruebas indicadas por el fabricante

	9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN
Se pagará luego de los resultados a satisfacción de la interventoría. La instalación debe coincidir con los planos, debe cumplir con las especificaciones técnicas mencionadas anteriormente, las recomendaciones del fabricante y con la normatividad vigente para este tipo de instalaciones. También se deben acatar las instrucciones que la interventoría considere pertinentes.

	10. MATERIALES
Cable cu aislado THHN/THWN #12
Cable encauchetado 3x14
Tubería emt ¾”
Curva emt ¾”
Terminal conector emt ¾”
Caja 2400 cuadrada 3 huecos ¾”
Conector autodesforre amarillo
Tomacorriente doble 2p – T futura

	11. EQUIPO
Herramienta menor
Herramienta eléctrica

	12. DESPERDICIOS
Incluidos            ☒         Sí                    ☐        No
	13. MANO DE OBRA
Incluida            ☒         Sí                    ☐        No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Catalogo fabricante de conductores de cobre.
Planos Eléctricos. 
NTC 2050 
Retie

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará la por unidad (un) debidamente instalada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría. La medida no incluye el circuito ramal desde el respectivo tablero hasta la primera salida del circuito en cuestión, ni su canalización asociada.
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	ITEM N. 9,08
	suministro e instalación de tomacorriente doble monofásica 15a/120v (red normal) incluye, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	3. UNIDAD DE MEDIDA                    UN - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN
Comprende el suministro, transporte e instalación de tomacorrientes dobles monofásicos tipo 15ª/120v (red regulada) con protección contra falla a tierra (GFCI) requerido en cada punto donde lo indiquen los planos eléctricos. Los tomacorrientes serán instalados en caja 2800 galvanizada con suplemento, de calibre 20 como mínimo, incluyendo cableado 3x12 AWG HFFR LS, alambre de cobre calibre 14AWG para continuidad, tubería EMT o PVC ¾” según la necesidad, incluyendo todos sus respectivos accesorios y elementos de fijación. También, se debe tener en cuenta los lineamientos establecidos en la normatividad nacional respecto a los materiales aprobados para los diferentes lugares y tipos de instalación. Las cajas empleadas para este ítem deben cumplir con lo establecido en el artículo 20.5 del RETIE y todos los demás estándares citados en este. El cableado deberá estar debidamente marcado, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. Los conductores de la acometida serán CENTELSA PROCABLES o SIMILAR, nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de producto.  Todos los empalmes deberán ser protegidos con conector de tipo resorte para el calibre de conductor requerido, marca 3M o similar. La toma deberá ser del tipo NEMA 5-15R GFCI y tanto esta como la clavija que sea conectada debe cumplir con los lineamientos establecidos en el artículo 20.10 del RETIE y todos los demás estándares citados en este.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM

Consultar Planos Arquitectónicos y eléctricos verificar localización.
Consultar Planos de Detalles.
Verificar las medidas de los ambientes.
Consultar la Norma.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar planos arquitectónicos y de tomas para verificar la localización.
Consultar y cumplir con los reglamentos y especificaciones del proveedor local.
Someter muestras para la aprobación de la interventoría.
Instalar tuberías de acuerdo con los recorridos y tamaños indicados en planos.
Instalar las cajas de conexiones, todas las cajas deben contar con suplemento y deben estar conectadas al sistema de puesta a tierra del edificio.
Instalar los conductores según lo indicado en planos y cuadros de cargas
Ejecutar empalmes, siendo estos protegidos con conector de tipo resorte marca 3M o similar, para el calibre de conductor requerido.
Instalación de la toma
Instalación de marquilla, indicando el tablero y el circuito al que pertenece.
Revisión, ejecución de pruebas y aceptación por parte de la interventoría.

	7. ALCANCE
Adquisición del material.
Transporte del material al aeropuerto. 
Suministro de equipos y herramientas para la correcta instalación. 
Instalación y tendido de tubería, incluyendo accesorios, soportes, etiquetas, etc…
Garantías por defectos o instalación.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Inspección visual. 
Verificación dimensional. 
Operación mecánica. 
Operación eléctrica.
Pruebas indicadas por el fabricante

	9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN
Se pagará luego de los resultados a satisfacción de la interventoría. La instalación debe coincidir con los planos, debe cumplir con las especificaciones técnicas mencionadas anteriormente, las recomendaciones del fabricante y con la normatividad vigente para este tipo de instalaciones. También se deben acatar las instrucciones que la interventoría considere pertinentes.

	10. MATERIALES
Cable cu aislado THHN/THWN #12
Cable encauchetado 3x14
Tubería emt ¾”
Curva emt ¾”
Terminal conector emt ¾”
Caja 2400 cuadrada 3 huecos ¾”
Conector autodesforre amarillo
Tomacorriente doble 2p – T futura

	11. EQUIPO
Herramienta menor
Herramienta eléctrica

	12. DESPERDICIOS
Incluidos            ☒         Sí                    ☐        No
	13. MANO DE OBRA
Incluida            ☒         Sí                    ☐        No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Catalogo fabricante de conductores de cobre.
Planos Eléctricos. 
NTC 2050 
Retie

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará la por unidad (un) debidamente instalada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría. La medida no incluye el circuito ramal desde el respectivo tablero hasta la primera salida del circuito en cuestión, ni su canalización asociada.
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	ITEM N. 9,09
	suministro e instalación de tomacorriente doble monofásica 15a/120v (red normal gfci) incluye, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento


	3. UNIDAD DE MEDIDA                    UN - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN
Comprende el suministro, transporte e instalación de tomacorrientes dobles monofásicos tipo 15ª/120v (red normal gfci) con protección contra falla a tierra (GFCI) requerido en cada punto donde lo indiquen los planos eléctricos. Los tomacorrientes serán instalados en caja 2800 galvanizada con suplemento, de calibre 20 como mínimo, incluyendo cableado 3x12 AWG HFFR LS, alambre de cobre calibre 14AWG para continuidad, tubería EMT o PVC ¾” según la necesidad, incluyendo todos sus respectivos accesorios y elementos de fijación. También, se debe tener en cuenta los lineamientos establecidos en la normatividad nacional respecto a los materiales aprobados para los diferentes lugares y tipos de instalación. Las cajas empleadas para este ítem deben cumplir con lo establecido en el artículo 20.5 del RETIE y todos los demás estándares citados en este. El cableado deberá estar debidamente marcado, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S61-402 última revisión. Los conductores de la acometida serán CENTELSA PROCABLES o SIMILAR, nuevos, sin empalmes y deberán ser conectados en sus extremos por terminales de cobre a presión debidamente aislados con cinta auto fundente y cinta original scotch súper 33+. Los materiales deben de cumplir con los requisitos de instalación y de producto.  Todos los empalmes deberán ser protegidos con conector de tipo resorte para el calibre de conductor requerido, marca 3M o similar. La toma deberá ser del tipo NEMA 5-15R GFCI y tanto esta como la clavija que sea conectada debe cumplir con los lineamientos establecidos en el artículo 20.10 del RETIE y todos los demás estándares citados en este.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM

Consultar Planos Arquitectónicos y eléctricos verificar localización.
Consultar Planos de Detalles.
Verificar las medidas de los ambientes.
Consultar la Norma.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar y cumplir con los reglamentos y especificaciones del proveedor local.
Someter muestras para la aprobación de la interventoría.
Instalar tuberías de acuerdo con los recorridos y tamaños indicados en planos.
Instalar las cajas de conexiones, todas las cajas deben contar con suplemento y deben estar conectadas al sistema de puesta a tierra del edificio.
Instalar los conductores según lo indicado en planos y cuadros de cargas
Ejecutar empalmes, siendo estos protegidos con conector de tipo resorte marca 3M o similar, para el calibre de conductor requerido.
Instalación de la toma
Instalación de marquilla, indicando el tablero y el circuito al que pertenece.
Revisión, ejecución de pruebas y aceptación por parte de la interventoría.

	7. ALCANCE
Adquisición del material.
Transporte del material al aeropuerto. 
Suministro de equipos y herramientas para la correcta instalación. 
Instalación y tendido de tubería, incluyendo accesorios, soportes, etiquetas, etc…
Garantías por defectos o instalación.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Inspección visual. 
Verificación dimensional. 
Operación mecánica. 
Operación eléctrica.
Pruebas indicadas por el fabricante

	9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN
Se pagará luego de los resultados a satisfacción de la interventoría. La instalación debe coincidir con los planos, debe cumplir con las especificaciones técnicas mencionadas anteriormente, las recomendaciones del fabricante y con la normatividad vigente para este tipo de instalaciones. También se deben acatar las instrucciones que la interventoría considere pertinentes.

	10. MATERIALES
Cable cu aislado THHN/THWN #12
Cable encauchetado 3x14
Tubería emt ¾”
Curva emt ¾”
Terminal conector emt ¾”
Caja 2400 cuadrada 3 huecos ¾”
Conector autodesforre amarillo
Tomacorriente doble 2p – T futura

	11. EQUIPO
Herramienta menor
Herramienta eléctrica

	12. DESPERDICIOS
Incluidos            ☒         Sí                    ☐        No
	13. MANO DE OBRA
Incluida            ☒         Sí                    ☐        No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Catalogo fabricante de conductores de cobre.
Planos Eléctricos. 
NTC 2050 
Retie

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará la por unidad (un) debidamente instalada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría. La medida no incluye el circuito ramal desde el respectivo tablero hasta la primera salida del circuito en cuestión, ni su canalización asociada.
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)






	ITEM N. 9,10
	suministro e instalación de salida de datos: incluye, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	3. UNIDAD DE MEDIDA                    UN - UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de salida doble de datos categoría 6A. Incluye jacks, face plate,ponchado y certificación 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Coordinar rutas para el tendido de la infraestructura

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Verificar localización en Planos Arquitectónicos y de Detalle.
Contratar mano de obra especializada.
Realizar la certificación de los puntos instalados

	7. ALCANCE
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6.
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Desperdicios y mano de obra.
Están diseñados para ser compatibles con todas las redes 10GBASE-T.  

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Todos los puntos deben certificarse, se deberá anexar certificado de calibración del instrumento.

	9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN
No aplica  

	10. MATERIALES
Chazos
Amarres plásticos
Marquillas para cable
Velcro

	11. EQUIPO
Herramienta menor (destornillador, corta fríos) 

	12. DESPERDICIOS
Incluidos            ☒         Sí                    ☐        No
	13. MANO DE OBRA
Incluida            ☒         Sí                    ☐        No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:


	5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará unidad (un) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Aseo durante el transcurso de la instalación.

	16. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	ITEM N. 9,11
	Suministro e instalación salida para calentadores en pvc o emt, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

	UNIDAD DE MEDIDA	         (UND)

	DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación salida para calentadores en pvc o emt, incluye cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento


	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ITEM
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.
Almacenar elementos de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Contratar mano de obra especializada.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar planos arquitectónicos y de iluminación para verificar la localización.
Consultar y cumplir con los reglamentos y especificaciones del proveedor local.
Someter muestras para la aprobación de la interventoría.
Verificar el lugar destinado para la instalación de la salida


	ALCANCE
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6.
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Desperdicios y mano de obra.
Transporte interno de materiales.

	ENSAYOS A REALIZAR
Se probará el correcto funcionamiento de cada unidad instalada.
Se probará la operación de la luminaria en baterías

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
EL montaje y peust en marcha de la luminaria debe cumplir en todos los casos con lo estipulado en los planos y en la normatividad local. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias del interventor de obra.

	MATERIALES
Cable cu aislado THHN/THWN #12
Cable encauchetado 3x14
Tubería emt ¾”
Curva emt ¾”
Terminal conector emt ¾”
Caja 2400 cuadrada 3 huecos ¾”
Conector autodesforre amarillo
Tomacorriente doble 2p – T futura

	EQUIPO
Herramienta menor
Herrmaienta elécrtica

	DESPERDICIOS
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]
	MANO DE OBRA
Incluidos                     Sí  [image: ]     No  [image: ]

	REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Las normas, reglamentos y recomendaciones empleadas en el desarrollo del presente documento se enumeran a continuación:
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)
Manual del Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050). Métodos y materiales de las instalaciones. Secciones (300-324).
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	 
OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)
Las fihas técnicas de los equipos instalados se encuentran en los anexos de cálculo eléctrico de cada edificio.





	[bookmark: _Hlk25609810]ITEM N. 9,12
	suministro e instalación de tablero trifásico para 12 circuitos con espacio para totalizador

	3. UNIDAD DE MEDIDA                    UN – UNIDAD

	4. DESCRIPCIÓN
Tablero de distribución de 12 circuitos trifásico con puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador, a instalar en cuartos eléctricos y/o cuartos técnicos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Consultar Planos Arquitectónicos y eléctricos verificar localización.
Consultar Planos de Detalles.
Verificar las medidas de los ambientes.
Consultar la Norma.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
[bookmark: _Toc65105252][bookmark: _Toc65105641][bookmark: _Toc65107347][bookmark: _Toc66139521]En general, las normas a tener en cuenta para la instalación de los tableros de baja tensión incluidos en este proyecto serán las recogidas en el RETIE. Asimismo, se instalarán en el lugar indicado en los planos correspondientes del proyecto. Además, se seguirán las siguientes indicaciones:
[bookmark: _Toc65105253][bookmark: _Toc65105642][bookmark: _Toc65107348][bookmark: _Toc66139522]El tablero de baja tensión se colocará anclado convenientemente al suelo o a paramentos verticales, y se conectarán al mismo los cables de acometida correspondientes.
[bookmark: _Toc65105254][bookmark: _Toc65105643][bookmark: _Toc65107349][bookmark: _Toc66139523]Los tableros, cuando sean de ejecución apoyada, se montarán sobre un zócalo, dejando espacio por la parte inferior para alojar holgadamente los conductores, y permitiendo la fácil conexión a las barras. En este caso, deberán ser accesibles por su parte posterior mediante paneles fácilmente desmontables.
[bookmark: _Toc65105255][bookmark: _Toc65105644][bookmark: _Toc65107350][bookmark: _Toc66139524]Antes de proceder al cableado, deberá limpiarse el tablero de todo resto de obra, limpiándose mediante un aspirador antes de su puesta en servicio.
[bookmark: _Toc65105256][bookmark: _Toc65105645][bookmark: _Toc65107351][bookmark: _Toc66139525]Las uniones entre barras y las conexiones de éstas con la aparamenta, se realizarán mediante superficies plateadas que aseguren la máxima conductividad, y con tornillería de acero bicromatada provista de accesorios de apriete adecuados para mantener en todo momento la presión de contacto.
[bookmark: _Toc65105257][bookmark: _Toc65105646][bookmark: _Toc65107352][bookmark: _Toc66139526]La sección mínima para los cables de mando y señalización, será de 1,5 mm² y de 4 mm² para los secundarios de los transformadores de medida.
[bookmark: _Toc65105258][bookmark: _Toc65105647][bookmark: _Toc65107353][bookmark: _Toc66139527]En su recorrido por el tablero, los conductores se alojarán ordenadamente en canaletas ranuradas con tapa desmontable.
[bookmark: _Toc65105259][bookmark: _Toc65105648][bookmark: _Toc65107354][bookmark: _Toc66139528]Todos los tableros dispondrán de elementos de puesta a tierra; en los tableros de ejecución sobre zócalo se utilizará una pletina de cobre, y en los de ejecución empotrada o de superficie, pletina o regleta de la sección adecuada.
[bookmark: _Toc65105260][bookmark: _Toc65105649][bookmark: _Toc65107355][bookmark: _Toc66139529]La pletina o regleta de puesta a tierra irá claramente señalizada con el símbolo normalizado, de forma que no dé lugar a confusiones.
[bookmark: _Toc65105261][bookmark: _Toc65105650][bookmark: _Toc65107356][bookmark: _Toc66139530]Se conectarán a tierra todas las estructuras metálicas que componen el tablero, las armaduras de la aparamenta y las bornas de los aparatos que lo requieran.
[bookmark: _Toc65105262][bookmark: _Toc65105651][bookmark: _Toc65107357][bookmark: _Toc66139531]Las puertas metálicas de los tableros se conectarán al bastidor o estructura del tablero mediante trenzas de cobre flexible de 10 mm² de sección.
[bookmark: _Toc65105263][bookmark: _Toc65105652][bookmark: _Toc65107358][bookmark: _Toc66139532]Deberá comprobarse cuidadosamente la selectividad en el disparo de los elementos de protección 
[bookmark: _Toc65105264][bookmark: _Toc65105653][bookmark: _Toc65107359][bookmark: _Toc66139533]Siempre que sea posible, deberá mantenerse una misma marca de aparamenta en el tablero.

	7. ALCANCE
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6.
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Desperdicios y mano de obra.
Transporte interno de materiales.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Todos aquellos que se indiquen en el RETIE; en particular se ofrece a continuación una colección de ensayos mínimos a realizar:
control general e inspección visual:
comprobación de dimensiones según plano constructivo;
comprobación de la ausencia de defectos del acabado mecánico y pintura;
comprobación dispositivos de cierre de puertas y tapas;
comprobación de las señalizaciones generales;

	9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN
No aplica

	10. MATERIALES
Tablero trifásico 12 circuitos

	11. EQUIPO
No aplica

	12. DESPERDICIOS
Incluidos            ☒Sí                    ☐        No
	13. MANO DE OBRA
Incluida            ☒Sí                    ☐        No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Las normas, reglamentos y recomendaciones empleadas en el desarrollo del presente documento se enumeran a continuación:
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)
Manual del Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050). Métodos y materiales de las instalaciones. Secciones (300-324).
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP).
Proyecto de Norma Técnica Colombiana. NTC 1340

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará la por unidad (un) debidamente instalada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría. La medida no incluye el circuito ramal desde el respectivo tablero hasta la primera salida del circuito en cuestión, ni su canalización asociada.
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 9,13

	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de breaker monopolar enchufable 20a 120v

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de breaker monopolar enchufable 20a 120v (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Breaker monopolar enchufable 20a 120v			

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 9,14
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de breaker bipolar enchufable 2x30a 120v

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de breaker monopolar enchufable 20a 120v (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Breaker bipolar enchufable 2x30a 120v			

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 9,15
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de breaker tripolar enchufable 3x300a 120v

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de breaker monopolar enchufable 20a 120v (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Breaker tripolar enchufable 3x30a 120v			

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804950][bookmark: _Toc134804957]ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS

	[bookmark: _Toc65391893]1.ITEM NO 10,01
	[bookmark: _Toc65391894]2. NOMBRE ITEM suministro e instalación piso en porcelanato

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al suministro e instalación piso en porcelanato alto tráfico formato (0.60x0.60m) espesor 1cm) tipo porcelanos o similar (espesor total del embaldosinado 5cm, incluye baldosa mortero de pega y nivelación) colocación según planos de detalle. la construcción debe cumplir con las dimensiones y detalles constructivos que se indican en los planos arquitectónicos. El color y tipología de porcelanato deberá ser escogido por la entidad de las muestras presentadas por el contratista.

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.
almacenamiento: cerca al lugar de instalación se almacenarán las baldosas bajo cubierta y separadas del piso con piezas de madera, colocadas cara contra revés, y con una separación de al menos 30 cm. entre los arrumes y entre éstos y los muros; además, colocar, entre cada hilada horizontal de baldosas, varillas de madera para evitar la rotura de los bordes y facilitar la evaporación
estudiar y determinar niveles y pendientes. (definir bombeo)
definir despieces y orden de colocación del baldosín, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en lugar menos visible.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
se debe aprobar una muestra instalada en sitio donde se verifica la concordancia con la referencia o color especificado por diseñador.
no se debe instalar por ningún motivo a cielo abierto.
verificar el correcto estado de la placa donde se instalará el piso, esta debe quedar libre de irregularidades y apozamientos de agua
preparar capa de mortero en proporciones 1:4 (cemento y arena de pozo), para adherencia entre la placa y la baldosa. esta mezcla se humedece ligeramente y se esparce según recomendación. hilar juntas en ambas direcciones
instalar la baldosa sobre mortero debidamente afinado, verificando en todo momento los niveles y el completo asentado de la tableta, así como su superficie pareja.
sellar las juntas entre las baldosas con una lechada de cemento. realizar la limpieza de la tableta antes de que el emboquillado se endurezca.

	ALCANCE
para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	ENSAYOS AREALIZAR
ensayos de acuerdo con lo estipulado en la norma técnica colombiana (ntc 2849).
verificar las condiciones dadas por el fabricante, verificar niveles, estado y coloración de la baldosa

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
la interventoría revisara que los bombeos se dirijan a los respectivos desagües.
medidas y alineamientos definidos en los planos arquitectónicos.

	MATERIALES
piso en porcelanato 60x60 cms
mortero 1:4
boquilla alfacolor
dilatacion pvc de 5x40 mm para pisos

	11. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ[image: ]
	
NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDOS
	
SÍ[image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
en caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1.ITEM NO 10,02
	2. NOMBRE ITEM suministro e instalación guardaescoba porcelanato 

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML) metro

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e guardaescoba en porcelanato beige (h= 15cm), de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos arquitectónicos y de detalle.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
verificar plomos y niveles.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
limpiar y revisar niveles piso acabado
premontar para realizar los cortes
limpiar la superficie a instalar
utilizar pegacor
proteger para ultima mano de pintura y entrega de obra
verificar acabados para aceptación.

	ALCANCE
para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8. ENSAYOS AREALIZAR

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
la interventoría revisara que los bombeos se dirijan a los respectivos desagües.
medidas y alineamientos definidos en los planos arquitectónicos.

	MATERIALES
guardaescoba en porcelanato beige (h=15cm) 
pegacor
demás materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem

	11. EQUIPO
cc. herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]  SÍ
	
NO
	13. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
en caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)






	1.ITEM NO 10,03
	2. NOMBRE ITEM suministro e instalación enchape sobre muros

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
esta especificación se refiere al suministro e instalación enchape sobre muros internos de la edificación

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
se debe aprobar una muestra instalada en sitio donde se verifica la concordancia con la referencia o color especificado por diseñador.
no se debe instalar por ningún motivo a cielo abierto.
verificar el correcto estado del muro donde se va a instalar el enchape
preparar capa de mortero en proporciones 1:4 (cemento y arena de pozo), para adherencia entre la placa y la baldosa. esta mezcla se humedece ligeramente y se esparce según recomendación. hilar juntas en ambas direcciones
instalar el enchape sobre mortero debidamente afinado, verificando en todo momento los niveles y el completo asentado de la tableta, así como su superficie pareja.
sellar las juntas entre las baldosas con una lechada de cemento. realizar la limpieza de la tableta antes de que el emboquillado se endurezca.

	ALCANCE
para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	ENSAYOS AREALIZAR
ensayos de acuerdo con lo estipulado en la norma técnica colombiana (ntc 2849).
verificar las condiciones dadas por el fabricante, verificar niveles, estado y coloración de la baldosa

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
la interventoría revisara que los bombeos se dirijan a los respectivosdesagües.
medidas y alineamientos definidos en los planos arquitectónicos.

	MATERIALES
enchape para muros
mortero 1:4
boquilla alfacolor
dilatacion pvc de 5x40 mm para pisos

	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ[image: ]
	
NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDOS
	
SÍ[image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
en caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1.ITEM NO 10,04
	2. NOMBRE ITEM suministro e instalación guardaescoba en madera inmunizada 

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e guardaescoba en madera inmunizada de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos arquitectónicos y de detalle.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
verificar plomos y niveles.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
limpiar y revisar niveles piso acabado
premontar para realizar los cortes
limpiar la superficie a instalar
utilizar pegacor
proteger para ultima mano de pintura y entrega de obra
verificar acabados para aceptación.

	ALCANCE
para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8. ENSAYOS AREALIZAR

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
la interventoría revisara que los bombeos se dirijan a los respectivos desagües.
medidas y alineamientos definidos en los planos arquitectónicos.

	MATERIALES
guardaescoba en madera inmunizada 
pegacor
demás materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem

	11. EQUIPO
cc. herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]  SÍ
	
NO
	13. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
en caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





VENTANERÍA Y PUERTAS

	1.ITEM NO 11,01
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Puerta en madera inmunizada tipo pino hasta 1m x 2,10m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación Puerta en madera inmunizada tipo pino hasta 1m x 2,10m

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos.
definir y localizar en los planos constructivos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
consultar planos arquitectónicos para la ubicación de la puerta
ubicar el lugar donde se requiere la instalación de la puerta
fijar el marco de la puerta al muro de soporte
mediante bisagras fijar la puerta al marco

	7. ALCANCE
para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8. ENSAYOS AREALIZAR

	 9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

	 10. MATERIALES
puerta en madera tipo pino inmunizada 1.0 x2.10m
marco de madera tipo pino inmunizado

	11. EQUIPO
q.	HERRAMIENTA MENOR

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad instalada (un) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
en caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
DEL CONTRATO.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)






	1.ITEM NO 11,02
	Suministro e instalación Puerta en madera inmunizada tipo pino hasta hasta 80cm x 2.10m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	( un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación Puerta en madera inmunizada tipo pino hasta 80cm x 2.10m

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos.
definir y localizar en los planos constructivos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
consultar planos arquitectónicos para la ubicación de la puerta
ubicar el lugar donde se requiere la instalación de la puerta
fijar el marco de la puerta al muro de soporte
mediante bisagras fijar la puerta al marco

	7. ALCANCE
para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8. ENSAYOS AREALIZAR

	 9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

	 10. MATERIALES
puerta en madera tipo pino inmunizada 0.8m x2.10m
marco de madera tipo pino inmunizado

	11. EQUIPO
q.	HERRAMIENTA MENOR

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad instalada (un) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
en caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)






	1.ITEM NO 11,01
	Suministro e instalación puertas metálicas sencillas de 1.0 x 2.0M

	3. UNIDAD DE MEDIDA	 ( un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación puertas metálicas hasta 1.0m x 2.0m

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos.
definir y localizar en los planos constructivos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
consultar planos arquitectónicos para la ubicación de la puerta
ubicar el lugar donde se requiere la instalación de la puerta
fijar el marco de la puerta al muro de soporte
mediante bisagras fijar la puerta al marco

	7. ALCANCE
para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8. ENSAYOS AREALIZAR

	 9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

	 10. MATERIALES
puerta metálica 1.0 x2.0m

	11. EQUIPO
q.	HERRAMIENTA MENOR

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad instalada (un) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
en caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
DEL CONTRATO.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)






	
1.ITEM NO 11,04
	Ventana corrediza en carpintería en aluminio, con rotura de puente térmico según plano de carpinterías, de color similar a la carpintería exterior del edificio. Ventana compuesta por perfiles de aluminio. Esquinas de marcos y hojas ensambladas con escuadras de altas prestaciones que garantizan una unión sólida y duradera. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 24 x 1.8 mm de espesor.  doble vidrio común de 5mm, separados por una cámara de aire de 8mm. Película de control solar al 50% instalada sobre el vidrio interior. 

	3. UNIDAD DE MEDIDA	metro cuadrado (m2) 

	4. DESCRIPCIÓN
este ítem corresponde a las actividades necesarias para el suministro e instalación de ventanas corredizas en aluminio color natural, con doble vidrio común de 5mm, separados por una cámara de aire de 8mm., con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con chazos de nylon y tornillos de acero.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos.
definir y localizar en los planos constructivos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
consultar planos arquitectónicos para la ubicación de la puerta
Ubicar el elemento con sus debidos soportes
Instalar ventana
Sellar con silicona antihongos sello juntas tipo sika o similar

	7. ALCANCE
para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8. ENSAYOS AREALIZAR

	 9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN


	 10. MATERIALES
VENTANERIA EN ALUMINIO CERTFICADO MONUMENTAL REFERENCIA 7038 CALIBRE 2MM , PINTURA ELECTROSTATICA NEGRO MATE LISO + VIDRIO 8MM TEMPLADO, ACUSTICO - TERMICO , 
SILICONA ESTRUCTURAL 999 A DE DE ACRISTALAMIENTO TIPO DOW SILL O SIMILAR

	11. EQUIPO
q.	HERRAMIENTA MENOR

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR
DEL CONTRATO.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





[bookmark: _Toc134804958]ACABADOS

	1.ITEM No. 12,01
	2. NOMBRE ITEM Suministro y aplicación mortero de nivelación

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al suministro y aplicación de mortero de nivelación para recubrir muros internos de la edificación y afinado de pisos

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
los pañetes se realizarán en el momento en que la levantada del muro esté totalmente terminada y se hayan verificado el plomo y escuadra del mismo; adicionalmente, deben estar instaladas todas las tuberías (eléctrica, hidrosanitaria y de cualquier otra especialidad)
se utilizará mortero en proporción 1:4
la actividad se realizará en dos etapas, en una primera se hará un llenado inicial en toda el área a pañetar y posteriormente se recorrerá la superficie sobre las maestras con boquillera para remover el exceso y en la segunda etapa, realizada unas horas después, se terminará de llenar y se repetirá la actividad anterior con boquillera y llana de madera. no se aceptarán juntas de construcción visibles. el contratista deberá tomar las precauciones del caso, retirando del piso todo el mortero suelto caído como consecuencia del llenado de la placa.
el pañete que se detecte no adherido a los muros, que no quede a nivel, hilado, a plomo, o a escuadra debe repetirse.
el contratista garantizará la adherencia del mortero tomando con anterioridad las medidas necesarias para lograrlo. a las pantallas y muros de contención que vayan a ser pañetadas, se les debe amarrar sobre su superficie una malla electrosoldada de bajo calibre y luego en una primera etapa safarriar dicha área, 12 horas después se harán los llenados requeridos de acuerdo con las maestras trazadas, recorre la superficie con boquillera metálica para quitar el exceso y afinar con llana de madera.
para estas actividades no se permiten abultamientos que no garanticen superficies homogéneas con los pañetes ya construidos. la elaboración de dilataciones o goteras bajo placas ya pañetadas se realizarán paralelamente con esta actividad.
los materiales deben ser trasegados por el contratista, desde los puntos de acopio hasta las zonas de construcción.
el mortero ya mezclado (dosificado con la resistencia adecuada), será suministrado por el contratista. es responsabilidad del contratista el trasiego desde la zona de mezclado hasta la pluma, cargarlo en los baldes, recibirlos y trasegarlos en cada piso. es responsabilidad del contratista el trasiego del ladrillo desde la zona del almacenamiento o corte hasta la pluma, cargarlo en los baldes, recibirlos y trasegarlos en cada piso. el trasporte vertical será por cuenta del contratista, mediante el plumero, o la torre grúa. todo el escombro o sobrante producido por la ejecución de esta actividad deberá ser trasladado por el mismo operario a los puntos de acopio dispuestos en cada piso, para ser retirado de la obra posteriormente. esta actividad incluye los costos de la mano de obra por filos, dilataciones, goteros, etc que se requieran. no se pagarán lineales, todas las medidas se tomarán y acumularán por el área real.

	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8.	ENSAYOS AREALIZAR

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
Pañetes verificados a plomo y nivel
Superficie de pañetes perfectamente lisos, sin ondulaciones
Superficies a escuadra

	MATERIALES
mortero 1:4

	EQUIPO
Herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1.ITEM No. 12,02
	2. NOMBRE ITEM Mortero impermeabilizado

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al suministro y aplicación de pañete impermeabilizado para recubrir muros sometidos a humedad permanente. Se debe aplicar en los muros indicados en los planos y/o por el interventor.

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
los pañetes se realizarán en el momento en que la levantada del muro esté totalmente terminada y se hayan verificado el plomo y escuadra del mismo; adicionalmente, deben estar instaladas todas las tuberías (eléctrica, hidrosanitaria y de cualquier otra especialidad)
se utilizará mortero en proporción 1:3; por ser pañete impermeabilizado, a la mezcla debe agregársele integralmente un aditivo del tipo sika 1, o similar, siguiendo las recomendaciones indicadas por el proveedor del producto. el pañete deberá tener un espesor máximo de 2,0cms, el contratista deberá tomar plomos y escuadras para trazar maestras en la totalidad del área antes de iniciar la actividad, de tal forma que se garantice una superficie uniforme. se afinará con llana de madera.
la actividad se realizará en dos etapas, en una primera se hará un llenado inicial en toda el área a pañetar y posteriormente se recorrerá la superficie sobre las maestras con boquillera para remover el exceso y en la segunda etapa, realizada unas horas después, se terminará de llenar y se repetirá la actividad anterior con boquillera y llana de madera. no se aceptarán juntas de construcción visibles. el contratista deberá tomar las precauciones del caso, retirando del piso todo el mortero suelto caído como consecuencia del llenado de la placa.
el pañete que se detecte no adherido a los muros, que no quede a nivel, hilado, a plomo, o a escuadra debe repetirse.
el contratista garantizará la adherencia del mortero tomando con anterioridad las medidas necesarias para lograrlo. a las pantallas y muros de contención que vayan a ser pañetadas, se les debe amarrar sobre su superficie una malla electrosoldada de bajo calibre y luego en una primera etapa safarriar dicha área, 12 horas después se harán los llenados requeridos de acuerdo con las maestras trazadas, recorre la superficie con boquillera metálica para quitar el exceso y afinar con llana de madera.
para estas actividades no se permiten abultamientos que no garanticen superficies homogéneas con los pañetes ya construidos. la elaboración de dilataciones o goteras bajo placas ya pañetadas se realizarán paralelamente con esta actividad.
los materiales deben ser trasegados por el contratista, desde los puntos de acopio hasta las zonas de construcción.
el mortero ya mezclado (dosificado con la resistencia adecuada), será suministrado por el contratista. es responsabilidad del contratista el trasiego desde la zona de mezclado hasta la pluma, cargarlo en los baldes, recibirlos y trasegarlos en cada piso. es responsabilidad del contratista el trasiego del ladrillo desde la zona del almacenamiento o corte hasta la pluma, cargarlo en los baldes, recibirlos y trasegarlos en cada piso. el trasporte vertical será por cuenta del contratista, mediante el plumero, o la torre grúa. todo el escombro o sobrante producido por la ejecución de esta actividad deberá ser trasladado por el mismo operario a los puntos de acopio dispuestos en cada piso, para ser retirado de la obra posteriormente. esta actividad incluye los costos de la mano de obra por filos, dilataciones, goteros, etc que se requieran. no se pagarán lineales, todas las medidas se tomarán y acumularán por el área real.

	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8.	ENSAYOS AREALIZAR

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
Pañetes verificados a plomo y nivel
Superficie de pañetes perfectamente lisos, sin ondulaciones
Superficies a escuadra

	MATERIALES
mortero 1:3 
sika 1

	EQUIPO
Herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	[bookmark: _Toc65391897]1.ITEM NO 12,03
	[bookmark: _Toc65391898]2. NOMBRE ITEM Estructura en madera liviana pino patula area plataforma inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9 kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
esta especificación se refiere al suministro e instalación piso en madera inmunizada en Estructura en madera liviana pino patula area plataforma inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 9 kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300, colocación según planos de detalle. la construcción debe cumplir con las dimensiones y detalles constructivos que se indican en los planos arquitectónicos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
se debe aprobar una muestra instalada en sitio donde se verifica la concordancia con la referencia o color especificado por diseñador.
no se debe instalar por ningún motivo a cielo abierto.
verificar el correcto estado de la placa donde se instalará el piso, esta debe quedar libre de irregularidades y apozamientos de agua
preparar capa de mortero en proporciones 1:4 (cemento y arena de pozo), para adherencia entre la placa y la baldosa. esta mezcla se humedece ligeramente y se esparce según recomendación.	hilar jun tas enambas
direcciones
instalar los tablones de madera sobre mortero debidamente afinado, verificando en todo momento los niveles y el completo asentado de la tableta, así como su superficie pareja.

	7. ALCANCE
para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8. ENSAYOS AREALIZAR
ensayos de acuerdo con lo estipulado en la norma técnica colombiana (ntc 2849).

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
la interventoría revisara que los bombeos se dirijan a los respectivos desagües.
medidas y alineamientos definidos en los planos arquitectónicos.

	10. MATERIALES
tablón pino patula 0.40x1.40m, inmunizado al vacío, presión con sales cca
mortero 1:4
boquilla alfacolor

	11. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
en caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1. ITEM No 12,04
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación mesón en acero inoxidable, 0.60m ancho

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro e instalación de mesón en acero inoxidable de 0.60m de ancho

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos – detalles arquitectónicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Extender sobre la superficie de colocación una capa de mortero 1:3 con el espesor indicado por el especialista.
Colocar el mesón en granito sobre la capa de mortero.
Apisonar hasta obtener una superficie recta (no debe presentar ninguna inclinación el mesón).

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
La superficie del mesón deberá ser completamente lisa.
El mesón no debe tener ninguna inclinación, verificar aplome.


	10. MATERIALES
Mesón granito natural de 1.80 x 0.60 de 20mm

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 12,05
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Muebles en fornica

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro e instalación de muebles en fornica

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos – detalles arquitectónicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Realizar la localización y tipología de los muebles 
Realizar los respectivos soporte en paredes o pisos
Instalar los muebles
Tapar filos y sellar con silicona especial para muebles

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El mueble en fornica se debe verificar aplome y ubicación del mismo.


	10. MATERIALES
Mueble en fornica y accesorios para su correcto funcionamiento.

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES


	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1.ITEM NO 12,06
	2. NOMBRE ITEM. suministro y aplicación pintura vinilo t1 para exteriores, 2 manos

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
contempla la instalación de pintura vinílica marca Pintuco para exteriores.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos y verificar localización. verificar plomos y niveles.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
todos los muros y áreas que se vayan a pintar se limpiaran cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras.
se aplicará pintura, extendida en forma uniforme y ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha.
nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente seca y haya trascurrido por lo menos una hora desde su aplicación.
los materiales que se entreguen en la obra deben ir en sus envases y recipientes de origen, deberán almacenarse hasta su utilización, se rechazará los materiales que se hubieren alterado o estropeado, los cuales deberán retirarse de la obra.

	ALCANCE
para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6

	MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8. ENSAYOS A REALIZAR

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
se debe seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados

	MATERIALES
pintura vinílica para exteriores

	11. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]  SÍ	NO
	13. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]  SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
en caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1. ITEM No 12,07
	2. NOMBRE ITEM Retiro de escombros

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m3)

	4.DESCRIPCIÓN
Este ítem hace referencia al aseo de la zona de trabajo y retiro, transporte y disposición final de escombros hasta el botadero autorizado por la entidad responsable

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Organizar logísticamente al personal que va a ejecutar la actividad

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Acopiar materiales necesarios para la ejecución de la actividad.
Se deberá tener especial cuidado en no dañar ningún elemento estructural y no estructural de la edificación.
Retirar de los pisos materiales excedentes como morteros, pintura u otro tipo de materiales que no pertenezcan al acabado.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 


	10. MATERIALES


	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




[bookmark: _Toc134804959]RED HIDROSANITARIA DE URBANISMO

Tramos comprendidos desde la conexión de la red principal de 3" hasta cada uno de los registros de empalmes a zonas de camping y baño.
[bookmark: _Toc134804960]AGUA POTABLE

	1. ITEM 1,01
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación manguera pf pesada 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p ½”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
cinta teflon		
codo PVC-P 1/2		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P RDE 21 ½”				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM  1,04
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación manguera pf pesada 3/4"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P 3/4” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p 3/4”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría 3/4”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
cinta teflon		
codo PVC-P ¾”		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P RDE 21 ¾”				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 7,03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación manguera pf pesada 1"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P 1” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-P 1”



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua PVC-P 1”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
cinta teflon		
codo PVC-P 1”		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldadura PVC liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P 1”				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 7,04
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación manguera pf pesada 1,1/2

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P 1,1/2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-P 1,1/2"



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua PVC-P 1,1/2", donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
cinta teflon		
codo PVC-P 1,1/2”		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldadura PVC liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P 1,1/2"				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





Desde cada inspección de zonas de camping a caja existente en campo y red de aguas lluvias (filtro francés)
[bookmark: _Toc134804961]REDES DE AGUAS RESIDUALES Y JABONOSAS.

	[bookmark: _Hlk104552770]1. ITEM 2,01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación tubería Novafort 4"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación tubería Novafort 4" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería 
unión de tubería y accesorios con adhesivo Novafort


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, tubería Novafort 4”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Tubería Novafort 4"	
adhesivo epóxico Novafort			
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (metro lineal) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 2,02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación tubería Novafort 6"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de Salida sanitaria 6" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería 
unión de tubería y accesorios con adhesivo Novafort


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de salida sanitaria 6", donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Tubería Novafort 6"	
adhesivo epóxico Novafort				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104551208]1. ITEM 2,03
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación caja de inspección 0,50x0,50

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tapa registro y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para la ubicación exacta la caja tapa registro, para la inspección del sistema hidráulico de los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Formaletas para la fundición de la tapa registro 0,50m x 0,50m
Realizar mezcla de concreto para la tapa registro.
Fundir formaletas, dejar secar y actuar el concreto.
Después de unos días desencofrar y curar el concreto de la tapa, para una mejora en las propiedades mecánicas del concreto.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
tapa registro 0,50m x 0,50m	
concreto 2000 psi 					
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 2,04
	2. NOMBRE ITEM: trampa de grasas

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de trampas de grasa, todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema del tren de tratamiento, regaderas, registros y demás elementos necesarios para la ubicación exacta de la trampa de espuma, para la inspección del sistema de la respectiva zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de trampas de espuma.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Formaletas para la fundición y construcción de la trampa de espumas y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Después de unos días desencofrar y curar el concreto, para una mejora en las propiedades mecánicas del concreto.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
construir la trampa de espuma, donde se ubicará en la zona constructiva, y verificar su correcto funcionamiento.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
trampa de grasas 500 litros
concreto 2000 psi 					
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 2,05
	2. NOMBRE ITEM Excavación manual h=1m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación manual, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra hasta el botadero autorizado por la Entidad responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques.
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos.
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a las vigas de cimentación, dados, foso de ascensores, pozos eyectores y otros de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material pasa 200 en material granular menor al 12%
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 2,06
	2. NOMBRE ITEM relleno arena de peña

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por relleno arena de peña, de cubrir o colocar material hasta el tope, autorizado por la Entidad Distrital responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, Se rige según las indicaciones de planos y los resultados arrojados en el estudio de suelos Alfonso Uribe AUS.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se analizará el material extraído para volver a reutilizarlo y compactarlo.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a los rellenos dados de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser reutilizado las excavaciones autorizados para rellenar y nivelar el terreno, autorizado por la autoridad competente del medio ambiente.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material para el relleno arena de peña 
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Relleno con material arena de peña.	

	EQUIPO
herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
vibro compactador a gasolina (rana)		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos estructurales y arquitectónicos.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104556806]1. ITEM No 2,07
	2. NOMBRE ITEM relleno con material de excavación

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por relleno con material de excavación, de cubrir o colocar material hasta el tope, autorizado por la Entidad responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, Se rige según las indicaciones de planos y los resultados arrojados en el estudio de suelos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se analizará el material extraído para volver a reutilizarlo y compactarlo.
Rellenar con material de excavación seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos.
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a los rellenos dados de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser reutilizado las excavaciones autorizados para rellenar y nivelar el terreno, autorizado por la autoridad competente del medio ambiente.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material para el relleno de excavaciones
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Relleno con material existente de excavación.		

	EQUIPO
herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
vibro compactador a gasolina (rana)		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos estructurales y arquitectónicos.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 2,08
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación tubería perforada 4"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación tubería perforada 4" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería 
unión de tubería y accesorios con adhesivo Novafort


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, tubería Novafort 4”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Tubería Novafort 4"	
adhesivo epóxico Novafort			
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (metro lineal) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 2,09
	2. NOMBRE ITEM relleno con material grava de 1/2" a 1"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por relleno con material de excavación, de cubrir o colocar material hasta el tope, autorizado por la Entidad responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, Se rige según las indicaciones de planos y los resultados arrojados en el estudio de suelos 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se analizará el material extraído para volver a reutilizarlo y compactarlo.
Rellenar con material de excavación seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a los rellenos dados de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser reutilizado las excavaciones autorizados para rellenar y nivelar el terreno, autorizado por la autoridad competente del medio ambiente.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material para el relleno de excavaciones
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Relleno con material existente de excavación.		

	EQUIPO
herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
vibro compactador a gasolina (rana)		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos estructurales y arquitectónicos.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 2,10
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación tubería sanitaria 3"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación tubería sanitaria 3" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería 
unión de tubería y accesorios con adhesivo Novafort


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, tubería Novafort 4”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Tubería Novafort 4"	
adhesivo epóxico Novafort			
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (metro lineal) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 2,11
	2. NOMBRE ITEM caja filtro 0,50x0,50x0,50 con grava y tapa

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación caja filtro 0,50x0,50x0,50 con grava, tapa y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para la caja filtro 0,50x0,50x0,50 con grava y tapa.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería 
Construcción de filtro 0,50x0,50x0,50 con grava y tapa


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, caja filtro 0,50x0,50x0,50 con grava y tapa, donde se ubicara en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
ladrillo recocido común		
mortero corriente 2000 psi		
marco y tapa caja inspección cs275				
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por un (unidad) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804962]REDES DE GAS PROPANO – ZONAS COMUNES

[bookmark: _Toc134804963]RED DE BAJA PRESIÓN

	1. ITEM 1,01
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación tubería cobre tipo l (incluye accesorios) 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería cobre tipo l (incluye accesorios) 1/2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador 
Ensamblar y unir la tubería y accesorios tubería cobre tipo l (incluye accesorios) 1/2"	
Soldar con estaño 95,5 cada punto necesario para la continuidad de la tubería.	

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes donde estará la tubería cobre tipo l (incluye accesorios) 1/2", que se distribuirán en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
TUBERIA COBRE TIPO L  1/2" 		
SOLDADURA ESTAÑO 95,5		
pasta fundente estaño							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación accesorio cobre tipo l (incluye accesorios) 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de accesorio cobre tipo l (incluye accesorios) 1/2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador 
Ensamblar y unir la tubería y accesorios tubería cobre tipo l (incluye accesorios) 1/2"	
Soldar con estaño 95,5 cada punto necesario para la continuidad de la tubería.	

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes donde estará la tubería cobre tipo l (incluye accesorios) 1/2", que se distribuirán en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
accesorio cobre tipo l 1/2" 		
soldadura estaño 95,5		
pasta fundente estaño							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,03
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación tubería cobre tipo l 3/4"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería cobre tipo l 3/4" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador 
Ensamblar y unir la tubería y accesorios tubería cobre tipo l 3/4"	
Soldar con estaño 95,5 cada punto necesario para la continuidad de la tubería.	

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes donde estará la tubería cobre tipo l 3/4", que se distribuirán en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
tubería cobre tipo l 3/4"	
SOLDADURA ESTAÑO 95,5		
pasta fundente estaño							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,04
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación accesorio cobre tipo l (incluye accesorios) 3/4"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de accesorio cobre tipo l (incluye accesorios) 3/4" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador 
Ensamblar y unir la tubería y accesorios tubería cobre tipo l (incluye accesorios) 3/4"	
Soldar con estaño 95,5 cada punto necesario para la continuidad de la tubería.	

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes donde estará la tubería cobre tipo l (incluye accesorios) 3/4", que se distribuirán en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
accesorio cobre tipo l 3/4" 		
soldadura estaño 95,5		
pasta fundente estaño							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,05
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación válvula tipo bola gas 1”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de válvula mariposa de corte gas 1" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para las respectivas zonas constructivas.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador 
Ensamblar y unir la tubería y accesorios de válvula tipo bola gas 1"	
Soldar con estaño 95,5 cada punto necesario para la continuidad de la válvula tipo bola gas 1"	

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes donde estará la válvula tipo bola gas 1”, que se distribuirán en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
válvula mariposa de corte gas 1"		
SOLDADURA ESTAÑO 95,5		
pasta fundente estaño									
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos redes de gas y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,06
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación válvula tipo bola gas 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de válvula tipo bola gas 1/2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para las respectivas zonas constructivas.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador 
Ensamblar y unir la tubería y accesorios de la válvula tipo bola gas 1/2"
Soldar con estaño 95,5 cada punto necesario para la continuidad de la válvula tipo bola gas 1/2"

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes donde estará la válvula mariposa de corte gas 1/2", que se distribuirán en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
válvula tipo bola gas 1/2"		
SOLDADURA ESTAÑO 95,5		
pasta fundente estaño									
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos redes de gas y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,07
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación tubería Conduit 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería Conduit 1/2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador 
Ensamblar y unir la tubería Conduit 1/2"	
Soldar con estaño 95,5 cada punto necesario para la continuidad de la tubería.	

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes donde estará la tubería Conduit 1/2" , que se distribuirán en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
tuberia conduit pvc 1/2"	
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 	
soldaura pvc liquida 1/4 gl	
estopa 200 g							
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,08
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación tubería Conduit 3/4"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería Conduit 3/4" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Limpiar tubería con el limpiador 
Ensamblar y unir la tubería y accesorios tubería Conduit 3/4"
Soldar con estaño 95,5 cada punto necesario para la continuidad de la tubería.	

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes donde estará la tubería cobre tipo l 3/4", que se distribuirán en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
tubería Conduit PVC 3/4"	
limpiador para PVC liquida 1/4 gl 	
soldadura PVC liquida 1/4 gl	
estopa 200 g								
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804964]PUNTOS DE GAS

	1. ITEM 2,01
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación cocina (estufa)(bbq)(horno 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación cocina (estufa)(bbq)(horno 1/2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamblar y unir la cocina (estufa)(bbq)(horno 1/2" y demás accesorios para su correcto funcionamiento
	

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes donde estará la tubería cobre tipo l 3/4", que se distribuirán en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
accesorio cobre tipo L 1/2"		
pasta fundente estaño		
SOLDADURA ESTAÑO 95,5		
TUBERIA COBRE TIPO L  1/2" 										
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 2,02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación calentador 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación calentador 1/2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamblar y unir calentador 1/2" y demás accesorios para su correcto funcionamiento
	

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes donde estará la tubería cobre tipo l 3/4", que se distribuirán en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
accesorio cobre tipo L 1/2"		
pasta fundente estaño		
SOLDADURA ESTAÑO 95,5		
TUBERIA COBRE TIPO L  1/2" 										
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804965]MONTAJES GAS DOMESTICOS

	
1. ITEM 3,01
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación m.o. estufa, bbq

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación m.o. estufa, bbq y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamblar, unir la estufa y demás accesorios para su correcto funcionamiento.
	

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes donde estará la estufa, que se distribuirán en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
accesorio estufa ½”
estufa de ½”
pasta fundente estaño		
SOLDADURA ESTAÑO 95,5		
TUBERIA COBRE TIPO L 1/2" 										
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 3,02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación m.o. horno

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Un)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación horno y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de horno demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Ensamblar, unir el horno y demás accesorios para su correcto funcionamiento.
	

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes donde estará el horno, para ubicarlo en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
accesorio horno ½”
horno de ½”
pasta fundente estaño		
SOLDADURA ESTAÑO 95,5		
TUBERIA COBRE TIPO L 1/2" 										
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804966]OBRAS CIVILES 

	1. ITEM No 4,01
	2. NOMBRE ITEM excavación en material común

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación en material común, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra hasta el botadero autorizado por la Entidad responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos 


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques.
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a las vigas de cimentación, dados, foso de ascensores, pozos eyectores y otros de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material pasa 200 en material granular menor al 12%
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 4,02
	2. NOMBRE ITEM Relleno en arena

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por Relleno en arena, de cubrir o colocar material hasta el tope, autorizado por la Entidad responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se analizará el material extraído para volver a reutilizarlo y compactarlo.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a los rellenos dados de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser reutilizado las excavaciones autorizados para rellenar y nivelar el terreno, autorizado por la autoridad competente del medio ambiente.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material para el Relleno en arena
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Relleno con material existente de excavación.		

	EQUIPO
herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
vibro compactador a gasolina (rana)		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos estructurales y arquitectónicos.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804967]INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MONTERREDONDO

[bookmark: _Toc134804968]PRELIMINARES 

	1. ITEM No 1,01
	2. NOMBRE ITEM Excavación mecánica de material común según planos, incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes a sitio autorizado por el ente ambiental autorizado.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación a máquina, el excavar, cargar y retirar la tierra u otros materiales según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques.
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos 

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
IP de material granular tras los muros de contención de 12%
Contenido de material pasa 200 en material granular menor al 12%
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Retroexcavadora (Tipo 220)
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 1,02
	2. NOMBRE ITEM Relleno con base granular compactado b600 compactado al 95% del Proctor modificado de acuerdo con estudio de suelos

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por relleno con base granular compactado b600, de cubrir o colocar material hasta el tope, autorizado por la Entidad responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos, estructurales, eléctricos y de detalle, Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se analizará el material extraído para volver a reutilizarlo y compactarlo.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a los rellenos dados de acuerdo con las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser reutilizado las excavaciones autorizados para rellenar y nivelar el terreno, autorizado por la autoridad competente del medio ambiente.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material para el Relleno en arena
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
BASE GRANULAR B-600					

	EQUIPO
herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
vibro compactador a gasolina (rana)		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos estructurales y arquitectónicos.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 1,03
	2. NOMBRE ITEM: Localización Y Replanteo

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de las áreas, para la adecuación completa de los elementos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes del área donde se ejecutará la obra, mediante levantamiento topográfico.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Durmiente ordinario 0.04 x 0.04 mt 
Estacas clavos y demás elementos
Puntilla común		
				

	11. EQUIPO

Equipo topográfico (nivel de precisión, estación total, plomadas, trípodes, etc)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804969] TABLEROS 

	1. ITEM 2,01
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v. (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de breaker tripolar enchufable 3x30a 120v, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Breaker tripolar enchufable 3x30a 120v			

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1. ITEM 2,02
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de tablero trifásico para 12 circuitos con espacio para totalizador.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de tablero trifásico para 12 circuitos con espacio para totalizador. (incluye aparato, cableado, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) en tubería emt

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de tablero trifásico para 12 circuitos con espacio para totalizador.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de tablero trifásico para 12 circuitos con espacio para totalizador, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Tablero trifásico con puerta - 9 ctos				
							
										
				

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 2,03
	2. NOMBRE ITEM: tablero de fabricación especial (transferencia automática 500a, motorizada con enclavamiento mecánico, de 400-630a 220v)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de tablero de fabricación especial (transferencia automática 500a, motorizada con enclavamiento mecánico, de 400-630a 220v)

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutar y ensamblar los puntos de tablero de fabricación especial.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de tablero de fabricación especial, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
tablero de fabricación especial (transferencia automática 500a, motorizada con enclavamiento mecánico, de 400-630a 220v)											
				

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804970]ACOMETIDAS.

	1. ITEM 3,01
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de acometida en cable de aluminio en 3x350f+1x350n+1x1/0t

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de acometida en cable de aluminio en 3x350f+1x350n+1x1/0t

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, cableado y demás elementos necesarios para la zona constructiva.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica las acometidas para los ductos donde se suministra el cableado eléctrico.
Emplear nivel de precisión para obras eléctricas.
Ejecutarlas acometidas y ensamblar la tubería correspondiente.
Sondeos de cables en las tuberías anteriormente mencionadas.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de acometidas, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Cable Aluminio 350f				
Cable de Aluminio Aislado No 1-0 AWG				
CINTA AISLANTE 122 CAUCHO BAJO VOLTAJ E 600-1000V (7M)				
BORNA TERMINAL 4 AWG				
AMARRE PLÁSTICO  20CMx4,8MM BLANCO				
BORNA DE PONCHAR ESTAÑADA NO. 1/0				
barraje premoldeado para baja tension sumergible 500a-8 puertos				
Electrodo puesta a tierra certificado				
MOLDE Y ACCES, SOLDADURA EXOTERMICA												

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)






[bookmark: _Toc134804971]EQUIPOS

	1. ITEM 4,01
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de planta eléctrica de suplencia parcial para 250kva (incluye base anti vibratoria y accesorios, con cabina insonorizada)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de planta eléctrica de suplencia parcial para 250kva (incluye base anti vibratoria y accesorios, con cabina insonorizada)

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar y ver el estado actual de los equipos necesarios para el proceso constructivo.
Mirar el nivel de combustible y lubricación de los equipos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica la ubicación del equipo para no interferir en los espacios disponibles para las demás actividades constructivas.
Encender los equipos y dejar lubricar unos minutos internamente la máquina, para después utilizarlos en la obra constructiva.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Planta eléctrica de suplencia parcial para 250kVA con base antivibratoria y accesorios, con cabina insonorizada)																												

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 4,02
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de obras civiles para planta eléctrica de 250 kva con cabina insonorizada (incluye ducto de desfogue, almacenamiento de combustible, cargadores de baterías y demás insumos necesarios para su correcto funcionamiento especificados por fabricante)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de obras civiles para planta eléctrica de 250 kva con cabina insonorizada (incluye ducto de desfogue, almacenamiento de combustible, cargadores de baterías y demás insumos necesarios para su correcto funcionamiento especificados por fabricante). 

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar y ver el estado actual de los equipos necesarios para el proceso constructivo.
Revisar y establecer las condiciones del área de instalación del cuarto de la planta eléctrica, garantizando el flujo de personal de mantenimiento y/o reparación


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica la ubicación del equipo para no interferir en los espacios disponibles para las demás actividades constructivas.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Se tendrá que establecer y diseñar el espacio de ubicación de la planta que no será menor a un área de 22 m2. 
El espacio libre del lado del generador no será menor a 1.20 metros para permitirla remoción del equipo cuando sea necesario
Se tendrá una puerta que permita el paso de la planta eléctrica de emergencia y equipos auxiliares para levantarla y moverla. Preferentemente, la puerta estará en un lugar próximo al extremo del eje del generador-motor del lado del generador.
La base sobre la cual se instalará la planta eléctrica será de concreto armado con una resistencia a la compresión, de por lo menos 210 kgs/cm², para evitar la deflexión y prevenir la vibración. Está base deberá estar separada físicamente y tener un en varillado independiente a la estructura que lo rodea a fin de aislar la vibración
La planta eléctrica de emergencia deberá ser instalada con sus correspondientes amortiguadores, para minimizar la vibración que se pueda transmitir a la edificación. 
 En todos los casos la planta eléctrica deberá estar atornillada a la base, sea a través del chasis o los aisladores de vibración, para prevenir deslizamientos. Esto se hará usando tornillos de anclaje o expansión industriales de acero.
Se deberán proveer elementos flexibles que aíslen la vibración entre la planta eléctrica de emergencia y cualquier conexión externa, como son:
a) Tuberías de combustible.
b) Conducto para gases de escape de combustión.
c) Conducto de aire de enfriamiento del radiador.
d) Tuberías para los cables eléctricos, tanto de control como de potencia.

La ventilación del espacio para la planta eléctrica de emergencia deberá:
a) Permitir la entrada de aire suficiente, en calidad y temperatura, para remover el calor irradiado por el motor, el generador y tubería de gases de escape.
b) Garantizar aire limpio para el proceso de combustión del motor.
c) Permitir la entrada de un volumen de aire suficiente para suplir el flujo requerido por el radiador, esto aproximadamente 1.5 veces el área del radiador.
El ducto de salida de aire, tanto en su forma como en su longitud, deberá presentar el mínimo de restricciones al flujo de aire.
El ducto de salida de aire deberá descargar a un área abierta.
El conducto de salida de aire no deberá descargar hacia áreas de flujo peatonal a menos que esté a una altura superior a dos metros.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE y manuales de fabricante de la Planta.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Concreto reforzado 210 
Mortero impermeabilizado
Mampostería
Tejas tipo sándwich
Acero de refuerzo
Puertas metálicas
Todos los necesarios para cumplir con el alcance de la actividad.

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 4,03
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de ups 6 kva

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de ups 6 kva

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar y ver el estado actual de los equipos necesarios para el proceso constructivo.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica la ubicación del equipo para no interferir en los espacios disponibles para las demás actividades constructivas.
Encender los equipos y dejar lubricar unos minutos internamente la máquina, para después utilizarlos en la obra constructiva.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
UPS 6KVA																												

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 4,04
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación de rack de 42 unidades (inclye patch panel, patch cord, regleta, almacenamiento, organizador, servidor)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de obras civiles para planta eléctrica de 150 kva con cabina insonorizada (incluye ducto de desfogue, almacenamiento de combustible, cargadores de baterías y demás insumos necesarios para su correcto funcionamiento especificados por fabricante)

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar y ver el estado actual de los equipos necesarios para el proceso constructivo.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica la ubicación del equipo para no interferir en los espacios disponibles para las demás actividades constructivas.
Encender los equipos y dejar lubricar unos minutos internamente la máquina, para después utilizarlos en la obra constructiva.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cinta aislante caucho bajo voltaje 600-1000v (7m) negra				
CABLE SUAVE Y DURO 2/0 AWG				
ORGANIZADOR HORIZONTAL				
PATCH PANEL 24 PUERTOS				
SWITCH DE 24 PUERTOS				
GABINETE 42 RU																													

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)



[bookmark: _Toc134804972]
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA ELÉCTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (SE INCLUYE TODO EL PROYECTO)

	1. ITEM 5,01
	2. NOMBRE ITE:  suministro e instalación de caja de paso tipo cs-274 para acometidas en baja tensión

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de caja de paso tipo cs-274 para acometidas en baja tensión

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar y ver el estado actual de los equipos necesarios para el proceso constructivo. Seguir norma CODENSA


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica la ubicación del equipo para no interferir en los espacios disponibles para las demás actividades constructivas.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Recebo de 200
Mortero 1:4
Concreto 1:2:4 17,5 MP a (2500 PSI)	
Concreto 1:3:5 14 MP a (2000 PSI)	
Ladrillo tolete común
Marco y tapa caja inspección
Tabla burra 3 m
Terminal campana 4”	tdp corrugado				

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un) ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 5,02
	2. NOMBRE ITE:  suministro e instalación de banco de ductos de 2ø3" pvc tdp corrugado para baja tensión

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de banco de ductos de 2ø3" pvc tdp corrugado para baja tensión

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar y ver el estado actual de los equipos necesarios para el proceso constructivo.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica la ubicación del equipo para no interferir en los espacios disponibles para las demás actividades constructivas


	7. ALCANCE
Cumplir con normas CODENSA

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
ducto eléctrico tdp 3" x3
union pvc 3"
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 
soldaura pvc liquida 1/4 gl
cinta señalización peligro				

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 5,03
	2. NOMBRE ITE:  suministro e instalación de barraje premoldeado para baja tension sumergible 500a-4 puertos .

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
suministro e instalación de barraje premoldeado para baja tension sumergible 500a-4 puertos .

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar y ver el estado de barraje premoldeado para baja tensión sumergible 500a-4 puertos.
Y así mismo al estar en buen estado, proceder con el ensamble del mismo.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica la ubicación del equipo para no interferir en los espacios disponibles para las demás actividades constructivas.
Encender los equipos y dejar lubricar unos minutos internamente la máquina, para después utilizarlos en la obra constructiva.
Iniciar con el ensamble e instalación del barraje.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Barraje Premoldeado para Baja Tensión Sumergible 500A-4 Puertos			

	11. EQUIPO

Herramienta y Equipo Menor (% M.O)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)






[bookmark: _Toc134804973]CERTIFICACION RETIE Y RETILAP

	1. ITEM 6,01
	2. NOMBRE ITE:  certificación RETIE

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(un)

	4. DESCRIPCIÓN
certificación retie, normatividad eléctrica, para instalaciones y verificación de equipos y elementos eléctricos para su correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar y ver el estado de elementos eléctricos, certificando su buen funcionamiento para la infraestructura.
Y así mismo al estar en buen estado, proceder con su respectiva certificación.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar e inspeccionar el estado de toda la parte eléctrico de la zona contrastiva, y así mismo generar el certificado RETIE y RETILAP aprobado. 

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Tener un buen funcionamiento de toda la parte eléctrica.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Tener en cuenta la RETIE.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos Eléctricos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Certificación RETIE

	11. EQUIPO

NO APLICA

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos Eléctricos y planos unifilares.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (un)  ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)



BAÑO SENDEROS

PRELIMINARES

	1. ITEM 1,01
	2. NOMBRE ITEM: Localización Y Replanteo

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de las áreas, para la adecuación completa de los elementos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes del área donde se ejecutará la obra, mediante levantamiento topográfico.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Durmiente ordinario 0.04 x 0.04 mt 
Estacas clavos y demás elementos
Puntilla común		
				

	11. EQUIPO

Equipo topográfico (nivel de precisión, estación total, plomadas, trípodes, etc)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 1,12
	2. NOMBRE ITEM excavación manual en material común

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación manual, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra hasta el botadero autorizado por la Entidad Distrital responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos Alfonso Uribe AUS.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques.
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a las vigas de cimentación, dados, foso de ascensores, pozos eyectores y otros de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Contenido de material pasa 200 en material granular menor al 12%
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1.ITEM No. 1,13
	2. NOMBRE ITEM Relleno en material común

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al conjunto de actividades necesarias para realizar la preparación, procesamiento, colocación y compactación de relleno en material común,  el cual se utilizará para cimentaciones de estructuras, edificaciones y todos los demás rellenos compactados necesarios para realizar las obras señaladas dentro de los planos arquitectónicos, planos estructurales e informe geotécnico

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DELÍTEM
Consultar y verificar recomendaciones del estudio de suelos, de los planos estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios y eléctricos.
Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Asegurar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.
Aprobar y seleccionar el recebo.
Aprobar métodos para colocación y compactación del material.
Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cm o lo recomendado en estudio geotécnico.
Rociar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto de compactación óptima, según estudio geotécnico.
compactar por medio de equipo mecánico, compactador tipo dinapac o similar

	7.ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
Toda fundación deberá ser drenada en forma satisfactoria, y no se deberá colocar ningún material de relleno hasta tanto el nivel de implantación haya sido secado ya listado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
Toda fundación deberá ser drenada en forma satisfactoria, y no se deberá colocar ningún material de relleno hasta tanto el nivel de implantación haya sido secado y alistado.

	 10. MATERIALES
Material de recebo para relleno

	11.EQUIPO
Herramienta menor
Cilindro compactador
Cargador bobcat


	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]  SÍ	NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDA	[image: ]  SÍ	NO

	14 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMADEPAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	 17. OTROS (imágenes, esquemas, etc…)





CIMENTACIONES

	1.ITEM No. 2,03
	2. NOMBRE ITEM: Vigas de cimentación en concreto

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere a la construcción de vigas de cimentación, diseñadas para trasladar entre columnas el 5% de la carga axial de ellas.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Consultar estudio de suelos.
Consultar cimentación en planos estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Verificar excavación y concreto de limpieza.
Verificar localización y dimensiones.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Establecer la ubicación, las dimensiones y características de armado de las vigas.
Colocar separadores y distanciadores que garanticen el embebido del acero durante el vertido del concreto.
Armar la canasta de acero de refuerzo de acuerdo al despiece especificado en los planos de cimentación.
Armar y plomar la formaleta, marcar internamente el nivel de altura que alcanzará el elemento.
Aplicar desmoldante a la formaleta (acpm).
Verter el concreto hasta el nivel indicado.
Vibrar el concreto para eliminar burbujas.
Desencofrar (transcurrido el tiempo correspondiente luego del vertido).
Realizar curado del concreto.

	7.ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
Para la fundida deberá contarse mínimo con dos vibradores para concreto (uno eléctrico y uno a gasolina).
No se debe exagerar el uso del vibrador para evitar que la pasta de la mezcla se salga de la formaleta. 
En el momento de recibir la mezcla de concreto, debe realizarse el ensayo de asentamiento y la toma de los diferentes cilindros para los diferentes ensayos de compresión. tanto este proceso, como la manipulación, curado y traslado de estos elementos debe de realizarse de acuerdo a lo estipulado en la NSR-10.

	ENSAYOS AREALIZAR
NTC 454 concretos
NTC 129 practica para la toma de muestras de agregados
NTC 396 método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto
NTC 550 elaboración y curado de especímenes de concreto de obra
NTC 1377 elaboración y curado de especímenes de concreto para ensayos de laboratorio

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
En el momento de recibir la mezcla de concreto, debe realizarse el ensayo de asentamiento y la toma de los diferentes cilindros para los diferentes ensayos de compresión; tanto este proceso, como la manipulación, curado y traslado de estos elementos debe de realizarse de acuerdo a lo estipulado en la nsr-10.

	10.MATERIALES
Concreto grava común 4000 psi 		
Tabla burra ordinario 0.30 m		
Repisa ordinario		
Planchón ordinario		
Para de clavo		
Puntilla		
Incremento bombeo		

	11.EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO
	13. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMADEPAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1.ITEM No. 2,04
	2. NOMBRE ITEM:  Dados en concreto (Zapatas y Pedestales)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere a la construcción de dados en concreto, diseñados para transmitir las cargas de la estructura que van por las columnas hacia la cimentación, correspondientes a las zapatas y los pedestales en concreto.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Consultar estudio de suelos.
Consultar cimentación en planos estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Verificar excavación y concreto de limpieza.
Verificar localización y dimensiones.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Establecer la ubicación, las dimensiones y características de armado de los dados y zapatas.
Colocar separadores y distanciadores que garanticen el embebido del acero durante el vertido del concreto.
Armar la canasta de acero de refuerzo de acuerdo al despiece especificado en los planos de cimentación.
Armar y plomar la formaleta, marcar internamente el nivel de altura que alcanzará el elemento.
Aplicar desmoldante a la formaleta (acpm).
Verter el concreto hasta el nivel indicado.
Vibrar el concreto para eliminar burbujas.
Desencofrar (transcurrido el tiempo correspondiente luego del vertido).
Realizar curado del concreto.

	7.ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
Para la fundida deberá contarse mínimo con dos vibradores para concreto (uno eléctrico y uno a gasolina).
No se debe exagerar el uso del vibrador para evitar que la pasta de la mezcla se salga de la formaleta. 
En el momento de recibir la mezcla de concreto, debe realizarse el ensayo de asentamiento y la toma de los diferentes cilindros para los diferentes ensayos de compresión. tanto este proceso, como la manipulación, curado y traslado de estos elementos debe de realizarse de acuerdo a lo estipulado en la NSR-10.

	ENSAYOS AREALIZAR
NTC 454 concretos
NTC 129 practica para la toma de muestras de agregados
NTC 396 método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto
NTC 550 elaboración y curado de especímenes de concreto de obra
NTC 1377 elaboración y curado de especímenes de concreto para ensayos de laboratorio

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
En el momento de recibir la mezcla de concreto, debe realizarse el ensayo de asentamiento y la toma de los diferentes cilindros para los diferentes ensayos de compresión; tanto este proceso, como la manipulación, curado y traslado de estos elementos debe de realizarse de acuerdo a lo estipulado en la nsr-10.

	10.MATERIALES
Concreto grava común 4000 psi 		
Tabla burra ordinario 0.30 m		
Repisa ordinario		
Planchón ordinario		
Para de clavo		
Puntilla		
Incremento bombeo		

	11.EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO
	13. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y estructurales. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1.ITEM No. 2,01
	2. NOMBRE Acero de refuerzo

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(KG)

	4. DESCRIPCIÓN
comprende el suministro, corte, figuración, colocación y amarre del refuerzo de acero de 420 mpa instalado según las indicaciones que contienen los planos estructurales.

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DELÍTEM
almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
mantener identificado el hierro en los sitios de almacenamiento
consultar refuerzos de acero en planos estructurales.
verificar medidas, cantidades y despieces.
notificar a la interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie, evitando deformaciones que generen esfuerzos residuales antes de su colocación.
consultar figuración y cuantía de acero en planos estructurales. verificar medidas, cantidades y despieces.
cumplir con las especificaciones de los planos estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
realizar las respectivas cartillas de pedido.
recibo del acero el cual debe cumplir con la figuración que se establece en planos estructurales de despiece.
armada y amarre del acero de refuerzo.
proteger el acero de refuerzo contra sustancias que impidan adherencia con matriz cementante.

	7.	ALCANCE
para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
inspeccionar la concordancia del acero de refuerzo en planos; para tal efecto debe culminarla colocación de refuerzo con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.
verificar acabados para aceptación 

	8. ENSAYOS AREALIZAR
ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTMA370).
ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTMA370).

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
Tener en cuenta las demás indicaciones dadas por el fabricante

	10. MATERIALES
acero fy= 420mpa
alambre negro n°18

	11.EQUIPO
HERRAMIENTAMENOR

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDA	[image: ]SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMADEPAGO
Se medirá y pagará por kilogramo (kg) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos estructurales y arquitectonicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlasasucostoysinqueimpliquemodificacionesy/oadicionesenel plazo y en el
valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)




ESTRUCTURA

	1.ITEM No. 3,01
	2. NOMBRE ITEM: placa de contrapiso

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere a la construcción de la placa de contrapiso en concreto reforzado conforme las resistencias indicadas en los planos y entre los ejes indicados

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Consultar estudio de suelos.
Consultar cimentación en planos estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Verificar excavación y concreto de limpieza.
Verificar localización y dimensiones.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Verificar que las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas se hayan fijado.
Colocar los testeros en los bordes y extender la malla electrosoldada.
Verificar las dimensiones, niveles y bordes de la placa.
Vaciar el concreto con el nivel y espesor indicado.
Vibrar el concreto.
Realizar fraguado de acuerdo a los requerimientos.

	7.ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
los materiales utilizados deberán cumplir con las especificaciones generales, la resistencia del acero y el concreto debe ser la especificada en los planos de construcción.
el suministro y vaciado del concreto ha de ser continuo para evitar juntas en lugares que no han sido aprobados por la interventoría.
las mallas electrosoldadas y el acero de refuerzo utilizado deberán limpiarse con grata metálica, para retirar oxido, mortero, grasa o cualquier otro elemento que a juicio del interventor perjudique la adherencia entre el concreto y el acero.
se debe controlar el curado del concreto durante el fraguado manteniendo la superficie humedecida.

	ENSAYOS AREALIZAR
NTC 454 concretos
NTC 129 practica para la toma de muestras de agregados
NTC 396 método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto
NTC 550 elaboración y curado de especímenes de concreto de obra
NTC 1377 elaboración y curado de especímenes de concreto para ensayos de laboratorio

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
La tolerancia para su recibo a satisfacción, son las indicadas en la nsr-10

	10.MATERIALES
Concreto grava común 4000 psi 		
Tabla burra ordinario 0.30 m		
Repisa ordinario		
Planchón ordinario		
Para de clavo		
Puntilla		
Incremento bombeo		

	11.EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO
	13. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMADEPAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1.ITEM No. 2,03
	2. NOMBRE ITEM: estructuras en concreto de 3000 PSI

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere a la construcción de estructuras en concreto de 3000 PSI

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Consultar estudio de suelos.
Consultar cimentación en planos estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Verificar excavación y concreto de limpieza.
Verificar localización y dimensiones.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Establecer la ubicación, las dimensiones y características de armado 
Colocar separadores y distanciadores que garanticen el embebido del acero durante el vertido del concreto.
Armar la canasta de acero de refuerzo de acuerdo al despiece especificado en los planos de cimentación.
Armar y plomar la formaleta, marcar internamente el nivel de altura que alcanzará el elemento.
Aplicar desmoldante a la formaleta (acpm).
Verter el concreto hasta el nivel indicado.
Vibrar el concreto para eliminar burbujas.
Desencofrar (transcurrido el tiempo correspondiente luego del vertido).
Realizar curado del concreto.

	7.ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
Para la fundida deberá contarse mínimo con dos vibradores para concreto (uno eléctrico y uno a gasolina).
No se debe exagerar el uso del vibrador para evitar que la pasta de la mezcla se salga de la formaleta. 
En el momento de recibir la mezcla de concreto, debe realizarse el ensayo de asentamiento y la toma de los diferentes cilindros para los diferentes ensayos de compresión. tanto este proceso, como la manipulación, curado y traslado de estos elementos debe de realizarse de acuerdo a lo estipulado en la NSR-10.

	ENSAYOS AREALIZAR
NTC 454 concretos
NTC 129 practica para la toma de muestras de agregados
NTC 396 método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto
NTC 550 elaboración y curado de especímenes de concreto de obra
NTC 1377 elaboración y curado de especímenes de concreto para ensayos de laboratorio

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
En el momento de recibir la mezcla de concreto, debe realizarse el ensayo de asentamiento y la toma de los diferentes cilindros para los diferentes ensayos de compresión; tanto este proceso, como la manipulación, curado y traslado de estos elementos debe de realizarse de acuerdo a lo estipulado en la nsr-10.

	10.MATERIALES
Concreto grava común 3000 psi 		
Tabla burra ordinario 0.30 m		
Repisa ordinario		
Planchón ordinario		
Para de clavo		
Puntilla		
Incremento bombeo		

	11.EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO
	13. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMADEPAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1.ITEM No. 3,03
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación de Malla electrosoldada Q7

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(KG)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación de la malla electrosoldada para placas de contrapiso, entrepiso o cubierta, según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. La malla electrosoldada se utilizará como refuerzo de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto o como refuerzo principal de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría. Las mallas deberán cumplir con lo especificado en las normas NTC 1925 y NTC 2310.
Para la colocación y anclajes de las mallas electrosoldadas deberá cumplirse todos los requisitos establecidos en las NSR 2010

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
Mantener identificado el hierro en los sitios de almacenamiento
Consultar refuerzos de acero en planos estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces.
Notificar a la interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie, evitando deformaciones que generen esfuerzos residuales antes de su colocación.
Consultar figuración y cuantía de acero en planos estructurales. verificar medidas, cantidades y despieces.
Cumplir con las especificaciones de los planos estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
Realizar las respectivas cartillas de pedido.
Recibo del acero el cual debe cumplir con la figuración que se establece en planos estructurales de despiece.
Armada y amarre del acero de refuerzo.
Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que impidan adherencia con matriz cementante.
Almacenar las mallas electrosoldadas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
Mantener identificado el hierro en los sitios de almacenamiento
Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces. 
Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.
Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a separaciones, diámetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro. 
Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.
Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.

	7.	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
Inspeccionar la concordancia del acero de refuerzo en planos; para tal efecto debe culminarla colocación de refuerzo con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.
Verificar acabados para aceptación

	8. ENSAYOS AREALIZAR
ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTMA370).
ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTMA370).

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
Tener en cuenta las demás indicaciones dadas por elfabricante

	 10. MATERIALES
Malla electrosoldada
Alambre negro n°18

	11.EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]       SÍ	NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDA	[image: ]         SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por kilogramo (kg) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlasasucostoysinqueimpliquemodificacionesy/oadicionesenel plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1.ITEM No. 3,04
	2. NOMBRE ITEM: Estructura metálica – viga IPE 220

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(KG)

	4. DESCRIPCIÓN
Corresponde al suministro e instalación de las estructuras metálicas en perfiles tipo C, tipo Z, perfil I, perfil tipo cajón, etc. con sus correspondientes elementos de ensamble y conexión (pernos, tensores, platinas, etc.), requeridos para el ensamble, fijación estabilidad y adecuado funcionamiento de la estructura. La estructura debe entregarse con protección anticorrosiva y acabada en esmalte. El ítem incluye la, revisión y verificación de dimensiones reales en obra de los elementos metálicos, de concreto o mampostería que sean la base para la fabricación, armado, ensamble y montaje de la estructura

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
Mantener identificado los elementos estructurales en los sitios de almacenamiento
Consultar refuerzos de acero en planos estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces.
Notificar a la interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar detalles de Planos Estructurales, y arquitectónicos.
Elaborar planos de taller previa verificación de medidas requeridas para la fabricación y montaje.
Supervisar durante la fabricación en planta todos los procesos (corte, cepillado, soldadura, etc).
Terminado el trabajo de planta, aplicar una capa de anticorrosivo del tipo especificado y transportar a la obra.
Proceder al montaje, previa verificación topográfica de los puntos de arranque de la estructura, realizando todos los anclajes, empalmes y trabajos que sean necesarios para el ensamble y estabilidad de la estructura, manteniendo todas las medidas de prevención relacionadas con la manipulación de elementos pesados en altura, manejo de equipos eléctricos de alta demanda de energía como los soldadores, control de ruido y residuos de construcción, etc. Controlar alineación y plomos de todos los componentes.
Inspeccionar soldaduras y fijaciones.
Limpiar, resanar y aplicar la segunda capa de anticorrosivo y la pintura de acabado

	7.	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
Inspeccionar la concordancia del acero en planos
Verificar acabados para aceptación

	8. ENSAYOS AREALIZAR
ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTMA370).
ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTMA370).

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
Tener en cuenta las demás indicaciones dadas por el fabricante

	 10. MATERIALES
Perfilería estructural tipo perlín de lámina de los calibres indicados en los planos del proyecto.
Vigas IPE
Soldadura con electrodo E60H.
Anticorrosivo y pintura esmalte del tipo indicado en los planos

	11.EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]       SÍ	NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDA	[image: ]         SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por kilogramo (kg) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlasasucostoysinqueimpliquemodificacionesy/oadicionesenel plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1.ITEM No. 3,04
	2. NOMBRE ITEM: Estructura metálica – PERFIL PHR  C -120 X60 - Cal. 18 (1.2 MM.)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(KG)

	4. DESCRIPCIÓN
Corresponde al suministro e instalación de las estructuras metálicas en perfiles tipo C, tipo Z, perfil I, perfil tipo cajón, etc. con sus correspondientes elementos de ensamble y conexión (pernos, tensores, platinas, etc.), requeridos para el ensamble, fijación estabilidad y adecuado funcionamiento de la estructura. La estructura debe entregarse con protección anticorrosiva y acabada en esmalte. El ítem incluye la, revisión y verificación de dimensiones reales en obra de los elementos metálicos, de concreto o mampostería que sean la base para la fabricación, armado, ensamble y montaje de la estructura

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
Mantener identificado los elementos estructurales en los sitios de almacenamiento
Consultar refuerzos de acero en planos estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces.
Notificar a la interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar detalles de Planos Estructurales, y arquitectónicos.
Elaborar planos de taller previa verificación de medidas requeridas para la fabricación y montaje.
Supervisar durante la fabricación en planta todos los procesos (corte, cepillado, soldadura, etc).
Terminado el trabajo de planta, aplicar una capa de anticorrosivo del tipo especificado y transportar a la obra.
Proceder al montaje, previa verificación topográfica de los puntos de arranque de la estructura, realizando todos los anclajes, empalmes y trabajos que sean necesarios para el ensamble y estabilidad de la estructura, manteniendo todas las medidas de prevención relacionadas con la manipulación de elementos pesados en altura, manejo de equipos eléctricos de alta demanda de energía como los soldadores, control de ruido y residuos de construcción, etc. Controlar alineación y plomos de todos los componentes.
*Dimensiones:
En aquellos casos en que a la instalación de los elementos metálicos le precedan otros trabajos como rosca, apoyos en concreto o similares, se verificarán en obra las dimensiones de la instalación, permitiendo los ajustes necesarios en planta. 
*Esquinas y filos:
En áreas de trabajo metálico expuesto se esmerarán los alineamientos y niveles de los elementos. 
En caso de no existir aclaraciones específicas los filos tendrán un radio aproximado de 1mm. 
El acero estructural, puede ser cortado a la llama, siempre que se obtenga una superficie lisa, libre de muescas 
y grietas y se obtenga un perfil exacto mediante el empleo de una perfiladora mecánica.
Corte a la llama
El corte de llama manual (a pulso) se debe hacer únicamente cuando sea autorizado en las especificaciones particulares. La llama cortante deberá ser ajustada y manipulada de modo que se evite cortar más allá (hacia adentro) de las líneas prescritas. Las muescas, grietas y asperezas superficiales que no excedan de cinco milímetros (5 mm) de profundidad, pueden ser eliminadas por cepillado o esmerilado. Los defectos en bordes cortados con llama, no deberán ser reparados mediante soldadura, excepto cuando así se indique en las especificaciones particulares. Se pueden reparar con este método muescas o ranuras ocasionales con una profundidad menor de diez milímetros (10mm), en aquellos tipos de acero estructural considerados como soldables de acuerdo a las normas ASTM, para el acero de que se trate. La soldadura terminada se debe esmerilar para dejarla lisa y pareja con la superficie contigua.
Ajuste para el empernado: Las superficies de metal que entren en contacto, se deberán limpiar antes del montaje. Las partes de un miembro, se deberán montar bien aseguradas y firmemente unidas con pernos antes de empezar el escariado. Las piezas montadas se deben separar, si es necesario, para la remoción de rebabas y virutas producidas por el escariado. Todos los miembros deberán estar libres de torceduras, dobladuras y otras deformaciones.
Soldadura: La soldadura se deberá hacer de acuerdo con las prácticas más modernas y cumpliendo los requisitos aplicables de AWS, D1.1, excepto cuando se disponga en otra forma en los planos o disposiciones especiales. Los planos deberán indicar claramente el sitio, tipo, tamaño y amplitud de todas las soldaduras distinguiéndose, además, claramente entre las de taller y las que se deben hacer en obra. El Constructor, deberá someter a la aprobación del Interventor, con anterioridad al inicio del trabajo, los procedimientos propuestos para soldadura, que llevará a cabo tanto en el taller como en la obra. Las soldaduras no se deberán hacer cuando las superficies estén mojadas o expuestas a la lluvia, viento fuerte o cuando los soldadores estén expuestos a condiciones inclementes del tiempo, Las soldaduras no se deben exceder de las especificadas en los planos, ni deben ser cambiadas sus localizaciones sin la aprobación expresa del Interventor. Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas serán tan rígidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde se 
indicaran tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rígidos podrán ser soldadas a criterio del fabricante. Las soldaduras a emplear serán del tipo E60XX y E70XX.
*Fijaciones:
Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que serán perfectamente continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible.
*Anclas y empotramientos:
Se proveerá los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos metálicos. Los envíos serán coordinados con otros trabajos en obra como áreas de soporte en concreto o similares. Las superficies de apoyo en permanente contacto se limpiarán antes que los elementos sean unidos.
*Miscelánea: Se proveerá la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metálicos a las áreas de estructura en concreto, o mampostería incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, tornillería, varillas, ganchos, anclas de expansión, y otros elementos requeridos.
*Todas las partes de los elementos serán cuidadosamente fijadas como se especifica en los diseños y detalles del montaje.

*Ensamble: Los elementos llegarán a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de ensamble en la obra. Las unidades llegarán marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalación.
*Instalación:
La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo a los niveles y ejes generales de la obra. Los anclajes se ejecutarán de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos.
*Conexiones 
Los conectores se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas. Se ejecutarán en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limarán las juntas, para recibir los recubrimientos y acabados
*Pintura: 
Preparación de la superficie: Las superficies de metal a pintarse, incluyendo las galvanizadas, se deberán limpiar perfectamente, quitando el polvo, óxido, las escamas sueltas de laminado, escamas de soldadura, suciedad, aceite o grasa y otras sustancias extrañas. A menos que la limpieza se efectúe por medio de chorro de arena, debe neutralizarse toda el área de soldadura con un agente químico apropiado y debe lavarse bien con agua, antes de principiar la limpieza.
Para evitar la oxidación de un área limpiada, previa a su pintura, aquella debe ser suficientemente pequeña. 
Si las superficies que ya se han limpiado se oxidan antes de aplicarles la pintura, el Constructor deberá limpiarlas de nuevo, por su propia cuenta. La primera mano de pintura deberá aplicarse a superficies completamente libres de oxidación. La limpieza se deberá efectuar con abrasivos (chorro de arena o de limaduras de acero), vapor o disolventes, según se indique en los documentos del proyecto. Se utilizarán cepillos de alambres manuales o mecánicos, herramientas de raspado manual o papel de lija, para remover todo el polvo, herrumbre suelta y escamas de laminado o la pintura que no esté firmemente adherida a las superficies metálicas.
Todas las superficies galvanizadas que han de pintarse, se deberán limpiar primero mediante el lavado con un disolvente de espíritu mineral, para remover cualquier aceite, grasa o material extraño al recubrimiento galvanizado.
Aplicación de pintura de taller: La estructura de acero deberá ser pintada con dos (2) manos de pintura de taller, después de que haya sido aceptada, y antes de su envío. Las superficies que vayan a quedar en contacto entre sí en el campo, deben recibir una (1) mano de pintura en el taller, excepto los empalmes principales para cordones de armadura y los empalmes grandes de vigas armadas que involucren múltiples espesores de metal, en cuyo caso la mano de pintura de taller dificultaría el montaje. Las superficies de contacto en el campo que no hayan sido pintadas con una (1) mano de pintura de taller, deben recibir una (1) mano de laca u otro recubrimiento protector aprobado.
No se deben pintar las superficies que vayan a estar en contacto con el concreto.
El acero estructural que vaya a ser soldado, no se debe pintar antes de que la soldadura haya sido completada. 
El acero que se vaya a soldar solamente en el taller y seguidamente haya de unirse con pernos en el campo, deberá recibir dos (2) manos de pintura después que se haya terminado la soldadura de taller. El acero que vaya a ser soldado en el campo, deberá recibir una (1) mano de aceite de linaza hervido o de otro recubrimiento protector aprobado, después que se haya completado la soldadura y montaje en el taller.
Limitaciones: No se debe aplicar pintura cuando la temperatura del acero pase de treinta y ocho grados centígrados (38º C), cuando haya niebla, cuando esté lloviznando o lloviendo, o la humedad relativa del aire exceda de ochenta y cinco por ciento (85%), o cuando la temperatura del aire sea inferior a cinco grados centígrados (5º C). No se deberá aplicar pintura sobre superficies húmedas o sobre superficies tan calientes 
que produzcan ampollas en la pintura o una película porosa de la misma
Almacenamiento: El acero se debe almacenar sobre plataformas o sobre largueros por encima del suelo y se debe proteger, tanto como sea posible, de la exposición a condiciones que produzcan oxidación u otro deterioro superficial. Las vigas de alma llena y las vigas armadas, se deberán colocar con el alma vertical y deberán ser apuntaladas. Los miembros largos, tales como columnas y cordones, se deberán apoyar sobre largueros colocados lo suficientemente cerca para evitar daños por deflexión 
Inspeccionar soldaduras y fijaciones.
Limpiar, resanar y aplicar la segunda capa de anticorrosivo y la pintura de acabado

	7.	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
Inspeccionar la concordancia del acero en planos
Verificar acabados para aceptación
Este trabajo consiste en el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesaria para la construcción, transporte, instalación completa y pintura de estructura en perfil de acuerdo con los diseños, alineamientos, cotas y dimensiones indicadas en planos. Constará de las actividades de transporte, izado, colocación y fijación final de la estructura, cumpliendo estrictamente las especificaciones del diseño estructural y las observaciones del INTERVENTOR.

	8. ENSAYOS AREALIZAR
ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTMA370).
ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTMA370).

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
Tener en cuenta las demás indicaciones dadas por el fabricante

	 10. MATERIALES
Perfilería estructural tipo perlín de lámina de los calibres indicados en los planos del proyecto.
Vigas IPE
Soldadura con electrodo E60H.
Anticorrosivo y pintura esmalte del tipo indicado en los planos

	11.EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]       SÍ	NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDA	[image: ]         SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por kilogramo (kg) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlasasucostoysinqueimpliquemodificacionesy/oadicionesenel plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

	1. ITEM 4,01
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación Tubería PVC-P RDE 21 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P ½” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p ½”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría ½”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cinta teflon		
codo PVC-P 1/2		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P RDE 21 ½”				


	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 4,02
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación tuberia pvc-p rde 21 3/4"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P 3/4” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p ½”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría 3/4”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cinta teflon		
codo PVC-P 3/4		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P RDE 21 .3/4”				


	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 4,03
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación tuberia pvc-p rde 21 1"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P  1” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p ½”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría 1”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cinta teflon		
codo PVC-P 1”		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P RDE 21 . 1”				


	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 4,04
	2. NOMBRE ITEM: Suministro e instalación tuberia pvc-p rde 21 1 1/2"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P  1” y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador pvc-p 1 ½”

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría 1 1/2”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cinta teflon		
codo PVC-P 1 1/2”		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldaura pvc liquida 1/4 gl		
TUBERIA PVC-P RDE 21 . 1 1/2”				


	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 4,2
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación Orinal Fluxometro  (incluye grifería)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4. DESCRIPCIÓN
Se considera como ítem de obra el montaje de aparatos sanitarios, la mano de obra requerida para la colocación y empalme a las redes tanto de suministro como de desagües de los diferentes aparatos hidrosanitarios según el diseño arquitectónico e hidráulico. Los aparatos a instalar tendrán que contar con la previa aprobación por parte de la dirección arquitectónica.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Los aparatos serán suministrados por el contratista con los diferentes tipos de griferías a instalar en cada uno de los aparatos. 
Esta actividad incluirá por cuenta del contratista los elementos de conexión como son: acoflex, grapas para muro adaptadores sifón para muro y bridas para sanitario.
Se debe fijar al muro, al mesón o al piso según sea el caso el aparato que se desea instalar, verificando que su posición corresponda con los detalles arquitectónicos. Para el caso de los sanitarios se debe usar una brida de fijación y no usar mortero. 
Posteriormente se continuará con la respectiva conexión de los aparatos a la red de desagües, comprobando el sello en todos los elementos utilizados, así como en el punto de conexión. 
Una vez conectado el desagüe se procede con la instalación de la grifería y la realización de la conexión entre el punto hidráulico y el aparato, comprobando el sello en todos los elementos utilizados, así como en el punto de conexión.
Una vez se haya realizado la instalación completa de cada aparato este deberá quedar en servicio. 
La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento constructivo y en general la ejecución total del trabajo.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría 1 1/2”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El contratista deberá realizar el montaje de los aparatos sanitarios de acuerdo con la norma NTC 1500, en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante. 
La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

	10. MATERIALES
AGUA 
CEMENTO BLANCO NARE 
ORINAL FLUXOMETRO
GRIFERIA
DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION


	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida 
será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato e incluye: 
Materiales 
Equipos y herramientas. 
Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra. 
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM 4,3
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación Sanitario Fluxometro  (incluye grifería)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4. DESCRIPCIÓN
Se considera como ítem de obra el montaje de aparatos sanitarios, la mano de obra requerida para la colocación y empalme a las redes tanto de suministro como de desagües de los diferentes aparatos hidrosanitarios según el diseño arquitectónico e hidráulico. Los aparatos a instalar tendrán que contar con la previa aprobación por parte de la dirección arquitectónica.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Los aparatos serán suministrados por el contratista con los diferentes tipos de griferías a instalar en cada uno de los aparatos. 
Esta actividad incluirá por cuenta del contratista los elementos de conexión como son: acoflex, grapas para muro adaptadores sifón para muro y bridas para sanitario.
Se debe fijar al muro, al mesón o al piso según sea el caso el aparato que se desea instalar, verificando que su posición corresponda con los detalles arquitectónicos. Para el caso de los sanitarios se debe usar una brida de fijación y no usar mortero. 
Posteriormente se continuará con la respectiva conexión de los aparatos a la red de desagües, comprobando el sello en todos los elementos utilizados, así como en el punto de conexión. 
Una vez conectado el desagüe se procede con la instalación de la grifería y la realización de la conexión entre el punto hidráulico y el aparato, comprobando el sello en todos los elementos utilizados, así como en el punto de conexión.
Una vez se haya realizado la instalación completa de cada aparato este deberá quedar en servicio. 
La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento constructivo y en general la ejecución total del trabajo.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua fría 1 1/2”, donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El contratista deberá realizar el montaje de los aparatos sanitarios de acuerdo con la norma NTC 1500, en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante. 
La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. 
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

	10. MATERIALES
AGUA 
CEMENTO BLANCO NARE 
SANITARIO FLUXOMETRO
GRIFERIA
DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION


	11. EQUIPO
herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida 
será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato e incluye: 
Materiales 
Equipos y herramientas. 
Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra. 
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




MAMPOSTERIA Y MUROS LIVIANOS

	1.ITEM No. 3,01
	2. NOMBRE ITEM: Mamposteria en bloque Suelo Cemento

	3. UNIDADDEMEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
esta especificación se refiere a la construcción de muros en bloque Suelo Cemento Ecológico, según ubicación dada en los planos de detalles arquitectónicos, los cuales deben cumplir con las dimensiones y detalles constructivos que se indican en los planos.

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar norma NSR 10(D4.5.10)
consultar planos arquitectónicos.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
los bloques se humedecerán antes de colocarse y se pegarán con mortero de cemento y arena en proporción 1:4, los resanes se harán con mezcla húmeda en la misma proporción.
para la construcción de los muros de mampostería el contratista deberá utilizar mano de obra calificada, provista de las herramientas y guías necesarias para el control de alineamiento, nivelación y plomo de los muros.
cada bloque debe colocarse sobre una capa uniforme de mortero de pega no mayor de 1,5cm, que hará junta horizontal, debidamente alineado, nivelado e hilado. a los extremos de los bloques también se les debe colocar una capa uniforme de mortero de pega no mayor de 1,5cm, que conformará la junta vertical; posteriormente se procede con la segunda hilada de bloques construida en la misma forma, haciendo traba de por lo menos media unidad cuidando que se coloque suficiente mortero para la junta horizontal. una vez que el mortero de las juntas haya fraguado hasta el punto de tomar las huellas de los dedos, se repasarán las juntas para obtener el acabado requerido para su posterior revoque.
las hiladas que conforman el muro deben colocarse bien alineadas y plomadas.
si los muros que se cruzan no pueden construirse simultáneamente, se deben proveer trabas en el primero que se construya. si es necesario enlazar el muro nuevo con el antiguo, se debe practicar en este una regata del ancho de un bloque o ladrillo y de profundidad igual por lo menos a la mitad de su espesor.
cada cuatro hiladas según detalles estructurales para elementos no estructurales mostrados en los planos, se deben colocar dentro del mortero de pega 2 varillas de ø 4 mm; los anclajes, columnetas y cintas en concreto se pagarán en el ítem respectivo.
debe evitarse hasta donde sea posible tener que romper los muros ya construidos para insertar tuberías y anclajes. en los remates de los muros contra las estructuras de concreto se deben dejar dilataciones que se llenaran con cortes de láminas de poliestireno de baja densidad.

	7.ALCANCE
para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
los medios bloques serán cortados en la obra por medios mecánicos, no se aceptan bloques cortados con palustre.
tolerancias constructivas para muros de mampostería, tabla d 4.2 de la nsr-10
se revisarán el plomo como los alineamientos de los muros, así como las escuadras

	8. ENSAYOS A REALIZAR

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
para morteros de pega y unidades de mampostería consultar el título d 3.8 “evaluación y aceptación de mampostería” de la NSR-10.

	MATERIALES
Bloque Suelo Cemento Ecológico
Cemento gris
Agua
Arena de peña cernida
Cemento Blanco
Componente de Tierra para pega
Grafil
Impermeabilizante

	11.EQUIPO
Cortadora de ladrillo
Herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDA	[image: ]SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMADEPAGO
se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
en caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1.ITEM No. 12,02
	2. NOMBRE ITEM Mortero impermeabilizado

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al suministro y aplicación de pañete impermeabilizado para recubrir muros sometidos a humedad permanente. Se debe aplicar en los muros indicados en los planos y/o por el interventor.

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
los pañetes se realizarán en el momento en que la levantada del muro esté totalmente terminada y se hayan verificado el plomo y escuadra del mismo; adicionalmente, deben estar instaladas todas las tuberías (eléctrica, hidrosanitaria y de cualquier otra especialidad)
se utilizará mortero en proporción 1:3; por ser pañete impermeabilizado, a la mezcla debe agregársele integralmente un aditivo del tipo sika 1, o similar, siguiendo las recomendaciones indicadas por el proveedor del producto. el pañete deberá tener un espesor máximo de 2,0cms, el contratista deberá tomar plomos y escuadras para trazar maestras en la totalidad del área antes de iniciar la actividad, de tal forma que se garantice una superficie uniforme. se afinará con llana de madera.
la actividad se realizará en dos etapas, en una primera se hará un llenado inicial en toda el área a pañetar y posteriormente se recorrerá la superficie sobre las maestras con boquillera para remover el exceso y en la segunda etapa, realizada unas horas después, se terminará de llenar y se repetirá la actividad anterior con boquillera y llana de madera. no se aceptarán juntas de construcción visibles. el contratista deberá tomar las precauciones del caso, retirando del piso todo el mortero suelto caído como consecuencia del llenado de la placa.
el pañete que se detecte no adherido a los muros, que no quede a nivel, hilado, a plomo, o a escuadra debe repetirse.
el contratista garantizará la adherencia del mortero tomando con anterioridad las medidas necesarias para lograrlo. a las pantallas y muros de contención que vayan a ser pañetadas, se les debe amarrar sobre su superficie una malla electrosoldada de bajo calibre y luego en una primera etapa safarriar dicha área, 12 horas después se harán los llenados requeridos de acuerdo con las maestras trazadas, recorre la superficie con boquillera metálica para quitar el exceso y afinar con llana de madera.
para estas actividades no se permiten abultamientos que no garanticen superficies homogéneas con los pañetes ya construidos. la elaboración de dilataciones o goteras bajo placas ya pañetadas se realizarán paralelamente con esta actividad.
los materiales deben ser trasegados por el contratista, desde los puntos de acopio hasta las zonas de construcción.
el mortero ya mezclado (dosificado con la resistencia adecuada), será suministrado por el contratista. es responsabilidad del contratista el trasiego desde la zona de mezclado hasta la pluma, cargarlo en los baldes, recibirlos y trasegarlos en cada piso. es responsabilidad del contratista el trasiego del ladrillo desde la zona del almacenamiento o corte hasta la pluma, cargarlo en los baldes, recibirlos y trasegarlos en cada piso. el trasporte vertical será por cuenta del contratista, mediante el plumero, o la torre grúa. todo el escombro o sobrante producido por la ejecución de esta actividad deberá ser trasladado por el mismo operario a los puntos de acopio dispuestos en cada piso, para ser retirado de la obra posteriormente. esta actividad incluye los costos de la mano de obra por filos, dilataciones, goteros, etc que se requieran. no se pagarán lineales, todas las medidas se tomarán y acumularán por el área real.

	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8.	ENSAYOS AREALIZAR

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
Pañetes verificados a plomo y nivel
Superficie de pañetes perfectamente lisos, sin ondulaciones
Superficies a escuadra

	MATERIALES
mortero 1:3 
sika 1

	EQUIPO
Herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





PISOS Y BASES





[bookmark: _Toc134804974]VIAS DE ACCESO Y SENDEROS

[bookmark: _Toc134804975]PRELIMINARES

	1. ITEM 1,01
	2. NOMBRE ITEM: Localización Y Replanteo

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de las áreas, para la adecuación completa de los elementos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes del área donde se ejecutará la obra, mediante levantamiento topográfico.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Durmiente ordinario 0.04 x 0.04 mt 
Estacas clavos y demás elementos
Puntilla común		
				

	11. EQUIPO

Equipo topográfico (nivel de precisión, estación total, plomadas, trípodes, etc)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804976]ESTRUCTURAS PARA SENDEROS.  2,01 AL 2,05

	
1. ITEM 2,01 AL 2,05
	2. NOMBRE ITEM: Sendero en gravilla 0.7m ancho, espesor 0.05m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(Ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Construcción y adecuación de los Senderos en gravilla 0.7m ancho, espesor 0.05m, ya sea para el mirador, vivero, sentidos camping 7, camping 8 y el suacie.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de acceso y senderos



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes del área donde se ejecutará la obra, mediante levantamiento topográfico.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Durmiente ordinario 0.04 x 0.04 mt 
Estacas clavos y demás elementos
Puntilla común
gravilla de rio 3/4"		
				

	11. EQUIPO

Equipo topográfico (nivel de precisión, estación total, plomadas, trípodes, etc)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)






[bookmark: _Toc134804977]VIAS DE ACCESO

	
1. ITEM 3,01
	2. NOMBRE ITEM: Estabilización química de bases granulares con polímero sintético y ecológico para vía de acceso

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN
Estabilización química de bases granulares con polímero sintético y ecológico para vía de acceso.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de acceso y senderos



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes del área donde se ejecutará la obra, mediante levantamiento topográfico.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
cemento gris		
agua		
polímero sintético y ecológico para estabilización química de bases granulares						

	11. EQUIPO

Equipo topográfico (nivel de precisión, estación total, plomadas, trípodes, etc)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (m3) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804978]MIRADOR – LA PAILA

[bookmark: _Toc134804979]PRELIMINARES

	
1. ITEM 1,01
	2. NOMBRE ITEM: Localización Y Replanteo

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de las áreas, para la adecuación completa de los elementos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes del área donde se ejecutará la obra, mediante levantamiento topográfico.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Durmiente ordinario 0.04 x 0.04 mt 
Estacas clavos y demás elementos
Puntilla común		
				

	11. EQUIPO

Equipo topográfico (nivel de precisión, estación total, plomadas, trípodes, etc)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804980] CIMENTACION

Suministro e instalación de concreto de limpieza fc=15 Mpa e=0.05m
	
1. ITEM No 2,02
	2. NOMBRE ITEM CONCRETO DE LIMPIEZA 15 Mpa, e.prom=0.05 mt,

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN

Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno.

Corresponden a concreto de limpieza 2,000 PSI de base o apoyo de la cimentación construir sobre el terreno como sustitución o reemplazo. El concreto de limpieza debe garantizar la resistencia y demás requerimientos indicados en los planos estructurales y recomendaciones de estudios de suelos en su análisis unitario debe considerar todos los costos de acarreo que sean necesarios.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Excavación preliminar y cereo de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques.
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Verificar el estudio de suelos otorgado por Alfonso Uribe S y CÍA.
Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista
Limpiar fondo de la excavación.
Retirar materias orgánicas.
Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.
Verificar cotas inferiores de cimentación

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos para concreto (NSR 2010)

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Concreto 2000 PSI G.C
Materiales para la correcta ejecución del ítem.

	EQUIPO
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR VIGENTE.
Normas técnicas aplicables.
Normas de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables 
Seguir recomendaciones de interventoría.
Estudio de suelos Alfonso Uribe S.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles
NTC 550

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cúbico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
e)     Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…





	1. ITEM No 2.03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de concreto ciclópeo fc= 17.5 Mpa

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere al concreto que debe ser vaciado en la formaleta del concreto ciclópeo que va contra la subrasante en las zonas de elementos estructurales de cimentación, con el fin de cumplir con las especificaciones según las indicaciones dadas en los planos estructurales y de esta forma garantizar la integridad y los niveles de óptimos de resistencia.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Excavación preliminar y cereo de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques.
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Verificar el estudio de suelos otorgado por Alfonso Uribe S y CÍA.
Antes de comenzar la colocación del concreto ciclópeo, el ingeniero de suelos deberá aprobar el suelo de fundación.
El fondo de la excavación debe encontrarse limpio de cualquier material suelto que no le permita desempeñar las funciones al concreto de mejoramiento de la cimentación.
La mezcla de concreto ciclópeo tendrá una resistencia a la compresión de 17 MPa, medida a los 28 días y tendrá un porcentaje de 40 % de media zonga.
El espesor de este concreto dependerá de las especificaciones del plano estructura.
El concreto ciclópeo no se considera parte de la cimentación inferior al acero de refuerzo.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	ENSAYOS A REALIZAR
Ensayo de resistencia a la compresión INV-E-410-07

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Concreto 3000 PSI G.C
Piedra media zonga
Materiales para la correcta ejecución del ítem.

	EQUIPO
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Estudio de suelos Alfonso Uribe S.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles
NTC 550

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cúbico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 2.04
	2. NOMBRE ITEM PEDESTALES, concreto 28 Mpa

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN

Estos ítems corresponden a la construcción de pedestales en concreto reforzado de 4000 PSI. Se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones, detalles y especificaciones de resistencia consignados en los planos estructurales. La actividad incluye el suministro y armado de la formaleta, y el vaciado curado y retiro de la formaleta cuando las condiciones de resistencia lo permitan Se deberán tener en cuenta en todas las indicaciones sobre concreto, formaleta y acero de refuerzo establecidas en las normas técnicas aplicables y en la sección de generalidades sobre estructuras de concreto.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Excavación preliminar y cereo de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Consultar detalles de armado y figuración en Planos Estructurales.
Verificar cotas y alineamiento, refuerzo instalado, localización y estado de la formaleta, controlando tolerancias para el recubrimiento del acero.
Asegurar, nivelar y plomar formaletas
Preparar y Colocar concreto de acuerdo a lo indicado en las normas, prestando especial atención a la labor de vibrado y compactación del concreto para evitar defectos de apariencia y construcción.
Verificar niveles finales de vaciado.
Retirar formaletas cuando las condiciones de fraguado lo permitan.
Inspeccionar e iniciar el proceso de curado

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	ENSAYOS A REALIZAR
Asentamiento (ICONTEC 396)
Características de los agregados
Método para ensayos de cilindros de concreto a la compresión. (designación C-39 de la ASTM o ICONTEC 550 y 673).

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Concreto 4000 PSI G.C
Materiales para la correcta ejecución del ítem.

	EQUIPO
Formaleta
Vibrador a gasolina
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR VIGENTE.
Normas técnicas aplicables.
Normas de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables 
Seguir recomendaciones de interventoría.
Estudio de suelos Alfonso Uribe S.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles
NTC 550

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cúbico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1.ITEM No. 2,05
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de acero para pedestales fy= 420 Mpa

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al suministro e instalación de láminas de acero para construcción de fachada flotante

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Revisar el estado del acero antes de instalar.
Disponer y unir las láminas de acero de acuerdo a las especificaciones estipuladas por el especialista, la instalación debe coincidir con el diseño arquitectónico.

	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8.	ENSAYOS AREALIZAR

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

	10. MATERIALES
Acero de Refuerzo 6000 PSI	
alambre negro n°18 	

	11. EQUIPO
Herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





[bookmark: _Toc134804981]ESTRUCTURA

	
1. ITEM No 3.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x90 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 40 x 90 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 3.02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x190 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 40 x 190 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 3.03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 40 x 80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 3.04
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x300 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 40 x 90 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 3.05
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 20x90 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 20 x 90 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1.ITEM NO 3,06
	2. NOMBRE ITEM Piso en Madera Inmunizada Vacio Presion 16kg/m3 en listones ESP 2cm x 14cm (comprende Lasur y Pintura Antideslizante base Agua Incolor Mate, 2 tornillos 4mm x 45 mm , galvanizados en caliente, por unión)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
ESTA ESPECIFICACIÓN SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN MADERA INMUNIZADA, COLOCACIÓN SEGÚN PLANOS DE DETALLE. LA CONSTRUCCIÓN DEBE CUMPLIR CON LAS DIMENSIONES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS QUE SE INDICAN EN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN.
VERIFICAR LOTES DE FABRICACIÓN PARA GARANTIZAR TEXTURAS Y COLORES UNIFORMES.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
SE DEBE APROBAR UNA MUESTRA INSTALADA EN SITIO DONDE SE VERIFICA LA CONCORDANCIA CON LA REFERENCIA O COLOR ESPECIFICADO POR DISEÑADOR.
NO SE DEBE INSTALAR POR NINGÚN MOTIVO A CIELO ABIERTO.
VERIFICAR EL CORRECTO ESTADO DE LA PLACA DONDE SE INSTALARÁ EL PISO, ESTA DEBE QUEDAR LIBRE DE IRREGULARIDADES Y APOZAMIENTOS DE AGUA
PREPARAR CAPA DE MORTERO EN PROPORCIONES 1:4 (CEMENTO Y ARENA DE POZO), PARA ADHERENCIA ENTRE LA PLACA Y LA BALDOSA. ESTA MEZCLA SE HUMEDECE LIGERAMENTE Y SE ESPARCE SEGÚN RECOMENDACIÓN.	HILAR JUN TAS ENAMBAS
DIRECCIONES
INSTALAR LOS TABLONES DE MADERA SOBRE MORTERO DEBIDAMENTE AFINADO, VERIFICANDO EN TODO MOMENTO LOS NIVELES Y EL COMPLETO ASENTADO DE LA TABLETA, ASÍ COMO SU SUPERFICIE PAREJA.

	7. ALCANCE
PARA ESTE FIN EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LAS SIGUIENTES LABORES:
TRABAJOS DESCRITOS EN EL NUMERALES 5 Y 6
MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 10
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRITOS EN EL NUMERAL 11
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
TRANSPORTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA

	8. ENSAYOS AREALIZAR
ENSAYOS DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (NTC 2849).

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
LA INTERVENTORÍA REVISARA QUE LOS BOMBEOS SE DIRIJAN A LOS RESPECTIVOSDESAGÜES.
MEDIDAS Y ALINEAMIENTOS DEFINIDOS EN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

	10. MATERIALES
tablon pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		
Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor 30 mm		

	11. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR LA INTERVENTORÍA. LA MEDIDA SERÁ OBTENIDA POR CÁLCULOS REALIZADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS. EL VALOR SERÁ EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO DENTRO DEL CONTRATO E INCLUYE:
MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 10.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRITOS EN EL NUMERAL 11.
MANO DE OBRA.
TRANSPORTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.
MANTENIMIENTO Y ASEO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

	16. NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR
DEL CONTRATO.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1.ITEM NO 3,07
	2. NOMBRE ITEM Peldaños para Escalera en Madera Inmunizada Vacío Presión 16kg/m3 de  4cm x30cm(comprende Lasur y Pintura Antideslizante base Agua Incolor Mate, 2 tornillos  4mm x 45 mm , galvanizados en caliente, por unión)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(UN)

	4. DESCRIPCIÓN
ESTA ESPECIFICACIÓN SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN MADERA INMUNIZADA, COLOCACIÓN SEGÚN PLANOS DE DETALLE. LA CONSTRUCCIÓN DEBE CUMPLIR CON LAS DIMENSIONES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS QUE SE INDICAN EN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN.
VERIFICAR LOTES DE FABRICACIÓN PARA GARANTIZAR TEXTURAS Y COLORES UNIFORMES.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
SE DEBE APROBAR UNA MUESTRA INSTALADA EN SITIO DONDE SE VERIFICA LA CONCORDANCIA CON LA REFERENCIA O COLOR ESPECIFICADO POR DISEÑADOR.
NO SE DEBE INSTALAR POR NINGÚN MOTIVO A CIELO ABIERTO.
VERIFICAR EL CORRECTO ESTADO DE LA PLACA DONDE SE INSTALARÁ EL PISO, ESTA DEBE QUEDAR LIBRE DE IRREGULARIDADES Y APOZAMIENTOS DE AGUA
PREPARAR CAPA DE MORTERO EN PROPORCIONES 1:4 (CEMENTO Y ARENA DE POZO), PARA ADHERENCIA ENTRE LA PLACA Y LA BALDOSA. ESTA MEZCLA SE HUMEDECE LIGERAMENTE Y SE ESPARCE SEGÚN RECOMENDACIÓN.	HILAR JUN TAS ENAMBAS
DIRECCIONES
INSTALAR LOS TABLONES DE MADERA SOBRE MORTERO DEBIDAMENTE AFINADO, VERIFICANDO EN TODO MOMENTO LOS NIVELES Y EL COMPLETO ASENTADO DE LA TABLETA, ASÍ COMO SU SUPERFICIE PAREJA.

	7. ALCANCE
PARA ESTE FIN EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LAS SIGUIENTES LABORES:
TRABAJOS DESCRITOS EN EL NUMERALES 5 Y 6
MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 10
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRITOS EN EL NUMERAL 11
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
TRANSPORTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA

	8. ENSAYOS AREALIZAR
ENSAYOS DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (NTC 2849).

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
LA INTERVENTORÍA REVISARA QUE LOS BOMBEOS SE DIRIJAN A LOS RESPECTIVOSDESAGÜES.
MEDIDAS Y ALINEAMIENTOS DEFINIDOS EN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

	10. MATERIALES
tablon pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		
Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor 30 mm		

	11. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR LA INTERVENTORÍA. LA MEDIDA SERÁ OBTENIDA POR CÁLCULOS REALIZADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS. EL VALOR SERÁ EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO DENTRO DEL CONTRATO E INCLUYE:
MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 10.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRITOS EN EL NUMERAL 11.
MANO DE OBRA.
TRANSPORTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.
MANTENIMIENTO Y ASEO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

	16. NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR
DEL CONTRATO.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1.ITEM NO 3,08
	2. NOMBRE ITEM Vigas para Barandas en Madera Inmunizada Vacio Presion 16kg/m3 de 4cm x 19cmbajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye tornillería en acero y accesorios de instalación

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
ESTA ESPECIFICACIÓN SE REFIERE AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN MADERA INMUNIZADA, COLOCACIÓN SEGÚN PLANOS DE DETALLE. LA CONSTRUCCIÓN DEBE CUMPLIR CON LAS DIMENSIONES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS QUE SE INDICAN EN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN.
VERIFICAR LOTES DE FABRICACIÓN PARA GARANTIZAR TEXTURAS Y COLORES UNIFORMES.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
SE DEBE APROBAR UNA MUESTRA INSTALADA EN SITIO DONDE SE VERIFICA LA CONCORDANCIA CON LA REFERENCIA O COLOR ESPECIFICADO POR DISEÑADOR.
NO SE DEBE INSTALAR POR NINGÚN MOTIVO A CIELO ABIERTO.
VERIFICAR EL CORRECTO ESTADO DE LA PLACA DONDE SE INSTALARÁ EL PISO, ESTA DEBE QUEDAR LIBRE DE IRREGULARIDADES Y APOZAMIENTOS DE AGUA
PREPARAR CAPA DE MORTERO EN PROPORCIONES 1:4 (CEMENTO Y ARENA DE POZO), PARA ADHERENCIA ENTRE LA PLACA Y LA BALDOSA. ESTA MEZCLA SE HUMEDECE LIGERAMENTE Y SE ESPARCE SEGÚN RECOMENDACIÓN.	HILAR JUN TAS ENAMBAS
DIRECCIONES
INSTALAR LOS TABLONES DE MADERA SOBRE MORTERO DEBIDAMENTE AFINADO, VERIFICANDO EN TODO MOMENTO LOS NIVELES Y EL COMPLETO ASENTADO DE LA TABLETA, ASÍ COMO SU SUPERFICIE PAREJA.

	7. ALCANCE
PARA ESTE FIN EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LAS SIGUIENTES LABORES:
TRABAJOS DESCRITOS EN EL NUMERALES 5 Y 6
MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 10
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRITOS EN EL NUMERAL 11
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
TRANSPORTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA

	8. ENSAYOS AREALIZAR
ENSAYOS DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (NTC 2849).

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN
LA INTERVENTORÍA REVISARA QUE LOS BOMBEOS SE DIRIJAN A LOS RESPECTIVOSDESAGÜES.
MEDIDAS Y ALINEAMIENTOS DEFINIDOS EN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

	10. MATERIALES
tablon pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		
Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor 30 mm		

	11. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	13. MANO DE OBRA
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO LINEAL (ML) DEBIDAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR LA INTERVENTORÍA. LA MEDIDA SERÁ OBTENIDA POR CÁLCULOS REALIZADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS. EL VALOR SERÁ EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO DENTRO DEL CONTRATO E INCLUYE:
MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 10.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCRITOS EN EL NUMERAL 11.
MANO DE OBRA.
TRANSPORTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.
MANTENIMIENTO Y ASEO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

	16. NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR
DEL CONTRATO.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1. ITEM No 3,09
	2. NOMBRE ITEM Estructuras en madera Columnas para Barandas en Madera Inmunizada Vacío Presión 16kg/m3 de 4cm x 9cm bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye tornillería en acero y accesorios de instalación

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Se realiza el suministro ensamble y montaje de cada uno de los elementos que conforman las distintas estructuras del proyecto (Campings, Mirados, Baterías de Baños, Senderos y Mirador),se deben construir  de acuerdo con los planos estructurales , las tolerancias para juntas será máximo de 3mm


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Se empleará madera de conformidad con las especificaciones principales mencionadas previamente 



	7. ALCANCE
El detallado en los estudios y diseños estructurales

	ENSAYOS A REALIZAR
Según NSR-10

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Madera pino 		

	EQUIPO
Herramienta menor, mezcladora de concreto
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara metro cuadrado (m2) de estructura correctamente montada y funcional, previa revisión y autorización de la entidad contratante y/o interventor. debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 3,10
	2. NOMBRE ITEM Estructura en madera liviana pino patula area cubierta inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300                

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Estructura en madera liviana pino patula area cubierta inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300                

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Se empleará madera de conformidad con las especificaciones principales mencionadas previamente 



	7. ALCANCE
El detallado en los estudios y diseños estructurales

	ENSAYOS A REALIZAR
Según NSR-10

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Madera pino 		

	EQUIPO
Herramienta menor, mezcladora de concreto
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara metro cuadrado (m2) de estructura correctamente montada y funcional, previa revisión y autorización de la entidad contratante y/o interventor. debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)
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1. ITEM 1,01
	2. NOMBRE ITEM: Localización Y Replanteo

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de las áreas, para la adecuación completa de los elementos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes del área donde se ejecutará la obra, mediante levantamiento topográfico.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Durmiente ordinario 0.04 x 0.04 mt 
Estacas clavos y demás elementos
Puntilla común		
				

	11. EQUIPO

Equipo topográfico (nivel de precisión, estación total, plomadas, trípodes, etc)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804984]CIMENTACION

	[bookmark: _Hlk97829198]
1. ITEM No 2,01
	2. NOMBRE ITEM Excavación manual  en tierra para pilotes  φ=0.20m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación manual, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra hasta el botadero autorizado por la Entidad Distrital responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos Alfonso Uribe AUS.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a las vigas de cimentación, dados, foso de ascensores, pozos eyectores y otros de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
IP de material granular tras los muros de contención de 12%
Contenido de material pasa 200 en material granular menor al 12%
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Retroexcavadora (Tipo 220)
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro LINEAL (ML) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 2,02
	[bookmark: _Hlk97829670]2. NOMBRE ITEM Suministro y instalación de concreto para pilotes f´c 21 Mpa  φ=0.20m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Se refiere este ítem al suministro y colocación del concreto de 21 Mpa requerido para garantizar el anclaje de cada uno de los pilotes, según dimensiones y especificaciones dadas en los planos estructurales; previa verificación de la profundidad de cimentación por parte del Contratante y/o Interventor del proyecto


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Se empleará concreto de 21 Mpa grava común, según especificación, dimensiones, despieces y diseños expuestos en los planos estructurales.

Adicionalmente y como complemento de la especificación, se deberán tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos, formaletas y acero de refuerzo dadas en el Capítulo de MANEJO DE CONCRETOS.

	7. ALCANCE
El detallado en los estudios y diseños estructurales

	ENSAYOS A REALIZAR
Según NSR-10

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Concreto 21Mpa		

	EQUIPO
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (ML) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 2,03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de concreto para cimentación f´c 21 Mpa  

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Se refiere este ítem al suministro y colocación del concreto de 21 Mpa requerido para garantizar el anclaje de cada uno de los pilotes, según dimensiones y especificaciones dadas en los planos estructurales; previa verificación de la profundidad de cimentación por parte del Contratante y/o Interventor del proyecto


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Se empleará concreto de 21 Mpa grava común, según especificación, dimensiones, despieces y diseños expuestos en los planos estructurales.

Adicionalmente y como complemento de la especificación, se deberán tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos, formaletas y acero de refuerzo dadas en el Capítulo de MANEJO DE CONCRETOS.

	7. ALCANCE
El detallado en los estudios y diseños estructurales

	ENSAYOS A REALIZAR
Según NSR-10

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Concreto 21Mpa		

	EQUIPO
Herramienta menor, mezcladora de concreto
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (ML) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 2,04
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación de acero para pedestales fy= 420 Mpa

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(KG)

	4. DESCRIPCIÓN

El trabajo a que se refiere esta especificación consiste en el suministro del acero y la ejecución de las operaciones de corte, doblado, amarre y colocación de las varillas de refuerzo en las estructuras de concreto, según lo relacionado en los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Excavación preliminar y cereo de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m
Formaletería previa de localización de elementos de concreto a fundir
El acero debe flejarse en frío de acuerdo con las medidas en los planos constructivos
Consultar refuerzos de acero en planos estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces.
Notificar a la interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Consultar Planos Estructurales y verificar localización.
Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie, evitando deformaciones que generen esfuerzos residuales antes de su colocación.
Consultar figuración y cuantía de acero en Planos Estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces.
Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
Realizar las respectivas cartillas de pedido.
Recibo del acero el cual debe cumplir con la figuración que se establece en planos estructurales de despiece.
Armada y amarre del acero de refuerzo.
Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que impidan adherencia con matriz cementante

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Inspeccionar la concordancia del acero de refuerzo en planos; para tal efecto debe culminar la colocación de refuerzo con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Resistencia a la tracción la cual debe estar basada en las normas NTC 2289:2015 Numeral. 9 y 11 - NTC 3353:1997
Numeral. 5, 10,11y13.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Debe cumplir con los diámetros mínimos de doblado, y la longitud mínima de extremo libre de la barra doblada.
Estribos amarrados con alambre y distribuidos según la norma NSR-10 y planosCumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Acero fs= 420 Mpa 
Alambre negro N°18
Materiales para la correcta ejecución del ítem.

	11. EQUIPO
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
NSR-10
NTC 1925
NTC 2289
NTC 2310
NTC 3353

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por kilogramo (KG) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804985] ESTRUCTURA

	[bookmark: _Hlk104653919]
1. ITEM No 3.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x190 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 40 x 190 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804986]PLATAFORMA DE MEDITACION LA PAILA.

[bookmark: _Toc134804987]PRELIMINARES

	
1. ITEM 1,01
	2. NOMBRE ITEM: Localización Y Replanteo

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de las áreas, para la adecuación completa de los elementos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes del área donde se ejecutará la obra, mediante levantamiento topográfico.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Durmiente ordinario 0.04 x 0.04 mt 
Estacas clavos y demás elementos
Puntilla común		
				

	11. EQUIPO

Equipo topográfico (nivel de precisión, estación total, plomadas, trípodes, etc)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804988]CIMENTACION

	
1. ITEM No 2,01
	2. NOMBRE ITEM Excavación manual  en tierra para pilotes  φ=0.40m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación manual, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra hasta el botadero autorizado por la Entidad Distrital responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos Alfonso Uribe AUS.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a las vigas de cimentación, dados, foso de ascensores, pozos eyectores y otros de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
IP de material granular tras los muros de contención de 12%
Contenido de material pasa 200 en material granular menor al 12%
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Retroexcavadora (Tipo 220)
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro LINEAL (ML) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 2,02
	2. NOMBRE ITEM Suministro y instalación de concreto para pilotes f´c 21 Mpa  φ=0.40m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Se refiere este ítem al suministro y colocación del concreto de 21 Mpa requerido para garantizar el anclaje de cada uno de los pilotes, según dimensiones y especificaciones dadas en los planos estructurales; previa verificación de la profundidad de cimentación por parte del Contratante y/o Interventor del proyecto


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Se empleará concreto de 21 Mpa grava común, según especificación, dimensiones, despieces y diseños expuestos en los planos estructurales.

Adicionalmente y como complemento de la especificación, se deberán tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos, formaletas y acero de refuerzo dadas en el Capítulo de MANEJO DE CONCRETOS.

	7. ALCANCE
El detallado en los estudios y diseños estructurales

	ENSAYOS A REALIZAR
Según NSR-10

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Concreto 21Mpa		

	EQUIPO
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (ML) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 2,03
	2. NOMBRE ITEM suministro e instalación de pilotes de madera φ=0.15m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Este ítem contempla el suministro e instalación de madera rolliza de acuerdo a las especificaciones dadas en los planos estructurales para la cimentación de cada una de las estructuras (Campings, Mirados, Baterías de Baños, Senderos y Mirador), se debe verificar su correcta ubicación en planta y su verticalidad. La profundidad de los pilotes será avalada por el Contratante y/o Interventor del proyecto. 


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Se empleará madera de conformidad con las especificaciones principales mencionadas previamente 



	7. ALCANCE
El detallado en los estudios y diseños estructurales

	ENSAYOS A REALIZAR
Según NSR-10

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Madera pino 		

	EQUIPO
Herramienta menor, mezcladora de concreto
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (ML) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804989]ESTRUCTURA

	
1. ITEM No 3.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x130 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 40 x 130 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 3.02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 80x80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 80 x 80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 3.03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x80 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 40 x 190 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 3.04
	2. NOMBRE ITEM Estructura en madera liviana pino patula area plataforma inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablon pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		
Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor 30 mm			


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 3.05
	2. NOMBRE ITEM Estructura en madera liviana pino patula area cubierta inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300             

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablon pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		
Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor 30 mm			


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804990]MAMPOSTERIA MUROS

	
1. ITEM No 4.01
	2. NOMBRE ITEM Muro en madera tipo pino patula  inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300                          

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablon pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		
Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor 30 mm			


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1.ITEM No. 6,01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Cubierta tipo sandwish. Inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al suministro e instalación de cubierta modular tipo sándwich con aislamiento en poliuretano expandido de alta densidad, e=50mm. Según especificación de planos arquitectónicos.

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos
Almacenar el material de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, paralelismo y nivelación de la cara superior, y realizar correcciones: pendiente mínima requerida y distancia entre correas.
Ejecutar instalación por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante, debido a la extensión y complejidad de la cubierta.
Rolar las bandejas o cubiertas si así está especificado.
Colocar la cubierta sobre perfiles cerrados de lámina o cualquier estructura prevista mediante sistemas de anclaje o clips tipo sándwich “C” diseñados por el fabricante.
Utilizar tornillos cincados de cabeza estrella o hexagonal de ¾” de largo en estructuras metálicas.
Utilizar tornillos auto - roscantes en estructuras de madera.
Iniciar colocación de teja al lado opuesto al viento predominante de lluvia.
Colocar clips en primera y última correas, trazar posición de clips restantes con ayuda de un hilo.
Atornillar la primera hilada de clips, enganchar el primer módulo y dejar caer sobre la correa.
Colocar siguiente hilera de clips montándolos sobre módulo anterior y atornillar a las correas.
Enganchar el nuevo módulo al anterior y dejar caer sobre la correa.
Rectificar periódicamente las distancias y alineamientos de los clips para perfecta instalación.
Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra mampostería, canales o cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del fabricante.
Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones

	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8.	ENSAYOS AREALIZAR

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

	MATERIALES
Cubierta tipo sándwich deck, con aislamiento en poliuretano expandido de alta densidad.
Accesorios de instalación
Perfil terminal

	EQUIPO
Herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1.ITEM No. 6,02
	2. NOMBRE ITEM suministro e instalación aislamiento térmico de cubierta en polietileno cal 40 "Incluye: Pintura hidrofuga, jumbolon, sellante elastico y todos los insumos necesarios para su correcta instalación"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere al suministro e instalación de aislamiento térmico de cubierta en polietileno cal 40, para el control térmico de las infraestructuras.

	ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
consultar planos arquitectónicos
Almacenar el material de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, paralelismo y nivelación de la cara superior, y realizar correcciones: pendiente mínima requerida y distancia entre correas.
Ejecutar instalación por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante, debido a la extensión y complejidad de la cubierta.
Colocar las láminas triplex 19mm
Utilizar tornillos cincados de cabeza estrella o hexagonal de ¾” de largo en estructuras metálicas.
Utilizar tornillos auto - roscantes en estructuras de madera.
Iniciar colocación del polietileno.
Instalar jumbolon.
Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra mampostería, canales o cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del fabricante.
Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones

	ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
trabajos descritos en el numerales 5 y 6
materiales descritos en el numeral 10
equipos y herramientas descritos en el numeral 11
desperdicios y mano de obra
transporte dentro y fuera de la obra

	8.	ENSAYOS AREALIZAR

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

	MATERIALES
Láminas triplex 19mm
Accesorios de instalación
Polietileno cal 40
Jumbolon 5mm.
Sellante elástico

	EQUIPO
Herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO
	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS
	
SÍ [image: ]
	
NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral 10.
equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





[bookmark: _Toc134804991]SENDERO PLANTAS DEL CAMINO

[bookmark: _Toc134804992]PRELIMINARES

	1. ITEM 1,01
	2. NOMBRE ITEM: Localización Y Replanteo

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de las áreas, para la adecuación completa de los elementos.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Localizar ejes estructurales.
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona.
Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas y los ejes del área donde se ejecutará la obra, mediante levantamiento topográfico.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
Durmiente ordinario 0.04 x 0.04 mt 
Estacas clavos y demás elementos
Puntilla común		
				

	11. EQUIPO

Equipo topográfico (nivel de precisión, estación total, plomadas, trípodes, etc)

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804993] CIMENTACION

	
1. ITEM No 2,01
	2. NOMBRE ITEM Excavación manual en tierra para pilotes φ=0.40m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Se entenderá por excavación manual, en general, el excavar, trasegar y retirar la tierra hasta el botadero autorizado por la Entidad Distrital responsable, siguiendo las indicaciones dadas en los planos arquitectónicos y/o estructurales, estructurales y de detalle, que no se puedan ejecutar por medios mecánicos de mayor tamaño; el ancho de estas excavaciones se debe realizar con una mayor dimensión a la indicada en los planos estructurales, para que permita testerear y acodalar la formaleta. Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos Alfonso Uribe AUS.


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares.
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Esta actividad se realizará siguiendo las recomendaciones dada en el estudio de suelos Alfonso Uribe S. 
Luego de haber realizado replanteo de la cimentación y las actividades previas consideradas en el capítulo 5, se procederá a las excavaciones menores correspondientes a las vigas de cimentación, dados, foso de ascensores, pozos eyectores y otros de acuerdo a las dimensiones dadas en los planos estructurales. 
El material que se retire podrá colocarse provisionalmente a los lados de la excavación, para luego ser trasegado, cargado y desalojado de la obra hacia los botaderos autorizados por la autoridad competente del medio ambiente.
De requerirse la protección de las paredes de la excavación, deberá utilizarse entibados, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbes y proveer de toda la seguridad necesaria a los trabajadores y a las obras en ejecución.
El CONTRATISTA proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONTRATISTA.


	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
IP de material granular tras los muros de contención de 12%
Contenido de material pasa 200 en material granular menor al 12%
Compactación de capas no mayor a 0.15m

	ENSAYOS A REALIZAR
Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS).
Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado.
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Derecho a botadero		

	EQUIPO
Retroexcavadora (Tipo 220)
Volqueta 6 m3 con cargue, descargue
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro LINEAL (ML) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 2,02
	2. NOMBRE ITEM Suministro y instalación de concreto para pilotes f´c 21 Mpa  φ=0.40m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Se refiere este ítem al suministro y colocación del concreto de 21 Mpa requerido para garantizar el anclaje de cada uno de los pilotes, según dimensiones y especificaciones dadas en los planos estructurales; previa verificación de la profundidad de cimentación por parte del Contratante y/o Interventor del proyecto


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Se empleará concreto de 21 Mpa grava común, según especificación, dimensiones, despieces y diseños expuestos en los planos estructurales.

Adicionalmente y como complemento de la especificación, se deberán tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos, formaletas y acero de refuerzo dadas en el Capítulo de MANEJO DE CONCRETOS.

	7. ALCANCE
El detallado en los estudios y diseños estructurales

	ENSAYOS A REALIZAR
Según NSR-10

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Concreto 21Mpa		

	EQUIPO
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (ML) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 2,03
	2. NOMBRE ITEM suministro e instalación de pilotes de madera φ=0.15m

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Este ítem contempla el suministro e instalación de madera rolliza de acuerdo a las especificaciones dadas en los planos estructurales para la cimentación de cada una de las estructuras (Campings, Mirados, Baterías de Baños, Senderos y Mirador), se debe verificar su correcta ubicación en planta y su verticalidad. La profundidad de los pilotes será avalada por el Contratante y/o Interventor del proyecto. 


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Se empleará madera de conformidad con las especificaciones principales mencionadas previamente 



	7. ALCANCE
El detallado en los estudios y diseños estructurales

	ENSAYOS A REALIZAR
Según NSR-10

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Madera pino 		

	EQUIPO
Herramienta menor, mezcladora de concreto
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cubico (ML) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804994]ESTRUCTURAS PARA SENDEROS 

	
1. ITEM No 3.01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación Madera estructural 40x130 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300.   

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva
madera pino 40 x 130 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM No 3.02
	2. NOMBRE ITEM Estructura en madera liviana pino patula área plataforma inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3, Incluye platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
tablon pino 40 x 140 inmunizada vacío presión con sales CCA en una proporción de 16kg/m3		
platinas y tornillos en acero inoxidable austenítico no magnético serie 300		
pintura hidrofuga para madera 20 l		
Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor 30 mm			


	11. EQUIPO

Dotación de elementos de seguridad.
herramienta menor cuadrilla dd - carpintería de madera		
torre de andamio multidireccional fija 4m +1m(1.4x1.57m)		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM 
	2. NOMBRE ITEM ACERO DE REFUERZO 

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(KG)

	4. DESCRIPCIÓN

El trabajo a que se refiere esta especificación consiste en el suministro del acero y la ejecución de las operaciones de corte, doblado, amarre y colocación de las varillas de refuerzo en las estructuras de concreto, según lo relacionado en los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Excavación preliminar y cereo de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m
Formaletería previa de localización de elementos de concreto a fundir
El acero debe flejarse en frío de acuerdo con las medidas en los planos constructivos
Consultar refuerzos de acero en planos estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces.
Notificar a la interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Consultar Planos Estructurales y verificar localización.
Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie, evitando deformaciones que generen esfuerzos residuales antes de su colocación.
Consultar figuración y cuantía de acero en Planos Estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces.
Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
Realizar las respectivas cartillas de pedido.
Recibo del acero el cual debe cumplir con la figuración que se establece en planos estructurales de despiece.
Armada y amarre del acero de refuerzo.
Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que impidan adherencia con matriz cementante

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Inspeccionar la concordancia del acero de refuerzo en planos; para tal efecto debe culminar la colocación de refuerzo con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Resistencia a la tracción la cual debe estar basada en las normas NTC 2289:2015 Numeral. 9 y 11 - NTC 3353:1997
Numeral. 5, 10,11y13.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Debe cumplir con los diámetros mínimos de doblado, y la longitud mínima de extremo libre de la barra doblada.
Estribos amarrados con alambre y distribuidos según la norma NSR-10 y planosCumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Acero fs= 420 Mpa 
Alambre negro N°18
Materiales para la correcta ejecución del ítem.

	11. EQUIPO
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
NSR-10
NTC 1925
NTC 2289
NTC 2310
NTC 3353

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por kilogramo (KG) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804995] ESTRUCTURA 

	
1. ITEM 
	2. NOMBRE ITEM Estructuras en madera 

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4. DESCRIPCIÓN
Se realiza el suministro ensamble y montaje de cada uno de los elementos que conforman las distintas estructuras del proyecto (Campings, Mirados, Baterías de Baños, Senderos y Mirador),se deben construir  de acuerdo con los planos estructurales , las tolerancias para juntas será máximo de 3mm


	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Se empleará madera de conformidad con las especificaciones principales mencionadas previamente 



	7. ALCANCE
El detallado en los estudios y diseños estructurales

	ENSAYOS A REALIZAR
Según NSR-10

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Madera pino 		

	EQUIPO
Herramienta menor, mezcladora de concreto
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de interventoría.
Planos topográficos
Especificaciones técnicas
Planos de detalles

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara metro cuadrado (m2) de estructura correctamente montada y funcional, previa revisión y autorización de la entidad contratante y/o interventor. debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ITEM No 
	2. NOMBRE ITEM CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt,

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M3)

	4. DESCRIPCIÓN

Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno.

Corresponden a concreto de limpieza 2,000 PSI de base o apoyo de la cimentación construir sobre el terreno como sustitución o reemplazo. El concreto de limpieza debe garantizar la resistencia y demás requerimientos indicados en los planos estructurales y recomendaciones de estudios de suelos en su análisis unitario debe considerar todos los costos de acarreo que sean necesarios.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Excavación preliminar y cereo de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Verificar el estudio de suelos otorgado por Alfonso Uribe S y CÍA.
Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentación en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista
Limpiar fondo de la excavación.
Retirar materias orgánicas.
Cubrir el fondo de la excavación con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.
Verificar cotas inferiores de cimentación

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos para concreto (NSR 2010)

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Concreto 2000 PSI G.C
Materiales para la correcta ejecución del ítem.

	EQUIPO
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR VIGENTE.
Normas técnicas aplicables.
Normas de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables 
Seguir recomendaciones de interventoría.
Estudio de suelos Alfonso Uribe S.
Especificaciones técnicas
Planos de detalles
NTC 550

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cúbico (M3) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
e)     Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…





	1. ITEM No 
	2. NOMBRE ITEM ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(KG)

	4. DESCRIPCIÓN

El trabajo a que se refiere esta especificación consiste en el suministro del acero y la ejecución de las operaciones de corte, doblado, amarre y colocación de las varillas de refuerzo en las estructuras de concreto, según lo relacionado en los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Excavación preliminar y cereo de cotas según planos de cimentación
Perfilado y compactación de la subrasante
Deben estar desarrolladas la totalidad de los ítems del capítulo de obras preliminares  
Se deben conformar terrazas en el área planta de cada uno de los bloques ..
En el cambio de nivel entre las terrazas se debe generar un talud 45° hacia afuera.
Se ejecuta la instalación de muros de contención con formaleta por las dos caras.
Rellenar con material granular seleccionado colocado por capas no mayores a 0.1m
Formaletería previa de localización de elementos de concreto a fundir
El acero debe flejarse en frío de acuerdo con las medidas en los planos constructivos
Consultar refuerzos de acero en planos estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces.
Notificar a la interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
     
Consultar Planos Estructurales y verificar localización.
Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie, evitando deformaciones que generen esfuerzos residuales antes de su colocación.
Consultar figuración y cuantía de acero en Planos Estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces.
Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
Realizar las respectivas cartillas de pedido.
Recibo del acero el cual debe cumplir con la figuración que se establece en planos estructurales de despiece.
Armada y amarre del acero de refuerzo.
Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que impidan adherencia con matriz cementante

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Inspeccionar la concordancia del acero de refuerzo en planos; para tal efecto debe culminar la colocación de refuerzo con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra

	8. ENSAYOS A REALIZAR
Resistencia a la tracción la cual debe estar basada en las normas NTC 2289:2015 Numeral. 9 y 11 - NTC 3353:1997
Numeral. 5, 10,11y13.

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Debe cumplir con los diámetros mínimos de doblado, y la longitud mínima de extremo libre de la barra doblada.
Estribos amarrados con alambre y distribuidos según la norma NSR-10 y planosCumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
El área de los trabajos debe quedar limpia.

	10. MATERIALES
Acero fs= 420 Mpa 
Alambre negro N°18
Materiales para la correcta ejecución del ítem.

	11. EQUIPO
Herramienta menor
Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del item.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
NSR-10
NTC 1925
NTC 2289
NTC 2310
NTC 3353

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por kilogramo (KG) de retiro de sobrantes debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1.ITEM No 
	2. NOMBRE ITEM Enchape 

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Este ítem hace referencia al suministro e instalación de cerámica en los suelos que indiquen los planos arquitectónicos y/o estructurales y de detalle.
Requisitos mínimos para enchapes de muros de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y/o estructurales y de detalle. Dentro del precio debe incluirse los win en las esquinas y remates de enchape.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Realizable una vez se haya culminado el capítulo de carpintería metálica, aluminio y madera.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y verificar localización.
Verificar plomos y niveles.
Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para garantizar un baldosín de primera calidad, de igual tamaño y color. 
Humedecer el pañete. 
Plomar y nivelar.
Estampillar con Pegacor o equivalente, cubriendo el 100% de la superficie de la baldosa.
Iniciar colocación por la hilada inferior.
Plomar y nivelar hilada por hilada.
Enchapar hasta altura indicada en Planos arquitectónicos y/o estructurales.
Emboquillar con lechada de cemento blanco y blanco de zinc.
Limpiar con trapo limpio y húmedo tres horas después de la emboquillada.
Proteger filos con perfiles ó win de aluminio, según se indique en los planos arquitectónicos y/o estructurales.
No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ó aristas en mal estado y diferente tonalidad.
Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles.
Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación.

	7.ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra
Trasiego vertical y horizontal en obra.

	ENSAYOS A REALIZAR
Resistencia al cuarteo ISO 10545-11
Resistencia al congelamiento ISO 10545.12

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Las superficies deben quedar perfectamente niveladas.
El mortero a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir no estar pasado.
El enchape de los muros debe estar completamente aplomado.
Todas las superficies deben estar correctamente emboquilladas para asegurar la estética del trabajo.
El enchape no debe tener ningún residuo del mortero a usar para su disposición final en el muro.
Según especificación los filos deben estar correctamente protegidos.


	10. MATERIALES
Enchape
Pegacor
Boquilla Alfacolor				

	11. EQUIPO
Se debe utilizar la herramienta necesaria para ejecutar la obra a cabalidad.  

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluidos	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma ISO 10545-11
Norma ISO 10545.12

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Trasiego vertical y horizontal en la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk103185131]1.ITEM No 

	2. NOMBRE ITEM: Carpintería de aluminio en ventanas, con rotura de puente térmico según plano de carpinterías, de color similar a la carpintería exterior del edificio. Ventana compuesta por perfiles de aluminio de alta especificación. Esquinas de marcos y hojas ensambladas con escuadras de altas prestaciones que garantizan una unión sólida y duradera. Herrajes, accesorios y juntas de alta calidad. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 24 x 1.8 mm de espesor.  Perfil Al marco anodizado color.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Carpintería de aluminio en ventanas, con rotura de puente térmico según plano de carpinterías, de color similar al resto de carpinterías exteriores del edificio. Ventana tipo canal europeo o equivalente, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Esquinas de marcos y hojas ensambladas con escuadras de altas prestaciones que garantizan una unión sólida y duradera. Herrajes, accesorios y juntas de alta calidad. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 24 x 1.8 mm de espesor.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Realizable una vez se haya culminado el capítulo de carpintería en madera.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Seguir indicaciones del fabricante

	7.ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra
Trasiego vertical y horizontal en obra.

	ENSAYOS A REALIZAR
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanquidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E750 
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
GASDFGD 1,000 m2 SFPA.3ab 4,500 M MOOA.1a 0,607 h %0200 2,000 H

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Revisar en planos

	10. MATERIALES
Silicona antihongos sello juntas tipo Sika o similar
Chazo multiuso
Tornillo de 2x12.		

	11. EQUIPO
Se debe utilizar la herramienta necesaria para ejecutar la obra a cabalidad.  

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluidos	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
UNE-EN 12208:2000 CLASE E750 
UNE-EN 12210:2000 CLASE C5

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Trasiego vertical y horizontal en la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104351682]1.ITEM No 
	2. NOMBRE ITEM: Puerta ventana con marco en aluminio puerta batiente, con rotura de puente térmico según plano de carpinterías, de color similar a la carpintería exterior del edificio. Ventana compuesta por perfiles de aluminio de alta especificación. Esquinas de marcos y hojas ensambladas con escuadras de altas prestaciones que garantizan una unión sólida y duradera. Herrajes, accesorios y juntas de alta calidad. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 24 x 1.8 mm de espesor.  Perfil Al marco anodizado color.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Puerta ventana con marco en aluminio puerta batiente, con rotura de puente térmico según plano de carpinterías, de color similar al resto de carpinterías exteriores del edificio. Ventana tipo canal europeo o equivalente, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Esquinas de marcos y hojas ensambladas con escuadras de altas prestaciones que garantizan una unión sólida y duradera. Herrajes, accesorios y juntas de alta calidad. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 24 x 1.8 mm de espesor.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Realizable una vez se haya culminado el capítulo de carpintería en madera.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Seguir indicaciones del fabricante

	7.ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6
Materiales descritos en el numeral 10
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
Desperdicios y mano de obra
Transporte dentro y fuera de la obra
Trasiego vertical y horizontal en obra.

	ENSAYOS A REALIZAR
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanquidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E750 
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
GASDFGD 1,000 m2 SFPA.3ab 4,500 M MOOA.1a 0,607 h %0200 2,000 H

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Revisar en planos

	10. MATERIALES
Silicona antihongos sello juntas tipo Sika o similar
Chazo multiuso
Tornillo de 2x12.		

	11. EQUIPO
Se debe utilizar la herramienta necesaria para ejecutar la obra a cabalidad.  

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluidos	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
UNE-EN 12208:2000 CLASE E750 
UNE-EN 12210:2000 CLASE C5

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 10.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Trasiego vertical y horizontal en la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk96944837]1. ITEM No 2.2
	2. NOMBRE ITEM: Madera estructural 100x100

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
 productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva


	11. EQUIPO

Herramienta menor.
Dotación de elementos de seguridad.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




	1. ITEM
	2. NOMBRE ITEM: Madera estructural 60x60

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
 productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva


	11. EQUIPO

Herramienta menor.
Dotación de elementos de seguridad.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)






	[bookmark: _Hlk96945122]
1. ITEM
	2. NOMBRE ITEM: Madera estructural 60x140

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
 productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva


	11. EQUIPO

Herramienta menor.
Dotación de elementos de seguridad.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104280217]1. ITEM
	2. NOMBRE ITEM: Madera estructural 80x180

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4.DESCRIPCIÓN
La madera, pino alemán o abeto alemán, es utilizada por sus propiedades como madera estructural, todas las piezas deben ser aserradas y dimensionadas de acuerdo a las indicaciones de los planos estructurales.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
El secado natural se hará́ mediante la exposición de la madera al aire libre, realizando el proceso en patios o cubiertas con buena aireación
La madera deberá utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
La madera deberá́ utilizarse con una humedad máxima del 12%, secada mediante métodos naturales o artificiales.
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con platina y tortillería pegado a los muros 
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.
La madera deberá́ someterse al proceso de secado antes de proceder a efectuar a efectuar la inmunización.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.
El secado artificial deberá́ efectuarse mediante un horario o programa de secado, según lo determine quien lleve a cabo el proceso, aplicable a cada especie y sección de madera.



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos químicos a utilizar en este proceso de inmunización son los especificados en las normas NTC-1764, NTC-1767, NTC-1854 y NTC-2247

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
 productos inorgánicos oleo solubles
pintura anticorrosiva


	11. EQUIPO

Herramienta menor.
Dotación de elementos de seguridad.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por ml, de acuerdo a planos y detalles estructurales

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804996][bookmark: _Hlk101951605]AISLAMIENTO TÉRMICO.

	
1. ITEM
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación aislamiento térmico de cubierta en polietileno cal 40 "Incluye: Pintura hidrofuga, Jumbolon, sellante elástico y todos los insumos necesarios para su correcta instalación"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN
Utilizada para el control térmico y acústico de las infraestructuras de cubierta y plataforma. Está compuesta por dos laminas metálicas pintadas al horno, más una lámina intermedia de material termo acústico el cual puede oscilar entre un espesor de 30 hasta 75mm) según los requerimientos de aislamiento y el clima a donde se instalará.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con los elementos estipulados por el fabricante.
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.

	10. MATERIALES
 Laminas tríplex 19 mm
Pintura hidrofuga
Tornillería 
Polietileno cal 40
Jumbolon 5 mm
Sellante Elástico

	11. EQUIPO

Herramienta menor.
Dotación de elementos de seguridad.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.


	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales estipulado en el Ítem, no se cobrarán ni pagaran metros lineales de esta actividad, por lo cual dentro de su precio estarán incluidos los elementos y anclajes de fijación, según recomendaciones del proveedor.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)



	1. ITEM
	2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación aislamiento térmico para muros en espuma expansiva de poliuretano de alta densidad para Glampling "Incluye: Aislante en espuma de poliuretano expandido espesor mínimo 50 mm, sellante elástico, tornillería de 2“y todos los insumos necesarios para su correcta instalación"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN

Es recomendado para una amplia gama de aplicaciones: aislamiento, armado, pegado, aislamiento acústico y sellado; Instalación, fijación y aislamiento de puertas y ventanas. Relleno y sellado de rendijas, juntas, aberturas y cavidades; Conexión de materiales de aislamiento y construcción del tejado;

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
Para obtener un mejor desempeño, las superficies deben estar limpias, libres de aceite y polvo;
Para una mejor expansión y fijación de la espuma, pulverice con agua en forma de niebla antes de la aplicación;


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con los elementos estipulados por el fabricante.
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Gire el envase boca abajo y presione suavemente. Puede dosificar la cantidad de espuma mediante la inclinación del aplicador.
Llene cerca del 35% de la zona o vacío, ya que la espuma se expandirá, se debe generar una capa de mínimo 2 pulgadas.
Deje secar de 1 a 2 horas para cortar el volumen excesivo;
 El curado total sucederá en 24 horas
Después de curada, la espuma sólo puede ser retirada por medios mecánicos.
No exponer a los rayos UV (sol)
Se debe cubrir el aislamiento con láminas de superboard de 12 mm, resistentes a la humedad, selladas sus juntas con silicona.
En caso de contacto con la piel, limpie inmediatamente con acetona y después lave las manos con agua y jabón. la acetona es un producto inflamable y ligeramente irritante. Caso contrario, utilice papel o tejido absorbente que minimizará el exceso y lave las manos con agua y jabón.
Utilice el contenido del envase en una única aplicación. Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos a utilizar en este proceso de instalación y resistencia del material son los especificados en las normas ASTM E 84 /SD 25/50

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Para el manejo del producto, se recomienda el uso de EPP (gafas de protección y guantes);
Apariencia (visual): Líquido comprimido ligeramente amarilleado con poco olor. Después de curado, sólido ligeramente amarilleado.
Temperatura de aplicación: +5 a 45°C
Temperatura de servicio: -60 a 100°C
Rendimiento (Litros): 480g (25 Litros) / 740g (40 Litros)
Secado al toque: 7–15 minutos
Curado Inicial: 30 min
Tiempo de corte: 2 horas
Curado total: 24 horas
Dureza Shore O (24h): > 40
Uso General

	10. MATERIALES
Pintura hidrofuga
Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor minimo 50 mm
Tornillería de 2 “
Sellante elástico.

	11. EQUIPO
Herramienta menor.
Dotación de elementos de seguridad.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.


	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales estipulado en el Ítem, no se cobrarán ni pagarán metros lineales de esta actividad, por lo cual dentro de su precio estarán incluidos los elementos y anclajes de fijación, según recomendaciones del proveedor.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ITEM 
	[bookmark: _Hlk104482946]2. NOMBRE ITEM: suministro e instalación aislamiento térmico para placas en espuma extruida de poliuretano de alta densidad para Glampling "Incluye: Lamina de superboard de 8 mm, Tornillería de 2 “, Sellante elástico, Aislante en espuma de poliuretano expandido, espesor mínimo 50 mm y todos los insumos necesarios para su correcta instalación"

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(m2)

	4.DESCRIPCIÓN

Es recomendado para una amplia gama de aplicaciones: aislamiento, armado, pegado, aislamiento acústico y sellado; Instalación, fijación y aislamiento de puertas y ventanas. Relleno y sellado de rendijas, juntas, aberturas y cavidades; Conexión de materiales de aislamiento y construcción del tejado;

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Implementar los parámetros de seguridad industrial.
Protección de áreas aledañas al área de intervención. 
la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la entidad.
Debe tener buena durabilidad natural y estar adecuadamente preservada, además deberá́ aplicar todos los recursos para protegerla contra el ataque de hongos, insectos y focos de humedad.
Para obtener un mejor desempeño, las superficies deben estar limpias, libres de aceite y polvo;
Para una mejor expansión y fijación de la espuma, pulverice con agua en forma de niebla antes de la aplicación;


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Elaborar inventario de elementos de instalación
todo el material estará limpio y recto en el momento de su instalación ya que se instalará con los elementos estipulados por el fabricante.
Acopio de escombros en el sitio que la entidad lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados.
Cortar los bloques de poliestireno extruido de acuerdo con la modulación estructural de la placa, se debe generar una capa de mínimo 2 pulgadas, debe quedar completamente lleno el volumen del módulo.
Asegurar los bloques de poliestireno extruido a la estructura en madera y al piso
No exponer a los rayos UV (sol)
Se debe cubrir el aislamiento con láminas de superboard de 8 mm, resistentes a la humedad, selladas sus juntas con silicona.
En caso de contacto con la piel, limpie inmediatamente con acetona y después lave las manos con agua y jabón. la acetona es un producto inflamable y ligeramente irritante. Caso contrario, utilice papel o tejido absorbente que minimizará el exceso y lave las manos con agua y jabón.
Utilice el contenido del envase en una única aplicación. Guardar en un lugar seguro aquellos elementos que vayan a ser reutilizados con el fin de que no sufran daños.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
productos a utilizar en este proceso de instalación y resistencia del material son los especificados en las normas ASTM E 84 /SD 25/50

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Para el manejo del producto, se recomienda el uso de EPP (gafas de protección y guantes);
Apariencia (visual): Líquido comprimido ligeramente amarilleado con poco olor. Después de curado, sólido ligeramente amarilleado.
Temperatura de aplicación: +5 a 45°C
Temperatura de servicio: -60 a 100°C
Tiempo de corte: 2 horas
Dureza Shore O (24h): > 40
Uso General

	10. MATERIALES
Lamina de superboard de 8 mm
Tornillería de 2 “
Sellante elástico.
Aislante en espuma de poliuretano extruido, espesor minimo 50 mm

	11. EQUIPO

Herramienta menor.
Dotación de elementos de seguridad.

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.


	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por m2, de acuerdo a planos y detalles estructurales estipulado en el Ítem, no se cobrarán ni pagarán metros lineales de esta actividad, por lo cual dentro de su precio estarán incluidos los elementos y anclajes de fijación, según recomendaciones del proveedor.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk103198560]1. ITEM 
	2. NOMBRE ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO 

	3. UNIDAD DE MEDIDA (M2) 

	4. DESCRIPCIÓN 
Carpintería de aluminio en puertas y ventanas, con rotura de puente térmico según plano de carpinterías, de color similar al resto de carpinterías exteriores del edificio, compuesta por perfiles de aleación de aluminio. Esquinas de marcos y hojas ensambladas con escuadras de altas prestaciones que garantizan una unión sólida y duradera. Herrajes, accesorios y juntas de alta calidad. Los perfiles de aluminio estén provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 24 x 1.8 mm de espesor. Doble vidrio de 5mm separados por una cámara de aire de 8 mm. Película de control sola al 50% instalada sobre el vidrio interno. Coeficiente U: 2.1

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
•	Verificar dimensiones en campo 
•	Realizable una vez se haya culminado el capítulo de estructura en madera.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
• Seguir indicaciones del fabricante 

	7.ALCANCE 
Para este fin el Contratista deberá́ considerar las siguientes labores: 
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6 
Materiales descritos en el numeral 10 
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra 
Trasiego vertical y horizontal en obra. 

	8. ENSAYOS A REALIZAR 
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4 
Estanquidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE E750 
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5 

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
• Revisar en planos

	10. MATERIALES 

•	Silicona antihongos sello juntas tipo Sika o similar 
•	Chazo multiuso 
•	Tornillo de 2x12. 
•	Vidrio común de 5mm, primera calidad
•	Película control solar al 50%
•	Perfileria en aluminio con rotura de puente térmico, verificar disposiciones de fabricante

	11. EQUIPO 
• Se debe utilizar la herramienta necesaria para ejecutar la obra a cabalidad.

	12. DESPERDICIOS
 Incluidos Sí				
	13. MANO DE OBRA				
Incluidos Sí

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
• Especificaciones del fabricante 

	15.MEDIDA Y FORMA DEPAGO 
Se medirá́ y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será́ obtenida por calculos realizados sobre planos arquitectonicos. El valor será́ el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
a)  Materiales descritos en el numeral 10. 
b)  Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 
c)  Mano de obra. 
d)  Transportes dentro y fuera de la obra. 
e)  Trasiego vertical y horizontal en la obra. 
f)  Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

	16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá́ reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	[bookmark: _Hlk104322151]1. ITEM General, ubicado en el respectivo orden de las especificaciones con base al presupuesto.
	2. NOMBRE ITEM: REJILLA DE VENTILACION DE 0,30m x 0,30 m 

	3. UNIDAD DE MEDIDA (un) 

	DESCIPCIÓN 

Rejilla de ventilación de medidas 0,30 m x 0,30 m, aire de retorno de hoja curva fija el cual usa unos perfiles donde dan a nuestra parrilla un flujo de aire suave y silencioso además de aumentar la rigidez eliminando posibles vibraciones. Los perfiles están montados en el marco fijo especial, donde también elimina vibración retenida en extruido de canales en los miembros del marco, evitando el aflojamiento. También proporciona una unión excepcional, diseño para máxima resistencia. 

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
•	Verificar dimensiones en campo 
•	Realizable una vez se haya culminado el capítulo de estructura en madera, ventaneria y demás acabados.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
• Seguir indicaciones del fabricante 

	7.ALCANCE 
Para este fin el Contratista deberá́ considerar las siguientes labores: 
Trabajos descritos en el numerales 5 y 6 
Materiales descritos en el numeral 10 
Equipos y herramientas descritos en el numeral 11 
Desperdicios y mano de obra 
Transporte dentro y fuera de la obra 


	8. ENSAYOS A REALIZAR 
 NO APLICA

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
• Revisar en planos

	10. MATERIALES 

•	Rejilla 0,30m x 0,30 m 
•	Chazo multiuso 
•	Tornillo de 2x12. 
•	Perfilería en aluminio con rotura de puente térmico, verificar disposiciones de fabricante



	11. EQUIPO 
• Se debe utilizar la herramienta necesaria para ejecutar la obra a cabalidad.

	12. DESPERDICIOS
 Incluidos Sí				
	13. MANO DE OBRA				
Incluidos Sí

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
• Especificaciones del fabricante 

	15.MEDIDA Y FORMA DEPAGO 
Se medirá́ y pagará por Unidad (un) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será́ obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será́ el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
a)  Materiales descritos en el numeral 10. 
b)  Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 
c)  Mano de obra. 
d)  Transportes dentro y fuera de la obra. 
e)  Trasiego vertical y horizontal en la obra. 
f)  Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

	16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá́ reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





[bookmark: _Toc134804997]REDES DE GAS PROPANO

Suministro e instalación tubería de acero galvanizado 1/2" sch 40 (incluye accesorios)
	
1. ITEM No 9,01
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación tubería de acero galvanizado ½” sch 40 (incluye accesorios)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ML)

	4.DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería de acero galvanizado de ½” sch 40 para la red de gas de la edificación

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos hidráulicos.
Revisar planos – detalles arquitectónicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Establecer el trazado que tendrá la tubería
Verificar que la tubería no tenga orificios
Limpiar los extremos de la tubería
Instalar una válvula de corte que permita regular y/o suspender el paso de gas a través de la misma.
Instalar la tubería donde se ha especificado, unir a las válvulas de control y a los aparatos que requieran suministro de gas propano

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 


	10. MATERIALES
Tubería de acero galvanizado ½” sch 40

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




Suministro e instalación válvula de bola gas 1/2"
	
1. ITEM No 9,02
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación válvula de bola gas ½”

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(UND)

	4.DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro e instalación válvula de bola gas ½”

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos hidráulicos.
Revisar planos – detalles arquitectónicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Establecer el punto donde se requiere la colocación de la válvula
Verificar que la válvula no esté dañada.
Limpiar los extremos de la válvula antes de instalar con el fin de eliminar material particulado o cualquier otra suciedad

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

	10. MATERIALES
Válvula de bola gas ½”

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)



Suministro e instalación regulador baja presión
	
1. ITEM No 9,03
	2. NOMBRE ITEM Suministro e instalación regulador de baja presión

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(UND)

	4.DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro e instalación regulador de baja presión para el control dentro de la red de gas.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Revisar planos hidráulicos.
Revisar planos – detalles arquitectónicos

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Verificar el estado del regulador, no debe tener fisuras u otro tipo de daños
Luego de haber verificado su estado, se realiza la instalación del regulador de acuerdo a las recomendaciones del fabricante

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
El contratista deberá utilizar materiales nuevos y de la mejor calidad que se consiga en el mercado.

	8. ENSAYOS A REALIZAR


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

	10. MATERIALES
Regulador de presión

	11. EQUIPO

Herramienta menor		


	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos estructurales y arquitectónicos, para llevar un orden de instalación y especificación del material de la madera que se inmunizara y usara.
 materiales que estime la entidad recuperable, serán transportados y almacenados en los lugares que este determine.
no deberán tener nudos ni roturas que disminuyan su resistencia. Los elementos metálicos de las uniones deberán llevar pintura anticorrosiva.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)




PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP

SISTEMA DE FILTRACIÓN

	1. ÍTEM 1.1.
	2. NOMBRE ÍTEM: Suministro e instalación de tanques en polietileno con capacidad de 1100 L para filtros de arena y carbón. Incluye accesorios para su instalación.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4. DESCRIPCIÓN
Instalación de tanques plásticos para los filtros de arena y carbón de la PTAP

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Debe existir una caseta donde los tanques se encuentren protegidos, y debe existir el suministro de agua cruda a tratar.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Se deben instalar los tanques en una superficie plana y nivelada, definida para la instalación del sistema de potabilización. Posteriormente, se deben instalar las tuberías de ingreso y salida de agua, lavado y paso directo (bypass), con sus respectivos registros para controlar el paso del agua cruda.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Asegurar la nivelación y estabilidad de los tanques.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES
Tanque de polietileno de 1100 L
Registro de bola ½”
Tubería PVC ½”
Codo 90° PVC ½”
Flotador metálico 1”
Limpiador y soldadura PVC


	11. EQUIPO
Herramienta menor cuadrilla bb - instalaciones		
		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de los planos hidrosanitarios.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de tanque instalado, incluyendo accesorios y tuberías de conexión y desagües recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidrosanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)






SISTEMA DE DESINFECCIÓN

	1. ÍTEM 2.1.
	2. NOMBRE ÍTEM: Suministro e instalación de tanque en polietileno de 500L para dosificación de químicos. Incluye accesorios para su instalación.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4. DESCRIPCIÓN
Instalación de tanque plástico para el almacenamiento de químico desinfectante del agua

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Debe existir una caseta donde el tanque se encuentre protegido.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Se debe instalar el tanque en una superficie plana y nivelada, definida para la instalación del sistema de potabilización. Posteriormente, se debe instalar la tubería de salida de desinfectante hacia la tubería de transporte de agua filtrada.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Asegurar la nivelación y estabilidad de los tanques.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES
Tanque de polietileno de 500 L
Tubería PVC ½”
Codo 90° PVC ½”
Limpiador y soldadura PVC


	11. EQUIPO
Herramienta menor cuadrilla bb - instalaciones		
		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de los planos hidrosanitarios.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de tanque instalado, incluyendo accesorios y tuberías de conexión recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidrosanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ÍTEM 2.2.
	2. NOMBRE ÍTEM: Suministro e instalación de bomba dosificadora electromagnética con caudales máximos de dosificación hasta 16 L/h y presiones de descarga hasta 20 bar (290 psi)

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4. DESCRIPCIÓN
Instalación de una bomba dosificadora de desinfectante de tipo electromecánica

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Debe existir una caseta donde la bomba se encuentre protegida.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Se debe instalar la bomba dosificadora anclada al muro determinado en la caseta de la PTAP, utilizando chazo y tormillo. Posteriormente, se deben instalar las mangueras de ingreso de desinfectante y conexión a la tubería de agua filtrada.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Asegurar el anclaje de la bomba al muro y verificar las conexión de desinfectante y eléctricas

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Seguir las indicaciones del fabricante para la instalación y conexión de la bomba

	10. MATERIALES
Bomba dosificadora electromagnética


	11. EQUIPO
Herramienta menor cuadrilla bb - instalaciones		
		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de los planos hidrosanitarios y las especificaciones del fabricante del equipo.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de bomba dosificadora instalada, incluyendo mangueras y accesorios de conexión recibidos a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ÍTEM 2.3.
	2. NOMBRE ÍTEM: Construcción de muro en ladrillo recocido para cámara de contacto de cloro

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Construcción de muro en ladrillo recocido para cámara de contacto de cloro

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Debe existir la base para soporte del muro, bien sea en concreto o en suelo mejorado.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Formar debidamente la primera hilada de ladrillo para la correcta modulación y poder realizar las siguientes hiladas sobre la misma. Posteriormente continuar instalando ladrillo por ladrillo en la siguiente hilada manteniendo la misma junta de dilatación entre ladrillos, la cual se estima en 1 cm aproximadamente. A medida que se va subiendo de hilada, debe ser verificada su plomada.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Construir cuidadosamente el muro, para evitar accidentes en los trabajadores.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES
Ladrillo recocido de 20 cm x 10 cm x 6 cm
Mortero 1:4 
           Arena de río
           Cemento
           Agua


	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de muro construído y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ÍTEM 2.4.
	2. NOMBRE ÍTEM: Suministro e instalación de lámina metálica en acero inoxidable Cal 18 con dimensiones 0.96 x 1.0m para bafle

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4. DESCRIPCIÓN
Instalación de láminas metálicas en la cámara de contacto de cloro para el direccionamiento del flujo

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Se debe contar instalado con el tanque para la cámara de contacto de cloro.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Se deben instalar las láminas metálicas de manera vertical en la cámara de contacto de cloro con base en los diseños hidrosanitarios presentados.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Asegurar la verticalidad de las láminas metálicas y la estabilidad de las mismas en la cámara de contacto de cloro.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES
Láminas metálicas en acero inoxidable calibre 18
Sujetadores metálicos


	11. EQUIPO
Herramienta menor cuadrilla bb - instalaciones		
		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de los planos hidrosanitarios.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de lámina metálica instalada, incluyendo accesorios y tuberías de conexión recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidrosanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





ESTRUCTURA

	1. ÍTEM 3.1.
	2. NOMBRE ÍTEM: Demolición de muros en mampostería 

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Localización y replanteo de muros estructurales y no estructurales ya existentes para su posterior demolición.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica para la ubicación e identificación de las zonas donde se encuentran ubicados los muros en las edificaciones existentes.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Demoler cuidadosamente los muros de las edificaciones existentes, incluye la demolición de materiales que se encuentren dentro de éste, tales como acero de refuerzo, marcos, tapas, tuberías, entre otros. Esta demolición no debe afectar elementos estructurales.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Demoler cuidadosamente las estructuras existentes, para evitar accidentes en los trabajadores.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES


	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla aa - albañilería		
martillo demoledor 90 libras		
minicargador 257		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1.ÍTEM No. 3.2
	2. NOMBRE ÍTEM: Placa en concreto reforzado e=10 cm

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere a la construcción de la placa de entrepiso en concreto reforzado de 21 mpa entre los ejes indicados

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Consultar estudio de suelos.
Consultar cimentación en planos estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Verificar excavación y concreto de limpieza.
Verificar localización y dimensiones.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Verificar que las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas se hayan fijado.
Colocar los testeros en los bordes y extender la malla electrosoldada.
Verificar las dimensiones, niveles y bordes de la placa.
Vaciar el concreto con el nivel y espesor indicado.
Vibrar el concreto.
Realizar fraguado de acuerdo a los requerimientos.

	7.ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
los materiales utilizados deberán cumplir con las especificaciones generales, la resistencia del acero y el concreto debe ser la especificada en los planos de construcción.
el suministro y vaciado del concreto ha de ser continuo para evitar juntas en lugares que no han sido aprobados por la interventoría.
las mallas electrosoldadas y el acero de refuerzo utilizado deberán limpiarse con grata metálica, para retirar oxido, mortero, grasa o cualquier otro elemento que a juicio del interventor perjudique la adherencia entre el concreto y el acero.
se debe controlar el curado del concreto durante el fraguado manteniendo la superficie humedecida.

	ENSAYOS AREALIZAR
NTC 454 concretos
NTC 129 practica para la toma de muestras de agregados
NTC 396 método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto
NTC 550 elaboración y curado de especímenes de concreto de obra
NTC 1377 elaboración y curado de especímenes de concreto para ensayos de laboratorio

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
La tolerancia para su recibo a satisfacción, son las indicadas en la nsr-10

	10.MATERIALES
Concreto grava común 3000 psi 		
Desmoldante
Separadores
Impermeabilizante
Puntilla
Tabla burra ordinario 0.30 m		
Repisa ordinario		

	11.EQUIPO
herramienta menor


	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO
	13. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMADEPAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1. ÍTEM 3.3.
	2. NOMBRE ÍTEM: Construcción en muros de mampostería para ampliación de caseta de PTAP

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Construcción en muros de mampostería

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Debe existir la base para soporte del muro en concreto reforzado.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Formar debidamente la primera hilada de ladrillo para la correcta modulación y poder realizar las siguientes hiladas sobre la misma. Posteriormente continuar instalando ladrillo por ladrillo en la siguiente hilada manteniendo la misma junta de dilatación entre ladrillos, la cual se estima en 1 cm aproximadamente. A medida que se va subiendo de hilada, debe ser verificada su plomada.
Se tiene en cuenta que para ampliación el muro de quedar debidamente cocido o anclado al muro existente mediante grafil de 5mm. cada 40 cm de altura.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Construir cuidadosamente el muro, para evitar accidentes en los trabajadores.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES
Ladrillo Prensado Macizo 24,5 X 12 X 5,5 cm
Mortero 1:4 
           Arena de río
           Cemento
           Agua
Grafil 5mm

	11. EQUIPO

herramienta menor cuadrilla aa - albañearía		
		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos planos arquitectónicos y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de muro construído y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1.ÍTEM No. 3.4
	2. NOMBRE ÍTEM: Suministro e instalación de cubierta Termoacustica Tipo Ajover Max Trapezoidal A360 o similares.

	3. UNIDAD DE MEDIDA        	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Este ÍTEM hace referencia al suministro y montaje de la teja Termoacustica Tipo Ajover Max Trapezoidal A360 o similares con sus respectivos accesorios de fijación.

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Consultar pendiente en planos estructurales y separación entre correas.
Verificar localización y dimensiones.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
• Identificar el área a ser cubierta de los planos correspondientes
• Izado de la teja a su destino de colocación.
• Colocación y fijación de la teja.

	7.ALCANCE
 
Será responsabilidad del contratista el transporte, almacenamiento y buena conservación de los materiales. No se aceptarán elementos defectuosos, fisurados, rotos, rayados. El contratista deberá garantizar su correcta colocación y responderá en caso de presentarse goteras o cualquier otro defecto.

	ENSAYOS AREALIZAR
 
No aplica

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
Las ondulaciones de la teja en los extremos laterales deben quedar bocabajo.
En visualización final del tejado deben visualizar juntas alternadas, con traslapos laterales no inferiores a una ondulación y traslapos en los extremos longitudinales de las tejas no inferiores a 15 cm.

	10.MATERIALES
 
Teja Termoacustica Tipo Ajover Max Trapezoidal A360
Tornillos               	

	11.EQUIPO
herramienta menor
Andamios

	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS          	SÍ     	NO
	13. DESPERDICIOS
INCLUIDOS          	SÍ     	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1. ÍTEM 3.6.
	2. NOMBRE ÍTEM: Suministro e instalación de pasarela en estructura metálica para inspección de tanque de almacenamiento. Incluye escalera

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4. DESCRIPCIÓN
Construcción de una pasarela elevada con escalera, en estructura metálica soldada

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Debe existir la base nivelada para soporte de la pasarela


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Con base en los diseños hidrosanitarios, se deben cortar los tubos metálicos para elementos verticales y anclarlos al piso. Soldar tuberías horizontales para el armado de los pórticos y soldar las láminas de alfajor sobre los tubos verticales.
Posteriormente, cortar los tubos para la baranda continua y soldarlos a partir del nivel 2.65. 

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Cortar y soldar los tubos metálicos siguiendo las especificaciones técnicas descritas en los planos hidrosanitarios.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES
Tubo rectangular 4” x 8" Calibre 18
Lámina de alfajor de 2mm de espesor
Tubo cuadrado 1 ½” x 1 ½” x 1.1mm Calibre 18 

	11. EQUIPO
Herramienta menor cuadrilla dd - carpintería metálica		
		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidrosanitarios y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de pasarela y escalera metálica construida y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidrosanitarios y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ÍTEM 3.7.
	2. NOMBRE ÍTEM: Suministro e instalación de soporte para cámara de contacto de cloro

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4. DESCRIPCIÓN
Construcción de una torre elevada en estructura metálica soldada para el soporte de la cámara de contacto de cloro

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Debe existir la base nivelada para soporte de la torre en estructura metálica


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Con base en los diseños hidrosanitarios, se deben cortar los tubos metálicos para elementos verticales y anclarlos al piso. Soldar tuberías horizontales para el armado de los pórticos y soldar las láminas de alfajor sobre los tubos verticales.
 

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Cortar y soldar los tubos metálicos siguiendo las especificaciones técnicas descritas en los planos hidrosanitarios.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES
Tubo rectangular 4” x 8" Calibre 18
Lámina de alfajor de 2mm de espesor


	11. EQUIPO
Herramienta menor cuadrilla dd - carpintería metálica		
		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidrosanitarios y/o estructurales.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por unidad (und) de pasarela y escalera metálica construida y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidrosanitarios y/o estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





TANQUE DE ALMACENAMIENTO

	1.ÍTEM No. 4.1
	2. NOMBRE ÍTEM: Placa en concreto reforzado e=10 cm

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(M2)

	4. DESCRIPCIÓN
Esta especificación se refiere a la construcción de la placa de entrepiso en concreto reforzado de 21 mpa entre los ejes indicados

	5.ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Consultar estudio de suelos.
Consultar cimentación en planos estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentación.
Verificar excavación y concreto de limpieza.
Verificar localización y dimensiones.

	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Verificar que las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas se hayan fijado.
Colocar los testeros en los bordes y extender la malla electrosoldada.
Verificar las dimensiones, niveles y bordes de la placa.
Vaciar el concreto con el nivel y espesor indicado.
Vibrar el concreto.
Realizar fraguado de acuerdo a los requerimientos.

	7.ALCANCE
Para este fin el contratista deberá considerar las siguientes labores:
los materiales utilizados deberán cumplir con las especificaciones generales, la resistencia del acero y el concreto debe ser la especificada en los planos de construcción.
el suministro y vaciado del concreto ha de ser continuo para evitar juntas en lugares que no han sido aprobados por la interventoría.
las mallas electrosoldadas y el acero de refuerzo utilizado deberán limpiarse con grata metálica, para retirar oxido, mortero, grasa o cualquier otro elemento que a juicio del interventor perjudique la adherencia entre el concreto y el acero.
se debe controlar el curado del concreto durante el fraguado manteniendo la superficie humedecida.

	ENSAYOS AREALIZAR
NTC 454 concretos
NTC 129 practica para la toma de muestras de agregados
NTC 396 método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto
NTC 550 elaboración y curado de especímenes de concreto de obra
NTC 1377 elaboración y curado de especímenes de concreto para ensayos de laboratorio

	9.TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN(EJEMPLO)
La tolerancia para su recibo a satisfacción, son las indicadas en la nsr-10

	10.MATERIALES
Concreto grava común 3000 psi 		
Desmoldante
Separadores
Impermeabilizante
Puntilla
Tabla burra ordinario 0.30 m		
Repisa ordinario		

	11.EQUIPO
herramienta menor


	12. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO
	13. DESPERDICIOS
INCLUIDOS	[image: ]SÍ	NO

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

	15.MEDIDA Y FORMADEPAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. la medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. el valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
materiales descritos en el numeral10.
equipos y herramientas descritos en el numeral11.
mano de obra.
transportes dentro y fuera de la obra.
mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. en este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (IMÁGENES, ESQUEMAS, ETC…)





	1. ÍTEM 4.2.
	2. NOMBRE ÍTEM: Suministro e instalación de tanque de almacenamiento de agua potable en polietileno de 20.000 L. Incluye accesorios para su instalación.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4. DESCRIPCIÓN
Instalación de tanques plásticos para almacenamiento de agua potabilizada

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Debe existir una placa de concreto nivelada para la instalación del tanque, y debe existir un suministro de agua tratada.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Se deben instalar los tanques en una superficie plana y nivelada, definida para la instalación del sistema de almacenamiento de agua potable. Posteriormente, se deben instalar las tuberías de ingreso y salida de agua, lavado y paso directo (bypass), con sus respectivos registros para controlar el paso del agua tratada.

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Asegurar la nivelación y estabilidad de los tanques.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES
Tanque de polietileno de 20000 L
Registros de bola 2” y 3”
Tubería PVC 2” y 3”
Codo 90° PVC 2” y 3”
Flotador metálico 2”
Limpiador y soldadura PVC


	11. EQUIPO
Herramienta menor cuadrilla bb - instalaciones		
		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de los planos hidrosanitarios.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de tanque instalado, incluyendo accesorios y tuberías de conexión y desagües recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidrosanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





5. TUBERÍA PVC
	
1. ÍTEM 5.1 – 5.7
	2. NOMBRE ÍTEM: Suministro e instalación de red de agua potable D= 1 1/2" entre tanque de almacenamiento 1 y sistema de bombeo. Incluye accesorios

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P 1-1/2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-P 1-1/2"



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua PVC-P 1-1/2", donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
Tubería PVC-P 1-1/2"	
codo PVC-P 1-1/2”
tee 1-1/2”
unión universal 1-1/2”
adaptador macho 1-1/2”
válvula de bola 1-1/2”
buje 1-1/2”		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldadura PVC liquida 1/8 gl
cinta teflón						
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ÍTEM 5.8 – 5.11
	2. NOMBRE ÍTEM: Suministro e instalación de red de agua potable D= 1 1/4". Incluye accesorios.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P 1-1/4" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-P 1-1/4"



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua PVC-P 1-1/4", donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
Tubería PVC-P 1-1/4"	
codo PVC-P 1-1/4”
adaptador macho 1-1/4”
válvula de bola 1-1/4”
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldadura PVC liquida 1/8 gl
cinta teflón						
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ÍTEM 5.8 - 5.10, 5.12 - 5.13
	2. NOMBRE ÍTEM: Suministro e instalación de red de agua potable D= 1 1/4" para sistema de bombeo. Incluye accesorios.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P 1-1/4" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-P 1-1/4"



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua PVC-P 1-1/4", donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
Tubería PVC-P 1-1/4"	
codo PVC-P 1-1/4”
tee pvc 1-1/4”
adaptador macho 1-1/4”
válvula de cheque 1-1/4”
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldadura PVC liquida 1/8 gl
cinta teflón						
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ÍTEM 5.8 - 5.12, 5.14
	2. NOMBRE ÍTEM: Suministro e instalación de red de agua potable D= 1 1/4" para red de filtros. Incluye accesorios.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P 1-1/4" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-P 1-1/4"



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua PVC-P 1-1/4", donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
Tubería PVC-P 1-1/4"	
codo PVC-P 1-1/4”
tee pvc 1-1/4”
unión universal 1-1/4”
adaptador macho 1-1/4”
válvula de bola 1-1/4”
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldadura PVC liquida 1/8 gl
cinta teflón						
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	
1. ÍTEM 5.1 – 5.6, 5.15
	2. NOMBRE ÍTEM: Suministro e instalación de red de agua potable D= 1 1/2" para red de tanque de almacenamiento. Incluye accesorios

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(ml)

	4. DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-P 1-1/2" y todos los demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Determinar como referencia planimétrica el sistema de tuberías, regaderas, registros y demás elementos necesarios para los respectivos módulos.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Determinar como referencia planimétrica el sistema de ductos para el transporte del recurso hídrico.
Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.
Construcción de módulos de las diferentes áreas, establecidas en el numeral 2.
Limpiar tubería con el limpiador para pvc-p.
Aplicación de soldadura para unión de tubería y accesorios de pvc-p
Dejar y actuar y secar la soldadura.
Uso de la cinta teflón para el adaptador PVC-P 1-1/2"



	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Definir las coordenadas, los ejes, puntos de agua PVC-P 1-1/2", donde se distribuye en la zona constructiva.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: planos hidráulicos, arquitectónicos y todos los planos correspondientes para su oportuna ejecución de la obra.
Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .

	10. MATERIALES
		
Tubería PVC-P 1-1/2"	
codo PVC-P 1-1/2”
tee 1-1/2”
unión universal 1-1/2”
adaptador macho 1-1/2”
válvula de bola 1-1/2”
válvula de cheque 1-1/2”		
limpiador para pvc liquida 1/4 gl 		
soldadura PVC liquida 1/8 gl
cinta teflón						
				

	11. EQUIPO

herramienta menor

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	13. MANO DE OBRA
Incluida	[image: ]  Sí	No

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de planos hidráulicos y planos arquitectónicos.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de replanteo ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidráulicos y/o arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)





	1. ÍTEM 5.16.
	2. NOMBRE ÍTEM: Suministro e instalación de manómetros para bombas centrífugas. Incluye accesorios de instalación en acero inoxidable.

	3. UNIDAD DE MEDIDA	(und)

	4. DESCRIPCIÓN
Instalación de manómetros para el control de la presión en las bombas centrífugas

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Debe existir una caseta donde los manómetros se encuentren protegidos, y deben existir los equipos de bombeo los cuales se desea monitorear.


	6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Se debe armar el sistema de control de presión mediante manómetros a la salida de las bombas, con base en los diseños hidrosanitarios..

	7. ALCANCE
Para este fin el Contratista deberá considerar las siguientes labores:
Asegurar las conexiones de los accesorios asegurando que no existan fugas de aire.

	8. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica


	9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas.
Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra.

	10. MATERIALES
Manómetro ¼”
Bushing LxR 1½” x ½”
Bushing RxR ½” x ¼”
Codo ¼” de 90°
Niple (RxR) 3cm x ¼”
Válvula de bola 1/4"


	11. EQUIPO
Herramienta menor cuadrilla bb - instalaciones		
		

	12. DESPERDICIOS
Incluidos	[image: ]  Sí	No
	

	14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Seguir recomendaciones de los planos hidrosanitarios.

	15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de manómetro instalado, incluyendo accesorios recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos hidrosanitarios. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
a)     Materiales descritos en el numeral 10.
b)     Equipos y herramientas descritos en el numeral 11.
c)     Mano de obra.
d)     Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.


	16. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.


	17. OTROS (Imágenes, esquemas, etc…)
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