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FORMATO No. 6
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

OBJETO: “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN COMPARTIDA Y GESTION DIRECTA DE LA LOCALIDAD DE SUBA PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PUBLICO”.

 ALCANCE AL OBJETO: El presente proceso se adelantará por grupos así:

· Grupo 1 “REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y PREFABRICADOS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA”. 

· Grupo 2 “REALIZAR EL SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRL-1 POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA”.
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Se trata del suministro de materiales GRANULARES (Arena de Peña rezarandeada, Sub Base granular SBG-A, Base Granular BG-A y RAJON COMUN 6" a 12" o (15 a 30 cm), y para la adquisición elementos prefabricados en concreto (bordillo, sardinel, cañuela, rampa, etc.), PUESTOS EN LOS SITIOS QUE DETERMINE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUBA, EN BOGOTÁ D.C, debe cumplir las características señaladas

Elementos a adquirir

	ITEM

	No.
	NOMBRE
	UNIDAD

	1
	Arena de peña rezarandeada
	M3

	2
	Sub Base SBG-A
	M3

	3
	Base BG-A
	M3

	4
	Rajón común 6” a 12” o (15 a 30 cm)
	M3

	5
	Transporte arena de peñarezarandeada
	M3

	6
	Transporte Sub base SBG-A
	M3

	7
	Transporte base BG-A
	M3

	8
	Transporte rajón común 6” a 12” o (15 a 30 cm)
	M3

	9
	Bordillo A-80 (bloque de cemento)
	Unidad

	10
	Sardinel A-10 (bloque de cemento)
	Unidad

	11
	Cañuela A-120 (bloque de cemento)
	Unidad

	12
	Rampa A-85 (bloque de cemento)
	Unidad


Cabe señalar que para el caso de los prefabricados dentro del costo ofertado, se entiende incluido el valor del transporte de los elementos a adquirir, hasta el lugar dispuesto por el FDLS.

El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo las especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia, según las normas IDU – ET -2011 o las normas internacionales homologadas. Solamente se pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas para el presente proceso.

Para tal fin la Interventoría y/o la Supervisión solicitarán al contratista la presentación de los respectivos resultados de los ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo consignado en este Anexo.

Para el caso de prefabricados en concreto se debe tener en cuenta lo estipulado en la CARTILLA DE ANDENES, de la Secretaría Distrital de Planeación – Taller del Espacio Público. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4109.

Los materiales deben ser adquiridos de fuentes que posean los permisos o licencias ambientales vigentes, de acuerdo con la normatividad.

El oferente debe presentar la debida licencia ambiental del lugar de suministro, así como el certificado de procedencia licita del material expedido por la autoridad respectiva y la certificación debidamente firmada por el representante legal de disponibilidad del material a suministrar.

Especificaciones GRUPO 2

Con base en las necesidades, plan de acción, estrategias de intervención y dado que EL FDLSUBA cuenta con la maquinaria para el suministro, aplicación y compactación de fresado estabilizado, se establece la necesidad de adquisición de materia prima para la mezcla del fresado estabilizado.

Por lo anterior, el contratista deberá suministrar el ítem según unidad de medida como se indica a continuación:

Elementos a adquirir

	ITEM
	
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN

ESPECÍFICA DEL ÍTEM
	SOPORTES

	
	SUMINISTRO REQUERIDO
	
	
	(Si requiere Licencias, normatividad técnica, etc.)

	1
	Emulsión Asfáltica CRL-1 (Pr 100 - 250), puesta en los sitios que determine el FDLRUU.
	LT
	Emulsión
catiónica de rompimiento lento CRL-1 (PR 100   -   250)   para   riegos  de imprimación y para producción de RAP estabilizado
	Especificación Técnica IDU 210-11


Nota: El FDLSUBA aclara que se han estimado unas cantidades con el fin de obtener la proyección presupuestal para el proceso contractual y el respectivo contrato a suscribir, sin embargo, estarán sujetas a variaciones de acuerdo con las necesidades propias de la entidad, la estrategia de intervención, las priorizaciones de las metas programadas por el área de infraestructura del Fondo de Desarrollo Local. Por tanto, el CONTRATISTA no deberá sujetarse exclusivamente a las cantidades presentadas en la tabla anterior; las posibles variaciones podrán ser mayor o menor cantidad.

El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo las especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia, según las normas IDU – ET -2011 o las normas internacionales homologadas. Solamente se pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas para el presente proceso.

Para tal fin la Interventoría y/o la Supervisión solicitarán al contratista la presentación de los respectivos resultados de los ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo consignado en este Anexo.

Los materiales deben ser adquiridos de fuentes que posean los permisos o licencias ambientales vigentes, de acuerdo con la normatividad.

LABORATORIO – ENSAYOS DE LABORATORIO

Con el ánimo de garantizar y dar cumplimiento a lo estipulado en términos de materiales, el oferente deberá presentar, bajo la gravedad del juramento, una carta de disponibilidad de laboratorio. Por lo anterior, mediante documento escrito deberá indicar la “disponibilidad para adelantar los ensayos de laboratorio a los diferentes materiales objeto de suministro del proceso en mención durante el tiempo del contrato”, dicho laboratorio debe contar con la acreditación de la ONAC Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, la cual deberá mantenerse vigente por lo menos durante el término de ejecución del contrato.

Nota 1: El documento de acreditación del laboratorio expedido por la ONAC, deberá ser presentado al supervisor designado durante la ejecución del contrato, previo a los ensayos de laboratorio que se requieran efectuar. La acreditación, debe ser garantizada hasta que finalice el plazo de ejecución contractual.

Nota 2: Como quiera que la disponibilidad del laboratorio es un requisito habilitante dentro del presente proceso, la no presentación del Documento de disponibilidad de laboratorio, será causal de rechazo de la oferta dentro del presente proceso.

Una vez iniciada la ejecución del contrato, el Contratista deberá enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el interventor y/o Supervisor del contrato los ensayos de laboratorio, de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el presente pliego. Para el presente proceso se hace la solicitud de forma mensual.

Para el caso de prefabricados en concreto se deben realizar los ensayos correspondientes a calidad del concreto, de acuerdo con lo establecido en la NC-MN-OC07-01 Concretos. Además, se deben realizar los ensayos correspondientes a prefabricados de concreto, bordillos y tope llantas de acuerdo con la Norma NTC 4109.

Los parámetros fundamentales para las emulsiones asfálticas son
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FUENTES DE SUMINISTRO SOLO GRUPO 1
Los materiales deben ser adquiridos de fuentes que posean los permisos o licencias ambientales vigentes, de acuerdo con la normatividad.

Por lo tanto, el oferente debe presentar:

1. El debido registro minero vigente de la cantera y del oferente.

2. La licencia ambiental de la cantera de suministro vigente.

3. El certificado vigente de procedencia lícita del material expedido por la autoridad respectiva.

4. La certificación de disponibilidad de material debidamente firmada por el representante legal de las fuentes de suministro (cantera), con la cual se garantice el suministro del mismo.

5. La certificación de disponibilidad de material debidamente firmada por el representante legal del oferente. (Formato Anexo).

Los materiales deben ser adquiridos de fuentes que posean los permisos o licencias Ambientales vigentes, de acuerdo con la normatividad. El oferente deberá presentar el respectivo Registro Único de comercializadores de minerales – RUCOM mediante el cual se le acredite para comercializar los materiales granulares en mención, licencia ambiental de la cantera de suministro, así como el certificado de procedencia lícita del material expedido por la autoridad respectiva y la certificación debidamente firmada por el representante legal de la fuente de suministro de disponibilidad del material y de la cantera de disponibilidad del material a suministrar, de igual forma deberá contar con el Registro Único de comercializadores de minerales – RUCOM del productor que explota la materia prima (cantera). (Esto como requisito habilitante).

Nota: Como quiera que los Cinco (5) documentos para acreditar lo relativo a fuentes de suministro son un requisito habilitante dentro del presente proceso, la no presentación en su totalidad, será causal de rechazo de la oferta dentro del presente proceso.

El Registro Único de Comercializadores de Minerales-RUCOM, es una medida de control, soportada por una herramienta tecnológica, que permite certificar a las personas naturales y jurídicas que comercializan de los minerales en el territorio nacional con el propósito de darle mayor transparencia a la actividad comercializadora de minerales en Colombia.

El RUCOM es administrado por la Agencia Nacional de Minería y a través plataforma tecnológica mencionada permite a los interesados solicitar la inscripción al RUCOM en línea, obtener el certificado de acreditación, una vez evaluada la solicitud presentada, así como consultar cada uno de los listados.1
CRITERIOS AMBIENTALES
El contratista, deberá cumplir con lo establecido por las normas ambientales, así mismo, el contratista está obligado a cumplir con todas y cada una de las exigencias pertinentes contenidas en el Decreto 1609 de 2002 “Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera” y las demás normas que la modifiquen o deroguen, el Decreto 4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral” y las demás normas que la modifiquen o deroguen. Decreto 4299 de 2005 “Por el cual se reglamenta el artículo 61 de la Ley 812 de 2003 y se establecen otras disposiciones” y las demás normas que la modifiquen deroguen. Deberá cumplir con los requerimientos con lo establecido en el Decreto 321 de 1999 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas” y las demás normas que la modifiquen o deroguen. El Contratista deberá cumplir con las normas pertinentes y el plan de contingencias para transporte de materiales o sustancias peligrosas. Cuando el Contratista entregue el material objeto del suministro, no podrá impactar o afectar ningún recurso natural

El personal que labore para el Contratista deberá contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con el Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y las demás normas que la modifiquen o deroguen y todos los trabajadores deben estar debidamente afiliados al Sistema General de Seguridad Social Integral SGSSI.
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1 Agencia Nacional de Minería (2018/23/10). Que es el RUCOM. Recuperado de https://www.anm.gov.co/?q=que-es-Rucom
El proponente deberá dar estricto cumplimiento a los requerimientos de la Ficha No. 12. “Diseño, construcción, remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de las instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las localidades”, en su apartado de “Obligaciones específicas”, numerales:

(…)

4. Emplear los elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de la actividad. (guantes, tapabocas, mascarilla, overol, botas).

5. Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

6. El contratista deberá adoptar los parámetros técnicos y de manejo ambiental contenidos en la guía de manejo ambiental para el sector de la Construcción, de la Secretaría Distrital de ambiente.

7. Atender las inspecciones ambientales realizadas por la SDG, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico.

8. Deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, que garantice el cumplimiento normativo. La persona asignada deberá demostrar idoneidad, experiencia y será aprobada por el contratante y/o la interventoría.

9. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y presentar los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto.

10. Diseñar y mantener actualizado un plan de calidad para ejecutar las obras y actividades que son objeto de su alcance contractual.

11. Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental.

12. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato.

“Obligaciones técnicas”, numerales:

1. Contar con el certificado de que los materiales pétreos empleados en la actividad provienen de lugares autorizados por la autoridad ambiental competente. (…).

7. Garantizar que el personal que preste el servicio a su nombre cuenta con la edad mínima para trabajar, así como también no promueve el trabajo infantil, mediante una declaración firmada.

8. Garantizar que el personal que presta el servicio se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y salud en el trabajo.

9. El contratista deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, todos los costos ambientales que tienen que ver con la implementación del Plan de Manejo Ambiental o licenciamiento ambiental y autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de su actividad durante la ejecución de su contrato. (…).”

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL

Todo transporte de materiales sobre las vías públicas se deberá realizar en vehículos aprobados para circular sobre las carreteras nacionales, los cuales deberán cumplir la reglamentación vigente sobre pesos y dimensiones del Ministerio de Transporte, así como las normas sobre protección ambiental, expedidas por la entidad que tenga la jurisdicción respectiva.

Los vehículos deberán contar con dispositivos para depositar los materiales de tal modo que no se produzca segregación, ni se cause daño en los mismos, o contaminación en la superficie existente. Cualquier contaminación o daño que se presentare en las entregas, deberá ser subsanada por el proveedor, a su costa, antes de ser recibido el material y/o de proseguir el trabajo según corresponda.

Una vez el proveedor descargue los materiales y sean recibidos a satisfacción por parte del contratista de obra o comunidad con el aval de la interventoría o supervisión, la responsabilidad de manejo, control y almacenamiento de los materiales será plena responsabilidad de la comunidad beneficiada, salvo casos en que se compruebe que ha ocurrido algún deterioro adjudicable a la calidad de los materiales.

GRANULARES

Las volquetas se cubicarán por su volumen teniendo en cuenta que el nivel de medida será la parte superior del balde y el área equivalente a lo largo de la sección, es decir, no se reconocerá el volumen que sobresalga del mismo. La unidad de medida será por metro cúbico (m3). Los equipos destinados para tal fin deberán ser tantos como sean suficientes para completar el volumen mínimo requerido.

PREFABRICADOS

Los suministros se cuantificarán por unidad y dependerá del transporte a disponer, no se reconocerá ningún material que venga defectuoso, partido o fisurado. La unidad de medida será por unidad (UND). Los equipos destinados para tal fin deberán ser tantos como sean suficientes para completar el volumen mínimo requerido.

EMULSIÓN

Los suministros se cubicarán por su volumen teniendo en cuenta que el nivel de medida será la parte superior del tanque de transporte y el área equivalente a lo largo de la sección, es decir, no se reconocerá ningún volumen adicional. La unidad de medida será por litros (Lts). Los equipos destinados para tal fin deberán ser tantos como sean suficientes para completar el volumen mínimo requerido.

ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE:

GRUPO 1
Para efectos de aseguramiento de la entrega en los tiempos y volúmenes requeridos, el proponente deberá allegar certificación de disponibilidad de los equipos destinados para el transporte del material contratado como mínimo en las siguientes condiciones:

Materiales granulares: Volumen de 90 m3 para una sola jornada laboral. 

Prefabricados en concreto: cantidad de 150 unidades para una sola jornada laboral.

El proponente deberá presentar carta de disponibilidad con empresa transportadora que certifique la capacidad del traslado de material mínimo requerido por jornada laboral, o contar como mínimo con disponibilidad de los vehículos necesarios para la entrega de materiales granulares y a fin de dar cumplimiento al objeto del contrato cuya capacidad total sea la exigida, en caso de ser propietario deberá anexar tarjeta de propiedad de los mismos y oficio de intención de poner a disposición los vehículos para el cumplimiento del contrato.

El adjudicatario del proceso en mención, como requisito para poder iniciar el contrato producto del mismo, deberá presentar en fotocopia todos los certificados de revisión Técnico-Mecánica vigentes, SOAT y demás requisitos que regulen la circulación de los vehículos mencionados en la propuesta.

Para todos los casos se exigirá la relación del personal que vaya a operar los equipos de transporte anexando Fotocopia de la Cédula y licencia de conducción.

El personal relacionado a la operación de los equipos y que labore para el proponente, encargado para el transporte y entrega del material, deberá contar con un programa de salud ocupacional y seguridad industrial y garantizar que se encuentren debidamente afiliados a una EPS y una ARL.

Los vehículos reportados como destinados para el cumplimiento del objeto contractual deberán ser aquellos que se relacionen en el (Plan de Manejo Ambiental) PMA, dando cumplimiento con todos y cada uno de los requisitos fijados en dicho Plan de Manejo Ambiental. No se autorizará cambio de los vehículos sin previa justificación técnica o mecánica y sin conocimiento previo del FONDO.

Los vehículos deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial del material transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte.

El transporte del material contratado deberá cumplir con la legislación ambiental vigente en especial las disposiciones contenidas en la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente y la legislación de la SDM en relación con el transporte de material pesado. Se debe dar cumplimiento al Manual sobre dispositivos para la regulación del tránsito en calles y carreteras de INVIAS, Resolución 5866 de 1998.

Ninguno de los vehículos utilizados por el Contratista podrá exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá cumplir con la norma NTC 4786-2 para transporte de materiales o sustancias peligrosas.

El Contratista deberá dar cumplimiento en todo momento y en lo de su competencia a lo establecido en el Manual de Tránsito por Obras Civiles en Zonas Urbanas de la SDM, al Código Nacional de Tránsito y al Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte.

Cuando el Contratista entregue el material objeto del suministro, no podrá impactar o afectar ningún recurso natural. La disposición final de los materiales a suministrar será programada por el supervisor o apoyo a la supervisión en las vías que sean objeto de intervención.

GRUPO 2
Para efectos de aseguramiento de la entrega en los tiempos y volúmenes requeridos, el proponente deberá allegar certificación de disponibilidad de los equipos destinados para el transporte del material contratado como mínimo en las siguientes condiciones:

· Emulsión asfáltica CRL-1: Volumen de 5.000 lts para una sola jornada laboral.

El proponente deberá presentar carta de disponibilidad con empresa transportadora que certifique la capacidad del traslado de material mínimo requerido por jornada laboral con mínimo dos (2) vehículos con carrocería tipo camión tanque, o contar como mínimo con disponibilidad de los vehículos necesarios para la entrega de emulsión y a fin de dar cumplimiento al objeto del contrato cuya capacidad total sea la exigida, en caso de ser propietario deberá anexar tarjeta de propiedad de los mismos y oficio de intención de poner a disposición los vehículos para el cumplimiento del contrato.

El transporte de la emulsión asfáltica desde la planta de fabricación hasta el sitio de mezcla o de colocación, se realizará a granel, en carrotanques que no requieren aislamientos térmicos ni calefacción. Estarán dotados de los medios mecánicos que permitan el rápido traslado de su contenido a los depósitos de almacenamiento. Así mismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras.

Para la emulsión, se requiere garantizar el dispositivo de almacenamiento idóneo y apropiado, en el cual se mantengan las características y propiedades del material, sin que se contamine, (con una capacidad de hasta 5.000 Lt) en los sitios que determine la alcaldía local de Suba, para que en los casos que se requiera almacenar por alguna contingencia de último momento, se pueda contar con el suministro inmediato.

El adjudicatario del proceso en mención, como requisito para poder iniciar el contrato producto del mismo, deberá presentar en fotocopia todos los certificados de revisión Técnico-Mecánica vigentes, SOAT pólizas y demás requisitos que regulen la circulación de los vehículos mencionados en la propuesta.

Para todos los casos se exigirá la relación del personal que vaya a operar los equipos de transporte anexando Fotocopia de la Cédula y licencia de conducción.

El personal relacionado a la operación de los equipos y que labore para el proponente, encargado para el transporte y entrega del material, deberá contar con un programa de salud ocupacional y seguridad industrial y garantizar que se encuentren debidamente afiliados a una EPS y una ARL, de acuerdo con el nivel de riesgo asociado a la actividad.

Los vehículos deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial del material transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte. Todos los vehículos para el transporte contratado deberán cumplir con la legislación ambiental vigente en especial las disposiciones contenidas en la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente y la legislación de la SDM en relación con el transporte de material pesado. Se debe dar cumplimiento al Manual sobre dispositivos para la regulación del tránsito en calles y carreteras de INVIAS, Resolución 5866 de 1998.

Ninguno de los vehículos utilizados por el Contratista podrá exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá cumplir con la norma NTC 4786-2 para transporte de materiales o sustancias peligrosas.

El Contratista deberá dar cumplimiento en todo momento y en lo de su competencia a lo establecido en el Manual de Tránsito por Obras Civiles en Zonas Urbanas de la SDM, al Código Nacional de Tránsito y al Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte.

Cuando el Contratista entregue el material objeto del suministro, no podrá impactar o afectar ningún recurso natural. La disposición final de los materiales a suministrar será programada por el supervisor o apoyo a la supervisión en las vías que sean objeto de intervención.

El oferente deberá contar con bodega de almacenamiento, la cual debe estar ubicada en la localidad de Suba y /o localidades cercanas teniendo en cuenta la alta demanda del suministro.

En caso de qué el proponente no sea el productor de la emulsión asfáltica deberá presentar una carta o manifestación de disponibilidad de la Emulsión a favor del proponente lo cual garantiza la disponibilidad inmediata del producto solicitado por el Fondo de Desarrollo local de Suba para el desarrollo de sus actividades de acciones de movilidad.

La solicitud debe realizarse por parte del apoyo a la supervisión designado por el Fondo, ya sea por correo electrónico, vía telefónica u otros medios tecnológicos como WhatsApp, indicando la cantidad requerida, y la ubicación exacta del sitio de entrega del material, fecha y hora de entrega. Esta solicitud debe ser tramitada y entregada en el sitio con los vehículos destinados por el contratista en un tiempo máximo de 3 horas desde su solicitud a la entrega del producto. Es de aclarar que los conductores de dichos vehículos serán proporcionados por el contratista, el Fondo no asume ningún vínculo o relación laboral con este personal.

Los equipos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación del FDLSUBA, como criterio de probación que tenga sistema de irrigación y deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del programa de entregas. 

El transporte de la emulsión a los diferentes sitios donde exista la necesidad de aplicarla será determinado por el FDLSUBA y el contratista deberá efectuar la entrega dependiendo el requerimiento del FDLSUBA, de las siguientes maneras: 1. En canecas de 55 galones, y 2. En carrotanque, el cual dependiendo de la cantidad solicitada usará el tamaño de este según su disponibilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES, PREFABRICADOS EN CONCRETOY EMULSION CRL-1.
GRUPO 1

1. UNIFORMIDAD DEL MATERIAL

Las fuentes de materiales, así como los equipos y procedimientos de producción, deberán asegurar el cumplimiento de las normas relacionadas, y así mismo la homogeneidad del material que se transporte a la obra.

El material deberá tener características uniformes y deberá estar libre en todo momento de tierra vegetal, plástico, madera, terrones de arcilla y otros materiales objetables.

Todos los trabajos de clasificación de agregados, incluyendo la separación y eliminación de sobre tamaños, deberán ejecutarse en el sitio de explotación o elaboración y en ningún caso en la obra.

Las fuentes de materiales así, como los equipos y procedimientos de producción deberán asegurar el cumplimiento de esas normas, así como la homogeneidad del material que transporte a la obra.

Todos los trabajos de clasificación y calidad de materiales de suministro, deberán ejecutarse en el sitio de dosificación o elaboración y en ningún caso en la obra.

Todos los trabajos de clasificación de agregados, incluyendo la separación y eliminación de sobre tamaños, deberán ejecutarse en el sitio de explotación o elaboración y en ningún caso en la obra.

Siempre que los materiales para la construcción de subbase granular requieran almacenamiento, se deberán atender los cuidados señalados en el numeral 300.4.3 del Artículo 300 de las especificaciones INV-E.

Para el presente aparte serán tenidos en cuentas lo siguientes documentos técnicos:

•
IDU-ET 2011 SECCIÓN 400-11 CAPAS GRANULARES DE BASE Y SUBBASE (Normas técnicas IDU).

Prefabricados en concreto (Bordillos, Sardinel, Rampa, Cañuela).

Para el caso de prefabricados en concreto se debe tener en cuenta lo estipulado en la CARTILLA DE ANDENES, de la Secretaría Distrital de Planeación – Taller del Espacio Público. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4109.

No se admiten prefabricados desbordados, fracturados, defectuosos o no uniformes. Las unidades prefabricadas deben ser sometidas al ensayo a flexión definido en la NTC 4109.

Cuando se vayan a utilizar como materia prima para los prefabricados materiales provenientes de Residuos de Construcción y Demolición (RCD, acorde con la resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), para su aceptación dichos elementos deben cumplir con los ensayos establecidos en la norma NTC 4109.

2. DISPOSICIÓN GENERAL

Para la construcción de subbases granulares, los materiales serán agregados naturales clasificados o podrán provenir de la trituración de rocas y gravas, o podrán estar constituidos por una mezcla de productos de ambas procedencias.

Para la construcción de bases granulares, será obligatorio el empleo de un agregado que contenga una fracción producto de trituración mecánica.

En ambos casos, las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, alargadas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica u otras sustancias perjudiciales.

Los requisitos de calidad que deben cumplir los diferentes materiales a emplear en la construcción de capas granulares, se resumen en la Tabla No1 y No 2. Los requisitos granulométricos se presentan en la Tabla No 3.

3. BASE GRANULAR

Los agregados para la construcción de la base granular deberán satisfacer los requisitos indicados la Tabla 1. Además, se deberán ajustar a la franja granulométrica que se indican en la Tabla 3. Los documentos del proyecto indicarán la franja por utilizar.

Tabla N° 1. Requisitos de los agregados para afirmados, bases granulares
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(1) En caso de que el equivalente de arena sea inferior, pero se cumpla plasticidad y azul de metileno, se aceptará el material con un concepto del desempeño por parte del especialista de geotecnia y/o pavimentos.

(2) Partículas planas son aquellas cuya dimensión mínima (espesor) es inferior a 3/5 de la dimensión media de la fracción.

(3) Partículas alargadas son aquellas cuya dimensión máxima (longitud) es superior a 9/5 de la dimensión media de la fracción.

4. SUBBASE GRANULAR

Los agregados para la construcción de la subbase granular deberán satisfacer los requisitos indicados en la Tabla 2. Además, se deberán ajustar a alguna de las franjas granulométricas que se indican en la Tabla No 3.

Tabla N° 2. Requisitos de los agregados para afirmados, subbases granulares
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(1) En caso de que el equivalente de arena sea inferior, pero se cumpla plasticidad y azul de metileno, se aceptará el material con un concepto del desempeño por parte del especialista de geotecnia y/o pavimentos

(2) Partículas planas son aquellas cuya dimensión mínima (espesor) es inferior a 3/5 de la dimensión media de la fracción.

(3) Partículas alargadas son aquellas cuya dimensión máxima (longitud) es superior a 9/5 de la dimensión media de la fracción.

Cuando la obtención de la granulometría especificada requiera de la mezcla de dos o más fracciones de la misma o de diferentes fuentes, esta mezcla se deberá realizar en un patio de trabajo especialmente adecuado para ello y bajo ninguna circunstancia se permitirá su mezclado en la vía.

5. GRANULOMETRÍA

El material de base o subbase granulares deberá cumplir con alguna de las granulometrías de la Tabla 3, determinadas según la norma de ensayo INV E-213-07. La granulometría por cumplir en cada caso se establecerá en los documentos técnicos del proyecto; esa granulometría deberá ser cumplida tanto por el material listo para su extensión en obra como por el material compactado en el sitio.

Tabla N° 3. Granulometrías admisibles para la construcción de bases y subbases granulares

.
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En adición a los requisitos de la Tabla 3, la relación de polvo (% pasa tamiz 0.075 mm/% pasa tamiz de 0.425 mm) no deberá exceder de 2/3 y el tamaño máximo nominal no deberá exceder de 1/3 del espesor de la capa compactada. Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la presente especificación, el material que produzca el Constructor deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja, sin saltos bruscos de la parte Superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa.

6. ARENA DE PEÑA

Es la arena que se utiliza para cubrir las juntas o espacios libres entre los adoquines, ayudando a dar confinamiento a los elementos individualmente, y estructuralmente para conformar un conjunto compacto para la distribución de cargas. Sirve a la vez para disminuir la filtración de agua hacia la sub-base, lo cual mejora la estabilidad del conjunto.

Adicionalmente se utilizará para mezclas con Arena y Emulsión CRL-1, como capas de sello para acciones de movilidad con fresado estabilizado.

Se deberá utilizar una arena cuya procedencia sea de origen natural o de trituración, no deberá contener: materiales sólidos, residuos vegetales, ni materia orgánica. Deberá estar completamente seca para que pueda penetrar por las juntas. El proceso de tamizado debe asegurar el retiro de sobre-tamaños y otros materiales sólidos contaminantes.

Tabla 4. Granulometría Arena

	Tamiz
	(%) Porcentaje que pasa

	ICONTEC
	ALTERNO
	

	2.36 mm
	No 8
	100

	1.18 mm
	No 16
	90 - 100

	600 µm
	No 30
	60 - 90

	300 µm
	No 50
	30 - 60

	150 µm
	No 100
	5 - 30

	75 µm
	No 200
	0 - 5


Tabla 5. Verificación de las condiciones técnicas de la Arena

	Ensayo
	Norma de Ensayo

	Composición
	

	Granulometría
	INVE 123-07

	Limpieza
	

	Índice de Plasticidad
	INVE 125-07, INVE 126-07

	Equivalente de arena (Solo la arena de soporte)
	INVE 133-07


7. RAJON

Los materiales por emplear en la construcción de los rellenos con rajón deben proceder de fuentes aprobadas, y deberán estar constituidas por cantos rodados o rocas sanas, compactas resistentes y durables.

Deberán, además, cumplir los siguientes requisitos de granulometría:

· El tamaño máximo estará controlado por el valor menor que se obtenga al comparar los dos tercios (2/3) del espesor de la capa compactada ó treinta centímetros (30 cm.).

· El porcentaje en peso de partículas menores al tamiz de 25,0 mm (1”), será inferior al treinta por ciento (30%)

· El porcentaje en peso de partículas que pasen el tamiz de 75 μm (No.200), será inferior al quince por ciento (15 %.).

El índice de plasticidad del material fino será menor o igual al 6%.

El material utilizado como rajón no presentará un desgaste en máquina de los Ángeles (ensayo INV-E-219-07) superior al 50%.

Para el material de sello de la capa de rajón debe utilizarse material de subbase granular.

Como parte de los procedimientos técnicos y de la integralidad de los mismos el área técnica de la Alcaldía Local de Suba en busca de garantizar que la estructura propuesta se ejecute conforme a los estudios de suelos aportados en las diferentes carpetas por parte de los contratistas, verificará que la capa correspondiente al “mejoramiento de la subrasante” no presente tamaños superiores al indicado en este documento, conforme a lo anterior el material que no cumpla las anteriores especificaciones no será objeto de recibo.

1. Especificaciones Emulsiones Asfálticas

Las emulsiones asfálticas se definen como las dispersiones de pequeñas partículas de un asfalto en una solución de agua y un agente emulsificante de carácter catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. Deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del cemento asfáltico en la fase acuosa.

Teniendo en cuenta, que el FDLSUBA llevará a cabo el proceso con la emulsión de RAP estabilizado. Por lo tanto, el contratista deberá certificar y cumplir con las especificaciones técnicas de la tabla 210.1 de IDU 210-11.

Tabla 210.1 Especificaciones para emulsiones catiónicas
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GRUPO 2

1. ESPECIFICACIONES EMULSIONES ASFÁLTICAS

Las emulsiones asfálticas se definen como las dispersiones de pequeñas partículas de un asfalto en una solución de agua y un agente emulsificante de carácter catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. Deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del cemento asfáltico en la fase acuosa.

Teniendo en cuenta, que el FDLSUBA llevará a cabo el proceso con la emulsión de RAP estabilizado. Por lo tanto, el contratista deberá certificar y cumplir con las especificaciones técnicas de la tabla 210.1 de IDU 210-11.

Tabla 210.1 Especificaciones para emulsiones catiónicas
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COMPROMISOS SST DEL CONTRATISTA

Cláusula Ambiental, de seguridad y salud ocupacional: Es obligación del contratista conocer, divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud ocupacional establecida por el FONDO al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El contratista deberá tomar todas las medidas pertinentes para evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con toda la normatividad ambiental, de Seguridad y Salud ocupacional, aplicables. El contratista no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos de agua. La violación de estas normas, se considerará incumplimiento grave del contrato, y el FONDO podrá aplicar la cláusula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.

El proveedor deberá dar cumplimiento durante la ejecución del contrato a la siguiente documentación y será responsable por cualquier incumplimiento de la misma, entendiéndose que prima sobre cualquier otra disposición.

1. Legislación Ambiental.
2. Legislación de Seguridad Salud Ocupacional.
3. Legislación de tránsito vehicular y peatonal.
4. Plan de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones.

Previo a la firma del acta de inicio el ejecutor deberá presentar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual deberá ser presentado ante la supervisión respectiva y avalado por la oficina de Gestión Ambiental de la Alcaldía Local de Suba, de su parte la supervisión generará concepto aprobatorio o negativo del mismo. El incumplimiento en la presentación adecuada del PMA será un impedimento para dar paso al acta de inicio, es importante mencionar que este documento no será objeto de pago o reconocimiento económico por parte de la entidad, y que es requisito para el inicio del contrato.
OTROS CRITERIOS AMBIENTALES:

Dar cumplimiento de los criterios establecidos en la Guía de contratación sostenible para la entidad, ficha No. 12.

	Especificaciones técnicas
	Medios de verificación

	1. Contar con el certificado de que los materiales pétreos empleados en la actividad provienen de lugares autorizados por la autoridad ambiental competente.
	Certificado lugares autorizados extracción material pétreo.

	7. Garantizar que el personal que preste el servicio a su nombre cuenta con la edad mínima para trabajar, así como también no promueve el trabajo infantil, mediante una declaración firmada.
	Declaración juramentada

	8. Garantizar que el personal que presta el servicio se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y salud en el trabajo.
	Declaración juramentada Plan de inversiones y/o presupuesto

	9. El contratista deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, todos los costos ambientales que tienen que ver con la implementación del Plan de Manejo Ambiental o licenciamiento ambiental y autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de su actividad durante la ejecución de su contrato.
	Declaración juramentada


	Obligaciones específicas
	Medios de verificación

	4. Emplear los elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de la actividad. (guantes, tapabocas, mascarilla, overol, botas.
	Inspecciones ambientales

	5.  Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva

responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.
	Inspecciones ambientales

	7. El contratista deberá adoptar los parámetros técnicos y de manejo ambiental contenidos en la guía de manejo ambiental para el sector de la Construcción, de la Secretaría Distrital de ambiente.
	Inspecciones ambientales

	9.
Atender las inspecciones ambientales realizadas por la SDG, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar
	Inspecciones ambientales

	12. Deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, que garantice el cumplimiento normativo. La persona asignada deberá demostrar idoneidad, experiencia y será aprobada por el contratante y/o la interventoría.
	Hoja de vida

	14. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y presentar los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto.
	Reportes mensuales a la interventoría.

	15. Diseñar y mantener actualizado un plan de calidad para ejecutar las obras y actividades que son objeto de su alcance contractual.
	Plan de calidad.

	16. Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental.
	Informe de interventoría

	17. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato.
	Implementación de medidas de contingencia


Los criterios establecidos en esta ficha hacen parte del proceso de contratación y son los referentes para la selección de los bienes y/o servicios a contratar; garantizando la minimización de impactos ambientales y potenciando los impactos sociales de la entidad.
Yo, ________________________________________, en mi condición de Representante Legal de _________________________________________, declaro y acepto conocer íntegramente el contenido de todas y cada una de las especificaciones y cantidades técnicas, como en las condiciones técnicas, detalladas en la Invitación Pública que rige el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa FDLS-SASI-006-2024(118493) cuyo objeto consiste en “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN COMPARTIDA Y GESTION DIRECTA DE LA LOCALIDAD DE SUBA PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PUBLICO”.

 ALCANCE AL OBJETO: El presente proceso se adelantará por grupos así:

· Grupo 1 “REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y PREFABRICADOS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA”. 

· Grupo 2 “REALIZAR EL SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRL-1 POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA”.
De igual manera, manifiesto haber efectuado en forma personal, un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las especificaciones técnicas mínimas contenidas en el numeral “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los estudios previos y anexo técnico, lo que indica expresamente, que bajo ningún motivo me exonero de la responsabilidad que me acude a su cumplimiento.

Con la suscripción del presente formato, en forma voluntaria e irrevocable, ACEPTO las condiciones técnicas planteadas por la el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA a través de la invitación pública y en especial las contenidas en las “CONDICIONES TÉCNICAS” y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en consecuencia, ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO.

Cordialmente,


____________________________________

(Nombre y firma del representante legal del proponente)

Cedula de Ciudadanía.


