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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA

1. Descripción del proyecto

El municipio de Cogua para cumplir con sus funciones legales y constitucionales a él atribuidas como entidad territorial y núcleo fundamental de la estructura del estado, en los Motores social, institucional en los Ejes: deporte y recreación, cultura, atención a población vulnerable, fortalecimiento institucional, educación, agua potable y saneamiento básico, requiere llevar a cabo obras que demande progreso local, actividades de bienestar social comunitarias y asistencia social, las cuales son prioritarias para la comunidad, para lo cual se hace indispensable la ampliación de la infraestructura existente de las instituciones educativas del municipio, es por ello que se hace necesario contratar la “CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA”. 

El artículo 366 de la Constitución Política debe su consagración a la necesidad de crear una igualdad real y efectiva de los ciudadanos. En él se resalta el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población como finalidades sociales del Estado y se declara que será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. 

En ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la ley 136 de 1994, deben concretizar tal precepto constitucional a través de la adopción de planes y programas que garanticen además del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. 

El numeral 5º del literal d) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 faculta a los municipios para celebrar contratos y convenios, en concordancia con el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 y en atención a sus funciones se hará de manera directa por éste.

En el EJE: Cogua con legado social, PROGRAMA: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media, PROYECTO: fortalecimiento de la oferta educativa básica y complementaria para el desarrollo de habilidades de la población en el municipio de Cogua y META -Ampliar 5 sedes educativas.

La Administración Municipal de Cogua interesada en garantizar el cumplimiento al servicio educativo y asegurar las condiciones necesarias en la Infraestructura de las Instituciones Educativas Departamentales para el Municipio de Cogua. 

Que el Municipio de Cogua cuenta con una gran infraestructura educativa la cual requiere la ampliación y construcción, tal es el caso del Colegio La Plazuela que tiene un área aprox. de 670 m2, a los cuales concurre gran cantidad de estudiantes de diferentes edades a quienes se les debe brindar escenarios en óptimas condiciones para que puedan realizar ejercer su derecho a la educación. 

La Subgerencia de Cultura, Educación y Patrimonio del municipio de Cogua debe velar por el mantenimiento y cuidado de los escenarios educativos los cuales requieren de ampliar y mejorar las condiciones de la infraestructura, con el propósito de prestar un servicio óptimo a los niños, jóvenes, adultos, quienes frecuentan estos espacios para recibir la alimentación escolar, lo cual se garantiza si se tienen escenarios adecuados. 

Que para poder realizar la ejecución de ampliación y/o construcción de escenarios educativos se requiere de emitir un proceso de contratación que permita la ejecución del mismo con el objeto de garantizar la conservación y cuidado de los escenarios educativos del municipio de Cogua.

Por otra parte, la Constitución Política de Colombia señala en su artículo 20 que se garantiza a toda persona la libertad de recibir información veraz e imparcial, y el artículo 91 de la ley 136 de 1994, señala que el alcalde debe informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía.

La Ley 962, conocida como 'Ley anti-trámites', estableció que las entidades públicas deben publicar de manera permanente, y actualizar, todo lo relacionado con sus competencias, funciones y servicios en las plataformas de que disponga para el conocimiento de la ciudadanía: medios impresos y/o electrónicos, atención telefónica y por correo electrónico.
La Ley 1474 de 2011, Ley anticorrupción señala que "Todas las entidades y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía".

Por su parte, la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.

Por lo anteriormente expuesto, esta entidad requiere contratar la “CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O AMPLACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA” con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura educativa y el cumplimiento de las funciones que le son propias. 

2. Descripción de las condiciones actuales a intervenir 

El municipio de Cogua ubicado en el departamento de Cundinamarca cuenta en la actualidad con 5 Instituciones Educativas que brindan educación inicial desde preescolar, básica primaria, bachillerato y media técnica con énfasis en programas convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Estas instituciones educativas se encuentran estratégicamente localizadas de manera que aseguren a todos los habitantes, niños niñas y jóvenes el municipio acceder a una educación de calidad. Cuatro de ellas se encuentran ubicadas en centros poblados de veredas que concentran y se unen con otras veredas del municipio, la Institución restante se encuentra ubicada en el centro urbano. 

Alternamente estas Instituciones albergan a sedes educativas rurales dentro del área que compone estas veredas. Tal es el caso de la Institución Educativa Departamental La Plazuela que tiene su sede principal en el centro poblado de la vereda La Plazuela, igualmente se encuentran las sedes de la escuela a pocos pasos de la Institución, que brinda el apoyo a la educación inicial y básica primaria, la escuela de rural Patasica, la escuela rural de Casablanca, la escuela rural de Cardonal y por ultimo la escuela rural del Neusa.  

La sede principal actualmente cuenta con 849 estudiantes que cursan desde grado sexto a once, 38 integrantes del equipo directivo, administrativo y docente y por último 5 personas dedicadas a los servicios generales de la institución. La infraestructura de esta sede está compuesta por 3 edificios institucionales, distribuidos en dos plantas, cada una con espacio adecuado para aulas de clases, batería de baños, pasillos y accesos. Dos de estos edificios cuentan en la actualidad, con infraestructura en óptimas condiciones para su funcionalidad, sin embargo, el edificio más ambiguo de esta institución presenta varias falencias y deficiencias en temas de pisos para la mayoría de aulas, temas hidráulicos en los baños, infiltraciones de aguas lluvias por deterioro de la cubierta. 

Debido a la alta demanda de estudiantes que ha afrontado esta institución, los directivos acordaron la adecuación de aulas de esta sede con el fin de tener un espacio para los docentes, los directivos y el personal administrativo, de manera que puedan atender a estudiantes, padres de familia y tener un espacio donde poder desarrollar actividades extraclase como calificaciones, planeaciones, reuniones entre otros. 

En el año 2016, la Administración Municipal ejecutó la construcción del restaurante escolar ubicado al costado norte de la Institución, con el fin de solventar uno de los problemas de infraestructura que aquejaban a la comunidad en general. Esta actividad permitió que se hiciera un reordenamiento para optimizar los espacios y zonas comunes de la institución. 
A pesar de que esta solución generó un alivió temporal, la infraestructura de este edificio ha ido en decadencia, y teniendo en cuenta la fuerte ola invernal por la que atraviesa el país, las complicaciones en la infraestructura de la cubierta han ocasionado problemas mayores de humedad y deterioro de muebles y enceres de las oficinas allí adaptadas. 

Por tal motivo, la gerencia de infraestructura del municipio de Cogua formula el presente proceso recopilando la información inicial de estudios y diseños con los que fue construido el restaurante escolar y donde se prevé la construcción para la segunda planta tal y como se soporta con los planos adjuntos a la presentación de este documento técnico. 

2.1. Localización 

[image: Mapa
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Figura 1.1. Institución Educativa Departamental rural La Plazuela – Restaurante Tomada de Google Earth Pro

3. Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

· CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M
· RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)
· DUCTO ELÉCTRICO PVC 4"
· COLUMNAS 3500 PSI
· ESCALERA MACIZA 3500 PSI
· ACERO FIGURADO 60000 PSI
· VIGA AÉREA 3500 PSI
· VIGA CINTA 3500 PSI
· ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO
· MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)
· MURO TOLETE COMÚN 0.12 M
· MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA
· FILOS O DILATACIONES S/MURO
· IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA
· PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM
· CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)
· BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"
· TEJA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL A360
· FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30
· ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM
· VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM
· VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM
· MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8
· PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
· DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)
· REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO
· VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO
· CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE
· BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"
· PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"
· SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"
· SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"
· SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"
· RED SUMINISTRO PVC 1/2"
· RED SUMINISTRO PVC 3/4"
· RED SANITARIA PVC-S 2"
· RED SANITARIA PVC-S 3"
· RED SANITARIA PVC-S 4"
· RED SANITARIA PVC-S 6"
· REGISTRO 1/2"
· REGISTRO 3/4"
· ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC
· SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA
· SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA
· SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA
· SALIDA T.V PVC COMPLETA.
· TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)
· LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)
· LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL
· ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04
· BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA
· GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA
· TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33
· JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)
· VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS
· VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)
· ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA
· ESMALTE SOBRE LAMINA (LINEAL)

a. Ítems de pago:

	ÍTEM DE PAGO
	ESPECIFICACIONES 
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                

	
	GENERAL
	PARTICULAR
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	1. PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	1,8
	 
	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M
	ML
	130,00
	$ 38.390,45 
	$ 4.990.758,50 

	1,2
	1,45
	 
	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)
	M3
	12,00
	$ 15.640,80 
	$ 187.689,60 

	 
	 
	 
	2. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
	 
	 
	 
	 

	2,1
	3,7
	 
	DUCTO ELÉCTRICO PVC 4" 
	ML
	87,00
	$ 215.805,80 
	$ 18.775.104,60 

	 
	 
	 
	3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
	 
	 
	 
	 

	3,1
	4,3
	 
	COLUMNAS 3500 PSI
	M3
	12,32
	$ 1.375.363,64 
	$ 16.944.480,04 

	3,2
	4,13
	 
	ESCALERA MACIZA 3500 PSI
	M3
	2,95
	$ 1.649.540,48 
	$ 4.866.144,42 

	3,3
	4,22
	 
	ACERO FIGURADO 60000 PSI
	KG
	5.299,14
	$ 10.093,37 
	$ 53.486.210,98 

	3,4
	4,26
	 
	VIGA AÉREA 3500 PSI
	M3
	12,69
	$ 1.474.097,52 
	$ 18.706.297,53 

	3,5
	4,27
	 
	VIGA  CINTA 3500 PSI
	M3
	1,82
	$ 1.429.425,48 
	$ 2.601.554,37 

	 
	 
	 
	4. MAMPOSTERIA
	 
	 
	 
	 

	4,1
	5,3
	 
	ALFAJÍA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO
	ML
	59,00
	$ 68.839,47 
	$ 4.061.528,73 

	4,2
	5,8
	 
	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)
	M2
	1,35
	$ 172.757,69 
	$ 233.222,88 

	4,3
	5,39
	 
	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M
	M2
	18,06
	$ 91.470,75 
	$ 1.651.961,75 

	4,4
	5,43
	 
	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA
	M2
	509,71
	$ 129.620,47 
	$ 66.068.849,76 

	 
	 
	 
	5. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
	 
	 
	 
	 

	5,1
	6,3
	 
	FILOS O DILATACIONES S/MURO
	ML
	11,20
	$ 13.655,11 
	$ 152.937,23 

	5,2
	6,5
	 
	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA 
	M2
	52,20
	$ 12.799,92 
	$ 668.155,82 

	5,3
	6,17
	 
	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM
	M2
	176,13
	$ 33.429,55 
	$ 5.887.946,64 

	5,4
	15,5
	 
	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)
	M2
	412,84
	$ 96.454,26 
	$ 39.820.176,70 

	 
	 
	 
	6. CUBIERTAS
	 
	 
	 
	 

	6,1
	7,4
	 
	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"
	ML
	5,90
	$ 42.050,61 
	$ 248.098,60 

	6,2
	7,43
	 
	TEJA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL A360
	M2
	406,02
	$ 113.478,26 
	$ 46.074.443,13 

	6,3
	7,34
	 
	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30
	ML
	20,15
	$ 46.998,21 
	$ 947.013,93 

	 
	 
	 
	7. VIDRIOS Y ESPEJOS
	 
	 
	 
	 

	7,1
	9,24
	 
	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM 
	M2
	8,22
	$ 129.645,74 
	$ 1.065.687,98 

	7,2
	9,25
	 
	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM
	M2
	6,00
	$ 113.619,24 
	$ 681.715,44 

	7,3
	9,30
	 
	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM
	M2
	70,06
	$ 79.476,81 
	$ 5.568.145,31 

	 
	 
	 
	8. CARPINTERIA METALICA
	 
	 
	 
	 

	8,1
	10,4
	 
	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8
	UN
	19,00
	$ 284.303,46 
	$ 5.401.765,74 

	8,2
	10,7
	 
	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
	M2
	43,57
	$ 389.019,68 
	$ 16.949.587,46 

	8,3
	10,15
	 
	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)
	M2
	21,69
	$ 1.391.262,46 
	$ 30.176.482,76 

	8,4
	10,16
	 
	REJA  BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO
	M2
	77,91
	$ 276.714,48 
	$ 21.558.825,14 

	8,5
	10,20
	 
	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO
	M2
	77,91
	$ 239.821,61 
	$ 18.684.501,64 

	8,6
	10,24
	 
	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE
	KG
	8.265,71
	$ 28.031,08 
	$ 231.696.778,27 

	 
	 
	 
	9. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRAINCENDIOS
	 
	 
	 
	 

	9,1
	11,6
	 
	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"
	ML
	23,80
	$ 65.058,28 
	$ 1.548.387,06 

	9,2
	11,16
	 
	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"
	UN
	24,00
	$ 127.847,58 
	$ 3.068.341,92 

	9,3
	11,19
	 
	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"
	UN
	14,00
	$ 134.416,45 
	$ 1.881.830,30 

	9,4
	11,21
	 
	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"
	UN
	10,00
	$ 172.857,44 
	$ 1.728.574,40 

	9,5
	11,22
	 
	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"
	UN
	3,00
	$ 137.979,52 
	$ 413.938,56 

	9,6
	11,27
	 
	RED SUMINISTRO PVC 1/2"
	ML
	26,00
	$ 16.393,58 
	$ 426.233,08 

	9,7
	11,30
	 
	RED SUMINISTRO PVC 3/4"
	ML
	20,00
	$ 20.270,53 
	$ 405.410,60 

	9,8
	11,31
	 
	RED SANITARIA PVC-S 2"
	ML
	12,00
	$ 47.625,97 
	$ 571.511,64 

	9,9
	11,32
	 
	RED SANITARIA PVC-S 3"
	ML
	6,00
	$ 65.191,28 
	$ 391.147,68 

	9,10
	11,33
	 
	RED SANITARIA PVC-S 4"
	ML
	27,00
	$ 88.151,07 
	$ 2.380.078,89 

	9,11
	11,34
	 
	RED SANITARIA PVC-S 6"
	ML
	85,00
	$ 158.577,23 
	$ 13.479.064,55 

	9,12
	11,36
	 
	REGISTRO 1/2"
	UN
	8,00
	$ 108.949,61 
	$ 871.596,88 

	9,13
	11,37
	 
	REGISTRO 3/4"
	UN
	1,00
	$ 136.714,69 
	$ 136.714,69 

	 
	 
	 
	10. INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 

	10,1
	12,1
	 
	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC
	UN
	1,00
	$ 651.017,71 
	$ 651.017,71 

	10,2
	12,4
	 
	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA
	UN
	31,00
	$ 136.088,26 
	$ 4.218.736,06 

	10,3
	12,6
	 
	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA
	UN
	7,00
	$ 97.974,45 
	$ 685.821,15 

	10,4
	12,9
	 
	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA
	UN
	26,00
	$ 100.143,68 
	$ 2.603.735,68 

	10,5
	12,11
	 
	SALIDA T.V PVC COMPLETA.
	UN
	4,00
	$ 137.838,54 
	$ 551.354,16 

	10,6
	12,15
	 
	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)
	UN
	1,00
	$ 991.131,96 
	$ 991.131,96 

	10,7
	12,20
	 
	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)
	UN
	1,00
	$ 490.365,68 
	$ 490.365,68 

	10,8
	12,22
	 
	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL
	UN
	27,00
	$ 186.806,48 
	$ 5.043.774,96 

	 
	 
	 
	11. PISOS BASES
	 
	 
	 
	 

	11,1
	13,4
	 
	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04
	M2
	411,73
	$ 42.259,42 
	$ 17.399.471,00 

	 
	 
	 
	12. PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 

	12,1
	14,1
	 
	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA
	M2
	511,87
	$ 105.329,35 
	$ 53.914.934,38 

	12,2
	14,17
	 
	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA 
	ML
	270,56
	$ 19.629,47 
	$ 5.310.949,40 

	12,3
	14,26
	 
	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33
	M2
	41,83
	$ 102.077,50 
	$ 4.269.901,83 

	12,4
	14,30
	 
	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)
	UN
	4,00
	$ 222.427,87 
	$ 889.711,48 

	 
	 
	 
	13. APARATOS SANITARIOS
	 
	 
	 
	 

	13,1
	17,1
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)
	UN
	19,00
	$ 536.873,12 
	$ 10.200.589,28 

	13,2
	17,6
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)
	UN
	19,00
	$ 332.627,68 
	$ 6.319.925,92 

	13,3
	17,7
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) 
	UN
	2,00
	$ 703.961,02 
	$ 1.407.922,04 

	13,4
	17,11
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA 
	UN
	2,00
	$ 162.866,48 
	$ 325.732,96 

	13,5
	17,13
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)
	UN
	1,00
	$ 648.071,76 
	$ 648.071,76 

	 
	 
	 
	14. PINTURAS
	 
	 
	 
	 

	14,1
	18,23
	 
	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS
	M2
	43,90
	$ 14.316,12 
	$ 628.477,67 

	14,2
	18,24
	 
	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)
	ML
	120,00
	$ 9.195,62 
	$ 1.103.474,40 

	14,3
	18,9
	 
	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA 
	M2
	87,16
	$ 28.069,65 
	$ 2.446.550,69 

	14,4
	18,8
	 
	ESMALTE SOBRE LAMINA (LINEAL) 
	ML
	308,10
	$ 5.451,67 
	$ 1.679.659,53 



4. Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

SEIS (06) MESES, contados a partir de la fecha de legalización del contrato y de suscrita el acta de inicio.

5. Forma de pago

l pago del presente contrato, se realizará por el valor de la oferta presentada por el contratista y por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, de la siguiente manera:

Pago de acuerdo a actas parciales hasta un 90% de ejecución de obra por el valor que arroje el acta. 

Pago final del 10% una vez suscrita acta de terminación y firmada el acta de liquidación del contrato.

El avance de ejecución de los trabajos será medido con base en el programa obra presentado por el Contratista. El sistema de pago del contrato es a precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En consecuencia, en el precio unitario se incluye todos los gastos y costos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, el gasto de administración, los materiales, insumos, equipos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo, relacionados  con la ejecución del contrato y la totalidad de tributos originados por la celebración ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y , en general, todos los costos y/o costos directos e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato 

Para cada uno de los pagos se debe acreditar lo siguiente:

-	Factura
-	Informe del contratista y acta con cantidades de obras ejecutadas y recibidas y debidamente firmada por el contratista y el supervisor del contrato
-	Acreditación de encontrarse al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal del personal a su cargo. 

Por parte del supervisor se requiere:

-	Informe de supervisión por parte de la Interventoría
-	Acta de recibido a satisfacción
-	Verificación de que el contratista se encuentra al día en los pagos del sistema de seguridad social integral

NOTA 1: Para la realización del primer pago se deberá adjuntar actas de socialización. Esto es obligatorio porque vamos a trabajar de la mano con los presidentes de las juntas y/o los rectores de las instituciones educativas.

NOTA 2: Para el pago final se debe adjuntar lo siguiente:

Paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, de proveedores, de la comunidad representada a través de los rectores de las instalaciones educativas, planos record, pago FIC, bitácora, manual o recomendaciones de mantenimiento, informe final, actas de recibo de la comunidad, póliza de estabilidad actualizada.

Por su parte el supervisor de manera previa al pago debe verificar que la documentación se encuentre completa y que se haya dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones asumidas por el contratista, lo cual se materializará a través del informe.

NOTA 3: El Municipio no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 

NOTA 4: El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley.

NOTA 5: En todo caso los pagos se sujetarán al Plan Anual Mensualizado de Caja –PAC, el sistema de pago utilizado por el Municipio.

NOTA 6: El último pago se encuentra sujeto a la liquidación del contrato estatal suscrito.

NOTA 7: En caso que el proponente favorecido con la adjudicación sea un consorcio o unión temporal, debe informar cómo va a efectuar la facturación en el formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal.

Por su parte el supervisor de manera previa al pago debe verificar que la documentación se encuentre completa y que se haya dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones asumidas por el contratista, lo cual se materializará a través de informe.

6. Condiciones particulares del proyecto

6.1. Especificaciones técnicas

	ESPECIFICACION ICCU
	1.8

	1. ITEM 
	CERCA EN TELA VERDE H=2.10M

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro lineal (ML)

	
3. DESCRIPCION 
	Se refiere a la construcción del cerramiento en polisombra verde con una altura de 2.10 mts, dicho cerramiento, tendrá como estructura de soporte madera rolliza de las características adecuadas a la altura prevista. 
La zona a intervenir deberá aislarse completamente, por lo que el Contratista construirá un cerramiento provisional de acuerdo con el diseño suministrado por la entidad contratante, definiendo las áreas de obra, patios de materiales y áreas de almacenamiento en el predio. 
Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá estar pendiente del mantenimiento y reparación del cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en óptimas condiciones. 
La localización del cerramiento será la indicada en planos o en su defecto la autorizada por el Interventor y la Dirección del Proyecto. Dicho cerramiento tendrá un solo acceso, salvo en aquellos casos en que el Interventor autorice accesos adicionales de doble batiente por donde ingresará la maquinaria, vehículos y el personal (siempre y cuando no interfiera con el desarrollo de las actividades constructivas o del funcionamiento normal). 
El tamaño de dicha puerta será determinado por el Contratista con el aval del Interventor, teniendo en cuenta la maniobrabilidad, necesidades y requerimientos de la obra. 
Nota: El contratista deberá mantener la obra totalmente cerrada con malla de protección en sentido vertical desde el último piso en construcción hasta el primero, este costo deberá ser tenido en cuenta por el contratista dentro de los costos de administración del contrato en ejecución. La Entidad reconocerá hasta la cantidad de cerramiento en polisombra registrada en la estructura de costos. En el caso que el adjudicatario supere esta cantidad, esta cantidad adicional será asumida por la firma contratista dentro de los costos de administración del contrato en ejecución. 

	
4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	
· Mejoramiento del afirmado

	






5. PROCEDIMIENTO 
	· El cerramiento se construirá de acuerdo con lo indicado en los planos y detalles siguiendo el perfil del terreno. 
· Cuando el cerramiento cruce zanjas u otras depresiones súbitas y angostas se colocarán postes de mayor longitud con alambre adicional de púas en su parte inferior.
· El cerramiento tendrá una altura de 2.00 m y estará cubierto en toda su altura con una tela sintética de color verde, amarrada y apuntillada a cada uno de los postes con alambre negro; esta tela no podrá presentar ningún tipo de pliegue por lo que deberá ser debidamente templada. 



	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N.A.

	

7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	El trabajo se considerará terminado cuando el Interventor verifique y acepte que el Constructor se ha ceñido a lo establecido en los documentos y planos del proyecto y a lo ordenado por aquel.

	8. MATERIALES 
	∙ Tela de cerramiento verde (polisombra). 
∙ Varas de clavo. 
∙ Puntilla de 2 ½”. 
∙ Durmiente ordinario. 
∙ Concreto pobre. 
∙ Demás materiales necesarios para la ejecución del ítem.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	∙ Equipos y herramientas 
∙ Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizara personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se pagará por metros lineales (ml), con una altura mínima de 2.10 mts libres de polisombra debidamente ejecutados, recibidos y mantenidos en buen estado durante la ejecución de la obra, a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
∙ Demolición y remoción del cerramiento al final de la obra. 




	ESPECIFICACION ICCU
	1.45

	1. ITEM 
	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro cubico (M3)

	3. DESCRIPCION 
	Esta actividad consiste en el cargue, transporte y disposición del material
sobrante en obra en el botadero certificado más cercano.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Solicitar pertinente aprobación de la interventoría.
• Previo al Inicio de actividades debe tenerse autorización y claridad por parte de la dirección y el de la interventoría de obra acerca de la disposición final del material producto de la excavación.
• No podrá darse inicio de actividades sin contar con los respectivos trabajos de topografía en donde deben ser localizados los respectivos ejes, niveles, anchos y longitudes según revisión y aprobación de la interventoría.
• Determinación de riesgos, realizar revisión y verificación del estudio de suelos correspondiente previo al inicio de actividades con el director, residente de obra y de la interventoría y de esta forma determinar grado de seguridad a tener en cuenta precedente al inicio de labores.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N.A.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	Para la aceptación de labores ejecutadas se realizará posterior a revisión y
visto bueno por parte del respectivo de la interventoría.
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el
respectivo contrato de la obra.

	8. MATERIALES 
	En caso de ser necesario se debe disponer de los materiales necesarios para realizar entibado o apuntalamiento según corresponda.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• El contratista deberá ejecutar las actividades anteriormente
relacionadas con el equipo apropiado para las mismas.
• Se deberá usar volquetas con un volumen de cargue no menor a 7
m3.
• Se deberá usar una retroexcavadora CAT 320 o CAT 416, o maquinas
similares.
• Volqueta 5 m3
• Herramienta menor
• Retroexcavadora cargadora

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizara personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por metro cúbico (M3) debidamente ejecutado y recibido
a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos
realizados sobre planos arquitectónicos.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	4.3

	1. ITEM 
	COLUMNAS 3500 PSI

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro cúbico (M3)

	3. DESCRIPCION 
	Ejecución de columnas en concreto reforzado de resistencia f'c=3500 psi, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales.
Columnas en concreto mezclado en obra, incluye la elaboración y armado de la formaleta, desmoldantes, tiempos de fraguado. transportes horizontales y verticales del concreto.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Consultar Planos Arquitectónicos.
• Consultar Planos Estructurales.
• Consultar NSR 10.
• Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
• Colocar refuerzos de acero.
• Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
• Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
• Levantar y acodalar formaletas.
• Verificar plomos y dimensiones.
• Vaciar y vibrar el concreto.
• Desencofrar columnas. Ver tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de encofrados.
• Curar concreto.
• Verificar plomos y niveles para aceptación.
• Es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la estructura y garantizar así la resistencia y acabados solicitados.
• El Contratista deberá verificar los niveles de los pisos terminados para cumplir con esta recomendación. No se incluye el acero de refuerzo. Si el concreto es premezclado (preparado en planta); el proveedor deberá garantizar al CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto, además de la manera de vaciarse, vibrarse y curarse; según la norma NSR-10 y observaciones de la interventoría.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	Resistencia del concreto a la compresión.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	Para la aceptación de labores ejecutadas se realizará posterior a revisión y
visto bueno por parte del respectivo de la interventoría.
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el
respectivo contrato de la obra.

	8. MATERIALES 
	• Concreto de 3500 PSI (Agua, arena lavada de rio, gravilla de rio, cemento gris)
• Desmoldante, A.C.P.M.
• Formaleta Madera
• Puntilla C/Cabeza 2"
• Para la construcción de las columnas se preparará, transportará y colocará concreto de 3.500 PSI de resistencia a la compresión a los 28 días y refuerzo como se indica en los planos de construcción. Deberá cumplir con todas las especificaciones del Título C de la NSR-10, y adicionalmente deberá cumplir con las especificaciones de la norma NTC.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
• Equipo para vibrado del concreto.
• Equipo para vaciado del concreto.
• Formaletas para concreto a la vista.
• Paral telescópico.
• Andamios.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por metro cúbico (M3) debidamente ejecutado y recibido
a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos
realizados sobre planos arquitectónicos.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.




	ESPECIFICACION ICCU
	4.13

	1. ITEM 
	ESCALERA MACIZA 3500 PSI

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro cúbico (M3)

	3. DESCRIPCION 
	Ejecución de escaleras de concreto reforzado fundidas según indicaciones de los Planos Estructurales y los Planos Arquitectónicos. Se replantearán, balancearán y compensarán de acuerdo con los planos específicos de detalle y los acabados previstos.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Consultar Planos Arquitectónicos y Estructurales. 
• Estudiar y definir formaletas a emplear. 
• Estudiar y definir las dilataciones de formaletas. 
• Replantear la escalera en la losa precedente. 
• Preparar formaletas y aplicar desmoldante. 
• Armar formaletas de descansos y gualderas. 
• Armar formaletas para tramos inclinados. 
• Instalar soportes y distanciadores para refuerzo. 
• Colocar acero de refuerzo. 
• Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
• Instalar formaleta para peldaños apoyada en planos laterales. 
• Instalar chazos de madera en caso de ser necesario. 
• Verificar dimensiones, plomos y secciones. 
• Vaciar concreto de escalera verificando el espesor y vibrar concreto. 
• Curar concreto. 
• Desencofrar escalera, realizar resanes y reparaciones. 
• Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	Resistencia del concreto a la compresión.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	Para la aceptación de labores ejecutadas se realizará posterior a revisión y
visto bueno por parte del respectivo de la interventoría.
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el
respectivo contrato de la obra.

	8. MATERIALES 
	• Concreto 3500 PSI. Grava común. 
• Puntilla con cabeza 1/2" 
• Repisa ordinario 8 x 4 cm 
• Tabla burra 30 x 2.2 - 2.7 cm

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor. 
• Vibrador de concreto. 
• Bomba para concreto. 
• Formaleta entrepiso. 
• Incluye parales, cerchas, andamios y tableros.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por metro cúbico (M3) debidamente ejecutado y recibido
a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos
realizados sobre planos arquitectónicos.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.




	ESPECIFICACION ICCU
	4.22

	1. ITEM 
	ACERO FIGURADO 60000 PSI

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es Kilogramo (KG).

	3. DESCRIPCION 
	Esta especificación comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y colocación de barras de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos, lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de la Interventoría.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos deformaciones.
• Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.
• Verificar medidas, cantidades y despieces.
• Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones.
• Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
• Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.
• Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.
• Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.
• Listas y diagramas de despiece. Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de despiece, el Contratista los preparará y someterá a la aprobación de la Interventoría con una anticipación no menor de quince (15) días antes de ordenar la figuración del refuerzo. La aprobación no eximirá al Contratista de su responsabilidad de suministrar, doblar y colocar el refuerzo en forma correcta de acuerdo con los planos de diseño.
• La información básica para la realización de un pedido de barras con límite de fluencia de 420MPa o 240 MPa según el caso, será la siguiente:
o Solicitud del certificado de calidad que especifique Peso del producto (en kg).
 Nombre del material (barras corrugadas de acero de baja aleación y/o termo tratadas para Refuerzo de concreto).
• Diámetro (valor del diámetro nominal expresado en milímetros o en octavos de pulgada).
• Designación de la norma técnica (NTC 2289).
• Revisión de características mecánicas de los lotes que conforman el pedido
• Colocación del refuerzo. Se cumplirá lo establecido en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente. Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto. Todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación del concreto. Para el amarre de las varillas se utilizará alambre y en casos especiales, indicados en los planos o debidamente autorizados por la Interventora, se utilizará soldadura siguiendo los procedimientos contemplados en la norma ANSI/AWS D1.4, la cual describe la selección adecuada de los metales de aporte, las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, así como los requisitos para el desempeño y el procedimiento de calificación del proceso y los soldadores. La distancia del acero a las formaletas se mantendrá por medio de bloques de mortero Prefabricados, tensores, silletas de acero u otros dispositivos aprobados por la Interventoría. Los elementos metálicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la superficie exterior del concreto serán protegidos contra la corrosión. En ningún caso se permitirá el uso de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su lugar. Antes de iniciar la colocación del concreto debe revisarse que el refuerzo esté libre de óxido, tierra, escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extraña que pueda Disminuir su adherencia con el concreto. Durante el vaciado del concreto se vigilará en todo momento que se conserven inalteradas las distancias entre las barras y el recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas de la formaleta. No se permitirá el uso de ningún elemento metálico o de cualquier otro material que aflore de Las superficies del concreto acabado, distinto a lo indicado expresamente en los planos o en las especificaciones adicionales que ellos contengan.
• Recubrimiento para el refuerzo. El recubrimiento mínimo para los refuerzos será el indicado en los planos, cumpliendo lo establecido en las Norma Sismoresistente 2010.
• Ganchos, doblajes y empalmes en las barras. A menos que se indique en otra forma en los planos o especificaciones, la longitud de los traslapos, los radios de doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje cumplirán con lo indicado al respecto las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente 2010. Los traslapos de las barras se ejecutarán en la forma y localización indicadas en los planos. Todo traslapo no indicado requerirá autorización de la Interventoría. Los traslapos en barras adyacentes se localizarán de tal manera que queden alternados entre sí, cuidando de que no estén en zona de máxima solicitación. Los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros, se alternarán a lado y lado de la sección. Cuando se trate de traslapos hechos con soldadura, se tendrá en cuenta lo indicado al respecto en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente 2010. Se podrá utilizar unión mecánica para traslapos, pero con el visto bueno de la Interventoría, y con la certificación de resistencia a la compresión y a la tracción de un laboratorio competente.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N/A

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N/A

	8. MATERIALES 
	• Las barras de refuerzo serán suministradas por el Contratista libres de defectos, dobladuras y curvas.
• Se utilizarán barras redondas lisas con un esfuerzo de cedencia de 280 Mpa (2.800 kg/cm2 - grado 40) y barras redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia de 420MPa (4.200 kg/cm2 - grado 60), de acuerdo con los planos. El refuerzo cumplirá lo especificado en las Norma Sismo Resistente 2010.
• Las barras lisas - grado 40 - deberán cumplir lo establecido en la norma NTC 161 y las barras corrugadas - grado 60 - lo establecido en la norma NTC 2289, en cuanto a designación, masa, composición química, propiedades mecánicas, ensayos y rotulado.
• Barras de acero para refuerzo. (NTC 2289 – ASTM A 706)
• Alambre negro No 18.
• Demás materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo.
• Demás equipos necesarios para la correcta ejecución del ítem.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad.

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por kilos (KLS) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría y/o supervisión. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: ∙ Materiales ∙ Equipos y herramientas. ∙ Mano de obra. ∙ Transportes dentro y fuera de la obra. La medida no incluirá el peso de alambres, o cualquier otro dispositivo metálico utilizado para mantener el refuerzo en su lugar, o para ejecutar los traslapos, ni el acero adicional resultante de la ejecución de los traslapos que no estén indicados en los planos o no hayan sido autorizados por la Interventoría. El peso del acero para fines de cálculo de acuerdo con las longitudes, se basará en los pesos teóricos unitarios que se indican a continuación:
[image: Texto

Descripción generada automáticamente]
El precio unitario incluye el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, fijación y colocación de las barras de refuerzo según lo establecido en los planos o lo indicado en las especificaciones.



	ESPECIFICACION ICCU
	4.26

	1. ITEM 
	VIGA AÉREA 3500 PSI

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro cúbico (M3)

	3. DESCRIPCION 
	Ejecución de vigas en concreto a la vista de 3500psi – 24 MPa en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Consultar Planos Arquitectónicos.
• Consultar especificaciones para Concreto Reforzado.
• Preparar Planos de Taller de las Formaletas para aprobación del Supervisor y el Proyectista.
• Obtener aprobación a las formaletas por parte del Supervisor y del Proyectista.
• Consultar Planos Estructurales.
• Consultar NSR 10.
• Replantear ejes, verificar niveles.
• Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
• Levantar y acodalar formaletas.
• Colocar refuerzos de acero.
• Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
• Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
• Levantar y acodalar formaletas.
• Verificar plomos y dimensiones.
• Vaciar y vibrar el concreto.
• Desencofrar columnas.
• Curar concreto.
• Verificar plomos y niveles para aceptación.
• Realizar pases de instalaciones técnicas.
• Estudiar y definir formaletas a emplear para concreto a la vista.
• Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico.
• Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación.
• Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización definitiva.
• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
• Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos.
• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
• Vaciar el concreto en una sola etapa.
• Vibrar concreto.
• Desencofrar vigas
• Curar concreto.
• Resanar y aplicar acabado exterior.
• Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	Resistencia del concreto a la compresión.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	Para la aceptación de labores ejecutadas se realizará posterior a revisión y
visto bueno por parte del respectivo de la interventoría.
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el
respectivo contrato de la obra.

	8. MATERIALES 
	• Concreto según se indica en los planos estructurales.
• Soportes y distanciadores para el refuerzo.
• Demás materiales que se requieran para la correcta ejecución del Ítem.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
• Equipo para vibrado del concreto.
• Equipo para vaciado del concreto.
• Formaletas para concreto a la vista. Se deberá usar formaletas en excelentes condiciones con el fin de garantizar el acabado a la vista de estos elementos.
• Demás equipos que se requieran para la correcta ejecución del Ítem.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por metro cúbico (M3) debidamente ejecutado y recibido
a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos
realizados sobre planos arquitectónicos.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.




	ESPECIFICACION ICCU
	4.27

	1. ITEM 
	VIGA CINTA 3500 PSI

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro cúbico (M3)

	3. DESCRIPCION 
	Este ítem se refiere a la ejecución de un tipo de viga que su función es confinar los muros de culata y soportar la cubierta de tal manera que trabajen solidariamente frente a las cargas laterales que pueden ser vientos o terremotos. 

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Armar la canastilla de refuerzo para la cinta que llevará dos refuerzos longitudinales de 1/2" y estribos de tipo s de 1/4" separados cada 20 cm.
• Amarrar con alambre No. 18 el refuerzo longitudinal con los ganchos de las columnetas fundidas antes.
• Colocar la formaleta al espesor del muro y verificar que el refuerzo no choque con la formaleta.
• Mezclar y vaciar el concreto dentro de la formaleta de manera continua.
• Vibrar el concreto con vibrocompactador o golpes con martillo a la formaleta.
• Colocar una tabla sobre el nivel de la cinta para que el concreto no se derrame mientras se cumple el fraguado de este.
• Desencofrar la columna al día siguiente y reparar las imperfecciones que hayan quedado.
• Curar el concreto mínimo por 7 días. 

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	Resistencia del concreto a la compresión.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	Para la aceptación de labores ejecutadas se realizará posterior a revisión y
visto bueno por parte del respectivo de la interventoría.
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas
sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el
respectivo contrato de la obra.

	8. MATERIALES 
	• Concreto de 3500PSI (cemento, arena de rió y triturado de 3/4").
• Tabla Burra en ordinario 2.90 x 0.28 x 0.025.
• Acero figurado No. 4 (Ø 1/2") F'y= 420 Mpa, para aceros longitudinales
• Acero figurado No. 2 (Ø 1/4") F'y=260 Mpa, para estribos
• A.C.P.M.
• Alambre recocido.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Palustre.
• Pala.
• Martillo de caucho.
• Vibrador de aguja.
• Parales corriente metálicos
• Balde.
• Plomada.
• Nivel de burbuja.
• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por metro cúbico (M3) debidamente ejecutado y recibido
a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos
realizados sobre planos arquitectónicos.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	5,3

	1. ITEM 
	ALFAJIA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro lineal (ML)

	3. DESCRIPCION 
	Ejecución de Alfajía de en ladrillo a la vista, colocada a tizón de acuerdo a las dimensiones en planos, pegada con mortero de resistencia adecuada.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	· Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
· Consultar Cortes de Fachada y Planos de Detalle.
· Consultar Planos Estructurales y verificar sistemas de fijación y anclaje.
· Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.
· Verificar que la cara expuesta del ladrillo no presente ningún tipo de defecto a la vista.


	






5. PROCEDIMIENTO 
	· Ejecutar cortes para piezas de en caso de ser necesario. Usar cortadora de ladrillo a 3700 r.p.m. con disco diamantado de 14" y 25 dientes.
· Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas.
· Ejecutar hiladas paradas e hiladas de canto. Marcar sus niveles de iniciación y terminación.
· Hilar por la parte superior e inferior y plomar transversalmente cada una de las piezas.
· Instalar boquilleras y guías. Preparar formaletas en caso de ser necesario.
· Preparar morteros de pega.
· Esparcir morteros en áreas de pega.
· Sentar piezas para alfajías, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado y retapar pegas.
· Instalar refuerzos de acuerdo con las especificaciones de los Planos Estructurales.
· Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas.
· Limpiar superficies de muros.
· Proteger muros contra la intemperie: con polietileno durante su ejecución y con sacos de cemento pegados con engrudo durante el transcurso de la obra.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	· Para morteros de pega y unidades de mampostería. Ver NSR 10 
· Título D 3.8
· Evaluación y aceptación de mampostería.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	Tolerancias constructivas para muros de mampostería. NSR 10

	8. MATERIALES 
	· Ladrillo prensado macizo gran formato terra tipo santafe o similar.
· Mortero de pega 1:5 (NTC 3329, ASTM C270)

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	· Equipo menor de albañilería.
· Equipo para transporte vertical y horizontal.
· Equipo para mezcla de morteros.
· Equipo para corte de ladrillos de arcilla.
· Formaletas adecuadas.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizara personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	· Se medirá y pagará por metros lineales (ml) ejecutados y debidamente aceptados por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
· La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. 



	ESPECIFICACION ICCU
	5,8

	1. ITEM 
	MESONES EN CONCRETO 2500PSI, E=0.10M (INC. REFUERZO)

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro cuadrado (M2)

	3. DESCRIPCION 
	Ejecución de mesones ó repisas en concreto común, fundidos en sitio, diferentes anchos, con perforación para incrustar lavaplatos, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. De 60 cm de ancho

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	· Consultar Planos Arquitectónicos.
· Consultar Planos Estructurales.
· Consultar NSR 10.
· Estudiar y definir formaletas a emplear.
· Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico.

	






5. PROCEDIMIENTO 
	· Limpiar formaletas y preparar moldes.
· Aplicar desmoldantes.
· Colocar refuerzo de acero para cada elemento.
· Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
· Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
· Prever negativos dentro de la formaleta para la incrustación de aparatos según
· dimensiones suministradas por el fabricante, y dejar descolgado de 5 cm.
· Realizar pases de instalaciones técnicas.
· Prever el sistema de anclaje y suspensión.
· Verificar dimensiones, plomos y secciones.
· Preparar el concreto con arena lavada y gravilla.
· Vaciar concreto sobre los moldes.
· Vibrar concreto mecánicamente.
· Realizar acabado final de las repisas con llana metálica en caso de no tener
· recubrimiento posterior.
· • Curar elementos prefabricados.
· • Desencofrar elementos prefabricados.
· • Verificar plomos y alineamientos.
· • Resanar y aplicar acabado exterior

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N.A.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N.A.

	8. MATERIALES 
	· Concreto de2500 PSI (17 Mpa) color gris común
· Soportes y distanciadores para el refuerzo 
· Madera ordinaria 
· Polietileno C-4 
· Puntilla para formaleta 
· Desmoldatoc 
· Curasel 
· Epotoc

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	· Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
· Equipo para vibrado del concreto.
· Equipo para vaciado del concreto.
· Formaletas para concreto.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizara personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida en la que se hará el pago será relacionada con el número de metros cuadrados (M2) de mesones en concreto a = 0,60 mts. 17,5 MPa - (2500 psi) inc. Refuerzo E:0.10, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría.
La realización del pago se hará efectiva de acuerdo a los precios establecidos en el contrato incluyendo costo de herramienta y equipos, mano de obra y transporte.



	ESPECIFICACION ICCU
	5,39

	1. ITEM 
	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro cuadrado (M2)

	3. DESCRIPCION 
	Muros y planos de fachada señalados como ladrillo tolete común 0,12 m visto en los Planos Generales. Se construirán con ladrillo de primera calidad, de dimensiones en perfecto estado. Las dimensiones de paños en ladrillo comprenderán las medidas modulares de estas dimensiones, tanto en planta como en las nivelaciones en alzado. Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	Consultar norma NSR 10 (D4.5.10)
• Consultar Planos de Detalle y Cortes de Fachada.
• Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.
• Estudiar y definir modulación.

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Definir tipos de juntas ó pegas. Las pegas estarán entre 6 y 8 mm.
• Definir traba ó aparejo de los muros con juntas repelladas perfectamente plomadas y alineadas.
• Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.
• Verificar que la cara expuesta del ladrillo en soga no presente ningún tipo de defecto a la vista.
• Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas.
• Ejecutar cortes para piezas que no corresponden a la modulación, usar cortadora de ladrillo a 3700 r.p.m. con disco diamantado de 14" y 25 dientes.
• Limpiar bases y losas y verificar niveles.
• Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
• Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
• Instalar anclajes.
• Instalar refuerzos de acuerdo con las especificaciones de los Planos Estructurales.
• Prever cambios de aparejos tales como hiladas paradas e hiladas de remate. Marcar sus niveles de iniciación y terminación.
• Instalar boquilleras y guías. Marcar estantillón para niveles de hiladas.
• Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.
• Esparcir morteros en áreas de pega.
• Sentar ladrillos, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado y retapar pegas.
• Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales.
• Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas.
• Limpiar excesos de mortero de las superficies de muros.
• Proteger muros contra la intemperie.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N.A.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N.A.

	8. MATERIALES 
	• Ladrillo prensado liviano Santafé 6cm ó similar. (NTC 4205 – ASTM C56, C212 y C216) 
• Mortero de pega 1:5 (NTC 3329, ASTM C270) (No incluye mortero de inyección y refuerzo de acero). 

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Equipo menor de albañilería. 
• Equipo para transporte vertical y horizontal. 
• Equipo para mezcla de morteros. 
•Equipo para corte de ladrillos de arcilla. 

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizara personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. Se medirán muros planos, curvos ó quebrados, de cualquier altura y longitud (muretes, remates, antepechos, etc.).



	ESPECIFICACION ICCU
	5,43

	1. ITEM 
	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro cuadrado (M2)

	3. DESCRIPCION 
	Muros y planos de fachada señalados como ladrillo rejilla visto en los Planos Generales. Se construirán con ladrillo prensado Santafé ó similar de primera calidad, de dimensiones 6 x 12 x 24.5cm., y aristas en perfecto estado. Las dimensiones de paños en ladrillo comprenderán las medidas modulares de éstas dimensiones, tanto en planta como en las nivelaciones en alzado. Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	Consultar norma NSR 10 (D4.5.10)
• Consultar Planos de Detalle y Cortes de Fachada.
• Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes.
• Estudiar y definir modulación.

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Definir tipos de juntas ó pegas. Las pegas estarán entre 6 y 8 mm.
• Definir traba ó aparejo de los muros con juntas repelladas perfectamente plomadas y alineadas.
• Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.
• Verificar que la cara expuesta del ladrillo en soga no presente ningún tipo de defecto a la vista.
• Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas.
• Ejecutar cortes para piezas que no corresponden a la modulación, usar cortadora de ladrillo a 3700 r.p.m. con disco diamantado de 14" y 25 dientes.
• Limpiar bases y losas y verificar niveles.
• Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores.
• Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
• Instalar anclajes.
• Instalar refuerzos de acuerdo con las especificaciones de los Planos Estructurales.
• Prever cambios de aparejos tales como hiladas paradas e hiladas de remate. Marcar sus niveles de iniciación y terminación.
• Instalar boquilleras y guías. Marcar estantillón para niveles de hiladas.
• Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.
• Esparcir morteros en áreas de pega.
• Sentar ladrillos, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado y retapar pegas.
• Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales.
• Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas.
• Limpiar excesos de mortero de las superficies de muros.
• Proteger muros contra la intemperie.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N.A.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N.A.

	8. MATERIALES 
	• Ladrillo prensado liviano Santafé 6cm ó similar. (NTC 4205 – ASTM C56, C212 y C216) 
• Mortero de pega 1:5 (NTC 3329, ASTM C270) (No incluye mortero de inyección y refuerzo de acero). 

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Equipo menor de albañilería. 
• Equipo para transporte vertical y horizontal. 
• Equipo para mezcla de morteros. 
•Equipo para corte de ladrillos de arcilla. 

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizara personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. Se medirán muros planos, curvos ó quebrados, de cualquier altura y longitud (muretes, remates, antepechos, etc.).



	ESPECIFICACION ICCU
	6,3

	1. ITEM 
	FILOS O DILATACIONES S/MURO

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro lineal (ML)

	3. DESCRIPCION 
	Se trata en esta operación de realizar las ranuras de dilatación; estas tienen como objeto debilitar los acabados en líneas muy cercanas a las de unión entre materiales diferentes o para dividir áreas muy grandes de un mismo material; ello con el fin de que las grietas que lleguen a formarse sigan dichas líneas y no dañen la apariencia del acabado. Los filos o filetes y las dilataciones o ranuras se construyen en el revoque y en la realización del estuco se repiten. 

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	• Ubicar el lugar de trabajo. 


	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Sobre el extremo final o la cara del ancho del muro donde se deben hacer los filos, se coloca por cada cara de este una boquillera con ganchos de hierro arriba y abajo. 
• Colocar a plomo la primera boquillera, esto se realiza con una plomada que indica que al colocar la nuez en la parte superior del filo, el plomo debe rozar con el filo en la parte inferior de este. 
• Con una escuadra de construcción de 90° rectifico que la segunda boquillera quede a plomo. 
• Humedecer con agua la cara del ancho del muro. 
• Aplicar el mortero sobre la cara del ancho del muro a base de palustre. 
• Esparcir el mortero que se ha colocado sobre la cara del ancho del muro con un codal (Boquillera de 20 a 30 cm de largo) que se apoyaran sobre los dos filos de las boquilleras guías. 
• Afinar el pañete con llana o buseto usando una mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o porosidades. 
• Las dilataciones en los muros se efectúan durante el proceso del pañete, se realizan haciendo una pequeña ranura horizontal o vertical con una plantilla de aluminio establecida o elaborada en obra según el caso con un ancho y profundidad de 1 cm. 

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N.A.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la obtención de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada. 
• Todos los vértices y aristas resultantes de la intersección entre dos planos de muro deberán quedar perfectamente plomados y reglados por ambas caras. 

	8. MATERIALES 
	• Arena de peña. 
• Agua 
• Cemento gris. 

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta 
• Palustre. 
• Balde. 
• Pala 
• Regla de madera (Boquillera) 
• Llana de madera 
• Ganchos de hierro 

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizara personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de filos, dilataciones y/o gotera en mortero realizadas, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.



	ESPECIFICACION ICCU
	6,5

	1. ITEM 
	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro cuadrado (M2)

	3. DESCRIPCION 
	Ejecución de impermeabilizaciones para cubiertas planas del proyecto ejecutado en mortero sika, de acuerdo con lo señalado en los planos constructivos, la impermeabilización incluye la imprimación con sika 1.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	• Ubicar el lugar de trabajo. 


	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados. 
• Verificar niveles de afinado y pendientado de cubiertas. 
• Revisar que se haya ejecutado la totalidad de pendientados, medias cañas contra muros inmediatos al área para instalación 
• Retirar residuos de obra sobre la superficie a impermeabilizar, dejándola limpia. 
• Evitar la instalación sobre áreas lisas ó sin la rugosidad adecuada para recibir el sika 1 
• Iniciar instalación rematando medias cañas hasta alturas señaladas en cortes de fachada, nunca por debajo de los niveles de piso acabado. 
• Ejecutar ruanas y detalles en juntas y desagües. (salidas de ductos a cubierta o rejillas, según aplique) 
• Repartir el material de impermeabilización de acuerdo a traslapos indicados por el fabricante. 
• Seguir indicaciones de ejecución indicados por el fabricante 
• acabado. 
• Verificar niveles de acabado para aceptación. 

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N.A.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N.A. 

	8. MATERIALES 
	• Sika 1


	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta Menor 



	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizara personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá sobre planos y pagará en cifras enteras o redondeadas al décimo por metro cuadrado (M2) de impermeabilización integral en mortero Sika debidamente instalado, aceptado y medido sobre planos por la Interventoría previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados.




	ESPECIFICACION ICCU
	6,17

	1. ITEM 
	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro cuadrado (M2)

	3. DESCRIPCION 
	Ejecución de pañetes con morteros 1:4 de arena de peña y cemento para el acabado de muros los cuales serán completamente lisos de acuerdo con lo señalado en los planos constructivos y en los cuadros de acabados. Incluye el suministro e instalación filos y dilataciones. 
El mortero no se debe mezclar con más de una hora de anticipación a su uso. El cemento debe ser Portland tipo I y del mismo color durante toda la obra, el agua debe estar libre de impurezas que afecten la calidad del mortero.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar Planos Estructurales. 
• Consultar NSR-10 y Decretos complementarios 
• Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a pañetar con mortero. 
• Limpiar la superficie de cualquier residuo. 

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Humedecer la superficie. 
• Elaborar líneas maestras cada 2 m. máximo. 
• Definir los plomos finos. 
• Enrasar las superficies. 
• Llenar con pañete y Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos. 
• Retapar y alisar el pañete con llana de madera. 
• Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. 
• Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
• Curar el pañete. 
• Limpiar superficies de muros. 
• Proteger muros contra la intemperie. 

El pañete se debe colocar en dos capas, la primera con un espesor mínimo de 9 mm y la segunda de 6 mm, si en los planos no se indica lo contrario, antes de aplicarlo la mampostería debe limpiarse y humedecerse por medio de rociado, la primera capa debe ser de recubrimiento áspero preparado con mortero de cemento de aplicación directa, se debe conservar ser húmeda hasta la colocación de la segunda capa. 
La segunda capa se debe aplicar entre las 24 y 48 horas después de la colocación de la primera capa. Debe ser alisada con llana metálica o renglón, hasta conseguir un acabado plano, sin huecos o hundimientos o cualquier otra irregularidad, se debe mantener húmedo por un período de tiempo no inferior a 3 días.

Debe dejarse juntas y filos redondeados en todos los sitios indicados por cada proyecto, no se debe aceptar pañetes que presenten rajaduras o alabeos ni se debe permitir ser el uso de sobrantes de mezclas, adición de arena o agua a medida que se note la ausencia de estos materiales en el mortero de aplicación, en los muros exteriores, que en los proyectos indique como pañetados se debe seguir con el siguiente proceso: En los muros exteriores expuestos a la intemperie debe utilizar pañetes impermeabilizados, la mampostería se debe limpiar de todos los residuos dejados durante la ejecución, debe humedecer y se comienza a fijar las líneas maestras que sirve de guía para el plomo y la superficie plana. Se debe calcular la cantidad de mortero que gasta en una hora para no perderlo, la superficie debe ser alisada con una llana de madera especial, cuidando que la superficie obtenida sea perfectamente reglada, aplomada y plana, dilataciones. 
Los pañetes de los muros deben dilatarse mediante estrías de un ancho de 1 cm. Por la profundidad del pañete, en los sitios en que los muros o pañetes terminen y se encuentren con otro material (columnas o vigas), deben ser perfectamente rectos y de ancho uniforme. 
Estando ya las caras que forman el filo pañetadas, se debe proceder a la hechura de éste. Colocándose por una de las caras una regla cuyo borde exterior esté perfectamente recto, debe coincidir con el borde del pañete de la otra cara, posteriormente se procede a rellenar el espacio que se ha formado entre la regla y el pañete en la misma proporción al empleado en el pañete. Se debe afilar ser con una llana de madera, la regla se retira de la pared después del fraguado el mortero, aproximadamente unas 12 horas. El CONTRATISTA se debe suministrar todos los materiales y herramientas necesarias para la colocación de los pañetes, filos, dilataciones y juntas, de acuerdo con lo indicado en los planos de construcción y en los sitios indicados por cada proyecto.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N.A.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N.A. 

	8. MATERIALES 
	▪ Agua 
▪ Arena de peña 
▪ Cemento de gris 

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	· Equipo menor de albañilería.
· Equipo para transporte vertical y horizontal.
· Equipo para mezcla de morteros.
· Andamio certificado

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizara personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá sobre planos y pagará en cifras enteras o redondeadas al décimo por metro cuadrado (m²) y/o (ml) de pañete liso impermeabilizado sobre mampostería ejecutado, ya sea sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas ó muretes y cualquiera que sea su altura y longitud. Los filos, dilataciones y goteras que necesiten ejecutarse deberán incluirse dentro del valor de metro cuadrado de pañete. Todo lo anterior debidamente aceptado por la Interventoría previa y aceptación de los requisitos mínimos de acabados.



	ESPECIFICACION ICCU
	15,5

	1. ITEM 
	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro cuadrado (M2)

	3. DESCRIPCION 
	Suministro e instalación de cielos rasos en Drywall, suspendidos por medio de perfiles galvanizados, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Comprende todos los elementos para la fijación, anclaje y terminado previo al acabado final. 


	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Consultar Planos de Detalles. Colgaderas  

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Instalar colgaderas de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o insertos, distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes, según recomendación del fabricante y de acuerdo a la localización de las correderas. 
• Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla. 
• No permitir instalación de colgaderas a través ó desde ductos e instalaciones técnicas del edificio. Instalar marcos cuando sea necesario inscribir éstas situaciones. Correderas 
• Instalar correderas distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes según recomendación del fabricante. 
• Enganchar y fijar cada colgadera, enrollándola alrededor de la canal tres veces y asegurándola. 
• Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, dando continuidad al sistema de suspensión. Evitar contacto con muros fijos de la construcción. Perfiles Transversales 
• Distanciar a 0.40 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en cada intersección de acuerdo a instrucciones del fabricante. 
• Ejecutar traslapos de 0.20 ms mínimo, con perfiles de fijación. 
• Instalar perfiles transversales mínimo a 0.05 ms. de esquinas, interrupciones, aperturas, etc. Instalación 
• Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de ductería eléctrica y sanitaria. 
• Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates. 
• Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y rasos en ritmos alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre láminas. 
• Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilización de láminas deterioradas ó húmedas. 

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N.A.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N.A. 

	8. MATERIALES 
	• Láminas de drywall de 1.2 cms. 
• Entramado perfiles galvanizados de 3/4” x 3/4” x 1/16”. 
• Ángulos de 3/4”x 3/4” x 1/16”. 
• Remaches “Pop”. 
• Colgaderas de alambre galvanizado cal. 18. 
• Platinas galvanizadas y tornillos autorroscantes. 
• Cinta, masilla, lija, pintura tipo 2. 

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	Equipo para instalación de cielos rasos y andamios 


	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizara personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de cielo raso debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría. Los filos y dilataciones que necesiten ejecutarse deberán incluirse dentro del valor de metro cuadrado. Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoría previa y aceptación de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. 




	ESPECIFICACION ICCU
	7,4

	1. ITEM 
	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es Metro Lineal (ML)

	3. DESCRIPCION 
	Este ítem se refiere al suministro e instalación de bajante A.LL para la evacuación de agua lluvias que recibe el tejado de la casa, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Localizar la dimensión del tejado para conocer la cantidad de bajantes a instalar para la adecuada y rápida evacuación de aguas lluvias de esté.
• Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada de la canal del tejado donde debe iniciarse la instalación de la bajante.
• Revisar los planos del tejado para conocer la inclinación o pendiente que esté tiene.
• Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).
• Revisar la inclinación de la cubierta.
• Rectificar que la canal este instalada adecuadamente y no presente ningún daño.
• Medir la distancia que hay entre el sosco de la bajante hasta el punto de desagüe que recibirá y evacuará el agua hacia la calle, esto con el fin de cortar o añadir tubería según sea el caso.
• Teniendo la tubería a medida del tramo de la bajante se procede a pegar esta al sosco de la canal. (En caso de que la tubería de la bajante no puede ser colocada verticalmente se debe utilizar codos de 45° para cambiar su dirección sin evitar la fluidez de evacuación del agua).
• Luego de tener la tubería de la bajante sujeta a la canal, se debe unir la bajante al punto de desagüe que conducirá estas aguas a la caja de inspección de la casa y posteriormente a la cañería de la calle. (Los pegues de accesorios y tubería para el desagüe de las aguas lluvias deben realizarse con soldadura PVC).
• Dejar secar los pegues realizados entre tubería y accesorios.
• Una vez que la tubería de la bajante está totalmente instalada se procede a arrojar un balde de agua por la canal para verificar en el trascurso del agua por la bajante no se presente ninguna gotera o filtración de agua.
• En caso de que la tubería de la bajante no deba quedar a la vista se debe regatear el muro según el diámetro de esta tubería para ser incrustada y posteriormente resanada con mortero.
• En caso de que la tubería de la bajante quede a la vista para evitar movimiento o desprendimiento de está, se debe colocar abrazaderas sobre el tubo para sujetarlas a la pared.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N/A

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N/A

	8. MATERIALES 
	• Tubería PVC a.ll 3".
• Codo 45 sanitario 3".
• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón).
• Limpiador (1/4 Galón).

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta.
• Marco de segueta.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido
a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos
realizados sobre planos arquitectónicos.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	7,43

	1. ITEM 
	TEJA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL A360

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es Metro cuadrado (M2)

	3. DESCRIPCION 
	Suministro e instalación de cubierta tipo en teja termoacústica trapezoidal A360. El color de la lámina interior debe ser determinado por el diseñador según la carta de color del proveedor, todo de acuerdo a la localización y especificación de los Planos Arquitectónicos y de detalle.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	• Consultar Planos Arquitectónicos.
• Consultar Planos Estructurales.
• Consultar NSR 10.
• Consultar catalogo técnico del fabricante
• Suministrar prueba para aprobación de la Interventoría.
• Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles.
• Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
• Verificar en cortes de fachada los sitios de voladizos, como también distancias de traslapos sobre canales.
• Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, paralelismo y nivelación de la cara superior, y realizar correcciones.

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Ejecutar instalación por personal calificado de un distribuidor autorizado del
fabricante, debido a la extensión y complejidad de la cubierta.
• Verificar protocolo de recibo de estructura metálica
• Colocar la cubierta sobre perfiles cerrados de lámina ó cualquier estructura prevista
mediante sistemas de anclaje diseñados por el fabricante.
• Utilizar tornillos zincados de cabeza estrella ó hexagonal de ¾” de largo en
estructuras metálicas y tapa juntas.
• Unir el nuevo módulo al anterior y fijar sobre la correa.
• Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra
mampostería, canales ó cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte
del fabricante.
• Limpiar cubiertas.
• Verificar niveles y acabados para aceptación.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N/A

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	No se permitirán elementos con desperfectos (rayaduras, abolladuras o dobleces etc.) de taller o producidos en la obra o durante su instalación por golpes o colocación de tablas o andamios.

	8. MATERIALES 
	•  Teja termoacústica trapezoidal A360.
•  Accesorios de Instalación necesarios.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta.
• Taladro.
• Herramienta menor.
• Alicates.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por metros cuadrados (M2) de cubierta recibida a satisfacción por la Interventoría y supervisión. La medida será obtenida por cálculos
realizados sobre planos arquitectónicos.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	7,34

	1. ITEM 
	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el Metro Lineal (ML)

	3. DESCRIPCION 
	Este ítem se refiere al suministro e instalación de flanche para evitar filtraciones de agua por los muros o paredes que sostiene el tejado.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	Limpieza de superficie de cualquier residuo que impida hacer el pegado adecuado del mismo.

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Localizar el contorno del tejado, ubicando las paredes o muros que tiene contacto y sostienen el tejado.
• Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada de los muros a los cuales se les debe instalar flanche para evitar filtraciones de agua.
• Revisar los planos del tejado para conocer la inclinación o pendiente que esté tiene.
• Luego de tener ubicado los muros laterales que tiene contacto y soportan el tejado se procede a regatear el muro longitudinalmente por encima de la teja y según el grosor de la lámina del flanche.
• Cortar las láminas según la longitud del tejado teniendo en cuenta las especificaciones de los planos para el ancho del flanche.
• Teniendo las regatas realizadas se procede a incrustar longitudinalmente el grosor de la lámina en la regata dejando caer sobre las tejas una fracción del ancho de la lámina.
• Teniendo la lámina incrustada en la regata se procede a fijar está al muro con puntilla de acero.
• Luego de tener instalada el flanche en lo largo del muro y sobre el tejado se procede a colocar el filo fijado con puntilla al muro una capa de silicona para evitar filtraciones por los orificios que hayan podido quedar entre la lámina y el muro.
• Dejar secar la silicona totalmente y regar agua sobre esta lamina para verificar que no hayan quedado filtraciones de agua.


	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N/A

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	No se permitirán elementos con desperfectos (rayaduras, abolladuras o dobleces etc.) de taller o producidos en la obra o durante su instalación por golpes o colocación de tablas o andamios.

	8. MATERIALES 
	• Lámina galvanizada calibre 22 (1,20x2.4m).
• Puntilla de acero.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta.
• Martillo.
• Herramienta menor.
• Alicates.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por metros lineal (ML) de flanche recibida a satisfacción por la Interventoría y supervisión. La medida será obtenida por cálculos
realizados sobre planos arquitectónicos.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.




	ESPECIFICACION ICCU
	9,24

	1. ITEM 
	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro cuadrado (M2)

	3. DESCRIPCION 
	Ejecución de espejo liso de 6mm. Suministro y colocación de los espejos flotados en los baños y en los sitios indicados en planos de detalle arquitectónicos. 

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	• Definir y localizar en los Planos Constructivos 
• Limpiar la superficie de cualquier residuo.

	






5. PROCEDIMIENTO 
	· Verificar localización, dilataciones y dimensiones de los espejos en los Planos de Detalle. 
· Colocar listones de madera ó táblex contra el muro para aislar la pared y el espejo. 
· Fijar espejos corridos con cinta doble faz. 
· Fijar espejos pequeños con chapetas. 
· Verificar nivelación y fijación. 


	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N.A.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N.A. 

	8. MATERIALES 
	· Espejos de fabricación nacional de primera calidad y con espesor mínimo de 6 mm. 
· Cintas doble faz. 
· Chapetas metálicas. 
· Listones de madera. 
· Demás que se requieran para la correcta ejecución del Ítem. 

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	· Equipo para manejo de vidrios. 

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizara personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de espejo, debidamente instalados y aceptados por la interventoría. La medida se calculada con base en los Planos Arquitectónicos y Planos de Detalle. 



	ESPECIFICACION ICCU
	9,25

	1. ITEM 
	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro cuadrado (M2)

	3. DESCRIPCION 
	Este ítem se refiere al suministro e instalación de vidrio esmerilado incoloro para el cubrimiento de los vanos de los marcos de ventanas y puertas, estas instalaciones deben ejecutase con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas. 

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	• Ubicar el vano de la puerta o marco de ventana donde se instalará el vidrio. 
• Rectificar medidas para cortar el vidrio según las dimensiones del vano. (Se debe considerar un centímetro adicional tanto en el ancho como en el alto del vano). 
• Revisar que el vidrio no presente fisuras o este quebrado en alguna parte. 

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Si el vidrio no viene justo a la medida del vano, esté debe ser cortado con un corta vidrios a las medidas necesarias. 
• Limpiar el marco de la ventana o puerta donde se colocará el vidrio, la superficie donde se pegará el vidrio deberá estar libre de polvo y grasa. 
• Se puede limitar la junta de pega con cinta de enmascarar para hacer una aplicación limpia. 
• Aplicar la silicona con la pistola de calafateo donde se pegará el vidrio. 
• Montar el vidrio sobre la pega de silicona y asentarlo para que se adhiera. 
• Aplicar otra pasada de silicona por la junta que deja el vidrio y pasar con una espátula para una mejor adherencia, con cuidado de no rayar el vidrio. 
• Retirar la cinta de enmascarar antes de que se seque la silicona. 


	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N.A.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N.A. 

	8. MATERIALES 
	• Vidrio incoloro Peldar o similar 4MM. 
• Silicona transparente 11 oz. 
 

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Pistola de calafateo. 
• Espátula de plástico. 

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizara personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (M2) de vidrio instalado en ventanería o puertas, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obra y transporte.



	ESPECIFICACION ICCU
	9,30

	1. ITEM 
	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro cuadrado (M2)

	3. DESCRIPCION 
	Este ítem se refiere al suministro e instalación de vidrio transparente para el cubrimiento de los vanos de los marcos de ventanas y puertas, estas instalaciones deben ejecutase con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas. 

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	• Ubicar el vano de la puerta o marco de ventana donde se instalará el vidrio. 
• Rectificar medidas para cortar el vidrio según las dimensiones del vano. (Se debe considerar un centímetro adicional tanto en el ancho como en el alto del vano). 
• Revisar que el vidrio no presente fisuras o este quebrado en alguna parte. 

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Si el vidrio no viene justo a la medida del vano, esté debe ser cortado con un corta vidrios a las medidas necesarias. 
• Limpiar el marco de la ventana o puerta donde se colocará el vidrio, la superficie donde se pegará el vidrio deberá estar libre de polvo y grasa. 
• Se puede limitar la junta de pega con cinta de enmascarar para hacer una aplicación limpia. 
• Aplicar la silicona con la pistola de calafateo donde se pegará el vidrio. 
• Montar el vidrio sobre la pega de silicona y asentarlo para que se adhiera. 
• Aplicar otra pasada de silicona por la junta que deja el vidrio y pasar con una espátula para una mejor adherencia, con cuidado de no rayar el vidrio. 
• Retirar la cinta de enmascarar antes de que se seque la silicona. 


	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N.A.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N.A. 

	8. MATERIALES 
	• Vidrio transparente o similar 4MM. 
• Silicona transparente 11 oz. 
 

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Pistola de calafateo. 
• Espátula de plástico. 

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizara personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (M2) de vidrio instalado en ventanería o puertas, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obra y transporte.



	ESPECIFICACION ICCU
	10,4

	1. ITEM 
	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es Unidad (UND)

	3. DESCRIPCION 
	Fabricación, Suministro e instalación de marco para puerta metálicas entamboradas en lámina cold rolled calibre 18 de acero, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Consultar norma NSR 10. 
• Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución. 
 

	






5. PROCEDIMIENTO 
	Manufactura 
• Cumplir con los diseños, perfiles y dimensiones contenidas en los detalles arquitectónicos. 
• Figurar en lámina sin defectos de superficie, los perfiles, con esquinas a escuadra, juntas acolilladas, y bien empatados mostrando alineamientos rectos. 
• Reforzar esquinas previendo torsiones o arqueos en las piezas. 
• Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones ó rizos. 
• Maquinar, limar y ajustar en conexiones limpias y claras en los empates expuestos. 
• Ocultar la soportería (uniones, pernos, tuercas y tornillos) según especificación. 
• Esmerilar y pulir soldaduras en uniones expuestas, produciendo empates imperceptibles. 

Preparación para herrajes 
• Encajar, reforzar, perforar y rapar el trabajo metálico para herrajes en cada elemento, según instrucciones ó plantillas de instalación del fabricante. 

Para bisagras: 
• Instalar refuerzos interiores en marcos de 0.25 mt x 0.38 mt x 3/16” mínimo. Ocultar en los peinazos de hoja y marcos las platinas de las bisagras. 

Para cerraduras y cantoneras: 
• Localizar refuerzo de 3/16” de espesor según instrucciones fabricante de cerraduras. 

Para tiradores y manijas: 
• Localizar refuerzo de cal. 12 g.a. según instrucciones del fabricante de cerraduras. 

Otros: 
• Reforzar herrajes adicionales en lámina cal.16 mínimo. 

Pintura en taller 
• Limpiar, tratar y pintar superficies expuestas interiores y exteriores en el taller, sean incrustadas en obra o no. 
•   Remover brozas, restos de fabricación, etc., con gratas y lijas. 
• Remover grasas y aceites con disolventes. Tratar superficies con compuestos fosfatados para asegurar máxima adherencia a la pintura 
• Aplicar anticorrosivos (2 manos en áreas de contacto con mampostería o concreto), wash, primer o pinturas horneadas 
• Instalar marcos 
• Instalar cerraduras y herrajes perforando y retapando 
• Ajustar marco con luces laterales continuas y parejas en cabezal y jambas 
• Limpiar superficie metálica y alistar para pintura final. 
• Proteger hasta entregar obra 

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N.A.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	
• Máxima distancia entre marco y puerta, en jambas y cabezal 3mm. 


	8. MATERIALES 
	• Lámina de acero cold rolled. ASTM A366, calidad comercial, libre de escamas y defectos de superficie. Calibre 18. 
• Pernos y tuercas ANSI B18.2.1, B18.2.2 y ASTM A307 Grado A. 
• Tornillos : ANSI B18.6.3 y ASTM A307, acero al carbón, Philips de cabeza plana. 
• Pernos de expansión. Anclas auto perforantes de coraza tubular de expansión con perno galvanizado. 
• Compuestos fosfatados, anticorrosivos, wash, primer ó pinturas horneadas 
• Cerraduras y herrajes según planos de detalle 

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Equipo de ornamentación. 
• Equipo de soldadura.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizara personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por unidad (und) según tipo y ubicación de marcos debidamente instaladas y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con base en cálculos sobre cuadros de puertas de los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.



	ESPECIFICACION ICCU
	10,7

	1. ITEM 
	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro cuadrado (M2)

	3. DESCRIPCION 
	Fabricación, suministro e instalación de puertas hojas en lámina Cold Rolled calibre 18 de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Consultar norma NSR 10. 
• Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución. 
 

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización y diseño 
• Consultar norma NSR10 y Decretos complementarios 
• Elaboración de puerta en lámina en acabado liso y dobleces y soldaduras parejas 
• Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución 
• Revisar los refuerzos para colocación de marco y fijación de puerta 
• Elaborar y entregar (previo a la fabricación) planos de taller para ser aprobados por la Interventoría. 
• Tratamiento de limpieza de desoxidación, desengrase y fosfatizado con acabado en pintura electrostática horneable epoxipoliéster de conformidad con la norma ICONTEC 2050 
• Proteger hasta entregar obra 
• Las puertas deben estar plomadas, lisas, parejas sin abolladuras, hundimientos o aplastamientos, con pintura del color indicado en los planos de detalle, aplicada uniformemente 

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N.A.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	Tolerancias mínimas para puertas 

	8. MATERIALES 
	· Lamina CR cal 18 tipo persiana
· Instalación de Marco en lámina doblada CR Cal. 18 (desarrollo=0.33 m) (incluye anticorrosivo)
· Perfil de empate entre estructura liviana y Puertas sistema liviano
· Cerrojo doble
· Tope puerta medialuna
· Concreto 3000 psi 

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Equipo de ornamentación. 
• Equipo de soldadura.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizara personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá sobre planos y pagará en cifras enteras o redondeadas al décimo por metro cuadrado (m2) de puerta debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría. La medida se efectuará con cálculos realizados sobre los Cuadros de Puertas contenidos en los Planos Arquitectónicos y verificados en obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	10,15

	1. ITEM 
	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro cuadrado (M2)

	3. DESCRIPCION 
	Suministro e instalación de divisiones para baño y orinales en acero inoxidable calibre 20 satinado tipo auto soportada, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	• Consultar planos arquitectónicos y de detalle, verificar localización. 
• Consultar planos de detalles. 

	

5. PROCEDIMIENTO 
	• Examinar área de instalación, estructura portante y condiciones en que las divisiones serán instaladas. 
• Notificar al Contratista de cualquier condición que pueda impedir la instalación adecuada. No continuar con la instalación hasta tanto corregir de manera aceptable las observaciones realizadas.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N.A.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	Ninguna las particiones deberán quedar totalmente niveladas, plomadas y no deberán presentar ralladuras ni golpes.

	8. MATERIALES 
	· Partición para baños en acero inoxidable calibre 20 auto soportada

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Equipo de Carpintería 
• Equipo de ornamentación 

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizara personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá sobre planos y pagará en cifras enteras o redondeadas al décimo por metro cuadrado (m²) por división de baño instalada y en funcionamiento, recibida satisfacción por la Interventoría. 
La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre medidas realizadas en obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	10,16

	1. ITEM 
	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el metro cuadrado (M2)

	3. DESCRIPCION 
	Este ítem se refiere a la instalación y suministro de reja bancaria en barra cuadrada para la seguridad de paso por ventas y puertas de vidrio, Estas instalaciones se hará de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	• Ubicar el lugar donde debe ir instalada la reja. 
• Revisar planos de detalle de las dimensiones y especificaciones de la reja. 
• Rectificar medidas del vano donde ira la reja.  

	

5. PROCEDIMIENTO 
	
• Realizar un marco con barras cuadras según el perímetro del vano, este marco se hará soldando la barra unas entre sí. 
• Rectificar niveles y plomos para asegurar que el marco quede perfectamente vertical. 
• Luego de tener el marco soldado para la reja se procede a cortar las barras cuadras según la altura, longitud y despiece de colocación de la reja. 
• Soldar barras metálicas transversalmente al marco según el despiece de la reja. 
• Soldar barra cuadradas longitudinalmente al marco y barras transversales según el despiece de la reja. 
• Luego de tener la reja conformada se procede a soldar está al marco de la venta o puerta que va a proteger. 
• Rectificar niveles y plomos para asegurar que la reja quede perfectamente vertical. 
• En caso de no soldar la reja al marco de la ventana o puerta se debe soldar a la reja una patas en barra metálica para que estas puedan ser incrustadas en la pared y así poder fijar la reja a los muros. 
• Para el proceso de incrustar la reja a la pared se debe regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas del marco de la reja. 
• Luego de incrustar las patas del marco de la reja a la pared se procede a resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de la introducción de la patas del marco de la reja a este. 
• Si los filos del vano se dañan se deben realizar de nuevo en las partes que se deterioraron. 
• Luego de instalado la reja con su marco se debe dar una mano de pintura de anticorrosivo a estos. 
• Verificar que la reja con su marco quede perfectamente instalada para una posterior aplicación de pintura. 

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N.A.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	Plomo +/- 2 mm en la altura total del elemento.

	8. MATERIALES 
	• Soldadura eléctrica 004 kg de 3/32". 
• Anticorrosivo. 
• Barra cuadrada 9 mm x 6m. 

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Maceta. 
• Puntero. 
• Palustre. 
• Nivel de burbuja. 
• Plomada. 
• Equipo de soldadura.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizara personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de reja para banco instalada, incluyendo accesorios de anclaje para la fijación del marco, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.



	ESPECIFICACION ICCU
	10,24

	1. ITEM 
	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es el Kilogramo (KG)

	3. DESCRIPCION 
	Esta especificación contempla la ejecución de las operaciones de elaboración de la estructura en acero tipo ASTM A-4500 GR C, suministro y almacenamiento de todos los materiales, corte, fabricación, inspección, pruebas, marcado de piezas, preensamble, pintura, transporte y montaje en campo de todas las partes de acero estructural necesarios para la construcción de los elementos de las estructuras metálicas conformados por perfilería indicada en los planos estructurales (interior y exterior). Incluye la soldadura que deberá cumplir las normas de la American Welding Society y cualquier elemento como pernos, tensores, contravientos, platinas, equipos, etc. 
Esta especificación cubre las formas de carbono de acero estructural, placas y barras de calidad estructural para su uso en construcción atornillada o soldada de estructuras y edificaciones. 

Es necesario tener en cuenta cumplir la norma en referencia (ASTM A-36) para las correspondientes uniones y soldaduras según los requerimientos y resistencias específicas del acero ASTM A-36 GR C

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	Se debe verificar en planos de estructura metálica las características y los materiales. 
El montaje de la estructura metálica deberá ser ante todo seguro, tanto desde el punto de vista de la resistencia y estabilidad de los elementos a emplear en el montaje, como las condiciones de trabajo del personal empleado. El lugar de trabajo deberá condicionarse para facilitar las labores de recibo, almacenamiento, ensamblaje, transporte interno e izada de los diferentes elementos de la estructura. 
El montaje deberá ser realizado con rapidez y exactitud por personal calificado. El montaje deberá ser dirigido por un ingeniero experimentado. Deberán verificarse las medidas de la obra comparadas con las de los planos arquitectónicos y estructurales.
Cualquier modificación o ajuste necesario, es más fácil realizarlo directamente. Verificar que la posición de los demás elementos de la obra como muros, vigas de concreto, losas, etc., estén localizados y dimensionados tal como se previó en el diseño. 
El contratista velará por la protección de los equipos que puedan quedar debajo del sitio de trabajo, cuando éste es aéreo, con elementos adecuados que impidan daño alguno por caída ocasional de cualquier objeto en el momento de la colocación de los elementos

	

5. PROCEDIMIENTO 
	Los montadores deben tener la precaución de hilar las diferentes partes que van a empatar con soldadura en el piso en ambos sentidos, usar los traslapos recomendados por el fabricante y hacer soldaduras de buena calidad y presentación, usando electrodos de fabricación y resistencia indicadas por el fabricante. 
El contratista entregará los refuerzos debidamente pintados, de acuerdo con la Norma NSR-10, a lo existente o las indicaciones del La Interventoría.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	• Prueba de tensión NTC 3353, según F.4.6.3 NSR 10 
• Prueba a compresión AISI S902, según F.4.6.3 NSR 10 
• Pruebas en soldadura radiografías.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N.A.

	8. MATERIALES 
	• Acero estructural Grado C A36 según F.2.1.5.1, NSR 10. con pintura anticorrosiva, esmaltes sintéticos y/o epóxicos color blanco si se requiere. 
• Tubería de acero: ASTM A36, Tipo S, Grado A, Schedule 40 de peso estándar, de no existir aclaración diferente. Para usos exteriores y donde se especifique tubería galvanizada en caliente con pintura anticorrosiva, esmaltes sintéticos y/o epóxidos color blanco si se requiere. 
• Soldaduras a emplear serán metal de aporte y fundente para soldadura, según F.2.1.5.5, NSR 10. 
• Soportes y materiales de anclaje. 
• Accesorios para uso exterior o empotrado en muros exteriores, pisos o cielos rasos serán de acero galvanizado o acero inoxidable, como mejor cumplan su propósito. 
• Pernos y tuercas: Según F.2.1.5.4, NSR 10. 
• Anclas de expansión: Anclas de camisa tubular expansiva con pernos galvanizados.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Equipo para, corte, prefabricación, ensamble, soldadura e instalación de estructuras metálicas. 
• Herramienta menor. 
• Equipo para pintura.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizara personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá sobre planos y pagará en cifras enteras o redondeadas al décimo por kilogramo (kg) debidamente ejecutados, instalados y recibidos a satisfacción por la Interventoría en concordancia con los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante.




	ESPECIFICACION ICCU
	11,6

	1. ITEM 
	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es Metro Lineal (ML)

	3. DESCRIPCION 
	Este ítem se refiere al suministro e instalación de bajante para la evacuación de aguas residuales, estas instalaciones deben ejecutarse tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Luego de tener la tubería de la bajante sujeta a la canal, se debe unir la bajante al punto de desagüe que conducirá estas aguas a la caja de inspección de la casa y posteriormente a la cañería de la calle. (Los pegues de accesorios y tubería para el desagüe de las aguas lluvias deben realizarse con soldadura PVC).
• Dejar secar los pegues realizados entre tubería y accesorios.
• Una vez que la tubería de la bajante está totalmente instalada se procede a arrojar un balde de agua por la canal para verificar en el trascurso del agua por la bajante no se presente ninguna gotera o filtración de agua.
• En caso de que la tubería de la bajante no deba quedar a la vista se debe regatear el muro según el diámetro de esta tubería para ser incrustada y posteriormente resanada con mortero.
• En caso de que la tubería de la bajante quede a la vista para evitar movimiento o desprendimiento de está, se debe colocar abrazaderas sobre el tubo para sujetarlas a la pared.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N/A

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N/A

	8. MATERIALES 
	• Tubería PVC 4".
• Codo 45 sanitario 4".
• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón).
• Limpiador (1/4 Galón).

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta.
• Marco de segueta.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido
a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos
realizados sobre planos arquitectónicos.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	11,16

	1. ITEM 
	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por Unidad

	3. DESCRIPCION 
	Se constituye punto hidráulico todas las salidas para suministros de agua que, saliendo desde un tallo o ramal de alimentación, se distribuyan para abasto de aparatos sanitarios, llaves terminales y demás puntos para toma de agua. Deberá incluirse, el suministro e instalación de tubería y accesorios en PVC con marcas que acrediten sello de calidad o Norma lcontec NTC14 y NTC332 Y NTC11SS, soldadura, limpiador, regatas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. El punto hidráulico comprende desde la válvula de paso directo hasta el muro donde se conectará la
grifería que corresponda. (Deberá considerarse los tramos de tubería de diferente diámetro que distribuyen a cada punto desde la válvula de control en longitudes no mayores a 3.0 m) Los tubos y accesorios deberán ser fabricados de Cloruro de Polivinilo rígido y basados en las normas
ICONTEC 382, ASTMD 2466. En la tubería PVC las uniones y empalmes se limpiarán con limpiador PVC y se sellarán con soldadura liquida de PVC.
Las salidas a los diferentes aparatos tales como lavamanos, duchas, etc, se harán utilizando un codo y un niple galvanizado. El punto hidráulico incluye la cámara de aire (para contrarrestar el golpe de ariete).

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Consultar y dar aplicación a los planos de diseño de redes hidráulicas.
• Localizar en lugares señalados en planos/ Verificar con Interventoría.
• Presentar certificados de calidad de productos para aprobación de interventoría.
• Realizar instalación de tubería y accesorios de acuerdo a lo señalado en planos y siguiendo todas
las indicaciones del fabricante.
• Verificar instalación y funcionamiento.
• Realizar prueba de presión – hacer entrega a satisfacción de la Interventoría.
• Proteger la tubería.
• finalizar con proceso de liberación de la actividad con interventoría.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	Prueba de presión a 150 –200 psi en un plazo mínimo de cuatro horas.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• Cumplimiento de normas técnicas aplicables en la totalidad de los materiales a utilizar.
• Cumplimiento de competencia para todo el personal.

	8. MATERIALES 
	• Tubería y accesorios PVC PR del diámetro requerido. 
• Accesorios HG.
• Soldadura líquida y limpiador. 
• Elementos menores.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.
• Equipo y manómetro para prueba de presión.
• Elementos de protección personal de acuerdo al riesgo.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por unidad de salidas recibidas debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	11,19

	1. ITEM 
	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por Unidad

	3. DESCRIPCION 
	salida de desagüe de aparato para evacuación de aguas servidas,
y comprende desde el accesorio de descarga del aparato sanitario (sea en muro o piso), hasta la conexión con el tallo de descarga (colector o bajante).
En las redes descolgadas deberá considerarse los tapones de limpieza y accesorios de conexión a redes de ventilación en función del diámetro correspondiente. Deberá utilizarse tubería y accesorios PVC sanitaria de marca con sello de calidad. Las uniones se harán con soldadura líquida previo tratamiento con limpiador removedor. En el punto sanitario debe considerarse tramos de tubería en longitudes hasta 3.0 m medidos a partir de la boca de desagüe. Para el caso de puntos sanitarios con longitudes de tubería mayores, la diferencia será medida y cancelada como tubería sanitaria del diámetro respectivo. Toda tubería de desagüe debe entregarse debidamente probada a la Interventoría, antes de rellenar o cubrir garantizando así su perfecta estanqueidad. Las pruebas deberán hacerse taponando cada uno de los ramales de descarga y llenando la tubería de agua para verificar el nivel de estanqueidad. Cuando se presenten fugas, deberán corregirse y repetir nuevamente la prueba hasta entregar a
satisfacción. La tubería PVC sanitaria se probará durante 8 horas continuas y en lo posible con una columna de agua de 5.0 metros. Para protección de la red deben considerarse tapones de prueba en PVC.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Consultar y dar aplicación al Proyecto de redes Sanitarias.
• Localizar en lugares señalados en planos, considerando la posición de desagües definida de
acuerdo al tipo de aparato.
• Presentar certificados de calidad de producto para aprobación del interventor de los materiales a
utilizar.
• Ubicar la tubería y presentarla sin soldar para autorización de la interventoría.
• Proceder con la soldadura de tuberías y accesorios.
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación
• Realizar prueba de estanqueidad y reparaciones necesarias. Repetir la prueba si es necesario.
• Instalar soportes adecuados
• finalizar con proceso de liberación de la actividad con la interventoría.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	Prueba de estanqueidad.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	Sin fugas.
Aceptable 1 % de desviación en pendiente y posición de los desagües.
Cumplimiento de normas técnicas aplicables en la totalidad de los materiales a utilizar.
Cumplimiento de competencia para todo el personal.

	8. MATERIALES 
	• Tubería y accesorios PVC Sanitaria del diámetro de 2”.
• Soldadura líquida y limpiador removedor.
• Platinas de anclaje y tornillos de fijación para tuberías descolgadas.
• Mortero de resane para conexión a cajas de inspección.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.
• Elementos de protección personal de acuerdo al riesgo.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por unidad de salidas sanitarias debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	11,21

	1. ITEM 
	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por Unidad

	3. DESCRIPCION 
	salida de desagüe de aparato para evacuación de aguas servidas,
y comprende desde el accesorio de descarga del aparato sanitario (sea en muro o piso), hasta la conexión con el tallo de descarga (colector o bajante).
En las redes descolgadas deberá considerarse los tapones de limpieza y accesorios de conexión a redes de ventilación en función del diámetro correspondiente. Deberá utilizarse tubería y accesorios PVC sanitaria de marca con sello de calidad. Las uniones se harán con soldadura líquida previo tratamiento con limpiador removedor. En el punto sanitario debe considerarse tramos de tubería en longitudes hasta 3.0 m medidos a partir de la boca de desagüe. Para el caso de puntos sanitarios con longitudes de tubería mayores, la diferencia será medida y cancelada como tubería sanitaria del diámetro respectivo. Toda tubería de desagüe, debe entregarse debidamente probada a la Interventoría, antes de rellenar o cubrir garantizando así su perfecta estanqueidad. Las pruebas deberán hacerse taponando cada uno de los ramales de descarga y llenando la tubería de agua para verificar el nivel de estanqueidad. Cuando se presenten fugas, deberán corregirse y repetir nuevamente la prueba hasta entregar a
satisfacción. La tubería PVC sanitaria se probará durante 8 horas continuas y en lo posible con una columna de agua de 5.0 metros. Para protección de la red deben considerarse tapones de prueba en PVC.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Consultar y dar aplicación al Proyecto de redes Sanitarias.
• Localizar en lugares señalados en planos, considerando la posición de desagües definida de
acuerdo al tipo de aparato.
• Presentar certificados de calidad de producto para aprobación del interventor de los materiales a
utilizar.
• Ubicar la tubería y presentarla sin soldar para autorización de la interventoría.
• Proceder con la soldadura de tuberías y accesorios.
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación
• Realizar prueba de estanqueidad y reparaciones necesarias. Repetir la prueba si es necesario.
• Instalar soportes adecuados
• finalizar con proceso de liberación de la actividad con la interventoría.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	Prueba de estanqueidad.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	Sin fugas.
Aceptable 1 % de desviación en pendiente y posición de los desagües.
Cumplimiento de normas técnicas aplicables en la totalidad de los materiales a utilizar.
Cumplimiento de competencia para todo el personal.

	8. MATERIALES 
	• Tubería y accesorios PVC Sanitaria del diámetro de 4”.
• Soldadura líquida y limpiador removedor.
• Platinas de anclaje y tornillos de fijación para tuberías descolgadas.
• Mortero de resane para conexión a cajas de inspección.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.
• Elementos de protección personal de acuerdo al riesgo.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por unidad de salidas sanitarias debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	11,22

	1. ITEM 
	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por Unidad

	3. DESCRIPCION 
	salida de desagüe de aparato para evacuación de aguas servidas,
y comprende desde el accesorio de descarga del aparato sanitario (sea en muro o piso), hasta la conexión con el tallo de descarga (colector o bajante).
En las redes descolgadas deberá considerarse los tapones de limpieza y accesorios de conexión a redes de ventilación en función del diámetro correspondiente. Deberá utilizarse tubería y accesorios PVC sanitaria de marca con sello de calidad. Las uniones se harán con soldadura líquida previo tratamiento con limpiador removedor. En el punto sanitario debe considerarse tramos de tubería en longitudes hasta 3.0 m medidos a partir de la boca de desagüe. Para el caso de puntos sanitarios con longitudes de tubería mayores, la diferencia será medida y cancelada como tubería sanitaria del diámetro respectivo. Toda tubería de desagüe, debe entregarse debidamente probada a la Interventoría, antes de rellenar o cubrir garantizando así su perfecta estanqueidad. Las pruebas deberán hacerse taponando cada uno de los ramales de descarga y llenando la tubería de agua para verificar el nivel de estanqueidad. Cuando se presenten fugas, deberán corregirse y repetir nuevamente la prueba hasta entregar a
satisfacción. La tubería PVC sanitaria se probará durante 8 horas continuas y en lo posible con una columna de agua de 5.0 metros. Para protección de la red deben considerarse tapones de prueba en PVC.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Consultar y dar aplicación al Proyecto de redes Sanitarias.
• Localizar en lugares señalados en planos, considerando la posición de desagües definida de
acuerdo al tipo de aparato.
• Presentar certificados de calidad de producto para aprobación del interventor de los materiales a
utilizar.
• Ubicar la tubería y presentarla sin soldar para autorización de la interventoría.
• Proceder con la soldadura de tuberías y accesorios.
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación
• Realizar prueba de estanqueidad y reparaciones necesarias. Repetir la prueba si es necesario.
• Instalar soportes adecuados
• finalizar con proceso de liberación de la actividad con la interventoría.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	Prueba de estanqueidad.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	Sin fugas.
Aceptable 1 % de desviación en pendiente y posición de los desagües.
Cumplimiento de normas técnicas aplicables en la totalidad de los materiales a utilizar.
Cumplimiento de competencia para todo el personal.

	8. MATERIALES 
	• Tubería y accesorios PVC Sanitaria del diámetro de 3”.
• Soldadura líquida y limpiador removedor.
• Platinas de anclaje y tornillos de fijación para tuberías descolgadas.
• Mortero de resane para conexión a cajas de inspección.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.
• Elementos de protección personal de acuerdo al riesgo.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por unidad de salidas sanitarias debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.




	ESPECIFICACION ICCU
	11,27

	1. ITEM 
	RED SUMINISTRO PVC 1/2"

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por Metro lineal (UN).     

	3. DESCRIPCION 
	Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc. necesarias para la instalación de la red de agua desde la acometida hasta la llegada a los registros de utilización de cada una de las unidades especificadas en los planos hidráulicos. Se utilizará tubería y accesorios de PVC de ½”.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	

5. PROCEDIMIENTO 
	• Antes de aplicar la soldadura pruebe la unión del tubo y el accesorio. El
tubo no debe quedar dentro del accesorio. En caso de que ocurra,
pruebe con otro tubo u otro accesorio.
• No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con
limpiador removedor esto debe hacerse aunque aparentemente estén perfectamente limpios.
• Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la
campana del accesorio, gire un cuarto de vuelta el accesorio y mantenga
estático el ramal mientras seca la soldadura.
• No use brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener
un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo que está instalado.
• No quite el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha
debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo.
Tenga cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar
activa en el interior del tubo debilitado las paredes de este. Esto es muy
importante.
• Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la
terminación de la unión no debe tardar más de un minuto.
• Deje secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y espere 24
horas antes de someter la línea a la presión de la prueba.
• No haga la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No realice
soldaduras en húmedo.
• El tarro de soldadura liquida debe permanecer cerrado mientras no se
esté utilizando.
• Al terminar limpie la brocha en un poco de limpiador removedor
• No diluya la solución con líquidos. Son incompatibles.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	• Prueba de suministro.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• Pruebas exigidas por la interventoría y supervisión.

	8. MATERIALES 
	• Tubería PVC ½” y accesorios de PVC según los planos de instalaciones hidráulicas.
• Sellador.
• Teflón.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.
• Segueta.
• Brocha.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de red suministro de ½” instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.




	ESPECIFICACION ICCU
	11,30

	1. ITEM 
	RED SUMINISTRO PVC 3/4"

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por Metro lineal (UN).     

	3. DESCRIPCION 
	Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc. necesarias para la instalación de la red de agua desde la acometida hasta la llegada a los registros de utilización de cada una de las unidades especificadas en los planos hidráulicos. Se utilizará tubería y accesorios de PVC de 3/4”.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	

5. PROCEDIMIENTO 
	• Antes de aplicar la soldadura pruebe la unión del tubo y el accesorio. El
tubo no debe quedar dentro del accesorio. En caso de que ocurra,
pruebe con otro tubo u otro accesorio.
• No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con
limpiador removedor esto debe hacerse, aunque aparentemente estén perfectamente limpios.
• Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la
campana del accesorio, gire un cuarto de vuelta el accesorio y mantenga
estático el ramal mientras seca la soldadura.
• No use brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener
un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo que está instalado.
• No quite el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha
debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo.
Tenga cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar
activa en el interior del tubo debilitado las paredes de este. Esto es muy
importante.
• Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la
terminación de la unión no debe tardar más de un minuto.
• Deje secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y espere 24
horas antes de someter la línea a la presión de la prueba.
• No haga la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No realice
soldaduras en húmedo.
• El tarro de soldadura liquida debe permanecer cerrado mientras no se
esté utilizando.
• Al terminar limpie la brocha en un poco de limpiador removedor
• No diluya la solución con líquidos. Son incompatibles.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	• Prueba de suministro.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• Pruebas exigidas por la interventoría y supervisión.

	8. MATERIALES 
	• Tubería PVC 3/4” y accesorios de PVC según los planos de instalaciones hidráulicas.
• Sellador.
• Teflón.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.
• Segueta.
• Brocha.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de red suministro de 3/4” instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	11,31

	1. ITEM 
	RED SANITARIA PVC-S 2"

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por Metro lineal (UN).     

	3. DESCRIPCION 
	Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tubería PVC SANITARIA de 2”, accesorios, etc. necesarias para la instalación de la red sanitaria PVC-S 2” especificada en los planos hidráulicos y sanitarios. 

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	

5. PROCEDIMIENTO 
	• Ubicar el lugar de posicionamiento de la red sanitaria PVC-S 2” según los planos hidráulicos y sanitarios.
• Hacer las uniones correspondientes con soldadura teniendo cuidado de no excederse en la aplicación del mismo.
• Una vez instalada, probada y recibida la tubería por parte del interventor, se procederá a cubrirla con material del sitio.
• Se debe cumplir durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los catálogos de los fabricantes. 
• El piso donde se ubica la tubería derivada debe quedar debidamente acabado.
• Todas las tuberías que van colgantes a la vista se identifican con pinturas de esmalte sintético y con los colores convencionales aprobados por las normas internacionales.


	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	• Se deberá hacer pruebas de estanqueidad, taponando en el extremo inferior, llenándolo con agua durante 12 horas como mínimo y verificando que el nivel permanezca constante.
• En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo con accesorio, este deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba.
• Las bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería y los revoques.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N/A

	8. MATERIALES 
	• Tubería PVC Sanitaria 2".
• Limpiador para PVC.
• Soldadura para PVC.
• Accesorios Tubería PVC Sanitaria 2".
• Codo PVC 90º Sanitario 2".
• Unión PVC Sanitaria 2".

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.
• Segueta.
• Brocha.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de red Sanitaria PVC-S 2” instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	11,32

	1. ITEM 
	RED SANITARIA PVC-S 3"

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por Metro lineal (UN).     

	3. DESCRIPCION 
	Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tubería PVC SANITARIA de 3”, accesorios, etc. necesarias para la instalación de la red sanitaria PVC-S 3” especificada en los planos hidráulicos y sanitarios. 

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	

5. PROCEDIMIENTO 
	• Ubicar el lugar de posicionamiento de la red sanitaria PVC-S 3” según los planos hidráulicos y sanitarios.
• Hacer las uniones correspondientes con soldadura teniendo cuidado de no excederse en la aplicación del mismo.
• Una vez instalada, probada y recibida la tubería por parte del interventor, se procederá a cubrirla con material del sitio.
• Se debe cumplir durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los catálogos de los fabricantes. 
• El piso donde se ubica la tubería derivada debe quedar debidamente acabado.
• Todas las tuberías que van colgantes a la vista se identifican con pinturas de esmalte sintético y con los colores convencionales aprobados por las normas internacionales.


	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	• Se deberá hacer pruebas de estanqueidad, taponando en el extremo inferior, llenándolo con agua durante 12 horas como mínimo y verificando que el nivel permanezca constante.
• En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo con accesorio, este deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba.
• Las bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería y los revoques.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N/A

	8. MATERIALES 
	• Tubería PVC Sanitaria 3".
• Limpiador para PVC.
• Soldadura para PVC.
• Accesorios Tubería PVC Sanitaria 3".
• Codo PVC 90º Sanitario 3".
• Unión PVC Sanitaria 3".

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.
• Segueta.
• Brocha.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de red Sanitaria PVC-S 3” instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.




	ESPECIFICACION ICCU
	11,33

	1. ITEM 
	RED SANITARIA PVC-S 4"

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por Metro lineal (UN).     

	3. DESCRIPCION 
	Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tubería PVC SANITARIA de 4”, accesorios, etc. necesarias para la instalación de la red sanitaria PVC-S 4” especificada en los planos hidráulicos y sanitarios. 

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	

5. PROCEDIMIENTO 
	• Ubicar el lugar de posicionamiento de la red sanitaria PVC-S 4” según los planos hidráulicos y sanitarios.
• Hacer las uniones correspondientes con soldadura teniendo cuidado de no excederse en la aplicación del mismo.
• Una vez instalada, probada y recibida la tubería por parte del interventor, se procederá a cubrirla con material del sitio.
• Se debe cumplir durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los catálogos de los fabricantes. 
• El piso donde se ubica la tubería derivada debe quedar debidamente acabado.
• Todas las tuberías que van colgantes a la vista se identifican con pinturas de esmalte sintético y con los colores convencionales aprobados por las normas internacionales.


	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	• Se deberá hacer pruebas de estanqueidad, taponando en el extremo inferior, llenándolo con agua durante 12 horas como mínimo y verificando que el nivel permanezca constante.
• En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo con accesorio, este deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba.
• Las bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería y los revoques.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N/A

	8. MATERIALES 
	• Tubería PVC Sanitaria 4".
• Limpiador para PVC.
• Soldadura para PVC.
• Accesorios Tubería PVC Sanitaria 4".
• Codo PVC 90º Sanitario 4".
• Unión PVC Sanitaria 4".

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.
• Segueta.
• Brocha.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de red Sanitaria PVC-S 4” instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.




	ESPECIFICACION ICCU
	11,34

	1. ITEM 
	RED SANITARIA PVC-S 6"

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por Metro lineal (UN).     

	3. DESCRIPCION 
	Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tubería PVC SANITARIA de 6”, accesorios, etc. necesarias para la instalación de la red sanitaria PVC-S 6” especificada en los planos hidráulicos y sanitarios. 

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	

5. PROCEDIMIENTO 
	• Ubicar el lugar de posicionamiento de la red sanitaria PVC-S 6” según los planos hidráulicos y sanitarios.
• Hacer las uniones correspondientes con soldadura teniendo cuidado de no excederse en la aplicación del mismo.
• Una vez instalada, probada y recibida la tubería por parte del interventor, se procederá a cubrirla con material del sitio.
• Se debe cumplir durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los catálogos de los fabricantes. 
• El piso donde se ubica la tubería derivada debe quedar debidamente acabado.
• Todas las tuberías que van colgantes a la vista se identifican con pinturas de esmalte sintético y con los colores convencionales aprobados por las normas internacionales.


	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	• Se deberá hacer pruebas de estanqueidad, taponando en el extremo inferior, llenándolo con agua durante 12 horas como mínimo y verificando que el nivel permanezca constante.
• En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo con accesorio, este deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba.
• Las bajantes y redes colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se hayan terminado la mampostería y los revoques.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N/A

	8. MATERIALES 
	• Tubería PVC Sanitaria 6".
• Limpiador para PVC.
• Soldadura para PVC.
• Accesorios Tubería PVC Sanitaria 6".
• Codo PVC 90º Sanitario 6".
• Unión PVC Sanitaria 6".

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.
• Segueta.
• Brocha.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de red Sanitaria PVC-S 6” instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	11,36

	1. ITEM 
	REGISTRO 1/2"

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por Unidad (UN).

	3. DESCRIPCION 
	Corresponde esta especificación al suministro e instalación de registro de ½” con accesorios necesarios para su instalación y empates o uniones con las tuberías.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	

5. PROCEDIMIENTO 
	• Consultar Planos de Instalaciones a hidráulicas.
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos.
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
• Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos a hidraulicos y descritos en las cantidades de obra.
I• instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor.
• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
• Revisión, pruebas y aceptación

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	• Prueba de suministro.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• Pruebas exigidas por la interventoría y supervisión.

	8. MATERIALES 
	• Registro de 1/2”.
• Accesorios H.G D= ½”.
• Sellador.
• Teflón.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de Registro de ½” instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	11,37

	1. ITEM 
	REGISTRO 3/4"

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por Unidad (UN).

	3. DESCRIPCION 
	Corresponde esta especificación al suministro e instalación de registro de 3/4” con accesorios necesarios para su instalación y empates o uniones con las tuberías.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	

5. PROCEDIMIENTO 
	• Consultar Planos de Instalaciones a hidráulicas.
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos.
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
• Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos a hidraulicos y descritos en las cantidades de obra.
I• instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor.
• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
• Revisión, pruebas y aceptación

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	• Prueba de suministro.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• Pruebas exigidas por la interventoría y supervisión.

	8. MATERIALES 
	• Registro de 3/4”.
• Accesorios H.G D= 3/4”.
• Sellador.
• Teflón.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de Registro de ¾” instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	12,1

	1. ITEM 
	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por metro Unidad (UN).

	3. DESCRIPCION 
	Este ítem se refiere al suministro e instalación de acometido eléctrica, para energización del proyecto.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos. 
• Visita previa en conjunto con supervisor de contrato.

	5. PROCEDIMIENTO
	• Realizar visita inicial. 
• Observar y atender las necesidades de las instalaciones. 
• Cumplir con normatividad eléctrica colombiana.
• Evaluar consumos requeridos por la obra.
• Determinar características de la acometida.
• Ejecutar instalaciones.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N.A. 

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N/A

	8. MATERIALES 
	• Tubería en PVC de diámetros adecuados.
• Conductores en calibres adecuados.
• Materiales y accesorios para la correcta instalación.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor para instalaciones eléctricas.
• Demás equipos necesarios para la ejecución del ítem.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por unidad de acometida aérea instalada, incluyendo accesorios y cables de conexión recibidos a satisfacción por la interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye costo de herramienta y equipos, mano de obra y transporte.




	ESPECIFICACION ICCU
	12,4

	1. ITEM 
	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por unidad (UN).

	3. DESCRIPCION 
	Item comprende ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de salida para lámpara en tubo PVC, interruptor conmutable y conductores en cobre 3XNo.12 AWG, incluye curvas, terminales, uniones, soportes, cajas, toma con polo a tierra y accesorios para completar la salida.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Hacer regatas de ser necesario.
• Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos.
• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido.
• Instalar cables de acuerdo a la especificación y calibres mostrados en plano.
• Ejecutar empalmes de cables utilizando los accesorios recomendados.
• Instalar el aparato requerido.
• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
• Revisión, pruebas y aceptación.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N/A

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• De acuerdo a las características de los elementos y normas técnicas aplicables.

	8. MATERIALES 
	• Tubería PCV cuando aplique de acuerdo a capacidad de llenado permitida.
• Cable de Cobre Aislado No.12
• Curva 
• Terminal PCV 
• Unión PCV 
• Caja Metálica Galvanizada
• Suplemento Metálico Galvanizado para caja cuadrada.
• Elementos de sujeción según aplique (abrazaderas, chazos, varilla roscada, riel)
• Cinta aislante súper 33 - 3M X 20 M.
• Tomacorriente normal.
• Interruptor.
• Marquillas acrílicas para salida eléctrica de iluminación.
• Conectores tipo desforre (derivadores) de acuerdo al calibre de los conductores.


	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.
• Escaleras.
• Pelacables.
• Alicate.
• Pinza voltiamperimétrica.
• Probador de fase.
• Taladro.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por unidad de salida para lámpara, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	12,6

	1. ITEM 
	SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por unidad (UN).

	3. DESCRIPCION 
	Item comprende ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de salida de teléfono en tubo PVC, incluye curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Coordinación con obra Civil.
• Hacer regatas de ser necesario.
• Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos.
• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido.
• Instalar los aparatos requeridos.
• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.
• Revisión, pruebas y aceptación.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N/A

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• De acuerdo a las características de los elementos y normas técnicas aplicables.

	8. MATERIALES 
	• Tubería PCV cuando aplique de acuerdo a capacidad de llenado permitida.
• Curva.
• Terminal PCV 
• Unión PCV 
• Elementos de sujeción según aplique (abrazaderas, chazos, varilla roscada, riel)
• Marquillas acrílicas para salida de teléfono.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.
• Escaleras.
• Pelacables.
• Alicate.
• Taladro.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por unidad de salida para teléfono, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	12,9

	1. ITEM 
	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por unidad (UN).

	3. DESCRIPCION 
	Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación Salidas toma doble de acuerdo a planos. Incluye el suministro e instalación de cable 3XNo.12 AWG, toma con polo a tierra aislado y accesorios para completar la salida

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	

5. PROCEDIMIENTO 
	• Instalar cables de acuerdo a la especificación y calibres mostrados en plano.
•  Instalar tomacorrientes reguladas con polo aislado de acuerdo a planos.
• Ejecutar derivaciones de cables para las tomas con conectores certificados.
•  Instalar el aparato requerido.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N/A

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• De acuerdo a las características de los elementos y normas técnicas aplicables.

	8. MATERIALES 
	• Cable de Cobre Aislado No. 12 ó superior de acuerdo a cálculo de regulación.
• Tomacorriente regulado
•  Cinta aislante súper 33 - 3M X 20 M.
•  Empalmadores.
•  Marquilla.


	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.
• Escaleras.
• Pelacables.
• Alicate.
• pinza voltiamperimétrica.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por unidad de salida toma doble pvc completa, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	12,11

	1. ITEM 
	SALIDA T.V PVC COMPLETA.

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por unidad (UN).

	3. DESCRIPCION 
	Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación Salidas TV PCV completa de acuerdo a planos. Incluye el suministro e instalación de cable necesario y accesorios para completar la salida.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	

5. PROCEDIMIENTO 
	• Instalar cables de acuerdo a la especificación.
• Instalar salida tv de acuerdo a planos.
• Ejecutar derivaciones de cables para las tomas con conectores certificados.
•  Instalar el aparato requerido.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N/A

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• De acuerdo a las características de los elementos y normas técnicas aplicables.

	8. MATERIALES 
	• Cable de acuerdo al plano.
• Salida TV.
•  Cinta aislante súper 33 - 3M X 20 M.
•  Empalmadores.
•  Marquilla.


	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.
• Escaleras.
• Pelacables.
• Alicate.
• Cortafríos.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por unidad de salida TV PCV completa, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	12,15

	1. ITEM 
	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por unidad (UN).

	3. DESCRIPCION 
	Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de tableros eléctricos con puerta, chapa y protecciones generales monofásicas, bifásicas ó trifásicas, según aplique como se muestra en planos. Adicionalmente se deben cumplir lo indicado en las Especificaciones y Criterios generales de Redes de Energía Eléctricas desarrolladas para el proyecto.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	

5. PROCEDIMIENTO 
	• Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas
• Instalar salida tv de acuerdo a planos.
• Instalar tacos como corresponda.
• Instalar conductores en cada uno de los breakers de las salidas de los tableros.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N/A

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• De acuerdo a las características de los elementos y normas técnicas aplicables.

	8. MATERIALES 
	• Cable de acuerdo al plano.
• Tacos de 30 Amperios.
•  Cinta aislante súper 33 - 3M X 20 M.
•  Empalmadores.
•  Marquilla.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.
• Escaleras.
• Pelacables.
• Alicate.
• Cortafríos.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por unidad de tablero debidamente instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	12,20

	1. ITEM 
	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por unidad (UN).

	3. DESCRIPCION 
	Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación del sistema de puesta a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	

5. PROCEDIMIENTO 
	• Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas
• Relizar medida terreno.
• Realizar diseños sistema puesta a tierra.
• Instalar elementos requeridos.
• Realizar soldaduras exotérmicas según planos.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N/A

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• De acuerdo a las características de los elementos y normas técnicas aplicables.

	8. MATERIALES 
	• Electrodos de puesta a tierra.
• Soldaduras exotérmicas.
• Gel o componentes para tratamiento de suelo.
• Varilla cooper well (calibre según diseño).

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.
• Escaleras.
• Pelacables.
• Alicate.
• Herramientas de soldadura de puesta a tierra.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por unidad de línea a tierra instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	12,22

	1. ITEM 
	LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por unidad (UN).

	3. DESCRIPCION 
	Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de lámpara 2x48 bajo placa lámina lateral industrial, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	

5. PROCEDIMIENTO 
	• Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas 
• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 
• Utilizar la tubería y rutas especificados en los Planos Eléctricos. 
• Replanteo en Obra para definir ubicación de salidas. 
• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N/A

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• De acuerdo a las características de los elementos y normas técnicas aplicables.

	8. MATERIALES 
	• lámpara 2x48 bajo placa lámina lateral industrial.
• Clavija de conexión a tomacorriente. 
• Cinta aislante súper 33 - 3M X 20 M. 
• Marquillas para salida eléctrica de tomacorriente normal. 
• Conectores tipo desforre (derivadores) de acuerdo al calibre de los conductores.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor.
• Escaleras.
• Pelacables.
• Alicate.
• Taladro.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por unidad de lámpara 2x48 instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	13,4

	1. ITEM 
	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por metro cuadrado (M2).

	3. DESCRIPCION 
	Este ítem se refiere a la aplicación de mortero que se utiliza sobre el piso para su nivelación y preparación de la superficie para la aplicación de algún tipo de revestimiento o baldosa de acuerdo con las especificaciones dadas en los planos.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	• Ubicación lugar de trabajo / intervención. 
• Limpiar la superficie de concreto sobre la que se aplica el mortero debe quedar libre de residuos o material suelto 
• Humedecerse completamente la superficie de concreto. 
• Pasar niveles a una altura más o menos de 1 metro tomando como referencia el nivel del piso, estos niveles se pasan con una manguera transparente llena de agua que indicara la misma altura en los puntos que se tomen como referencia. 
• Los puntos de referencia se deben colocar en las esquinas, a unos 15 centímetros de separados de las paredes, colocando hilos en cuadro para ubicar puntos intermedios a lo largo de la boquillera o regla a utilizar. 
• Preparar la mezcla de mortero según las proporciones indicadas. 

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• A partir de los puntos de referencia medir hacia el piso la altura teniendo en cuenta las respectivas pendientes que llevara el piso en todos los puntos y coloco con mortero unas guías maestras horizontales a distancias máximas de 2 metros con espesor indicado en las especificaciones dadas, esto con el fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados. 
• Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar el mortero fuertemente sobre el piso a base de pala. 
• Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el piso con reglas metálicas (Boquillera) que se apoyaran sobre las guías
• Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el pañete con llana usando una mezcla de mortero aguada para llenar vacíos o imperfecciones. 
• Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 
Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en una frecuencia por lo menos de cinco veces al día, preferiblemente durante al menos siete (7) días

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N.A. 

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N/A

	8. MATERIALES 
	• Agua 
• Mortero 1:3
• Manguera Transparente  

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor para albañilería

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida en la que se hará el pago será relacionada con el número de metros cuadrados (M2) de alistado piso E=4 CM - 1:5, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. La realización del pago se hará efectiva de acuerdo con los precios establecidos en el contrato incluyendo costo de herramienta y equipos, mano de obra y transporte.



	ESPECIFICACION ICCU
	14,1

	1. ITEM 
	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por metro cuadrado (M2).

	3. DESCRIPCION 
	Requisitos mínimos para tableta de piso baldosa cerámica de 20 x 20 cm, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Verificar plomos y niveles. 


	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Estampillar con Pegacor o equivalente especificado para la instalación de revestimientos de baja absorción, cubriendo el 100% de la superficie de la cerámica. 
• Iniciar colocación por la hilada inferior. 
• Nivelar hilada por hilada. 
• Se recomienda Mezclar siempre el contenido de varias cajas de cerámica antes de la instalación. 
• Enchapar según Planos Arquitectónicos. 
• Lavar el producto antes de instalarlo para quitar toda la suciedad y grasas que pueda traer desde su origen, con el fin de garantizar una mejor adherencia al mortero. 
• Realizar la limpieza con trapero y agua con jabones líquidos neutros. 
• Para la instalación no se deben extender grandes cantidades del mortero, sobretodo en condiciones de intemperie con humedad, calor y/o viento, debido a que las últimas piezas que se coloquen no quedarán tan bien adheridas como las primeras. Se debe extender poco mortero y pegar la cerámica inmediatamente. 
• Dejar la junta mínima recomendada por el fabricante de la cerámica para absorber variaciones en los tamaños que se presentan por cambios en las condiciones climatológicas; variaciones que causan esfuerzos transversales que pueden generar desprendimientos 
• Siempre se debe usar llana dentada en la instalación y para emboquillar con guante y llana de madera lisa 
• Esparcir la mezcla para boquilla. Nunca se debe utilizar boquilla con base en arena de peña ya que esta se puede impregnar lateralmente y mancha los bordes de la tableta. 
• Emboquillar utilizando boquilla del color blanco 
• Limpiar con trapo limpio y húmedo tres horas después de la emboquillada. 
• No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ó aristas en mal estado y diferente tonalidad. 
• Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles. 
• Verificar alineamientos y niveles para aceptación.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N/A

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N/A

	8. MATERIALES 
	• Tableta de piso baldosa cerámica Blanca tráfico 5 de 30 x 30 cm 
• Pegacor o equivalente para la instalación 
• Boquilla color blanco 
• Agua 
• Herramienta menor para albañilería.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá sobre planos y pagará en cifras enteras o redondeadas al décimo por metro cuadrado (m2) de cerámica blanca sobre pisos, debidamente instaladas recibida a satisfacción y medidas en obra por la Interventoría.



	ESPECIFICACION ICCU
	14,17

	1. ITEM 
	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por metro lineal (ML).

	3. DESCRIPCION 
	Suministro e instalación de guarda escoba en baldosa de gres y/ò cerámica, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	•Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Definir despieces y orden de colocación del guarda escoba, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en lugar menos visible. Los cortes se realizarán a máquina. 
• Remojar el material por lo menos durante una hora. 
• Limpiar la superficie material suelto y humedecer. 
• Retirar el material del agua. 
• Preparar el mortero de pega. 
• Hilar guarda escobas 
• Extender el mortero de pega sobre el guarda escobas 
• Colocar el guarda escobas y asentarlo bien con golpes suaves, dejándolo uniforme y continuo. 
• Dejar fraguar la pega. 
• Emboquillar con mortero de pega y color mineral del mismo tono de la baldosa 
• Realizar la limpieza del zócalo antes que el emboquillado se endurezca. 
• Cubrir para mantener la limpieza. 
• Verificar acabados para aceptación. 


	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	
• Evaluación y aceptación del guarda escobas 

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	N/A

	8. MATERIALES 
	• Agua 
• Arena 
• Cemento gris 
• Guarda escoba gres y cerámica. 

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Herramienta menor para albañilería

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá sobre planos y pagará en cifras enteras o redondeadas al décimo por metro lineal (m) de zócalo o guarda escoba instalado, debidamente aceptado por la Interventoría y medido en obra previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.



	ESPECIFICACION ICCU
	14,26

	1. ITEM 
	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por metro cuadrado (M2).

	3. DESCRIPCION 
	Este ítem comprende la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de tablón de gres liso o rústico 33 x 33 color rojo o similar que cumpla con las mismas especificaciones técnicas de calidad y acabados de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos
Arquitectónicos.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	

5. PROCEDIMIENTO 
	• Verifique que la superficie se encuentre bien afinada y nivelada.
• Humedezca la superficie a instalar
• El tablón alfa no necesita remojarse antes de su instalación.
• Instale el tablón dejando una junta de dilatación de por lo menos 6 mm de espesor.
• Una vez instalado el tablón golpee con un mazo de caucho hasta que la mezcla aparezca por los lados sin que rebose la superficie del tablón.
• Después de instalado el tablón limpie con una esponja húmeda para retirar los sobrantes de la mezcla.
• Después de 24 horas emboquille con Alfacolor siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Para remover residuos de mortero use solución removedora alfa o similar.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	• Longitud de aristas
• Angulosidad
• Flexión
• Impacto
• Abrasión
• Compresión

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• Las pendientes del total de la superficie deben conducir a desagües.
• Pruebas exigidas por la interventoría y supervisión.

	8. MATERIALES 
	• Tablón de gres liso o rústico 33 x 33 o uno que cumpla con las mismas especificaciones.
• Alfalisto, alfalisto plus, fijamix u otro similar que cumpla con las exigencias de instalación del material.
• Emboquille Alfacolor, u otro que cumpla con las mismas especificaciones del producto.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Equipo menor de albañilería.
• Equipo para transporte vertical y horizontal.
• Cortadora de baldosín.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por metro cuadrada (M2) de piso instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	14,30

	1. ITEM 
	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por Unidad (UN).

	3. DESCRIPCION 
	Esta actividad incluye el suministro e instalación de:
• Toallero.
• Porta rollo.
• Jabonera.
• Cepillera.
• Percha simple.
Estos accesorios deberán cumplir especificaciones técnicas de diseño y calidad además deben ir incrustados a la pared de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas en los planos arquitectónicos.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	

5. PROCEDIMIENTO 
	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
• Localizar en lugares señalados en planos.
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
• Dejar perfectamente emboquillado con boquilla color blanco.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N/A

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• Las pendientes del total de la superficie deben conducir a desagües.
• Pruebas exigidas por la interventoría y supervisión.

	8. MATERIALES 
	• Juego de incrustar toallero, porta rollo, jabonera, cepillera y percha simple.
• Material para emboquillar.
• Silicona fría.
• Tornillería y accesorios necesarios.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Equipo menor de albañilería.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de Juego de incrustar instalado y recibido a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	17,1

	1. ITEM 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por Unidad

	3. DESCRIPCION 
	Este ítem se refiere a la instalación de aparato sanitario incluyendo accesorios, tanques de agua, tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de sanitarios se hará con acoflex de doble tuerca y con válvula de regulación rosca hembra de 1/2”. 

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Ubicar el lugar de trabajo. 
• Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño este totalmente culminados. 
• Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el sanitario. 
• Medir 30,5 centímetros de la pared al punto medio del desagüe para la instalación del sanitario. 
• Verificar antes de colocar el mortero sobre el contorno del desagüe que este quede en el punto adecuado del desagüe y el tanque del sanitario no pegue en su totalidad contra la pared. 
• Colocar una bola de papel o espuma provisional en el desagüe para evitar que cuando el mortero se coloque sobre la boquilla del tubo del desagüe no caiga residuos a este. 
• Colocar el sanitario sobre el mortero y verificar que este esté a nivel con un nivel de mano. 
• Retirar el sanitario para verificar que esté, este quedando en el lugar adecuado y limpiar o retirar el mortero que este en exceso. 
• Retirar la bola de papel o espuma del desagüe. 
• Colocar de nuevo el sanitario sobre el mortero puesto alrededor del tubo de desagüe. 
• Nivelar el sanitario con un nivel de mano. 
• Retirar el exceso de mortero que pueda quedar en la pata del sanitario. 
• Colocar entre el acoflex y el punto hidráulico una válvula de regulación rosca hembra de 1/2”. 
• Colocar el acoflex en el la válvula de regulación y punto de entrada de agua al tanque del sanitario. 
• Emboquillar con cemento blanco la pata del sanitario según color de este o de la cerámica del piso.


	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	• Prueba de flujo.
• Prueba de estanqueidad.
• Prueba de desagües.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• Sin fugas.
• Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.

	8. MATERIALES 
	• Sanitario acuacer o similar.
•  Cemento blanco.
•  Acoflex 1/2" plástico.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	•  Palustre. 
•  Balde. 
•  Nivel. 
•  Llave de tubo. 
•  Hombresolo.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario instalado, incluyendo accesorios y tuberías de conexión y desagües recibidos a satisfacción por la interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	17,6

	1. ITEM 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por Unidad

	3. DESCRIPCION 
	Este ítem se refiere a la instalación y suministro de lavamanos incluyendo accesorios, grifería, tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de lavamanos se hará con acoflex de doble tuerca y con válvula de regulación rosca hembra de 1/2”. 

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Ubicar el lugar de trabajo. 
• Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño este totalmente culminados. 
• Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el lavamanos. 
• Colocar el lavamanos en la posición final a instalar. 
• Marcar la posición de la platina, las grapas plásticas o los tornillos en la pared terminada (según sea el caso). 
• Remover el lavamanos. 
• Fijar la platina o las grapas plásticas (según sea el caso). 
• Perforar los agujeros marcados en la pared (si el modelo lo permite). No fijar firmemente aún. 
• Colocar el lavamanos en la platina, las grapas plásticas o tornillos (según sea el caso). 
• Asegurar firmemente la platina o grapas plásticas y suavemente los tornillos de lavamanos y pedestal (según sea el caso). 
• Conectar el sifón al desagüe con un tubo, para esto se debe utilizar la tuerca para unirlo al sifón y en ambos extremos aplicar bastante goma negra para evitar la filtración de olores y de agua. 
• Conectar el drenaje del lavamanos a la pared. 
• Conectar los suministros de agua a la grifería con el acoflex. 
• Colocar entre el acoflex y el punto hidráulico una válvula de regulación rosca hembra de 1/2”. 
• Colocar el acoflex en el la válvula de regulación y punto de entrada de agua al lavamanos. 
• Probar y revisar que no haya fugas de agua o de cañería.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	• Prueba de flujo.
• Prueba de estanqueidad.
• Prueba de desagües.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• Los lavamanos, accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes. 
• Los pegues que se deben hacer entre tuberías, deben hacer con soladura. 
• Antes de realizar los pegues se debe limpiar con limpiador el fragmento de tubo a pegar.

	8. MATERIALES 
	• Lavamanos acuacer o similar. 
• Grifería lavamanos.
• Acoflex 1/2" plástico.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	•  Palustre. 
•  Balde. 
•  Nivel. 
•  Llave de tubo. 
•  Hombresolo.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por unidad de lavamanos instalado, incluyendo accesorios y tuberías de conexión y desagües recibidos a satisfacción por la interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	17,7

	1. ITEM 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por Unidad

	3. DESCRIPCION 
	Este ítem se refiere a la instalación y suministro de orinal de llave incluyendo accesorios, grifería, tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos. 

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 
• Verificar localización de tuberías de suministro y desagüe respectivamente a un mismo nivel dada batería. 
• Instalar orinal mediano con grifería según diseño. 
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.  Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
• Aprobación de instalación y presentación por parte de la Interventoría o quien la represente. 
• Proteger hasta la entrega final.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	• Prueba de flujo.
• Prueba de estanqueidad.
• Prueba de desagües.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	•El orinal, accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes. 
• Los pegues que se deben hacer entre tuberías, deben hacer con soladura. 
• Antes de realizar los pegues se debe limpiar con limpiador el fragmento de tubo a pegar.

	8. MATERIALES 
	• Orinal acuacer o similar. 
• Grifería Orinal.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	•  Palustre. 
•  Balde. 
•  Nivel. 
•  Llave de tubo. 
•  Hombresolo.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por unidad de orinal instalado, incluyendo accesorios y tuberías de conexión y desagües recibidos a satisfacción por la interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	17,11

	1. ITEM 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por Unidad

	3. DESCRIPCION 
	Este ítem se refiere a la instalación de ducha incluyendo accesorios, universal y tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de duchas se hará con tubería PVC y accesorios de 1/2”. 

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Ubicar el lugar de trabajo. 
• Revisar los planos hidráulicos para ubicar el lugar exacto donde debe ir la ducha. 
• Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para la ducha. 
• Luego de tener el punto hidráulico de la ducha, se procede a medir la altura a la que va ir instalada la llave. 
• Tomar la medida de dónde va la llave hasta donde va a ir la poma de la ducha.
• Teniendo estas medidas calculadas y trazadas, se procede a pegar en cada tubo del punto hidráulico un adaptador macho. 
• Luego del secado de los pegues, se debe colocar teflón en la rosca del macho para que la grifería de la ducha universal (o llave) entren en cada adaptador y no quede fuga de agua. 
• En cada punto la grifería (o llave) trae una rosca para la colocación de la llave y poma que permitirá controlar el paso de agua.
• Colocar teflón a un adaptador macho para enroscarlo en el orifico que permite el paso de agua la poma de la ducha. 
• Pegar el tubo al adaptador macho. 
• Habiendo llegado al punto donde se colocará la poma de la ducha, pegar en el tubo un adaptador macho para luego enroscar en este el codo galvanizado. 
• Al codo galvanizado se le enroscar la poma de la ducha con su respectivo anillo. 
• Probar la ducha abriendo la llave para verificar que todo esté funcionando correctamente y sin fugas de agua.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	• Prueba de flujo.
• Prueba de estanqueidad.
• Prueba de desagües.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• Todo punto hidráulico debe terminar en un accesorio de HG hierro galvanizado de la mejor calidad que pueda encontrarse en el comercio. 
• Los pegues que se deben hacer entre tuberías, deben hacer con soladura. 
• Antes de realizar los pegues se debe limpiar con limpiador el fragmento de tubo a pegar. 
• Para prevenir un escape, se debe envolver la tuerca de la llave con teflón.

	8. MATERIALES 
	• Tubería PPVC 1/2". 
• Adaptador macho 1/2". 
• Codo PVC 1/2". 
• Grifería ducha. 
• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 
• Limpiador (1/4 Galón). 
• Teflón.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Segueta.
• Llave de tubo. 
• Hombresolo.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por unidad de ducha instalada, incluyendo accesorios, regatas, tuberías de conexión y desagües recibidos a satisfacción por la interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	17,13

	1. ITEM 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por Unidad

	3. DESCRIPCION 
	Este ítem se refiere a la instalación y suministro de lavaplatos en acero inoxidables, incluyendo accesorios, grifería, tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de lavaplatos se hará con sifón, canastilla, salida cuello de ganso cromado, manguera de conexión y acople de salida. 

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Ubicar el lugar de trabajo. 
• Verificar que el mesón donde se va a colocar el lavaplatos este enchapado en las superficies que quedaran a la vista. 
• Medir sobre el mesón o cajón las dimensiones que tiene el lavaplatos, colocándolo al revés y trazando sobre el mesón el espacio que este ocupara. (Se debe dejar un margen de 12 cm entre el lavaplatos y el borde del mesón o cajón). 
• A partir de las medidas tomadas se realiza el croquis del espacio indicado para el montaje del lavaplatos. 
• En caso de que el lavaplatos se monte sobre un cajón se debe hacer los cortes necesarios para que este quepa adecuadamente en el espacio. 
• Instalar el tubo y la rejilla de desagüe en el lavaplatos 
• Conectar la manguera del rebalse al desagüe. 
• Enroscar la primera tuerca del sifón al desagüe 
• Colocar el tubo pequeño y en seguida el receptáculo del sifón 
• Verificar que todas las tuercas tengan la goma o empaque que evita los escapes de agua.
•  Aplicar silicona en el borde del mesón o cajón donde se instalará el lavaplatos. 
• Poner el lavaplatos y asegurarlo por debajo fijándolo con tornillos. 
• Conectar el sifón al desagüe del piso con un tubo, para esto se debe utilizar la tuerca para unirlo al sifón y en ambos extremos aplicar bastante goma negra para evitar la filtración de olores y de agua. 
• Enroscar los flexibles a la cañería para instalar la grifería en los espacios destinados que trae el lavaplatos. (Para prevenir un escape, se debe envolver las tuercas y flexibles con teflón). 
• Poner silicona en el espacio que queda entre el mueble, mesón y la pared 
• Pasar el dedo húmedo para retirar y adecuar correctamente los excesos de silicona. 
• Probar y revisar que no haya fugas de agua o de cañería.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	• Prueba de flujo.
• Prueba de estanqueidad.
• Prueba de desagües.

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• Los lavaplatos, accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.

	8. MATERIALES 
	• lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable 120 X 60 cm. 
• Silicona transparente. 
• Kit grifería lavaplatos canastilla. 
• Teflón.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Pistola de calafateo.
• Llave de tubo. 
• Hombresolo.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	Se medirá y pagará por unidad de lavaplatos instalado, incluyendo accesorios, grifería, tuberías de conexión y desagües recibidos a satisfacción por la interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	18,23

	1. ITEM 
	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por metro cuadrado (M2).

	3. DESCRIPCION 
	Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en pintura sobre el pañete, para dar una mejor terminación y apariencia a las paredes, que se requieren para la ejecución de las obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Ubicar el lugar de trabajo. 
• Verificar que el pañete este afinado y en buenas condiciones. 
• Aplicar sobre el contorno de la pared con brocha vinilo viniltex del color deseado, a lo cual se le conoce como recortar. 
• Aplicar la primera mano de vinilo viniltex con rodillo de arriba hacia abajo del área de la pared. 
• Dejar secar la primera mano de vinilo viniltex para luego recortar de nuevo y aplicar la segunda mano de pintura. 
• Dejar secar la segunda mano de vinilo viniltex para luego recortar de nuevo y aplicar la tercera mano de pintura. 
• En caso de que alguna parte de la pared quede traslucida se debe despachar con brocha y vinilo viniltex la parte afectada.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N/A

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• La pintura sobre las paredes deben quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.

	8. MATERIALES 
	• Vinilo viniltex.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Brocha.
• Rodillo.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de dos manos de pintura aplicada sobre pañete, recibidos a satisfacción por la interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	18,24

	1. ITEM 
	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por metro lineal (ML).

	3. DESCRIPCION 
	Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en pintura sobre el pañete, para dar una mejor terminación y apariencia a las paredes, que se requieren para la ejecución de las obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Ubicar el lugar de trabajo. 
• Verificar que el pañete este afinado y en buenas condiciones. 
• Aplicar sobre el contorno de la pared con brocha vinilo viniltex del color deseado, a lo cual se le conoce como recortar. 
• Aplicar la primera mano de vinilo viniltex con rodillo de arriba hacia abajo del área de la pared. 
• Dejar secar la primera mano de vinilo viniltex para luego recortar de nuevo y aplicar la segunda mano de pintura. 
• Dejar secar la segunda mano de vinilo viniltex para luego recortar de nuevo y aplicar la tercera mano de pintura. 
• En caso de que alguna parte de la pared quede traslucida se debe despachar con brocha y vinilo viniltex la parte afectada.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N/A

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• La pintura sobre las paredes deben quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.

	8. MATERIALES 
	• Vinilo viniltex.

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Brocha.
• Rodillo.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de dos manos de pintura aplicada sobre pañete, recibidos a satisfacción por la interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	18,9

	1. ITEM 
	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por metro cuadrado (M2).

	3. DESCRIPCION 
	Pinturas coloreadas de acabados brillantes, semi brillantes o mates sobre bases alquídicas según se especifique, secado por oxidación con el oxígeno del aire, tipo esmalte acabado brillante norma NTC 1283, esmalte tipo 1 grado A.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
• Consultar planos de detalles.
• Remover cerraduras y herrajes de hojas antes de iniciar aplicación.
• Preparar superficie con desoxidantes o equipos mecánicos para eliminar óxido suelto.
• Limpieza manual con grata metálica (para anticorrosivo de cromato de zinc).
• Tratamiento con chorro de arena grado metal blanco.
• Resanar el anticorrosivo y corregir defectos de masilla pulida con lija de agua.
• Aplicar capa adherente.
• Aplicar pintura anticorrosiva con pistola, según especificación del fabricante.
• Utilizar esmaltes sintéticos anticorrosivo Rojo 310, 1504 Ico o similar (óxido de hierro), Rojo 500 (cromato de zinc) o Gris 507, gris protección 1308 Ico (hidrocarburo óxido de zinc) en climas fríos o templados sin contaminación industrial.
• Diluir esmalte semibrillante con varsol en proporciones especificadas por el fabricante.
• Aplicar esmalte 3 ml.
• Dejar secar entre capas de pintura por 15 horas aproximadamente.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N/A

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• La pintura debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.

	8. MATERIALES 
	• Esmalte.
• Anticorrosivo

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Compresor de pintura.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de esmalte sobre hojas en lámina, debidamente aplicado y recibido a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



	ESPECIFICACION ICCU
	18,8

	1. ITEM 
	ESMALTE SOBRE LAMINA (LINEAL)

	2. UNIDAD DE MEDIDA 
	Su unidad de medida es por metro lineal (ML).

	3. DESCRIPCION 
	Pinturas coloreadas de acabados brillantes, semi brillantes o mates sobre bases alquídicas según se especifique, secado por oxidación con el oxígeno del aire, tipo esmalte acabado brillante norma NTC 1283, esmalte tipo 1 grado A.

	4.ACTIVIDADES PREVIAS 
	N/A

	






5. PROCEDIMIENTO 
	• Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
• Consultar planos de detalles.
• Remover cerraduras y herrajes de hojas antes de iniciar aplicación.
• Preparar superficie con desoxidantes o equipos mecánicos para eliminar óxido suelto.
• Limpieza manual con grata metálica (para anticorrosivo de cromato de zinc).
• Tratamiento con chorro de arena grado metal blanco.
• Resanar el anticorrosivo y corregir defectos de masilla pulida con lija de agua.
• Aplicar capa adherente.
• Aplicar pintura anticorrosiva con pistola, según especificación del fabricante.
• Utilizar esmaltes sintéticos anticorrosivo Rojo 310, 1504 Ico o similar (óxido de hierro), Rojo 500 (cromato de zinc) o Gris 507, gris protección 1308 Ico (hidrocarburo óxido de zinc) en climas fríos o templados sin contaminación industrial.
• Diluir esmalte semibrillante con varsol en proporciones especificadas por el fabricante.
• Aplicar esmalte 3 ml.
• Dejar secar entre capas de pintura por 15 horas aproximadamente.

	6. ENSAYOS A REALIZAR 
	N/A

	7.TOLERANCIAS DE ACEPTACION
	• La pintura debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.

	8. MATERIALES 
	• Esmalte.
• Anticorrosivo

	
9. MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	• Compresor de pintura.

	10. DESPERDICIOS
	Incluidos
	11. MANO DE OBRA
	El contratista utilizará personas calificadas para la actividad

	12. FORMA DE PAGO
	La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de esmalte sobre hojas en lámina, debidamente aplicado y recibido a satisfacción por la Interventoría y supervisión. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales.
• Equipos y herramientas.
• Mano de obra, pruebas.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.



•El contratista deberá aportar todas las herramientas y equipos necesarios para la ejecución de la obra. 
• Serán de cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua, energía y teléfono. 
• Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la Interventoría y Supervisión mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten a las especificaciones 
• Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios públicos, y demás construcciones provisionales que se consideren necesarios y su ubicación debe ser aprobada por la Interventoría. Tan pronto se hayan finalizado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando el terreno completamente limpio. 
• Harán parte de esas especificaciones las normas para construcción dadas par ICONTEC, ACI, Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, así como las recomendaciones de los fabricantes. 
• El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva. La reparación de daños si los hubiera, correrán por cuenta del contratista y se hará a satisfacción de la Interventoría y supervisión. 
• Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes, ensayos de control de calidad y demás elemental y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, incluyendo los costos indirectos. 
• Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al Contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos. 
• La Interventoría y Supervisión se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las nomas dadas en estas especificaciones. 
• Las cantidades de obra de los ítems cuya unidad de medida sea fraccionable se aproximarán a un decimal. 
• El contratista tendrá a su cargo el suministro de elementos de segundad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier elemento necesario que la Interventoría y supervisión exija. Deberá mantener en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las nomas referentes a seguridad laboral que contemple la ley colombiana. 
• Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombres de fábrica o fabricantes se deben extender que tal mención se toma como referencia únicamente para fijar la calidad del material deseado. El contratista podrá presentar el nombre de otros productos para la aprobación de la Interventoría y supervisión, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad, pero con el cumplimiento de la norma y especificación establecida y no implicará variación y/o ajuste al precio unitario. 
• Para iniciar cualquier actividad el Contratista deberá presentar el proceso constructivo y obtener el visto bueno de la Interventoría y supervisión. 
• Correrá por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de todos los elementos requeridos durante la ejecución hasta el recibo final de la obra

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales 

6.1. Materiales

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.

6.3 Pruebas y ensayos

• ENSAYOS DE LABORATORIO 

El contratista de la obra asumirá los costos por los ensayos de laboratorio necesarios, exigidos por la Interventoría y supervisión. Los resultados deberán ser entregados directamente al Interventor y supervisor. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos. 

• TRABAJOS DEFECTUOSOS O RECHAZADOS 

El trabajo que no cumpla con los requisitos de las especificaciones establecidas en este pliego se considerará defectuosos y este ordenará por parte de la Interventoría y la supervisión la reparación o demolición y nueva construcción del elemento defectuoso. Dicha actividad y producto no se medirá ni autorizará el pago por parte de la Interventoría y supervisión y deberá ser corregido por EL CONTRATISTA. El contratista no tendrá derecho a reconocimiento económico por la ejecución del trabajo rechazado y por su demolición.

6.3. Método Constructivo 
La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 
7. Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a la protección, la conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo. 

Para ello el constructor debe implementar un plan de contingencia, en el cual se determine, clasifique y presente las diferentes soluciones a las afectaciones ocurridas por el proceso constructivo y la ejecución de la obra 

• Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en la comunidad aledaña a la construcción y unidad operativa. 
• Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias que puedan ocasionar al personal y a terceros. • Evitar o minimizar el impacto de los riesgos sobre la salud y el medio ambiente. 
• Capacitar al personal en prevención de riesgos y entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de emergencia.

A. Agua

• Los vertimientos de las aguas residuales de la construcción existente y la nueva edificación serán conducidos al sistema de alcantarillado municipal del Municipio de Cogua. 
• Antes de iniciar con las actividades se recomienda al contratista verificar e inspeccionar las redes hidrosanitarias, cajas de inspección y demás elementos para no afectar el flujo continuo de las demás edificaciones aledañas al proyecto.

B. Uso racional del papel

• Papel reciclado o de origen vegetal. 
• Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los entregables en físico. 
• Entre otros

8. Información sobre el personal profesional 
				
El Proponente deberá anexar junto con su Propuesta la siguiente documentación para efectos de demostrar las condiciones requeridas. 

• Presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la experiencia y se refieran los demás aspectos exigidos del equipo de trabajo 
• Copia de la Matrícula o Tarjeta Profesional y certificación vigente. 
• Certificaciones de los Contratos en los cuales participó el profesional debidamente firmadas por el Contratante que contenga como mínimo la siguiente información (en caso de que la certificación no contenga toda la información el oferente deberá presentar copia del contrato o documento que la soporte): 
1.Nombre del Contratante; 
2.Objeto del Contrato; 
3.Cargo desempeñado; 
4.Fechas de inicio y terminación del Contrato; 
5. Firma del personal competente. 
• Los estudios de Educación Superior (Pregrado y/o Posgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título correspondiente. En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con el establecido en la Resolución No. 21707 del 22 de diciembre de 2014 o norma que la modifique o complemente. Este requisito no será necesario cuando hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado que vaya a ejercer de manera temporal la profesión en Colombia, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia.
• Carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y disponibilidad para participar en el Proyecto objeto del presente proceso, en los tiempos y dedicaciones respectivos.
• El oferente deberá presentar para cada profesional el anexo debidamente diligenciado, en el cual deberá relacionar las certificaciones que pretende hacer valer, en caso de que se aporten más de las certificaciones solicitadas solo se tendrán en cuenta las primeras relacionadas en dicho anexo. 
• Cada integrante del equipo se debe proponer para un solo rol dentro de la propuesta presentada, so pena de rechazo de la misma. 

NO se aceptarán auto certificaciones. Se entiende como auto certificación los documentos que acrediten experiencia del profesional y que provengan del mismo profesional. Las auto certificaciones presentadas NO serán tenidas en cuenta, salvo que se aporte copia del contrato y su respectiva certificación en la que conste que fue el ejecutor de la obra. 

Respecto de la experiencia del Residente de Obra, NO se aceptarán traslapos. Se entiende como traslapo todo cruce en los periodos de ejecución de las actividades de residencia de obra cuando las mismas se realicen en periodos de tiempo simultáneos. Las certificaciones de experiencia que presenten traslapos NO serán tenidas en cuenta. 

El Municipio se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del contrato por estar vinculados a otros proyectos. 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o específica por título de posgrado

El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 

8.1. Personal Clave 

El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en esta sección. 

El personal relacionado corresponde al siguiente:

Un (01) DIRECTOR DE OBRA: ingeniero civil con mínimo veinte (20) años de experiencia general contados desde la obtención de la matricula profesional, especialista en gerencia de proyectos con mínimo cinco (05) años desde la obtención del título. 

Un (01) RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero civil, con mínimo diez (10) años de experiencia general contados desde la obtención de la matrícula profesional y con título de postgrado en Gerencia de proyectos con mínimo cinco (05) años desde la obtención del título.

Un (01) SISOMA: Ingeniero civil o ambiental mínimo ocho (08) años de experiencia general contados desde la obtención de la matrícula profesional con título de postgrado en el area de la salud ocupacional. 

Un (01) ESTRUCTURAL: Ingeniero civil con mínimo quince (15) años de experiencia general contados desde la obtención de la matrícula profesional con título de postgrado en estructuras, mínimo ocho (08) años desde la obtención del título.

Un (01) PROFESIONAL SOCIAL: Psicólogo o trabajador Social, que acredite mínimo cinco (05) años de experiencia general contados desde la obtención de la matricula profesional. 

El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se detallan en esta sección.

8.2. Requisitos del personal del Contratista

El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

Tabla 1 – Requisitos del personal del contratista 
	Perfil No.
	Cargo
	Título profesional
	Título de posgrado
	Experiencia general
(años mínimos)
	Experiencia específica
(años mínimos)

	1
	DIRECTOR DE OBRA
	Ingeniero Civil
	Gerencia de proyectos con mínimo cinco años desde la obtención del título.
	Mínimo 20 años desde la obtención de la matrícula profesional
	Acreditar la dirección de dos (02) obras de infraestructura pública cuya área y valor sean superiores a los 1.000, M2.

Acreditar la dirección como Director de Obra de un contrato de obra cuyo objeto sea en Construcción, Mantenimiento y/o Ampliación de Infraestructura educativa

	2
	RESIDENTE DE OBRA
	Ingeniero Civil
	Gerencia de proyectos con mínimo cinco años desde la obtención del título.
	Mínimo 10 años desde la obtención de la matrícula profesional
	Acreditar la residencia de dos (02) obras de infraestructura pública cuya área y valor sean superiores a los 1.000, M2.

Acreditar la Residencia de un contrato de obra cuyo objeto sea en Construcción, Mantenimiento y/o Ampliación de Infraestructura educativa

	3
	SISOMA
	Ingeniero Civil o Ambiental
	Postgrado en el área de la salud ocupacional. 

	Mínimo 08 años desde la obtención de la matrícula profesional
	Acreditar su participación como SISOMA de Un (01) contrato de infraestructura pública cuya área y valor sean superiores a los 1.000, M2.

Acreditar haberse desempeñado como SISOMA de un contrato de obra cuyo objeto sea en Construcción, Mantenimiento y/o Ampliación de Infraestructura educativa

	4
	ESTRUCTURAL
	Ingeniero Civil
	Posgrado en Estructuras
	Mínimo 15 años desde la obtención de la matrícula profesional
	Acreditar la asesoría estructural en dos (02) obras de infraestructura pública cuya área y valor sean superiores a los 1.000, M2.

Acreditar la asesoría estructural de un contrato de obra cuyo objeto sea en Construcción, Mantenimiento y/o Ampliación de Infraestructura educativa

	5
	PROFESIONAL SOCIAL
	Psicólogo o trabajador Social
	N.A.
	Mínimo 05 años desde la obtención de la matrícula profesional
	Acreditar el acompañamiento y trabajo social a un contrato de obra por un periodo mínimo de un año. 

Acreditar la asesoría o el acompañamiento y trabajo social de un contrato de obra cuyo objeto sea en Construcción, Mantenimiento y/o Ampliación de Infraestructura educativa



La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o después de su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad a la celebración del Contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada. 

8.3. Maquinaria mínima del proyecto

El oferente debe garantizar que contará con el equipo y/o maquinaria suficiente y adecuada para atender el desarrollo normal de la obra en el plazo propuesto. Todos los vehículos y equipos deben estar en óptimas condiciones de operación durante el transcurso de la obra y deben tener certificado que son de propiedad del proponente; los equipos acreditar son los siguientes:

• Volquetas dobletroque 
• Secciones de andamio mínimo 4
• Mezcladora de concreto 
• Estación de topografía 

Para el equipo se deberá acreditar los siguientes documentos 

• Tarjeta de propiedad 
• Manifiesto de aduana 
• Factura de compra 
• Carta de compromiso de disponibilidad a nombre de la entidad.

En caso de ser equipo alquilado el proponente debe aportar los siguientes documentos 

• Copia del contrato de alquiler o certificación del propietario donde se compromete a tener disponibilidad del equipo al proponente. 
• Carta de compromiso del propietario del equipo dirigida a la entidad, en donde se pongan a disposición de la administración municipal, los equipos que el proponente alquila, para la ejecución de las actividades objeto del presente proceso

Los costos generados por la utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la programación que presente el contratista y aprobada por el Interventor y el supervisor, deben estar incluidos dentro de los valores unitarios en la propuesta. El municipio no reconocerá costos adicionales por uso, disponibilidad o cualquier otro concepto.

Durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y deberé estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecución de las actividades correspondientes, de conformidad con el programa de Obra aprobado por el Municipio.

Si la maquinaria, equipos y herramientas puestas al servicio de la obra resultan subutilizados, insuficientes o no se requirieran en algún momento de la ejecución de la obra, El Municipio no reconocerá costo alguno por este concepto.

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

9. Examen del sitio de la obra

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra pública.

10. Señalización 

Cuando las obras objeto del contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas generales de construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del interventor y supervisor. 

Será de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. El Interventor y supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte de las obras a de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático par parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a este respecto cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada para la correcta ejecución de las obras. 

Si la iluminación no es suficiente, el interventor y supervisor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se permitirán extensiones ubicadas en forma peligrosa que generen riesgos o cuyos cables estén mal empleados o sin aislamientos adecuados. Los gastos en que incurra el contratista para la colocación de las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes seran por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos

• MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94). 

Durante la ejecución del contrato el contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y empleados 

• PREVENCION DE ACCIDENTES 

El contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas o terceras personas, como resultado de negligencia o descuido del contratista y por ello deberá tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones a que haya lugar correrán por cuenta del contratista. 

Antes de iniciar el contrato el contratista deberá preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos y lo someterá a la aprobación del Interventor y supervisor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. 

Durante la ejecución del contrato el Interventor y supervisor le podrá ordenar al contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Sí por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, el Interventor o supervisor podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas sin que el contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto.

En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el interventor o supervisor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias, El contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos o dentro del análisis de precios unitarios. 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.


11. Permisos, licencias y autorizaciones 

Para el presente proceso se requiere de Licencia de construcción de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015, la cual es emitida por la Gerencia de Planeación del Municipio; dicha licencia actualmente se encuentra en trámite de aprobación correspondiente para proceder a iniciar con las actividades de construcción. 

12. Documentos técnicos adicionales 

El Municipio cuenta con los entregables, los cuales se encuentran en medio magnético y fisico en la Gerencia de infraestructura y podrán ser consultados en cualquier momento u obtener copia de estos:

• Planos en DWG y fisico
• Planos en PDF 
• Especificaciones de construcción 
• Cantidades


En constancia, se firma en Cogua, a los 18 días del mes de Noviembre de 2024.





______________________________________________
JEISON DAVID GOMEZ GARCIA
Gerente de Infraestructura y Servicios Públicos 
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