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ANEXO
FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS.


“SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFÁLTICAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020”.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL


BOGOTÁ D.C., 2025
FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS.
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.1. OBJETO:
“SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFÁLTICAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020”.

ALCANCE OBJETO:
[bookmark: _GoBack]Suministro de emulsiones asfálticas con la entrega, instalación y puesta en funcionamiento, en calidad de comodato sin costo adicional para la UAERMV, de los tanques de almacenamiento para las emulsiones CRL-0 y lCRL-1, las motobombas centrifugas y con variador, de acuerdo con lo descrito en el anexo “FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS”	
1.1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - Códigos UNSPSC
	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Grupo

	30121600
	Componentes y suministros para estructuras, edificaciones, construcción y obras civiles
	Carreteras y paisajes
	Asfaltos
	Asfalto

	12161804
	Material químico incluyendo bioquímicos y materiales de gas
	Aditivos
	Coloides
	Emulsiones



1.2. LOCALIZACIÓN Y AREA DE INFLUENCIA

El lugar de ejecución del contrato es en la ciudad de Bogotá D.C., en las instalaciones de la UAERMV.

· Sede de Producción Planta La Esmeralda: - Km.4 Vía Mochuelo Bajo, Sector San Luis, Localidad Ciudad Bolívar.
Nota 1: Es responsabilidad de los proponentes verificar tanto los sitios destinados para la ubicación de los tanques por parte de la UAERMV, como el sitio de entrega del suministro de las emulsiones asfálticas y la condición de las vías de acceso. 
Nota 2: Es responsabilidad del proveedor hacer la entrega de los insumos acorde con las solicitudes realizadas por la Entidad.
Nota 3: Los tanques de almacenamiento de las emulsiones asfálticas que suministre en comodato él proveedor, deben adaptarse al terreno, a la cimentación y al área dispuesta por la Entidad para este fin. 

1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución del contrato será de cinco (5) meses, discriminados de la siguiente manera:
·  El primer mes será para instalación y puesta en marcha de los dos (2) tanques. Los cuatro (4) meses restantes serán para suministro de las mezclas asfálticas.

1.4. DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS A SUMINISTRAR

Con base en las necesidades, plan de acción, estrategias de intervención y teniendo en cuenta que la UAERMV tiene plantas de mezclas asfálticas y los equipos para el suministro, aplicación y compactación (en el caso de mezclas asfálticas y fresado estabilizado), se establece la necesidad de adquisición de materia prima para la fabricación de fresado estabilizado con emulsión asfáltica y cemento portland y llevar a cabo las actividades de imprimación y/o riego de liga.
De acuerdo con lo anterior, el contratista deberá suministrar los siguientes ítems en la unidad de medida que se indica a continuación:

	 
	SUMINISTRO
	CANTIDAD
	UN
	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL ÍTEM
	SOPORTES

	ITEM
	 requerido en el Proceso Contractual
	
	
	
	(Si requiere Licencias, normatividad técnica, etc.)

	1
	Emulsión Asfáltica CRL-0 (Pr 200 - 300), puesta en los sitios que determine la UAERMV.
	31.507
	kg
	Emulsión catiónica de rompimiento lento CRL-0 (PR 200 - 300) para riegos de imprimación
	Especificación Técnica IDU 202-18

	2
	Emulsión Asfáltica CRL-1 (Pr 100 - 250), puesta en los sitios que determine la UAERMV.
	443.155
	kg
	Emulsión catiónica de rompimiento lento CRL-1 (PR 100 – 250) para producción de RAP estabilizado.
	Especificación Técnica IDU 202-18

	3
	Emulsión Asfáltica CRR-1 (Pr 60 - 100), puesta en los sitios que determine la UAERMV.
	3.499
	kg
	Emulsión catiónica de rompimiento rápido CRR-1 (PR 60 - 100) para riegos de liga
	Especificación Técnica IDU 202-18


Nota: La UAERMV aclara que se han estimado unas cantidades con el fin de obtener la proyección presupuestal para el presente proceso contractual y el respectivo contrato a suscribir. Sin embargo, la necesidad de cantidades estimadas para cada ítem estará sujeta a variaciones de acuerdo con las exigencias propias de la Entidad, la estrategia de intervención, las priorizaciones de las metas programadas por la Subdirección de Planificación y de Conservación (SPC) de la UAERMV; Por tanto, el Contratista, no deberá sujetarse exclusivamente a las cantidades presentadas en la tabla anterior; las posibles variaciones podrán ser mayor o menor cantidad.
Igualmente, se deja constancia expresa que el proceso a estructurar y el contrato que permitirá el suministro de las emulsiones asfálticas, se conformará y ejecutará solamente de acuerdo con las necesidades de la Entidad de manera alternativa y como fuente secundaria de la producción de la planta de la Entidad y en ese sentido, no se garantiza un volumen de pedido mínimo y se solicitará la mezcla de manera variable, en la medida que resulte necesario.
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.1. Especificaciones Emulsiones Asfálticas
Las emulsiones asfálticas se definen como las dispersiones de pequeñas partículas de un asfalto en una solución de agua y un agente emulsificante de carácter catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. Deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del cemento asfáltico en la fase acuosa.
Teniendo en cuenta, que la UAERMV llevará acabo los siguientes procesos con la emulsión: riego de liga y/o riego de imprimación, la producción de fresado estabilizado con emulsión y cemento gris. Por lo tanto, el contratista deberá certificar y cumplir con las especificaciones técnicas de la tabla 202.1 de IDU 202-18.
	Tabla 202.1 Especificaciones para emulsiones catiónicas

	Tipos de emulsiones
	Norma de Ensayo
	Rompimiento rápido
	Rompimiento lento

	
	
	CRR - 1
	CRL - 0
	CRL - 1

	
	
	Mín.
	Máx.
	Mín.
	Máx.
	Mín.
	Máx.

	Ensayo sobre Emulsión

	Viscosidad Saybolt Furol a 25 °C S
	INV E 763-13
	-
	-
	-
	50
	-
	200

	Viscosidad Saybolt Furol a 50 °C S
	INV E 763-13
	20
	100
	-
	-
	-
	-

	Contenido de agua en volumen %
	INV E 761-13
	-
	40
	-
	50
	-
	43

	Estabilidad Almacenamiento
	INV E 764-13
	-
	5
	-
	10
	-
	5

	Sedimentación a los 7 días %
	
	
	
	
	
	
	

	Destilación
	INV E 762-13
	60
	-
	40
	-
	57
	-

	Contenido de Asfalto Residual %
	
	
	
	
	
	
	

	Contenido de disolventes %
	-
	-
	3
	10
	20
	-
	-

	Tamizado Retenido Tamiz 20
	INV E 765-13
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1

	(850 mm)
	
	
	
	
	
	
	

	Demulsibilidad
	INV E 766-13
	40
	-
	-
	-
	-
	-

	Mezcla con cemento %
	INV E 770-13
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Carga Partícula
	INV E 767-13
	Positiva
	Positiva
	Positiva

	PH
	INV E 768-13
	-
	6
	-
	6
	-
	6

	Recubrimiento del agregado y resistencia al desplazamiento
	INV E 769-13
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Con agregado seco
	
	
	
	
	
	
	

	Con agregado seco y acción del agua
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Con agregado húmedo
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Con agregado húmedo y acción del agua
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ensayos sobre el Residuo de Destilación

	Penetración (25 °C
	INV E 706-13
	60
	100
	200
	300
	100
	250

	,100g, 5s) 0.1 mm
	
	100
	250
	
	
	
	

	Ductilidad (25oC,5cm/m) cm.
	INV E 702-13
	40
	-
	40
	-
	40
	-

	Solubilidad en tricloroetileno %
	INV E 713-13
	97
	-
	97
	-
	97
	-


Tomado de IDU ET-IC-01 202-18
NOTAS: Adicional a los ensayos antes mencionados, el contratista deberá entregar a la UAERMV, con una periodicidad de una vez al mes, la curva reológica del cemento asfáltico empleado en la fabricación de la emulsión. 
Especificaciones técnicas adicionales, el proponente debe aportar los siguientes documentos junto con su oferta.
a. El proponente junto con su oferta debe allegar certificación No mayor a 30 días, de un transformador certificado por Ecopetrol en donde conste la relación comercial entre el proponente y el transformador o fabricante.
b. El proponente debe allegar la certificación de una empresa autorizada de residuos sólidos y peligrosos, en donde esta se esté disponible para la recolección del sobrante y/o envases provenientes de estos suministros.
c. El proponente debe aportar el permiso de emisiones atmosféricas de la planta donde se fabriquen las emulsiones
d. el proponente debe aportar ficha técnica de su fabricante.
e. El proponente debe contar con el equipo mínimo de transporte, para lo cual debe allegar certificado de la empresa de transporte a favor del proponente, además de todos permisos de circulación de los vehículos y certificado comercial.
3. ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE
Los equipos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación de la UAERMV, y deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del programa de entregas.
El transporte de la emulsión asfáltica desde la planta del contratista hasta el sitio que especifique la Entidad o la sede de producción se realizará a granel, en carrotanques que no requieren aislamientos térmicos ni calefacción. Estarán dotados de los medios mecánicos que permitan el rápido traslado de su contenido a los depósitos de almacenamiento. 
El contratista suministrará las emulsiones asfálticas cumpliendo las disposiciones legales referentes a las dimensiones y pesos de los vehículos de transporte y al control de la contaminación ambiental de los mismos.
Deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial del material transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte. Todos los vehículos para el transporte de emulsiones deberán cumplir con la legislación ambiental vigente, en especial las disposiciones contenidas en la Decreto 1609 de 2002 “Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera” y las demás normas que la modifiquen o deroguen, el Decreto 4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral” y las demás normas que la modifiquen o deroguen y en lo referente a la selección de rutas para el transporte con el Decreto 840 de 2019, “Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”.
· Ninguno de los vehículos utilizados por el contratista podrá exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
· El contratista garantizará seguimiento satelital al transporte de las Emulsiones, desde la Planta de Producción (contratista) a la Planta de la Entidad.
NOTA: En caso de NO contar con los vehículos de transporte el contratista deberá demostrar la celebración de acuerdos comerciales con uno de los proveedores de línea directa de comercialización de asfaltos suscrito con Ecopetrol.

4. REQUERIMIENTOS SST
El contratista deberá pagar al personal a su cargo las prestaciones sociales estipulada por la ley, sin incurrir en ninguna variación a la Ley laboral. El Supervisor del contrato podrá solicitar en cualquier momento la documentación o soportes que tengan relación con el cumplimiento de esta obligación.
El contratista deberá entregar al supervisor del contrato al inicio de este y/o cuando se renueven la siguiente documentación: 
· Evaluación de estándares Mínimos SG-SST (Resolución 0312 de 2019): Certificación de avance del SG-SST emitida por parte de la ARL a la que se encuentre afiliada la empresa contratista, así como de las empresas que subcontraten para la consecución del contrato, la vigencia del documento será para la vigencia 2024.
· Evaluación inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (Decreto 1072- artículo 2.2.4.6.16.) firmada por representante legal y responsable del SG-SST – (Porcentaje de cumplimiento del estado de avance), La vigencia del documento será inferior a un año de emisión.
Nota: Es importante indicar que este ítem es diferente al solicitado en Evaluación de Estándares del SG- SST y hace relación estrictamente a lo contemplado en Decreto 1072.
· Documento vigente emitido por la alta dirección de la empresa contratista con la asignación del responsable del SG-SST vigente del año en curso (2025).  tecnólogo o profesional SST con licencia vigente para el cumplimiento del contrato con un tiempo de dedicación del 10 % (que corresponderá a informes, reuniones, solicitudes, acompañamientos, y demás documentos requeridos para dar cumplimiento al SG-SST del contratista); de conformidad a lo establecido en la Resolución 754 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social.
El contratista que realice manejo de sustancias químicas deberá entregar al supervisor del contrato al inicio de este y/o cuando se renueven la siguiente documentación:

· Documento(s) emitidos por contratista que relacione(n) la clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos, de conformidad con la Resolución 773 de 2021 del Ministerio del Trabajo. “Por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química, y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Dicha resolución incluye entre otros temas:
· Comunicación de peligros de los productos químicos abarcando el etiquetado poseer y/o diseñar de Fichas de Datos de Seguridad actualizadas.
· Fichas de datos de seguridad (FDS) de los productos químicos utilizados en la ejecución del contrato en idioma español y con una vigencia de emisión inferior a 5 años.
· Matriz de identificación de las sustancias químicas que interactuaran en la vigencia del contrato, esto de acuerdo con SGA (Sistema Globalmente Armonizado) en la ejecución del contrato, así como matriz compatibilidad de los productos químicos utilizados en la ejecución del contrato.
· Registros de capacitación en manejo de sustancias químicas del personal que realizara la manipulación y transporte de los Productos Emulsiones Asfálticas y en general manipulación de productos químicos en la consecución del contrato de conformidad con lo establecido en la Resolución 773 de 2021.
· Registro de inducción por parte de la oficina SST para el ingreso a las sedes y frentes de obra. La cual se realiza cada vez que lo requiera la Entidad o ingrese personal nuevo).
· Evidencia de la entrega de EPPs (inferior a 3 meses) para las personas que interactuaran con el contrato y hacen ingreso a las sedes y frentes de obra de la UAERMV.
· Plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias y contingencias con las medidas preventivas y reactivas propias del contrato.
El contratista deberá garantizar que el personal que ingrese a las sedes y los frentes de obra de la UAERMV portará y presentará la siguiente información y dotación:

· Copia del pago de la seguridad social vigente de forma física o digital al momento de hacer ingreso a las instalaciones o frentes de obra el cual será enviado con antelación (mínimo un (1) día antes) al personal SST a correo corporativo.
· Carné de identificación y dotación que los identifique como personal de empresa contratista en las sedes y frentes de obra de la UAERMV.
· Asignación de EPPs para colaboradores que interactuaran con el contrato y hacen ingreso a las sedes y frentes de obra de la UAERMV, mínimo: Casco, botas de seguridad, guantes, gafas y protección auditiva, protección respiratoria. Uso permanente de los mismos en las instalaciones UAERMV.
· Rotulado y etiquetado de sustancias químicas propias de su contrato.
· Reporte, investigación y evidencias de la gestión de los planes de acción derivados de los incidentes o accidentes de trabajo (Si se llegasen a presentar en las instalaciones o frentes de obra de la UAERMV).
· Los vehículos para el transporte de emulsión asfáltica deberán contar con líneas de vida para el personal que realice la toma de muestras. 
· El contratista deberá presentar y portar la certificación del curso de trabajador autorizado en trabajo en altura el cual podrá ser solicitado por el personal SST de la Entidad.

5. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 

· El contratista y/o intermediario que comercialice la emulsión asfáltica debe presentar antes de radicar la primera factura para pago y/o cuando se renueve, según corresponda: Licencia Ambiental, Estudio de impacto ambiental (EIA) o estudio ambiental previo (EAP), Plan de manejo ambiental (PMA) que incluya medidas de mitigación, monitoreo.

CON EL  ACTA DE INICIO.

· Dar cumplimiento con lo señalado en el Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA-Interno de la UAERMV, observando las normas sobre protección y conservación del medio ambiente, uso eficiente de los recursos y adecuada segregación de los residuos. lo anterior, se realizará por medio del envío del documento Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA al contratista, quien deberá divulgarlo al interior de su empresa. Soporte: Entregar acta de socialización. 

· El contratista debe remitir, copia del Plan de contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de transporte de mercancías peligrosas teniendo en cuenta lo estipulado en la tarjeta de emergencia NTC 4532 - Anexo N3- y los lineamientos establecidos en el plan nacional de contingencias contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres establecidos mediante Decreto 1868 DE 2021 o las demás disposiciones que se expidan sobre el tema. Estos planes pueden ser parte del plan de contingencia general o integral de la empresa.
· El contratista debe remitir el Plan de Gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 2015. Artículo 2.2.6.1.3.1. literal b; tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de estos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos peligrosos. 
· Debe remitir la ficha de datos de seguridad de los productos suministrados, según lo establecidos en la Resolución 723 del 2021.
· El contratista deberá entregar al supervisor del contrato, la información de vehículos incluyendo la certificación de revisión tecno mecánica, si es propiedad del contratista o si el transporte se realice en vehículos de terceros, debe notificar el cambio y hacer llegar los soportes necesarios cuando se realice el cambio de este. Si además de cumplir con todas las medidas a que se refieren, hubiere escape, pérdida o derrame de algún material o elemento de los vehículos en áreas de espacio público, éste deberá ser recogido inmediatamente por el transportador, para lo cual deberá contar con el equipo necesario.
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
· Realizar la gestión integral de los residuos peligrosos derivados de los procesos de producción y traslado de la emulsión asfáltica, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Único Reglamentario 1076 del 2015, por lo tanto, el contratista será responsable de la disposición final de los Residuos, garantizando el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos conforme a la normatividad vigente mediante registro fotográfico y debe entregar al supervisor y/o apoyo ambiental a la supervisión del contrato copia de los certificados de almacenamiento temporal, transporte, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final emitidas por los respectivos receptores autorizados.
· Con base en el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se le exigirá al contratista realizar el seguimiento de las emisiones atmosféricas de dióxido de azufre (SO2 así como la verificación y medición de CO, O2, CO2) y excesos de aíre, cabe resaltar que según la Resolución 6982 de 2011 en su artículo 16, la empresa encargada de realizar la a toma y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados debe estar acreditada por el IDEAM; los equipos de medición utilizados para realizar estos seguimientos deberán tener certificado de calibración vigente, los cuales deberán ser entregados al supervisor del contrato junto con los informes de los seguimientos realizados.
· Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto  1079 del 2015. Capítulo 2. Artículo 5. Requisitos de  unidades de transporte y vehículo de carga destinado al transporte de mercancías peligrosas.

6. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD VIAL
De acuerdo con lo estipulado en la Ley 1503 de 2011 “Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía” en el artículo 12, modificado por el artículo 110 del Decreto 2106 de 2019 que establece: “Toda Entidad, organización o empresa del sector público o privado que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades o que contrate o administre personal de conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. (...)”, la ley 2050 de 2020 “Por medio de la cual se modifica y adiciona la ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones en seguridad vial y tránsito”, en el artículo 7 “disposiciones especiales en materia de contratación pública a los sujetos obligados”, en la Resolución 40595 de 2022 “Por la cual se adopta la metodológica para el diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial” expedida por el Ministerio de Transporte; el contratista deberá presentar sus Planes Estratégicos de Seguridad Vial si según la norma mencionada le aplica.
El contratista deberá presentar plan/protocolo de preparación y respuesta ante emergencias viales e investigación de siniestros viales.
El contratista deberá promover las políticas de regulación de seguridad vial enmarcadas en los programas de gestión de riesgos de la UAERMV y acogerse a dichas políticas durante el suministro, según aplique.
Todo siniestro vial presentado en la ejecución del objeto debe ser reportado y debe realizarse y remitirse la investigación conforme al paso 13. de la Resolución 40595 de 2022 “13. Investigación interna de siniestros viales”.
El contratista deberá entregar informe de Gestión de Seguridad Vial trimestral que contenga evidencia de ejecución de su PESV. Conforme a lo establecido en el paso 18 de la Resolución 40595 de 2022. El informe debe indicar además de lo anterior, consolidado de siniestros viales que se hayan presentado en el trimestre durante el suministro (si los hubo) y evidencia de socialización de las políticas de regulación de seguridad vial enmarcadas en los programas de gestión de riesgos críticos de la UAERMV de los conductores que hayan suministrado el producto, control de multas y cursos a que haya lugar, Inspecciones preoperacionales de los vehículos, evidencia de controles a los programas de gestión de riesgos de seguridad vial según aplique.
Las multas ocasionadas por infracciones a las normas de tránsito durante el transporte para el suministro serán responsabilidad del contratista y/o el conductor según lo tenga definido el contratista en su procedimiento interno de control de multas.
El contratista mantendrá indemne a la UAERMV contra todo reclamo, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros originados por siniestros viales ocasionados por el proveedor durante la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.

7. CONTROL DE RECIBO DE LOS CARROTANQUES
7.1. Emulsiones
Con el envío de cada carrotanque a los sitios de entrega definido por la Entidad, el contratista deberá entregar una certificación de calidad de la emulsión asfáltica, donde se indiquen las fechas de elaboración y despacho, el tipo de producto, así como los resultados de ensayos básicos de calidad efectuados sobre muestras representativas de la entrega, los cuales deberán satisfacer las condiciones establecidas en la Tabla 202.1 de la Sección 202-18 de la especificación Técnica IDU de la presente ficha técnica. Dicha constancia no evitará, en ningún caso, la ejecución de ensayos de comprobación, ni implica necesariamente la aceptación de la entrega. De todas maneras, la Entidad se abstendrá de aceptar el empleo de suministros de emulsión asfáltica que no se encuentren respaldados por la certificación del fabricante.
El descargue del producto recibido se realizará posterior a la entrega de resultados del laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la Entidad, y posterior aprobación de la gerencia de producción. Si las pruebas de laboratorio no se encuentran dentro de los criterios de aceptación, el laboratorio tomará una segunda muestra con el fin de verificar el cumplimiento de la especificación técnica, en caso de que el resultado no se encuentre dentro de los criterios de aceptación por segunda vez, no se aprobará el descargue del producto y será rechazado.
El contratista garantizará seguimiento satelital al transporte de la Planta de Producción al sitio especificado por la Entidad.

8. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA ENTREGA
[bookmark: _Hlk175123574]Se entregarán las cantidades requeridas de cada ítem y solicitadas formalmente por el supervisor del contrato, y deberán ser llevadas a la sede La Producción La Esmeralda o en los sitios que determine la Entidad, dentro del perímetro urbano de Bogotá, de acuerdo con la dinámica de intervención propia del proyecto.
Para el proceso de recibo, todo producto que llegue a los sitios determinados por la Entidad deberá ser entregado con los siguientes soportes:
a. Remisión de producto, documento que debe contar con la siguiente información mínima por carrotanque:
· Número de remisión.
· Fecha de remisión.
· Tipo de producto.
· Cantidad de producto despachado.
· Copia de tiquete de báscula del producto despachado.
· Original del Certificado de Control de Calidad del producto despachado con base en los requerimientos arriba indicados (Este documento debe tener los resultados de los ensayos realizados al producto a suministrar).
b. Los rangos de temperatura de recibo la Emulsión asfáltica desde temperatura ambiente hasta 50°C. En caso de que las temperaturas estén fuera de los límites establecidos anteriormente, el viaje será rechazado por la UAERMV.
c. Los productos deben llegar homogéneos, sin natas ni contexturas diferentes.
d. Las entregas deben realizarse en horas de la mañana, de 6:00 am a 11:00 am.
e. Si el producto llega después de las 11:00 a.m. a los sitios determinados por la Entidad, no se realizará el descargue el mismo día; debido a que es necesario realizar las pruebas de control de calidad para el recibo de producto. Así las cosas, el descargue se realizará al día siguiente. La Entidad no se hará responsable por los tiempos de espera para la aceptación de los viajes suministrados por los respectivos ensayos de calidad, este tiempo deberá ser contemplado y asumido por el contratista.
f. Los insumos que generen daños a los ductos y equipos de la UAERMV, durante el proceso de descarga del producto, es responsabilidad del contratista y éste deberá asumir los costos de reparación y mantenimiento de estos.
g. Dadas las necesidades de la UAERMV, es requisito que la entrega de los productos se garantice la calidad y especificaciones mínimas requeridas del producto para la entrega y su posterior aplicación; a continuación, se presentan los rangos máximos y mínimos de entregas:
	Materiales
	Cantidades Mínimas
	Cantidades Máximas

	Emulsión Asfáltica
	12.000 kg
	32.000 kg


Con el fin de garantizar la trazabilidad de los productos entre el laboratorio del CONTRATISTA y el laboratorio de la UAERMV, se realizará un Inter-laboratorio con una frecuencia semestral, con el fin de evaluar la reproducibilidad, esto se llevará a cabo a la recepción del primer viaje de cada ítem contractual y se repetirá a la mitad del tiempo de ejecución del contrato. El resultado de las pruebas debe ser entregado a la Entidad transcurrido quince (15) días hábiles después de la toma de la muestra.
Cuando el producto sea rechazado por la Entidad, este deberá ser nuevamente suministrado máximo durante las siguientes setenta y dos (72) horas siguientes a la hora en que se generó el rechazo.

9. GENERALIDADES
9.1. DE LOS INSUMOS A PROVEER.
Con la firma de este documento, el CONTRATISTA deberá certificar la capacidad de almacenamiento mínimo de 1000 Toneladas de almacenamiento en su planta de producción.
Nota: En caso de No ser propietario o arrendatario de los tanques de almacenamiento el contratista deberá demostrar la celebración de acuerdos comerciales con uno de los proveedores de línea directa de comercialización de asfaltos suscrito con Ecopetrol.
La Planta de Producción deberá ser propia y/o en arrendamiento, en alguno de los dos casos, el contratista será el directo responsable de VERIFICAR la calidad del producto despachado. 
Los Ítems de Emulsión Asfáltica CRL-0, CRL-1 y CRR-1, se deben disponer en la sede de producción y en los sitios que determine la UAERMV.
Cada uno de los ítems se entregará según lo dispuesto por la UAERMV (en su gran mayoría en la sede de producción de la UAERMV) de acuerdo con el pesaje determinado por la báscula de ingreso de la Entidad, la cual está certificada.
Cuando en la UAERMV, no se tenga disponible la báscula de la Entidad para el recibo del material, se realizará el proceso de recibo de material con el procedimiento interno de recibo, protocolo PPMQ-PT-008 V1 “Protocolo ingreso y/o salida de mezclas, materias primas e insumos cuando la báscula este fuera de servicio”. 
Todos los ítems del contrato deberán ingresar al Almacén General de la UAERMV de acuerdo con los procedimientos definidos por este y se pagará de acuerdo con el Ingreso a Almacén generado para tal fin.
[bookmark: _Hlk518555360]Para los ítems que se reciban en el frente de obra, se realizara una inspección del volumen entregado de acuerdo con la información técnica del contratista del vehículo y sus dimensiones. 
El contratista deberá entregar con una periodicidad mensual los resultados de los ensayos indicados en la tabla 202.1 sección 202-18 de la Especificación técnica IDU 
El contratista deberá suministrar en calidad de comodato, sin costo adicional para la UAERMV dos tanques de almacenamiento, las motobombas centrifugas y todo los equipos y accesorios que garanticen la puesta en marcha y su correcto funcionamiento. Lo anterior dado que la entidad no cuenta con tanques disponibles para el proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá”. 
A continuación de mencionan las características generales de los tanques, motobombas centrifugas y demás equipos y accesorios para la instalación y puesta en funcionamiento de los tanques de almacenamiento para el suministro de la emulsión asfáltica:
· Tanque vertical para el almacenamiento de la emulsión CRL-1 (100-250) con capacidad de 32.000 kg para la producción del fresado estabilizado. 
· Tanque para el almacenamiento de la emulsión CRL-0 (200-300) con capacidad de 16.000 kg.
· Dos (2) Motobombas trasiego Emulsión (Bomba Centrifuga): Motobomba centrifuga, compactas para el trasiego de la emulsión desde los carrotanques hacia los Tanques de almacenamiento de la emulsión (CRL-1 y CRL-0). Incluye tuberías y accesorios.
· Motobomba con variador: Bomba 2.5"x2" de flujo variable, incluye el sistema eléctrico para su funcionamiento, el cual debe cumplir con la norma RETIE vigente. A continuación, se presentan los datos técnicos mínimos que deberá cumplir la motobomba.
· [image: Tabla

Descripción generada automáticamente]Incluye transporte y descarga de los tanques de almacenamiento con su respectiva, bomba centrifuga de descarga y recirculación, bomba con variador y su sistema eléctrico y la tubería desde la bomba con variador hasta la planta de producción de mezclas asfálticas en frio.
NOTAS:
· Durante la primera semana luego de suscrita el acta de inicio del contrato, él proveedor deberá realizar visita técnica a la planta de producción de la Entidad con el fin de hacer el reconocimiento de las zonas donde quedarán dispuestos los tanques de almacenamiento de las emulsiones asfálticas objeto del presente proceso.
· Los tanques de almacenamiento de las emulsiones asfálticas que suministre en comodato él proveedor, deben adaptarse al terreno, a la cimentación y al área dispuestas por la Entidad para este fin. Lo anterior, con el fin de garantizar la estabilidad y seguridad de los tanques.
 
· Adicionalmente en la visita, se establecerá conjuntamente entre la Entidad y el proveedor la implementación del sistema de seguridad y manejo de contingencias ambientales asociados al almacenamiento y manipulación de emulsiones asfálticas. 
· Luego de la visita técnica mencionada en la viñeta anterior y sin superar la primera semana luego de la suscripción del acta de inicio, él proveedor deberá entregar un cronograma que contemple todas las actividades referentes al traslado, descargue e izaje de los tanques de almacenamiento en la ubicación definida por la Entidad en la planta de producción “La Esmeralda”, así como también todo lo referente al suministro e instalación de las motobombas, variadores y demás equipos adicionales necesarios con sus accesorios para la puesta en marcha del sistema bombeo de carga y descarga de las emulsiones asfálticas. 
· La puesta en marcha de este sistema debe estar en operación a más tardar, un mes después de firmada el acta de inicio del contrato.
· La instalación y trabajos de metalmecánica, así como los trabajos eléctricos estarán a cargo del proveedor y deberán cumplir con la normatividad RETIE vigente que los certifique, estos trabajos estarán supervisados por profesionales de la Entidad.
· A continuación, se presenta un esquema del área disponible y la ubicación propuesta para el tanque de almacenamiento de la emulsión CRL-1 que se empleará para mezcla en frio. Para el tanque de almacenamiento de la emulsión asfáltica CRL-0, su ubicación será definida en la planta de producción de la entidad conjuntamente entre el proveedor y el supervisor del contrato:
[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente con confianza media]
· Los tanques de almacenamiento fijos serán en acero para el almacenamiento de las emulsiones asfálticas que suministre el proveedor durante la ejecución del contrato, los cuales serán instalados en la sede de producción ubicada en el Km.4 de la Vía Mochuelo Bajo, Sector San Luis, Localidad Ciudad Bolívar, así mismo, el contratista será el responsable del mantenimiento de los sedimentos que estos generen. La capacidad de los tanques requeridos es:
· El tanque de 32,000 kg para estabilización del fresado con emulsión CRL-1 (producción) debe tener conexiones (tubería y accesorios) a la bomba dosificadora de la planta de producción de mezclas asfálticas en frio, como sistema de llenado.
· El tanque de 16.000 kg se utilizará como tanque de almacenamiento para la emulsión CRL-0 (imprimación), para su posterior distribución a los frentes de obra.
· El contratista será el responsable del traslado y descargue de los tanques, motobombas, equipos adicionales y accesorios para la instalación, así como el suministro del equipo para el izaje y ubicación de los tanques para la instalación de los tanques y de los equipos de bombeo de la sede de producción La Esmeralda.
· La instalación y trabajos de metalmecánica, así como los trabajos eléctricos estarán a cargo del proveedor, bajo la dirección o supervisión de Entidad.
· Una vez se termine el contrato el proveedor deberá retirar y trasladar los tanques, las bombas y demás equipos suministradas en comodato, bajo su responsabilidad.
· El proveedor será el responsable de realizar los mantenimientos preventivos de los equipos y correctivos en caso que aplique.
En eventos de emergencia ya sea por parte de la Entidad o por parte del Contratista, se deberá dar manejo por correo electrónico o por vía telefónica.

9.2. DEL PROCEDIMIENTO
Luego de firmada el acta de inicio del contrato, la entidad entregará al proveedor la programación para la primera entrega de las emulsiones asfálticas, esto dentro del plazo establecido de un mes para el montaje y puesta en funcionamiento de los tanques de almacenamiento. Lo anterior, de acuerdo con las necesidades que tenga la Entidad, así mismo, las frecuencias y cantidades de los suministros serán comunicadas por el Supervisor del contrato mediante correo electrónico al proveedor, el cual hará el suministro en un plazo no superior a dos (2) días hábiles posterior a dicha comunicación o solicitud.
La solicitud del pedido por parte de la Entidad se realizará de la siguiente manera:
· Semanalmente la Entidad remitirá vía correo electrónico la solicitud de los productos necesarios para la semana siguiente.
· Los pedidos se realizan por correo electrónico y deberán contener la siguiente información: nombre del material requerido, la cantidad de producto, la fecha y sitio de entrega en la Entidad. Estas solicitudes se harán semanalmente o las veces que considere necesario la UAERMV.
· En el evento de presentar inconvenientes de despacho y/o recibo de producto por parte del contratista o por parte de la Entidad, las partes deberán comunicar por correo electrónico dichas novedades.
· Si por algún motivo ajeno al contratista o supervisión del contrato la solicitud debe ser cancelada, la UAERMV contará con 24 horas de anticipación para su cancelación.

EL SUSCRITO CERTIFICA QUE:
Me comprometo a cumplir en su totalidad con lo descrito en la ficha técnica, asumiendo las obligaciones que este compromiso acarrea.

FIRMA*:		 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:  	
*Este anexo debe ser suscrito por el representante legal.











Aprobó: 	Julio César Pinzón Reyes – Gerente de Proyecto 
Aprobó: 	Orlando Merchán Barreto – Gerente Infraestructura Rural
Proyectó: 	Ricardo Romero – Contratista G.I.R.
Proyectó: 	Jorge E. Pérez – Contratista S.I.I.
Proyectó 	Mauricio Díaz – Contratista componente SST - OSCS                    
Proyectó 	Jeniffer Fonseca – Contratista componente ambiental - OSCS                    
Proyectó 	Eliana Caycedo Ochoa- Profesional especializado componente seguridad vial - GME
Proyectó 	Oscar Buriticá. Esp. Emulsiones Contratista G.M.E y G.P.
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TABLA 1 - DATOS TECNICOS
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