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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA
 
Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.
 
Señor proponente DEBERA describir las condiciones técnicas de su ofrecimiento, indicando marca y referencia el mismo, no basta solo el compromiso de cumplir
 
	FICHA TECNICA 3

	Clasificación del bien o servicio 
	
	31201500
CINTA ADHESIVA 





	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE. 1" DE ANCHO X 100 M DE LARGO  




	Calidad
	ASTM E1621, ASTM D4329

	Generalidades 
		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE. (1 PULGADA X 100 M) 

Cinta transparente con adhesivo sintético sobre un soporte de polietileno que dé como resultado una cinta fuerte y resistente a la humedad. 

Otros parámetros: con escudo de la Fiscalía en colores institucionales palabra EVIDENCIA en color rojo, el texto CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN en color negro. 

El diseño debe cumplir con lo estipulado por la Dirección Nacional de Comunicaciones, prensa y protocolo de la FGN. En el Manual de identidad visual vigente. 




	Requisitos generales
		Material: Polipropileno biorientado 
Color: transparente 




	Requisitos específicos
		La cinta adhesiva requiere el cumplimiento de los siguientes ítems: 

• Aspecto: La cinta debe ser homogénea, libre de burbujas, desniveles, arrugas, materias extrañas, picaduras y otros efectos nocivos de uso, tener una forma bien proporcionada y un buen acabado en sus cortes, sin rebabas ni material sobrante. En el logo de fiscalía y texto contenido no debe haber una impresión desigual y sus colores deben estar acordes al plano adjunto. 

• Dimensiones: 1 pulgada de ancho. ± 5%. y mínimo 100 metros de longitud 

• Calibre: 48 μm ± 5% 

• Tinta ( logo) detección de elementos pesados acorde con la norma ASTM E1621 

• Resistencia a la luz y humedad: las muestras no deben perder más del 15% de sus propiedades al ser expuestos durante 48 h al ensayo de envejecimiento acelerado ciclo A de la norma ASTM D4329, no se acepta que se genere cristalización de la cinta en general. El máximo cambio de color del logo es 4-5 calificado con la escala de grises para cambio de color 

De los anteriores parámetros, el contratista deberá presentar un certificado de conformidad emitido por organismo de Certificación de producto que deberá estar acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC, bajo la NTC 17065:2012, y su alcance deberá estar de acuerdo a la naturaleza del producto. 

Los Laboratorios de pruebas y ensayos deberán estar acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC o por entidades acreditadoras extranjeras reconocidas en el marco de los acuerdos de reconocimiento multilateral, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1595 de 2015, bajo la norma NTC ISO IEC 17025:2005, y los métodos de ensayo correspondientes dentro de su alcance. 

El organismo de Certificación deberá tener en cuenta los parámetros de muestreo, selección de laboratorios, entrega de documentación y demás requisitos pertenecientes a la Evaluación de la conformidad. 
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	Empaque  y rotulado
	Los elementos  deben ser entregados sin sobreempaque  o exceso de envolturas. Se deberán  evitar empaques plásticos a menos que no se pueda  garantizar  la integridad del elemento  con otro tipo  de empaque. En todo caso, la entrega  sin  sobre empaque  no debe comprometer  la integridad  y calidad del bien  o producto. Se deben tomar las  medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen  en perfectas  condiciones, utilizando métodos de protección alternativos  y sostenibles  cuando sea posible

	Presentación y Unidad de Medida
	Presentación:  Cajas por 100 unidades de cintas 

Unidad de Medida: Unidad
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Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.

____________________________
Nombre y firma del representante legal
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