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ANEXO No. 4
[bookmark: _Toc46248254][bookmark: _Toc46262413]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPONENTE: __________________

Conforme al procedimiento CÓDIGO: PM-TP-G05 Versión 4 del 30 de junio de 2020 Guía para la Fabricación de Uniforme y Calzado para la PPL, los requerimientos técnicos obligatorios que el proponente deberá cumplir en su totalidad serán los siguientes: 

	LOTE
	DESCRIPCIÓN DEL LOTE
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

	1
	Tela para Uniforme
	1
	Tela para Uniforme Femenino

	
	
	2
	Tela para Uniforme Masculino

	2
	Suela para Calzado 

	3
	Suela para Calzado Femenino

	
	
	4
	Suela para Calzado Masculino

	3
	Cuero para Calzado 

	5
	Cuero para Calzado Femenino

	
	
	6
	Cuero para Calzado Masculino



LOTE 1: TELA PARA UNIFORME 

TELA: La cantidad de metros de tela son estimativos, aproximados según el estudio del mercado realizado 


ITEM 1: Tela para Uniforme Femenino 

Cantidad de tela a ofertar 

	COLOR DE LA TELA
	CANTIDAD DE TELA EN METROS

	HABANO
	11.960

	TOTAL DE TELA
	11.960



Especificaciones Técnicas de la Tela 

	DESCRIPCIÓN
	VALOR
	NORMA TÉCNICA

	Composición
	26.4 +/- 5 % algodón
	NTC 481 actualización vigente

	
	73.6 +/-5 % poliéster
	

	Ancho mínimo
	150 cm
	NTC 228 actualización vigente

	Hilos en urdimbre 
	111 +/- 3% hil/pul
	NTC 427 actualización vigente

	Hilos en trama 
	63 +/- 5% hil/ pul
	

	Peso por área en g/m² mínimo
	189 +/- 4% g/m²
	NTC 230 actualización vigente

	Cambio dimensional en urdimbre 
	-4.0 a 0
	NTC 908 actualización vigente

	Cambio dimensional en trama
	-4.0 a 0
	

	Resistencia a la rotura en urdimbre 
	Mínimo 177 N
	NTC 754-1 actualización vigente

	Resistencia a la rotura en trama
	Mínimo 177 N
	

	Resistencia al desgarre en trama 
	Mínimo 11 N
	NTC 313 -1 actualización vigente

	Resistencia al desgarre en urdimbre 
	Mínimo 11 N
	


 
COLOR: El color de la tela para uniforme femenino será habano, de acuerdo a las coordenadas de la muestra patrón que reposa en la Subdirección de Desarrollo de Habilidades Productivas. 

	TELA
	Iluminante
	L*
	a*
	b*
	Tolerancia DCI Est.
	Condición Instru Est.

	Color habano
	D65 10 Deg
	55.26
	4.65
	16.49
	DeCMC máx 1.0 (I=2:C=1)
	%R SAV SCI UV Inc



ITEM 2: Tela para Uniforme Masculino 

Cantidad de tela a ofertar  

	COLOR DE LA TELA
	CANTIDAD DE TELA EN METROS

	HABANO
	143.291 

	NARANJA
	14.888

	TOTAL DE TELA
	158.179



Especificaciones técnicas de la Tela Color Habano y Naranja 

	DESCRIPCIÓN
	VALOR
	NORMA TÉCNICA

	Composición
	100% algodón
	NTC 481 actualización vigente

	Ancho mínimo
	150 cm
	NTC 228 actualización vigente

	Hilos en urdimbre 
	86 a 96 hil/pul
	NTC 427 actualización vigente

	Hilos en trama 
	42 a 46 hil/ pul
	

	Peso por área en g/m² mínimo
	250 g/m²
	NTC 230 actualización vigente

	Cambio dimensional en urdimbre 
	-4 a 0%
	NTC 908 actualización vigente

	Cambio dimensional en trama
	-4 a 0%
	

	Pierna lavada
	+/- 3%
	NTC 3401 actualización vigente

	Resistencia a la rotura en urdimbre 
	Mínimo 180 N
	NTC 754-1 actualización vigente

	Resistencia a la rotura en trama
	Mínimo 180 N
	

	Resistencia al desgarre en trama 
	Mínimo 12 N
	NTC 313-1 actualización vigente

	Resistencia al desgarre en urdimbre 
	Mínimo 12 N
	



	TELA
	Iluminante
	L*
	a*
	b*
	Tolerancia DCI Est.
	Condición Instru Est.

	Color Habano
	D65 10 Deg
	45.96
	5.73
	13.65
	DeCMC máx 1.0 (I=2:C=1)
	%R SAV SCI UV Inc 

	Color Naranja
	D65 10 Deg
	52.58
	46.31
	49.87
	DeCMC máx 1.0 (I=2; C=1)
	%R SAV SCI UV Inc



COLOR: El Color de la Tela para Uniforme Masculino será Habano y Naranja, de acuerdo a las coordenadas de la muestra patrón que reposa en la Subdirección de Desarrollo de Habilidades Productivas. 

REQUISITOS DE COLOR, EMPAQUE Y ROTULADO PARA ITEM 1 E ITEM 2 

Los requisitos de color, empaque, rotulado y muestras para prueba de laboratorio de obligatorio cumplimiento por parte del contratista y que a continuación se relaciona, aplica para la Tela Uniforme Femenino (Item 1) Masculino (Item 2). 

COLOR: El color de la tela para uniforme femenino ITEM 1 será Habano y el color de la tela para uniforme masculino ITEM 2 será Habano y Naranja, de acuerdo a las coordenadas de las muestras patrón. La muestra patrón estará a disposición de los interesados para la vista en la sede central del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Subdirección de Desarrollo de Habilidades Productivas. 

EMPAQUE: Entregar las telas enrolladas en centros de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela. El centro de cartón debe tener un diámetro interno entre 40 mm a 45 mm con terminales (topes) plásticas. 

La tela deberá ser empacada en rollos entre 100 a 120 metros, con dos empates máximo con una distancia mínima entre empates de 14 metros. Externamente cada rollo de tela debe estar cubierto con plástico impermeable transparente.

ROTULADO: Cada uno de los rollos de tela debe contener un rótulo adhesivo de acuerdo al diseño y ubicación descrito en el gráfico que a continuación se incluye, donde describa el número del rollo, el destino (establecimiento de reclusión) y la cantidad de tela que contiene cada rollo con unidad de medida en metros (m). El rótulo debe tener como mínimo una medida 20 x 10 cm con el siguiente diseño:

Ejemplo: 

	NO ROLLO
	DESTINO
	CANTIDAD TELA EN METROS

	1
	EPMSC ACACIAS
	120



Ubicación del rótulo en el rollo de tela.

[image: ]

La tela deberá llevar impreso el año de vigencia de su fabricación.

Una vez firmada el acta de inicio el supervisor designado por el INPEC entregará al contratista la distribución en metros de tela por establecimiento de reclusión para que elabore la respectiva rotulación de los rollos, a su vez, el supervisor del contrato presentará al contratista el listado por cada Establecimiento de Reclusión, relacionando uno a uno la cantidad de rollos y el metraje de cada uno de los mismos así.
 
Ejemplo:

	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN O DESTINO

	No. ROLLO TELA
	CANTIDAD DE TELA EN METROS

	1
	Valor numérico

	2
	Valor numérico



MUESTRAS PARA PRUEBA DE LABORATORIO PARA ITEM 1 E ITEM 2 

[bookmark: _Hlk222745969]Cuando el contratista fabricante tenga la totalidad de la tela para la entrega dentro de las fechas establecidas en el plazo de ejecución, le comunicará al Supervisor del contrato, quien personalmente o sus delegados se desplazarán al lugar convenido, asimismo el contratista deberá presentarse con el ente certificador el cual participará en la recolección de las muestras por cada lote producido (instalaciones de la planta productora del contratista) y procederá a escoger aleatoriamente tres muestras de tela de 3 metros. Estas muestras de telas deberán ser entregadas por el ente certificador a un laboratorio de ensayo escogido por el supervisor debidamente acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) o un Organismo de Acreditación perteneciente a los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, bajo la ISO/IEC 17025 y cuyo alcance de acreditación contemple los métodos de ensayo exigidos en el documento técnico normativo del producto. 

En el evento en qué un laboratorio de ensayo no ofrezca la totalidad de los ensayos requeridos acreditados (que no cuente con el alcance de todos los ensayos del documento técnico normativo aplicado), el Organismo de Certificación de Producto o quien haga sus veces según el parámetro de certificación deberá recurrir a los servicios de otro(s) laboratorio(s) que cuenten con los ensayos acreditados faltantes, aplicando el procedimiento señalado respecto a muestras. 

[bookmark: _Hlk192494068]Asimismo, a través del órgano certificador debidamente acreditado, deberá entregar dictamen de los resultados del laboratorio escogido por el supervisor en el que se evidencie el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas exigidas. Todos los costos que se generen de realizar las pruebas de laboratorio y ente certificadores, será asumido por el contratista. 

Adicionalmente se tomará un muestreo del 1% o más si el supervisor así lo decide, de los rollos para verificar el metraje rotulado a través de máquina –contadora y medidora tela, en el lugar convenido con el supervisor, costo que será asumido por el contratista. 

Reclamados los resultados de laboratorio por el supervisor o su delegado y el dictamen entregado por parte del ente certificador, y una vez confirmado el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas, se procederá a recibir la totalidad de la tela en el lugar establecido en estos estudios previos y en el pliego de condiciones definitivo, y se dará el recibo a satisfacción al contratista.

En caso que el informe de resultados no evidencie el cumplimiento de los requisitos técnicos en su totalidad para las muestras de tela, el lote (ERON de destino) será rechazado y el contratista contará con diez (10) días calendarios para remplazarlo sin costo alguno para el INPEC siempre y cuando este plazo no supere la presente vigencia. Una vez recibido el nuevo lote se procederá nuevamente a la toma de muestras y realizar pruebas de laboratorio y dictamen del ente certificador, costo que será asumido por cuenta del contratista. 

LOTE 2: SUELA PARA CALZADO 

ITEM 3: Suela para Calzado Femenino 

Cantidad de suelas a ofertar (4.540) y cantidad por tallas así: 

	TALLA DE PAR DE SUELA
	CANTIDAD DE PARES DE SUELAS POR TALLA 

	35
	680 

	36
	1.130 

	37
	1.130 

	38
	1.055 

	39
	451 

	40
	47 

	41
	47 

	CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA
	4.540 


 
NOTA: La cantidad de pares de suela son estimativos, aproximados según el estudio del mercado realizado. 

Especificaciones Técnicas de la Suela para Calzado Femenino

	SUB ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
	VALORES DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
	NORMA

	1
	Densidad relativa, en g/cm3
	Entre 1,08 y 1,25
	NTC 456 actualización vigente

	2
	Dureza (SHORE A – segundos) mínimo
	60 ± 5
	NTC 467 actualización vigente

	3
	Resistencia a la flexión a 250 kilociclos mínimo para la propagación del corte hasta 2/3 del ancho total de la probeta de ensayo
	Máximo 16.9 mm
	NTC 632 actualización vigente

	4
	Resistencia a la abrasión en mm3 máximo
	160
	NTC 4811 o DIN 53516 actualización vigente

	5
	Cambio de dureza luego de un periodo de envejecimiento 24 horas a 70°C ± 1°C
	Rango
-2 a +8
	NTC 447 actualización vigente

	6
	Deformación por compresión a 22 horas y 70°C, en % máximo. 
	40
	NTC 724 actualización vigente

	7
	Resistencia al desgarre en Kg/m mínimo
	5300
	NTC 445 actualización vigente

	8
	La suela debe ser de color café, con caja para costura lateral y el lado fondo debe facilitar el pegado de la plantilla.

	9
	Diseño antideslizante tanto en el tacón como en la suela por medio de grabado en relieve que facilite la salida o eliminación de residuos (barro, etc.). 

	10
	La suela no debe presentar defectos por aire atrapado (burbujas), eflorescencia (blooming), insuficiencia de material, deficiencia en vulcanizado, desfase en sus partes o impurezas en su composición. 

	11
	La suela debe tener un espesor de 6 mm ± 1 mm incluyendo el labrado, el cual debe ser de mínimo 2 mm de espesor.

	12
	La canal para la costura lateral debe tener una profundidad de 1.5 mm a 2.0 mm y el ancho de la canal debe ser de 2. mm ± 0.5 mm para alojar el hilo que cose la capellada.

	13
	El diseño de la suela debe ser como se muestra en la figura 1, cuya muestra patrón está a disposición de los interesados para la vista en la sede central del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Subdirección de Desarrollo de Habilidades Productivas.

	14
	La suela debe tener unos economizadores en el área del tacón con una profundidad de 4mm a 5mm, los cuales deben ir descendiendo hacia el área del arco del pie, hasta terminar en cero.

	15
	La profundidad de la caja para la costura lateral debe ser mínimo 12 mm “hay que tener en cuenta que esta profundidad varía en la parte del tacón hacia el arco del pie, por la caída de sus economizadores”.

	16
	Debe tener la parte frontal maciza (sin economizadores)

	17
	La totalidad de la suela debe hacer contacto con la superficie plana.

	18
	Las suelas que conforman el par, deben conservar las mismas características dimensionales, es decir, su presentación debe guardar la respectiva similitud.

	19
	Cada par de suelas debe identificar en la parte externa la talla en numeración francesa en alto o bajo relieve. 



Modelo de la Suela para Calzado Femenino. (Figura 1) 

[image: Descripción: C:\Users\OGONZALEZC\Desktop\IMG_0100.JPG] [image: ]

COLOR: El color de la Suela para Calzado Femenino ITEM 2 será Café. 


ITEM 4: Suela para Calzado Masculino 

Cantidad de pares de suelas a ofertar (22.950) y cantidad por tallas así:

	TALLA DE PAR DE
SUELA
	CANTIDAD DE PARES DE SUELAS POR TALLA

	37
	2.038 

	38
	3.306 

	39
	5.844 

	40
	5.844

	41
	3.913 

	42
	1.269 

	43
	609 

	44
	127 

	CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA
	22.950 



NOTA: La cantidad de pares de suela son estimativos, aproximados según el estudio del mercado realizado. 

Especificaciones Técnicas de la Suela para Calzado Masculino
 
	Sub Ítem
	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 
	VALORES DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
	NORMA

	1
	Densidad relativa, en g/cm3
	Entre 1,08 y 1,25
	NTC 456 actualización vigente

	2
	Dureza (SHORE A – segundos) mínimo
	65 ± 5
	NTC 467 actualización vigente

	3
	Resistencia a la flexión a 250 kilociclos mínimo para la propagación del corte hasta 2/3 del ancho total de la probeta de ensayo
	Máximo 16.9 mm
	NTC 632 actualización vigente

	4
	Resistencia a la abrasión en mm3 máximo
	130
	NTC 4811 o DIN 53516 actualización vigente

	5
	Cambio de dureza luego de un periodo de envejecimiento 24 horas a 100°C ± 1°C
	Rango
-1 a +5
	NTC 447 actualización vigente

	6
	Deformación por compresión a 22 horas y 100°C en % máximo
	35
	NTC 724 actualización vigente 

	7
	Resistencia al desgarre en Kg/m mínimo
	5300
	NTC 445 actualización vigente

	8
	Espesor
	Mínimo 6mm
	

	9
	Suelas debe ser de color negro con caja para postura lateral 

	10
	Libre de manchas

	11
	Bordes limpios

	12
	Diseños antideslizantes 

	13
	Libre de toda porosidad

	14
	Con la parte frontal maciza (sin economizadores)

	15
	La suela debe ser enteriza en caucho compacto exento de cualquier tipo de burbujas o vacíos, diseñada de manera que suministre una superficie antideslizante, por medio de gravado en relieve.

	16
	El diseño de la suela no debe ser cerrado, es decir, el diseño debe facilitar la eliminación o salida de residuos (barro, etc.)

	17
	El caucho utilizado en la fabricación no debe presentar defectos por aire atrapado (burbujas), eflorescencia (blooming) insuficiencia de material, deficiencia en vulcanizado, desfase en sus partes o impurezas en su composición.

	18
	La suela debe tener un espesor de 13 mm ± 1 mm, incluyendo el labrado, el cual debe ser mínimo de 5 mm de espesor, una profundidad de la canal de 1,5 mm a 2,0 mm; el ancho de la canal debe ser de 3 mm ± 1 mm. En la zona del tacón debe tener una altura de 31 mm ± 2 mm incluyendo el labrado, cerco y suela.

	19
	La profundidad de la cavidad de los economizadores del tacón no debe ser mayor a 10 mm, medido en las cavidades ubicadas desde el borde de la cavidad hasta la base de la misma. Esta zona debe presentar una distribución uniforme en su contorno.

	20
	Para garantizar el área que tendrá contacto directo con la superficie de la suela, el tacón debe presentar una distribución uniforme en su contorno y el ancho en cualquier punto no debe ser inferior a 12 mm.

	21
	El diseño de la suela debe ser como se muestra en la figura 2, cuya muestra patrón está a disposición de los interesados para la vista en la sede central del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Subdirección de Desarrollo de Habilidades Productivas. 



Modelo de la Suela para Calzado Masculino. (Figura 2)

[image: Descripción: C:\Users\OGONZALEZC\Desktop\20170825_101808.jpg]    [image: Descripción: C:\Users\OGONZALEZC\Desktop\20170825_101751.jpg]

COLOR: El Color de la Suela para Calzado Masculino ITEM 3 será Negro. 

REQUISITOS DE COLOR, EMPAQUE Y ROTULADO PARA ITEM 3 E ITEM 4 

[bookmark: _gjdgxs]Los requisitos de color, empaque, rotulado y muestras para prueba de laboratorio de obligatorio cumplimiento por parte del contratista y que a continuación se relaciona aplica para los tipos de Suela para Calzado Femenino (ITEM 3) y Masculino (ITEM 4). 

COLOR: El Color de la Suela para Calzado Femenino ITEM 3 será Café y el Color de la Suela para Calzado Masculino ITEM 4 será Negro. La muestra patrón estará a disposición de los interesados para la vista en la Sede Central del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Subdirección de Desarrollo de Habilidades Productivas.
EMPAQUE: Las suelas deben ser empacadas de tal forma que no sufran daños o deterioros durante el transporte o almacenamiento. Las suelas deben ser empacadas por pares y colectivamente en sacos de lona que no superen un total de 50 pares de suelas por sacos de lona.

ROTULADO: Cada uno de los sacos de lona debe contener un rotulo de acuerdo al diseño y ubicación descrito en el gráfico que a continuación se adjunta, donde describa el número del saco, el destino (Establecimiento de Reclusión) y la cantidad de suelas por talla que contiene cada saco.

Ejemplo:  

	No. SACO DE
 LONA
	DESTINO
	SUELAS

	
	
	TALLA
	CANTIDAD

	1
	EPMSC ACACIAS
	35
	702



Ubicación del rótulo en el saco de tejido de lona 

[image: ]

Se debe presentar un listado por cada establecimiento de reclusión, relacionando uno a uno la cantidad de sacos de lona y la cantidad de suelas por talla así.

Ejemplo:

	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN

	No. Saco de Lona
	Par Suela 

	
	Talla
	Cantidad

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	



Las suelas deberán llevar impreso el año de vigencia de su fabricación en la parte externa seguido de la talla de la misma.

Una vez firmada el acta de inicio el supervisor designado por el INPEC entregará al contratista la distribución de pares de suelas por talla y por Establecimiento de Reclusión para la marcación de los sacos. 

MUESTRAS PARA PRUEBA DE LABORATORIO PARA ITEM 3 E ITEM 4

Cuando el contratista fabricante tenga la totalidad de los productos para la entrega dentro de las fechas establecidas en el plazo de ejecución, le comunicará al Supervisor del contrato, quien personalmente o sus delegados se desplazarán al lugar convenido, asimismo el contratista deberá presentarse con el ente certificador el cual participará en la recolección de las muestras por cada lote producido (instalaciones de la planta productora del contratista) y procederá a escoger aleatoriamente tres muestras de los Ítem. Estas muestras deberán ser entregadas por el ente certificador a un laboratorio de ensayo escogido por el supervisor debidamente acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) o un Organismo de Acreditación perteneciente a los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, bajo la ISO/IEC 17025 y cuyo alcance de acreditación contemple los métodos de ensayo exigidos en el documento técnico normativo del producto.  

En el evento en qué un laboratorio de ensayo no ofrezca la totalidad de los ensayos requeridos acreditados (que no cuente con el alcance de todos los ensayos del documento técnico normativo aplicado), el Organismo de Certificación de Producto o quien haga sus veces según el parámetro de certificación deberá recurrir a los servicios de otro(s) laboratorio(s) que cuenten con los ensayos acreditados faltantes, aplicando el procedimiento señalado respecto a muestras. 

Asimismo, a través del órgano certificador debidamente acreditado, deberá entregar dictamen de los resultados del laboratorio escogido por el supervisor en el que se evidencie el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas exigidas. Todos los costos que se generen de realizar las pruebas de laboratorio y ente certificadores, será asumido por el contratista. 

Adicionalmente se tomará un muestreo del 1% o más si el supervisor así lo decide, de los ítems a contratar, para verificar la cantidad de pares de suelas empacadas y rotuladas en el lugar convenido con el supervisor, costo que será asumido por el contratista.

Reclamados los resultados de laboratorio por el supervisor o su delegado y el dictamen entregado por parte del ente certificador, y una vez confirmado el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas, se procederá a recibir la totalidad de los ítems en el lugar establecido en estos estudios previos y en el pliego de condiciones definitivo, y se dará el recibo a satisfacción al contratista. 

En caso que el informe de resultados no evidencie el cumplimiento de los requisitos técnicos en su totalidad para las muestras los ítems, el lote (ERON de destino) será rechazado y el contratista contará con diez (10) días calendarios para remplazarlo sin costo alguno para el INPEC siempre y cuando este plazo no supere la presente vigencia. Una vez recibido el nuevo lote se procederá nuevamente a la toma de muestras y realizar pruebas de laboratorio y dictamen del ente certificador, costo que será asumido por cuenta del contratista.  

LOTE 3: CUERO PARA CALZADO 

ITEM 5: Cuero para Calzado Femenino

Cantidad en decímetros de cuero a ofertar

	MATERIA PRIMA
	CANTIDAD DE CUERO en decímetros cuadrados (dm2)

	CUERO 
	86.260 dm2


 
NOTA: La cantidad de decímetros de Cuero son aproximados según el estudio del mercado realizado.
 


Especificaciones Técnicas del Cuero para Calzado Femenino 

	DESCRIPCIÓN
	VALORES DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	NORMA TÉCNICA

	Cuero color tabaco hidrófugo
	N/A
	N/A

	Clasificación por defectos 
	Grado A
	NTC 2217 actualización vigente

	Resistencia al desgarre en N/cm, desgarre simple
	Mínimo 250
	NTC ISO 3377-1 actualización vigente

	Resistencia al desgarre en N/cm, desgarre doble
	Mínimo 500
	NTC ISO 3377-2 actualización vigente

	Calibre en milímetros 
	1.2 a 1.5 mm
	NTC 1077 actualización vigente

	Ph
	Mínimo 3.5
	NTC 4045 actualización vigente

	Ruptura de flor total en milímetros
	Mínimo 7.0
	NTC 1042 actualización vigente

	Resistencia de flor expresado en kg 
	Mínimo 20
	NTC 1042 actualización vigente

	Resistencia a la tensión longitudinal en Mpa 
	Mínimo 13.0
	NTC ISO 3376 actualización vigente

	Resistencia a la flexión continuada sin evidencia de daño:
· En húmedo
· En seco
	100.000
120.000
	NTC 4804 método A actualización vigente

	Área: Cada hoja debe tener como mínimo 170 decímetros cuadrados.

	Presentación: El cuero curtido, plena flor; debe ser suave, su aspecto debe ser uniforme, color homogéneo sin eflorescencia de grasas o sales.


 
COLOR: El color del cuero para calzado femenino ITEM 5 será Tabaco.

ITEM 6: Cuero para Calzado Masculino 

Cantidad en decímetros de cuero a ofertar 

	MATERIA PRIMA
	CANTIDAD DE CUERO en decímetros cuadrados (dm2)

	CUERO
	686.790 dm2 



NOTA: La cantidad de decímetros de Cuero son aproximados según el estudio del mercado realizado.

Especificaciones Técnicas del Cuero para Calzado Masculino 

	DESCRIPCIÓN
	VALORES DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	NORMA TÉCNICA

	Cuero color negro hidrófugo
	N/A
	N/A

	Resistencia al desgarre en N/cm, desgarre simple
	Mínimo 350
	NTC ISO 3377-1 actualización vigente

	Resistencia al desgarre en N/cm, desgarre doble
	Mínimo 800
	NTC ISO 3377-2 actualización vigente

	Ph
	Mínimo 3,5
	NTC 4045 actualización vigente

	Resistencia ruptura total
	Mínimo 8 mm
	NTC 1042 actualización vigente

	Resistencia a la tracción longitudinal
	Mínimo 18 Mpa
	NTC-ISO 3376 actualización vigente

	Elongación a la rotura
	Mínimo 18%
	NTC-ISO 3376 actualización vigente

	Frote en húmedo
	Mínimo 30 frotes
	NTC-ISO 11640 actualización vigente

	Resistencia a la flexión continuada en húmedo
	Mínimo 100.000 ciclos
	NTC-ISO 4804 método A actualización vigente

	Resistencia a la flexión continuada en seco
	Mínimo 150.000 ciclos
	

	Resistencia Reventada de flor.
	30 a 35 kg
	NTC 1042 actualización vigente

	Determinación del espesor.
	Entre 1.7 y 2.0 mm
	NTC 1077 actualización vigente

	Clasificación por defectos 
	Selección 1 liso o grabado
	NTC 2217 actualización vigente

	Área: Cada hoja debe tener como mínimo 170 decímetros cuadrados.

	Presentación: El cuero curtido, plena flor; debe ser suave, su aspecto debe ser uniforme, color homogéneo sin eflorescencia de grasas o sales. Puede ser liso o grabado.

	Calidades de acuerdo con la selección de cuero en hojas
	Selección
	Rendimiento
	Defectos o daños

	1
	Mayor 95%
	Marca de fuego y de 1 a 2 huecos pequeños a los extremos






COLOR: El Color del Cuero para Calzado Masculino ITEM 6 será Negro. 

REQUISITOS DE COLOR, EMPAQUE Y ROTULADO PARA ITEM 5 E ITEM 6 

Los requisitos de color, pruebas, empaque, rotulado y muestras para prueba de laboratorio de obligatorio cumplimiento por parte del contratista y que a continuación se relaciona, aplica para los tipos de Cuero para Calzado Femenino (ITEM 5) y Masculino (ITEM 6). 

COLOR: El Color del Cuero para Calzado Femenino ITEM 5 será Tabaco y el Color del Cuero para Calzado Masculino ITEM 6 será Negro. La muestra patrón estará a disposición de los interesados para la vista en la Sede Central del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Subdirección de Desarrollo de Habilidades Productivas.

[bookmark: _30j0zll]PRUEBAS: El acondicionamiento para la realización de los ensayos en los requisitos que debe cumplir los ITEMS 5 y 6 Cuero para Calzado, se debe aplicar la norma ISO 2419 cuero ensayos físicos y mecánicos. Preparación y acondicionamiento de muestras o NTC 5002 calzado atmósferas normales para acondicionamiento y pruebas de calzado y sus componentes. 

EMPAQUE: El cuero debe ser empacado por rollos no mayor de 6 hojas-; la primera con la carnaza hacia afuera para cubrir y proteger las interiores que deben ser enrolladas con la flor hacia adentro, amarrada con una fibra que no permita marcas o agrietamientos en las hojas. 

Deben ser empacadas de tal forma que no sufran daños o deterioros durante el transporte o almacenamiento, otras formas de empaque colectivo deben ser acordadas entre el supervisor y el contratista.

La cantidad de decímetros cuadrados a empacar será indicada por el Supervisor, de acuerdo a la distribución por Establecimientos una vez adjudicado el contrato 

ROTULADO: Cada uno de los rollos de cuero debe contener un rótulo de acuerdo al diseño descrito en el gráfico que a continuación se adjunta, donde describa el número del rollo, el destino (establecimiento de reclusión) y la cantidad de cuero con unidad de medida en decímetros cuadrados (dm2) que contiene cada rollo.

Ejemplo:

	No rollo
	Destino
	Cantidad de cuero en dm2 

	1
	EPMSC ACACIAS
	XXX



Se debe presentar un listado por parte del contratista por cada establecimiento de reclusión, relacionando uno a uno la cantidad de rollos y la cantidad de cuero, así: 

	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN

	No. ROLLO
	CANTIDAD DE CUERO EN decímetros cuadrados (dm2)

	1
	XX

	2
	XX

	3
	XX



Una vez firmada el acta de inicio el supervisor designado por el INPEC entregará al contratista la distribución del cuero por establecimiento de reclusión para la marcación de los rollos. 

MUESTRAS PARA PRUEBA DE LABORATORIO PARA ITEM 5 E ITEM 6 

Cuando el contratista fabricante tenga la totalidad de los productos para la entrega dentro de las fechas establecidas en el plazo de ejecución, le comunicará al Supervisor del contrato, quien personalmente o sus delegados se desplazarán al lugar convenido, asimismo el contratista deberá presentarse con el ente certificador el cual participará en la recolección de las muestras por cada lote producido (instalaciones de la planta productora del contratista) y procederá a escoger aleatoriamente tres muestras de los Ítem. Estas muestras deberán ser entregadas por el ente certificador a un laboratorio de ensayo escogido por el supervisor debidamente acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) o un Organismo de Acreditación perteneciente a los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, bajo la ISO/IEC 17025 y cuyo alcance de acreditación contemple los métodos de ensayo exigidos en el documento técnico normativo del producto. 

En el evento en qué un laboratorio de ensayo no ofrezca la totalidad de los ensayos requeridos acreditados (que no cuente con el alcance de todos los ensayos del documento técnico normativo aplicado), el Organismo de Certificación de Producto o quien haga sus veces según el parámetro de certificación deberá recurrir a los servicios de otro(s) laboratorio(s) que cuenten con los ensayos acreditados faltantes, aplicando el procedimiento señalado respecto a muestras. 

Asimismo, a través del órgano certificador debidamente acreditado, deberá entregar dictamen de los resultados del laboratorio escogido por el supervisor en el que se evidencie el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas exigidas. Todos los costos que se generen de realizar las pruebas de laboratorio y ente certificadores, será asumido por el contratista. 

Adicionalmente se tomará un muestreo del 1% o más si el supervisor así lo decide, de los ítems a contratar, para verificar los decímetros de cuero rotulados y entregados en el lugar convenido con el supervisor, costo que será asumido por el contratista. 

Reclamados los resultados de laboratorio por el supervisor o su delegado, y el dictamen entregado por parte del ente certificador, y una vez confirmado el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas, se procederá a recibir la totalidad de los ítems en el lugar establecido en estos estudios previos y en el pliego de condiciones definitivo, y se dará el recibo a satisfacción al contratista.   

En caso que el informe de resultados no evidencie el cumplimiento de los requisitos técnicos en su totalidad para las muestras los ítems de cuero, el lote (ERON de destino) será rechazado y el contratista contará con diez (10) días calendarios para remplazarlo sin costo alguno para el INPEC siempre y cuando este plazo no supere la presente vigencia. Una vez recibido el nuevo lote se procederá nuevamente a la toma de muestras y realizar pruebas de laboratorio y dictamen del ente certificador, costo que será asumido por cuenta del contratista. 



Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo de la propuesta, en caso de no cumplir con todos los requisitos técnicos exigidos en la evaluación definitiva.







Nombre o razón social del proponente: __________________________ 
N.I.T. _____________________________________________________ 
Nombre del representante legal:_________________________________
C.C. No. ________ de 
Ciudad ________________________________ 
FIRMA: ______________________________




	Calle 26 No. 27 – 48 PBX  2347474 Ext. 102
www.planeacion.gov.co
	Página 1 de 60
	[image: ]



	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: Calle 26 No. 27 – 48
Conmutador: 2347474 Ext. 1327                                                                        
subdireccion.contractual@inpec.gov.co
	
Página 1 de 1Código: PA-DO-G01-F02 v 3





image4.jpeg




image5.jpeg




image6.png
Parte superior del saco

T

o SUELAS

sACO

oo DESTINO

Lona TALLA | CANTIDAD
EPTSC

ACACIAS





image1.png




image2.jpeg




image3.png




image7.png
V)
e




image8.png
INPEC

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario




image9.emf

