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[Número del Proceso de Contratación]
ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO
[Objeto del Proceso de Contratación] 
[Nombre de la Entidad Estatal] 

El objeto del contrato contempla la adquisición de los siguientes: suministro de materiales pétreos para el mejoramiento vial del tramo vereda loro 8-la florida y para la inspección el placer en la calle 3 entre carreras 2 y 5 este y la carrera 5 este entre calles 3 y 5 del municipio valle del Guamuez, departamento del putumayo con sus especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

	[bookmark: _Hlk227656432]ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICA
	UM
	CANT

	1
	Triturado para base granular

	Agregado Grueso, Desgaste Máximo 30%, 10 % de finos mínimo 75%, impurezas en agregados grueso máximo 0.5%, partículas fracturadas 1 cara 75% dos caras 50%, partículas planas y alargadas relación 1:5 máximo 10%. Agregado Fino, Proporción máxima de arena natural 50%, angularidad del agregado fino mínimo 45%. La granulometría Tamiz 3/4" pasa 100%, Tamiz 1/2" pasa 70-95%, Tamiz No. 4 pasa 10-30, Tamiz No. 8 pasa 0-10 y Tamiz No. 200 pasa 0-2%
	M3
	515

	2
	Base Mixta con Arcilla

	Sub-Base granular clase C, Desgaste máximo 50%, Perdidas en ensayo de solidez en sulfatos de sodio 12% y sulfato de magnesio 18%, Límite líquido 25%, Índice de plasticidad 6%, Equivalente de arena 25% Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables 2%, CBR 30%, la gradación pasa tamiz 1 1/2" pasa 100%, Tamiz 1" pasa 75-95%, Tamiz 1/2" pasa 55-85%, Tamiz 3/8" pasa 45-75%, Tamiz No. 4 pasa 30-60%, Tamiz No. 10 pasa 20-45%, Tamiz No. 40 pasa  8-30% y Tamiz No. 200 pasa  2-15%
	M3
	515

	3
	Material Crudo De Rio
	El crudo de río es un material pétreo natural extraído directamente de lechos de ríos. Este material es altamente valorado en la construcción y diversas aplicaciones de ingeniería civil debido a su resistencia, durabilidad y versatilidad. Compuesto por una mezcla de gravas, arenas y piedras de diferentes tamaños, el crudo de río se utiliza ampliamente en la creación de bases y rellenos en proyectos de infraestructura.
	M3
	800

	4
	Tamizado De Rio
	El material de rio denominado tamizado se obtiene a través de un proceso de tamizaje   a material natural de rio obteniendo partículas de tamaños particulares en este caso material adecuado para realizar mejoramientos viales.
	M3
	800

	5
	Arena De Rio
	La Arena de río es un árido natural obtenido mediante proceso de cribado, disponible en granulometría de 0 a 3 mm. Debido a su naturaleza: origen no calcáreo, pH próximo a la neutralidad y conductividad eléctrica muy baja.
	M3
	800



En general, las especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar se encuentran en los siguientes documentos del proyecto:

· [bookmark: _GoBack]Presupuesto general
· Especificaciones técnicas






