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FICHA TÉCNICA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO VIAL
Objeto del proceso: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA.
1. RELACIÓN DE ÍTEMS
El contratista suministrará, por demanda y hasta agotar el presupuesto oficial, los cuarenta y cuatro (44) ítems relacionados a continuación, en las unidades de medida indicadas. El suministro es a monto agotable y por precios unitarios, por lo que no se establecen cantidades mínimas por ítem.
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	1
	Arena lavada
	m³

	2
	Arena mixta (mixto de río)
	m³

	3
	Arena para pega
	m³

	4
	Triturado de 1/2"
	m³

	5
	Alambre galvanizado No. 8 x 1.000 gramos
	Kilo

	6
	Alambre negro No. 18 x 1.000 gramos
	Kilo

	7
	Varilla corrugada 1/2" x 6 metros
	Unidad

	8
	Varilla corrugada 1/4" x 6 metros
	Unidad

	9
	Varilla corrugada 11 mm x 6 metros
	Unidad

	10
	Varilla corrugada 3/4" x 6 metros
	Unidad

	11
	Varilla corrugada 3/8" x 6 metros
	Unidad

	12
	Varilla corrugada 5/8" x 6 metros
	Unidad

	13
	Varilla corrugada 8,5 mm x 6 metros
	Unidad

	14
	Varilla grafil de 4 mm x 6 metros
	Unidad

	15
	Varilla grafil de 5 mm x 6 metros
	Unidad

	16
	Varilla lisa 1/2" x 6 metros
	Unidad

	17
	Varilla lisa 3/8" x 6 metros
	Unidad

	18
	Varilla lisa 7/8" x 6 metros
	Unidad

	19
	Cemento estructural x 50 kg (bulto)
	Bulto

	20
	Cemento gris x 1.000 gramos
	Kilo

	21
	Cemento gris x 25 kilos (bulto)
	Bulto

	22
	Cemento gris x 50 kilos (bulto)
	Bulto

	23
	Puntilla común 1"
	Libra

	24
	Puntilla común 1 1/2"
	Libra

	25
	Puntilla común 2"
	Libra

	26
	Puntilla común 2 1/2"
	Libra

	27
	Puntilla común 3"
	Libra

	28
	Puntilla común 3 1/2"
	Libra

	29
	Puntilla común 4"
	Libra

	30
	Puntilla con cabeza 3/4"
	Libra

	31
	Puntilla en acero 1 1/2"
	Libra

	32
	Puntilla en acero 2"
	Libra

	33
	Puntilla en acero 2 1/2"
	Libra

	34
	Puntilla sin cabeza 1"
	Libra

	35
	Puntilla sin cabeza 1 1/2"
	Libra

	36
	Puntilla sin cabeza 2"
	Libra

	37
	Puntilla sin cabeza 3/4"
	Libra

	38
	Tubería de concreto de 24" x 1 metro
	Unidad

	39
	Tubería de concreto de 36" x 1 metro
	Unidad

	40
	Malla electrosoldada 15 x 15 cm, 4 mm, x 2,30 m
	Unidad

	41
	Malla electrosoldada 15 x 15 cm, 5 mm, x 2,30 m
	Unidad

	42
	Malla electrosoldada 15 x 15 cm, 6 mm, x 2,30 m
	Unidad

	43
	Malla eslabonada 1,50 m de alto, calibre 12
	Metro

	44
	Malla eslabonada 2,00 m de alto, calibre 12
	Metro



2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES
Cemento gris (ítems 20, 21 y 22): cemento hidráulico de uso general, Tipo UG, conforme a la NTC 121 y al reglamento técnico aplicable, en empaque original sellado, sin humedad ni grumos, con fecha de producción legible, en las presentaciones indicadas en la relación de ítems (kilo, bulto x 25 kg y bulto x 50 kg).
Cemento estructural (ítem 19): cemento hidráulico de alta resistencia temprana, Tipo ART, conforme a la NTC 121 (o Tipo HE conforme a la ASTM C-1157), en bulto x 50 kg, empaque original sellado, sin humedad ni grumos y con fecha de producción legible, que cumpla como mínimo los siguientes parámetros físicos:
	PARÁMETRO
	NORMA DE ENSAYO
	NTC 121 TIPO ART
	ASTM C-1157 TIPO HE

	Finura – Blaine, mín. (cm²/g)
	NTC 33
	Informar (A)
	Informar (A)

	Finura – Retenido en tamiz de 45 µm (%)
	NTC 294 o NTC 4985
	Informar (A)
	Informar (A)

	Tiempo de fraguado inicial, ensayo de Vicat – no menos de (minutos) (B)
	NTC 118
	45
	45

	Tiempo de fraguado inicial, ensayo de Vicat – no más de (minutos) (B)
	NTC 118
	420
	420

	Expansión de barras de mortero a 14 días, máx. (%)
	NTC 4927
	0,020
	0,020

	Resistencia mínima a la compresión a 1 día (MPa)
	NTC 220
	11,0
	12,0

	Resistencia mínima a la compresión a 3 días (MPa)
	NTC 220
	22,0
	24,0


(A) Los resultados de finura deben informarse en el certificado de conformidad o en la ficha técnica del fabricante que se entregue con cada 
Tubería de concreto (ítems 38 y 39): tubería de concreto reforzado Clase I conforme a la NTC 401, de 24" (600 mm) y 36" (900 mm) de diámetro nominal, longitud útil de 1,00 metro, con unión espigo-campana, sin fisuras ni desportilladuras, que cumpla como mínimo las siguientes cargas en el ensayo de resistencia por el método de los tres apoyos:
	TUBERÍA
	CARGA PARA PRODUCIR GRIETA DE 0,3 mm (N/m/mm)
	CARGA DE RUPTURA (N/m/mm)

	Concreto reforzado Clase I (NTC 401)
	40
	60
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FICHA TÉCNICA   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO VIAL   Objeto del proceso:  SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO,  MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN  SEBASTIÁN DE MARIQUITA  –   TOLIMA.   1. RELACIÓN DE ÍTEMS   El contratista suministrará, por demanda y hasta agotar el presupuesto oficial, los cuarenta y cuatro (44) ítems relacionados   a continuación, en las unidades de medida indicadas. El suministro es a monto agotable y por precios unitarios, por lo que  no se e stablecen cantidades mínimas por ítem.  

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  

1  Arena lavada  m³  

2  Arena mixta (mixto de río)  m³  

3  Arena para pega  m³  

4  Triturado de 1/2"  m³  

5  Alambre galvanizado No. 8 x 1.000 gramos  Kilo  

6  Alambre negro No. 18 x 1.000 gramos  Kilo  

7  Varilla corrugada 1/2" x 6 metros  Unidad  

8  Varilla corrugada 1/4" x 6 metros  Unidad  

9  Varilla corrugada 11 mm x 6 metros  Unidad  

10  Varilla corrugada 3/4" x 6 metros  Unidad  

11  Varilla corrugada 3/8" x 6 metros  Unidad  

12  Varilla corrugada 5/8" x 6 metros  Unidad  

13  Varilla corrugada 8,5 mm x 6 metros  Unidad  

14  Varilla grafil de 4 mm x 6 metros  Unidad  

15  Varilla grafil de 5 mm x 6 metros  Unidad  

16  Varilla lisa 1/2" x 6 metros  Unidad  

17  Varilla lisa 3/8" x 6 metros  Unidad  

18  Varilla lisa 7/8" x 6 metros  Unidad  

19  Cemento estructural x 50 kg (bulto)  Bulto  

20  Cemento gris x 1.000 gramos  Kilo  

21  Cemento gris x 25 kilos (bulto)  Bulto  

22  Cemento gris x 50 kilos (bulto)  Bulto  

23  Puntilla común 1"  Libra  

24  Puntilla común 1 1/2"  Libra  

25  Puntilla común 2"  Libra  

26  Puntilla común 2 1/2"  Libra  

27  Puntilla común 3"  Libra  

28  Puntilla común 3 1/2"  Libra  

29  Puntilla común 4"  Libra  

30  Puntilla con cabeza 3/4"  Libra  

31  Puntilla en acero 1 1/2"  Libra  

32  Puntilla en acero 2"  Libra  

