ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MC-SAMC-01-2026

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CERINZA - BOYACÁ

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la ejecución de las obras de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la Estación de Policía del municipio de Cerinza, departamento de Boyacá, con el propósito de conservar y mejorar las condiciones físicas, funcionales, operativas y de seguridad de la edificación, garantizando espacios adecuados para la prestación del servicio de seguridad y convivencia ciudadana.

La Estación de Policía se encuentra ubicada en la zona urbana del municipio de Cerinza, departamento de Boyacá, y constituye una infraestructura institucional destinada al funcionamiento permanente de la Policía Nacional, desde donde se desarrollan las actividades de vigilancia, prevención, atención de emergencias, protección de la comunidad y mantenimiento del orden público en el municipio.

Las intervenciones contempladas corresponden a actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sobre diferentes componentes constructivos de la edificación, de acuerdo con las necesidades identificadas mediante la inspección técnica realizada por la Administración Municipal y conforme a las cantidades de obra establecidas en el presupuesto oficial. Estas actividades comprenden, entre otras, reparaciones locativas, adecuaciones, reposición y mantenimiento de elementos constructivos, acabados, cubiertas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, carpintería metálica y de madera, pintura, impermeabilizaciones y demás obras necesarias para recuperar las condiciones de servicio de la infraestructura.

El alcance del proyecto comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte, mano de obra calificada y no calificada, dirección técnica, implementación de medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo, manejo ambiental, disposición adecuada de residuos de construcción y demolición (RCD) y todas aquellas actividades complementarias necesarias para la correcta ejecución de las obras, de conformidad con las especificaciones técnicas, planos, presupuesto oficial y demás documentos que hacen parte integral del proceso de selección.

La ejecución del contrato deberá desarrollarse garantizando el normal funcionamiento de la Estación de Policía, coordinando con la Administración Municipal y con la Policía Nacional la programación de las actividades que puedan generar interferencia en la prestación del servicio, procurando minimizar las afectaciones a las labores operativas de la institución y adoptando las medidas necesarias para proteger a los usuarios, funcionarios, visitantes y trabajadores durante la ejecución de las obras.

Las obras se ejecutarán dentro de las áreas definidas en el presupuesto oficial y en las especificaciones técnicas del proyecto, las cuales corresponden a los espacios que requieren intervención para restablecer las condiciones de seguridad, funcionalidad, habitabilidad y conservación de la infraestructura institucional, permitiendo prolongar su vida útil y garantizar su adecuada operación al servicio de la comunidad del municipio de Cerinza.

Descripción de las condiciones actuales a intervenir
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Figura 1.1. Estación de policía Cerinza 

Luego de hacer un recorrido a sus instalaciones físicas en compañía del Intendente JOSÉ VICENTE RONDÓN REMIRES comandante de la estación de policía, se evidencia que se debe realizar mantenimiento general de pintura en fachadas exteriores, muros internos, filos, construir mesones en concreto, adecuación de la ornamentación ya que presenta deterioro (puertas, portones de acceso, escaleras, rejas, persianas y ventanas), revisión de puntos eléctricos, cambio de lámparas, reflectores, revisión de redes de alcantarillado, redes hidráulicas, impermeabilización de techos, se recomienda realizar 

· MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.
· MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.
· PAÑETE LISO MUROS 1:4
· DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 6.0 MM.
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR DE 18 W
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN VARILLA CUADRADA. ( INCLUYE ANTICORROSIVO).
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10.00 MM. (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA)
· ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO
· ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.
· CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO MUROS
· SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO AGUA NEGRA TIPO PESADO D=2"

Localización 
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Figura 1.2. Localización estación de policía en el municipio de Cerinza
Coordenada: 5°57'21.87"N 72°56'56.67"O dirección: Calle 8 # 8-95

Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

	ÍTEM DE PAGO
	ÍTEM GOBERNACIÓN
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT

	I
	 
	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
	 
	 

	1
	2,04,09
	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.
	M2
	9.41

	2
	2,04,30
	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.
	M2
	10.75

	3
	1,03,12
	PAÑETE LISO MUROS 1:4
	M2
	6.97

	4
	2,01,17
	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
	M2
	253.20

	5
	2,07,02
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS
	M2
	33.10

	6
	2,07,01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS
	ML
	825.91

	7
	2,07,04
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS
	M2
	59.80

	8
	2,07,10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS
	M2
	3.20

	9
	2,07,15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS
	M2
	461.82

	10
	2,07,14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.
	M2
	505.48

	11
	2,09,01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.
	M2
	234.97

	12
	2,08,14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.
	M2
	151.97

	13
	2,09,07
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 6.0 MM.
	M2
	17.27

	14
	2,10,172
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W
	UND
	24.00

	15
	2,10,173
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR DE 18 W
	UND
	14.00

	16
	2,17,09
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.
	M2
	1.00

	17
	2,15,06
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).
	M2
	2.00

	18
	2,12,175
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS
	UND
	1.00

	19
	2,15,09
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN VARILLA CUADRADA. ( INCLUYE ANTICORROSIVO).
	M2
	18.27

	20
	APU 1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10.00 MM. (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA)
	M2
	3.12

	21
	2,19,02
	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO
	M2
	3.01

	22
	2,05,03
	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.
	M2
	151.97

	23
	1,01,04
	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)
	M3
	0.63

	24
	2,07,08
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO MUROS
	M2
	116.45

	25
	2,19,08
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO AGUA NEGRA TIPO PESADO D=2"
	ML
	18.00



Fases y etapas del proyecto

La ejecución del contrato se desarrollará en una fase 

a. Ítems de pago: 
Los ítems de pago serán los siguientes 
	ÍTEM DE PAGO
	ÍTEM GOBERNACIÓN
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT

	I
	 
	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
	 
	 

	1
	2,04,09
	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.
	M2
	9.41

	2
	2,04,30
	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.
	M2
	10.75

	3
	1,03,12
	PAÑETE LISO MUROS 1:4
	M2
	6.97

	4
	2,01,17
	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
	M2
	253.20

	5
	2,07,02
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS
	M2
	33.10

	6
	2,07,01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS
	ML
	825.91

	7
	2,07,04
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS
	M2
	59.80

	8
	2,07,10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS
	M2
	3.20

	9
	2,07,15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS
	M2
	461.82

	10
	2,07,14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.
	M2
	505.48

	11
	2,09,01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.
	M2
	234.97

	12
	2,08,14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.
	M2
	151.97

	13
	2,09,07
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 6.0 MM.
	M2
	17.27

	14
	2,10,172
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W
	UND
	24.00

	15
	2,10,173
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR DE 18 W
	UND
	14.00

	16
	2,17,09
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.
	M2
	1.00

	17
	2,15,06
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).
	M2
	2.00

	18
	2,12,175
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS
	UND
	1.00

	19
	2,15,09
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN VARILLA CUADRADA. ( INCLUYE ANTICORROSIVO).
	M2
	18.27

	20
	APU 1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10.00 MM. (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA)
	M2
	3.12

	21
	2,19,02
	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO
	M2
	3.01

	22
	2,05,03
	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.
	M2
	151.97

	23
	1,01,04
	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)
	M3
	0.63

	24
	2,07,08
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO MUROS
	M2
	116.45

	25
	2,19,08
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO AGUA NEGRA TIPO PESADO D=2"
	ML
	18.00



 
Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

El plazo de la ejecución del contrato serán dos meses a partir de la firma del acta de inicio.
 
Forma de pago

El valor del presente contrato se pagará de la siguiente forma: EL RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN. Actas parciales de obra mensuales para efectos de los desembolsos, el CONTRATISTA deberá acreditar, el pago de los aportes parafiscales, en caso de estar obligado y su afiliación obligatoria y pago actualizado al Sistema de Seguridad Social, Salud y Pensiones, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de Agosto 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas. El contratista se obliga a afiliar y cancelar los aportes de seguridad social en salud, pensión, ARL y aportes parafiscales del personal ofrecido en el proceso de selección y el utilizado en la ejecución del contrato. Este contrato se ejecutará hasta el vencimiento del plazo de ejecución. En caso que el valor total contratado no se agote al vencimiento del plazo de ejecución inicialmente pactado, el MUNICIPIO - podrá solicitar al CONTRATISTA que continúe con la ejecución del mismo hasta que se agote dicho valor, solamente con la comunicación que en tal sentido le envíe el supervisor del contrato. 

Condiciones particulares del proyecto

Especificaciones técnicas

1. OBJETO

El presente documento establece las especificaciones técnicas de construcción que regirán la ejecución del proyecto “Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la Estación de Policía del municipio de Cerinza – Boyacá”. Define las condiciones técnicas mínimas de materiales, procedimientos de ejecución, normas aplicables y criterios de medida y pago para cada uno de los ítems que componen el presupuesto de obra.

2. ALCANCE DE LAS OBRAS

Las obras comprenden actividades de mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la estación de policía, agrupadas en el capítulo de MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, e incluyen, entre otras: obras de concreto y mampostería, pañetes y estucos, pintura de muros y fachadas, cielos rasos, impermeabilizaciones, carpintería metálica y en vidrio, aparatos sanitarios, instalaciones de iluminación LED e instalaciones hidrosanitarias. El contratista deberá suministrar la totalidad de los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de cada actividad.

3. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE

La ejecución de las obras se sujetará, como mínimo, a la siguiente normatividad técnica vigente:

1. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 y sus decretos modificatorios.
1. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.
1. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.
1. Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables a materiales, ensayos y aparatos (p. ej. NTC 673, 1335, 1467, 1578, 1087).
1. Normas de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019).
1. Normatividad ambiental vigente para el manejo y disposición de escombros.

4. CONDICIONES GENERALES
4.1. Materiales

Todos los materiales serán nuevos, de primera calidad y cumplirán las normas técnicas correspondientes. La interventoría podrá exigir certificados de calidad, fichas técnicas y ensayos de laboratorio, y rechazar los materiales que no cumplan las especificaciones.
4.2. Mano de obra y equipos

El contratista dispondrá de personal idóneo y calificado, así como de los equipos y herramientas adecuados para cada actividad. Las obras se ejecutarán con buenas prácticas de construcción, garantizando plomos, niveles, escuadras y acabados de calidad.

4.4. Manejo ambiental y de escombros

Los escombros y residuos producto de las demoliciones y adecuaciones serán clasificados, cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados, conforme a la normatividad ambiental vigente. Se mantendrá el sitio de obra limpio y ordenado.

4.5. Administración, imprevistos y utilidad (AIU)

Los precios unitarios corresponden a costos directos. Sobre el subtotal de costo directo se aplica un AIU del 30 %, discriminado en Administración (23 %), Imprevistos (2 %) y Utilidad (5 %), conforme al presupuesto oficial.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES POR ÍTEM

Ítem 1. Mesones en concreto A = 0.60 m, 17.5 MPa (2500 psi), incluye refuerzo, e = 0.10 m

	Ítem Gobernación: 2.04.09
	Unidad: M2
	Cantidad: 9,41
	



Descripción y ejecución: Construcción de mesones en concreto de resistencia f'c = 17.5 MPa (2500 psi), ancho 0.60 m y espesor 0.10 m, incluyendo el acero de refuerzo indicado en los despieces. Comprende formaleta, figuración y colocación del refuerzo, vaciado, vibrado, curado y acabado superficial liso. El concreto y el acero cumplirán la NSR-10 (Títulos C y B) y la NTC 673 para verificación de resistencia a compresión.

Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de mesón terminado y aprobado por la interventoría, incluidos materiales, refuerzo, formaleta, equipo y mano de obra.

Ítem 2. Muro en ladrillo tolete común de e = 0.10 m

	Ítem Gobernación: 2.04.30
	Unidad: M2
	Cantidad: 10,75
	



Descripción y ejecución: Construcción de muros en ladrillo tolete común de espesor 0.10 m, pegados con mortero 1:4, con juntas uniformes de 1.0 a 1.5 cm, aparejo trabado y verificación permanente de plomo, nivel y alineamiento. Cumplirá los requisitos de mampostería de la NSR-10 (Título D).

Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de muro ejecutado, descontando vanos mayores a 2.0 M2.
Ítem 3. Pañete liso muros 1:4

	Ítem Gobernación: 1.03.12
	Unidad: M2
	Cantidad: 6,97
	



Descripción y ejecución: Revoque o pañete liso sobre muros con mortero 1:4, espesor promedio de 1.5 a 2.0 cm, sobre superficie previamente humedecida y libre de polvo o residuos. Se ejecutará con maestras para garantizar planitud, plomo y acabado liso listo para estuco o pintura.

Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de pañete terminado.
Ítem 4. Demolición de cielo falso en estructura de aluminio (incluye retiro y acarreo libre hasta 5 km)

	Ítem Gobernación: 2.01.17
	Unidad: M2
	Cantidad: 253,20
	



Descripción y ejecución: Desmonte y demolición de cielos falsos existentes con estructura de aluminio, incluyendo el retiro de láminas, perfilería y accesorios de fijación. Comprende la clasificación del material aprovechable, cargue y acarreo libre de escombros hasta 5 km a sitio de disposición autorizado, conforme a la normativa ambiental vigente.

Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de área intervenida, incluidos retiro, cargue, acarreo y disposición.

Ítem 5. Suministro e instalación de esmalte lámina llena 3 manos

	Ítem Gobernación: 2.07.02
	Unidad: M2
	Cantidad: 33,10
	



Descripción y ejecución: Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte sobre superficies metálicas de lámina (superficie llena), previa limpieza, remoción de óxido, lijado y aplicación de anticorrosivo. Se aplicarán tres (3) manos de esmalte hasta lograr cubrimiento uniforme, sin escurrimientos ni marcas de brocha.

Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de superficie pintada.

Ítem 6. Suministro e instalación de esmalte lámina lineal 3 manos

	Ítem Gobernación: 2.07.01
	Unidad: ML
	Cantidad: 825,91
	



Descripción y ejecución: Suministro y aplicación de esmalte sobre elementos metálicos lineales (marcos, perfiles, pasamanos, tuberías a la vista), con preparación previa de la superficie, anticorrosivo y tres (3) manos de esmalte de acabado uniforme.
Medida y forma de pago: Por metro lineal (ML) de elemento pintado.

Ítem 7. Suministro e instalación de esmalte madera llena 3 manos

	Ítem Gobernación: 2.07.04
	Unidad: M2
	Cantidad: 59,80
	



Descripción y ejecución: Suministro y aplicación de esmalte sobre superficies de madera, previa preparación (lijado y sellador para madera). Aplicación de tres (3) manos hasta obtener un acabado uniforme y protector.

Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de superficie pintada.

Ítem 8. Suministro e instalación de estuco y vinilo a tres manos en muros

	Ítem Gobernación: 2.07.10
	Unidad: M2
	Cantidad: 3,20
	



Descripción y ejecución: Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros y posterior pintura tipo vinilo a tres (3) manos, con lijado intermedio, hasta obtener una superficie lisa, uniforme y sin imperfecciones.

Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) terminado.

Ítem 9. Suministro e instalación de pintura koraza o similar para fachadas tres manos

	Ítem Gobernación: 2.07.15
	Unidad: M2
	Cantidad: 461,82
	



Descripción y ejecución: Suministro y aplicación de pintura tipo koraza o similar de uso exterior (impermeabilizante y resistente a la intemperie) sobre fachadas, previa limpieza, resane y sellado de fisuras. Se aplicarán tres (3) manos garantizando cubrimiento total y adherencia.

Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de fachada pintada.

Ítem 10. Suministro e instalación de vinilo tipo I sobre pañete o estuco a tres manos

	Ítem Gobernación: 2.07.14
	Unidad: M2
	Cantidad: 505,48
	



Descripción y ejecución: Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I sobre superficies de pañete o estuco, en tres (3) manos, con cubrimiento uniforme. La pintura cumplirá los requisitos de calidad de la NTC 1335.

Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de superficie pintada.

Ítem 11. Suministro e instalación de cielo raso en PVC de 7 mm

	Ítem Gobernación: 2.09.01
	Unidad: M2
	Cantidad: 234,97
	



Descripción y ejecución: Suministro e instalación de cielo raso en láminas de PVC de 7 mm de espesor, sobre estructura de soporte (perfilería metálica), con nivelación, fijación segura, uniones a tope y remates perimetrales. Incluye accesorios de sujeción.
Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de cielo raso instalado.

Ítem 12. Suministro e instalación de manto asfáltico de 3 mm para impermeabilizaciones

	Ítem Gobernación: 2.08.14
	Unidad: M2
	Cantidad: 151,97
	



Descripción y ejecución: Suministro e instalación de manto asfáltico de 3 mm sobre superficies a impermeabilizar (placas y cubiertas), previa limpieza e imprimación asfáltica. Aplicación con soplete, con traslapos mínimos de 10 cm y sellado de uniones, garantizando estanqueidad total.

Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de área impermeabilizada.

Ítem 13. Suministro e instalación de cielo raso en lámina de fibrocemento de 6.0 mm

	Ítem Gobernación: 2.09.07
	Unidad: M2
	Cantidad: 17,27
	



Descripción y ejecución: Suministro e instalación de cielo raso en lámina de fibrocemento de 6.0 mm sobre estructura metálica de soporte, nivelada y fijada, con remates y uniones tratadas.

Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de cielo raso instalado.

Ítem 14. Suministro e instalación de panel LED redondo de sobreponer de 12 W

	Ítem Gobernación: 2.10.172
	Unidad: UND
	Cantidad: 24,00
	



Descripción y ejecución: Suministro e instalación de paneles LED redondos de sobreponer de 12 W, incluida la conexión eléctrica, fijación y pruebas de funcionamiento. La instalación cumplirá el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

Medida y forma de pago: Por unidad (UND) instalada y en funcionamiento.

Ítem 15. Suministro e instalación de panel LED cuadrado de incrustar de 18 W

	Ítem Gobernación: 2.10.173
	Unidad: UND
	Cantidad: 14,00
	



Descripción y ejecución: Suministro e instalación de paneles LED cuadrados de incrustar de 18 W en cielo raso, incluida la conexión eléctrica y pruebas de funcionamiento, conforme al RETIE.

Medida y forma de pago: Por unidad (UND) instalada y en funcionamiento.

Ítem 16. Suministro e instalación de vidrio crudo incoloro de 5.0 mm

	Ítem Gobernación: 2.17.09
	Unidad: M2
	Cantidad: 1,00
	



Descripción y ejecución: Suministro e instalación de vidrio crudo incoloro de 5.0 mm en ventanería, con empaques, pisavidrios y fijación segura. Cumplirá la NTC 1467.

Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de vidrio instalado.

Ítem 17. Suministro e instalación de puerta en lámina cal. 18 (incluye anticorrosivo, no incluye cerradura)

	Ítem Gobernación: 2.15.06
	Unidad: M2
	Cantidad: 2,00
	



Descripción y ejecución: Suministro e instalación de puerta en lámina calibre 18 con marco metálico, incluida la aplicación de anticorrosivo, bisagras y ajuste de funcionamiento. No incluye cerradura.

Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de puerta instalada.

Ítem 18. Suministro e instalación de combo sanitario (incluye griferías y accesorios)

	Ítem Gobernación: 2.12.175
	Unidad: UND
	Cantidad: 1,00
	



Descripción y ejecución: Suministro e instalación de combo sanitario (sanitario y lavamanos) con sus griferías y accesorios, incluida la conexión hidrosanitaria, sellado y pruebas de funcionamiento y estanqueidad. Cumplirá las NTC aplicables a aparatos sanitarios.

Medida y forma de pago: Por unidad (UND) instalada y en funcionamiento.

Ítem 19. Suministro e instalación de reja tipo bancaria en varilla cuadrada (incluye anticorrosivo)

	Ítem Gobernación: 2.15.09
	Unidad: M2
	Cantidad: 18,27
	



Descripción y ejecución: Suministro e instalación de reja tipo bancaria en varilla cuadrada, con uniones soldadas, aplicación de anticorrosivo y anclaje firme a la estructura existente, verificando escuadra y alineamiento.

Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de reja instalada.

Ítem 20. Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 10.00 mm (incluye herrajes y cerradura)

	Ítem Gobernación: APU 1
	Unidad: M2
	Cantidad: 3,12
	



Descripción y ejecución: Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de seguridad de 10.00 mm, incluidos herrajes, cerradura y accesorios de fijación. El vidrio templado cumplirá la NTC 1578.

Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de puerta instalada y en funcionamiento.

Ítem 21. Acabado mesón para baños y cocina en granito pulido

	Ítem Gobernación: 2.19.02
	Unidad: M2
	Cantidad: 3,01
	



Descripción y ejecución: Suministro e instalación de acabado en granito pulido sobre mesones de baños y cocina, incluido el pulido, sellado y remates, con superficie uniforme y sin imperfecciones.

Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de mesón terminado.

Ítem 22. Alistado de piso 1:3 impermeabilizado, e = 4.0 cm

	Ítem Gobernación: 2.05.03
	Unidad: M2
	Cantidad: 151,97
	



Descripción y ejecución: Alistado de piso en mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante integral, espesor 4.0 cm, nivelado y con las pendientes requeridas, como base para acabado final o impermeabilización.

Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de alistado terminado.

Ítem 23. Concreto simple de 21 MPa (3000 psi)

	Ítem Gobernación: 1.01.04
	Unidad: M3
	Cantidad: 0,63
	



Descripción y ejecución: Suministro, mezcla, transporte, colocación, vibrado y curado de concreto simple de f'c = 21 MPa (3000 psi). Se cumplirá la NSR-10 (Título C) y se verificará la resistencia mediante ensayos de compresión según la NTC 673.

Medida y forma de pago: Por metro cúbico (M3) de concreto colocado.

Ítem 24. Suministro e instalación de estuco muros

	Ítem Gobernación: 2.07.08
	Unidad: M2
	Cantidad: 116,45
	



Descripción y ejecución: Suministro y aplicación de estuco sobre muros, con lijado hasta obtener una superficie lisa, uniforme y lista para la aplicación de pintura.

Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de estuco terminado.

Ítem 25. Suministro e instalación de tubo agua negra tipo pesado D = 2"

	Ítem Gobernación: 2.19.08
	Unidad: ML
	Cantidad: 18,00
	



Descripción y ejecución: Suministro e instalación de tubería sanitaria (aguas negras) tipo pesado de 2" de diámetro, incluidos accesorios, soldadura líquida/pegante, soportes y pendientes reglamentarias, con pruebas de estanqueidad. Cumplirá la NTC 1087.

Medida y forma de pago: Por metro lineal (ML) de tubería instalada y probada.

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

Por tratarse de un mantenimiento la entidad realizara una entrega junto con la policía nacional de los espacios en los que se intervenga.

Notas técnicas específicas del proyecto

Método Constructivo 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social. 
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales. 
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental. 
4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social. 
5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales. 
6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

[En caso tal que la Entidad opte por establecer el requisito de personal en un apéndice o anexo independiente, podrá hacerlo relacionando en esta sección el nombre del documento.]

[La entidad deberá definir el personal requerido para la ejecución de la obra de acuerdo con el objeto del proceso de contratación]

· Un (1) Ingeniero civil o arquitecto
· Un (1) Ingeniero civil

[Si la Entidad lo desea puede hacer la relación en una tabla de los profesionales o listado con viñetas]

[La Entidad debe justificar en esta sección la escogencia de más de un profesional por perfil clave, teniendo en consideración las condiciones técnicas del proyecto, la complejidad y la magnitud física de las labores de obra a realizar.]

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

[La entidad deberá incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados al tipo de obra del sector social conforme a lo establecido en los estudios y documentos previos. Los requisitos de experiencia general y específica que establezca en la siguiente tabla deben ser acordes con el literal correspondiente de este numeral y no podrá requerir experiencia que incluya volúmenes o cantidades de obra específica]

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Residente de obra - Ingeniero civil o arquitecto Especialista en gerencia de proyectos o afines
	3 años de experiencia a partir de expedición de la tarjeta profesional
	Dos (2) proyectos de mantenimiento o adecuación de obras civiles

	Inspector de obra - Ingeniero civil o afines
	3 años de experiencia a partir de expedición de la tarjeta profesional
	Un (1) proyectos de mantenimiento o adecuación de obras civiles



Maquinaria mínima del proyecto

[Incluir, ajustar y desarrollar este numeral en caso de que se requiera]

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Andamios 
2. Compresor

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

OBRAS PROVISIONALES

No se necesitara de obras provisionales para el desarrollo de las actividades

Señalización 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

Permisos, licencias y autorizaciones 

Por tratarse de un mantenimiento no son necesarias licencias ni permisos para el desarrollo de las actividades 

NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

Documentos técnicos adicionales 

En constancia, se firma en Cerinza, a los 20 días del mes de agosto de 2026.


______________________________________________
LUIS CARLOS CHIA HERNANDEZ 
Alcalde municipio de Cerinza 

____________________________________________
WILLIAN OSWALDO GALINDO VEGA 
Secretario de planeación obras publicas y urbanismo
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